|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3060 |
|  | от 31.07.2006 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 марта 2025 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории ООО «СТиМ» Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА и МАТЕРИАЛЫ» (ООО «СТиМ»)

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование Характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Катин Бор, 103, 224025, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Краски (эмали) для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/ 42.000 | Отбор и подготовка образцов | СТБ 1520–2023 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1520-2023 п.8.1-8.9 ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 8832-76 |
| 1.2 * |  | 20.30/ 11.116 | Внешний вид поверхности отвержденного разметочного материала |  | СТБ 1520-2023 п.8.10 |
| 1.3 * |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 1520-2023 п.8.11 ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |
| 1.4 * |  | 20.30/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 1520-2023 п.8.12 ГОСТ 31939-2022 |
| 1.5 * |  | 20.30/ 11.116 | Время высыхания (твердения) |  | СТБ 1520-2023 п.8.13 ГОСТ 19007-2023 (кроме п.7.2) ГОСТ 32829-2014 п.4.1 |
| 1.6 * |  | 20.30/ 08.156 | Коэффициент диффузного отражения (белизна). Коэффициент яркости |  | СТБ 1520-2023 п.8.10, 8.14 ГОСТ 896-2021 ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.3 |
| 1.8 * |  | 20.30/ 29.054 | Степень перетира |  | СТБ 1520-2023 п.8.16 ГОСТ 31973-2013 |
| 1.9 * | Краски (эмали) для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/ 29.143 | Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) | СТБ 1520-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1520-2023 п.8.17 ГОСТ 5233-2021 метод 1 |
| 1.11* |  | 20.30/ 29.040 | Плотность | СТБ 1520-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1520-2023 п.8.22 ГОСТ 31992.1-2012 |
| 1.12* |  | 20.30/29.121 | Адгезия к стеклу |  | СТБ 1520-2023 п.8.18 ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 1.13* |  | 20.30/26.045 | Стойкость к статическому воздействию 10%-го водного раствора гидроксида натрия |  | СТБ 1520-2023 п.8.27 ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.5 |
| 1.14* |  | 20.30/26.045 | Стойкость к статическому воздействию 3%-го водного раствора хлорида натрия |  | СТБ 1520-2023 п.8.27 ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.5 |
| 1.15* |  | 220.30/ 08.156 | Координаты цветности |  | СТБ 1520-2023 п.8.10 ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.2 |
| 2.1** | Пластики холодного нанесения для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/42.000 | Отбор и подготовка образцов | СТБ 1520-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1520-2023 п.8.1-8.9 ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 8832-76 |
| 2.2* |  | 20.30/11.116 | Внешний вид поверхности отвержденного разметочного материала |  | СТБ 1520-2023 п.8.10 |
| 2.3* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | СТБ 1520-2023 п.8.12 ГОСТ 31939-2022 |
| 2.4* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания (твердения) |  | СТБ 1520-2023 п.8.13 ГОСТ 19007-2023 (кроме п.7.2) ГОСТ 32829-2014 п.4.1 |
| 2.5* |  | 20.30/08.156 | Коэффициент диффузного отражения (белизна). Коэффициент яркости |  | СТБ 1520-2023 п.8.10, 8.14 ГОСТ 896-2021 ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.3 |
| 2.6* |  | 20.30/29.165 | Эластичность покрытия при изгибе |  | СТБ 1520-2023 п.8.15 ГОСТ 6806-2024 |
| 2.7* |  | 20.30/29.040 | Плотность |  | СТБ 1520-2023 п.8.22 ГОСТ 31992.1-2012 |
| 2.8* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 1520-2023 п.8.11 ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |
| 2.9* |  | 20.30/29.145 | Температура размягчения по методу «КиШ» |  | СТБ 1520-2023 п.8.21 ГОСТ 11506-73 |
| 2.10* |  | 20.30/29.144 | Растекаемость при температуре нанесения |  | СТБ 1520-2023 п.8.20 Приложение Б |

| 2.11* | Пластики холодного нанесения для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/26.045 | Стойкость к статическому воздействию 10%-го водного раствора гидроксида натрия | СТБ 1520-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1520-2023 п.8.27 ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12* |  | 20.30/26.045 | Стойкость к статическому воздействию 3%-го водного раствора хлорида натрия |  | СТБ 1520-2023 п.8.27 ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.5 |
| 2.13* |  | 220.30/ 08.156 | Координаты цветности |  | СТБ 1520-2023 п.8.10 ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.2 |
| ул. Дубровская, 54Б, 224025, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 3.1** | Термопластики для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.16/42.000 | Отбор и подготовка образцов | СТБ 1520-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1520-2023 п.8.1-8.9 ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 8832-76 |
| 3.2* |  | 20.16/11.116 | Внешний вид поверхности отвержденного разметочного материала |  | СТБ 1520-2023 п.8.10 |
| 3.3* |  | 20.16/11.116 | Время высыхания (твердения) |  | СТБ 1520-2023 п.8.13 ГОСТ 19007-2023 (кроме п.7.2) ГОСТ 32829-2014 п.4.1 |
| 3.4* |  | 20.16/08.156 | Коэффициент диффузного отражения (белизна). Коэффициент яркости |  | СТБ 1520-2023 п.8.10, 8.14 ГОСТ 896-2021 ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.3 |
| 3.5* |  | 20.16/29.165 | Эластичность покрытия при изгибе |  | СТБ 1520-2023 п.8.15 ГОСТ 6806-2024 |
| 3.6* |  | 20.16/29.061 | Растекаемость при температуре нанесения |  | СТБ 1520-2023 п.8.20 Приложение Б |
| 3.7* |  | 20.16/29.145 | Температура размягчения по методу «КиШ» |  | СТБ 1520-2023 п.8.21 ГОСТ 11506-73 |
| 3.8* |  | 20.16/26.045 | Стойкость к статическому воздействию 10%-го водного раствора гидроксида натрия |  | СТБ 1520-2023 п.8.27 ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.5 |
| 3.9* |  | 20.16/26.045 | Стойкость к статическому воздействию 3%-го водного раствора хлорида натрия |  | СТБ 1520-2023 п.8.27 ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.5 |
| 3.10* |  | 220.16/ 08.156 | Координаты цветности |  | СТБ 1520-2023 п.8.10 ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.2 |
| 3.11* |  | 220.16/ 29.040 | Плотность |  | СТБ 1520-2023 п.8.22 ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.7 |
| ул. Катин Бор, 103, 224025, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 4.1* | Краски (эмали) для дорожной разметки автомобильных дорог | 20.30/08.156 | Коэффициент яркости | ГОСТ Р 52575-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.3 |
| 4.2* |  | 20.30/29.054 | Степень перетира |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.9 ГОСТ 31973-2013 |
| 4.3* |  | 20.30/29.040 | Плотность |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.6 ГОСТ 31992.1-2012 |
| 4.4* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.8 ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |
| 4.5* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.10 ГОСТ 31939-2022 |
| 4.6* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания (отверждения) |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.4 ГОСТ 19007-2023 (кроме п.7.2) |
| 4.7* |  | 20.30/29.121 | Адгезия к стеклу |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.11 ГОСТ 15140-78 метод 2 |
| 4.8 * |  | 20.30/ 08.156 | Координаты цветности |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.2 |
| 4.9 * |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость к воздействию жидкостей |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.5 ГОСТ 9.403-2022 метод А |
| 5.1* | Холодные пластики для дорожной разметки автомобильных дорог | 20.30/11.116 | Время высыхания (отверждения) | ГОСТ Р 52575-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.4 ГОСТ 19007-2023 (кроме п.7.2) |
| 5.2* |  | 20.30/08.156 | Коэффициент яркости |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.3 |
| 5.3 * |  | 20.30/ 08.156 | Координаты цветности |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.2 |
| 5.4 * |  | 20.30/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.7 |
| 5.5 * |  | 20.30/ 26.045 | Стойкость к воздействию жидкостей |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.5 ГОСТ 9.403-2022 метод А |
| 5.6* |  | 220.30/ 29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.10 ГОСТ 31939-2022 |
| ул. Дубровская, 54Б, 224025, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 6.1* | Термопластики для дорожной разметки автомобильных дорог | 20.16/11.116 | Время высыхания (отверждения) | ГОСТ Р 52575-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.4 ГОСТ 19007-2023 (кроме п.7.2) |
| 6.2* |  | 20.16/08.156 | Коэффициент яркости |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.3 |
| 6.3* |  | 20.16/29.145 | Температура размягчения |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.12 ГОСТ 11506-73 |
| 6.4 * |  | 20.16/ 08.156 | Координаты цветности |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.2 |
| 6.5 * |  | 20.16/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.7 |
| 6.6 * |  | 20.16/ 26.045 | Стойкость к воздействию жидкостей |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.5 ГОСТ 9.403-2022 метод А |
| ул. Катин Бор, 103, 224025, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 7.1** | Стеклошарики световозвращающие для дорожной разметки | 23.19/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1750-2007 п.7.4 | СТБ 1750-2007 п.7.4 ГОСТ 9980.2-2014 |
| 7.2* |  | 23.19/11.116 | Внешний вид стеклошариков в массе | СТБ 1750-2007 п.5.2, таблица 1 | СТБ 1750-2007 п.8.2 |
| 7.3* |  | 23.19/29.040 | Гранулометрический состав | СТБ 1750-2007 п.5.3, таблица 2 | СТБ 1750-2007 п.8.6 Приложение Д |
| 7.4* |  | 23.19/ 18.115 | Содержание дефектных стеклошариков | СТБ 1750-2007 п.5.2, таблица 1 | СТБ 1750-2007 п.8.5 Приложение Г |
| 7.5* |  | 23.19/ 18.115 | Содержание инородных частиц | СТБ 1750-2007 п.5.2, таблица 1 | СТБ 1750-2007 п.8.5 Приложение Г |
| 7.6* |  | 23.19/11.116 | Тест на наличие обработки поверхности стеклошариков | СТБ 1750-2007 п.5.2, таблица 1 | СТБ 1750-2007 п.8.3 Приложение Б |
| 7.7* |  | 23.19/ 29.040 | Истинная плотность стекла стеклошариков | СТБ 1750-2007 п.5.5 | СТБ 1750-2007 п.8.8 Приложение Ж |
| 7.8* |  | 23.19/29.040 | Насыпная плотность стеклошариков | СТБ 1750-2007 п.5.5 | СТБ 1750-2007 п.8.9 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 7.9* |  | 23.19/18.115 | Коэффициент преломления стекла стеклошариков | СТБ 1750-2007 п.5.2, таблица 1 | СТБ 1750-2007 п.8.4 Приложение В |
| 7.10* |  | 23.19/ 26.045 | Устойчивость стеклошариков к воздействию воды | СТБ 1750-2007 п.5.4 | СТБ 1750-2007 п.8.7 Приложение Е |
| 7.11* |  | 23.19/ 26.045 | Устойчивость стеклошариков к воздействию водного раствора хлорида кальция | СТБ 1750-2007 п.5.4 | СТБ 1750-2007 п.8.7 Приложение Е |
| 8.1*** | Разметка дорожная горизонтальная | 42.11,71.20/ 08.156 | Коэффициент яркости | СТБ 1231-2012 п.5.1.9, табл.4 | СТБ 1231-2012 п.8.8 |
| 8.2*** |  | 42.11,71.20/ 29.061 | Степень износа | СТБ 1231-2012 п.п. 5.1.14, 5.1.15 | СТБ 1231-2012 п.8.11, Приложение Л, метод А |
| 8.3*** |  | 42.11,71.20/ 08.156 | Удельный коэффициент световозвращения | СТБ 1231-2012 п.5.1.11, табл.6, п.5.1.12, табл.7 | СТБ 1231-2012 п.8.10, Приложение К |
| 8.4*** |  | 42.11,71.20/ 08.156 | Удельный коэффициент яркости при рассеянном освещении | СТБ 1231-2012 п.5.1.10, табл.5 | СТБ 1231-2012 п.8.9, Приложение Ж |
| 9.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации скипидара (в пересчете на углерод) ДИ: (550-8800) мкг/м3 | Фактические значения | АМИ.БР 0010-2022 |
| 10.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации скипидара (в пересчете на углерод) ДИ: (88-1408) мг/м3 | Фактические значения | АМИ.БР 0014-2022 |
| 11.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации скипидара (в пересчете на углерод) ДИ: (15-240) мг/м3 | Фактические значения | АМИ.БР 0017-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева