|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0106 от 10.07.1995 на бланке № ____________ на 9 листах редакция 04 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 28 марта 2025 года

испытательного центра

Открытого акционерного общества «Лакокраска» г.Лида

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Игнатова,71, 231300, г. Лида, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Материалы лакокрасочные | 20.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6465-76 ГОСТ 6465-2023 ГОСТ 9754-2020 ГОСТ 23343-78 ГОСТ 25129-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 2517-2012 |
| 1.2* |  | 20.30/08.052 | Массовая доля летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 ГОСТ 17537-72 |
| 1.3* |  | 20.30/29.143 | Время и степень высыхания |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |
| 1.4* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 |
| 1.5* |  | 20.30/29.040 | Укрывистость покрытия |  | ГОСТ 8784-75 метод 1 ГОСТ 7313-75 |
| 1.6* |  | 20.30/29.054 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 СТБ ISO 1524-2012 |
| 1.7* |  | 20.30/29.143 | Твердость покрытия по маятниковому прибору |  | ГОСТ 5233-2021 |
| 1.8* |  | 20.30/33.111 | Блеск покрытия |  | ГОСТ 896-2021 |
| 1.9* |  | 20.30/29.121 | Прочность покрытия при изгибе |  | ГОСТ 6806-2024 |
| 1.10* |  | 20.30/26.095 | Прочность покрытия при ударе |  | ГОСТ 4765-73 |
| 1.11* |  | 20.30/29.121 | Адгезия покрытия |  | ГОСТ 15140-78 методы 2-4 ГОСТ 31149-2014 |
| 1.12* |  | 20.30/33.111 | Условная светостойкость покрытия |  | ГОСТ 21903-76 ГОСТ 896-2021 |
| 1.13* |  | 20.30/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей |  | ГОСТ 9.403-2022 СТБ 1843-2008 п.9.6 |

| 1.15 * | Материалы лакокрасочные | 20.30/29.070 | Способность покрытия шлифоваться и полироваться | ГОСТ 6465-76 ГОСТ 6465-2023 ГОСТ 9754-2020 ГОСТ 23343-78 ГОСТ 25129-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4976-83 п.4.9 ГОСТ 9754-2020 п.7.12 ГОСТ 896-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16 * |  | 20.30/26.080 | Термостойкость покрытия |  | ГОСТ 24709-2022 п.7.2.7 ТУ BY 500021625.146-2010 п.4.5 |
| 1.17 * |  | 20.30/29.040 | Расслаивание |  | ГОСТ 23343-78 п.4.11 ГОСТ 25129-2020 п.7.12 |
| 1.18 * |  | 20.30/29.070 | Способность покрытия шлифоваться |  | ГОСТ 23343-78 п.4.7 ГОСТ 25129-2020 п.7.10 ГОСТ 4976-83 п.4.9 ГОСТ 896-2021 |
| 1.19 * |  | 20.30/29.040 | Степень разбавления |  | ГОСТ 6465-76 п.3.5 ГОСТ 6465-2023 п.7.2.4 ГОСТ 23343-78 п.4.5 ГОСТ 25129-2020 п.7.4 ГОСТ 12707-77 п.3.9 |
| 1.20 * |  | 20.30/26.045 | Стойкость покрытия к действию нитроэмали |  | ГОСТ 23343-78 п.4.10 ГОСТ 25129-2020 п.7.11 |
| 1.21 * |  | 20.30/29.070 | Прочность покрытия к истиранию |  | ГОСТ 20811-75 метод А ГОСТ 8747-88 п.13 |
| 1.22 * |  | 20.30/29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление пленки лака: - при температуре (20±2)оС - при температуре (130±2)оС - после воздействия воды в течение 24 ч. при температуре (20±2)оС |  | ГОСТ 6433.1-71 ГОСТ 6433.2-71 ГОСТ 13526-79 п.3.2.14 ГОСТ 15865-70 п.2.15 |
| 1.23 * |  | 20.30/11.116 | Цвет покрытия |  | ГОСТ 6465-76 п.3.3 ГОСТ 6465-2023 п.7.2.1 ГОСТ 29319-92 ГОСТ 9754-2020 п.7.3 ГОСТ 23343-78 п.4.3 ГОСТ 25129-2020 п.7.3 |
| 1.24 * |  | 20.30/11.116 | Внешний вид покрытия |  | ГОСТ 6465-76 п.3.4 ГОСТ 6465-2023 п.7.2.2 ГОСТ 9754-2020 п.7.4 ГОСТ 23343-78 п.4.3 ГОСТ 25129-2020 п.7.3 ГОСТ 12707-77 п.3.7 |

| 1.25 * | Материалы лакокрасочные | 20.30/29.049 | Срок годности эмали, грунтовки, лака | ГОСТ 6465-76 ГОСТ 6465-2023 ГОСТ 9754-2020 ГОСТ 23343-78 ГОСТ 25129-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27271-2014 СТБ 1811-2007 п. 9.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.26 * |  | 20.30/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13526-79 п. 2.7 ГОСТ 23955-80 метод А |
| 1.27 * |  | 20.30/11.116 | Цвет по йодометрической шкале |  | ГОСТ 19266-79 р.1 |
| 1.28 * |  | 20.30/33.111 | Блеск покрытия |  | ГОСТ 896-2021 ГОСТ 4976-83 п. 4.10 |
| 1.29 * |  | 20.30/26.080 | Стойкость покрытия в камере влажности |  | ТУ РБ 500021625.104-2001 п. 4.7 ТУ РБ 500021625.091-2000 п. 4.10 |
| 1.30 * |  | 20.30/11.116 | Чистота смолы, лака Внешний вид пленки лака |  | ГОСТ 4976-83 ТУ 6-10-612-76 п. 4.4 ТУ BY 500021625.115-2008 п. 4.4 |
| 1.31 * |  | 20.30/26.045 | Стойкость пленки к статическому воздействию: - воды - 0,5% раствора хозяйственного мыла - 5% раствора соды |  | ГОСТ 9.403-2022 |
| 1.32 * |  | 20.30/26.080 | Теплостойкость покрытия |  | ГОСТ 4976-83 п. 4.13 |
| 1.33 * |  | 20.30/26.080 | Морозостойкость краски |  | ГОСТ 28196-89 п. 4.8 |
| 1.34 * |  | 20.30/26.046 | Электрическая прочность пленки лака - при температуре (20±2)оС - при температуре (130±2)оС - после воздействия воды в течение 24 ч. при температуре (20±2)оС |  | ГОСТ 6433.1-71 ГОСТ 6433.3-71 ГОСТ 10315-75 ГОСТ 13526-79 п.3.2.14 ГОСТ 15865-70 п. 2.15 |

| 1.35 * | Материалы лакокрасочные | 20.30/08.118 | Плотность | ГОСТ 6465-76 ГОСТ 6465-2023 ГОСТ 9754-2020 ГОСТ 23343-78 ГОСТ 25129-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31992.1-2012 ГОСТ 18329-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.36 * |  | 20.30/08.169 | Показатель концентрации ионов водорода (рН) |  | ГОСТ 28196-89 п. 4.5 СТБ 1843-2008 п. 9.4 |
| 1.37 * |  | 20.30/11.116 | Наличие механических включений в лаке |  | ГОСТ 13526-79 п. 2.5 |
| 1.38 * |  | 20.30/11.116 | Способность просыхания лака в толстом слое при температуре (115-120)оС |  | ГОСТ 13526-79 п. 3.2.2 ГОСТ 15865-70 п. 2.11 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |
| 1.39 * |  | 20.30/26.080 | Термоэластичность пленки при температуре (150±2)оС |  | ГОСТ 13526-79 п. 3.2.7 ГОСТ 15865-70 п.2.12 |
| 1.40 * |  | 20.30/26.045 | Маслостойкость пленки |  | ГОСТ 13526-79 п.3.2.13 ГОСТ 15865-70 п. 2.14 |
| 1.41 * |  | 20.30/29.049 | Стабильность |  | ГОСТ 12707-77 п. 3.8 |
| 2.1 *** | Растворители | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18188-2020 ГОСТ 7827-74 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9980.2-2014 |
| 2.2 * |  | 20.59/11.116 | Летучесть по этиловому эфиру |  | ГОСТ 7827-74 п. 3.4 ГОСТ 18188-2020 п. 8.4 |
| 2.3 * |  | 20.59/08.149 | Число коагуляции |  | ГОСТ 7827-74 п.3.6 ГОСТ 18188-2020 п. 8.6 |
| 2.4 * |  | 20.59/11.116 | Цвет и внешний вид |  | ГОСТ 7827-74 п. 3.2 ГОСТ 18188-2020 п. 8.2 |
| 2.5 * |  | 20.59/11.116 | Пригодность к разбавлению нитроэмалей |  | ГОСТ 18188-2020 п. 8.7 |
| 2.6 * |  | 20.59/11.116 | Разбавляющее действие |  | ГОСТ 7827-74 п. 3.7 |
| 2.7 * |  | 20.59/08.149 | Массовая доля воды по Фишеру |  | ГОСТ 14870-77 р.2 способ 3 ГОСТ 7827-74 п. 3.3 ГОСТ 18188-2020 п. 8.3 |
| 2.8 * |  | 20.59/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 2706.1-95 п.4.3.1 |
| 2.9 * |  | 20.59/08.031 | Плотность при температуре 200С |  | ГОСТ 18995.1-73 р. 1 ГОСТ 31992.1-2012 |
| 2.10 * |  | 20.59/08.133 | Показатель преломления при 200С |  | ГОСТ 18995.2-2022 |
| 2.11 * |  | 20.59/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 23955-80 метод А ГОСТ 7827-74 п. 3.5 ГОСТ 18188-2020 п. 8.5 |
| 3.1 *** | Дисперсия поливинил-ацетатная гомополимерная грубодисперсная | 20.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18992-80 ТУ BY 500021625.121-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9980.2-2014 |
| 3.2 * |  | 20.52/08.169 | Массовая доля остаточного мономера |  | ГОСТ 18992-80 п. 5.4 |
| 3.3 * |  | 20.52/11.116 | Внешний вид дисперсии |  | ГОСТ 18992-80 п. 5.2 |
| 3.4 * |  | 20.52/11.116 | Внешний вид пленки |  | ГОСТ 18992-80 п. 5.3 |
| 3.5 * |  | 20.52/08.052 | Массовая доля сухого остатка |  | ГОСТ 18992-80 п. 5.5 |
| 3.6 * |  | 20.52/29.049 | Условная вязкость по стандартной кружке ВМС |  | ГОСТ 18992-80 п. 5.6 |
| 3.7 * |  | 20.52/12.042 | Совместимость дисперсии с пластификатором |  | ГОСТ 18992-80 п. 5.9 |
| 3.8 * |  | 20.52/26.080 | Морозостойкость в циклах замораживания-оттаивания |  | ГОСТ 18992-80 п. 5.10 |
| 3.9 * |  | 20.52/29.040 | Осаждение при разбавлении |  | ГОСТ 18992-80 п. 5.11 |
| 3.10 * |  | 20.52/29.121 | Клеящая способность |  | ГОСТ 18992-80 п. 5.12 |
| 3.12 * |  | 20.52/08.169 | Показатель концентрации водородных ионов |  | ГОСТ 18992-80 п. 5.8 |
| 4.1 *** | Отвердители и кислотные разбавители | 20.30/42.000 | Отбор проб | ТУ 6-10-1093-76 и ТНПА и другая документация | ГОСТ 9980.2-2014 |
| 4.2 * |  | 20.30/08.149 | Массовая доля гексаметилендиамина | ТУ BY 500021625.156-2009 | ТУ BY 500021625.156-2009 п. 4.4 |
| 4.3 * |  | 20.30/08.149 | Аминное число | ТУ 6-10-1429-79 ТУ 6-10-1093-76 ТУ BY 500021625.106-2005 | ТУ 6-10-1093-76 п. 4.4 ТУ 6-10-1429-79 п.п. 4.4 4.5 ТУ BY 500021625.106-2005 п. 4.10 |
| 4.4 * |  | 20.30/08.149 | Массовая доля свободного амина | ТУ 6-10-1429-79 | ТУ 6-10-1429-79 п. 4.6 |
| 4.5 * |  | 20.30/11.116 | Внешний вид | ТУ 6-10-1093-76 ТУ 6-10-1429-79 ТНПА и другая документация | ТУ 6-10-1093-76 п. 4.2 ТУ BY500021625.156-2009 п. 4.2 ТУ 6-10-1429-79 п. 4.2 ТУ РБ 00204547.056-95 п. 4.4 ГОСТ 12707-77 п. 3.4 |
| 4.6 * | Отвердители и кислотные разбавители | 20.30/11.116 | Чистота | ТУ 6-10-1093-76 ТУ 6-10-1429-79 ТНПА и другая документация | ТУ BY 500021625.156-2009 п. 4.3 |
| 4.7 * |  | 20.30/11.116 | Цвет по йодометрической шкале |  | ГОСТ 19266-79 р. 1 |
| 4.8 * |  | 20.30/08.052 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 |
| 4.9 * |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 |
| 4.10 * |  | 20.30/08.149 | Массовая доля толуолсульфокислоты |  | ТУ РБ 00204547.056-95 п. 4.7 |
| 4.11 * |  | 20.30/08.149 | Массовая доля ортофосфорной кислоты |  | ГОСТ 12707-77 п. 3.5 |
| 4.12 * |  | 20.30/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 5.1 *** | Ангидрид фталевый технический марки А | 20.14/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 500021625.155-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 п. 4.11 ГОСТ 5445-2020 п. 4.4 |
| 5.2 * |  | 20.14/08.149 | Массовая доля фталевого ангидрида |  | ГОСТ 7119-77 ГОСТ 24445.1-80 |
| 5.3 * |  | 20.14/29.145 | Температура кристаллизации |  | ГОСТ 7119-77 п. 3.5 ГОСТ18995.5-2022 п.8.3 |
| 5.4 * |  | 20.14/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 7119-77 р.3.3 |
| 5.5 * |  | 20.14/08.149 | Массовая доля малеинового ангидрида |  | ТУ BY 500021625.155-2009 п. 4.3 |
| 5.6 * |  | 20.14/11.116 | Содержание фталевой кислоты |  | ГОСТ 7119-77 п. 3.8а |
| 5.7 * |  | 20.14/11.116 | Цветность расплавленного продукта |  | ГОСТ 7119-77 п. 3.8 ГОСТ 24445.5-80 |
| 5.8 * |  | 20.14/11.116 | Цветность расплавленного продукта после нагревания при 250оС в течение 90 мин |  | ГОСТ 7119-77 п. 3.9 ГОСТ 24445.6-92 |
| 6.1 *** | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая | 20.59/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 00204547.077-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28084-89 ТУ РБ 00204547.077-97 п. 4.1 |
| 6.2 * |  | 20.59/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 28084-89 п. 4.1 |
| 6.3 * |  | 20.59/08.031 | Плотность при температуре 200С |  | ГОСТ 18995.1-73 р. 1 |
| 6.4 * |  | 20.59/29.145 | Температура начала кристаллизации |  | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 ТУ РБ 00204547.077-97 п. 4.3 |
| 6.5 * |  | 20.59/29.145 | Температура кипения при давл. 101,3 кПа (760 мм рт.ст.) |  | ГОСТ 18995.6-73 р. 2 ТУ РБ 00204547.077-97 п. 4.2 |
| 6.6 * |  | 20.59/29.040 | Вспениваемость - объем пены через 5 мин - устойчивость пены |  | ГОСТ 28084-89 п.4.6 |
| 6.7 * |  | 20.59/08.169 | Щелочность |  | ГОСТ 28084-89 п. 4.9 |
| 6.8 * | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая | 20.59/08.169 | Показатель концентрации ионов водорода, рН | ТУ РБ 00204547.077-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28084-89 п. 4.8 ТУ РБ 00204547.077-97 п.4.6 |
| 6.9 * |  | 20.59/26.045 | Коррозионное воздействие на металлы |  | ГОСТ 28084-89 п.4.5 |
| 6.10 * |  | 20.59/26.045 | Набухание резины |  | ГОСТ 9.030-74 метод А |
| 6.11 * |  | 20.59/29.040 | Содержание механический примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ТУ РБ 00204547.077-97 п. 4.7 |
| 7.1 *** | Омыватель автомобильных стекол | 20.41/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 500021625.153-2011 ТУ BY 500021625.135-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 ТУ ВY 500021625.153-2011 п. 4.1 ТУ ВY 500021625.135-2009 п. 4.1 |
| 7.2 * |  | 20.41/11.116 | Внешний вид |  | ТУ ВY 500021625.153-2011 п. 4.2 ТУ ВY 500021625.135-2009 п. 4.2 |
| 7.3 * |  | 20.41/08.169 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) |  | ГОСТ 22567.5-93 ТУ ВY 500021625.153-2011 п.4.3 ТУ ВY 500021625.135-2009 п.4.3 |
| 7.4 * |  | 20.41/29.119 | Плотность при температуре 20оС |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| 7.5 * |  | 20.41/26.080 | Устойчивость агрегатного состояния при температуре минус 300С |  | ТУ ВY 500021625.153-2011 п. 4.4 |
| 8.1 *** | Краски и эмали для горизонталь-ной разметки дорог | 20.30/42.000 | Отбор проб | СТБ 1520-2023 ГОСТ 32830-2014 | ГОСТ 9980.2-2014 |
| 8.2 * |  | 20.30/11.116 | Внешний вид поверхности отверржденного разметочного материала | СТБ 1520-2023 | СТБ 1520-2023 п.8.10 |
| 8.3 * |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ- 246 с соплом диаметром 4 мм при температуре (20±0,5) 0С | СТБ 1520-2023 ГОСТ 32830-2014 | ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |
| 8.4 * |  | 20.30/08.052 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 |
| 8.5 * |  | 20.30/29.143 | Время высыхания (твердения) до степени 3 при температуре (20±0,5) 0С |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |
| 8.6 * |  | 20.30/29.054 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 |
| 8.7 * | Краски и эмали для горизонталь-ной разметки дорог | 20.30/33.111 | Коэффициент диффузного отражения (белизна) | СТБ 1520-2023 | ГОСТ 896-2021 СТБ 1520-2023 п.8.14 |
| 8.8 * |  | 20.30/29.143 | Твердость пленки по маятникову прибору ТМЛ (маятник А) |  | ГОСТ 5233-2021 |
| 8.10 * |  | 20.30/29.121 | Прочность покрытия при изгибе вокруг стрежня диаметром |  | ГОСТ 6806-2024 |
| 8.11 * |  | 20.30/29.121 | Адгезия к стеклу | СТБ 1520-2023 ГОСТ 32830-2014 | ГОСТ 15140-78 (метод 2) |
| 8.12 * |  | 20.30/08.118 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 |
| 8.13 * |  | 20.30/26.045 | Стойкость отвержденного разметочного материала к статическому воздействию жидкостей |  | ГОСТ 9.403-2022 Метод А |
| 9.1 *** | Лакокрасочные материалы для наружных и внутренних поверхностей грузовых вагонов и покрытия на их основе | 20.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7409-2018 | ГОСТ 9980.2-2014 |
| 9.2 * |  | 20.30/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию увлажненных минеральных удобрений |  | ГОСТ 9.403-2022 раздел 5, метод А |
| 9.3 * |  | 20.30/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей |  | ГОСТ 9.403-2022 раздел 5, метод А |
| 9.4 * |  | 20.30/26.045 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 |
| 9.5 * |  | 20.30/29.040 | Укрывистость |  | ГОСТ 8784-75 метод 1 |
| 9.6 * |  | 20.30/29.143 | Время высыхания до степени 3 |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |
| 9.7 * |  | 20.30/29.049 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 27271-2014 |
| 9.8 * |  | 20.30/29.121 | Адгезия покрытия |  | ГОСТ 15140-78 методы 2-4 |
| 9.9 * |  | 20.30/29.121 | Эластичность пленки при изгибе |  | ГОСТ 6806-2024 |
| 9.10 * |  | 20.30/26.095 | Прочность покрытия при прямом ударе |  | ГОСТ 4765-73 |
| 9.11 * | Лакокрасочные материалы для наружных и внутренних поверхностей грузовых вагонов и покрытия на их основе | 20.30/26.095 | Прочность покрытия при обратном ударе | ГОСТ 7409-2018 | ГОСТ 4765-73 |
| 9.12 * |  | 20.30/29.143 | Твердость покрытия по маятниковому прибору (маятник А) |  | ГОСТ 5233-2021 |
| 9.13 * |  | 20.30/29.070 | Стойкость покрытия к истиранию |  | ГОСТ 20811-75 метод А |
| 9.14 * |  | 20.30/29.121 | Прочность покрытия при растяжении |  | ГОСТ 29309-92 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						         Т.А.Николаева