ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Грузоподъемные краны и механизмы, грузоподъемное оборудование (подъемники гидравлические с мобильными подъемными рабочими платформами (вышки), краны-манипуляторы и т.п.), съемные грузозахватные приспособления и тара | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 13716-73 ГОСТ 14110-97 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы, утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 № 145 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 22.12.2018 № 66 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 | ул. Двинская, 23Б, г. Витебск, Витебская область |
| 1.2 ** |  | 24.10/32.123 | Радиографический контроль: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |  |
| 1.3 ** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.4 ** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): ## - основной металл |  | МВИ.МН 4421-2012 |  |
| 1.5 * |  | 24.10/29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 6996-66 р.9 |  |
| 1.6 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ** | Металлоконструкции стальные | 24.10/32.030 |  | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 | ул. Двинская, 23Б, г. Витебск, Витебская область |  |
| 2.2 ** |  | 24.10/32.123 |  | Радиографический контроль: - сварные соединения |  |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |  |  |
| 2.3 ** |  | 24.10/32.103 |  | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  |  | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.4 ** |  | 24.10/32.030 |  | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): ## - основной металл |  |  | МВИ.МН 4421-2012 |  |  |
| 2.5 * |  | 24.10/29.121 |  | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб - сварные соединения |  |  | ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 6996-66 р.9 |  |  |
| 2.6 ** |  | 24.10/32.115 |  | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 3.1 ** | Технологические трубопроводы и технологическое оборудование | 24.10/32.030 |  | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 3.2 ** |  | 24.10/32.123 |  | Радиографический контроль: - сварные соединения |  |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| 3.3 ** | Технологические трубопроводы и технологическое оборудование | 24.10/32.103 |  | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 | ул. Двинская, 23Б, г. Витебск, Витебская область |  |
| 3.4 ** |  | 24.10/32.030 |  | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): ## - основной металл |  |  | МВИ.МН 4421-2012 |  |  |
| 3.5 * |  | 24.10/29.121 |  | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб - сварные соединения |  |  | ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 6996-66 р.9 |  |  |
| 3.6 ** |  | 24.10/32.115 |  | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 4.1 ** | Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/32.030 |  | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2-2009 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 4.2 ** |  | 24.10/32.123 |  | Радиографический контроль: - сварные соединения |  |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |  |  |
| 4.3 ** |  | 24.10/32.103 |  | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  |  | СТБ 1172-99 |  |  |
| 4.4 ** |  | 24.10/32.030 |  | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): ## - основной металл |  |  | МВИ.МН 4421-2012 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| 4.5 * | Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/29.121 |  | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб - сварные соединения |  | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2-2009 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 6996-66 р.9 | ул. Двинская, 23Б, г. Витебск, Витебская область |  |
| 4.6 ** |  | 24.10/32.115 |  | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 5.1 ** | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/32.030 |  | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2-2009 СН 4.03.01-2019 СП 4.03.01-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 5.2 ** |  | 24.10/32.123 |  | Радиографический контроль: - сварные соединения |  |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |  |  |
| 5.3 ** |  | 24.10/32.103 |  | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  |  | СТБ 1172-99 |  |  |
| 5.4 ** |  | 24.10/32.030 |  | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): ## - основной металл |  |  | МВИ.МН 4421-2012 |  |  |
| 5.5 * |  | 24.10/29.121 |  | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб - сварные соединения |  |  | ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 6996-66 р.9 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| 5.6 ** | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/32.115 |  | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2-2009 СН 4.03.01-2019 СП 4.03.01-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Двинская, 23Б, г. Витебск, Витебская область |  |
| 6.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением - сосуды, работающие под давлением | 24.10/32.030 |  | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2-2009 ГОСТ 34386-2018 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 6.2 ** |  | 24.10/32.123 |  | Радиографический контроль: - сварные соединения |  |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |  |  |
| 6.3 ** |  | 24.10/32.103 |  | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  |  | СТБ 1172-99 |  |  |
| 6.4 ** |  | 24.10/32.030 |  | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): ## - основной металл |  |  | МВИ.МН 4421-2012 |  |  |
| 6.5 * |  | 24.10/29.121 |  | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб - сварные соединения |  |  | ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 6996-66 р.9 |  |  |
| 6.6 ** |  | 24.10/32.115 |  | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 7.1 ** | Образцы сварных соединений (аттестация сварщиков) |  | 24.10/32.030 |  | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2-2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизирован-ной сварке плавлением, утверждены Госпроматомнадзор Республики Беларусь (протокол от 27.06.1994 № 6) ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 |  | ул. Двинская, 23Б, г. Витебск, Витебская область |  |
| 7.2 ** |  |  | 24.10/32.123 |  | Радиографический контроль |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |  |  |  |
| 7.3 ** |  |  | 24.10/32.103 |  | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |  |  |  |
| 7.4 * |  |  | 24.10/29.121 |  | Механические испытания: - статическое растяжение; - статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 6996-66 р.9 |  |  |  |
| 7.5 ** |  |  | 24.10/32.115 |  | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |  |  |  |
| 8.1 ** | Конструкции стальные строительные |  | 25.11/11.116 25.11/29.061 |  | Внешний вид лакокрасочного покрытия | ТР 2009/013/BY ГОСТ 23118-2019 п. 5.3.6 ТНПА, проектная документация на объект испытаний | ГОСТ 23118-2019 п. 7.7 ГОСТ 9.032-74 |  |  |  |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта);

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами.