ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия сварных соединений, образцов сварных соединений | ГОСТ 3619-89; ГОСТ 10617-83; ГОСТ 20548-93; ГОСТ 21563-2016; ГОСТ 24005-80; ГОСТ 27303-87; ГОСТ 28193-89; ГОСТ 28269-89; ГОСТ 34347-2017; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8713-79; ГОСТ 11533-75; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 30242-97; СТБ ISO 6520-1-2009; ГОСТ ISO 5817-2019; СТБ EN 12517-1-2008; СТБ EN 12517-2-2013; СТБ EN 13445-5-2009; СП 4.02.01-2020; Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2022 № 84; Правил по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 01.02.2021 №5; ТНПА и другая документация | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004; ГОСТ 23055-78 | ул. Химзаводская, д. 10, г. Гомель, Гомельская область |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) сварных соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений, основного металла: - капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |  |
| 1.5 * |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.061 | Механические испытания сварных соединений, образцов сварных соединений: - статическое растяжение; - статический изгиб; - сплющивание |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8; ГОСТ 6996-66 раздел 9; СТБ ЕН 895-2002; ГОСТ 8695-2022 |  |
| 1.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Твердость: - сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 6316-2020 |  |
| 1.7 ** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный анализ (рентгенофлуоресцентный метод): - сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |
| 1.8 ** |  | 24.10/ 32.044 | Содержание ферритной фазы: - сварные соединения |  | ГОСТ Р 53686-2009 |  |
| 2.1 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия сварных соединений, образцов сварных соединений | ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8713-79; ГОСТ 11533-75; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 30242-97; СТБ 2039-2010; СП 4.03.01-2020; СП 1.03.02-2020; Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 № 66; ТНПА и другая документация | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004; ГОСТ 23055-78 |  |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений, основного металла: - капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |  |
| 2.4 * |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.061 | Механические испытания сварных соединений, образцов сварных соединений: - статическое растяжение; - статический изгиб; -сплющивание |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8; ГОСТ 6996-66 раздел 9; СТБ ЕН 895-2002; ГОСТ 8695-2022 |  |
| 2.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Твердость: - сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 6316-2020 |  |
| 2.6 ** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный анализ (рентгенофлуоресцентный метод): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |
| 3.1 ** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов; резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов, сыпучих продуктов и других веществ | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия сварных соединений, образцов сварных соединений | ГОСТ 34347-2017; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8713-79; ГОСТ 11533-75; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 30242-97; ТКП 45-5.04-172-2010; СТБ 2634-2023; СТБ ЕН 1779-2004; Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утверждены НИИ сварки и защитных покрытий Республики Беларусь (протокол от 27 мая 1994 г. №7), Госпроматомнадзором Республики Беларусь (протокол от 27 июня 1994 г. №6) ; ТНПА и другая документация | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004; ГОСТ 23055-78 |  |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) сварных соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 3.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений, основного металла: - капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |  |
| 3.5 * |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.061 | Механические испытания сварных соединений, образцов сварных соединений: - статическое растяжение; - статический изгиб; - сплющивание |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8; ГОСТ 6996-66 раздел 9; СТБ ЕН 895-2002; ГОСТ 8695-2022 |  |
| 3.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Твердость: - сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 6316-2020 |  |
| 3.7 ** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный анализ (рентгенофлуоресцентный метод): - сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |
| 3.8 ** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль проникающими веществами (течеискание (пузырьковый метод)): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 |  |
| 4.1 ** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы, в том числе: -оборудование, эксплуатируемое на химических, нефтехимических, физико-химических, физических производствах (аммиачные холодильные установки, трубчатые печи, промышленная трубопроводная арматура и прочее оборудование); -оборудование, эксплуатируемое на объектах переработки, хранения, транспортировки зерна и комбикормового сырья (транспортное, зерноочистительное, дробильно-измельчающее оборудование и прочее оборудование) | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия сварных соединений, образцов сварных соединений | ТКП 45-3.05-166-2009; ТКП 45-3.05-167-2009; Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23.04.2020 №21; Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.12.2017 №46; Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29.12.2017 №54; Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных производств и объектов хранения и переработки зерна. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31.07.2017 №35; ТНПА и другая документация | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004; ГОСТ 23055-78 |  |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) сварных соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений, основного металла: - капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |  |
| 4.5 * |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.061 | Механические испытания сварных соединений, образцов сварных соединений: - статическое растяжение; - статический изгиб; - сплющивание |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8; ГОСТ 6996-66 раздел 9; СТБ ЕН 895-2002; ГОСТ 8695-2022 |  |
| 4.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Твердость: - сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 6316-2020 |  |
| 4.7 ** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный анализ (рентгенофлуоресцентный метод): - сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |
| 4.8 ** |  | 24.10/ 32.044 | Содержание ферритной фазы - сварные соединения |  | ГОСТ Р 53686-2009 |  |
| 5.1 ** | Грузоподъемные краны | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия сварных соединений, образцов сварных соединений | ГОСТ 7890-93; ГОСТ 34589-2019; ГОСТ 13556-2016; ГОСТ 34687-2020; ГОСТ 22045-89; ГОСТ 22827-2020; ГОСТ 27584-88; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8713-79; ГОСТ 11533-75; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 30242-97; Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 №66; ТНПА и другая документация | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004; ГОСТ 23055-78 |  |
| 5.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) сварных соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 5.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений, основного металла: - капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |  |
| 5.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |  |
| 5.5 * |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.061 | Механические испытания сварных соединений, образцов сварных соединений: - статическое растяжение; - статический изгиб; - сплющивание |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8; ГОСТ 6996-66 раздел 9; СТБ ЕН 895-2002; ГОСТ 8695-2022 |  |
| 5.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Твердость: - сварные соединения; -основной металл; |  | МВИ.МН 6316-2020 |  |
| 5.7 ** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный анализ (рентгенофлуоресцентный метод): - сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |
| 6.1 ** | Металлоконструкции, несущие и ограждающие металлические конструкции | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия сварных соединений, образцов сварных соединений | ГОСТ 23118-2019; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8713-79; ГОСТ 11533-75; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 30242-97; СТБ 2174-2011; СТБ 2350-2013; СТБ ЕН 1713-2005; ГОСТ ISO 5817-2019; СТБ EN 12517-1-2008; СТБ EN 13445-5-2009; СП 1.04.04-2023; ТКП 45-5.04-121-2009; Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29.05.2017 № 19; ТНПА и другая документация | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004; ГОСТ 23055-78 |  |
| 6.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) сварных соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 6.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений, основного металла: - капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |  |
| 6.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |  |
| 6.5 * |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.061 | Механические испытания сварных соединений, образцов сварных соединений: - статическое растяжение; - статический изгиб; - сплющивание |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8; ГОСТ 6996-66 раздел 9; СТБ ЕН 895-2002; ГОСТ 8695-2022 |  |
| 6.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Твердость: - сварные соединения; -основной металл; |  | МВИ.МН 6316-2020 |  |
| 6.7 ** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный анализ (рентгенофлуоресцентный метод): - сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |
| 7.1 ** | Магистральные нефте-, газопроводы, нефтепродуктопроводы, промысловые трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия сварных соединений, образцов сварных соединений | ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8713-79; ГОСТ 11533-75; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 30242-97; СНиП III-42-80 р.4; Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утверждены НИИ сварки и защитных покрытий Республики Беларусь (протокол от 27 мая 1994 г. №7), Госпроматомнадзором Республики Беларусь (протокол от 27 июня 1994 г. №6); ТНПА и другая документация | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004; ГОСТ 23055-78 |  |
| 7.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) сварных соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 7.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений, основного металла: - капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |  |
| 7.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |  |
| 7.5 * |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.061 | Механические испытания сварных соединений, образцов сварных соединений: - статическое растяжение; - статический изгиб; - сплющивание |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8; ГОСТ 6996-66 раздел 9; СТБ ЕН 895-2002; ГОСТ 8695-2022 |  |
| 7.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Твердость: - сварные соединения; -основной металл; |  | МВИ.МН 6316-2020 |  |
| 7.7 ** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный анализ (рентгенофлуоресцентный метод): - сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |
| 8.1 ** | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия сварных соединений, образцов сварных соединений | ТНПА и другая документация | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |  |
| 8.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений, основного металла: - капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |  |
| 8.3 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |  |
| 8.4 * |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.061 | Механические испытания сварных соединений, образцов сварных соединений: - статическое растяжение; - статический изгиб; - сплющивание |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8; ГОСТ 6996-66 раздел 9 |  |
| 9.1 ** | Оборудование металлургического и литейного производства, оборудование прокатного и трубного производства и прочее оборудование | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия сварных соединений, образцов сварных соединений | ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8713-79; ГОСТ 11533-75; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 30242-97; Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов. Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29.05.2017 № 19; ТНПА и другая документация | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004; ГОСТ 23055-78 |  |
| 9.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод) сварных соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 9.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений, основного металла: - капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |  |
| 9.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |  |
| 9.5 * |  | 24.10/ 29.121 24.10/ 29.061 | Механические испытания сварных соединений, образцов сварных соединений: - статическое растяжение; - статический изгиб; - сплющивание |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8; ГОСТ 6996-66 раздел 9; СТБ ЕН 895-2002; ГОСТ 8695-2022 |  |
| 9.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Твердость: - сварные соединения; -основной металл; |  | МВИ.МН 6316-2020 |  |
| 9.7 ** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгеноспектральный анализ (рентгенофлуоресцентный метод): - сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |  |