ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | ГОСТ 10180-90 п.4.2; СТБ 1035-96 п.6.1; СТБ 1545-2005 п.4 | ул. Индустриальная, 21, 231294, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 1.2** |  | 23.63/29.040 | Удобоукладываемость (консистенция) | СТБ 1545-2005 п.5 |  |  |
| 1.3* |  |  | Средняя плотность | СТБ 1545-2005 п.6 |  |  |
| 1.4* |  |  | Расход составляющих на 1 м3 | СТБ 1182-99 |  |  |
| 2.1** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 5802-86 п.1.2-п.1.10 | ул. Индустриальная, 21, 231294, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 2.2** |  | 23.64/29.144 | Подвижность | ГОСТ 5802-86 п.2 |  |  |
| 2.3* |  |  | Консистенция | СТБ 1307-2002 7.5 |  |  |
| 2.4* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 5802-86 п.7 |  |  |
| 2.5* |  |  | Расслаиваемость | ГОСТ 5802-86 п.4 |  |  |
| 2.6* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-86 п.6; СТБ 1307-2012 п.7.8 |  |  |
| 2.7* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 5802-86 п.10 |  |  |
| 2.8** |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018; СТБ 1307-2012 п.7.18 |  |  |
| 3.1* | Бетоны конструкционные тяжёлые Бетоны конструкционные тяжёлые для транспортного и гидротехнического строительства | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-2019 | ул. Индустриальная, 21, 231294, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 3.2* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе |  |  |  |
| 3.3* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |  |
| 3.4* |  |  | Влажность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 3.5* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 3.6* |  | 23.61/29.070 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 |  |  |
| 3.7* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |  |
| 3.8** |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона методом неразрушающего контроля | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015 |  |  |
| 3.9** |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 |  |  |
| 5.1* | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 28570-2019 5; СТБ 1152-99 4 | ул. Индустриальная, 21, 231294, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 5.2* |  | 23.61/29.061 | Геометрические размеры и отклонения геометрических парметров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 5.3* |  |  | Внешний вид и категория бетонных поверхностей | ГОСТ 13015.0-83; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 5.4* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-2019; СТБ 1152-99 7.1 |  |  |
| 5.5* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе |  |  |  |
| 5.6* |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 5.7* |  | 23.61/29.070 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 |  |  |
| 5.8* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 |  |  |
| 5.9* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |  |
| 5.10* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95 |  |  |
| 6.1** | Камни бетонные стеновые | 23.61/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 23616-79; СТБ 1008-2024 6.6; СТБ 1008-95 п.5.5 | ул. Индустриальная, 21, 231294, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 6.2* |  | 23.61/29.061 | Внешний вид и категория бетонных поверхностей | ГОСТ 13015.0-83; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 6.3* |  |  | Геометрические размеры и отклонения геометрических парметров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 6.4* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |  |
| 6.5* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 8462-85; СТБ 1008-2024 7.1 |  |  |
| 6.6* |  | 23.61/29.040 | Масса | СТБ 1008-2024 7.8; СТБ 1008-95 п.6.10 |  |  |
| 6.7* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |  |
| 7.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 | ул. Индустриальная, 21, 231294, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 7.2** |  | 23.61/29.061 | Геометрические размеры и отклонения геометрических парметров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 7.3** |  |  | Внешний вид и категория бетонных поверхностей | ГОСТ 13015.0-83; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 7.4** |  |  | Ширина раскрытия технологических трещин | ГОСТ 13015.0-83 13.4; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 7.5** |  |  | Толщина защитного слоя бетона | ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 22904-93 |  |  |
| 7.6** |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона методом неразрушающего контроля | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015 |  |  |
| 8.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства Смеси щебёночно-гравийно-песчаные Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.99/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Индустриальная, 21, 231294, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 8.2* |  | 08.99/29.040 | Зерновой состав, модуль крупности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 8.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 4.5.1, 4.5.3; ГОСТ 8735-88 5.1, 5.3 |  |  |
| 8.4* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6; ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 8.5* |  |  | Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |  |  |
| 8.6* |  | 08.99/29.121 | Дробимость щебня и гравия | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |  |
| 8.7* |  | 08.99/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |  |
| 8.8* |  | 08.99/29.040 | Содержание дроблёных зёрен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |  |  |
| 8.9* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |  |
| 8.10* |  |  | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |  |
| 8.11* |  |  | Содержание зёрен слабых пород | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |  |
| 8.12* | Смеси щебёночно-гравийно-песчаные | 08.99/29.040 | Водостойкость | СТБ 2318-2013 6.10 | ул. Индустриальная, 21, 231294, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 9.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 8735-88 п.2 | ул. Индустриальная, 21, 231294, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 9.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав, модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 9.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 5.1, 5.3 |  |  |
| 9.4* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 9.5* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 9.6* |  |  | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 9.7* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость (для песка из отсевов дробления) | ГОСТ 8735-88 п.13 |  |  |
| 10.1* | Арматура напрягаемая и ненапрягаемая | 24.10/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 12004-81 п.1 | ул. Индустриальная, 21, 231294, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 10.2* |  | 24.10/29.137 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 12004-81 п.3.5 |  |  |
| 10.3* |  | 24.10/29.144 | Предел текучести (физический) | ГОСТ 12004-81 п.3.6 |  |  |
| 10.4* |  | 24.10/29.121 | Относительное удлинение | ГОСТ 12004-81 3.1-3.3 |  |  |
| 11.1* | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 25.11/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 10922-2012 п.6.17-п.6.18, п.6.26-п.6.27; СТБ 2174-2011 п.6.9 | ул. Индустриальная, 21, 231294, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |
| 11.2* |  | 25.11/29.061 | Геометрические параметры арматурных изделий. Внешний вид | ГОСТ 10922-2012 7.1-7.8; СТБ 2174-2011 7.1-7.9 |  |  |
| 11.3* |  | 25.11/29.121 | Прочность сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 п.7.11-7.17; ГОСТ 12004-81 п. 3; СТБ 2174-2011 п.7.10, 7.11 |  |  |