ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств(измерение твердости): сварные соединения и основной металл | АМИ.МН 0096-2023 | 61, 223021, с/с Щомыслицкий, д. Дворицкая Слобода, Минский район, Минская область |  |
| 1.2* |  | 24.10/29.121 | Испытания по определению физических свойств(механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): образцы сварных соединений | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) |  |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод: внешний осмотр и измерения, визуальный метод: cварные соединения и основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.123 | Радиационный(радиографический) метод: cварные соединения | ГОСТ 20426-82; ГОСТ ISO 17636-2-2017; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |