ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п. 2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 1.1** | Материалы лакокрасочные. Лаки, эмали, краски, грунтовки | 20.30/11.116 | Внешний вид покрытия | EN ISO 13076:2019; ГОСТ 10144-2024 п.7.2.2; ГОСТ 23494-79 п.4.3; ГОСТ 24408-80; ГОСТ 28196-89; ГОСТ 31093-2003 п.8.5; ГОСТ 7313-75 п.3.3; ГОСТ 9.407-2015; ГОСТ 9109-81 п.4.3; СТБ 1197-2008 п.5.3; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.3; СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п.9.3; СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.9.6; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п.9.3; СТБ ISO 4628-1-2018; СТБ ISO 4628-2-2018; СТБ ISO 4628-3-2018; СТБ ISO 4628-4-2018 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 1.2** ТР | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав, модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п. 3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 1.2** | Материалы лакокрасочные. Лаки, эмали, краски, грунтовки | 20.30/11.116 | Цвет покрытия | ГОСТ 10144-2024 п.7.2.1; ГОСТ 10503-71 п.4.2; ГОСТ 18958-73; ГОСТ 19266-79; ГОСТ 19279-73; ГОСТ 23494-79 п.4.3; ГОСТ 25718-2022 п.7.2.1; ГОСТ 28196-89; ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76); ГОСТ 35093-2024 п.9.4; ГОСТ 7313-75 п.3.3, Таблица 1, п.1, п.2; ГОСТ 9109-81 п.4.3; СТБ 1197-2008 п.5.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 1.3* ТР | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п. 4 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 1.3** | Материалы лакокрасочные. Лаки, эмали, краски, грунтовки | 20.30/11.116 | Класс покрытия | ГОСТ 9.032-74 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 1.4* ТР | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц: - метод отмучивания; - метод мокрого просеивания | ГОСТ 8735-88 п.5.1, п.5.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 1.4* | Материалы лакокрасочные. Лаки, эмали, краски, грунтовки | 20.30/29.144 | Жизнеспособность. Срок годности | ГОСТ 19279-73 п.3.6; ГОСТ 27271-2014 (ISO 9514:2005); СТБ 1197-2008 п.5.9; СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п.9.7 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 1.5* ТР | Песок для строительных работ | 08.12/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 8 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 1.5* | Материалы лакокрасочные. Лаки, эмали, краски, грунтовки | 20.30/29.119 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73; ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 1.6* ТР | Песок для строительных работ | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 1.6* | Материалы лакокрасочные. Лаки, эмали, краски, грунтовки | 20.30/29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ | ГОСТ 10144-2024 п.7.2.3; ГОСТ 17537-72; ГОСТ 23494-79 п.4.4, Таблица 2, п.5; ГОСТ 25718-2022 п.7.2.2, Таблица 1, п.4; ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007); ГОСТ 7313-75 Таблица 1, п.5; ГОСТ 9109-81 п.4.5; СТБ 1197-2008 п.5.5 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 1.7* ТР | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Пустотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 1.7** | Материалы лакокрасочные. Лаки, эмали, краски, грунтовки | 20.30/33.111 | Блеск покрытия | ГОСТ 31975-2017 (ISO 2813:2014); ГОСТ 896-2021; СТБ EN 1062-1-2011 п.5.2; СТБ EN 13300-2011 п.5.2; СТБ ISO 2813-2011 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 1.8* ТР | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 1.8* | Материалы лакокрасочные. Лаки, эмали, краски, грунтовки | 20.30/29.049 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре (20±0,5) °С | ГОСТ 23494-79 п.4.3а, Таблица 2, п.4; ГОСТ 7313-75 п.3.3а, Таблица 1, п.4; ГОСТ 8420-2022; ГОСТ 9109-81 п.4.3а, п.4.4; СТБ 1197-2008 п.5.4; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.4; СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п.9.4 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 1.9* |  | 20.30/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 28196-89; СТБ 1197-2008 п.5.7; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п.9.4 |  |  |
| 1.10* |  | 20.30/29.040 | Укрывистость покрытия | ГОСТ 7313-75 п.3.4, Таблица 1, п.7; ГОСТ 8784-75 метод 1, 2; СТБ 1197-2008 п.5.11 |  |  |
| 1.11* |  | 20.30/29.061 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000); СТБ 1197-2008 п.5.8; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.6 |  |  |
| 1.12* |  | 20.30/11.116 | Время и степень высыхания | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73; ГОСТ 25718-2022 п.7.2.4, Таблица 1, п.7; ГОСТ 35093-2024 п.9.5; СТБ 1197-2008 п.5.6; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.5; СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п.9.5; СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.9.4 |  |  |
| 1.13* |  | 20.30/29.143 | Твердость пленки | ГОСТ 5233-2021; ГОСТ 9109-81 п.4.6, Таблица 1, п.8 |  |  |
| 1.14* |  | 20.30/33.111 | Условная светостойкость покрытия | ГОСТ 21903-76; ГОСТ 9.045-75 метод 1, 2; СТБ 1197-2008 п.5.14 |  |  |
| 1.15** |  | 20.30/29.121 | Адгезия покрытий | ГОСТ 15140-78 метод 1, 2, 3; ГОСТ 27325-87; ГОСТ 27890-88¹; ГОСТ 28574-2014; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 32299-2025 (ISO 4624:2023); ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007); ГОСТ 35093-2024 п.9.6; СТБ 1197-2008 п.5.16 |  |  |
| 1.16* |  | 20.30/29.040 | Коэффициент и сопротивление паропроницаемости | ГОСТ 25898-2020; ГОСТ 28575-2014; СТБ 1197-2008 п.5.12; СТБ 1263-2001 |  |  |
| 1.17* |  | 20.30/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей | ГОСТ 10144-2024 п.7.2.6; ГОСТ 23494-79 п.4.6, п.4.7, Таблица 3, п.2, 3; ГОСТ 35093-2024 п.9.7, п.9.8; ГОСТ 7313-75 п.3.6, Таблица 1, п.12; ГОСТ 9.403-2022; ГОСТ 9109-81 п.4.8, п.4.9; СТБ 1197-2008 п.5.13; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.10, п.9.11, п.9.12; СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п.9.9, п.9.10, п.9.11; СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.9.7, п.9.8, Таблица 1, п.10 |  |  |
| 1.18* |  | 20.30/29.040 | Водопроницаемость | СТБ EN 1062-3-2014 |  |  |
| 1.19* |  | 20.30/29.165 | Эластичность покрытия при изгибе | ГОСТ 6806-2024 |  |  |
| 1.20** |  | 20.30/29.061, 20.30/32.089 | Толщина покрытия | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.5.4.7 Метод 7В, 7С, п.6.2; ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.4.1.4 Метод 1А, п.4.2, п.5.1.3 Метод 4А, 4С, п.5.2, п.6.1, п.6.4; СТБ EN 1062-1-2011 п.5.3; СТБ ISO 2808-2023 п.4.2.4 |  |  |
| 1.21* |  | 20.30/26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов | ГОСТ 34388-2023 (ISO 9227:2017); ГОСТ 34667.6-2021 (ISO 12944-6:2018); ГОСТ 9.401-2018; СТБ 1197-2008 п.5.18; СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п.9.8; СТБ ISO 6270-1-2018; СТБ ISO 6270-2-2018 |  |  |
| 1.22* |  |  | Морозостойкость покрытия | ГОСТ 7025-91 п.7, п.8; СТБ 1197-2008 п.5.17; СТБ 1263-2001 |  |  |
| 1.23* |  |  | Устойчивость к воздействию переменных температур | ГОСТ 19720-74; ГОСТ 27037-86 |  |  |
| 1.24* |  |  | Стойкость пленки к резкому изменению температуры | ГОСТ 23626-79 п.4.8; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.13 |  |  |
| 1.25* |  | 20.30/26.141 | Водо- и влагопоглощение и водопоглощение при капиллярном подсосе | ГОСТ 21513-76 методы 1, 2; ГОСТ 7025-91 п.2, п.4; СТБ 1072-97 |  |  |
| 1.26* |  | 20.30/26.095 | Прочность покрытия при ударе | ГОСТ 18299-72; ГОСТ 25718-2022 п.7.2.5, Таблица 1, п.9; ГОСТ 4765-2024 |  |  |
| 1.27* |  | 20.30/29.070 | Истирание покрытий | ГОСТ 20811-2025 метод А |  |  |
| 1.28* |  | 20.30/33.111 | Координаты цвета, цветовые различия | СТБ ISO 7724-1-2008; СТБ ISO 7724-2-2008; СТБ ISO 7724-3-2008 |  |  |
| 1.29* |  | 20.30/29.165 | Получение свободных пленок | ГОСТ 14243-78 |  |  |
| 1.30* |  | 20.30/42.000 | Подготовка лакокрасочного покрытия для испытания | ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84) |  |  |
| 1.31** |  |  | Отбор проб | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) |  |  |
| 1.32* |  | 20.30/33.111 | Цветоустойчивость при воздействии искусственных климатических факторов | СТБ 2225-2011 п.8 |  |  |
| 1.33* |  | 20.30/29.040 | Определение характеристик паропроницаемости. Паропроницаемость, сопротивление паропроницанию | ГОСТ 33355-2015 (ISO 7783:2011); СТБ ISO 12572-2020 (сухой метод); СТБ ISO 7783-2025 |  |  |
| 1.34* |  |  | Определение объемной доли нелетучих веществ | СТБ ISO 3233-1-2025 |  |  |
| 1.35* |  | 20.30/29.070 | Определение стойкости покрытий к влажному истиранию и их способности к очистке | ГОСТ 32300-2013 (ISO 11998:2006) |  |  |
| 1.36* |  |  | Способность шлифоваться | ГОСТ 9109-81 п.4.10, Таблица 1 п.1.14 |  |  |
| 2.1** ТР | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.1* | Материалы для разметки автомобильных дорог | 20.30/11.116 | Время высыхания (твердения) | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 32829-2014 п.4.1, п.4.4; СТБ 1520-2023 п. 8.13 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 2.2* ТР | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.2* | Материалы для разметки автомобильных дорог | 20.30/33.111 | Коэффициент диффузного отражения (белизна) | ГОСТ 896-2021; СТБ 1520-2023 п.8.14 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 2.3* ТР | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.3** | Материалы для разметки автомобильных дорог | 20.30/29.121 | Адгезия | ГОСТ 15140-78 п.2; СТБ 1520-2023 п.8.18, п.8.19, приложение А | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 2.4* ТР | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.4* | Материалы для разметки автомобильных дорог | 20.30/29.144 | Растекаемость при температуре нанесения | СТБ 1520-2023 п. 8.20, приложение Б | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 2.5* ТР | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.5* | Материалы для разметки автомобильных дорог | 20.30/29.040 | Содержание сухого вещества | ГОСТ 25709-83 п.4.2, п.4.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 2.6* ТР | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.6* | Материалы для разметки автомобильных дорог | 20.30/29.040 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 2.7* ТР | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.7* | Материалы для разметки автомобильных дорог | 20.30/08.149, 20.30/08.169 | Кислотное число | ГОСТ 23955-80 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 2.8* ТР | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.8* | Материалы для разметки автомобильных дорог | 20.30/33.111 | Относительная красящая способность, цвет и белизна | ГОСТ 16873-92 (ИСО 787-1-82) п.2, п.8 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 2.9* ТР | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.9* | Материалы для разметки автомобильных дорог | 20.30/33.111 | Совместимость продукта с окрашиваемой поверхностью | ГОСТ 29318-92 (ИСО 4627-81) | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 2.10* ТР | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.16.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.10* | Материалы для разметки автомобильных дорог | 20.30/33.111 | Координаты цветности и коэффициент яркости дорожной разметки | ГОСТ Р 51256-2018 п.5.1.7, п.5.1.8¹; СТБ 1140-2013 п.8.9 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 2.11* ТР | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.11* | Материалы для разметки автомобильных дорог | 20.30/33.111 | Удельный коэффициент световозвращения горизонтальной разметки при сухом покрытии | СТБ 1263-2001 п.8.7 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 2.12* ТР | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Пустотность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 2.13* ТР |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18 |  |  |
| 2.14* ТР |  |  | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |  |
| 2.15* ТР |  | 08.12/29.121 | Прочность при сжатии | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.20 |  |  |
| 2.16* ТР |  | 08.12/08.052 | Реакционная способность горной породы, щебня (гравия): - химические методы; - ускоренный метод с измерением деформаций | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.22.2, 4.22.3 |  |  |
| 2.17* ТР |  | 08.12/08.055 | Устойчивость структуры щебня (гравия) против распадов | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.23 |  |  |
| 2.18* ТР |  | 08.12/29.040 | Истираемость в полочном барабане | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 |  |  |
| 2.19* ТР |  |  | Сопротивление удару на копре | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.11 |  |  |
| 3.1** ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2; ГОСТ 8735-88 п. 2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.1** | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/11.116 | Внешний вид покрытия | ГОСТ 10277-90 п.3.4; ГОСТ 28379-89 п.3.3; СТБ 1263-2001 п.8.7 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.2* ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; ГОСТ 8735-88 п. 3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.2** | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-2024 п.4.2-п.4.4; СТБ 1263-2001 п.7.1, п.8.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.3* ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц: - метод отмучивания; - метод мокрого просеивания | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1; ГОСТ 8735-88 п.5.1, п.5.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.3* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 28379-89 п.3.4, Таблица 1, п.2; ГОСТ 8420-2022 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.4* ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6; ГОСТ 8735-88 п. 4 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.4** | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/29.144 | Подвижность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.5; СТБ 1263-2001 п.8.2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.5* ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.5* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/29.144 | Консистенция по Суттарду | ГОСТ 23789-2018 п.6; СТБ 1263-2001 п.8.2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.6* ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/29.040 | Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.6* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/29.144 | Начало схватывания (сроки) | ГОСТ 23789-2018 п.6; СТБ 1263-2001 п.8.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.7* ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.7* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/29.040 | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 п.8; СТБ 1263-2001 п.8.4 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.8* ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/29.040 | Содержание слабых зерен и примесей металла в щебне из шлаков | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.25 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.8* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/29.040 | Плотность (насыпная плотность) | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011); ГОСТ 5802-2024 п.10; ГОСТ 8735-88 п.9; СТБ 1263-2001 п.8.5 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.9* ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/29.040 | Истираемость в полочном барабане | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.9* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/29.040 | Влажность сухих смесей | ГОСТ 8735-88 п.10; СТБ 1263-2001 п.8.6 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.10* ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15; ГОСТ 8735-88 п. 8 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.10* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/33.111 | Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузного отражения) | ГОСТ 21903-76 метод 2; СТБ 1263-2001 п.8.8 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.11* ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; ГОСТ 8735-88 п.9.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.11** | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/29.121 | Прочность сцепления покрытий с основанием (адгезия) | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1263-2001 п.8.9 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.12* ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.16.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.12* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/26.080 | Морозостойкость покрытия | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1263-2001 п.8.10 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.13* ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/29.040 | Пустотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.13* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/29.040 | Паропроницаемость покрытия | СТБ 1263-2001 п.8.11 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.14* ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19; ГОСТ 8735-88 п.10 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.14* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/11.116 | Усадка | СТБ 1263-2001 п.8.12 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.15* ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.15* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001 п.8.13 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.16* ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/29.040 | Сопротивление удару на копре | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.11 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.16* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/11.116 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20± 2) °С | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73; СТБ 1263-2001 п.8.14 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.17* ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.17* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/26.080 | Атмосферостойкость | ГОСТ 9.401-2018 метод 2, 3; СТБ 1263-2001 п.8.15 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.18* ТР | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | 08.12/29.121 | Прочность при сжатии | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.20 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.18* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/29.061 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000); СТБ 1263-2001 п.8.16 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 3.19* |  | 23.64/29.040 | Остаток на сите (тонкость помола) | ГОСТ 23789-2018 п.5; СТБ 1263-2001 п.8.17 |  |  |
| 3.20* |  | 23.64/29.070 | Способность шлифоваться | ГОСТ 10277-90 п.3.9; ГОСТ 28379-89 п.3.7; СТБ 1263-2001 п.8.18 |  |  |
| 3.21* |  | 23.64/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 28196-89 п.4.5; СТБ 1263-2001 п.8.19 |  |  |
| 3.22* |  | 23.64/29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ | ГОСТ 17537-72 п.2; ГОСТ 28379-89 п.3.5, Таблица 1 п.3; ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007); СТБ 1263-2001 п.8.20 |  |  |
| 3.23* |  | 23.64/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды | ГОСТ 9.403-2022; СТБ 1263-2001 п.8.21 |  |  |
| 3.24* |  | 23.64/29.144 | Удобонаносимость | СТБ 1263-2001 п.8.22 |  |  |
| 3.25* |  |  | Срок годности | ГОСТ 27271-2014 (ISO 9514:2005); ГОСТ 28379-89 п.3.8, Таблица 1, п.8 |  |  |
| 3.26* |  | 23.64/26.045 | Влагопоглощаемость покрытия | ГОСТ 21513-76 методы 1, 2; ГОСТ 28379-89 п.3.9, Таблица 1, п.9 |  |  |
| 3.27* |  | 23.64/26.095 | Прочность покрытия при ударе | ГОСТ 4765-2024 |  |  |
| 4.1* ТР | Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.1** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-2024 п.4.2-п.4.4; СТБ 1307-2012 п.7.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 4.2* ТР | Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | 08.12/29.040 | Зерновой состав, модуль крупности | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; ГОСТ 8735-88 п. 3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.2** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.144 | Подвижность, жизнеспособность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.5; СТБ 1307-2012 п.7.1, п.7.4, п.7.5; СТБ EN 1015-3-2014 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 4.3* ТР | Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | 08.12/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 8 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.3* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.144 | Консистенция | ГОСТ 310.4-81; СТБ 1307-2012 п.7.5 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 4.4* ТР | Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц: - метод отмучивания; - метод мокрого просеивания | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1; ГОСТ 8735-88 п.5.1, п.5.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.4* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.144 | Расслаиваемость | ГОСТ 5802-2024 п.7; СТБ 1307-2012 п.7.4 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 4.5* ТР | Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | 08.12/29.040 | Содержание щебня и песка в составе смеси | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; ГОСТ 8735-88 п. 3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.5** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.144 | Растекаемость растворной смеси | ГОСТ 23789-2018 п.6; СТБ 1307-2012 п.7.6 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 4.6* ТР | Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии) | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.6* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.040 | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 п.8; СТБ 1307-2012 п.7.4 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 4.7* ТР | Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.7* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.040 | Влажность, сорбционная влажность | ГОСТ 24816-2014; ГОСТ 5802-2024 п.11; ГОСТ 8735-88 п.10; СТБ 1307-2012 п.7.7 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 4.8* ТР | Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | 08.12/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.8* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1; СТБ 1307-2012 п.7.7 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 4.9* ТР | Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | 08.12/29.040 | Определение истираемости | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.9* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.040 | Плотность | ГОСТ 5802-2024 п.6, п.10 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 4.10* ТР | Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.10** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.144 | Сроки схватывания | ГОСТ 310.3-76 п.2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 4.11** |  |  | Нормальная густота и консистенция растворной смеси | ГОСТ 310.3-76; ГОСТ 310.4-81; СТБ 1307-2012 п.7.5 |  |  |
| 4.12* |  | 23.64/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 5802-2024 п.12 |  |  |
| 4.13* |  | 23.64/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 310.4-81; СТБ 1307-2012 п.7.11 |  |  |
| 4.14* |  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 28570-2019; ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 5802-2024 п.9, Приложение А; СТБ 1307-2012 п.7.8, п.7.9, п.7.21 |  |  |
| 4.15** |  |  | Прочность сцепления покрытий с основанием (адгезия) | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1307-2012 п.7.12, п.7.20 |  |  |
| 4.16* |  |  | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1307-2012 п.7.16 |  |  |
| 4.17* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018; СТБ 1307-2012 п.7.18 |  |  |
| 4.18* |  | 23.64/29.061 | Самонапряжение | СТБ 1307-2012 п.7.19; СТБ 1335-2002 п.7.3 |  |  |
| 4.19* |  |  | Линейное расширение |  |  |  |
| 4.20* |  | 23.64/26.080 | Расчетная температура применения растворных смесей | ГОСТ 5802-2024 п.9; СТБ 1307-2012 п.7.10 |  |  |
| 4.21* |  |  | Предельная температура применения жаростойких растворов | СТБ 1307-2012 п.7.22 |  |  |
| 4.22* |  | 23.64/29.061 | Усадка, деформация усадки | ГОСТ 24544-2020; СТБ 1307-2012 п.7.13, п. 7.14; СТБ 1570-2005 Приложение А |  |  |
| 4.23* |  | 23.64/29.040 | Паропроницаемость. Коэффициент сопротивления паропроницанию | ГОСТ 25898-2020; ГОСТ 28575-2014; СТБ 1263-2001 п.8.11; СТБ 1307-2012 п.7.17; СТБ EN 1015-19-2013 |  |  |
| 4.24* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 5802-2024 п.13; СТБ 1307-2012 п.7.8, п.7.15; СТБ 1570-2005 Приложение Б |  |  |
| 4.25* |  | 23.64/29.070 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 |  |  |
| 4.26* |  | 23.64/26.045 | Определение химической стойкости | ГОСТ 25881-83 |  |  |
| 4.27* |  | 23.64/08.149, 23.64/08.156, 23.64/08.169 | Массовая доля влаги. Потери при прокаливании. Содержание: нерастворимого остатка, оксидов кремния, кальция, магния, железа, алюминия, титана, серы, калия, натрия, марганца, хрома, фосфора, бария, хлор-иона, фтор-иона. | ГОСТ 22688-2018 раздел 4; ГОСТ 5382-2019 раздел 6-22 |  |  |
| 4.28* |  | 23.64/29.040 | Приготовление частичной пробы и единичных проб для испытаний | СТБ EN 1015-2-2013 п.5 |  |  |
| 4.29* |  |  | Приготовление испытываемых растворных смесей из сухих компонентов и воды | СТБ EN 1015-2-2013 п.6 |  |  |
| 4.30* |  |  | Содержание воздуха в растворной смеси | СТБ EN 1015-7-2013 |  |  |
| 4.31* |  | 23.64/29.144 | Срок годности и время корректировки растворной смеси | СТБ EN 1015-9-2013 п.7 метод В, п.8 метод С |  |  |
| 4.32* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность | СТБ EN 1015-10-2013 |  |  |
| 4.33* |  | 23.64/08.149 | Содержание водорастворимого хлорида | СТБ EN 1015-17-2012 |  |  |
| 4.34** |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием | СТБ 1307-2012 п.7.8; СТБ EN 1015-12-2013 |  |  |
| 4.35* |  | 23.64/29.040 | Коэффициент поглощения воды в результате капиллярного действия раствора | СТБ EN 1015-18-2013 |  |  |
| 4.36* |  | 23.64/29.144 | Срок годности растворной смеси, предназначенной для тонкослойных покрытий |  |  |  |
| 4.37* |  | 23.64/29.121 | Прочность затвердевшего раствора при изгибе | СТБ EN 1015-11-2024 п.8 |  |  |
| 4.38* |  |  | Прочность затвердевшего раствора при сжатии | СТБ EN 1015-11-2024 п.9 |  |  |
| 4.39* |  | 23.64/29.040 | Гранулометрический состав (метод просеивания) | СТБ EN 1015-1-2013 |  |  |
| 4.40* |  |  | Плотность растворной смеси | СТБ EN 1015-6-2014 |  |  |
| 4.41* |  |  | Паропроницаемость штукатурного раствора | СТБ EN 1015-19-2013 |  |  |
| 4.42* |  | 23.64/29.145 | Теплопроводность | СТБ 1618-2006 |  |  |
| 5.1** ТР | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.1** | Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1464-2024 п.7.1, п.7.13 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 5.2* ТР | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание гравия и песка в составе смеси | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; ГОСТ 8735-88 п. 3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.2* | Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог | 23.64/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; ГОСТ 8735-88 п.9.1; СТБ 1464-2024 п.8.2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 5.3* ТР | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6; ГОСТ 8735-88 п. 4 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.3* | Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог | 23.64/29.040 | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19; ГОСТ 8735-88 п.10; СТБ 1464-2024 п.8.2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 5.4* ТР | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/29.121 | Прочность гравия, входящего в состав смеси (дробимость) | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.4** | Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог | 23.64/29.144 | Удобоукладываемость | ГОСТ 5802-2024 п.5; СТБ 1464-2024 п.8.3; СТБ 1545-2005 п. 5 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 5.5* ТР | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород в гравии, входящем в состав смеси | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.5** | Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог | 23.64/29.144 | Консистенция | ГОСТ 310.4-81 п.2.1; СТБ 1464-2024 п.8.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 5.6* ТР | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/26.080 | Морозостойкость гравия, входящего в состав смеси | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.6* | Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог | 23.64/29.040 | Объем вовлеченного воздуха | СТБ 1464-2024 п.8.4; СТБ 1545-2005 п. 7 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 5.7* ТР | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.7* | Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; СТБ 1464-2024 п.8.5 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 5.8* ТР | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5; ГОСТ 8735-88 п. 5.1, 5.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.8* | Материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог | 23.64/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; СТБ 1464-2024 п.8.5 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 5.9* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; СТБ 1464-2024 п.8.6 |  |  |
| 5.10* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018; СТБ 1464-2024 п.8.7 |  |  |
| 5.11* |  | 23.64/29.061 | Линейное расширение | СТБ 1335-2002 п.7.3; СТБ 1464-2024 п.8.10 |  |  |
| 6.1** ТР | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.1** | Бетоны и бетонные смеси, в том числе: – смеси бетонные сухие на безусадочном цементе; – смеси бетонные; – бетоны конструкционные тяжелые; – бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства; – бетоны легкие; – бетоны ячеистые; – бетон силикатный плотный; – бетон жаростойкий; – бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций; – бетон тяжелый дисперсно-армированный для мостового и дорожного строительства; – бетоны химически стойкие; – бетоны напрягающие; – бетоны тяжелые и мелкозернистые | 23.64/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | ГОСТ 10180-2012 п.4; ГОСТ 10181-2014¹; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019 п.5; ГОСТ 31914-2012 п.5; ГОСТ 7473-2010 п.7.1; СТБ 1534-2005 п.6.3, п.7.2; СТБ 1545-2005 п.4; СТБ 1974-2009 п.4; СТБ 2674-2025; СТБ EN 12350-1-2012; СТБ EN 12390-1-2019; СТБ EN 12390-2-2012; СТБ EN 12390-3-2012 Приложение А1-А4; СТБ EN 12504-1-2012 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 6.2* ТР | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.2* | Бетоны и бетонные смеси, в том числе: – смеси бетонные сухие на безусадочном цементе; – смеси бетонные; – бетоны конструкционные тяжелые; – бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства; – бетоны легкие; – бетоны ячеистые; – бетон силикатный плотный; – бетон жаростойкий; – бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций; – бетон тяжелый дисперсно-армированный для мостового и дорожного строительства; – бетоны химически стойкие; – бетоны напрягающие; – бетоны тяжелые и мелкозернистые | 23.64/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 6.3* ТР | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц: - метод отмучивания; - метод мокрого просеивания | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.3* | Бетоны и бетонные смеси, в том числе: – смеси бетонные сухие на безусадочном цементе; – смеси бетонные; – бетоны конструкционные тяжелые; – бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства; – бетоны легкие; – бетоны ячеистые; – бетон силикатный плотный; – бетон жаростойкий; – бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций; – бетон тяжелый дисперсно-армированный для мостового и дорожного строительства; – бетоны химически стойкие; – бетоны напрягающие; – бетоны тяжелые и мелкозернистые | 23.64/29.040 | Влажность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020; ГОСТ 8735-88 п.10; СТБ 1974-2009 п.3.6 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 6.4* ТР | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.4** | Бетоны и бетонные смеси, в том числе: – смеси бетонные сухие на безусадочном цементе; – смеси бетонные; – бетоны конструкционные тяжелые; – бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства; – бетоны легкие; – бетоны ячеистые; – бетон силикатный плотный; – бетон жаростойкий; – бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций; – бетон тяжелый дисперсно-армированный для мостового и дорожного строительства; – бетоны химически стойкие; – бетоны напрягающие; – бетоны тяжелые и мелкозернистые | 23.64/29.144 | Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси, подвижность (осадка конуса, диаметр растекания конуса), жесткость (Метод Вебе), растекаемость в стесненных условиях самоуплотняющейся бетонной смеси (с использованием L-образного ящика), расплыв самоуплотняющейся бетонной смеси | ГОСТ 10181-2014 п.4¹; СТБ 1545-2005 п.5; СТБ EN 12350-10-2014; СТБ EN 12350-12-2014; СТБ EN 12350-2-2012; СТБ EN 12350-3-2012; СТБ EN 12350-8-2014 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 6.5* ТР | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия и валунов | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.4 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.5* | Бетоны и бетонные смеси, в том числе: – смеси бетонные сухие на безусадочном цементе; – смеси бетонные; – бетоны конструкционные тяжелые; – бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства; – бетоны легкие; – бетоны ячеистые; – бетон силикатный плотный; – бетон жаростойкий; – бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций; – бетон тяжелый дисперсно-армированный для мостового и дорожного строительства; – бетоны химически стойкие; – бетоны напрягающие; – бетоны тяжелые и мелкозернистые | 23.64/29.144 | Расслаиваемость бетонной смеси, определение расслаивания методом ситового анализа | ГОСТ 10181-2014 п.7¹; СТБ 1534-2005 п.7.6; СТБ 1545-2005 п.8; СТБ EN 12350-11-2014 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 6.6* ТР | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.6* | Бетоны и бетонные смеси, в том числе: – смеси бетонные сухие на безусадочном цементе; – смеси бетонные; – бетоны конструкционные тяжелые; – бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства; – бетоны легкие; – бетоны ячеистые; – бетон силикатный плотный; – бетон жаростойкий; – бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций; – бетон тяжелый дисперсно-армированный для мостового и дорожного строительства; – бетоны химически стойкие; – бетоны напрягающие; – бетоны тяжелые и мелкозернистые | 23.64/29.040 | Объем вовлеченного воздуха (пористость, воздухосодержание), содержание воздуха бетонной смеси | ГОСТ 10181-2014 п.6¹; СТБ 1545-2005 п.7; СТБ EN 12350-7-2013 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 6.7* ТР | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/29.040 | Содержание щебня (гравия) и песка в составе смеси | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; ГОСТ 8735-88 п. 3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.7* | Бетоны и бетонные смеси, в том числе: – смеси бетонные сухие на безусадочном цементе; – смеси бетонные; – бетоны конструкционные тяжелые; – бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства; – бетоны легкие; – бетоны ячеистые; – бетон силикатный плотный; – бетон жаростойкий; – бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций; – бетон тяжелый дисперсно-армированный для мостового и дорожного строительства; – бетоны химически стойкие; – бетоны напрягающие; – бетоны тяжелые и мелкозернистые | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие, растяжение при изгибе, растяжение при раскалывании. Прочность бетона по образцам, отобранным из конструкций | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 17177-94 п.15; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 19330-2013 п.5.4.6; ГОСТ 20910-2019 Приложение А; ГОСТ 28570-2019; ГОСТ 31914-2012 п.6.1.1, п.6.1.3; СТБ 1534-2005 п.7.8; СТБ 1974-2009 п.3.2, п.3.8; СТБ 2101-2010 п.8.3; СТБ 2360-2014 п.7.3; СТБ EN 12390-3-2012 Приложение А; СТБ EN 12390-5-2013; СТБ EN 12390-6-2012; СТБ EN 12504-1-2012; СТБ EN 13791-2012 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 6.9* |  | 23.64/26.045 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020; СТБ EN 13369-2012 п.5.1.2, Приложение G |  |  |
| 6.10* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 31914-2012 п.6.2; СТБ 1534-2005 п.7.10; СТБ 1570-2005 Приложение Б; СТБ 1974-2009 п.3.5; СТБ 2101-2010 п.8.4; СТБ 2360-2014 п.7.4 |  |  |
| 6.11* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018; ГОСТ 31914-2012 п.6.3; СТБ 2101-2010 п.8.5 |  |  |
| 6.12* |  | 23.64/29.061 | Самонапряжение | СТБ 1335-2002 п.7.3; СТБ 1534-2005 п.7.13; СТБ 2101-2010 п.8.2 |  |  |
| 6.13* |  | 23.64/29.070 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 |  |  |
| 6.14* |  | 23.64/29.119 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 п.7; ГОСТ 27005-2014; СТБ 1974-2009 п.3.3; СТБ EN 12390-7-2012 |  |  |
| 6.15** |  | 23.64/29.145 | Температура бетонной смеси | ГОСТ 10181-2014 п.8¹; ГОСТ 7473-2010 п.7.2; СТБ 1035-96 п.6.7; СТБ 1545-2005 п.9 |  |  |
| 6.16** |  | 23.64/29.144 | Сохраняемость свойств бетонной смеси | ГОСТ 10181-2014 п.9¹; СТБ 1035-96 п.6.5; СТБ 1545-2005 п.10 |  |  |
| 6.17** |  | 23.64/29.121 | Неразрушающий контроль прочности бетона -метод ударного импульса, -метод отрыва со скалыванием, -ультразвуковой метод | ГОСТ 17624-2021; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 19330-2013 п.5.4.8; ГОСТ 22690-2015; ГОСТ 31914-2012 п.6.1.2 |  |  |
| 6.18* |  |  | Прочность на сжатие (метод ускоренного определения) | ГОСТ 22783-2022; СТБ 2221-2020 п.7.7; СТБ 2674-2025 |  |  |
| 6.19* |  | 23.64/29.040 | Пористость, объем условно-закрытых пор в фибробетоне | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.4-2020; СТБ 2360-2014 п.7.6 |  |  |
| 6.20* |  | 23.64/29.061 | Деформация усадки и ползучести. Усадка при высыхании | ГОСТ 20910-2019 Приложение Г; ГОСТ 24544-2020; СТБ 1570-2005 п.7.4, Приложение А; СТБ 1974-2009 п.3.4 |  |  |
| 6.21* |  | 23.64/29.121 | Призменная прочность, модуль упругости, коэффициент Пуассона | ГОСТ 24452-2023 |  |  |
| 6.22* |  | 23.64/08.052 | Содержание ионов хлора. Коррозийное состояние стальной арматуры в бетоне и защитных свойства бетона. Коррозионная стойкость. Глубина нейтрализации | ГОСТ 5382-2019 п.21; СТБ 1168-99; СТБ 1482-2004 |  |  |
| 6.23* |  | 23.64/29.040 | Сорбционная влажность | ГОСТ 24816-2014 |  |  |
| 6.24* |  |  | Устойчивость заполнителей и добавок при воздействии высоких температур | ГОСТ 20910-2019 Приложение Д |  |  |
| 6.25* |  |  | Класс бетона по предельно допустимой температуре применения | ГОСТ 20910-2019 Приложение Б |  |  |
| 6.26* |  | 23.64/26.080 | Термостойкость | ГОСТ 20910-2019 Приложение В |  |  |
| 6.27* |  | 23.64/29.040 | Определение коэффициента однородности (равномерности распределения металлической фибры в объеме фибробетонной смеси) и содержания металлической фибры | СТБ 2360-2014 Приложение А |  |  |
| 6.28* |  | 23.64/29.121 | Определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении | ГОСТ 29167-2021 |  |  |
| 6.29* |  | 23.64/29.144 | Степень уплотняемости | СТБ EN 12350-4-2012 |  |  |
| 6.30* |  | 23.64/29.119 | Плотность (средняя плотность) бетонной смеси | ГОСТ 10181-2014 п.5¹; ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 п.7; СТБ 1545-2005 п.6; СТБ EN 12350-6-2012 |  |  |
| 6.31* |  |  | Вязкость самоуплотняющейся бетонной смеси | СТБ EN 12350-8-2014; СТБ EN 12350-9-2014 |  |  |
| 6.32* |  | 23.64/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (232Тh, 226Ra, 40К) | ГОСТ 30108-94 |  |  |
| 6.33* |  | 23.64/29.145 | Теплопроводность | СТБ 1618-2006; СТБ 1974-2009 п.3.7 |  |  |
| 7.1** ТР | Грунты | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30416-2012 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 7.2* ТР |  | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 7.3* ТР |  | 08.12/29.119 | Плотность | ГОСТ 5180-2015 п. 9 |  |  |
| 7.4* ТР |  | 08.12/29.144 | Граница текучести | ГОСТ 5180-2015 п. 7 |  |  |
| 7.5* ТР |  | 08.12/29.121 | Граница раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п. 8 |  |  |
| 8.1* ТР | Цемент Портландцемент и шлакопортландцемент | 23.51/29.144 | Нормальная густота | ГОСТ 310.3-76 п. 1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 8.2* ТР |  | 23.51/29.040 | Сроки схватывания | ГОСТ 30744-2001 п. 4, 6; ГОСТ 310.3-76 п. 2 |  |  |
| 8.3* ТР |  |  | Тонкость помола: - по остатку на сите; - по удельной поверхности | ГОСТ 30744-2001 п. 5 |  |  |
| 8.4* ТР |  |  | Равномерность изменения объёма | ГОСТ 30744-2001 п. 4, 7; ГОСТ 310.3-76 п. 3 |  |  |
| 8.5* ТР |  | 23.51/29.121 | Прочность, предел прочности при изгибе и сжатии | ГОСТ 30744-2001 п. 4, п.8; ГОСТ 310.4-81 |  |  |
| 8.6* ТР |  | 23.51/29.144 | Консистенция цементного раствора | ГОСТ 310.4-81 п. 2.1 |  |  |
| 9.1* ТР | Материалы для разметки автомобильных дорог | 20.30/29.143 | Время высыхания (твердения) | СТБ 1520-2008 п. 8.13 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 9.2* ТР |  | 20.30/33.111 | Коэффициент диффузного отражения (белизна) | СТБ 1520-2008 п.8 .14 |  |  |
| 9.3* ТР |  | 20.30/29.121 | Адгезия | ГОСТ 15140-78; СТБ 1520-2008 п. 8.20, 8.22 |  |  |
| 9.4* ТР |  |  | Растекаемость при температуре нанесения | СТБ 1520-2008 п. 8.23 |  |  |
| 9.5* ТР |  |  | Координаты цветности и коэффициент яркости дорожной разметки | ГОСТ Р 51256-2018 п. 5.1.7, 5.1.8¹; СТБ 1140-2013 п. 8.9 |  |  |
| 10.1** ТР | Опоры стационарного электрического освещения | 23.61/29.121 | Прочность, жесткость, трещиностойкость | ГОСТ 8829-2018¹; ГОСТ 8829-94 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 10.2** ТР |  | 23.61/29.061 | Размеры и отклонения от геометрических параметров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.10 |  |  |
| 10.3** ТР |  |  | Контроль качества сварных соединений визуальным методом | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.5 |  |  |
| 10.4** ТР |  |  | Вид, качество и толщина антикоррозионного покрытия | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.7, 4.1.9; ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86); ГОСТ 9.307-89 (ИСО 1461-89) |  |  |
| 10.5* ТР |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.6 |  |  |
| 10.6** ТР |  |  | Прочность неразрушающим методом контроля: - метод пластических деформаций; - метод ударного импульса; - метод отрыва со скалыванием | ГОСТ 18105-2018 п. 7.2, 8.2; ГОСТ 22690-2015 п. 7.3, 7.4, 7.6; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.6; СТБ 2264-2012 п. 7.8, 7.9, 7.11 |  |  |
| 10.7* ТР |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.2 |  |  |
| 10.8* ТР |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость бетона | ГОСТ 12730.0-78; ГОСТ 12730.5-2018; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.3 |  |  |
| 10.9** ТР |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры | ГОСТ 22904-93; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.11 |  |  |
| 11.1* ТР | Материалы и изделия строительные (Радиационный контроль) | 16.10/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.69/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 12.1* ТР | Пленка полиэтиленовая. Пленка полиэтиленте-рефталатная. Пленка поливинилхлоридная | 22.23/32.115 | Внешний вид (цвет, отделка, дефекты), соответствие эталонам | ГОСТ 24234-80 п. 5.7; ГОСТ 25250-88 п. 3.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 005/2011 |
| 12.2* ТР |  | 22.23/29.061 | Определение размеров и изменение размеров | ГОСТ 24234-80 п. 5.3 |  |  |
| 12.3* ТР |  |  | Толщина пленки | ГОСТ 10354-82 п. 5.2; ГОСТ 17035-86; ГОСТ 24234-80 п. 5.2; ГОСТ 25250-88 п. 3.4; ГОСТ 25951-83 п. 5.3 |  |  |
| 12.4* ТР |  | 22.23/29.121 | Прочность и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 14236-81 |  |  |
| 12.5* ТР |  | 22.23/29.040 | Влагопоглощение | ГОСТ 25250-88 п. 3.8; ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) |  |  |
| 12.7* ТР |  | 22.23/29.061 | Усадка | ГОСТ 24234-80 п. 5.11; ГОСТ 25250-88 п. 3.7; ГОСТ 25951-83 п. 5.5 |  |  |
| 12.8* ТР |  | 22.23/26.080 | Хрупкость и температура хрупкости | ГОСТ 16783-2017; ГОСТ 25250-88 п. 3.9 |  |  |
| 12.9* ТР |  | 22.23/29.121 | Смещение слоев пленки по торцу, толщина пленки | ГОСТ 10354-82 п. 5.2; ГОСТ 17035-86; ГОСТ 24234-80 п. 5.2; ГОСТ 25250-88 п. 3.4; ГОСТ 25951-83 п. 5.3 |  |  |
| 12.10* ТР |  |  | Определение упруго-прочностных свойств при растяжении | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 24234-80 п. 5.9; ГОСТ 25250-88 п. 3.5; ГОСТ 25951-83 п. 5.7 |  |  |
| 12.11* ТР |  | 22.23/29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 10354-82 п.5.8; ГОСТ 24234-80 п.5.12; ГОСТ 6433.1-71 |  |  |
| 13.1** ТР | Трубы дорожные водопропускные | 23.61/29.121 | Прочность, жесткость, трещиностойкость | ГОСТ 32871-2014 п. А.9; ГОСТ 8829-2018¹; ГОСТ 8829-94 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 13.2* ТР |  |  | Прочность бетона | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 32871-2014 п. А.10 |  |  |
| 13.3** ТР |  |  | Прочность неразрушающим методом контроля: - метод пластических деформаций; - метод ударного импульса; - метод отрыва со скалыванием | ГОСТ 18105-2018 п. 7.2, 8.2; ГОСТ 22690-2015 п. 7.3, 7.4, 7.6; ГОСТ 32871-2014 п. А.10 |  |  |
| 13.4* ТР |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость бетона | ГОСТ 12730.0-78; ГОСТ 12730.5-2018; ГОСТ 32871-2014 п. А.11 |  |  |
| 13.5* ТР |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 32871-2014 п. А.12 |  |  |
| 13.6** ТР |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры | ГОСТ 22904-93; ГОСТ 32871-2014 п. А.14 |  |  |
| 13.7** ТР |  |  | Размеры и отклонения от геометрических параметров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32871-2014 п. А.15, А.16 |  |  |
| 14.1** ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность, жесткость, трещиностойкость | ГОСТ 33147-2014 п. 9; ГОСТ 8829-2018¹; ГОСТ 8829-94 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 14.2** ТР |  | 23.61/29.061 | Категория бетонной поверхности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33147-2014 п. 7 |  |  |
| 14.3* ТР |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 33147-2014 п. 10 |  |  |
| 14.4** ТР |  |  | Прочность неразрушающим методом контроля: - метод пластических деформаций; - метод ударного импульса; - метод отрыва со скалыванием | ГОСТ 18105-2018 п. 7.2, 8.2; ГОСТ 22690-2015 п. 7.3, 7.4, 7.6; ГОСТ 33147-2014 п. 10 |  |  |
| 14.5* ТР |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость бетона | ГОСТ 12730.0-78; ГОСТ 12730.5-2018; ГОСТ 33147-2014 п. 11 |  |  |
| 14.6* ТР |  |  | Водопоглощение бетона | ГОСТ 12730.0-78; ГОСТ 12730.3-2020; ГОСТ 33147-2014 п. 11 |  |  |
| 14.7* ТР |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 33147-2014 п. 4.12 |  |  |
| 14.8** ТР |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры | ГОСТ 22904-93; ГОСТ 33147-2014 п. 14 |  |  |
| 14.9** ТР |  |  | Размеры и отклонения от геометрических параметров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33147-2014 п. 6 |  |  |
| 14.10* ТР |  | 23.61/29.040 | Истираемость бетона | ГОСТ 13087-2018; ГОСТ 33147-2014 п. 13 |  |  |
| 17.1** | Составы полимер-минеральные | 20.59/11.116 | Цвет покрытия | ГОСТ 28196-89; СТБ 1496-2004 п.8.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 17.2* |  | 20.59/29.040 | Влажность | ГОСТ 8735-88; СТБ 1072-97 п.7.2, п.7.6 |  |  |
| 17.3* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 17.4* |  | 20.59/33.111 | Условная светостойкость | ГОСТ 21903-76 |  |  |
| 17.5* |  | 20.59/29.040 | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 п.8 |  |  |
| 17.6* |  | 20.59/29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия покрытия к основанию) | ГОСТ 28089-2012; ГОСТ 28574-2014; СТБ 1621-2006 п.7.4, п.7.5, п.7.7 |  |  |
| 17.7* |  | 20.59/29.040 | Водопоглощение и водопоглощение при капиллярном подсосе | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) п.3.2; ГОСТ 5802-2024 п.12; СТБ 1072-97 п.7.6; СТБ 1263-2001; СТБ 1496-2004 8.12 |  |  |
| 17.8* |  | 20.59/26.045 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей | СТБ 1503-2004 п.7.8 |  |  |
| 17.9* |  | 20.59/29.061 | Усадка, деформация усадки | ГОСТ 24544-2020; СТБ 1503-2004 п.7.8; СТБ 1543-2005 п.5 |  |  |
| 17.10* |  | 20.59/29.040 | Коэффициент и сопротивление паропроницаемости | ГОСТ 28575-2014; СТБ 1263-2001 п.8.11 |  |  |
| 17.11* |  | 20.59/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 7025-91 п.7, п.8; СТБ 1072-97 п.7.10; СТБ 1263-2001 |  |  |
| 17.12* |  |  | Стойкость к воздействию климатических факторов | ГОСТ 9.401-2018 метод 3, 6 |  |  |
| 17.13* |  | 20.59/26.095 | Ударная прочность | СТБ 1496-2004 п.8.4 |  |  |
| 17.14* |  | 20.59/29.144 | Растекаемость | СТБ 1496-2004 п.8.14 |  |  |
| 17.15* |  |  | Жизнеспособность | СТБ 1496-2004 п.8.16 |  |  |
| 17.16* |  | 20.59/29.070 | Истираемость композиции | ГОСТ 13087-2018 |  |  |
| 17.17* |  | 20.59/29.143 | Твердость | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003) |  |  |
| 17.18* |  | 20.59/29.165 | Гибкость | ГОСТ 26589-94 |  |  |
| 17.19* |  | 20.59/29.121 | Прочность на растяжение и относительное удлинение при растяжении, прочность на сжатие и прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 5802-2024 п.9; СТБ 1496-2004 п.8.5 |  |  |
| 17.20* |  | 20.59/26.045 | Стойкость к действию химических сред | ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010); ГОСТ 12020-72; ГОСТ 25881-83; ГОСТ 27677-88; СТБ 1496-2004 п.8.13 |  |  |
| 17.21* |  | 20.59/29.121 | Открытое время | СТБ 1621-2006 п.7.3 |  |  |
| 17.22* |  | 20.59/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 п.4; СТБ 1543-2005 п.7.9 |  |  |
| 17.23* |  | 20.59/29.144 | Сроки схватывания | ГОСТ 310.3-76 п.2; СТБ 1543-2005 п.7.14 |  |  |
| 17.24* |  | 20.59/26.080 | Повышение марки бетона по морозостойкости после обработки ГПКС | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; СТБ 1543-2005 п.7.8.1 |  |  |
| 17.25* |  | 20.59/26.095 | Изменение предела прочности бетона на сжатие после обработки ГПКС | ГОСТ 10180-2012; СТБ 1543-2005 п.7.6.1 |  |  |
| 17.26* |  | 20.59/26.141 | Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки ГПКС | ГОСТ 12730.5-2018 п.4; СТБ 1543-2005 п.7.9.1 |  |  |
| 18.1* | Гипсовые вяжущие | 23.52/29.040 | Тонкость помола | ГОСТ 23789-2018 п.5 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 18.2* |  | 23.52/29.144 | Сроки схватывания | ГОСТ 23789-2018 п.6 |  |  |
| 18.3* |  | 23.52/29.121 | Предел прочности на сжатие | ГОСТ 23789-2018 п.7.4; СТБ EN 13279-2-2012 п.4.5.5 |  |  |
| 18.4* |  |  | Предел прочности на растяжение при изгибе | ГОСТ 23789-2018 п.7.3; СТБ EN 13279-2-2012 п.4.5.4 |  |  |
| 18.5* |  | 23.52/29.040 | Остаток на сите | СТБ EN 13279-2-2012 п.4.1 |  |  |
| 18.6* |  |  | Водогипсовое отношение | СТБ EN 13279-2-2012 п.4.3 |  |  |
| 18.7* |  | 23.52/29.144 | Начало схватывания | СТБ EN 13279-2-2012 п.4.4 |  |  |
| 18.8* |  | 23.52/29.143 | Твердость | СТБ EN 13279-2-2012 п.4.5.3 |  |  |
| 18.9* |  | 23.52/29.121 | Прочность сцепления | СТБ EN 13279-2-2012 п.4.6 |  |  |
| 19.1** | Добавки для бетонов | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30459-96 п.4 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 19.2* |  | 20.59/11.116 | Внешний вид | СТБ 1112-98 п.9.2 |  |  |
| 19.3* |  | 20.59/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ (сухого остатка) | ГОСТ 17537-72; ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007); СТБ 1112-98 п.9.3 |  |  |
| 19.4* |  |  | Время высыхания | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73 |  |  |
| 19.5* |  | 20.59/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 8420-2022 |  |  |
| 19.6* |  | 20.59/08.149, 20.59/08.169 | Содержание хлор-ионов | СТБ 1112-98 п.9.7 |  |  |
| 19.7* |  | 20.59/08.169 | Водородный показатель | СТБ 1112-98 п.9.5 |  |  |
| 19.8* |  | 20.59/29.040 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73; СТБ 1112-98 п.9.4 |  |  |
| 19.9* |  | 20.59/08.169 | Содержание ионов (оксидов), ухудшающих коррозионное состояние арматуры в бетоне (SO3-2, Na2O, K2O) | СТБ 1112-98 п.9.9 |  |  |
| 19.10* |  | 20.59/29.144 | Эффективность пластифицирующих добавок | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 30459-96 п.5.1; СТБ 1545-2005 п.5.3 |  |  |
| 19.11* |  | 20.59/29.040 | Эффективность стабилизирующих и водоудерживающих добавок | ГОСТ 30459-96 п.5.2; СТБ 1545-2005 п.8 |  |  |
| 19.12* |  | 20.59/29.040, 20.59/29.144 | Эффективность добавок, улучшающих перекачиваемость бетонной смеси | ГОСТ 30459-96 п.5.3; СТБ 1545-2005 п.5.3, п.8 |  |  |
| 19.13* |  | 20.59/29.144 | Эффективность добавок, регулирующих сохраняемость бетонной смеси | ГОСТ 30459-96 п.5.4; СТБ 1545-2005 п.5.3, п.10 |  |  |
| 19.14* |  | 20.59/29.040 | Эффективность воздухововлекающих и пенообразующих добавок (для легкого бетона) | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 30459-96 п.5.5; СТБ 1545-2005 п.7 |  |  |
| 19.15* |  |  | Эффективность газообразующих добавок (для легкого бетона) | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 12730.1-2020 п.7; ГОСТ 30459-96 п.5.6; СТБ 1545-2005 п.6, п.7 |  |  |
| 19.16* |  | 20.59/29.121, 20.59/29.144 | Эффективность добавок, замедляющих или ускоряющих твердение бетона | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 30459-96 п.6.1; СТБ 1545-2005 п.5.3 |  |  |
| 19.17* |  |  | Эффективность водоредуцирующих и кольматирующих добавок | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 12730.5-2018; ГОСТ 30459-96 п.7.1; СТБ 1545-2005 п.5.3 |  |  |
| 19.18* |  | 20.59/26.080, 20.59/29.040, 20.59/29.121, 20.59/29.144 | Эффективность газообразующих и воздухововлекающих добавок | ГОСТ 10060-2012; ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 30459-96 п.7.2; СТБ 1545-2005 п.5.3, п.7 |  |  |
| 19.19* |  | 20.59/29.121 | Эффективность противоморозных добавок, в т.ч. коррозионное воздействие противоморозных добавок на бетон | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 30459-96 п.8.1, Приложение В |  |  |
| 19.20* |  | 20.59/29.040, 20.59/29.144 | Эффективность гидрофобизирующих добавок | ГОСТ 12730.3-2020; ГОСТ 30459-96 п.8.2; СТБ 1545-2005 п.5 |  |  |
| 19.21* |  | 20.59/26.080, 20.59/29.040 | Показатель эффективности антикоррозионной жидкости | СТБ 1416-2019 п.8.7 |  |  |
| 19.22* |  | 20.59/11.116 | Высолообразование на поверхности раствора | ГОСТ 30459-96 Приложение Г |  |  |
| 20.1** | Композиции защитные модифицированные эпоксидные | 20.14/11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1466-2004 п.7.3.4 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 20.2* |  | 20.14/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 8420-2022; СТБ 1466-2004 п.7.2.1, п.7.3.2 |  |  |
| 20.3* |  | 20.14/29.040 | Плотность композиции | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011); СТБ 1466-2004 п.7.3.4 |  |  |
| 20.4* |  |  | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 17537-72; ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007); СТБ 1466-2004 п.7.2, п.7.3.2 |  |  |
| 20.5* |  | 20.14/29.061 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000); СТБ 1466-2004 п.7.3.16 |  |  |
| 20.6* |  | 20.14/11.116 | Время высыхания | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73; СТБ 1466-2004 п.7.3.6 |  |  |
| 20.7* |  |  | Способность к нанесению | СТБ 1466-2004 п.7.3.3 |  |  |
| 20.8* |  | 20.14/29.144 | Жизнеспособность композиций | ГОСТ 19279-73; СТБ 1466-2004 п.7.3.7 |  |  |
| 20.9* |  | 20.14/26.095 | Прочность покрытия при ударе | ГОСТ 4765-2024; СТБ 1466-2004 п.7.3.9 |  |  |
| 20.10* |  | 20.14/29.040 | Паропроницаемость покрытия | СТБ 1263-2001; СТБ 1466-2004 п.7.3.25 |  |  |
| 20.11* |  | 20.14/29.165 | Эластичность покрытия при изгибе | ГОСТ 31974-2012 (ISO 1519:2011)¹; ГОСТ 6806-2024; СТБ 1466-2004 п.7.3.10 |  |  |
| 20.12** |  | 20.14/29.121 | Адгезия покрытий | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 28574-2014; СТБ 1466-2004 п.7.3.11 |  |  |
| 20.13* |  |  | Предел прочности на растяжение при изгибе | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010); СТБ 1466-2004 п.7.3.24 |  |  |
| 20.14* |  | 20.14/29.165 | Гибкость на брусе | ГОСТ 26589-94; СТБ 1466-2004 п.7.3.22 |  |  |
| 20.15* |  | 20.14/29.121 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 26589-94; СТБ 1466-2004 п.7.3.21 |  |  |
| 20.16* |  | 20.14/26.080 | Теплостойкость покрытия | СТБ 1466-2004 п.7.3.12 |  |  |
| 20.17* |  | 20.14/26.045 | Водопоглощение | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008); СТБ 1466-2004 п.7.3.13 |  |  |
| 20.18* |  | 20.14/26.080 | Морозостойкость покрытия | ГОСТ 9.401-2018 метод А; СТБ 1263-2001; СТБ 1466-2004 п.7.3.18 |  |  |
| 20.19* |  |  | Атмосферостойкость | ГОСТ 9.401-2018 метод 2, 12; СТБ 1466-2004 п.7.3.20 |  |  |
| 20.20* |  | 20.14/26.045 | Стойкость покрытия к действию химических сред | ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010); ГОСТ 12020-72; СТБ 1466-2004 п.7.3.15 |  |  |
| 20.21* |  | 20.14/29.070 | Способность шпатлевок шлифоваться | ГОСТ 10277-90; СТБ 1466-2004 п.7.3.23 |  |  |
| 20.22* |  |  | Истираемость покрытий | ГОСТ 11012-2017 |  |  |
| 21.1** | Мастики кровельные и гидроизоляционные | 23.99/11.116 | Однородность | СТБ 1262-2021 п.9.18 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 21.2** |  |  | Внешний вид | ГОСТ 26589-94 п.3.2 |  |  |
| 21.3* |  | 23.99/29.049 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 | ГОСТ 8420-2022 |  |  |
| 21.4* |  | 23.99/29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ | ГОСТ 17537-72 п.1; ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007) |  |  |
| 21.5* |  | 23.99/11.116 | Время высыхания до степени 2 при температуре (20± 2) °С | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73 |  |  |
| 21.6* |  | 23.99/29.121 | Условная прочность, напряжение и относительное удлинение при растяжении | ГОСТ 26589-94 п.3.3 |  |  |
| 21.7** |  |  | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 26589-94 п.3.4; СТБ 1262-2021 п.9.9 |  |  |
| 21.8* |  |  | Прочность на сдвиг клеевого соединения | ГОСТ 26589-94 п.3.6; СТБ 1262-2021 п.9.10 |  |  |
| 21.9* |  | 23.99/29.040 | Паропроницаемость | ГОСТ 26589-94 п.3.7 |  |  |
| 21.10* |  | 23.99/11.116 | Водостойкость | ГОСТ 26589-94 п.3.8 |  |  |
| 21.11* |  | 23.99/29.040 | Водопоглощение по массе | ГОСТ 26589-94 п.3.9 |  |  |
| 21.12* |  | 23.99/29.165 | Гибкость | ГОСТ 26589-94 п.3.12; СТБ 1262-2021 п.9.13 |  |  |
| 21.13* |  | 23.99/26.080 | Теплостойкость | ГОСТ 26589-94 п.3.13; СТБ 1262-2021 п.9.14 |  |  |
| 21.14* |  | 23.99/26.141 | Водонепроницаемость кровельных мастик при давлении 0,03 МПа | ГОСТ 26589-94 п.3.10; СТБ 1262-2021 п.7.15 |  |  |
| 22.1** | Клеи. Мастики, клеящие и герметизирующие | 20.52/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 24025-80 п.3.2; ГОСТ 24285-80 п.4.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 22.2** |  |  | Однородность | ГОСТ 25945-98 п.3.9 |  |  |
| 22.3* |  | 20.52/29.040 | Плотность | ГОСТ 25945-98 п.3.11; ГОСТ 30307-95 п.6.7 |  |  |
| 22.4* |  |  | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 17537-72; ГОСТ 24025-80 п.3.4; ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007) |  |  |
| 22.5* |  | 20.52/29.144 | Жизнеспособность | ГОСТ 24285-80 п.4.4 |  |  |
| 22.6* |  | 20.52/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 24285-80 п.4.8; ГОСТ 30307-95 п.6.5 |  |  |
| 22.7* |  | 20.52/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 25945-98 п.3.5 |  |  |
| 22.8* |  | 20.52/26.080 | Термостойкость | ГОСТ 24025-80 п.3.6 |  |  |
| 22.9* |  | 20.52/29.144 | Сопротивление текучести | ГОСТ 25945-98 п.3.10 |  |  |
| 22.10* |  | 20.52/29.121 | Условная прочность, относительное удлинение при разрыве и относительная остаточная деформация после разрыва, прочность при сдвиге | ГОСТ 14759-69; ГОСТ 21751-76; ГОСТ 24285-80 п.4.5; ГОСТ 25945-98 п.3.2 |  |  |
| 22.11* |  |  | Прочность при отрыве | ГОСТ 14760-69; ГОСТ 209-75 метод А; ГОСТ 24025-80 п.3.8; ГОСТ 24064-80 п.4.4 |  |  |
| 22.12* |  |  | Предел прочности при растяжении, относительное удлинение при максимальной нагрузке и характер разрушения | ГОСТ 25945-98 п.3.2; ГОСТ EN 1279-4-2014 Приложение А; ГОСТ EN 1279-6-2014 |  |  |
| 22.13* |  |  | Прочность связи при отслаивании и расслаивании | ГОСТ 21981-76; ГОСТ 24285-80 п.4.6; ГОСТ 28966.1-91; ГОСТ 28966.2-91 |  |  |
| 22.14* |  |  | Прочность связи герметика с металлом при отслаивании | ГОСТ 21981-76 |  |  |
| 22.15* |  |  | Прочность клеевых соединений при сдвиге | ГОСТ 14759-69 |  |  |
| 22.16* |  | 20.52/29.040 | Масса образца | ГОСТ 9.030-74 |  |  |
| 22.17* |  | 20.52/26.045 | Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред | ГОСТ 9.068-76 метод А, Б |  |  |
| 22.18* |  | 20.52/29.040 | Миграция пластификатора | ГОСТ 25945-98 п.3.8 |  |  |
| 22.19* |  | 20.52/29.165 | Стойкость к циклическим деформациям | ГОСТ 25945-98 п.3.4 |  |  |
| 22.20* |  | 20.52/26.045 | Воздействие лакокрасочного покрытия | ГОСТ 24025-80 п.3.7 |  |  |
| 23.1** | Резина. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 22.19/11.116 | Внешний вид и цвет | ГОСТ 2678-94 п.3.2; ГОСТ 30778-2001 п.6.3; ГОСТ 7338-90 п.3.1; СТБ 1267-2001 п.8.1; СТБ 1617-2006 п.7.4; СТБ 2151-2010 п.8.2, п.8.3; СТБ 2184-2011 п.8.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 23.2** |  | 22.19/29.061 | Толщина | ГОСТ 7338-90 п.3.2; СТБ 2151-2010 п.8.5 |  |  |
| 23.3** |  |  | Линейные размеры (длина, ширина и прямолинейность), площадь | ГОСТ 2678-94 п.3.3; ГОСТ 7338-90 п.3.3; ГОСТ EN 1848-1-2011; СТБ 2151-2010 п.8.4; СТБ 2184-2011 п.8.4 |  |  |
| 23.4** |  |  | Определение изменения линейных размеров после прогрева | ГОСТ EN 1107-2-2011 |  |  |
| 23.5** |  |  | Определение видимых дефектов | ГОСТ EN 1850-1-2011; ГОСТ EN 1850-2-2011 |  |  |
| 23.6** |  | 22.19/29.040, 22.19/29.061 | Определение толщины и массы на единицу площади | ГОСТ EN 1849-1-2011; ГОСТ EN 1849-2-2011 |  |  |
| 23.7** |  | 22.19/29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения | ГОСТ 30778-2001 п.6.4 |  |  |
| 23.8* |  | 22.19/29.040 | Плотность. Поверхностная плотность | ГОСТ 15139-69; ГОСТ 267-73; ГОСТ 2678-94 п.3.22; ГОСТ ISO 2781-2022; СТБ 2151-2010 п.8.2 |  |  |
| 23.9* |  | 22.19/29.121 | Прочность при растяжении и предел прочности при растяжении, относительном удлинении при разрыве и относительное остаточное удлинение, напряжение при заданном удлинении, условная прочность, условное напряжение, предел текучести при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 16010-70; ГОСТ 2678-94 п.3.4; ГОСТ 269-66; ГОСТ 270-75; ГОСТ 30303-95 (ИСО 1421-77); ГОСТ 30304-95 (ИСО 4674-77); ГОСТ 7338-90 п.3.4; ГОСТ ISO 37-2020; СТБ 1107-2022 п.4.2.9; СТБ 1267-2001 п.8.2, п.8.3; СТБ 2151-2010 п.8.16, п.8.19; СТБ 2184-2011 п.8.9, п.8.10 |  |  |
| 23.10* |  |  | Деформативно – прочностные свойства материалов | ГОСТ 31899.2-2011 (EN 12311-2:2000) |  |  |
| 23.11* |  |  | Прочность при растяжении швов | СТБ 2151-2010 п.8.20 |  |  |
| 23.12* |  |  | Сопротивление сжатию, определение остаточного сжатия, стойкость к старению при статической деформации сжатии | ГОСТ 11722-78; ГОСТ 20014-83; ГОСТ 265-77 метод А, Б; ГОСТ 9.029-74 |  |  |
| 23.13* |  |  | Прочность связи с металлом при отслаивании | ГОСТ 411-77 |  |  |
| 23.14* |  |  | Прочность сцепления между слоями | ГОСТ 6768-75; ГОСТ ISO 36-2021; СТБ 2151-2010 п.8.34 |  |  |
| 23.15* |  |  | Прочность связи резиновых слоев с тканевыми прокладками | ГОСТ 6768-75; ГОСТ ISO 36-2021 |  |  |
| 23.16* |  |  | Сопротивление статическому и динамическому продавливанию | ГОСТ 2678-94 п.3.5, п.3.6; ГОСТ 31897-2011 (EN 12691:2006); ГОСТ EN 12730-2011; СТБ 2151-2010 п.8.10, п.8.18 |  |  |
| 23.17* |  | 22.19/29.137 | Сопротивление раздиру | ГОСТ 23016-78; ГОСТ 262-93 (ИСО 34-79) |  |  |
| 23.18* |  | 22.19/29.143 | Твердость по Шору А | ГОСТ 263-75; ГОСТ 2678-94 п.3.8; ГОСТ 7338-90 п.3.5; СТБ 2151-2010 п.8.34 |  |  |
| 23.19* |  | 22.19/29.165 | Гибкость | ГОСТ 2678-94 п.3.9; СТБ 1107-2022 п.4.2.6 |  |  |
| 23.20* |  | 22.19/26.080, 22.19/29.165 | Определение гибкости при отрицательных температурах | СТБ 2151-2010 п.8.24; СТБ 2184-2011 п.8.12 |  |  |
| 23.21* |  | 22.19/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 2678-94 п.3.10; ГОСТ 30778-2001 п.6.7; ГОСТ 9.030-74 метод А; СТБ 1107-2022 п.4.2.11; СТБ 1617-2006 п.7.6 |  |  |
| 23.22* |  | 22.19/26.080 | Долговечность | ГОСТ 30778-2001 п.4.2.10 |  |  |
| 23.23* |  |  | Стойкость к воздействию климатических факторов (коррозия, старение) | ГОСТ 18956-73; ГОСТ 9.024-74; ГОСТ 9.707-81; СТБ 1267-2001 п.8.4; СТБ 1617-2006 п.7.10 |  |  |
| 23.24* |  | 22.19/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 2678-94 п.3.11; СТБ 1107-2022 п.4.2.8; СТБ 2151-2010 п.8.9; СТБ 2184-2011 п.8.6; СТБ EN 1928-2010 |  |  |
| 23.25* |  | 22.19/29.040 | Влажность | СТБ 2151-2010 п.8.13 |  |  |
| 23.26* |  |  | Время полного насыщения водой | СТБ 2151-2010 п.8.15 |  |  |
| 23.27* |  | 22.19/29.061 | Теплостойкость | ГОСТ 2678-94 п.3.12; ГОСТ EN 1110-2011; СТБ 2184-2011 п.8.11 |  |  |
| 23.28* |  | 22.19/29.040 | Паропроницаемость | ГОСТ 32318-2012 (EN 1931:2000); СТБ 2184-2011 п.8.7 |  |  |
| 23.29* |  | 22.19/26.080 | Сопротивление искусственному старению | ГОСТ 18956-73; ГОСТ 32317-2012 (EN 1297:2004); ГОСТ EN 1296-2012; СТБ 2184-2011 п.8.13 |  |  |
| 23.30* |  | 22.19/26.045 | Стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред по одному или нескольким показателям | ГОСТ 9.030-74 метод А, Б, В |  |  |
| 23.31* |  | 22.19/29.061 | Изменение линейных размеров при нагревании | ГОСТ 2678-94 п.3.13; ГОСТ 30778-2001 п.6.6 |  |  |
| 23.32* |  | 22.19/29.040 | Определение массы | ГОСТ 2678-94 п.3.14-п.3.22; ГОСТ 30778-2001 п.6.5 |  |  |
| 23.33* |  | 22.19/26.080 | Температура хрупкости и предел хрупкости при изгибе | ГОСТ 16782-2015 (ISO 974:2000); ГОСТ 7912-74; СТБ 1267-2001 п.8.5 |  |  |
| 23.34* |  |  | Определение стойкости к образованию пузырей | СТБ 1617-2006 п.7.7 |  |  |
| 23.35* |  | 22.19/29.121 | Определение прочности сцепления металлической фольги с основой | СТБ 1617-2006 п.7.8 |  |  |
| 23.36* |  |  | Определение устойчивости плитки к разрыву (испытание гвоздем) | СТБ 1617-2006 п.7.9 |  |  |
| 23.37* |  |  | Снижение разрывной силы водонасыщенного материала | ГОСТ 2678-94 п.3.26 |  |  |
| 23.38* |  | 22.19/33.111 | Цветостойкость посыпки | ГОСТ 2678-94 п.3.27 |  |  |
| 23.39* |  | 22.19/29.040 | Полнота пропитки | ГОСТ 2678-94 п.3.29; СТБ 1107-2022 п.4.2.13 |  |  |
| 23.40* |  | 22.19/26.080 | Коэффициент морозостойкости | ГОСТ 13808-79 |  |  |
| 23.41* |  | 22.19/29.165 | Эластичность лаковой пленки на поверхности резины | ГОСТ 260-75 |  |  |
| 23.42* |  | 22.19/29.121 | Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | ГОСТ 31898.1-2011 (EN 12310-1:1999) |  |  |
| 23.43* |  |  | Определение деформативно – прочностных свойств | ГОСТ 31899.1-2011 (EN 12311-1:1999)¹ |  |  |
| 23.44* |  |  | Определение прочности на сдвиг клеевого соединения | ГОСТ 32316.1-2012 (EN 12317-1:1999)¹ |  |  |
| 24.1** | Кожа искусственная. Пленки полимерные | 20.16/11.116 | Внешний вид (цвет, отделка, дефекты), соответствие эталонам | ГОСТ 12998-85 п.5.5; ГОСТ 16272-79 п.5.4; ГОСТ 16398-81 п.5.3; ГОСТ 24234-80 п. 5.7; ГОСТ 24944-81 п.п.4.4-4.6; ГОСТ 25250-88 п. 3.3; ГОСТ 9438-97 п.5.1; ГОСТ 9998-86 п.4.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 24.2** |  | 20.16/29.061 | Определение размеров и изменение размеров | ГОСТ 16272-79 п.5.3; ГОСТ 24234-80 п. 5.3; ГОСТ 24944-81 п.4.10; ГОСТ 7251-2016; ГОСТ 9438-97 п.5.2 |  |  |
| 24.3** |  |  | Толщина пленки | ГОСТ 12998-85 п.5.2; ГОСТ 17035-86; ГОСТ 17073-71 метод 1, 2; ГОСТ 24234-80 п. 5.2; ГОСТ 24944-81 п.4.3 |  |  |
| 24.4* |  | 20.16/29.040 | Массовая доля летучих веществ | ГОСТ 9438-97 п.7.3 |  |  |
| 24.5* |  | 20.16/29.121 | Прочность и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 12580-78; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 16272-79 п.5.5, п.5.6; ГОСТ 9438-97 п.5.4; ГОСТ 9998-86 п.4.9 |  |  |
| 24.6* |  | 20.16/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 9438-97 п.7.8 |  |  |
| 24.7* |  | 20.16/29.040 | Паропроницаемость | ГОСТ 21472-81; ГОСТ 22900-78 |  |  |
| 24.8* |  |  | Влагопоглощение | ГОСТ 22900-78; ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) |  |  |
| 24.9* |  | 20.16/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 22944-78 п.2; ГОСТ 29151-91 п.5.13 |  |  |
| 24.10* |  | 20.16/26.080 | Термостабильность | ГОСТ 9438-97 п.7.7 |  |  |
| 24.11* |  | 20.16/33.111 | Светостойкость, коэффициенты светопропускания, поглощения, рассеяния света и насыщенности цвета | ГОСТ 11583-74; ГОСТ 15875-80; ГОСТ 29151-91 п.5.16; ГОСТ 9438-97 п.7.6; ГОСТ 9780-78; ГОСТ 9998-86 п.4.13, п.4.20 |  |  |
| 24.12* |  | 20.16/29.061 | Усадка | ГОСТ 12998-85 п.5.8; ГОСТ 16398-81 п.5.6; ГОСТ 24234-80 п. 5.11; ГОСТ 25250-88 п. 3.7; ГОСТ 25951-83 п. 5.5; ГОСТ 9438-97 п.5.10; ГОСТ 9998-86 п.4.17 |  |  |
| 24.13* |  | 20.16/29.040 | Гигроскопичность и влагоотдача | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.3, п.4; ГОСТ 8971-78 |  |  |
| 24.14* |  | 20.16/29.061 | Намокаемость и усадка | ГОСТ 8972-78 |  |  |
| 24.15* |  | 20.16/29.121 | Прочность сварного шва на сдвиг | ГОСТ 29151-91 п.5.15 |  |  |
| 24.16* |  | 20.16/29.040 | Масса на единицу площади | ГОСТ 17073-71 метод 1, 2 |  |  |
| 24.17* |  | 20.16/29.121 | Смещение слоев пленки по торцу, толщина пленки | ГОСТ 16398-81 п.5.2; ГОСТ 17035-86; ГОСТ 24234-80 п.5.5 |  |  |
| 24.18* |  |  | Сопротивление раздиру. Прочность при раздирании | ГОСТ 15902.3-79 п.5; ГОСТ 17074-71 метод А, Б |  |  |
| 24.19* |  | 20.16/26.080 | Устойчивость к тепловому и светотепловому старению | ГОСТ 8979-75 |  |  |
| 24.20* |  | 20.16/29.121 | Сопротивление раздиру | ГОСТ 21353-75; ГОСТ 26128-84; ГОСТ 9998-86 п.4.15 |  |  |
| 24.21* |  |  | Определение усилия отслаивания | ГОСТ 17317-88; ГОСТ 24944-81 п.4.9 |  |  |
| 24.22* |  |  | Определение упруго-прочностных свойств при растяжении | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 12580-78; ГОСТ 12998-85 п.5.7; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 16398-81 п.5.5; ГОСТ 17316-71; ГОСТ 24234-80 п. 5.9; ГОСТ 24944-81 п.4.8; ГОСТ 25250-88 п. 3.5; ГОСТ 25951-83 п. 5.7 |  |  |
| 24.23* |  | 20.16/29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008); ГОСТ 12998-85 п.5.10; ГОСТ 24234-80 п.5.12; ГОСТ 6433.1-71; ГОСТ 6433.2-71 |  |  |
| 24.24* |  | 20.16/26.080 | Показатель термослипания | ГОСТ 17318-71 |  |  |
| 24.25* |  | 20.16/26.045 | Устойчивость к действию бензина и масел | ГОСТ 29151-91 п.5.14 |  |  |
| 24.26* |  | 20.16/29.061 | Определение длины и ширины | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.4.2-п.4.6 |  |  |
| 24.27* |  | 20.16/29.119 | Определение линейной и поверхностной плотности | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п.4.7 |  |  |
| 24.28* |  | 20.16/29.040 | Определение влажности | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.2 |  |  |
| 25.1** | Линолеум | 22.23/11.116 | Внешний вид, однородность структуры, соответствие эталонам | ГОСТ 11529-2016 п.5; ГОСТ 16914-71 п.3.4, п.3.12; ГОСТ 18108-2016 п.8.1; ГОСТ 27023-86 п.4.4; ГОСТ 7251-2016 п.4.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 25.2* |  | 22.23/29.061 | Линейные размеры и изменение линейных размеров под воздействием температуры | ГОСТ 11529-2016 п.4.1, п.8; ГОСТ 14632-79 п.4.10; ГОСТ 16475-81 п.4.2; ГОСТ 16914-71 п.3.7; ГОСТ 26149-84 п.4.10; ГОСТ 7251-2016 п.4.1 |  |  |
| 25.3** |  |  | Толщина | ГОСТ 11529-2016 п.4.2; ГОСТ 14632-79 п.4.3; ГОСТ 16475-81 п.4.3; ГОСТ 16914-71 п.3.8, п.3.9; ГОСТ 18108-2016 п.8.1; ГОСТ 26149-84 п.4.3; ГОСТ 7251-2016 п.4.1 |  |  |
| 25.4** |  |  | Волнистость | ГОСТ 26149-84 п.4.7 |  |  |
| 25.5** |  |  | Параллельность кромок | ГОСТ 11529-2016 п.4.3; ГОСТ 14632-79 п.4.9; ГОСТ 26149-84 п.4.4; ГОСТ 7251-2016 п.4.1 |  |  |
| 25.6* |  | 22.23/33.111 | Качество лицевой поверхности, равномерность окраски и светлота лицевой поверхности | ГОСТ 11529-2016 п.5; ГОСТ 11583-74; ГОСТ 16475-81 п.4.4, п.4.5; ГОСТ 16914-71 п.3.14; ГОСТ 18108-2016 п.8.1; ГОСТ 26149-84 п.4.5, п.4.6 |  |  |
| 25.7* |  |  | Цветоустойчивость и коэффициент отражения | ГОСТ 11583-74; ГОСТ 16475-81 п.4.13; ГОСТ 16914-71 п.3.13; ГОСТ 18108-2016 п.8.1 |  |  |
| 25.8* |  | 22.23/29.070 | Истираемость и потеря массы при истирании | ГОСТ 11529-2016 п.6.1; ГОСТ 14632-79 п.4.8; ГОСТ 16914-71 п.3.15; ГОСТ 26149-84 п.4.8 |  |  |
| 25.9* |  | 22.23/29.121 | Деформативность при вдавливании (твердость и упругость) | ГОСТ 11529-2016 п.7; ГОСТ 16914-71 п.3.17, п.3.18; ГОСТ 18108-2016 п.8.1; ГОСТ 26149-84 п.4.9 |  |  |
| 25.10* |  |  | Прочность связи между слоями | ГОСТ 11529-2016 п.9; ГОСТ 14632-79 п.4.7 |  |  |
| 25.11* |  |  | Прочность сварного шва | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 11529-2016 п.14; ГОСТ 14632-79; ГОСТ 18108-2016 п.8.1; ГОСТ 27023-86 п.4.5 |  |  |
| 25.12* |  | 22.23/29.040 | Водопоглощение. Поверхностное водопоглощение | ГОСТ 11529-2016 п.10; ГОСТ 16475-81 п.4.11; ГОСТ 16914-71 п.3.19; ГОСТ 18108-2016 п.8.1 |  |  |
| 25.13* |  | 22.23/29.165 | Гибкость | ГОСТ 11529-2016 п.11; ГОСТ 16475-81 п.4.10; ГОСТ 16914-71 п.3.20 |  |  |
| 25.14* |  | 22.23/29.040 | Плотность слоя износа | ГОСТ 11529-2016 Приложение А |  |  |
| 25.15* |  |  | Масса 1 м2 и поверхностная плотность | ГОСТ 11529-2016 п.12; ГОСТ 26149-84 п.4.11 |  |  |
| 25.16* |  | 22.23/29.113 | Удельное поверхностное и объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 11529-2016 п.13; ГОСТ 14632-79; ГОСТ 16475-81 п.4.12; ГОСТ 16914-71 3.23; ГОСТ 18108-2016 п.8.1; ГОСТ 6433.2-71 |  |  |
| 26.1* | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.21/29.040 | Плотность и кажущаяся плотность | ГОСТ 17177-94; ГОСТ 19177-81 п.4.3; ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006); СТБ 1437-2004 п.4.8 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 26.2* |  | 22.21/29.121 | Разрушающее напряжение и модуль упругости при сжатии; напряжение при 10%-ной деформации сжатия; относительная деформация сжатия при разрушении | ГОСТ 17177-94; ГОСТ 18336-2017 (ISO 844:2014); ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014) |  |  |
| 26.3* |  |  | Остаточная деформация при сжатии | ГОСТ 18268-2017 (ISO 1856:2000); ГОСТ 19177-81 п.4.5; ГОСТ 20990-2017; ГОСТ 29089-91 (ИСО 1856-80) |  |  |
| 26.4* |  |  | Максимальное напряжение при растяжении образца, разрушающее напряжение в момент разрыва образца, относительное удлинение при максимальном напряжении и разрыве образца | ГОСТ 15873-2017 (ISO 1798:2008); ГОСТ 17370-2017 (ISO 1926:2009) |  |  |
| 26.5* |  | 22.21/26.080 | Стабильность размеров | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986) |  |  |
| 26.6* |  | 22.21/29.121 | Прочность и предел прочности при статическом изгибе, его прогиб в момент разрушения; изгибающее напряжение при заданной величине прогиба, предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности; прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации | ГОСТ 17177-94 п.13, п.15; ГОСТ 18564-2017 (ISO 1209-1:2007, ISO 1209-2:2007); СТБ 1437-2004 п.7.4, п.7.5 |  |  |
| 26.7** |  | 22.21/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, толщина, высота) и отклонение от них | ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |  |  |
| 26.8* |  | 22.21/29.040 | Водопоглощение (влажность) | ГОСТ 17177-94; ГОСТ 19177-81 п.4.6, п.4.7; ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); СТБ 1437-2004 п.7.5 |  |  |
| 26.9* |  | 22.21/29.061 | Средний размер ячеек пенопласта | СТБ 1338-2002 Приложение А |  |  |
| 26.10* |  | 22.21/29.040 | Объемное содержание закрытых пор | СТБ 1338-2002 Приложение Б |  |  |
| 26.11* |  | 22.21/26.095 | Ударная вязкость по Шарпи | ГОСТ 4647-2015 |  |  |
| 26.12* |  | 22.21/29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2-71 |  |  |
| 26.13* |  | 22.21/29.143 | Твердость | ГОСТ 24616-2017 (ISO 2439:2008); СТБ ИСО 2439-2001 метод А, Б, В |  |  |
| 26.14* |  | 22.21/29.040 | Скорость прохождения паров воды | ГОСТ 20870-2017 (ISO 1663:2007) |  |  |
| 26.15* |  | 22.21/29.061 | Проверка размеров сечений | ГОСТ 19177-81 п.4.2 |  |  |
| 26.16* |  | 22.21/29.121 | Сопротивление сжатию | ГОСТ 19177-81 п.4.4 |  |  |
| 26.17* |  | 22.21/26.080 | Температура хрупкости | ГОСТ 7912-74 |  |  |
| 26.18* |  | 22.21/29.061 | Время самостоятельного горения | СТБ 1437-2004 п.7.8 |  |  |
| 27.1** | Пластмассы, изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные | 22.23/11.116 | Внешний вид, качество поверхности | ГОСТ 10174-90 п.3.2; ГОСТ 11583-74; ГОСТ 18599-2001 п.8.2; ГОСТ 22689-2014 п.8.2; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 9590-76 п.4.2; ГОСТ Р 51613-2000 п.8.2¹; СТБ 1264-2001 п.8.3, п.8.4; СТБ 1293-2001 п.9.1.14; СТБ 1451-2004 п.7.3; СТБ 1548-2005 п.7.4; СТБ 2244-2012 п.8.2; СТБ 2251-2012 п.7.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 27.2** |  | 22.23/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, овальность, перекос) и отклонения | ГОСТ 10174-90 п.3.1; ГОСТ 18599-2001 п.8.3; ГОСТ 22689-2014 п.8.3; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 9590-76 п.4.1, п.4.10; ГОСТ 9639-71 п.4.4; ГОСТ ISO 3126-2023; ГОСТ Р 51613-2000 п.8.3¹; СТБ 1264-2001 п.8.2; СТБ 1293-2001 п.7.2, п.7.3; СТБ 1451-2004 п.7.2; СТБ 1548-2005 п.7.2, п.7.6; СТБ 1720-2007 п.7.1-п.7.8 |  |  |
| 27.3** |  |  | Толщина | ГОСТ 17035-86 метод А, Б; ГОСТ ISO 3126-2023; СТБ 2251-2012 п.7.2 |  |  |
| 27.4* |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м | СТБ 1264-2001 п.8.5; СТБ 1451-2004 п.7.4; СТБ 1548-2005 п.7.5 |  |  |
| 27.5* |  | 22.23/26.095 | Ударная вязкость по Шарпи, по Изоду | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 19109-2017 (ISO 180:2000); ГОСТ 4647-2015; ГОСТ 9639-71 п.4.6; СТБ 1264-2001 п.8.9 |  |  |
| 27.6* |  | 22.23/29.165 | Гибкость | СТБ 1548-2005 п.7.8 |  |  |
| 27.7** |  | 22.23/29.121 | Прочность сцепления декоративного покрытия | СТБ 1264-2001; СТБ 1548-2005 п.7.9 |  |  |
| 27.8* |  |  | Абсолютная деформация при вдавливании и восстанавливаемость | СТБ 1548-2005 п.7.10 |  |  |
| 27.9* |  | 22.23/29.061 | Изменение линейных размеров и внешнего вида (до и после воздействия температуры) | ГОСТ 11529-2016 п.4.1, п.4.2; ГОСТ 18599-2001 п.8.5; ГОСТ 22689-2014 п.8.2, п.8.4, п.8.6; ГОСТ 27077-86; ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023); ГОСТ 9639-71 п.4.8; СТБ 1264-2001 п.8.13; СТБ 1293-2001 п.7.4; СТБ 1451-2004 п.7.10; СТБ 1548-2005 п.7.11; СТБ 2244-2012 п.8.5; СТБ 2251-2012 п.7.5; СТБ 2270-2012 п.7.2.1 |  |  |
| 27.10* |  | 22.23/29.121 | Прочность, предел текучести и модуль упругости при растяжении; прочность при разрыве; условный предел текучести; относительное удлинение при максимальной нагрузке; относительное удлинение при разрыве; относительное удлинение при пределе текучести | ГОСТ 10174-90 п.3.5; ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 11645-2021 метод А; ГОСТ 18599-2001 п.4.5; ГОСТ 22689-2014 п.8.5; ГОСТ 9.708-83; ГОСТ 9550-81; ГОСТ 9639-71 п.4.5; ГОСТ Р 51613-2000 п.8.6¹; СТБ 1264-2001 п.8.7, п.8.8; СТБ 1293-2001 п.7.3; СТБ 1451-2004 п.7.8; СТБ 1548-2005 п.7.12; СТБ 2251-2012 п.7.6; СТБ 2270-2012 п.7.2.6 |  |  |
| 27.11* |  |  | Разрушающее напряжение и модуль упругости при сжатии; напряжение сжатия при пределе текучести; напряжение сжатия при условном пределе текучести; напряжение сжатия при установленной условной деформации; относительная деформация сжатия при разрушении и при пределе текучести | ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002); ГОСТ 9550-81 |  |  |
| 27.12* |  |  | Изгибающее напряжение, модуль упругости и значение прогиба в момент разрушения; изгибающее напряжение при заданной величине прогиба; изгибающее напряжение при максимальной нагрузке; изгибающее напряжение при разрушении | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010); ГОСТ 9550-81; ГОСТ 9590-76; ГОСТ 9639-71 п.4.10 |  |  |
| 27.13* |  |  | Напряжение при 10 %-ной деформации сжатия | ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014); СТБ 2252-2012 п.7.1.4; СТБ 2270-2012 п.7.1.4 |  |  |
| 27.14* |  | 22.23/29.070 | Истираемость (абразивный износ) | ГОСТ 11012-2017; ГОСТ 11529-2016 п.6.1 |  |  |
| 27.15* |  | 22.23/29.143 | Твердость (твердость по Шору) | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003); ГОСТ 4670-2015 (ISO 2039-1:2001); ГОСТ 9639-71 п.4.11; СТБ 1451-2004 п.7.6 |  |  |
| 27.16* |  | 22.23/26.095 | Стойкость к удару (также при пониженной температуре) | ГОСТ 9590-76 п.4.7; СТБ 1264-2001 п.8.10; СТБ 1451-2004 п.7.6; СТБ 1548-2005 п.7.7; СТБ 2252-2012 п.7.2.5 |  |  |
| 27.17* |  | 22.23/29.040 | Водопоглощение (влажность) | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) метод А, В, С, Д; СТБ 2252-2012 п.7.1.5; СТБ 2270-2012 п.7.1.5 |  |  |
| 27.18* |  |  | Плотность и кажущаяся плотность | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006); СТБ 2251-2012 п.7.1; СТБ 2252-2012 п.7.1.3 |  |  |
| 27.19* |  | 22.23/26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов | ГОСТ 17177-94; ГОСТ 9.707-81 метод 2; ГОСТ 9.708-83 метод 2; СТБ 1264-2001 п.8.15; СТБ 1451-2004 п.7.10 |  |  |
| 27.20* |  | 22.23/33.111 | Цветоустойчивость при воздействии искусственных климатических факторов | СТБ 2200-2011 п.8 |  |  |
| 27.21* |  | 22.23/26.045 | Стойкость к действию химических сред | ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010); ГОСТ 12020-72 |  |  |
| 27.22* |  | 22.23/26.080 | Температура хрупкости | ГОСТ 16782-2015 (ISO 974:2000) |  |  |
| 27.23* |  | 22.23/33.111 | Цветоустойчивость, коэффициенты светопропускания, поглощения, рассеяния света и насыщенности цвета | ГОСТ 11583-74; ГОСТ 15875-80; СТБ 1264-2001; СТБ 1548-2005 п.7.4 |  |  |
| 27.24* |  | 22.23/42.000 | Подготовка образцов, кондиционирование | ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008); ГОСТ 19599-90 (ИСО 1110-87) |  |  |
| 27.25* |  | 22.23/29.040 | Определение золы и сульфатной золы | ГОСТ 15973-82 п.3, п.4, п.5 |  |  |
| 27.26* |  | 22.23/29.121 | Ползучесть при одноосном растяжении | ГОСТ 18197-2014 (ISO 899-1:2003) |  |  |
| 27.27* |  | 22.23/29.040 | Содержание нелетучих (сухого остатка) и летучих веществ | ГОСТ 22456-77 |  |  |
| 27.28* |  | 22.23/29.061 | Изменение внешнего вида после прогрева | ГОСТ 27077-86 |  |  |
| 27.29* |  |  | Определение присоединительных размеров фасонных частей | СТБ 2244-2012 п.8.3 |  |  |
| 27.30* |  | 22.23/29.121 | Прочность сцепления соединительных деталей с закладными электронагревателя и с трубой | СТБ 2244-2012 п.8.7 |  |  |
| 27.31* |  | 22.23/26.045 | Стойкость к растрескиванию при воздействии ПАВ | ГОСТ 22689-2014 |  |  |
| 27.32* |  | 22.23/29.040 | Степень сшивки для полиэтилена | СТБ 1293-2001 п.7.6 |  |  |
| 27.33* |  | 22.23/29.061 | Отклонение от соосности (перпендикулярности плоскости торца к оси трубы) | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2251-2012 п.7.7; СТБ 2252-2012 п.7.2.3; СТБ 2270-2012 п.7.2.3 |  |  |
| 27.34* |  |  | Средний размер ячеек ППУ | СТБ 2252-2012 п.7.1.2; СТБ 2270-2012 п.7.1.2 |  |  |
| 27.35* |  | 22.23/29.040 | Количество закрытых пор ППУ | СТБ 2252-2012 п.7.1.6; СТБ 2270-2012 п.7.1.6 |  |  |
| 27.36* |  |  | Увеличение среднего наружного диаметра трубы-оболочки после заполнения ее пенополиуретаном | СТБ 2252-2012 п.7.2.2; СТБ 2270-2012 п.7.2.2 |  |  |
| 27.37* |  | 22.23/29.121 | Предел прочности трубной конструкции на сдвиг в осевом направлении | СТБ 2252-2012 п.7.2.4 |  |  |
| 27.38* |  | 22.23/26.080 | Стойкость (термическая, гидротермическая, к кипячению в воде, к загрязнению) | ГОСТ 9590-76 п.4.3, п.4.5, п.4.7, п.4.8 |  |  |
| 27.39* |  |  | Морозостойкость | СТБ 1720-2007 п.7.11 |  |  |
| 27.40* |  | 22.23/11.116 | Монолитность | ГОСТ 9639-71 п.4.9 |  |  |
| 27.41* |  | 22.23/29.121 | Сопротивление отслаиванию | ГОСТ 10174-90 п.3.3, п.3.4 |  |  |
| 27.42* |  |  | Стойкость (прочность) труб и фасонных частей к растрескиванию | СТБ 1720-2007 п.7.9; СТБ 2251-2012 п.7.5 |  |  |
| 27.43* |  | 22.23/26.080 | Термостойкость | СТБ 1264-2001 п.8.12 |  |  |
| 27.44* |  | 22.23/29.145 | Теплопроводность | СТБ 1618-2006; СТБ 2252-2012 п.7.1.7 |  |  |
| 28.1** | Материалы и изделия из стекла, стеклоткани и стеклопластика | 23.19/11.116 | Внешний вид (пороки) | ГОСТ 111-2014 п.7.3; ГОСТ 30733-2014 п.9.6; ГОСТ 32557-2013 п.19-п.21; ГОСТ 9.916-2023 п.5; СТБ 1240-2000 п.7.2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 28.2** |  | 23.19/29.061 | Геометрические размеры и отклонения | ГОСТ 111-2014 п.7.1; ГОСТ 6943.17-94 (ИСО 5025-78); СТБ 1240-2000 п.7.3, п.7.4 |  |  |
| 28.3** |  |  | Толщина и разнотолщинность | ГОСТ 111-2014 п.7.1; ГОСТ 30733-2014 п.9.2; ГОСТ 32557-2013 п.8; ГОСТ 6943.18-94 (ИСО 4603-78); ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.7, п.6.8, п.6.13 |  |  |
| 28.4** |  |  | Разность длин диагоналей, отклонения от плоскостности, прямолинейности кромок и прямоугольности углов | ГОСТ 111-2014 п.7.1; ГОСТ 30733-2014 п.9.3- п.9.5; ГОСТ 32557-2013 п.10-п.13 |  |  |
| 28.5* |  | 23.19/36.057 | Долговечность | ГОСТ 24866-2014; ГОСТ 30779-2014 |  |  |
| 28.6* |  | 23.19/26.080 | Определение герметичности, точки росы, эффективности влагопоглотителя | ГОСТ 24866-2014 п.7.10, п.7.11, п.7.14 |  |  |
| 28.7* |  | 23.19/29.121 | Адгезионная способность герметика первого (внутреннего) герметизирующего слоя |  |  |  |
| 28.8* |  |  | Адгезионная способность (прочность) герметика второго герметизирующего слоя | ГОСТ 32998.6-2024 (EN 1279-6:2018) Приложение D; ГОСТ EN 1279-4-2014 Приложение А; ГОСТ EN 1279-6-2014 |  |  |
| 28.9* |  | 23.19/33.111 | Коэффициент направленного пропускания света и отражения, коэффициент общего светопропускания | ГОСТ 111-2014 п.7.4; ГОСТ 24866-2014 п.7.16; ГОСТ 26302-2021 |  |  |
| 28.10* |  | 23.19/29.061 | Глубина и непрерывность герметизирующего слоя | ГОСТ 24866-2014 п.6.8 |  |  |
| 28.11* |  |  | Герметичность | ГОСТ 24866-2014 п.7.9; ГОСТ 32557-2013 п.15 |  |  |
| 28.12** |  | 23.19/26.080 | Точка росы | ГОСТ 24866-2014 п.7.10 |  |  |
| 28.13* |  | 23.19/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 24866-2014 п.7.11; ГОСТ 26602.1-99; СТБ EN 675-2014 |  |  |
| 28.14* |  | 23.19/33.111 | Оптическое искажение, видимое в проходящем свете (для стекла марок М0, М1, М2, М3) | ГОСТ 111-2014 п.7.7.1; ГОСТ 24866-2014 п.7.8; ГОСТ 33003-2014 |  |  |
| 28.15* |  |  | Оптическое искажение, видимое в проходящем свете (для стекла марок М4, М5, М6) | ГОСТ 111-2014 п.7.7.2; ГОСТ 24866-2014 п.7.8; ГОСТ 33003-2014 |  |  |
| 28.16* |  | 23.19/29.121 | Устойчивость к перегибу | СТБ 1240-2000 п.7.7 |  |  |
| 28.17* |  |  | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-80; ГОСТ 34275-2017 (EN 13496:2013)¹; ГОСТ 6943.10-2015; СТБ 1103-98 п.7.4, п.7.6 |  |  |
| 28.18* |  | 23.19/29.040 | Определение массы на единицу площади | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78); СТБ 1240-2000 п.7.6 |  |  |
| 28.19* |  |  | Содержание влаги и веществ, удаляемых при прокаливании | ГОСТ 6943.8-2015 |  |  |
| 28.20* |  | 23.19/29.061 | Номинальный диаметр | СТБ 1103-98 п.7.1 |  |  |
| 28.21* |  |  | Шаг спиральной оплетки | СТБ 1103-98 п.7.2 |  |  |
| 28.22* |  | 23.19/26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 1240-2000 п.7.8 |  |  |
| 28.23* |  | 23.19/29.121 | Модуль упругости | СТБ 1103-98 п.7.7 |  |  |
| 28.24* |  |  | Прочность при изгибе | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010) |  |  |
| 28.25* |  | 23.19/29.119 | Плотность | ГОСТ 15139-69; ГОСТ 9553-2017 |  |  |
| 28.26* |  | 23.19/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) |  |  |
| 28.27* |  | 23.19/11.116, 23.19/33.111 | Влагостойкость стекла | ГОСТ 30733-2014 п.9.10 |  |  |
| 28.28* |  | 23.19/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 30733-2014 п.9.11 |  |  |
| 28.29* |  | 23.19/29.040 | Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании | ГОСТ 6943.8-2015 |  |  |
| 28.30* |  | 23.19/29.061 | Количество нитей на единицу длины основы и утка | ГОСТ 6943.15-94 (ИСО 4602-78) |  |  |
| 28.31* |  | 23.19/29.121 | Контроль прочности сцепления покрытий | ГОСТ 9.916-2023 п.9.1, п.9.2.9, п.9.2.10, п.9.2.11, п.9.2.16, п.9.4 |  |  |
| 28.32* |  | 23.19/26.045 | Метод определения характеристик стойкости к агрессивным средам по изменению: -предела прочности при растяжении; -предела прочности сцепления с бетоном | ГОСТ 31938-2022 п.8.6¹; ГОСТ 32487-2015 п.5¹ |  |  |
| 28.33* |  | 23.19/29.121 | Прочность сцепления стеклопластиковой арматуры с бетоном | ГОСТ 31938-2022¹; ГОСТ 32492-2024 п.8¹ |  |  |
| 28.34** |  | 23.19/29.061 | Толщина покрытия (магнитоиндукционный, гравиметрический методы) | ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.7, п.6.8, п.6.13 |  |  |
| 28.35* |  | 23.19/11.116 | Контроль защитных свойств неметаллических покрытий | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п.6 |  |  |
| 28.36* |  | 23.19/29.040 | Содержание связующего в арматуре | СТБ 1103-98 п.7.12 |  |  |
| 28.37* |  |  | Степень полимеризации связующего | СТБ 1103-98 п.7.13 |  |  |
| 28.38* |  | 23.19/26.080 | Стойкость к кратковременному нагреванию | ГОСТ 27380-87 п.4.13 |  |  |
| 28.39* |  | 23.19/29.121 | Предел прочности при срезе поперек волокон | ГОСТ 31938-2022 п.8.5¹; ГОСТ 32492-2024 п.7¹ |  |  |
| 28.40** |  | 23.19/29.061 | Номинальный диаметр | ГОСТ 15139-69; ГОСТ 31938-2022 Приложение Г¹ |  |  |
| 29.1** | Плиты. Изделия из древесины и древесных материалов | 16.21/11.116 | Внешний вид и однородность структуры, цветовая тональность | ГОСТ 26816-2016 п.7.3.4; ГОСТ 4598-2018 п.7.5; СТБ 989-95 п.7.9 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 29.2** |  | 16.21/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, толщина, разность длин диагоналей, правильность геометрической формы, глубина отбитости углов) | ГОСТ 17177-94; ГОСТ 26816-2016 п.7.3.1-п.7.3.3; ГОСТ 27680-88; ГОСТ 3916.1-2018 п.7.2, п.7.3; ГОСТ 3916.2-2018 п.7.2, п.7.3; ГОСТ 8673-2018 п.7.2, п.7.3; СТБ 989-95 п.7.3 |  |  |
| 29.3* |  | 16.21/29.040 | Плотность | ГОСТ 10633-2018 п.5.2; ГОСТ 10634-88 п.3.2; ГОСТ 17177-94; ГОСТ 26816-2016 п.7.3.5; ГОСТ 9621-72 п.3.2 |  |  |
| 29.4* |  | 16.21/29.121 | Предел прочности и модуль упругости при растяжении и при сжатии | ГОСТ 9622-2016 п.3, п.4 |  |  |
| 29.5* |  |  | Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласта плиты | ГОСТ 10636-2018 п.3, п.4; ГОСТ 26816-2016 п.7.3.9 |  |  |
| 29.6* |  |  | Предел прочности и модуль упругости при изгибе | ГОСТ 10635-88; ГОСТ 17177-94; ГОСТ 26816-2016 п.7.3.8; ГОСТ 9625-2013 п.1, п.2; СТБ 989-95 п.7.5 |  |  |
| 29.7* |  | 16.21/26.095 | Ударная вязкость | ГОСТ 11842-2021; ГОСТ 9626-90 |  |  |
| 29.8* |  | 16.21/29.040 | Влажность | ГОСТ 10633-2018 п.5.1; ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п.2, п.3; ГОСТ 17177-94; ГОСТ 26816-2016 п.7.3; ГОСТ 4598-2018 п.7.4; ГОСТ 8904-81 п.4.1; ГОСТ 9621-72 п.3.1 |  |  |
| 29.9* |  | 16.21/29.121 | Предел прочности при скалывании по клеевому слою | ГОСТ 15867-79; ГОСТ 9624-2009 |  |  |
| 29.10* |  | 16.21/29.061 | Параметры шероховатости поверхности | ГОСТ 15612-2013 п.4, п.5 |  |  |
| 29.11** |  | 16.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10633-2018 п.4; ГОСТ 9620-94 |  |  |
| 29.12* |  | 16.21/29.061 | Водо – и влагопоглощение (объемное разбухание, разбухание по толщине), водопоглощение лицевой поверхностью | ГОСТ 10633-2018 п.5.3; ГОСТ 10634-88 п.3.1-п.3.3; ГОСТ 26816-2016 п.7.3.6; ГОСТ 9621-72 п.3.3; СТБ 1116-98 п.7.4; СТБ 989-95 п.7.7 |  |  |
| 29.13** |  |  | Отклонения от номинальных размеров, перпендикулярности и прямолинейности кромок плит | ГОСТ 27680-88; ГОСТ 34719-2021 Приложения А, Б, В; ГОСТ 3916.1-2018 п.7.11; ГОСТ 3916.2-2018 п.7.11; ГОСТ 4598-2018 п.7.6, п.7.7; СТБ 1116-98 п.7.2 |  |  |
| 29.14** |  |  | Покоробленность плиты | ГОСТ 30427-96 п.4.12; ГОСТ 8673-2018 п.7.9 |  |  |
| 29.15** |  |  | Косина плит | ГОСТ 30427-96 п.4.13 |  |  |
| 29.16** |  |  | Просачивание клея, нахлестки, вмятины, недостача шпона | ГОСТ 30427-96 п.4.9, п.4.11 |  |  |
| 29.17* |  | 16.21/29.121 | Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов | ГОСТ 10637-2019 |  |  |
| 29.18* |  |  | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 10633-2018 п.5.4; ГОСТ 34719-2021 Приложение И |  |  |
| 29.19** |  |  | Площадь пятен | ГОСТ 4598-2018 п.7.9 |  |  |
| 29.20** |  |  | Глубина вмятин и высота выпуклостей | ГОСТ 34719-2021 Приложение Г; ГОСТ 4598-2018 п.7.10 |  |  |
| 29.21** |  |  | Линейные размеры дефектов | ГОСТ 4598-2018 п.7.11 |  |  |
| 29.22** |  | 16.21/29.040 | Коэффициент и сопротивление паропроницаемости | ГОСТ 25898-2020 |  |  |
| 29.23** |  | 16.21/30.000 | Звукоизоляция | ГОСТ 27296-2012¹; ГОСТ 27296-87 |  |  |
| 30.1** | Материалы и изделия звуко- и теплоизоляционные | 23.62/11.116, 23.99/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 17177-94 п.4.5; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 6266-97 п.8.1; СТБ 1032-96 п.7.1; СТБ 1230-2000 п.7.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 30.2** |  | 23.62/29.061, 23.99/29.061 | Размеры, отклонения от них, правильность формы и дефекты внешнего вида | ГОСТ 10140-2003 п.7.1; ГОСТ 15588-2014 п.7.2; ГОСТ 17177-94 п.4.4-п.4.6, п.6; ГОСТ 23307-78 п.4.3; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.3, п.5.4; ГОСТ 6266-97 п.8.2; ГОСТ 6428-2018 п.7.1; СТБ 1032-96 п.7.1; СТБ 1230-2000 п.7.1; СТБ 1495-2004 п.7.4; СТБ 1786-2007 п.7.1; СТБ EN 12859-2015 п.5.3; СТБ EN 13915-2009 п.5.2; СТБ EN 15283-1-2009 п.5.2, п.5.3, п.5.4 |  |  |
| 30.3** |  |  | Ширина, глубина уплощения | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.2; СТБ EN 15283-1-2009 п.5.6 |  |  |
| 30.4** |  |  | Определение плоскостности, прямоугольности, выправки | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.5; СТБ EN 12859-2015 п.5.4; СТБ EN 13915-2009 п.5.3; СТБ EN 15283-1-2009 п.5.5 |  |  |
| 30.5* |  | 23.62/29.040, 23.99/29.040 | Масса 1 м2 плиты | ГОСТ 6266-97 п.8.3; СТБ 1032-96 п.7.3; СТБ 1230-2000 п.7.2; СТБ EN 12859-2015 п.5.5 |  |  |
| 30.6* |  |  | Плотность | ГОСТ 10140-2003 п.7.1; ГОСТ 15588-2014 п.7.3; ГОСТ 17177-94 п.7.2; ГОСТ 23307-78 п.4.6; ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.11; ГОСТ 6428-2018 п.7.2; СТБ 1786-2007 п.7.5; СТБ EN 12859-2015 п.5.6 |  |  |
| 30.7* |  | 23.62/29.121, 23.99/29.121 | Прочность и предел прочности при сжатии и растяжении и изгибе, деформация, прогиб под нагрузкой | ГОСТ 15588-2014 п.7.7; ГОСТ 17177-94 п.14-п.16; ГОСТ 23789-2018; ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.7, п.5.8; ГОСТ 6266-97 п.8.4; ГОСТ 6428-2018 п.7.3; СТБ 1032-96 п.7.4; СТБ 1230-2000 п.7.3; СТБ 1740-2007; СТБ 1786-2007 п.7.2; СТБ EN 12859-2015 п.5.7; СТБ EN 13915-2009 п.5.4, п.5.5; СТБ EN 15283-1-2009 п.5.6, п.5.7 |  |  |
| 30.8* |  |  | Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации | ГОСТ 15588-2014 п.7.5; ГОСТ 17177-94 п.13 |  |  |
| 30.9* |  |  | Предел прочности при растяжении в направлении, перпендикулярном поверхности | ГОСТ 15588-2014 п.7.6 |  |  |
| 30.10** |  |  | Прочность сцепления гипсового сердечника с картоном | ГОСТ 6266-97 п.8.5 |  |  |
| 30.11* |  |  | Зависимость напряжение-деформация при сжатии, напряжение сжатия | ГОСТ 26605-2017 (ISO 3386-1:1986) |  |  |
| 30.12* |  |  | Сжимаемость и упругость | ГОСТ 10140-2003 п.7.3; ГОСТ 17177-94; ГОСТ 21880-2022 п.10.18 |  |  |
| 30.13* |  |  | Прочность при сдвиге | СТБ 1740-2007 п.7 |  |  |
| 30.14* |  | 23.62/29.165, 23.99/29.165 | Гибкость | ГОСТ 10140-2003 п.7.4; ГОСТ 17177-94 |  |  |
| 30.15* |  | 23.62/29.040, 23.99/29.040 | Влажность, сорбционная влажность | ГОСТ 15588-2014 п.7.4; ГОСТ 17177-94 п.8, п.9; ГОСТ 6428-2018 п.7.4; СТБ 1032-96 п.7.5; СТБ 1230-2000 п.7.4; СТБ 1786-2007 п.7.3; СТБ EN 12859-2015 п.5.8 |  |  |
| 30.16* |  |  | Содержание органических веществ | ГОСТ 17177-94 п.11 |  |  |
| 30.17* |  | 23.62/11.116, 23.99/11.116 | Время самостоятельного горения | ГОСТ 15588-2014 п.7.10 |  |  |
| 30.18* |  | 23.62/08.169, 23.99/08.169 | Кислотное число | ГОСТ 17177-94 п.21, п.22; ГОСТ 4640-2011 п.7.2 |  |  |
| 30.19* |  | 23.62/29.040, 23.99/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 15588-2014 п.7.8; ГОСТ 17177-94 п.10; ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.9.2; ГОСТ 6266-97 п.8.6; ГОСТ 7025-91; СТБ 1404-2003 (ГОСТ Р 22.1.04-96) п.7.3; СТБ 1786-2007 п.7.4; СТБ EN 12859-2015 п.5.9; СТБ EN 15283-1-2009 п.5.8 |  |  |
| 30.20* |  | 23.62/08.169, 23.99/08.169 | Определение водородного показателя рН | СТБ EN 12859-2015 п.5.10 |  |  |
| 30.21* |  | 23.62/29.040, 23.99/29.040 | Массовая доля органических веществ | ГОСТ 10140-2003 п.7.1; ГОСТ 17177-94 |  |  |
| 31.1** | Листы асбестоцементные | 23.65/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 18124-2012 п.8.1; ГОСТ 8747-88 п.2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 31.2** |  | 23.65/29.061 | Определение линейных размеров и форм | ГОСТ 18124-2012 п.8.2; ГОСТ 8747-88 п.3 |  |  |
| 31.3* |  | 23.65/26.095 | Ударная вязкость | ГОСТ 18124-2012 п.8.4; ГОСТ 8747-88 п.8 |  |  |
| 31.4* |  | 23.65/29.040 | Плотность | ГОСТ 18124-2012 п.8.5; ГОСТ 8747-88 п.9 |  |  |
| 31.5* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 8747-88 п.10 |  |  |
| 31.6* |  | 23.65/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 8747-88 п.11 |  |  |
| 31.7* |  | 23.65/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 18124-2012 п.8.6; ГОСТ 8747-88 п.12; СТБ 1118-2008 п.7.12 |  |  |
| 31.8* |  | 23.65/29.070 | Определение прочности цветного покрытия на истирание | ГОСТ 18124-2012 п.8.7; ГОСТ 8747-88 п.13 |  |  |
| 31.9* |  | 23.65/29.121 | Определение предела прочности при изгибе | ГОСТ 18124-2012 п.8.3; ГОСТ 8747-88 п.4 |  |  |
| 31.10** |  |  | Прочность сцепления покрытия с основанием | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1118-2008 п.7.9 |  |  |
| 31.11* |  | 23.65/33.111 | Цветоустойчивость под воздействием света, равномерность окраски и светлота | ГОСТ 11583-74; СТБ 1118-2008 п.7.11; СТБ 1264-2001 |  |  |
| 31.12* |  | 23.65/26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов | ГОСТ 9.401-2018 метод 2, метод 3; СТБ 1118-2008 п.7.16 |  |  |
| 32.1** | Отделочные и облицовочные материалы | 23.31/11.116 | Качество лицевой поверхности, внешний вид и цвет | ГОСТ 24099-2013 п.7.5; ГОСТ 27180-2019 п.5.7; ГОСТ 9480-2024 п.7.2.1, п.7.2; СТБ 1002-2003 п.7.2; СТБ 1064-97 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 32.2** |  | 23.31/29.061 | Геометрические размеры, отклонения от них | ГОСТ 24099-2013 п.7.1-п.7.4; ГОСТ 27180-2019 п.5.1-п.5.6; ГОСТ 9480-2024 п.7.2.3-п.7.2.6; СТБ 1002-2003 п.7.1; СТБ 1064-97 п.7.1; СТБ 1184-99 п.7.1 |  |  |
| 32.3* |  | 23.31/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020; ГОСТ 24099-2013 п.7.10; ГОСТ 27180-2019 п.6 (метод кипячения)¹; СТБ 1002-2003 п.7.7; СТБ 1064-97 п.7.4 |  |  |
| 32.4* |  |  | Определение массы 1м2 | СТБ 1002-2003 п.7.6; СТБ 1065-97 п.7.7; СТБ 1184-99 п.7.8, п.5.2.3 |  |  |
| 32.5* |  | 23.31/29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 17177-94 п.15; ГОСТ 24099-2013 п.7.8.; ГОСТ 27180-2019 п.7; СТБ 1002-2003 п.7.3; СТБ 1064-97 п.7.3; СТБ 1065-97 п.7.4; СТБ 1184-99 п.7.4 |  |  |
| 32.6* |  | 23.31/26.080 | Термическая стойкость | ГОСТ 27180-2019 п.10 |  |  |
| 32.7* |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 24099-2013 п.7.11; ГОСТ 27180-2019 п.11; ГОСТ 7025-91; СТБ 1002-2003 п.7.4; СТБ 1064-97 п.7.5; СТБ 1065-97 п.7.5; СТБ 1184-99 п.7.9 |  |  |
| 32.8* |  | 23.31/26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 1002-2003 п.7.5; СТБ 1065-97 п.7.6; СТБ 1184-99 п.7.3 |  |  |
| 32.9* |  | 23.31/29.070 | Износостойкость неглазурованных плиток | ГОСТ 13087-2018; ГОСТ 27180-2019 п.8.2 |  |  |
| 32.10* |  | 23.31/26.045 | Определение химической стойкости | ГОСТ 27180-2019 п.12; СТБ 1064-97 п.7.9 |  |  |
| 32.11* |  | 23.31/33.111 | Условная светостойкость | ГОСТ 21903-76 метод 2; СТБ 1002-2003 п.7.8 |  |  |
| 32.12* |  | 23.31/11.116 | Однородность структуры | СТБ 1184-99 п.7.5 |  |  |
| 32.13* |  | 23.31/26.080 | Наличие известковых включений | СТБ 1184-99 п.7.6 |  |  |
| 32.14* |  | 23.31/29.070 | Износостойкость глазурованных плиток | ГОСТ 27180-2019 п.9 |  |  |
| 32.15* |  | 23.31/11.116 | Устойчивость к образованию пятен | ГОСТ 27180-2019 п.15 |  |  |
| 33.1** | Металлы, сплавы и изделия из них | 24.33/11.116 | Внешний вид, качество поверхности | ГОСТ 13726-2023 п.8.3, п.8.5; ГОСТ 22233-2025 п.7.5; ГОСТ 24045-2016 п.7.1, п.7.2; ГОСТ 24767-2018 п.7.1; ГОСТ 30245-2012 п.6.2; ГОСТ 30246-2016 п.7.2; ГОСТ 3634-2019 п.7.2; ГОСТ 4781-85 п.4.3; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.307-2021 п.8.1; ГОСТ 9.406-84 п.3.1; СТБ 1380-2003 п.7.1, п.7.3, п.7.4; СТБ 1381-2003 п.6.6; СТБ 1382-2003 п.7.6; СТБ 1527-2005 п.7.6; СТБ 1549-2005 п.7.6; СТБ 1806-2007 п.7.12; СТБ 1807-2007 п.7.16; СТБ 1808-2007 п.7.12; СТБ EN 1433-2009 п.7.1, п.7.13 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 33.2** |  |  | Внешний вид, качество, класс защитно – декоративного покрытия | ГОСТ 22233-2025 п.7.7; ГОСТ 9.032-74; СТБ 1380-2003 п.7.5 |  |  |
| 33.3** |  |  | Цвет и качество защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 22233-2025 п.7.9; ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3, п.6.7, п.6.8, п.6.13; СТБ 1380-2003 п.7.9; СТБ 1381-2003 п.6.2, п.6.6; СТБ 1382-2003 п.7.8; СТБ 1527-2005 п.7.8; СТБ 1549-2005 п.7.7 |  |  |
| 33.4** |  | 24.33/29.061 | Размеры и предельные отклонения, глубина и диаметр вмятин | СТБ 1382-2003 п.7.2, п.7.5, п.7.7; СТБ 1515-2004 п.5, п.8, п.9; СТБ 1527-2005 п.7.2, п.7.5, п.7.7 |  |  |
| 33.5** |  |  |  | ГОСТ 13726-2023 п.8.2; ГОСТ 21631-2023 п.7.2; ГОСТ 22233-2025 п.7.2, п.7.3; ГОСТ 24045-2016 п.7.3-п.7.8; ГОСТ 24767-2018 п.7.2; ГОСТ 30246-2016 п.7.5; ГОСТ 3634-2019 п.7.1; СТБ 1549-2005 п.7.3-п.7.5; СТБ EN 1433-2009 п.7.2 |  |  |
| 33.6** |  |  | Метод измерений отклонений формы, неперпендикулярность и смятие кромок профилей | ГОСТ 21631-2023 п.7.5; ГОСТ 22233-2025 п.7.3; ГОСТ 24767-2018 п.7.4; ГОСТ 26877-2008 |  |  |
| 33.7** |  |  | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 30245-2012 п.7.1; ГОСТ 3634-2019 п.7.4; ГОСТ 4781-85 п.4.4; СТБ 1380-2003 п.7.2; СТБ 1381-2003 п.6.4 |  |  |
| 33.8** |  | 24.33/11.116 | Наличие трещин, зазубрин, заусенцев, раковин на поверхности (на кромках) | СТБ 1380-2003 п.7.3, п.7.4 |  |  |
| 33.9* |  | 24.33/29.040 | Отклонение от номинальной массы 1 м2 покрытия | СТБ 1380-2003 п.7.9, п.7.10 |  |  |
| 33.10** |  | 24.33/29.061 | Серповидность по ребру и гофра и волнистость | ГОСТ 13726-2023 п.8.4; ГОСТ 24045-2016 п.7.4; ГОСТ 24767-2018 п.7.3; СТБ 1382-2003 п.7.3; СТБ 1527-2005 п.7.3 |  |  |
| 33.11** |  |  | Косина резов | ГОСТ 21631-2023 п.7.2; ГОСТ 24045-2016 п.7.5; СТБ 1382-2003 п.7.4; СТБ 1527-2005 п.7.4 |  |  |
| 33.12** |  |  | Толщина покрытия, средняя толщина покрытия | ГОСТ 22233-2025 п.7.8; ГОСТ 9.307-2021 п.8.2.1, п.8.2.3; ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3, п.6.7, п.6.8, п.6.13; СТБ 1380-2003 п.7.1, п.7.8 |  |  |
| 33.13** |  | 24.33/29.121 | Адгезия защитно – декоративного покрытия | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 22233-2025 п.7.10; ГОСТ 30246-2016 п.7.4; СТБ 1380-2003 п.7.2 |  |  |
| 33.14** |  |  | Прочность сцепления покрытия (метод нанесения сетки царапин, метод нагрева) | ГОСТ 9.307-2021 п.8.4 |  |  |
| 33.15* |  |  | Прочность пленки покрытия | ГОСТ 22233-2025 п.7.12; ГОСТ 4765-2024 |  |  |
| 33.16* |  | 24.33/29.165 | Эластичность пленки покрытия | ГОСТ 22233-2025 п.7.13; ГОСТ 31974-2012 (ISO 1519:2011)¹; ГОСТ 6806-2024 |  |  |
| 33.17* |  | 24.33/33.111 | Блеск защитно – декоративного покрытия | ГОСТ 22233-2025 п.7.11; ГОСТ 896-2021 |  |  |
| 33.18* |  | 24.33/29.040 | Степень высыхания защитно – декоративного покрытия | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73; СТБ 1380-2003 п.7.6 |  |  |
| 33.19* |  | 24.33/26.095 | Ударная прочность | СТБ 1527-2005 п.7.10 |  |  |
| 33.20* |  | 24.33/29.165 | Прочность пленки покрытия при изгибе «Т» | ГОСТ 30246-2016 п.7.3, Приложение В |  |  |
| 33.21* |  | 24.33/29.121 | Статические испытания на растяжение (предел пропорциональности, предел текучести, модуль упругости, временное сопротивление, относительное (равномерное) удлинение после разрыва) | ГОСТ 11701-84; ГОСТ 13726-2023 п.8.6; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 21631-2023 п.7.4 |  |  |
| 33.22* |  |  | Механические свойства при растяжении, сжатии (испытания под нагрузкой) | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 22233-2025 п.7.4; ГОСТ 3634-2019 п.7.5; ГОСТ 4781-85 п.4.2; СТБ EN 1433-2009 п.7.15, п.9.1 |  |  |
| 33.23* |  | 24.33/26.080 | Коррозионная стойкость | ГОСТ 22233-2025 п.7.18; ГОСТ 9.308-85 метод 1-3 |  |  |
| 33.24* |  | 24.33/29.040 | Масса | ГОСТ 14918-2020 п.8.6, Приложение В; ГОСТ 3634-2019 п.7.3 |  |  |
| 33.25* |  | 24.33/26.141 | Определение водонепроницаемости фальцевых соединений | СТБ 1549-2005 п.7.2 |  |  |
| 33.26* |  | 24.33/29.040 | Водопоглощение | СТБ EN 1433-2009 п.9.2.1.1 |  |  |
| 33.27* |  | 24.33/29.061 | Толщина цинкового покрытия, разнотолщинность | ГОСТ 14918-2020 п.8.6, Приложение Г |  |  |
| 33.28* |  | 24.33/29.121 | Несущая способность комбинированного профиля при сдвиге | ГОСТ 22233-2025 п.7.6, Приложение А |  |  |
| 33.29* |  |  | Несущая способность комбинированного профиля при поперечном растяжении | ГОСТ 22233-2025 п.7.6, Приложение Б |  |  |
| 33.30* |  | 24.33/26.045 | Степень наполнения анодноокисного покрытия | ГОСТ 22233-2025 п.7.19; ГОСТ 9.031-74 п.3.3, п.3.4 |  |  |
| 34.1** | Панели многослойные («сэндвич»), в том числе: – панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополистирольных плит; – панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана; – панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит | 24.33/29.121 | Разрушающая сосредоточенная и равномерно распределенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность), величина прогиба при поперечном изгибе (жесткость), определение изгибающего момента и жесткости однопролетной панели | СТБ 1610-2006; СТБ EN 14509-2013 Приложение А5 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 34.3** |  | 24.33/29.061 | Геометрические параметры, предельные отклонения | СТБ 1515-2004; СТБ EN 14509-2013 Приложение D |  |  |
| 34.4* |  | 24.33/29.121 | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге, прочность и модуль упругости при растяжении, сжатии и сдвиге | СТБ 1740-2007; СТБ EN 826-2016 п.8.1-п.8.3 |  |  |
| 34.5* |  | 24.33/26.080 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26254-84 |  |  |
| 34.6** |  | 24.33/11.116 | Внешний вид, маркировка и упаковка | СТБ 1806-2007 п.7.12, п.7.14; СТБ 1807-2007 п.7.16, п.7.18; СТБ 1808-2007 п.7.12, п.7.14 |  |  |
| 35.1* | Приборы стальные эмалированные | 25.99/33.111 | Коэффициент диффузного отражения (белизна) и блеск | ГОСТ 23695-2016 п.8.10 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 35.2* |  | 25.99/26.045 | Устойчивость эмалевого покрытия к воздействию красящих веществ | ГОСТ 23695-2016 п.8.7 |  |  |
| 36.1* | Силиконы, масла, смазки | 19.20/29.121 | Относительная величина снижения адгезии | СТБ 1707-2022 п.8.3 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 37.1* | Материалы и изделия строительные (Радиационный контроль) Радиационный контроль территорий, рабочих мест Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства Здания и сооружения Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. | 23.31/04.125, 23.51/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.64/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов. (137Cs, 232Тh, 226Ra, 40К) ДИ: 0,5-2*105 Бк/кг (л) | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 37.2* |  | 100.11/04.125, 100.13/04.125 | Мощность дозы гамма - излучения (МД-) | МВИ.МН 2513-2006 |  |  |
| 37.3* |  | 16.10/04.125 | Содержание цезия-137 | МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 37.4** |  | 100.11/04.125, 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе помещений | МВИ.МН 5011-2014 |  |  |
| 37.5** |  | 100.11/04.125 | Плотность потока радона-222 с поверхности грунта | МВИ.МН 5618-2016 |  |  |
| 38.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные для строительства, в том числе: - панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений; - кабины санитарно-технические; -балки стропильные и подстропильные, ригели и прогоны железобетонные для зданий и сооружений – ограждения балконов и лоджий железобетонные; – сваи железобетонные; – конструкции бетонные и железобетонные фундаментов; – элементы лестниц железобетонные и бетонные; – колонны железобетонные для зданий и сооружений; – плиты балконов и лоджий железобетонные; – изделия железобетонные для быстромонтируемых трансформаторных подстанций с кабельными и воздушными вводами; – изделия железобетонные входов жилых и общественных зданий; – перемычки железобетонные; – диафрагмы жесткости железобетонные; – плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений; – изделия железобетонные для шахт лифтов; – рамы железобетонные для однопролетных сельскохозяйственных зданий; – блоки вентиляционные бетонные и железобетонные для зданий; – панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для зданий; – блоки железобетонные объемные; – плиты многопустотные; – изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/29.121 | Прочность, жесткость, трещиностойкость | ГОСТ 8829-2018¹; ГОСТ 8829-94; СТБ EN 1168-2012 ПриложениеJ; СТБ EN 846-9-2018 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 38.2** |  |  | Прочность анкеровки монтажных петель | СТБ 1185-99 п.7.3; СТБ 1726-2007 |  |  |
| 38.3** |  | 23.61/29.061 | Категория бетонной поверхности. Наличие наплывов бетона, раствора или ржавчины на открытых поверхностях стальных закладных изделий Наличие жировых и ржавых пятен Участки неуплотненного бетона Наличие пятен, потеков, равномерной окраски и гладкости поверхности металлических деталей | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1, п.12.2, п.13; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1237-2000 п.6.13, п.6.14; СТБ 1258-2001 п.6.16; СТБ 775-2002 п.6.10, п.6.11; СТБ EN 13369-2012 п.5.2 |  |  |
| 38.4** |  | 23.61/29.061, 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры, положение арматуры в сечении | ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 22904-93; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1075-97 п.6.8; СТБ 1076-97 п.6.8; СТБ 1169-99 п.6.9; СТБ 1178-99 п.6.9; СТБ 1185-99 п.7.16; СТБ 1216-2000 п.6.9; СТБ 1237-2000 п.6.10; СТБ 1319-2002 п.6.8; СТБ 1383-2003 п.6.14; СТБ 1623-2006 п.6.8; СТБ 2172-2011 п.6.7; СТБ 2173-2011 п.7.1, п.7.2, п.7.8; СТБ 775-2002 п.6.9; СТБ EN 1168-2012 п.5.2.1 |  |  |
| 38.5** |  | 23.61/29.061 | Размеры и отклонения от геометрических параметров конструкций и их элементов (геометрические размеры, отклонения от линейных размеров, прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности поверхностей), размеры и положение арматурных и закладных изделий | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1513-2004 п.6.8-п.6.12; СТБ EN 1168-2012 п.5.2.1; СТБ EN 13369-2012 Приложение J; СТБ EN 14843-2016 п.5.2; СТБ EN 846-11-2012; СТБ ISO 7976-1-2011; СТБ ISO 7976-2-2011 |  |  |
| 38.6** |  |  | Ширина раскрытия технологических трещин | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 Таблица 1 п.1.5 |  |  |
| 38.7** |  |  | Наличие скоб и закладных изделий, монтажных петель, наличие и правильность нанесения маркировки, комплектность, отсутствие обнажений арматуры | СТБ 1075-97 п.6.9; СТБ 1076-97 п.6.9; СТБ 1169-99 п.6.10; СТБ 1178-99 п.6.4; СТБ 1185-99 п.7.23; СТБ 1186-99 п.6.11; СТБ 1216-2000 п.6.11; СТБ 1248-2000 п.6.12; СТБ 1331-2002 п.6.8; СТБ 1513-2004 п.6.14; СТБ 2172-2011 п.6.5; СТБ 2173-2011 таблица 2 |  |  |
| 38.8** |  | 23.61/29.040 | Масса | СТБ 1185-99 п.7.22; СТБ 2215-2011 п.6.20; СТБ EN 13369-2012 п.5.3 |  |  |
| 38.9** |  | 23.61/29.061 | Продольное смещение торца напрягаемой арматуры | СТБ 1237-2000 п.6.12; СТБ 1383-2003 п.6.16 |  |  |
| 38.10** |  |  | Наличие гидроизоляции и ее толщина | СТБ 1237-2000 п.6.16; СТБ 1383-2003 п.6.9; СТБ 1623-2006 п.6.10 |  |  |
| 38.11** |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость днища кабин санитарно-технических | СТБ 1216-2000 п.6.17 |  |  |
| 38.12** |  | 23.61/30.000 | Изоляция воздушного шума | ГОСТ 27296-2012¹; ГОСТ 27296-87 |  |  |
| 38.13** |  | 23.61/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 25380-2014; ГОСТ 26254-84 |  |  |
| 39.1** | Деревянные конструкции | 16.23/29.121 | Прочность и жесткость | СТБ 1591-2005; СТБ 2131-2010 п.6.14 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 39.3* |  | 16.23/29.040 | Влажность | ГОСТ 16483.7-71; ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п.2 |  |  |
| 39.4** |  | 16.23/11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины | ГОСТ 2140-81 |  |  |
| 39.5** |  |  | Прочность древесины на изгиб | ГОСТ 21554.2-81; СТБ 1637-2006 п.6.9 |  |  |
| 39.6* |  | 16.23/29.121 | Прочность зубчатых клеевых соединений при изгибе | ГОСТ 15613.4-78 п.1; ГОСТ 19414-2023 п.7; ГОСТ 33080-2014 п.7.2¹; ГОСТ 33081-2014 п.7¹; ГОСТ 33120-2014 п.9¹ |  |  |
| 39.7* |  |  | Прочность зубчатых клеевых соединений на скалывание вдоль волокон | ГОСТ 15613.1-84; ГОСТ 33120-2014 п.6, п.7¹ |  |  |
| 40.1* | Бетоны строительных конструкций и изделий, растворы строительные. Контрольные образцы и образцы, отобранные из конструкций | 23.69/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2; ГОСТ 28570-2019; ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 5802-2024 п.9; СТБ 1974-2009 п.3.2; СТБ EN 1015-11-2024 п.9; СТБ EN 12390-3-2012; СТБ EN 12504-1-2012 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 40.2* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 п.7.3; ГОСТ 310.4-81; СТБ 1974-2009 п.3.8; СТБ EN 1015-11-2024 п.8 |  |  |
| 40.5* |  | 23.69/29.119 | Плотность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 п.7; ГОСТ 5802-2024 п.10; СТБ 1974-2009 п.3.3; СТБ EN 12390-7-2012 |  |  |
| 40.7* |  | 23.69/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 5802-2024 п.12; СТБ ЕН 1338-2007 Приложение Е; СТБ ЕН 1339-2007 Приложение Е |  |  |
| 41.1** | Кирпичи, плитки и строительные изделия керамические, в том числе: – кирпич и камни керамические; – камни керамические пустотелые для полов животноводческих помещений | 23.32/29.061 | Определение размеров и плоскостности поверхности | СТБ 1160-99 п.7.1-п.7.6; СТБ 1296-2001 п.7.1-п.7.6; СТБ EN 772-16-2014; СТБ EN 772-20-2008 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 41.2* |  | 23.32/29.121 | Прочность на сжатие и изгиб | ГОСТ 8462-85 п.3.2, п.3.3; СТБ 1296-2001 п.7.7; СТБ 1376-2002 п.6.1, п.6.2; СТБ EN 1052-1-2015; СТБ EN 1052-2-2015; СТБ EN 772-1-2020; СТБ EN 772-6-2012 |  |  |
| 41.4* |  | 23.32/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 п.2; СТБ 1160-99 п.7.11; СТБ 1296-2001 п.7.10 |  |  |
| 41.5* |  | 23.32/29.040 | Масса | ГОСТ 7025-91 п.2; СТБ 1160-99 п.7.11 |  |  |
| 41.6* |  | 23.32/29.119 | Средняя и объемная плотность | ГОСТ 7025-91 п.5; СТБ EN 772-13-2008 |  |  |
| 41.7* |  | 23.32/29.145 | Теплопроводность | ГОСТ 26254-84; СТБ 1160-99 п.7.13, п.7.14; СТБ 1618-2006 |  |  |
| 41.8* |  | 23.32/26.080 | Морозостойкость при объемном замораживании | ГОСТ 7025-91 п.7; СТБ 1160-99 п.7.11; СТБ 1296-2001 п.7.10; СТБ EN 772-18-2014 |  |  |
| 41.9* |  | 23.32/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (232Тh, 226Ra, 40К) | ГОСТ 30108-94 |  |  |
| 41.10* |  | 23.32/29.061 | Пустотность, размеры пустот и процентная доля пустот в строительных блоках | СТБ 1160-99 п.7.12; СТБ 1296-2001 п.7.11; СТБ EN 772-2-2008 |  |  |
| 41.11* |  | 23.32/29.040 | Влажность | СТБ EN 772-10-2008 |  |  |
| 41.12* |  | 23.32/29.121 | Прочность при сдвиге | СТБ 1376-2002 п.6.3; СТБ EN 1052-3-2017; СТБ EN 1052-4-2015 |  |  |
| 43.1** | Прутки и стержни, используемые для армирования бетона, в том числе: – арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций; – арматура напрягаемая для железобетонных конструкций | 24.10/29.061 | Геометрические параметры арматуры и отклонения от них: - номинальный диаметр; - минимальная ширина проекции ребра на продольную ось; - суммарная ширина продольных ребер; - высота ребра; - ширина ребра; - толщина ребра; - шаг ребер; - суммарная ширина продольных ребер; - угол наклона фронтальной поверхности поперечного ребра; - угол наклона поперечного ребра; - относительная площадь смятия; - диаметр сердечника стержня арматуры; - диаметр стержня арматуры с учетом высоты поперечных ребер; - ширина участка между окончаниями поперечных ребер; - глубина углубления; - проекция длины углубления на продольную ось; - шаг ребер; - овальность. | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1704-2012 п.7.1, п.7.2; СТБ 1706-2006 п.7.1; СТБ ISO 15630-1-2009 п.10-п.12 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 43.2* |  | 24.10/29.040 | Масса одного погонного метра арматуры | СТБ 1704-2012 п.7.1; СТБ 1706-2006 п.7.4; СТБ ISO 15630-1-2009 п.12 |  |  |
| 43.3* |  | 24.10/29.121 | Физико-механические свойства: -удлинение; - временное сопротивление (прочность при разрыве); - пределы текучести и упругости; - модуль упругости. | ГОСТ 12004-81; СТБ ISO 15630-1-2009 п.5; СТБ ISO 6892-1-2022 |  |  |
| 44.1* | Ограждающие конструкции жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, в том числе: – панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений; - панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополистирольных плит; - панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана; - панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит; - камни бетонные стеновые, панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для зданий | 100.13/26.080, 16.21/26.080, 16.23/26.080, 22.23/26.080, 23.61/26.080, 23.62/26.080, 23.65/26.080, 23.69/26.080, 23.99/26.080, 25.11/26.080, 25.12/26.080 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 25380-2014; ГОСТ 26254-84 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 44.2** |  | 100.13/30.000, 16.21/30.000, 16.23/30.000, 22.23/30.000, 23.61/30.000, 23.62/30.000, 23.65/30.000, 23.69/30.000, 23.99/30.000, 25.11/30.000, 25.12/30.000 | Изоляция воздушного шума. Натурные и лабораторные измерения | ГОСТ 27296-2012¹; ГОСТ 27296-87 |  |  |
| 44.3** |  |  | Изоляция ударного шума. Натурные и лабораторные измерения |  |  |  |
| 45.1* | Окна и балконные двери для зданий и сооружений (деревянные, металлические и ПВХ), окна мансардные | 25.12/26.080, 16.21/26.080, 16.23/26.080, 22.23/26.080 | Сопротивление теплопередаче: классы А1, А2, Б1, Б2, В1, В2, Г1, Г2, Д1, Д2 | ГОСТ 25380-2014; ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 45.2* |  | 25.12/26.141, 16.21/26.141, 16.23/26.141, 22.23/26.141 | Воздухопроницаемость оконных блоков (прошедших предварительные испытания на надежность оконных приборов): классы А, Б, В, Г, Д | ГОСТ 23166-2024 п.8.8¹; ГОСТ 26602.2-99; СТБ EN 1026-2012 |  |  |
| 45.3* |  |  | Водопроницаемость оконных блоков (прошедших предварительные испытания на надежность оконных приборов): классы А, Б, В, Г, Д | ГОСТ 23166-2024 п.8.8¹; ГОСТ 26602.2-99; СТБ EN 1027-2014 |  |  |
| 45.4** |  | 25.12/36.038, 16.21/36.038, 16.23/36.038, 22.23/36.038 | Надежность (безотказность) петель, створок, полотен | ГОСТ 24033-2018 п.7¹; ГОСТ 30674-2023 п.8.1; ГОСТ 30777-2023 п.7.2, п.7.4.2; СТБ 940-2004 п.7 |  |  |
| 45.5** |  |  | Надежность (безотказность) поворотно-откидного устройства | ГОСТ 24033-2018 п.7¹; ГОСТ 30674-2023 п.8.1; СТБ 940-2004 п.12 |  |  |
| 45.6** |  | 25.12/29.137, 16.21/29.137, 16.23/29.137, 22.23/29.137 | Сопротивление статическим нагрузкам, действующим в плоскости створки | ГОСТ 24033-2018 п.8.1¹; СТБ 940-2004 п.8; СТБ EN 14608-2012; СТБ EN 947-2012 |  |  |
| 45.7** |  |  | Сопротивление статическим нагрузкам, действующим перпендикулярно створке | ГОСТ 24033-2018 п.8.2¹; СТБ 940-2004 п.9; СТБ EN 14609-2012 |  |  |
| 45.8** |  |  | Сопротивление кручению при статической нагрузке | СТБ EN 948-2014 |  |  |
| 45.9** |  |  | Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки | ГОСТ 24033-2018 п.8.1¹; ГОСТ 30777-2023 п.7.4.1, п.7.6-п.7.9; СТБ 940-2004 п.10 |  |  |
| 45.10** |  |  | Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства | ГОСТ 24033-2018 п.8.1¹; ГОСТ 30777-2023 п.7.5; СТБ 940-2004 п.11 |  |  |
| 45.11** |  | 25.12/29.121, 16.21/29.121, 16.23/29.121, 22.23/29.121 | Прочность ограничителя угла открывания | ГОСТ 24033-2018 п.9, Приложение Д; СТБ 940-2004 п.13 |  |  |
| 45.12** |  |  | Усилие, прикладываемое к створкам при открывании и закрывании | СТБ 940-2004 п.14 |  |  |
| 45.13** |  | 25.12/29.061, 16.21/29.061, 16.23/29.061, 22.23/29.061 | Отклонения от габаритных размеров | ГОСТ 24033-2018¹; ГОСТ 24699-2002 п.7.1.1-п.7.1.3, п.7.1.8¹; ГОСТ 24700-99 п.7.1.1-п.7.1.3, п.7.1.8¹; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 30674-2023 п.8.3, п.8.4, п.8.6, п.8.7, п.8.9, п.8.10; ГОСТ 34379-2018¹; СТБ 1108-2017 п.8.4; СТБ 1457-2004; СТБ 939-2013 п.8.12 |  |  |
| 45.14** |  |  | Отклонения от размеров расположения водосливных и других отверстий |  |  |  |
| 45.15** |  |  | Отклонение от размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок |  |  |  |
| 45.16** |  |  | Провисание (завышение) закрытых открывающихся элементов |  |  |  |
| 45.17** |  |  | Перепад лицевых поверхностей (провес) |  |  |  |
| 45.18** |  |  | Отклонения от размеров смежных деталей и створок |  |  |  |
| 45.19** |  |  | Зазоры в соединениях |  |  |  |
| 45.20** |  |  | Разница длин диагоналей |  |  |  |
| 45.21** |  |  | Отклонение от размеров расположения приборов и петель |  |  |  |
| 45.22** |  |  | Отклонение от прямолинейности кромок деталей | ГОСТ 24033-2018¹; ГОСТ 24699-2002 п.7.1.2¹; ГОСТ 24700-99 п.7.1.1¹; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 30674-2023 п.8.3, п.8.4, п.8.6, п.8.7, п.8.9, п.8.10; ГОСТ 34379-2018¹; СТБ 1457-2004; СТБ 939-2013 п.8.12 |  |  |
| 45.23** |  |  | Отклонение от плоскостности |  |  |  |
| 45.24** |  |  | Отклонение от перпендикулярности (разность длин диагоналей) |  |  |  |
| 45.25* |  | 25.12/29.121, 16.21/29.121, 16.23/29.121, 22.23/29.121 | Прочность зубчатых клеевых соединений (для деталей из древесины) | ГОСТ 15613.4-78 п.1; ГОСТ 19414-2023 п.7; ГОСТ 33080-2014 п.7.2¹; ГОСТ 33081-2014 п.7¹; ГОСТ 33120-2014 п.9¹ |  |  |
| 45.26* |  |  | Прочность зубчатых клеевых соединений на скалывание вдоль волокон | ГОСТ 15613.1-84; ГОСТ 19414-2023 п.7; ГОСТ 33080-2014 п.7.2¹; ГОСТ 33081-2014 п.7¹; ГОСТ 33120-2014 п.6, п.7¹ |  |  |
| 45.27* |  |  | Прочность угловых соединений | ГОСТ 23166-2024¹; ГОСТ 24699-2002 п.7.2.2¹; ГОСТ 24700-99 п.7.1.9¹; ГОСТ 30674-2023 п.8.1; СТБ 1108-2017 п.8.3; СТБ 1264-2001 п.8.14; СТБ 939-2013 п.8.10, Приложение В |  |  |
| 45.28* |  | 25.12/26.141, 16.21/26.141, 16.23/26.141, 22.23/26.141 | Водостойкость клеевых соединений | ГОСТ 17005-82; ГОСТ 24699-2002 п.7.2.3¹; ГОСТ 24700-99 п.7.2.3¹; ГОСТ 33121-2014 п.6¹ |  |  |
| 45.29** |  |  | Плотность прилегания уплотняющих прокладок | ГОСТ 24699-2002 п.7.1.8¹; ГОСТ 24700-99 п.7.1.8¹; ГОСТ 30674-2023 п.8.8; ГОСТ 34379-2018¹ |  |  |
| 45.30** |  | 25.12/11.116, 16.21/11.116, 16.23/11.116, 22.23/11.116 | Качество лицевых поверхностей. Соответствие внешнего вида | ГОСТ 24699-2002 п.7.1.7¹; ГОСТ 24700-99 п.7.1.7¹; СТБ 1108-2017 п.8.5; СТБ 939-2013 п.8.13 |  |  |
| 45.31* |  | 25.12/33.111, 16.21/33.111, 16.23/33.111, 22.23/33.111 | Общий коэффициент пропускания света. Класс по показателю общего коэффициента пропускания света | ГОСТ 26602.4-2012 |  |  |
| 45.32** |  | 25.12/11.116, 16.21/11.116, 16.23/11.116, 22.23/11.116 | Адгезия лакокрасочного покрытия методом решетчатых надрезов (на представленных образцах) | ГОСТ 15140-78 п.2; ГОСТ 24699-2002 п.7.2.4¹; ГОСТ 24700-99 п.7.2.4¹; ГОСТ 30777-2023 п.7.22; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) |  |  |
| 45.33* |  | 25.12/26.095, 16.21/26.095, 16.23/26.095, 22.23/26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке: прогиб элементов конструкции, работоспособность конструкции, прочность конструкции при воздействии экстремального перепада давления, класс по сопротивлению ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001; СТБ EN 12211-2012 |  |  |
| 45.34** |  | 25.12/29.137, 16.21/29.137, 16.23/29.137, 22.23/29.137 | Сопротивление взлому при действии статических нагрузок | СТБ EN 1628-2012 |  |  |
| 45.35** |  | 25.12/26.095, 16.21/26.095, 16.23/26.095, 22.23/26.095 | Сопротивление взлому при действии ударных (динамических) нагрузок | СТБ EN 1629-2012 |  |  |
| 45.36** |  | 25.12/29.121, 16.21/29.121, 16.23/29.121, 22.23/29.121 | Воздействующие усилия на окна | СТБ EN 12046-1-2012 |  |  |
| 45.37** |  | 25.12/26.095, 16.21/26.095, 16.23/26.095, 22.23/26.095 | Ударная нагрузка мягким тяжёлым телом | СТБ EN 13049-2012 |  |  |
| 46.1** | Двери и ворота для зданий и сооружений (деревянные, металлические и ПВХ) | 25.12/36.100, 16.23/36.100, 16.21/36.100, 22.23/36.100 | Надежность (начальная безотказность, до первого отказа) полотна | СТБ 2433-2015 п.8.1; СТБ 940-2004 п.7; СТБ ЕН 12605-2006 п.4, п.5.2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 46.2** |  | 25.12/29.137, 16.23/29.137, 16.21/29.137, 22.23/29.137 | Сопротивление статическим нагрузкам, действующим в плоскости полотна | СТБ 2433-2015 п.8.1.1; СТБ 940-2004 п.8 |  |  |
| 46.3** |  |  | Сопротивление вертикальной нагрузке | СТБ EN 947-2012 |  |  |
| 46.4** |  |  | Сопротивление статическим нагрузкам, действующим перпендикулярно полотну | СТБ 2433-2015 п.8.1.1; СТБ 940-2004 п.9; СТБ EN 948-2014 |  |  |
| 46.5** |  | 25.12/26.095, 16.23/26.095, 16.21/26.095, 22.23/26.095 | Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания полотна | СТБ 1456-2004; СТБ 2433-2015 п.8.1.1 |  |  |
| 46.6** |  |  | Сопротивление удару мягким телом | СТБ EN 949-2012 |  |  |
| 46.7** |  |  | Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении закрывания полотна | СТБ 1456-2004 |  |  |
| 46.8** |  | 25.12/29.061, 16.23/29.061, 16.21/29.061, 22.23/29.061 | Геометрические размеры. Предельные отклонения от номинальных размеров. Отклонения формы | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1394-2003 п.7.9; СТБ 1457-2004; СТБ 2433-2015 п.8.6 |  |  |
| 46.9* |  | 25.12/29.121, 16.23/29.121, 16.21/29.121, 22.23/29.121 | Прочность клеевых соединений (для деталей из древесины) при изгибе | ГОСТ 15613.4-78 п.1; ГОСТ 19414-2023 п.7; ГОСТ 33080-2014 п.7.2¹; ГОСТ 33081-2014 п.7¹; ГОСТ 33120-2014 п.9¹; СТБ 1394-2003 п.7.11; СТБ 2433-2015 п.8.4.1.2 |  |  |
| 46.10* |  |  | Прочность клеевых соединений (для деталей из древесины) на скалывание вдоль волокон | ГОСТ 15613.1-84; ГОСТ 33120-2014 п.6, п.7¹; СТБ 1394-2003 п.7.11; СТБ 2433-2015 п.8.4.1.1 |  |  |
| 46.11* |  |  | Прочность угловых соединений | СТБ 1264-2001 п.8.14; СТБ 1394-2003 п.7.11; СТБ 2433-2015 п.8.4.2, п.8.4.4, Приложение Д; СТБ 939-2013 п.8.10, Приложение В |  |  |
| 46.12* |  |  | Прочность на отрыв соединения листового облицовочного материала с каркасом | ГОСТ 15867-79; ГОСТ 25885-83; ГОСТ 33120-2014 п.11¹; СТБ 1394-2003 п.7.11, п.7.12; СТБ 2433-2015 п.8.8.2 |  |  |
| 46.13* |  |  | Прочность сцепления лакокрасочного покрытия методом отрыва | ГОСТ 27325-87; СТБ 1394-2003 п.7.11, п.7.12; СТБ 2433-2015 п.8.8.1 |  |  |
| 46.14** |  | 25.12/11.116, 16.23/11.116, 16.21/11.116, 22.23/11.116 | Адгезия лакокрасочного покрытия методом решетчатых надрезов | ГОСТ 15140-78 п.2; СТБ 1394-2003 п.7.11, п.7.12; СТБ 2433-2015 п.8.8.1 |  |  |
| 46.15** |  |  | Пороки и дефекты обработки древесины | ГОСТ 2140-81; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2433-2015 п.8.3 |  |  |
| 46.16* |  | 25.12/29.040, 16.23/29.040, 16.21/29.040, 22.23/29.040 | Влажность (контрольный метод) | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п.2; СТБ 2433-2015 п.8.2 |  |  |
| 46.17* |  | 25.12/34.138, 16.23/34.138, 16.21/34.138, 22.23/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26602.1-99; СТБ 2433-2015 п.8.1; СТБ 2442-2007 (EN 13241-1:2003) Приложение Б; СТБ EN ISO 12567-1-2014 |  |  |
| 46.18* |  | 25.12/26.141, 16.23/26.141, 16.21/26.141, 22.23/26.141 | Воздухопроницаемость дверных блоков (прошедших предварительные испытания на надежность оконных приборов) | ГОСТ 26602.2-99; СТБ 2433-2015 п.8.1; СТБ EN 1026-2012; СТБ ЕН 12427-2006 |  |  |
| 46.19** |  | 25.12/29.137, 16.23/29.137, 16.21/29.137, 22.23/29.137 | Сопротивление взлому при действии статических нагрузок | ГОСТ 30109-94; СТБ EN 1628-2012 |  |  |
| 46.20** |  |  | Сопротивление взлому при действии ударных нагрузок | ГОСТ 30109-94; СТБ EN 1629-2012 |  |  |
| 46.21** |  | 25.12/29.121, 16.23/29.121, 16.21/29.121, 22.23/29.121 | Воздействующие усилия на двери | СТБ EN 12046-2-2012 |  |  |
| 46.22* |  | 25.12/26.141, 16.23/26.141, 16.21/26.141, 22.23/26.141 | Водопроницаемость | ГОСТ 26602.2-99; СТБ 2433-2015 п.8.1; СТБ EN 1027-2014; СТБ ЕН 12489-2006 |  |  |
| 46.23* |  | 25.12/26.095, 16.23/26.095, 16.21/26.095, 22.23/26.095 | Сопротивление ветровой нагрузке | ГОСТ 26602.5-2001; СТБ EN 12211-2012; СТБ ЕН 12444-2006 |  |  |
| 46.24** |  | 25.12/29.121, 16.23/29.121, 16.21/29.121, 22.23/29.121 | Усилие, необходимое для открывания полотна дверного блока | СТБ 2433-2015 п.8.1.3 |  |  |
| 46.25** |  | 25.12/26.095, 16.23/26.095, 16.21/26.095, 22.23/26.095 | Сопротивление удару твёрдым телом | СТБ 2433-2015 п.8.1.2; СТБ EN 950-2012 |  |  |
| 46.26** |  | 25.12/29.121, 16.23/29.121, 16.21/29.121, 22.23/29.121 | Рабочие усилия | СТБ ЕН 12445-2007 п.5; СТБ ЕН 12453-2007 п.5.1.1.5, Приложение А |  |  |
| 46.27** |  |  | Механическая прочность и безопасное открывание | СТБ ЕН 12605-2006 п.5.1, п.5.4 |  |  |
| 46.28** |  |  | Надежность фиксирующих устройств (единичных) | СТБ ЕН 12605-2006 п.5.3.2 |  |  |
| 47.1* | Навесные фасады | 25.11/26.141 | Воздухопроницаемость | СТБ EN 12153-2015 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 47.2* |  |  | Водонепроницаемость | СТБ EN 12155-2015 |  |  |
| 47.3** |  | 25.11/26.095 | Прочность при ударе | СТБ EN 13049-2012 |  |  |
| 47.4** |  |  | Сопротивление ветровой нагрузке навесных фасадов: прогиб элементов конструкции, несущая способность конструкции под действием допустимой ветровой нагрузки, несущая способность конструкции под действием повышенной ветровой нагрузки | СТБ EN 12179-2015; СТБ EN 13116-2012 |  |  |
| 48.1* | Камни природные | 23.70/29.121 | Прочность при сжатии | СТБ EN 1926-2013 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 48.2* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | СТБ EN 12372-2012; СТБ EN 13161-2013 |  |  |
| 48.3** |  | 23.70/29.061 | Форма и размеры | СТБ EN 1343-2009 п.4.2 Приложение А |  |  |
| 48.4* |  | 23.70/26.080 | Морозостойкость | СТБ EN 12371-2012 |  |  |
| 51.1** | Щебень и гравий дробленый, в том числе: — щебень кубовидный из плотных горных пород; — щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути; — щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ; — заполнители для битумоминеральных смесей и поверхностных обработок дорог, аэродромных покрытий и стоянок для автомобильного транспорта | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20910-2019 Приложение Д2; ГОСТ 7392-2014 п.6.3; ГОСТ 8267-93 п.5.5; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2; СТБ 1311-2002 п.7.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 51.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав (гранулометрический состав) | ГОСТ 7392-2014 п.7.2; ГОСТ 8267-93 п.6.1; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; СТБ 1311-2002 п.7.3; СТБ EN 12620-2010 п.4.3; СТБ EN 933-1-2015; СТБ ЕН 13043-2007 п.4.1.3; СТБ ЕН 13450-2007 п.6.3 |  |  |
| 51.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5 |  |  |
| 51.4* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 7392-2014 п.7.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 |  |  |
| 51.5* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. Форма зерен | ГОСТ 7392-2014 п.7.6; ГОСТ 8267-93 п.6.1; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7; СТБ 1311-2002 п.7.4 |  |  |
| 51.6* |  | 08.12/29.121 | Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |  |  |
| 51.7* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 7392-2014 п.7.4; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |  |  |
| 51.8* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость, устойчивость к попеременному замораживанию и оттаиванию | ГОСТ 7392-2014 п.7.11; ГОСТ 8269.0-97 п.4.12; СТБ EN 12620-2010 п.5.7.1; СТБ EN 1367-1-2010; СТБ ЕН 13043-2007 п.4.2.9.2; СТБ ЕН 13450-2007 п.7.4.1, Приложение F |  |  |
| 51.9* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15 |  |  |
| 51.10* |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 7392-2014 п.7.10; ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1; СТБ EN 1097-6-2018 |  |  |
| 51.11* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1; СТБ ЕН 1097-3-2007 |  |  |
| 51.12* |  | 08.12/29.040 | Пустотность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.3 |  |  |
| 51.13* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18; СТБ EN 1097-6-2018 |  |  |
| 51.14* |  |  | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |  |
| 51.15* |  | 08.12/29.121 | Прочность при сжатии | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.20 |  |  |
| 51.16* |  | 08.12/08.156, 08.12/29.061 | Реакционная способность горной породы, щебня (гравия): - химические методы; - ускоренный метод с измерением деформаций | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.22.2, 4.22.3 |  |  |
| 51.17* |  | 08.12/29.040 | Устойчивость структуры щебня (гравия) против распадов | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.23 |  |  |
| 51.18* |  |  | Содержание зерен кубовидной формы | СТБ 1311-2002 п.7.5 |  |  |
| 51.19* |  |  | Сорт щебня | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5, п.4.7; СТБ 1311-2002 п.7.5 |  |  |
| 51.20* |  |  | Доля мелкого продукта | ГОСТ 7392-2014 п.7.5 |  |  |
| 51.21* |  | 08.12/11.116 | Наличие органических примесей | ГОСТ 7392-2014 п.7.7 |  |  |
| 51.22* |  | 08.12/29.070 | Истираемость в полочном барабане | ГОСТ 7392-2014 п.7.8; ГОСТ 8269.0-97 п.4.10; СТБ 1311-2002 п.7.1 |  |  |
| 51.23* |  | 08.12/26.095 | Сопротивление удару на копре | ГОСТ 7392-2014 п.7.9; ГОСТ 8269.0-97 п.4.11 |  |  |
| 51.24* |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен | ГОСТ 7392-2014 п.7.12 |  |  |
| 51.25* |  |  | Содержание мелких фракций | СТБ EN 933-1-2015; СТБ ЕН 13450-2007 п.6.4 |  |  |
| 51.26* |  |  | Содержание тонких фракций | СТБ EN 933-1-2015; СТБ ЕН 13043-2007 п.4.1.4; СТБ ЕН 13450-2007 п.6.5 |  |  |
| 51.27* |  |  | Качество тонких фракций | СТБ EN 933-9-2012; СТБ ЕН 13043-2007 п.4.1.5 |  |  |
| 51.28* |  |  | Определение формы зерен (коэффициент пластинчатости) | СТБ EN 12620-2010 п.4.4; СТБ EN 933-3-2015; СТБ ЕН 13043-2007 п.4.1.6; СТБ ЕН 13450-2007 п.6.6.1 |  |  |
| 51.29* |  |  | Определение формы зерен (показатель формы зерен) | СТБ EN 12620-2010 п.4.4; СТБ EN 933-4-2012; СТБ ЕН 13043-2007 п.4.1.6; СТБ ЕН 13450-2007 п.6.6.2 |  |  |
| 51.30* |  |  | Длина зерна | СТБ ЕН 13450-2007 п.6.7 |  |  |
| 51.31* |  | 08.12/29.070 | Устойчивость к измельчению (коэффициент Лос-Анджелес) | СТБ EN 1097-2-2013; СТБ EN 12620-2010 п.5.2; СТБ ЕН 13043-2007 п.4.2.2; СТБ ЕН 13450-2007 п.7.2, Приложение С |  |  |
| 51.32* |  |  | Устойчивость к истиранию (коэффициент Микро-Деваль) | СТБ EN 1097-1-2016; СТБ EN 12620-2010 п.5.3; СТБ ЕН 13043-2007 п.4.2.5; СТБ ЕН 13450-2007 п.7.3, Приложение Е |  |  |
| 51.33* |  | 08.12/29.040 | Содержание грубых органических примесей | СТБ EN 1744-1-2012 п.14.2; СТБ ЕН 13043-2007 п.4.3.3 |  |  |
| 51.35* |  | 08.12/26.080 | Испытание воздействием сульфата магния | СТБ EN 12620-2010 п.5.7.1; СТБ EN 1367-2-2011; СТБ ЕН 13450-2007 п.7.4.1, Приложение G |  |  |
| 51.36* |  | 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (232Тh, 226Ra, 40К) | ГОСТ 30108-94; ГОСТ 8267-93 п.6.3 |  |  |
| 52.1** | Гравий, щебень и песок искусственные, в том числе: — щебень и песок шлаковые для дорожного строительства; — щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов; — гравий, щебень и песок искусственные пористые; — заполнители пористые для легких бетонов; — заполнители пористые теплоизоляционные для зданий и сооружений; — материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня; — щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона; — щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20910-2019 Приложение Д2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2; ГОСТ 8735-88 п. 2; ГОСТ 8736-2014 п.5.6-п.5.11; ГОСТ 9758-2012 п.5 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 52.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав (гранулометрический состав, размер зерен), содержание щебня и песка в составе смеси, модуль крупности песка | ГОСТ 25607-2009 п.5.2¹; ГОСТ 32497-2013 п.7.1; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; ГОСТ 8735-88 п.3; ГОСТ 9758-2012 п.17; СТБ 2318-2025 п.6.2 |  |  |
| 52.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц: - метод отмучивания; - метод мокрого просеивания | ГОСТ 25607-2009 п.5.7¹; ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.5.1, п.5.3; СТБ 2318-2025 п.6.4 |  |  |
| 52.4* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6; ГОСТ 8735-88 п. 4 |  |  |
| 52.5* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. Коэффициент формы зерен крупного заполнителя | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7; ГОСТ 9758-2012 п.19, п.23 |  |  |
| 52.6* |  | 08.12/29.121 | Дробимость (прочность, прочность при сдавливании в цилиндре) | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8; ГОСТ 9758-2012 п.25, п.27 |  |  |
| 52.7* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость, устойчивость к попеременному замораживанию и оттаиванию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12; ГОСТ 9758-2012 п.29, п.30 |  |  |
| 52.8* |  | 08.12/29.040 | Содержание слабых зерен и примесей металла в щебне из шлаков | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9, п.4.25 |  |  |
| 52.9* |  | 08.12/29.070 | Истираемость в полочном барабане | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |  |  |
| 52.10* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15; ГОСТ 8735-88 п. 8; ГОСТ 9758-2012 п.8 |  |  |
| 52.11* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17; ГОСТ 8735-88 п.9.1; ГОСТ 9758-2012 п.6 |  |  |
| 52.12* |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16 |  |  |
| 52.13* |  |  | Пустотность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.3; ГОСТ 8735-88 п. 9.2 |  |  |
| 52.14* |  |  | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19; ГОСТ 8735-88 п.10; ГОСТ 9758-2012 п.15 |  |  |
| 52.16* |  | 08.12/26.095 | Сопротивление удару на копре | ГОСТ 8269.0-97 п.4.11 |  |  |
| 52.17* |  | 08.12/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18; ГОСТ 9758-2012 п.16 |  |  |
| 52.18* |  | 08.12/29.121 | Прочность при сжатии | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.20 |  |  |
| 52.19* |  | 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (232Тh, 226Ra, 40К) | ГОСТ 30108-94 |  |  |
| 52.20* |  | 08.12/29.040 | Средняя плотность зерен крупного заполнителя | ГОСТ 9758-2012 п.7 |  |  |
| 52.21* |  |  | Средняя плотность зерен заполнителя в цементном тесте | ГОСТ 9758-2012 п.10 |  |  |
| 52.22** |  | 08.12/11.116 | Наличие и содержание засоряющих примесей | ГОСТ 32495-2013 п.6.5 |  |  |
| 54.1* | Микрокремнезем для бетона | 08.12/29.040 | Удельная поверхность | СТБ EN 13263-1-2012 п.5.3.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 54.2* |  |  | Масса сухого вещества в суспензии микрокремнезема | СТБ EN 13263-1-2012 п.5.3.2 |  |  |
| 54.3* |  | 08.12/29.121 | Индекс активности | СТБ EN 13263-1-2012 п.5.3.3 |  |  |
| 55.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п. 2; ГОСТ 8736-2014 п.5.6-п.5.11 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 55.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой (гранулометрический) состав, модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 55.3* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п. 4 |  |  |
| 55.4* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц: - метод отмучивания; - метод мокрого просеивания | ГОСТ 8735-88 п.5.1, п.5.3 |  |  |
| 55.5* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 8 |  |  |
| 55.6* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 55.7* |  |  | Пустотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.2¹ |  |  |
| 55.8* |  |  | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 55.9** |  | 08.12/11.116 | Наличие засоряющих примесей | ГОСТ 8736-2014 п.6.6 |  |  |
| 55.10** |  |  | Наличие органических примесей | ГОСТ 8735-88 п.6 |  |  |
| 57.1** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 п.5.4; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 57.2* |  | 08.12/29.040 | Содержание гравия и песка в составе смеси | ГОСТ 23735-2014 п.6.4; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; ГОСТ 8735-88 п. 3 |  |  |
| 57.3* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 23735-2014 п.6.6; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6; ГОСТ 8735-88 п. 4 |  |  |
| 57.4* |  | 08.12/29.121 | Прочность гравия (дробимость) | ГОСТ 23735-2014 п.6.6; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |  |  |
| 57.5* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород в гравии, входящем в состав смеси | ГОСТ 23735-2014 п.6.6; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |  |  |
| 57.6* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость гравия, входящего в состав смеси | ГОСТ 23735-2014 п.6.6; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12 |  |  |
| 57.7* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 23735-2014 п.6.1; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |  |  |
| 57.8* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 23735-2014 п.6.6; ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3; ГОСТ 8735-88 п. 5.1, 5.3 |  |  |
| 58.1** | Известь строительная | 23.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22688-2018 п.3.2, п.3.3; ГОСТ 9179-2018 п.6 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 58.2* |  | 23.52/29.040 | Содержание непогасившихся зёрен | ГОСТ 22688-2018 п.4.5 |  |  |
| 58.3* |  |  | Влажность гидратной извести | ГОСТ 22688-2018 п.4.6 |  |  |
| 58.4* |  |  | Степень дисперсности порошкообразной извести | ГОСТ 22688-2018 п.4.7 |  |  |
| 58.5* |  | 23.52/29.121 | Предел прочности образцов при сжатии | ГОСТ 22688-2018 п.4.8; ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.4-81 |  |  |
| 58.6* |  | 23.52/11.116 | Температура и время гашения | ГОСТ 22688-2018 п.4.9 |  |  |
| 58.7* |  |  | Равномерность изменения объёма | ГОСТ 22688-2018 п.4.10; ГОСТ 310.3-76 |  |  |
| 59.1** | Цемент. Портландцемент и шлакопортландцемент. Цемент напрягающий. Цементы сульфатостойкие | 23.51/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 30515-2013 п.7; ГОСТ 310.1-76 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 59.2* |  | 23.51/29.144 | Нормальная густота | ГОСТ 310.3-76 п. 1 |  |  |
| 59.3* |  |  | Сроки схватывания | ГОСТ 30744-2001 п.4, п.6; ГОСТ 310.3-76 п.2 |  |  |
| 59.4* |  | 23.51/29.040 | Тонкость помола: - по остатку на сите; - по удельной поверхности | ГОСТ 30744-2001 п. 5; ГОСТ 310.2-76 п.1, п.2 |  |  |
| 59.5* |  | 23.51/11.116 | Равномерность изменения объёма | ГОСТ 30744-2001 п.4, п.6, п.7; ГОСТ 310.3-76 п.3 |  |  |
| 59.6* |  | 23.51/29.121 | Прочность, предел прочности при изгибе и сжатии | ГОСТ 30744-2001 п. 4, п.8; ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 310.4-81 |  |  |
| 59.7* |  | 23.51/29.144 | Консистенция цементного раствора (подвижность раствора) | ГОСТ 22266-2013; ГОСТ 30744-2001; ГОСТ 310.4-81 п. 2.1 |  |  |
| 59.8* |  | 23.51/29.061 | Линейное расширение | СТБ 1335-2002 п.7.3; СТБ 942-93 п.7.4 |  |  |
| 59.9* |  |  | Самонапряжение | СТБ 1335-2002 п.7.3 |  |  |
| 60.1* | Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций | 23.64/29.121 | Прочность при сжатии | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 32017-2012 Таблица 1 п.2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 60.2* |  | 23.64/11.116 | Испытание решетчатыми надрезами для определения прочности сцепления | ГОСТ 15140-78 п.2; ГОСТ 32017-2012 Таблица 1 п.5 |  |  |
| 60.3* |  | 23.64/29.040 | Капиллярное водопоглощение и водопроницаемость | ГОСТ 31356-2007¹; ГОСТ 32017-2012 Таблица 1 п.8 |  |  |
| 60.4* |  | 23.64/26.080 | Попеременное замораживание и оттаивание без воздействия солевых реагентов | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 31356-2007; ГОСТ 32017-2012 Таблица 1 п.9.2 |  |  |
| 61.1** | Смеси сухие строительные на цементном вяжущем | 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31356-2007¹; ГОСТ 31357-2007 п.7.1¹ | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 61.2* |  | 23.64/29.040 | Влажность | ГОСТ 31357-2007 п.7.2¹; ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 61.3* |  |  | Содержание зерен наибольшей крупности | ГОСТ 31357-2007 п.7.2¹; ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 61.4* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 61.5* |  | 23.64/29.144 | Подвижность растворных и дисперсных смесей | ГОСТ 31357-2007 п.7.3¹; ГОСТ 5802-2024 п. 5 |  |  |
| 61.6* |  |  | Расплыв конуса | ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 31357-2007 п.7.3¹ |  |  |
| 61.7* |  |  | Расплыв кольца | ГОСТ 31356-2007¹; ГОСТ 31357-2007 п.7.3¹ |  |  |
| 61.8* |  |  | Первоначальная подвижность бетонных смесей | ГОСТ 10181-2014¹; ГОСТ 31357-2007 п.7.4¹ |  |  |
| 61.9* |  | 23.64/29.040 | Водоудерживающая способность | ГОСТ 31357-2007 п.7.3¹; ГОСТ 5802-2024 п.8 |  |  |
| 61.10* |  |  | Объем вовлеченного воздуха | ГОСТ 10181-2014¹; ГОСТ 31357-2007 п.7.4¹ |  |  |
| 61.11* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-2019; ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 31357-2007 п.7.5¹ |  |  |
| 61.12* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-2019; ГОСТ 31357-2007 п.7.5¹ |  |  |
| 61.13* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость затвердевших бетонов | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |  |
| 61.14* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость растворов (бетонов) | ГОСТ 12730.5-2018; ГОСТ 31357-2007 п.7.9¹ |  |  |
| 61.15* |  | 23.64/29.121 | Прочность неразрушающими методами контроля: - метод ударного импульса - метод отрыва со скалыванием - ультразвуковой метод определения прочности | ГОСТ 17624-2021; ГОСТ 31357-2007 п.7.5¹ |  |  |
| 61.16* |  | 23.64/29.061 | Деформации усадки (расширения) | ГОСТ 24544-2020; ГОСТ 31357-2007 п.7.11¹ |  |  |
| 61.17* |  | 23.64/29.121 | Модуль упругости | ГОСТ 24452-2023; ГОСТ 31357-2007 п.7.11¹ |  |  |
| 61.18* |  |  | Прочность сцепления (адгезии) раствора (бетона) | ГОСТ 31356-2007 п.6¹; ГОСТ 31357-2007 п.7.8¹ |  |  |
| 61.19* |  | 23.64/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020; ГОСТ 31356-2007¹; ГОСТ 31357-2007 п.7.6¹; ГОСТ 5802-2024 п.12 |  |  |
| 62.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2; СТБ 2318-2025 п.5.4 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 62.2* |  | 23.64/29.040 | Гранулометрический состав | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; СТБ 2318-2025 п.6.2 |  |  |
| 62.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1, п.4.5.3; СТБ 2318-2025 п.6.4 |  |  |
| 62.4* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6; СТБ 2318-2013 п.5.4, п.6.8 |  |  |
| 62.5* |  |  | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия и валунов | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.4; СТБ 2318-2013 п. 5.4 |  |  |
| 62.6* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п.4; СТБ 2318-2013 п.5.5 |  |  |
| 62.7* |  |  | Содержание щебня (гравия) и песка в составе смеси | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; ГОСТ 8735-88 п. 3; СТБ 2318-2013 п.6.2 |  |  |
| 62.8* |  |  | Водостойкость щебня (гравия) | СТБ 2318-2013 п.6.10 |  |  |
| 64.1** | Кожухи | 71.20/30.000 | Измерение на месте эксплуатации | ГОСТ 31298.2-2005 (ИСО 11546-2:1995) | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 65.1** | Кабины наблюдения и дистанционного управления | 71.20/30.000 | Измерение звукоизоляции на месте эксплуатации | ГОСТ 31299-2005 (ИСО 11957:1996) | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 66.1* | Окна и двери для зданий и сооружений | 16.21/30.000, 22.23/30.000, 25.12/30.000 | Измерение звукоизоляции. Лабораторные измерения | ГОСТ 26602.3-2016 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 67.1** | Зрительные залы | 71.20/30.000 | Измерение времени реверберации | ГОСТ 24146-89 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 68.1** | Измерение шума на рабочих местах | 71.20/35.067 | Уровни звука и октавные уровни звукового давления для постоянного шума | ГОСТ 12.1.003-2014¹; ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.050-86 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 68.2** |  |  | Эквивалентные и максимальные уровни звука для |  |  |  |
| 69.1** | Измерение уровня шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий и сооружений | 71.20/35.067 | Уровни звука и октавные уровни звукового давления для постоянного шума Эквивалентные и максимальные уровни звука для непостоянного шума | ГОСТ 23337-2014 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 70.1** | Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий | 71.20/35.059 | Пиковые или средние квадратические значения виброскорости и виброускорения | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 71.1** | Транспортные потоки | 71.20/35.067 | Измерение шумовой характеристики | ГОСТ 20444-2014 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 72.1* | Покрытия полов | 71.20/30.000 | Звукоизолирующие свойства (индекс снижения приведенного уровня ударного шума, улучшение изоляции ударного шума) | ГОСТ 24120-80; ГОСТ 27296-2012¹; ГОСТ 27296-87 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 73.1** | Грунты | 100.06/42.000 | Отбор проб (кроме отбора из инженерно-геологических скважин) | ГОСТ 12071-2014; ГОСТ 30416-2020 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 73.2* |  | 100.06/29.040 | Влажность | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 73.3* |  |  | Плотность | ГОСТ 5180-2015 п.9, п.12; СТБ 2147-2010 п.5, п.6.2; СТБ 2176-2025 п.6.1 |  |  |
| 73.4* |  |  | Граница текучести | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 73.5* |  |  | Граница раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
| 73.6* |  |  | Гранулометрический состав | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |  |
| 73.7** |  | 100.06/29.121 | Модуль деформации (применяемые штампы – тип I, тип III) | ГОСТ 20276.1-2020; П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 п.5.11, Приложение Б |  |  |
| 73.8** |  | 100.06/29.119 | Степень уплотнения | П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 Приложение Б; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 |  |  |
| 73.9** |  | 100.06/29.121 | Модуль упругости статический и динамический (статический и динамический модуль деформаций) | СТБ 1501-2013; СТБ 2176-2025 п.6.4 |  |  |
| 73.10** |  |  | Угол внутреннего трения | П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 п.5.11, Приложение Б |  |  |
| 73.11** |  |  | Удельное сцепление |  |  |  |
| 73.12* |  | 100.06/29.040 | Максимальная плотность и оптимальная влажность | ГОСТ 22733-2016 |  |  |
| 74.1** | Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20910-2019 Приложение Е2; СТБ EN 934-6-2014 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 74.2* |  | 20.59/29.144 | Осадка конуса или расплыв бетонной смеси | СТБ EN 12350-2-2012; СТБ EN 12350-5-2012; СТБ EN 445-2016 п.4.3 |  |  |
| 74.3* |  | 20.59/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ EN 1015-11-2024 п.9; СТБ EN 12390-3-2012; СТБ EN 445-2016 п.4.6 |  |  |
| 74.4* |  | 20.59/29.040 | Содержание воздуха в бетонной смеси | СТБ EN 12350-7-2013 п.4 |  |  |
| 74.5* |  | 20.59/29.144 | Сроки схватывания | СТБ EN 196-1-2018; СТБ EN 480-2-2011 |  |  |
| 74.6* |  | 20.59/29.040 | Водоотделение бетона | СТБ EN 480-4-2011; СТБ EN 934-4-2016 Приложение В |  |  |
| 74.7* |  | 20.59/29.144 | Время начала схватывания | СТБ EN 480-2-2011 |  |  |
| 74.8* |  | 20.59/29.040 | Капиллярное водопоглощение | СТБ EN 196-1-2018; СТБ EN 480-5-2011 |  |  |
| 74.9* |  |  | Массовая доля сухого вещества | СТБ EN 480-8-2018 |  |  |
| 74.10* |  | 20.59/29.119 | Плотность рабочего раствора добавок | СТБ 1035-96 п.6.3 |  |  |
| 76.1** | Металлоконструкции и их части, в том числе: – конструкции стальные строительные; – фермы стропильные стальные для производственных зданий; – опоры стационарного электрического освещения; – элементы зенитных, аэрационных и светоаэрационных фонарей из алюминиевых сплавов; – фонари зенитные, аэрационные и светоаэрационные стальные | 25.11/11.116 | Контроль качества и внешнего вида, наличие (отсутствие) трещин, контроль качества подготовки поверхности под лакокрасочное покрытие, контроль комплектности и правильности маркировки | ГОСТ 19330-2013 п.5.4.36, п.5.4,37; ГОСТ 23118-2019 п.7.7, п.7.11; ГОСТ 32949-2014 п.4.1.7; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.402-2004; ГОСТ 9.916-2023 п.5; СТБ 1396-2003 п.6.3, п.6.7, п.6.9; СТБ 1397-2003 п.6.5, п.6.7; СТБ 1967-2009 п.6.5, п.6.8, п.6.9 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 76.2** |  | 25.11/29.061, 25.11/32.089 | Толщина покрытия | ГОСТ 19330-2013 п.5.4.37; ГОСТ 23118-2019 п.7.8; ГОСТ 32949-2014 п.4.1.9; ГОСТ 9.307-2021 п.8.2.1, п.8.2.3; ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3; СТБ 1396-2003 п.6.8; СТБ 1967-2009 п.6.6 |  |  |
| 76.3** |  | 25.11/29.061 | Контроль геометрических параметров и линейных размеров | ГОСТ 23616-79; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94; ГОСТ 32949-2014 п.4.1.4 |  |  |
| 76.4** |  | 25.11/32.115 | Контроль качества сварных соединений визуальным методом с измерением сечений швов | ГОСТ 32949-2014 п.4.1.5, Приложение А; СТБ 1133-98; СТБ 1397-2003 п.6.2; СТБ 1967-2009 п.6.1, п.6.2 |  |  |
| 76.5** |  | 25.11/29.121 | Прочность, овальность | ГОСТ 19330-2013 п.5.4.30-п.5.4.35; ГОСТ 32949-2014 п.4.1. |  |  |
| 76.6** |  |  | Прочность сцепления покрытий (адгезия) | ГОСТ 15140-78 п.2; СТБ 1967-2009 п.6.7 |  |  |
| 79.1* | Покрытия полов и тротуаров | 20.30/29.137 | Определение коэффициента трения при статическом режиме | СТБ 1751-2007 п.6.2 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 80.1** | Здания и сооружения | 100.13/26.080 | Воздухопроницаемость зданий и сооружений методом перепада давления | СТБ EN ISO 9972-2017 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 80.2** |  | 100.13/34.064, 100.13/34.065, 100.13/34.138 | Определение теплотехнических неоднородностей, критических дефектов и тепловизионный контроль качества теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | ГОСТ 26629-85; МВИ.МН 5656-2017; СТБ EN 13187-2016 |  |  |
| 81.1** | Изделия крепежные резьбовые или без резьбы, в том числе заклепки вытяжная комбинированная для односторонней клепки тонкостенных строительных металлоконструкций, болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы | 25.94/29.121 | Усилие вырыва | СП 1.03.04-2022 п.6.7; СТБ 2068-2025 п.12 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 81.2** |  | 25.94/11.116 | Марка и качество металла | СТБ 2065-2010 п.8.1 |  |  |
| 81.3** |  |  | Внешний вид | СТБ 2065-2010 п.8.2 |  |  |
| 81.4** |  | 25.94/29.061 | Отклонения геометрических параметров | СТБ 2065-2010 п.8.3 |  |  |
| 81.5* |  | 25.94/29.121 | Испытания на растяжение целых болтов, винтов и шпилек | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.2 |  |  |
| 82.1** | Закладные арматурные изделия и сварные и механические соединения арматуры, в том числе: – муфты с конической резьбой для механического соединения арматуры для железобетонных конструкций; – изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций; – арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций; – сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | 25.99/29.061 | Размеры и отклонения от геометрических параметров: - размеры арматурных и закладных, сварных, механических и нахлесточных соединений; - расстояние между парой стержней в свету; - отклонение от линейных размеров выпусков стержней в арматурных изделиях; - отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов закладных изделий закрытого типа; - отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий; - отклонение от перпендикулярности анкерных стержней; - отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях, отклонение от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней. | ГОСТ 10922-2012 п.7.1-п.7.7; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2152-2010 п.7.1, п.7.2; СТБ 2174-2011 п.7.1-п.7.7 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 82.2** |  | 25.99/29.121 | Физико-механические свойства: - временное сопротивление (прочность); - максимальная нагрузка; - деформативность. | ГОСТ 10922-2012 п.7.10-п.7.17; ГОСТ 12004-81; СТБ 2152-2010 п.7.3; СТБ 2174-2011 п.6.20-п.6.24, п.7.11; СТБ ISO 15630-1-2009 п.5; СТБ ISO 6892-1-2022 |  |  |
| 82.3** |  | 25.99/32.115 | Качество сварных соединений, в том числе наружный осмотр наплавленного металла в сварных соединениях, осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях | ГОСТ 10922-2012 п.7.8-п.7.9; СТБ 2174-2011 п.7.8, п.7.9 |  |  |
| 82.4** |  | 25.99/11.116 | Качество поверхности муфт и резьбы | СТБ 2152-2010 п.7.4 |  |  |
| 83.1* | Провода неизолированные | 25.93/29.121 | Разрывное усилие | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 839-2019 п.8.5.2, Приложение В4 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 84.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, в том числе: – трубы бетонные и железобетонные безнапорные; – изделия оград железобетонные; – стойки железобетонные для опор линий электропередачи напряжением 0,38 кВ и от 6 до 10 кВ; – приставки железобетонные для опор линий связи и электропередачи напряжением 0,38 кВ и от 6 до 10 кВ; – изделия железобетонные для емкостных сооружений водоснабжения и канализации; – изделия сборные железобетонные для полов и каналов навозоудаления животноводческих зданий; – трубы железобетонные виброгидропрессованные для водопропускных сооружений на автомобильных дорогах; – изделия железобетонные для водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог; – полушпалы железобетонные типа «LVT» со скреплением «Vossloh W30» для упругого рельсового пути метрополитена; – полушпалы железобетонные «LVT-M» и «LVT-M-1» для упругого рельсового пути метрополитена; – изделия бетонные и железобетонные сборные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах - стойки для опор контактной сети железных дорог; - трубы дорожные водопропускные; - плиты дорожные железобетонные; - плиты железобетонные, предварительно напряженные для аэродромных покрытий; - брусья железобетонные, предварительно напряженные для стрелочных переводов; - изделия бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей; - конструкции железобетонные для коммуникационных тоннелей и каналов | 23.69/29.061 | Прочность, жесткость, трещиностойкость | ГОСТ 19330-2013 п.5.4.1, п.5.4.2, п.5.4.11-п.5.4.17; ГОСТ 25912-2015 п.7.8; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32871-2014 Приложение А.9; ГОСТ 32942-2022 п.7.12; ГОСТ 32949-2014 п.4.2.1; ГОСТ 33147-2014 п.9; ГОСТ 8829-2018¹; ГОСТ 8829-94; СТБ 1077-97 п.6.1; СТБ 1163-2012 п.7.1-п.7.8, Приложения Б1, Б2; СТБ 1247-2000 п.5.1; СТБ 1553-2005 п.6.1; СТБ 1752-2007 п.6.1-п.6.3, п.6.13; СТБ 2061-2010 п.6.1; ТУ BY 100230600.026-2023 п.5.1; ТУ BY 100230600.027-2023 п.5.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 84.2** |  | 23.69/29.121 | Прочность анкеровки и установки монтажных петель, строповочных и анкерных устройств, путевых шурупов | ГОСТ 32942-2022 п.7.13; ГОСТ 8829-94; ТУ BY 100230600.026-2023 п.5.2; ТУ BY 100230600.027-2023 п.5.2 |  |  |
| 84.3** |  | 23.69/29.061 | Категория бетонной поверхности. Наличие наплывов бетона, раствора или ржавчины на открытых поверхностях стальных закладных изделий. Наличие жировых и ржавых пятен, потеков, равномерной окраски и гладкости поверхности металлических деталей. Участки неуплотненного бетона | ГОСТ 19330-2013 п.5.4.19; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32871-2014 Приложение А.16; ГОСТ 32942-2022 п.7.16; ГОСТ 33147-2014 п.7.1, п.7.2, п.7.4; СТБ 1247-2000 п.5.8, п.5.9; ТУ BY 100230600.026-2023 п.5.7, п.5.11, п.5.12; ТУ BY 100230600.027-2023 п.5.7, п.5.13, п.5.14 |  |  |
| 84.4** |  | 23.69/29.061, 23.69/32.089 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры, положение арматурных и закладных изделий | ГОСТ 19330-2013 п.5.4.5; ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 22904-93; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32871-2014 Приложение А.14; ГОСТ 32942-2022 п.7.14; ГОСТ 33147-2014 п.14.2; СТБ 1077-97 п.6.7; СТБ 1163-2012 п.7.9; СТБ 1225-2000 п.6.6; СТБ 1752-2007 п.6.9; СТБ 2061-2010 п.6.6; ТУ BY 100230600.026-2023 п.5.10; ТУ BY 100230600.027-2023 п.5.12 |  |  |
| 84.5** |  | 23.69/29.061 | Размеры и отклонения от геометрических параметров конструкций и их элементов (геометрические размеры, отклонения от линейных размеров, прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности поверхностей), размеры и положение арматурных и закладных изделий | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32871-2014 Приложение А.16; ГОСТ 32942-2022 п.7.3-п.7.5, п.7.7-п.7.10, п.7.17; ГОСТ 33147-2014 п.6; СТБ 1109-98 п.6.9; СТБ 1163-2012 п.7.12, п.7.13; СТБ 1752-2007 п.6.11; СТБ 2061-2010 п.6.8; ТУ BY 100230600.026-2023 п.5.7-п.5.9; ТУ BY 100230600.027-2023 п.5.7-п.5.10 |  |  |
| 84.6** |  | 23.69/11.116, 23.69/29.061 | Ширина раскрытия технологических трещин | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 Таблица 1 п.1.5; ГОСТ 32871-2014 Приложение А.16; ГОСТ 33147-2014 п.7.5 |  |  |
| 84.7** |  | 23.69/11.116 | Наличие скоб и закладных изделий, монтажных петель, наличие и правильность нанесения маркировки, комплектность, отсутствтие обнажений арматуры | ГОСТ 19330-2013 п.5.4.19; ГОСТ 25912-2015 п.8; ГОСТ 32871-2014 Приложение А.17; СТБ 1077-97 п.6.10; СТБ 1163-2012 п.7.14; СТБ 1236-2000 п.6.8; СТБ 1247-2000 п.5.11; СТБ 1553-2005 п.6.9; СТБ 1577-2005 п.6.11; СТБ 1579-2005 п.6.7; СТБ 1752-2007 п.6.12-п.6.13; СТБ 2061-2010 п.6.9 |  |  |
| 84.8** |  | 23.69/29.061 | Продольное смещение торца напрягаемой арматуры | СТБ 1577-2005 п.6.10 |  |  |
| 85.1* | Кирпич, камни и плиты бетонные для дорожного строительства, в том числе: – камни бортовые бетонные и железобетонные; – плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог; – камни мощения бетонные | 23.61/29.121 | Прочность, трещиностойкость | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 8829-2018¹; ГОСТ 8829-94; СТБ 1071-2007 п..6.1, п.6.2; СТБ 1097-2012 п.7.1 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 85.2** |  | 23.61/29.061 | Контроль внешнего вида (наличие трещин и сколов) | СТБ ЕН 1338-2007 Приложение J; СТБ ЕН 1339-2007 Приложение J |  |  |
| 85.3** |  | 23.61/29.061, 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя бетона до арматуры, положение арматурных изделий | ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 22904-93; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1071-2007 п.6.9; СТБ 1097-2012 п.7.7 |  |  |
| 85.4** |  | 23.61/29.061 | Общие внешние размеры, толщина, плоскостность, фаска, толщина декоративного слоя. Отклонения от прямолинейности и перпендикулярности поверхности камней, ширина раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1071-2007 п.6.10; СТБ 1097-2012 п.7.8; СТБ ЕН 1338-2007 Приложение С; СТБ ЕН 1339-2007 Приложение С |  |  |
| 85.5** |  | 23.61/11.116, 23.61/29.061 | Ширина раскрытия технологических трещин | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1071-2007 п.6.2; СТБ 1097-2012 п.7.8 |  |  |
| 85.6** |  | 23.61/11.116 | Наличие закладных изделий, монтажных (подъемных) петель, очистка изделий от наплывов бетона (раствора), наличие и правильность нанесения маркировки, правильность упаковки | СТБ 1097-2012 п.7.11 |  |  |
| 85.7* |  | 23.61/29.151 | Водопоглощение | СТБ ЕН 1338-2007 Приложение Е; СТБ ЕН 1339-2007 Приложение Е |  |  |
| 85.8* |  | 23.61/26.080 | Стойкость к внешним климатическим воздействиям | СТБ ЕН 1338-2007 Приложение D; СТБ ЕН 1339-2007 Приложение D |  |  |
| 85.9* |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; СТБ 1152-99 п.7.2 |  |  |
| 85.10* |  | 23.61/29.121 | Определение прочность бетона на сжатие, на растяжение при изгибе и разрушающей нагрузки. | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-2019; СТБ 1152-99 п.7.1, п.8; СТБ ЕН 1339-2007 Приложение F |  |  |
| 86.1** | Изделия строительные из пластмасс и композитов, в том числе: - опоры стационарного электрического освещения | 22.23/29.121 | Прочность | ГОСТ 32949-2014 п.4.3.4, Приложение В | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 86.2** |  |  | Контроль геометрических параметров и прямолинейности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32949-2014 п.4.3.2 |  |  |
| 87.1** | Плитки, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из бетона или искусственного камня для строительства, в том числе: – камни бетонные стеновые; – плиты облицовочные бетонные; – изделия из плотных бетонов; – кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные cиликатные; – изделия из плотного силикатного бетона; – изделия из бетонов на плотных и пористых заполнителях; – изделия из ячеистого бетона автоклавного твердения | 23.61/29.061 | Определение размеров и плоскостности поверхности прямоугольности углов и кантов | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 379-2015 п.7.1-п.7.7; СТБ EN 772-16-2014; СТБ EN 772-20-2008 | ул. Ф. Скорины, 15"Б", 220076, г. Минск (испытательный центр) |  |
| 87.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие и изгиб | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 22690-2015; ГОСТ 379-2015 п.7.9; ГОСТ 8462-85; СТБ 1008-95 п.6.4; СТБ 1374-2003 п.6.1, п.6.2; СТБ 1376-2002 п.6.1, п.6.2; СТБ EN 1052-1-2015; СТБ EN 1052-2-2018; СТБ EN 772-1-2020 |  |  |
| 87.3* |  | 23.61/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020; ГОСТ 379-2015 п.7.10; ГОСТ 7025-91 п.2 |  |  |
| 87.4* |  | 23.61/29.040 | Масса | СТБ 1008-2024 п.7.8; СТБ 1008-95 п.6.10; СТБ 1374-2003 п.6.7 |  |  |
| 87.5* |  | 23.61/29.119 | Объемная и средняя плотность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 п.7; ГОСТ 379-2015 п.7.10; ГОСТ 7025-91 п.5; СТБ EN 772-13-2008 |  |  |
| 87.6* |  | 23.61/29.145 | Теплопроводность | ГОСТ 26254-84; СТБ 1618-2006 |  |  |
| 87.7* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 379-2015 п.7.10; ГОСТ 7025-91 п.7; СТБ 1374-2003 п.6.3; СТБ EN 772-18-2014 |  |  |
| 87.8* |  | 23.61/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (232Тh, 226Ra, 40К) | ГОСТ 30108-94 |  |  |
| 87.9** |  | 23.61/29.061 | Пустотность, размеры пустот и процентная доля пустот в строительных блоках | СТБ EN 772-2-2008 |  |  |
| 87.10* |  | 23.61/29.040 | Отпускная влажность | ГОСТ 12730.2-2020; СТБ EN 772-10-2008 |  |  |
| 87.11** |  | 23.61/30.000 | Изоляция воздушного шума | ГОСТ 27296-2012¹; ГОСТ 27296-87 |  |  |
| 87.12* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 |  |  |
| 87.13** |  | 23.61/29.121 | Прочность сцепления декоративного покрытия | ГОСТ 28574-2014 п.5; ГОСТ 379-2015 п.7.11 |  |  |
| 87.14* |  |  | Прочность при сдвиге | СТБ 1376-2002 п.6.3; СТБ EN 1052-3-2017; СТБ EN 1052-4-2015 |  |  |

¹ - применяется по требованию заказчика. Не действует на территории Республики Беларусь