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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Бетоны лёгкие
	23.63/26.141
	Водонепроницаемость (ускоренный метод)
	ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д
	ул. Минская, д. 30, 210605, г. Витебск, Витебская область
	

	1.2*
	
	23.63/29.121
	Морозостойкость (базовый и 2 ускоренный метод)
	ГОСТ 10060.1-95;
ГОСТ 10060.2-95 п.6.1
	
	

	1.3**
	
	23.63/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 10180-2012 р.4
	
	

	1.4*
	
	23.63/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012 п.7.2
	
	

	2.1*
	Бетоны тяжелые, мелкозернистые
	23.63/26.141
	Водонепроницаемость (ускоренный метод)
	ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д
	ул. Минская, д. 30, 210605, г. Витебск, Витебская область
	

	2.2*
	
	23.63/29.040
	Истираемость
	ГОСТ 13087-2018 п. 4, 5
	
	

	2.3*
	
	23.63/29.121
	Морозостойкость (ускоренный 2 и 3 метод)
	ГОСТ 10060.0-95;
ГОСТ 10060.2-95
	
	

	2.4**
	
	23.63/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 10180-2012 р.4
	
	

	2.5*
	
	23.63/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012 п.7.2;
ГОСТ 28570-2019 р.4, 5, 6
	
	

	3.1*
	Блоки дверные
	25.12/29.121
	Прочность сцепления (адгезия). Метод решётчатых надрезов
	ГОСТ 15140-78 п.2
	ул. Минская, д. 30, 210605, г. Витебск, Витебская область
	

	3.2*
	
	25.12/32.089
	Толщина покрытия магнитноиндукционный метод
	ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4
	
	

	4.1*
	Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций
	25.99/29.121
	Временное сопротивление разрыву стыковых, тавровых, нахлёсточных соединений
	ГОСТ 10922-2012 п.7.11, 7.15, 7.16;
СТБ 2174-2011 п.6.20, 6.21
	ул. Минская, д. 30, 210605, г. Витебск, Витебская область
	

	4.2*
	
	25.99/29.061
	Линейные размеры и отклонения арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012 п.7.1-7.6;
ГОСТ 26433.1-89
	
	

	4.3*
	
	25.99/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 10922-2012 п.6.26;
СТБ 2174-2011 п.6.16
	
	

	4.4*
	
	25.99/29.121
	Разупрочнение арматуры
	ГОСТ 10922-2012 п.7.17;
СТБ 2174-2011 п.6.20, 6.21
	
	

	5.1*
	Кабины санитарно-технические
	23.61/26.141
	Водонепроницаемость днища
	СТБ 1216-2000 п.6.17
	ул. Минская, д. 30, 210605, г. Витебск, Витебская область
	

	5.2*
	
	23.61/42.000
	Отбор образцов
	СТБ 1216-2000 п.5.8
	
	

	6.1*
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные
	23.61/32.115
	Внешний вид и категория качества бетонной поверхности
	ГОСТ 26433.1-89 табл.1
	ул. Минская, д. 30, 210605, г. Витебск, Витебская область
	

	6.2**
	
	23.61/29.061
	Геометрические параметры и и отклонения
	
	
	

	6.3*
	
	23.61/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 13015.1-81 п.8,п.20;
ГОСТ 18321-73
	
	

	6.4*
	
	23.61/32.089
	Толщина защитного слоя
	ГОСТ 22904-93 р.4, 5
	
	

	7.1*
	Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные
	25.11/29.061
	Геометрические параметры и и отклонения
	ГОСТ 26433.1-89 табл.1
	ул. Минская, д. 30, 210605, г. Витебск, Витебская область
	

	7.2*
	
	25.11/11.116
	Качество грунтовки и окраски
	ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4
	
	

	7.3*
	
	
	Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид -визуальный метод
	ГОСТ 9.032-74;
ГОСТ 9.916-2023 п.5
	
	

	7.4*
	
	25.11/32.115
	Оптический контроль-внешний осмотр и измерение сварных соединений
	СТБ 1133-98
	
	

	8.1*
	Плиты пенополистирольные
	22.21/42.000
	Отбор образцов
	СТБ 1437-2004 п. 6.8,7.1.1
	ул. Минская, д. 30, 210605, г. Витебск, Витебская область
	

	8.2*
	
	22.21/29.040
	Плотность
	ГОСТ 17177-94 р.7, п. 7.2
	
	

	8.3*
	
	22.21/29.121
	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации
	ГОСТ 17177-94 р.13
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