|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0204 |  |
|  | от 27.12.1995 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 10 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 августа 2023 года испытательной лаборатории Коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия "Гроднооблдорстрой"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 1.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 1.5* |  | 08.12/29.040 | Истинная плотность (ускоренное определение) |  | ГОСТ 8735-88 п.8 |
| 1.6* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 1.7* |  | 08.12/29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.2 |
| 1.8* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 2.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Щебень кубовидный из плотных горных пород. | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 2.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
| 2.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 2.5* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 2.6* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
| 2.7* |  | 08.12/29.040 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 2.8* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9.1 |
| 2.9* |  | 08.12/29.040 | Истираемость в полочном барабане |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |
| 2.10* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 |
| 2.11* |  | 08.12/29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |
| 2.12* |  | 08.12/29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1 |
| 2.13* |  | 08.12/29.040 | Пористость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.2 |
| 2.14* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 2.15* |  | 08.12/29.040 | Пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3 |
| 2.16* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 2.17* |  | 08.12/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |
| 2.18* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен кубовидной формы |  | СТБ 1311-2002 п.7.5 |
| 3.1** | Грунты | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 943-2007 СН 3.03.04-2019 ТКП 313-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12071-2014 |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы (кроме загипсованных грунтов) |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 3.3* |  | 08.12/29.040 29.061 | Верхний предел пластичности - влажность грунта на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 3.4* |  | 08.12/29.040 29.061 | Нижний предел пластичности - влажность грунта на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 3.5* |  | 08.12/29.040 | Плотность грунта (метод режущего кольца) |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 СТБ 2176-2011 п.6.1 |
| 3.6** |  | 08.12/29.040 | Плотность грунта методом замещения объема |  | СТБ 2147-2010 п. 6.3 |
| 3.7* |  | 08.12/29.040 | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 3.8* |  | 08.12/29.061 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2016 п.4.1.3, п.4.5 |
| 3.9* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 3.10 ** |  | 08.12/26.095 29.061 | Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| 4.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 4.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |
| 4.3* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1 |
| 4.4* | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/29.040 | Содержание в смеси пылевидных и глинистых частиц | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1, п. 4.5.3 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 4.5* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | СТБ 2318-2013 п.6.8 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 4.6* |  | 08.12/29.040 29.061 | Число пластичности |  | ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8 СТБ 2318-2013 п.6.9 |
| 4.7* |  | 08.12/29.040 29.061 | Коэффициент фильтрации смеси |  | СТБ 2318-2013 п.6.11 |
| 5.1** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 5.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |
| 5.3* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.17.1 |
| 5.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 5.5* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 5.6* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 6.1** | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Битумы нефтяные для верхнего слоя дорожного покрытия | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 СТБ EN 12591-2010 ТУ BY 400091131.009-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2517-2012 п.4 СТБ EN 58-2014 п.8.3 |
| 6.2* |  | 19.20/26.080 29.061 | Глубина проникновения иглы |  | ГОСТ 11501-78 СТБ EN 1426-2009 |
| 6.3* |  | 19.20/26.080 29.061 | Индекс пенетрации |  | ГОСТ 22245-90, Приложение 2 СТБ EN 12591-2010, Приложение А |
| 6.4* |  | 19.20/26.080 | Температура размягчения по «кольцу и шару» |  | ГОСТ 11506-73 СТБ EN 1427-2009 |
| 7.1* | Мастика битумная | 23.99/26.080 | Температура размягчения по кольцу и шару | СТБ 1092-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11506-73 |
| 7.2* |  | 23.99/26.080 26.095 29.061 | Пенетрация (глубина проникновения иглы при 250С) |  | ГОСТ 11501-78 |
| 8.1** | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.4 |
| 8.2* |  | 23.99/42.000 | Изготовление образцов |  | СТБ 1115-2013 п.6 |
| 8.3* |  | 23.99/29.040 | Средняя плотность асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 8.4* |  | 23.99/29.040 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |
| 8.5* |  | 23.99/29.040 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |
| 8.6* |  | 23.99/29.040 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 |
| 8.7* |  | 23.99/29.040 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 |
| 8.8* |  | 23.99/29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| 8.9* |  | 23.99/29.040 | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 8.10* |  | 23.99/29.040 | Набухание асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 8.11* |  | 23.99/26.080 26.095 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии при температуре 500С и 200С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 8.12* |  | 23.99/26.080 26.095 | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0°С |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |
| 8.13* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.99/26.080 26.095 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50°С | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.11 |
| 8.14* |  | 23.99/26.080 26.095 | Индекс сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 |
| 8.15* |  | 23.99/26.080 26.095 | Индекс трещиностойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.14 |
| 8.16* |  | 23.99/26.080 26.095 | Коэффициент морозостойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 |
| 8.17* |  | 23.99/26.045 26.095 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 8.18* |  | 23.99/29.040 | Содержание вяжущего методом выжигания, зерновой состав минеральной части |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.7 |
| 8.19* |  | 23.99/26.095 | Слеживаемость холодных смесей |  | СТБ 1115-2013 п.8.19 |
| 8.20* |  | 23.99/29.040 | Степень (коэффициент) уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |
| 8.21* |  | 23.99/26.080 26.095 | Однородность смеси по коэффициенту вариации |  | СТБ 1115-2013 п.8.23 |
| 9.1** | Смеси асфальтобетонные горячие литые и литой асфальтобетон | 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 1257-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.4 |
| 9.2* |  | 23.99/42.000 | Изготовление образцов |  | СТБ 1115-2013 п.6 |
| 9.3* |  | 23.99/29.040 | Средняя плотность асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 9.4* |  | 23.99/29.040 | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 9.5* | Смеси асфальтобетонные горячие литые и литой асфальтобетон | 23.99/29.040 | Набухание асфальтобетона | СТБ 1257-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 9.6* |  | 23.99/26.080 26.095 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии при температуре 500С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 9.7* |  | 23.99/29.040 | Содержание вяжущего методом выжигания |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 |
| 9.8* |  | 23.99/29.040 | Зерновой состав минеральной части |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.7 |
| 10.1 ** | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 1158-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1158-2013 п.8.2 |
| 10.2* |  | 08.12/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1158-2013 п.8.3 |
| 10.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен противогололедного материала |  | СТБ 1158-2013 п.8.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 10.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ), пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 1158-2013 п.8.5 |
| 10.5* |  | 08.12/26.095 | Слеживаемость |  | СТБ 1158-2013 п.8.6 |
| 10.6* |  | 08.12/29.040 26.045 | Защитный эффект против коррозии стали |  | СТБ 1158-2013 п.8.7 |
| 10.7* |  | 08.12/29.040 | Плавящая способность |  | СТБ 1158-2013 п.8.8 |
| 11.1 ** | Смеси бетонные. Бетоны конструкционные тяжелые для гидротехнического строительства. Цементобетонные основания и покрытия | 23.63/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1035-96 СТБ 2221-2020 СП 3.03.03-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п. 4 ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 11.2* |  | 23.63/26.095 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
| 11.3* |  | 23.63/26.095 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 |
| 12.1 ** | Автомобильные дороги | 42.11/26.095 | Коэффициент сцепления шины автомобиля с покрытием | ТКП 059.1-2020 ТКП 658-2021 СН 3.03.04-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1566-2005 п.10 |
| 12.2 ** |  | 42.11/29.061 | Шероховатость дорожного покрытия методом «песчаное пятно» |  | СТБ 1566-2005 п.8 |
| 12.3 ** |  | 42.11/11.116 | Плотность распределения щебня |  | ТКП 658-2021 п.7.3 |
| 13.1 ** | Смеси органоминеральные складируемые ремонтные | 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 2175-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 2175-2018 п.7.3 |
| 13.2* |  | 23.99/42.000 | Изготовление и термостатировние образцов |  | СТБ 2175-2018 п.8.1 СТБ 1115-2013 п.6 |
| 13.3* |  | 23.99/29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 13.4* |  | 23.99/29.040 | Водонасыщение |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 13.5* |  | 23.99/29.040 | Набухание |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 13.6* |  | 23.99/26.095 | Слеживаемость |  | СТБ 1115-2013 п.8.19 |
| 13.7* |  | 23.99/26.080 26.095 | Предел прочности при сжатии при температуре 0°С и 20°С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 13.8* |  | 23.99/26.045 26.095 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 2175-2018 п.8.4 СТБ 1115-2013 п.8.16 |
| 13.9* |  | 23.99/29.040 | Содержание остаточного вяжущего, зерновой состав минеральной части. |  | СТБ 2175-2018 п.8.5 СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.7 |
| 14.1 ** | Смеси асфальтобетонные вибролитые и вибролитой асфальтобетон | 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 2074-2017 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.4 |
| 14.2* |  | 23.99/42.000 | Изготовление образцов |  | СТБ 2074-2017 Приложение Б |
| 14.3* |  | 23.99/29.040 | Средняя плотность (объемная масса) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |
| 14.4* | Смеси асфальтобетонные вибролитые и вибролитой асфальтобетон | 23.99/29.040 | Средняя плотность (объемная масса) минеральной части асфальтобетона | СТБ 2074-2017 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.2 |
| 14.5* |  | 23.99/29.040 | Истинная плотность (удельный вес) минеральной части смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |
| 14.6* |  | 23.99/29.040 | Истинная плотность (удельный вес) смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.4 |
| 14.7* |  | 23.99/29.040 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 |
| 14.8* |  | 23.99/29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |
| 14.9* |  | 23.99/29.040 | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |
| 14.10* |  | 23.99/29.040 | Набухание асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |
| 14.11* |  | 23.99/26.080 26.095 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии при температуре 50°С |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |
| 14.12* |  | 23.99/26.080 26.095 | Предел прочности асфальтобетона при сдвиге при температуре 50°С |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |
| 14.13* |  | 23.99/26.080 26.095 | Предел прочности асфальтобетона при растяжении при температуре 0°С |  | СТБ 1115–2013 п.8.10 |
| 14.14* |  | 23.99/26.045 26.095 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115–2013 п.8.16 |
| 14.15* |  | 23.99/29.040 | Состав смеси (зерновой состав асфальтобетона, содержание битума) |  | СТБ 1115–2013 п.8.17.4, 8.17.7 |
| 14.16* |  | 23.99/29.040 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) |  | СТБ 1115–2013 п.8.20 |
| 15.1 ** | Смеси асфальтобетонные литые холодные для устройства защитных слоев | 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 2036-2017 ТНПА и другая документация | СТБ 2036-2017 п.7.2 |
| 15.2* |  | 23.99/11.116 | Технологическая подвижность смеси |  | СТБ 2036-2017 п.8.1 |
| 15.3* |  | 23.99/29.061 | Консистенция смеси |  | СТБ 2036-2017 п.8.2 |
| 15.4* |  | 23.99/29.040 | Состав смеси |  | СТБ 2036-2017 п.8.6 СТБ 1115-2013 п.8.17.4, п.8.17.7 |
| 16.1 ** | Материалы, укрепленные гидравлическими вяжущими, для покрытий и оснований автомобильных дорог | 23.63/42.000 | Отбор проб | СТБ 1521-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1521-2013 п.6.4 СТБ 1545-2005 п.4 |
| 16.2* |  | 23.63/42.000 | Изготовление образцов |  | СТБ 1521-2013 п.7.5, п.7.18 |
| 16.3* |  | 23.63/26.095 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |
| 16.4* |  | 23.63/26.095 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 |
| 16.5* |  | 23.63/29.040 | Оптимальная влажность и максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных