|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0590 |
|  | от 20.12.1996 |
|  | на бланке № ___________ на 12 листах |
|  | редакция 05 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 сентября 2024 года |  |
| --- | --- |

Лаборатории неразрушающего контроля, испытания материалов, акустической эмиссии и технической диагностики Открытого акционерного общества «Нафтан»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Нафтан», 211441, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиационный контроль, радиографический метод: -сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 27655-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33259-2015 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ ЕN 13445-5-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C Утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 №5. Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов.Утв. Постановлением МЧС РБ от 29.12.2017 №54 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль, метод отраженного излучения (эхо-метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами, капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения; -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66, р.7 ГОСТ 9012-59 |
| 1.7.1** |  | 24.10/ 08.156 | Массовая доля химических элементов в стали (метод фотоэлектрического спектрального анализа) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
| 1.7.2 ** |  | 24.10/ 08.130 | Массовая доля химических элементов в стали (метод рентегнофлюоресцентного анализа) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 1.8 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический контроль акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 1.9 ** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 1.10** |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания: -сварные соединения -статическое растяжение |  | ГОСТ 6996-66, р. 8 СТБ ЕН 895-2002 |
|  |  |  | -статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66, р. 9 СТБ ЕН 910-2002 |
|  |  |  | -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66, р. 5 СТБ ЕН 910-2002 |
|  |  |  | Испытания по определению физических свойств, механические испытания: -основной металл -статическое растяжение |  | ГОСТ 1497-84 |
|  |  |  | -статический изгиб |  | ГОСТ 14019-2003 |
|  |  |  | -ударный изгиб |  | ГОСТ 9454-78 |
| 1.11** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -определение величины зерна; -определение загрязненности неметаллическими включениями; |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 |
| 2.1 ** | Грузоподъемные краны, съемные грузозахватные приспособления и тара | 24.10/ 32.123 | Радиационный контроль, радиографический метод: -сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34587-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 №66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль, метод отраженного излучения (эхо-метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 2.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами, капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66, р.7 ГОСТ 9012-59 |
| 2.7.1 ** |  | 24.10/ 08.156 | Массовая доля химических элементов в стали (метод фотоэлектрического спектрального анализа) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
| 2.7.2 ** |  | 24.10/ 08.130 | Массовая доля химических элементов в стали(метод рентегнофлюоресцентного анализа) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 2.8 ** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 2.9 ** | Грузоподъемные краны, съемные грузозахватные приспособления и тара | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания: -сварные соединения -статическое растяжение |  | ГОСТ 6996-66, р. 8 СТБ ЕН 895-2002 |
|  |  |  | -статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66, р. 9 СТБ ЕН 910-2002 |
|  |  |  | -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66, р. 5 СТБ ЕН 910-2002 |
|  |  |  | Испытания по определению физических свойств, механические испытания: -основной металл -статическое растяжение |  | ГОСТ 1497-84 |
|  |  |  | -статический изгиб |  | ГОСТ 14019-2003 |
|  |  |  | -ударный изгиб |  | ГОСТ 9454-78 |
| 3.1 ** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный контроль, радиографический метод: -сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 27655-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33258-2015 ГОСТ 33259-2015 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2589-2020 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.12.2017 №46 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов.Утв. Постановление МЧС РБ от 29.12.2017 №54 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль, метод отраженного излучения (эхо-метод): ## -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 3.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами, капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 3.6 ** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66, р.7 ГОСТ 9012-59 |
| 3.7.1** |  | 24.10/ 08.156 | Массовая доля химических элементов в стали (метод фотоэлектрического спектрального анализа) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
| 3.7.2 ** |  | 24.10/ 08.130 | Массовая доля химических элементов в стали(метод рентегнофлюоресцентного анализа) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 3.8 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический контроль акустико-эмиссионный метод: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 3.9 ** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 3.10** |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания: -сварные соединения -статическое растяжение |  | ГОСТ 6996-66, р. 8 СТБ ЕН 895-2002 |
|  |  |  | -статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66, р. 9 СТБ ЕН 910-2002 |
|  |  |  | -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66, р. 5 СТБ ЕН 910-2002 |
|  |  |  | Испытания по определению физических свойств, механические испытания: -основной металл -статическое растяжение |  | ГОСТ 1497-84 |
|  |  |  | -статический изгиб |  | ГОСТ 14019-2003 |
|  |  |  | -ударный изгиб |  | ГОСТ 9454-78 |
| 3.11** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -определение величины зерна; -определение загрязненности неметаллическими включениями |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1778-70 |
| 4.1 ** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов | 24.10/ 32.123 | Радиационный контроль, радиографический метод: -сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 31385-2016 ГОСТ 33259-2015 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2634-2023 СТБ ЕН 1708-1-2012 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль, метод отраженного излучения (эхо-метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами, капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66, р.7 ГОСТ 9012-59 |
| 4.7.1** |  | 24.10/ 08.156 | Массовая доля химических элементов в стали (метод фотоэлектрического спектрального анализа) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
| 4.7.2 ** |  | 24.10/ 08.130 | Массовая доля химических элементов в стали (метод рентегнофлюоресцентного анализа) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 4.8 ** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 4.9 ** |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания: -сварные соединения -статическое растяжение |  | ГОСТ 6996-66, р. 8 СТБ ЕН 895-2002 |
|  |  |  | -статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66, р. 9 СТБ ЕН 910-2002 |
|  |  |  | -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66, р. 5 СТБ ЕН 910-2002 |
|  |  |  | Испытания по определению физических свойств, механические испытания: -основной металл -статическое растяжение |  | ГОСТ 1497-84 |
|  |  |  | -статический изгиб |  | ГОСТ 14019-2003 |
|  |  |  | -ударный изгиб |  | ГОСТ 9454-78 |
| 5.1 ** | Насосно-компрессорное оборудование, оборудование с вращающимися деталями | 24.10/ 32.123 | Радиационный контроль, радиографический метод: -сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 11442-2020 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 25275-82 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 32106-2013 ГОСТ 33259-2015 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 ГОСТ ИСО 10816-4-2002 ГОСТ ИСО 1940-1-2007 ГОСТ IEC 60034-14-2014 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 497-2018 ТКП 645-2020 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100). Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Постановление МЧС РБ от 29.12.2017 №54 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 5.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль, метод отраженного излучения (эхо-метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 5.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами,капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.5 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 6996-66, р.7 ГОСТ 9012-59 |
| 5.7.1 ** |  | 24.10/ 08.156 | Массовая доля химических элементов в стали (метод фотоэлектрического спектрального анализа) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
| 5.7.2 ** |  | 24.10/ 08.130 | Массовая доля химических элементов в стали(метод рентегнофлюоресцентного анализа) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 5.8 ** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый контроль: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 5.9 ** | Насосно-компрессорное оборудование, оборудование с вращающимися деталями | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания: -сварные соединения -статическое растяжение |  | ГОСТ 6996-66, р. 8 СТБ ЕН 895-2002 |
|  |  |  | -статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66, р. 9 СТБ ЕН 910-2002 |
|  |  |  | -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66, р. 5 СТБ ЕН 910-2002 |
|  |  |  | Испытания по определению физических свойств, механические испытания: -основной металл -статическое растяжение |  | ГОСТ 1497-84 |
|  |  |  | -статический изгиб |  | ГОСТ 14019-2003 |
|  |  |  | -ударный изгиб |  | ГОСТ 9454-78 |
| 5.10** |  | 28.25/ 35.059 27.11/ 35.059 | Измерение параметров вибрации: -виброперемещение; -виброскорость; -виброускорение |  | ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ IEC 60034-14-2014 ГОСТ 32106-2013 |
| 6.1 ** | Полуфабрикаты металлоизделий: прокат круглый, плоский и сортовой фасонный; трубы, листы, поковки, литье, штамповки, метизы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой контроль, метод отраженного излучения (эхо-метод): -основной металл | ГОСТ 380-2020 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1414-75 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 11878-66 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33259-2015 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 6.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами, капиллярный (цветной) метод; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 6.4 ** | Полуфабрикаты металлоизделий: прокат круглый, плоский и сортовой фасонный; трубы, листы, поковки, литье, штамповки, метизы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль, визуально-оптический метод, внешний осмотр и измерения: -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 6.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: -основной металл |  | ГОСТ 9012-59 |
| 6.6.1 ** |  | 24.10/ 08.156 | Массовая доля химических элементов в стали (метод фотоэлектрического спектрального анализа) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
| 6.6.2 ** |  | 24.10/ 08.130 | Массовая доля химических элементов в стали(метод рентегнофлюоресцентного анализа) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 6.7 ** |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания: -основной металл -статическое растяжение |  | ГОСТ 1497-84 |
|  |  |  | -статический изгиб |  | ГОСТ 14019-2003 |
|  |  |  | -ударный изгиб |  | ГОСТ 9454-78 |
| 6.8 ** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: -определение величины зерна; -определение загрязненности неметаллическими включениями; |  | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 1778-70 |
| 7.1 ** | Образцы сварных соединений | 24.10/ 32.123 | Радиационный контроль, радиографический метод: -сварные соединения | ГОСТ 380-2020 ГОСТ 550-75 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 6996-66 р. 2 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20426-82 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ЕN 1708-2-2013 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ИСО 9692-1-2006 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 7.2 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 7.3 ** | Образцы сварных соединений | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р. 8 ГОСТ 6996-66 р. 9 ГОСТ 6996-66 р. 5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных