|  |  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к аттестату аккредитации |  |
|  |  | № BY/112 2.5330 |  |
|  |  | от 22.10.2021 |  |
|  |  | на бланке № __________ на 11 листах |  |
|  |  | редакция 02 |  |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 февраля 2024 года |  |  |

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ГЕНЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНВЕСТИЦИЙ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ул. Кулибина, д.13А, пом. 1, 212008, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 * | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиизоцианурата. Панели металлические трехслойные с утеплителем | 25.99/ 29.040 | Кажущаяся плотность | СТБ 1807-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 1.2 * |  | 25.99/ 26.080 | Стабильность размеров |  | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 1.3 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п. 5 |
| 1.4 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п. 6 |
| 1.5 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п. 7 |
| 1.6 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п. 9 |
| 1.7 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п. 10 |
| 1.8 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль сдвига |  | СТБ 1740-2007 п. 11 |
| 1.9 * | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиизоцианурата. Панели металлические трехслойные с утеплителем | 25.99/ 26.095 | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге | СТБ 1807-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1740-2007 п. 8 |
| 1.10 * |  | 25.99/ 29.151 | Водопоглощение по объему |  | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 1.11 * |  | 25.99/ 26.080 | Сорбционная влажность |  | ГОСТ 17177-94 п. 9 |
| 1.12 * |  | 25.99/ 26.080 | Коэффициент теплопроводности (теплопроводность) |  | СТБ 1618-2006 |
| 1.13 ** |  | 25.99/ 29.061 | Контроль геометрических параметров: - линейных размеров - отклонение от прямолинейности продольных кромок - отклонение от плоскостности лицевой поверхности - отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней - смещение кромок металлических листов относительно друг друга |  | СТБ 1515-2004 п. 5, п. 6 (Метод 2); п. 7 (Метод 1); п. 8, п. 9 |
| 1.14 ** |  | 25.99/ 26.095 | Разрушающая равномерно распределенная или сосредоточенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) |  | СТБ 1610-2006 |
| 1.15 ** |  | 25.99/ 26.095 | Величина прогиба при поперечном изгибе (жесткость) |  | СТБ 1610-2006 |
| 1.16 ** |  | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
| 2.1 * | Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит. Панели металлические трехслойные с утеплителем | 25.99/ 26.095 | Прочность при растяжении | СТБ 1808-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1740-2007 п. 5 |
| 2.2 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п. 6 |
| 2.3 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п. 7 |
| 2.4 * | Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит. Панели металлические трехслойные с утеплителем | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при растяжении | СТБ 1808-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1740-2007 п. 9 |
| 2.5 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п. 10 |
| 2.6 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль сдвига |  | СТБ 1740-2007 п. 11 |
| 2.7 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п. 8 |
| 2.8 ** |  | 25.99/ 29.061 | Контроль геометрических параметров: - линейных размеров - отклонение от прямолинейности продольных кромок - отклонение от плоскостности лицевой поверхности - отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней - смещение кромок металлических листов относительно друг друга |  | СТБ 1515-2004 п. 5, п. 6 (Метод 2); п. 7 (Метод 1); п. 8, п. 9 |
| 2.9 ** |  | 25.99/ 26.095 | Разрушающая равномерно распределенная или сосредоточенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) |  | СТБ 1610-2006 |
| 2.10 ** |  | 25.99/ 26.095 | Величина прогиба при поперечном изгибе (жесткость) |  | СТБ 1610-2006 |
| 2.11 ** |  | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
| 3.1 * | Панели покрытия металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата. Панели металлические трехслойные с утеплителем | 25.99/ 29.040 | Кажущаяся плотность | ТУ BY 812000699.002 -2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 3.2 * |  | 25.99/ 26.080 | Стабильность размеров |  | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 3.3 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п. 5 |
| 3.4 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п. 6 |
| 3.5 * | Панели покрытия металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата. Панели металлические трехслойные с утеплителем | 25.99/ 26.095 | Прочность при сдвиге | ТУ BY 812000699.002 -2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1740-2007 п. 7 |
| 3.6 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п. 9 |
| 3.7 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п. 10 |
| 3.8 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль сдвига |  | СТБ 1740-2007 п. 11 |
| 3.9 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п. 8 |
| 3.10 ** |  | 25.99/ 29.061 | Контроль геометрических параметров: линейных размеров; отклонение от прямолинейности продольных кромок; отклонение от плоскостности лицевой поверхности; отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней; смещение кромок металлических листов относительно друг друга |  | СТБ 1515-2004 п. 5; п. 6 (Метод 2); п. 7 (Метод 1); п. 8, п. 9 |
| 3.11 ** |  | 25.99/ 29.151 | Водопоглощение по объему |  | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 3.12 * |  | 25.99/ 26.080 | Сорбционная влажность |  | ГОСТ 17177-94 п. 9 |
| 3.13 ** |  | 25.99/ 26.095 | Разрушающая равномерно распределенная или сосредоточенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) |  | СТБ 1610-2006 |
| 3.14 ** |  | 25.99/ 26.095 | Величина прогиба при поперечном изгибе (жесткость) |  | СТБ 1610-2006 |
| 3.15 * |  | 25.99/ 26.080 | Коэффициент теплопроводности (теплопроводность) |  | СТБ 1618-2006 |
| 3.16 ** |  | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
| 4.1 * | Плиты теплоизоляционные из жесткого пенополиизоцианурата. Плиты теплоизоляционные | 22.21/ 29.040 | Кажущаяся плотность | ТУ BY 812000699.003-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 4.2 * |  | 22.21/ 26.080 | Стабильность размеров |  | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 4.3 * |  | 22.21/ 26.095 | Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации |  | ГОСТ 17177-94 п.13 СТБ 1740-2007 п.6 |
| 4.4 * |  | 22.21/ 29.151 | Водопоглощение по объему |  | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 4.5 ** |  | 22.21/ 29.061 | Контроль геометрических параметров: длина, ширина, толщина |  | ГОСТ 17177-94 п.п. 4.4, 4.6 |
| 4.6 * |  | 22.21/ 26.080 | Теплопроводность (коэффициент теплопроводности) |  | СТБ 1618-2006 |
| 4.7 ** |  | 22.21/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
| 5.1 * | Панели трехслойные с комбинированными облицовками с утеплителем из пенополиизоцианурата. Панели трехслойные с комбинированными облицовками с утеплителем | 25.99/ 29.040 | Кажущаяся плотность | ТУ BY 812000699.004-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 5.2 * |  | 25.99/ 29.151 | Водопоглощение по объему |  | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 5.3 * |  | 25.99/ 26.080 | Сорбционная влажность |  | ГОСТ 17177-94 п. 9 |
| 5.4 * |  | 25.99/ 26.080 | Стабильность размеров |  | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 5.5 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п. 6 |
| 5.6 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п. 10 |
| 5.7 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п. 5 |
| 5.8 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п. 9 |
| 5.9 * |  | 25.99/ 26.080 | Коэффициент теплопроводности (теплопроводность) |  | СТБ 1618-2006 |
| 5.10 ** | Панели трехслойные с комбинированными облицовками с утеплителем из пенополиизоцианурата. Панели трехслойные с комбинированными облицовками с утеплителем | 25.99/ 29.061 | Контроль геометрических параметров: - линейных размеров - отклонение от прямолинейности продольных кромок - отклонение от плоскостности лицевой поверхности - отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней | ТУ BY 812000699.004-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1515-2004 п. 5, п. 6 (Метод 2); п. 7 (Метод 1); п. 8 |
| 5.11 ** |  | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
| 6.1 ** | Элементы фасонные. Профили металлические | 24.33/ 29.061 | Контроль геометрических параметров: длина | ТУ BY 812000699.008-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 п. 1 |
| 6.2 ** |  | 24.33/ 29.061 | Контроль размеров поперечного сечения |  | ГОСТ 26433.1-89 п. 1 |
| 6.3 ** |  | 24.33/ 29.061 | Контроль угловых размеров |  | ГОСТ 26433.1-89 п. 2 |
| 6.4 ** |  | 24.33/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
| 7.1 * | Панели самонесущие с металлической двухсторонней обшивкой с утеплителем. Панели изоляционные несущие заводского изготовления с двухсторонней металлической обшивкой | 25.99/ 29.040 | Плотность среднего слоя | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) СТБ EN 1602-2016 (EN 1602:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 7.2 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность панели при поперечном растяжении (с обшивками) |  | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) СТБ EN 1607-2016 (EN 1607:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 7.3 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль растяжения (с обшивками) |  | СТБ EN 14509 (EN 14509:2006, IDT) СТБ EN 1607-2016 (EN 1607:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 7.4 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность на сжатие |  | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) СТБ EN 826-2016 (EN 826:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 7.5 * | Панели самонесущие с металлической двухсторонней обшивкой с утеплителем. Панели изоляционные несущие заводского изготовления с двухсторонней металлической обшивкой | 25.99/ 26.095 | Модуль сжатия среднего слоя | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) СТБ EN 826-2016 (EN 826:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 7.6 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность на сдвиг |  | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 7.7 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль сдвига среднего слоя |  | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 7.8 ** |  | 25.99/ 29.061 | Контроль размеров: - толщина панели - отклонение от плоскостности - высота профиля - глубина гофра - длина панели - строительная ширина - отклонение от перпендикулярности - отклонение от прямолинейности - продольная и поперечная кривизна - шаг профиля - ширина полки |  | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) |
| 7.9 * |  | 25.99/ 26.080 | Теплопроводность |  | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) СТБ EN 13162-2015 (EN 13162:2012, IDT) ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) СТБ EH 12667-2007 (EN 12667:2001, IDT) СТБ EN 822-2016 (EN 822:2013, IDT) СТБ EN 823-2016 (EN 823:2013, IDT) СТБ EN 824-2016 (EN 824:2013, IDT) СТБ EN 825-2016 (EN 825:2013, IDT) СТБ EN 1602-2016 (EN 1602:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 7.10 ** |  | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) | СТБ EN 14509-2013 (EN 14509:2006, IDT) |
| 8.1 * | Теплоизоляционные панели. Плиты теплоизоляционные | 22.21/ 29.040 | Плотность среднего слоя | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN 1602-2016 (EN 1602:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 8.2 * |  | 22.21/ 26.095 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) СТБ EN 826-2016 (EN 826:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 8.3 ** |  | 22.21/ 29.061 | Длина |  | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) СТБ EN 822-2016 (EN 822:2013, IDT) |
| 8.4 ** |  | 22.21/ 29.061 | Ширина |  | ГОСТ EN 13165-2016 (EN 13165:2012, IDT) СТБ EN 822-2016 (EN 822:2013, IDT) |
| 8.5 ** |  | 22.21/ 29.061 | Толщина |  | ГОСТ EN 13165-2016 (EN 13165:2012, IDT) СТБ EN 823-2016 (EN 823:2013, IDT) |
| 8.6 * |  | 22.21/ 29.061 | Прямоугольность |  | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) СТБ EN 824-2016 (EN 824:2013, IDT) |
| 8.7 * |  | 22.21/ 29.061 | Плоскостность |  | ГОСТ EN 13165 (EN 13165:2012, IDT) СТБ EN 825-2016 (EN 825:2013, IDT) |
| 8.8 * |  | 22.21/ 26.080 | Теплопроводность |  | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) СТБ EH 12667-2007 (EN 12667:2001, IDT) СТБ EN 822-2016 (EN 822:2013, IDT) СТБ EN 823-2016 (EN 823:2013, IDT) СТБ EN 824-2016 (EN 824:2013, IDT) СТБ EN 825-2016 (EN 825:2013, IDT) СТБ EN 1602-2016 (EN 1602:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 8.9 * | Теплоизоляционные панели. Плиты теплоизоляционные | 22.21/ 26.080 | Теплопроводность - номинальное значение - после ускоренного старения | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) СТБ EH 12667-2007 (EN 12667:2001, IDT) СТБ EN 822-2016 (EN 822:2013, IDT) СТБ EN 823-2016 (EN 823:2013, IDT) СТБ EN 824-2016 (EN 824:2013, IDT) СТБ EN 825-2016 (EN 825:2013, IDT) СТБ EN 1602-2016 (EN 1602:2013, IDT) СТБ EN 12085-2016 (EN 12085:2013, IDT) |
| 8.10 ** |  | 22.21/ 42.000 | Отбор образцов |  | ГОСТ EN 13165-2015 (EN 13165:2012, IDT) |
| 9.1 * | Панели стеновые металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата. Панели металлические трехслойные с утеплителем | 25.99/ 29.040 | Кажущаяся плотность | ТУ BY 812000699.010-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 9.2 * |  | 25.99/ 26.080 | Стабильность размеров |  | ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 9.3 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п. 5 |
| 9.4 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п. 6 |
| 9.5 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п. 7 |
| 9.6 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п. 9 |
| 9.7 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п. 10 |
| 9.8 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль сдвига |  | СТБ 1740-2007 п. 11 |
| 9.9 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п. 8 |
| 9.10 * |  | 25.99/ 29.151 | Водопоглощение по объему |  | ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001) ГОСТ 25015-2017 (ISO 1923:1981) |
| 9.11 * |  | 25.99/ 26.080 | Сорбционная влажность |  | ГОСТ 17177-94 п. 9 |
| 9.12 * | Панели стеновые металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата. Панели металлические трехслойные с утеплителем | 25.99/ 26.080 | Коэффициент теплопроводности (теплопроводность) | ТУ BY 812000699.010-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1618-2006 |
| 9.13 ** |  | 25.99/ 29.061 | Контроль геометрических параметров: - линейных размеров - отклонение от прямолинейности продольных кромок - отклонение от плоскостности лицевой поверхности - отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней - смещение кромок металлических листов относительно друг друга |  | СТБ 1515-2004 п. 5, п. 6 (Метод 2); п. 7 (Метод 1); п. 8, п. 9 |
| 9.14 ** |  | 25.99/ 26.095 | Разрушающая равномерно распределенная или сосредоточенная нагрузка при поперечном изгибе (прочность) |  | СТБ 1610-2006 |
| 9.15 ** |  | 25.99/ 26.095 | Величина прогиба при поперечном изгибе (жесткость) |  | СТБ 1610-2006 |
| 9.16 ** |  | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
| 10.1 * | Панели звукопоглощающие и звукоизолирующие, шумозащитные | 25.99/ 26.095 | Прочность при растяжении | ТУ BY 812000699.009-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1740-2007 п. 5 |
| 10.2 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п. 6 |
| 10.3 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п. 7 |
| 10.4 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п. 9 |
| 10.5 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п. 10 |
| 10.6 * |  | 25.99/ 26.095 | Модуль сдвига |  | СТБ 1740-2007 п. 11 |
| 10.7 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п. 8 |
| 10.8 ** | Панели звукопоглощающие и звукоизолирующие, шумозащитные | 25.99/ 29.061 | Контроль геометрических параметров: - линейных размеров - отклонение от прямолинейности продольных кромок - отклонение от плоскостности лицевой поверхности - отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней - смещение кромок металлических листов относительно друг друга | ТУ BY 812000699.009-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1515-2004 п. 5, п. 6 (Метод 2); п. 7 (Метод 1); п. 8, п. 9 |
| 10.9 ** |  | 25.99/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных