|  |  | Приложение № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к аттестату аккредитации |  |  |  |
|  |  | № BY/112 2.0609 |  |  |  |
|  |  | от 10.07.1997 |  |  |  |
|  |  | на бланке № ____ |  |  |  |
|  |  | на 2 листах редакция 01 |  |  |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 20 декабря 2024 года
К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 06 октября 2023 года редакция 03

лаборатории контроля качества сварки Гродненского производственного управления Производственного республиканского унитарного предприятия «Гроднооблгаз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 230003, г. Гродно, ул. Обухова, 34, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.8** | Объекты газораспредели-тельной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения -образцы сварных соединений | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2020-2009 СТБ 2039-2010 СТБ 2069-2010 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 СН 1.03.01-2019 ГОСТ 23055-78 1) Правила аттестации сварщиков 2) ПОПБОГ ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6334-2021 |
| 3.8** | Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения -образцы сварных соединений | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 СТБ 2116-2010 СТБ ISO 9606-1-2022 СП 4.02.01-2020 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 ГОСТ 23055-78 1) Правила аттестации сварщиков ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6334-2021 |
| 4.6** | Металлоконструкции | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия -сварные соединения -образцы сварных соединений | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2012 СТБ 1565-2009 ТКП 45-5.04-49-2007 СП 4.02.01-2020 ГОСТ 23055-78 1) Правила аттестации сварщиков ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 17636-2-2017 МВИ.МН 6334-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

- Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением (утв. Госпроматомнадзором МЧС РБ от 27.06.1994 №6 в ред. от 16.11.2007 г. №100);

- Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утв. постановлением МЧС РБ от 02.02.2009 №6).

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»		                      	О.В. Шабанова