ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Сосуды, работающие под давлением | 25.29/ 32.115 | Оптический контроль, внешний осмотр и измерения, визуальный метод: - сварные соединения; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 15860 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 23055-78 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 12517-1-2008 ТУ РБ 400046213.017-2004 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 15860 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 23055-78 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 12517-1-2008 ТУ РБ 400046213.017-2004 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Александра Пушкина, 65В, 247672, г. Рогачев, Гомельская область |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |  |
| 1.2* |  | 25.29/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами (капиллярный (цветной) метод): - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.3* |  | 25.29/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435- 2004 ГОСТ ISO 17636-1-2017 | ул. Александра Пушкина, 65В, 247672, г. Рогачев, Гомельская область, ул. Александра Пушкина, 65Б, 247672, г. Рогачев, Гомельская область |
| 1.4* |  | 25.29/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств, механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб: - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 910-2002 | ул. Александра Пушкина, 65В, 247672, г. Рогачев, Гомельская область |