ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Краски (эмали) для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/42.000 | Отбор и подготовка образцов | СТБ 1520-2023; ТНПА и другая документация | ГОСТ 8832-2024; ГОСТ 9980.2-2014 СТБ 1520-2023 п.8.1-8.9 | ул. Катин Бор, 103, 224025, г. Брест, Брестская область |
| 1.2* |  | 20.30/11.116 | Внешний вид поверхности отвержденного разметочного материала |  | СТБ 1520-2023 п.8.10 |  |
| 1.3* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 п.6.1; СТБ 1520-2023 п.8.11 |  |
| 1.4* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022; СТБ 1520-2023 п.8.12 |  |
| 1.5* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания (твердения) |  | ГОСТ 19007-2023 (кроме п.7.2); ГОСТ 32829-2014 п.4.1; СТБ 1520-2023 п.8.13 |  |
| 1.6* |  | 20.30/08.156 | Коэффициент диффузного отражения (белизна). Коэффициент яркости |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.3; ГОСТ 896-2021; СТБ 1520-2023 п.8.10, 8.14 |  |
| 1.8* |  | 20.30/29.054 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 СТБ 1520-2023 п.8.16 |  |
| 1.9* |  | 20.30/29.143 | Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) |  | ГОСТ 5233-2021 метод 1; СТБ 1520-2023 п.8.17 |  |
| 1.11* |  | 20.30/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 СТБ 1520-2023 п.8.22 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12* | Краски (эмали) для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/29.121 | Адгезия к стеклу | СТБ 1520-2023; ТНПА и другая документация | ГОСТ 15140-78 метод 2; СТБ 1520-2023 п.8.18 | ул. Катин Бор, 103, 224025, г. Брест, Брестская область |
| 1.13* |  | 20.30/26.045 | Стойкость к статическому воздействию 10%-го водного раствора гидроксида натрия |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.5; СТБ 1520-2023 п.8.27 |  |
| 1.14* |  |  | Стойкость к статическому воздействию 3%-го водного раствора хлорида натрия |  |  |  |
| 1.15* |  | 20.30/08.156 | Координаты цветности |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.1,4.2; СТБ 1520-2023 п.8.10 |  |
| 2.1** | Пластики холодного нанесения для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/42.000 | Отбор и подготовка образцов | СТБ 1520-2023; ТНПА и другая документация | ГОСТ 8832-2024; ГОСТ 9980.2-2014 СТБ 1520-2023 п.8.1-8.9 | ул. Катин Бор, 103, 224025, г. Брест, Брестская область |
| 2.2* |  | 20.30/11.116 | Внешний вид поверхности отвержденного разметочного материала |  | СТБ 1520-2023 п.8.10 |  |
| 2.3* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022; СТБ 1520-2023 п.8.12 |  |
| 2.4* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания (твердения) |  | ГОСТ 19007-2023 (кроме п.7.2); ГОСТ 32829-2014 п.4.1; СТБ 1520-2023 п.8.13 |  |
| 2.5* |  | 20.30/08.156 | Коэффициент диффузного отражения (белизна). Коэффициент яркости |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.3; ГОСТ 896-2021; СТБ 1520-2023 п.8.10, 8.14 |  |
| 2.6* |  | 20.30/29.165 | Эластичность покрытия при изгибе |  | ГОСТ 6806-2024; СТБ 1520-2023 п.8.15 |  |
| 2.7* |  | 20.30/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 СТБ 1520-2023 п.8.22 |  |
| 2.8* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 п.6.1; СТБ 1520-2023 п.8.11 |  |
| 2.9* |  | 20.30/29.145 | Температура размягчения по методу "КиШ" |  | ГОСТ 11506-73; СТБ 1520-2023 п.8.21 |  |
| 2.10* |  | 20.30/29.144 | Растекаемость при температуре нанесения |  | СТБ 1520-2023 п.8.20 Приложение Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.11* | Пластики холодного нанесения для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/26.045 | Стойкость к статическому воздействию 10%-го водного раствора гидроксида натрия | СТБ 1520-2023; ТНПА и другая документация | ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.5; СТБ 1520-2023 п.8.27 | ул. Катин Бор, 103, 224025, г. Брест, Брестская область |
| 2.12* |  |  | Стойкость к статическому воздействию 3%-го водного раствора хлорида натрия |  |  |  |
| 2.13* |  | 20.30/08.156 | Координаты цветности |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.1,4.2; СТБ 1520-2023 п.8.10 |  |
| 3.1** | Термопластики для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.16/42.000 | Отбор и подготовка образцов | СТБ 1520-2023; ТНПА и другая документация | ГОСТ 8832-2024; ГОСТ 9980.2-2014 СТБ 1520-2023 п.8.1-8.9 | ул. Дубровская, 54Б, 224025, г. Брест, Брестский район, Брестская область |
| 3.2* |  | 20.16/11.116 | Внешний вид поверхности отвержденного разметочного материала |  | СТБ 1520-2023 п.8.10 |  |
| 3.3* |  |  | Время высыхания (твердения) |  | ГОСТ 19007-2023 (кроме п.7.2); ГОСТ 32829-2014 п.4.1; СТБ 1520-2023 п.8.13 |  |
| 3.4* |  | 20.16/08.156 | Коэффициент диффузного отражения (белизна). Коэффициент яркости |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.3; ГОСТ 896-2021; СТБ 1520-2023 п.8.10, 8.14 |  |
| 3.5* |  | 20.16/29.165 | Эластичность покрытия при изгибе |  | ГОСТ 6806-2024; СТБ 1520-2023 п.8.15 |  |
| 3.6* |  | 20.16/29.061 | Растекаемость при температуре нанесения |  | СТБ 1520-2023 п.8.20 Приложение Б |  |
| 3.7* |  | 20.16/29.145 | Температура размягчения по методу "КиШ" |  | ГОСТ 11506-73; СТБ 1520-2023 п.8.21 |  |
| 3.8* |  | 20.16/26.045 | Стойкость к статическому воздействию 10%-го водного раствора гидроксида натрия |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.5; СТБ 1520-2023 п.8.27 |  |
| 3.9* |  |  | Стойкость к статическому воздействию 3%-го водного раствора хлорида натрия |  |  |  |
| 3.10* |  | 20.16/08.156 | Координаты цветности |  | ГОСТ 32829-2014 п.4.1,4.2; СТБ 1520-2023 п.8.10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.11* | Термопластики для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.16/29.040 | Плотность | СТБ 1520-2023; ТНПА и другая документация | ГОСТ 32829-2014 п.4.1, 4.7; СТБ 1520-2023 п.8.22 | ул. Дубровская, 54Б, 224025, г. Брест, Брестский район, Брестская область |
| 4.1* | Краски (эмали) для дорожной разметки автомобильных дорог | 20.30/08.156 | Коэффициент яркости | ГОСТ Р 52575-2021; ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.3 | ул. Катин Бор, 103, 224025, г. Брест, Брестская область |
| 4.2* |  | 20.30/29.054 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 ГОСТ Р 52576-2021 п.4.9 |  |
| 4.3* |  | 20.30/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 ГОСТ Р 52576-2021 п. 4.6 |  |
| 4.4* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 п.6.1; ГОСТ Р 52576-2021 п.4.8 |  |
| 4.5* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022; ГОСТ Р 52576-2021 п.4.10 |  |
| 4.6* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания (отверждения) |  | ГОСТ 19007-2023 (кроме п.7.2); ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.4 |  |
| 4.7* |  | 20.30/29.121 | Адгезия к стеклу |  | ГОСТ 15140-78 метод 2; ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.11 |  |
| 4.8* |  | 20.30/08.156 | Координаты цветности |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.2 |  |
| 4.9* |  | 20.30/26.045 | Стойкость к воздействию жидкостей |  | ГОСТ 9.403-2022 метод А; ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.5 |  |
| 5.1* | Холодные пластики для дорожной разметки автомобильных дорог | 20.30/11.116 | Время высыхания (отверждения) | ГОСТ Р 52575-2021; ТНПА и другая документация | ГОСТ 19007-2023 (кроме п.7.2); ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.4 | ул. Катин Бор, 103, 224025, г. Брест, Брестская область |
| 5.2* |  | 20.30/08.156 | Коэффициент яркости |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.3 |  |
| 5.3* |  |  | Координаты цветности |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.4* | Холодные пластики для дорожной разметки автомобильных дорог | 20.30/29.040 | Плотность | ГОСТ Р 52575-2021; ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 52576-2021 п. 4.7 | ул. Катин Бор, 103, 224025, г. Брест, Брестская область |
| 5.5* |  | 20.30/26.045 | Стойкость к воздействию жидкостей |  | ГОСТ 9.403-2022 метод А; ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.5 |  |
| 5.6* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022; ГОСТ Р 52576-2021 п.4.10 |  |
| 6.1* | Термопластики для дорожной разметки автомобильных дорог | 20.16/11.116 | Время высыхания (отверждения) | ГОСТ Р 52575-2021; ТНПА и другая документация | ГОСТ 19007-2023 (кроме п.7.2); ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.4 | ул. Дубровская, 54Б, 224025, г. Брест, Брестский район, Брестская область |
| 6.2* |  | 20.16/08.156 | Коэффициент яркости |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.3 |  |
| 6.3* |  | 20.16/29.145 | Температура размягчения |  | ГОСТ 11506-73; ГОСТ Р 52576-2021 п.4.12 |  |
| 6.4* |  | 20.16/08.156 | Координаты цветности |  | ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.2 |  |
| 6.5* |  | 20.16/29.040 | Плотность |  | ГОСТ Р 52576-2021 п. 4.7 |  |
| 6.6* |  | 20.16/26.045 | Стойкость к воздействию жидкостей |  | ГОСТ 9.403-2022 метод А; ГОСТ Р 52576-2021 п.4.1, 4.5 |  |
| 7.1** | Стеклошарики световозвращающие для дорожной разметки | 23.19/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1750-2007 п.7.4 | ГОСТ 9980.2-2014 СТБ 1750-2007 п.7.4 | ул. Катин Бор, 103, 224025, г. Брест, Брестская область |
| 7.2* |  | 23.19/11.116 | Внешний вид стеклошариков в массе | СТБ 1750-2007 п.5.2, таблица 1 | СТБ 1750-2007 п.8.2 |  |
| 7.3* |  | 23.19/29.040 | Гранулометрический состав | СТБ 1750-2007 п.5.3, таблица 2 | СТБ 1750-2007 п.8.6 приложение Д |  |
| 7.4* |  | 23.19/18.115 | Содержание дефектных стеклошариков | СТБ 1750-2007 п.5.2, таблица 1 | СТБ 1750-2007 п.8.5 приложение Г |  |
| 7.5* |  |  | Содержание инородных частиц |  |  |  |
| 7.6* |  | 23.19/11.116 | Тест на наличие обработки поверхности стеклошариков |  | СТБ 1750-2007 п.8.3 приложение Б |  |
| 7.7* |  | 23.19/29.040 | Истинная плотность стекла стеклошариков | СТБ 1750-2007 п. 5.5 | СТБ 1750-2007 п.8.8 приложение Ж |  |
| 7.8* |  |  | Насыпная плотность стеклошариков |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1; СТБ 1750-2007 п.8.9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.9* | Стеклошарики световозвращающие для дорожной разметки | 23.19/18.115 | Коэффициент преломления стекла стеклошариков | СТБ 1750-2007 п.5.2, таблица 1 | СТБ 1750-2007 п.8.4 Приложение В | ул. Катин Бор, 103, 224025, г. Брест, Брестская область |
| 7.10* |  | 23.19/26.045 | Устойчивость стеклошариков к воздействию воды | СТБ 1750-2007 п. 5.4 | СТБ 1750-2007 п.8.7 приложение Е |  |
| 7.11* |  |  | Устойчивость стеклошариков к воздействию водного раствора хлорида кальция |  |  |  |
| 8.1** | Разметка дорожная горизонтальная | 42.11/08.156, 71.20/08.156 | Коэффициент яркости | СТБ 1231-2012 п. 5.1.9, табл. 4 | СТБ 1231-2012 п.8.8 | ул. Катин Бор, 103, 224025, г. Брест, Брестская область |
| 8.2** |  | 42.11/29.061, 71.20/29.061 | Степень износа | СТБ 1231-2012 п. п. 5.1.14, 5.1.15 | СТБ 1231-2012 п.8.11 приложение Л, метод А |  |
| 8.3** |  | 42.11/08.156, 71.20/08.156 | Удельный коэффициент световозвращения | СТБ 1231-2012 п. 5.1.11, табл. 6, п. 5.1.12, табл. 7 | СТБ 1231-2012 п.8.10 приложение К |  |
| 8.4** |  |  | Удельный коэффициент яркости при рассеянном освещении | СТБ 1231-2012 п. 5.1.10, табл. 5 | СТБ 1231-2012 п.8.9 приложение Ж |  |
| 9.1** | Атмосферный воздух | 100.02/ 08.156, 100.02/ 42.000 | Отбор проб и определение концентрации скипидара (в пересчете на углерод) ДИ: (550-8800) мкг/м3 | Фактические значения | АМИ.БР 0010-2022 | ул. Катин Бор, 103, 224025, г. Брест, Брестская область |
| 10.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.156, 100.10/ 42.000 | Отбор проб и определение концентрации скипидара (в пересчете на углерод) ДИ: (88-1408) мг/м3 | Фактические значения | АМИ.БР 0014-2022 | ул. Катин Бор, 103, 224025, г. Брест, Брестская область |
| 11.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.156, 100.01/ 42.000 | Отбор проб и определение концентрации скипидара (в пересчете на углерод) ДИ: (15-240) мг/м3 | Фактические значения | АМИ.БР 0017-2022 | ул. Катин Бор, 103, 224025, г. Брест, Брестская область |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами