ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* | Бетон тяжелый | 23.63/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012 п. 4 | 213105, с/с Вейнянский, д. Затишье, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 2.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 |  |  |
| 2.3** |  | 23.63/32.030 | Прочность на сжатие (метод ударного импульса) | СТБ 2264-2012 |  |  |
| 2.5* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |  |
| 5.1** | Блоки из ячеистых бетонов | 23.69/42.000 | Отбор проб | СТБ 1974-2009 п. 4 | 213105, с/с Вейнянский, д. Затишье, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 5.2** |  | 23.69/29.061 | Внешний вид (повреждение углов и ребер) | ГОСТ 26433.1-89 табл.1 |  |  |
| 5.3** |  |  | Отклонение от линейных размеров |  |  |  |
| 5.4* |  |  | Отклонение от прямолинейности граней и ребер |  |  |  |
| 5.5** |  |  | Отклонение от прямоугольной формы (разность длин диагоналей) |  |  |  |
| 5.6* |  | 23.69/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п. 7.2 |  |  |
| 5.7* |  | 23.69/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |  |  |
| 5.8* |  |  | Отпускная влажность | ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 5.9* |  | 23.69/26.080 | Морозостойкость | СТБ 1570-2005 Приложение Б |  |  |
| 5.10* |  | 23.69/29.061 | Усадка при высыхании | СТБ 1570-2005 Приложение А |  |  |
| 7.1** | Грунты | 08.12/29.119 | Коэффициент уплотнения (методом динамического зондирования) | СТБ 1377-2003 п.6 | 213105, с/с Вейнянский, д. Затишье, Могилевский район, Могилевская область |  |