|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0494 от 28.09.1998 на бланке №______ на 5 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 марта 2024 года

лаборатории технологического управления

Открытого акционерного общества «Керамин»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Места осуществления деятельности: ул. Серова, 22, Минск, 220024 |  |  |  |  |  |
| 1.1* | # Плитки # керамические, # изделия клинкерные | 23.31/26.080 | Термическая стойкость глазури | ГОСТ 13996-2019 TУ BY 100297103.011-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27180-2019 п.10.2 |
| 1.2* |  | 23.31/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 27180-2019 п.6.5.1.1 |
| 1.3* |  | 23.31/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 27180-2019 п.5.2, п.5.3 |
| 1.4* |  | 23.31/29.061 | Правильность формы |  | ГОСТ 27180-2019 п.5.5 |
| 1.5* |  | 23.31/29.070 | Износостойкость неглазурованных плиток |  | ГОСТ 27180-2019 п.8.2 |
| 1.6* |  | 23.31/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 27180-2019 п.11 |
| 2.1* | Керамические плитки и плиты полусухого # прессования # Плиты и плитки керамические. # Плитки # керамические, # изделия клинкерные. | 23.31/29.121 | Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка (для плиток более 95х95мм) | СТБ ЕN 14411-2015 СТБ EN ISO 10545-1-2016 ГОСТ 13996-2019 TУ BY 100297103.011-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN ISO 10545-4-2015 ГОСТ 27180-2019 п.7 |
| 2.2* |  | 23.31/26.045 | Химическая стойкость |  | СТБ EN ISO 10545-13-2020 ГОСТ 27180-2019 п.12 |
| 2.3* |  | 23.31/26.045 | Устойчивости к образованию пятен |  | СТБ EN ISO 10545-14-2019 ГОСТ 27180-2019 п.15 |
| 2.4* |  | 23.31/26.080 | Устойчивость к растрескиванию глазури |  | СТБ ЕН ИСО 10545-11-2006 ГОСТ 27180-2019 п.18 |
| 2.5* |  | 23.31/29.070 | Износостойкость глазурованных плиток |  | СТБ ЕН ИСО 10545-7-2007 ГОСТ 27180-2019 п.9 |
| 2.6* |  | 23.31/29.070 | Износостойкость неглазурованных плиток |  | СТБ ISO 10545-6-2013 ГОСТ 27180-2019 п.8.3 |

| 2.7* | Керамические плитки и плиты полусухого # прессования # Плиты и плитки керамические. # Плитки # керамические, # изделия клинкерные. | 23.31/26.080 | Термическая стойкость | СТБ ЕN 14411-2015 СТБ EN ISO 10545-1-2016 ГОСТ 13996-2019 TУ BY 100297103.011-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ EN ISO 10545-9-2016 ГОСТ 27180-2019 п.10.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8* |  | 23.31/42.000 | Отбор образцов (проб) |  | СТБ EN ISO 10545-1-2016 ГОСТ 27180-2019 п.4.3,4.4 |
| 3.1* | Глины | 08.12/08.052 | Относительное изменение массы при прокаливании | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2642.2-2014 п. 8.1 |
| 3.8* |  | 08.12/29.040 | Массовая доля остатка на сите с сеткой №0063 |  | ГОСТ 21216 -2014 п.5.6 |
| 3.9* |  | 08.12/29.040 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 28584-2023 |
| 4.1* | Каолины | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19285-73 ГОСТ 21286-82 ГОСТ 21285-75 |
| 4.6* |  | 23.31/08.052 | Массовая доля потери массы при прокаливании |  | ГОСТ 19609.13-89 |
| 4.7* |  | 23.31/29.040 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 19609.14-89 |
| 4.9* |  | 08.12/29.040 | Массовая доля остатка на сите с сеткой №0063 |  | ГОСТ 21216 -2014 п.5.6 |
| 4.10* |  | 08.12/29.040 | Массовая доля остатка на сите с сеткой №0063, №0056, №02 |  | ГОСТ 19286-77 |
| 5.1* | Материалы и концентраты полевошпатовые и кварцполевошпатовые (пегматиты), микроволлостонит фракционированный | 08.99/42.000 | Отбор проб | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22871-77 |
| 5.9* |  | 08.99/29.040 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 26318.11-84 |
| 5.10* |  | 08.99/08.052 | Массовая доля потери массы при прокаливании |  | ГОСТ 26318.14-84 |

| 25.1* | Минеральное сырье. Материалы и изделия строительные | 23.99/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 | ГОСТ 30108-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.2* |  | 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (радия-226Ra, тория-232Th, калия-40K) |  | ГОСТ 30108-94 МВИ. МН 4779-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных