|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3345 от 30 сентября 2008 года на бланке _________ на 4 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» февраля 2017 года

Химический исследовательский сектор центральной лаборатории

филиала «Завод Химволокно»

открытого акционерного общества «Гродно Азот»

| № пунктов |  | Наименова-ние объекта испытаний | Код |  |  | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.1 |  | Ткань кордная капроновая | 20.59/ 08.164 |  |  | Массовая доля низкомолекулярных соединений |  | ГОСТ 24221-94 ТУ РБ 500048054.004-2001 ТУ РБ 500048054.022-2003 ТУ РБ 500048054.042-2004 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 17824-2005 п. 4.2 (метод 3) |
| 1.2 |  |  | 20.59/ 08.052 |  |  | Массовая доля влажности |  |  |  | ГОСТ 6611.4-73 п.4.3 |
| 1.3 |  |  | 20.59/ 08.052 |  |  | Массовая доля замасливателя |  |  |  | ГОСТ 29332-2006 п.3.5.1 |
| 2.1 |  | Ткань кордная капроновая пропитанная | 20.59/ 08.052 |  |  | Массовая доля фактической влажности |  | ТУ РБ 500048054.067-2007 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ.МН 5506-2016 |
| 2.2 |  |  | 20.59/ 08.052 |  |  | Массовая доля пропиточного состава (привеса) |  |  |  | МВИ.МН 5507-2016 |
| 3.1 |  | Ткань кордная анидная пропитанная | 20.59/ 08.052 |  |  | Массовая доля фактической влажности |  | ТУ РБ 500048054.073-2007 ТУ РБ 500048054.091-2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ.МН 5506-2016 |
| 3.2 |  |  | 20.59/ 08.052 |  |  | Массовая доля пропиточного состава (привеса) |  |  |  | МВИ.МН 5507-2016 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 4.1 |  | Ткани кордные полиэфирные | 20.59/ 08.052 |  |  | Массовая доля фактической влажности |  | ТУ РБ 500048054.074-2008 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ МН 5506-2016 |
| 5.1 |  | Нити капроновые | 20.60/ 08.052 |  |  | Массовая доля влажности |  | ТУ BY 500036542.136-2011 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 6611.4-73 п.4.3 |
| 5.2 |  |  | 20.60/ 08.052 |  |  | Массовая доля замасливателя |  |  |  | ГОСТ 29332-2006 п.3.5.1 |
| 6.1 |  | Нити полиамидные | 20.60/ 08.052 |  |  | Массовая доля влажности |  | ГОСТ 22693-98 ТУ BY 500048054.092-2009 ТУ РБ 00206262.129-99 ТУ РБ 500048054.027-2003 ТУ РБ 500048054.021-2001 ТУ BY 500048054.045-2006 ТУ РБ 00206262.154-99 ТУ BY 500048054.085-2009 ТУ BY 500048054.086-2008 ТУ BY 500048054.062-2005 ТУ BY 500048054.010-2000 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 6611.4-73 п.4.3 |
| 6.2 |  |  | 20.60/ 08.052 |  |  | Массовая доля замасливателя |  |  |  | ГОСТ 29332-2006 п.3.5.1 |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 7.1 |  | Нити полиэфирные | 20.60/ 08.052 |  |  | Массовая доля влажности |  | ТУ BY 500048054.080-2009 ТУ BY 500036524.136-2011 ТУ BY 700117487.199-2014 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 6611.4-73 п.4.3 |
| 7.2 |  |  | 20.60/ 08.052 |  |  | Массовая доля замасливателя |  |  |  | ГОСТ 29332-2006 п.3.5.1 |
| 8.1 |  | Волокно полиамидное | 20.60/ 08.164 |  |  | Массовая доля низкомолекулярных соединений |  | ТУ BY 500048054.093-2009 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 17824-2005 п. 4.2 (метод 3) |
| 8.2 |  |  | 20.60/ 08.052 |  |  | Массовая доля влажности |  |  |  | ГОСТ 10213.3-2002 п.7.2 |
| 8.3 |  |  | 20.60/ 08.052 |  |  | Массовая доля замасливателя |  |  |  | ГОСТ 29332-2006 п.3.5.1 |
| 9.1 |  | Полиамид-6 | 20.59/ 11/116 |  |  | Внешний вид и цвет |  | ТУ РБ 500048054.009-2001 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ТУ РБ 500048054.009-2001 п.4.2 |
| 9.2 |  |  | 20.59/ 29.061 |  |  | Размер гранул: длина, диаметр |  |  |  | ТУ РБ 500048054.009-2001 п.4.5 |
| 9.3 |  |  | 20.59/ 29.040 |  |  | Количество гранул в 1 грамме продукта |  |  |  | ТУ РБ 500048054.009-2001 п.4.6 |
| 9.4 |  |  | 20.59/ 29.040 |  |  | Количество гранул с инородными точечными вкраплениями ПА6, определяемое невооруженным глазом, в пробе массой (2,00±0,01) кг |  |  |  | ТУ РБ 500048054.009-2001 п.4.3.2.2 |
| 9.5 |  |  | 20.59/ 29.040 |  |  | Количество гранул с инородными точечными вкраплениями ПА6, определяемое под лупой, в пробе массой (100±1)г |  |  |  | ТУ РБ 500048054.009-2001 п.4.3.3 |
| 9.6 |  |  | 20.59/ 29.040 |  |  | Количество окисленных гранул в пробе массой (2,00±0,01) кг |  |  |  | ТУ РБ 500048054.009-2001 п.4.4.3 |
| 9.7 |  |  | 20.59/ 29.040 |  |  | Массовая доля непрорубленных гранул длиной до 20 мм |  |  |  | ТУ РБ 500048054.009-2001 п.4.8 |
| 9.8 |  |  | 20.59/ 08.052 |  |  | Массовая доля воды |  |  |  | ГОСТ 14870-77п.3 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 9.9 | Полиамид-6 |  |  | 20.59/ 08.164 | Массовая доля экстрагируемых веществ |  | ТУ РБ 500048054.009-2001 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 17824-2005 п. 4.2 (метод 3) |  |
| 9.10 |  |  |  | 20.59/ 08.043 | Относительная вязкость |  |  |  | МВИ.МН 4593-2013 |  |
| 9.11 |  |  |  | 20.59/ 29.145 | Температура плавления |  |  |  | ГОСТ 18995.4-73 п.3.1 |  |
| 10.1 | Полиамид-6 для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами |  |  | 20.59/ 11/116 | Внешний вид и цвет |  | ТУ РБ 500048054.037-2002 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ТУ РБ 500048054.037-2002 п.4.2 |  |
| 10.2 |  |  |  | 20.59/ 29.061 | Размер гранул: диаметр, длина |  |  |  | ТУ РБ 500048054.037-2002 п.4.3 |  |
| 10.3 |  |  |  | 20.59/ 29.040 | Массовая доля непрорубленных гранул длиной до 15 мм |  |  |  | ТУ РБ 500048054.037-2002 п.4.7 |  |
| 10.4 |  |  |  | 20.59/ 08.052 | Массовая доля воды |  |  |  | ГОСТ 14870-77 п.3 |  |
| 10.5 |  |  |  | 20.59/ 08.043 | Относительная вязкость |  |  |  | МВИ.МН 4593-2013 |  |

Руководитель национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           Т.А. Николаева