|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3885 |
|  | от 29.06.2009 |
|  | на бланке № ___________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 июня 2024 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории Закрытого акционерного общества «ИНСЕРВИССТРОЙ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ждановичский сельсовет 65/1, 223039, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Бетоны конструкционные тяжёлые Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства Бетоны лёгкие | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 СТБ 1187-2020 ГОСТ 13015.0-83 СН 1.03.01-2019 ГОСТ 18105-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 |
| 1.2** |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие неразрушающими методами (методы: отрыв со скалыванием, ударный импульс) |  | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22690-2015 |
| 2.1* | Растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307-2012 п.7.8-7.9 ГОСТ 5802-86 п.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1** | Грунты (устройство фундаментов, устройство полов, устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных) | 08.12/ 29.119 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) при глубине контроля до 30см | СТБ 1164.0-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СН 1.03.01-2019 ТКП 45-3.02-7-2005 ТКП 45-3.02-70-2009 ТКП 45-5.01-254-2012 ТКП 45-4.01-272-2012 СН 4.02.01-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1164.1-2009 п.5.7, п.6.11 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п. 6.3 СТБ 1685-2006 п.5.7, п.5.8, п.6.7 СТБ 1349-2009 п. 5.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных