|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0620 от 15.07.1997 на бланке №_________ на 6 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «06» июля 2024 года

Бюро сварки, изоляции и контроля - лаборатории

Открытого акционерного общества «Гродногазстройизоляция»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Карского 6а, 230003, г. Гродно ул. Заводская 7, 231470, г.п. Новоельня, Дятловский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения; визуально-оптический метод): -сварные соединения; -основной метал | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 9.602-2016 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СТБ 2039-2010 СТБ EN 287-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 ГОСТ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 СН 1.03.01-2019 СН 4.03.01-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 23.02.2018 №7) ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2 *** |  | 24.10/32.123 | Радиационный метод (радиографическая дефектоскопия; гаммаграфическая дефектоскопия): -сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 1.3 *** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.1 *** | Магистральные трубопроводы | 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения; визуально-оптический метод): -сварные соединения; -основной метал | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 9.602-2016 СНиП III-42-80 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 287-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2 *** |  | 24.10/32.123 | Радиационный метод (радиографическая дефектоскопия; гаммаграфическая дефектоскопия): -сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 2.3 *** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.1 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения; визуально-оптический метод): -сварные соединения; -основной метал | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 287-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2 *** |  | 24.10/32.123 | Радиационный метод (радиографическая дефектоскопия; гаммаграфическая дефектоскопия): -сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 3.3 *** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.1 *** | Наружные и внутренние сети холодного и горячего водоснабжения и канализации | 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения; визуально-оптический метод) -сварные соединения; -основной метал | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ 2039-2010 СТБ EN 287-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 ГОСТ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СП 1.03.02-2020 СН 1.03.01-2019 ТКП 45-4.01-272-2012 СН 4.01.01-2019 СН 4.01.02-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.2 *** |  | 24.10/32.123 | Радиационный метод (радиографическая дефектоскопия; гаммаграфическая дефектоскопия): -сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 4.3 *** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 5.1 *** | Технологические трубопроводы и технологическое оборудование. | 24.10/32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения; визуально-оптический метод): -сварные соединения; -основной метал | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23055-78 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 287-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 №20 (в редакции Постановления МЧС РБ от 13.07.2010 №33) ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.2 *** |  | 24.10/32.123 | Радиационный метод (радиографическая дефектоскопия; гаммаграфическая дефектоскопия): -сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 |
| 5.3 *** |  | 24.10/32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод)): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |

| 6.1 *** | Полиэтиленовые трубопроводы | 22.21/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной материал; - контрольные образцы сварных соединений | ГОСТ 11262-2017 СТБ 2069-2010 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 23.02.2018 №7) ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 ** | Защитные покрытия подземных, подводных (с заглублением в дно), наземных (в насыпи) и надземных стальных сооружений | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - защитные покрытия | ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 16336-2013 ГОСТ 16337-77 ГОСТ 31448-2012 ГОСТ СТБ Р 51164-2001 ТУ РБ 500013904.002-2001 ТУ BY 500013904.003-2010 ТУ BY 300042199.057-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 |
| 7.2 ** |  | 24.10/ 32.089 | Измерение толщины покрытия |  | ГОСТ 9.602-2016, п. 7.10 ГОСТ 31448-2012, п.8.4 СТБ ГОСТ Р 51164-2001, п.6.2.5 |
| 7.3 ** |  | 24.10/ 29.137 | Сопротивление: -определение адгезии покрытия |  | ГОСТ 9.602-2016, п. 7.11, прил. К ГОСТ 31448-2012, п.8.7 СТБ ГОСТ Р 51164-2001, п.6.2.6, прил. Б |
| 7.4 *** |  | 24.10/ 32.166 | Электрический метод (электроискровой): -определение диэлектрической сплошности покрытия по электрическому пробою |  | ГОСТ 9.602-2016, п. 7.14 ГОСТ 31448-2012, п.8.5 СТБ ГОСТ Р 51164-2001, п.6.2.8 |
| 7.5 ** |  | 24.10/ 29.121 | Прочность: -определение прочности покрытия при ударе |  | ГОСТ 9.602-2016, прил. Л ГОСТ 31448-2012, п.8.6 СТБ ГОСТ Р 51164-2001, п.6.2.7, прил. А |

| 8.1 *** | Трубы и изделия стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном (ПИ-трубы, ПИ-изделия, термоизоляция из жесткого пенополиуретана) | 24.10/32.115 | Оптический контроль - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения | СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.01.2016 №7 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 *** |  | 24.10/29.061 | Измерение геометрических параметров |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 8.3 * |  | 24.10/ 29.040 24.10/ 29.119 | Весовые параметры (масса, плотность, объем) -кажущаяся плотность; -водопоглощение по объему |  | ГОСТ 409-2017 СТБ 2252-2012, п.7.1.3; п. 7.1.5 СТБ 2270-2012, п.7.1.3, п.7.1.5 |
| 9.2 *** | Образцы сварных соединений | 24.10/ 32.123 24.20/ 32.123 | Радиационный метод: - радиографическая дефектоскопия; - гаммаграфическая дефектоскопия | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 287-1-2009 СП 4.02.01-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 № 6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 23.02.2018 №7) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 |
| 9.3 *** |  | 24.10/32.115 24.20/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения; визуально-оптический метод) |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 СП 4.03.01-2020 п.9.3.1.3 |
| 9.4 * |  | 24.10/ 29.061 24.20/ 29.061 | Прочность: механические испытания (статическое растяжение; статический изгиб (сплющивание)) |  | ГОСТ 6996-66 р.8 ГОСТ 6996-66 р.9 ГОСТ 11262-2017 |
| 10.1 *** | Образцы сварных соединений полиэтиленовых труб и основного материала | 22.21/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод; внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 11262-2017 СТБ 2069-2010 СТБ ГОСТ Р 50838-97 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 23.02.2018 № 7) ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 |
| 10.2 * | Образцы сварных соединений полиэтиленовых труб и основного материала | 22.21/ 29.121 | Прочность: механические испытания (статическое растяжение) |  | ГОСТ 11262-2017 СТБ 2069-2010, п.6.4.3.2 СТБ ГОСТ Р 50838-97, п. 8.5 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Е.В. Бережных |
| --- | --- |