|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2052 |
|  | от 06.03.2001 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 августа 2025 года

испытательного комплекса Открытого акционерного общества "Гродножилстрой"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Суворова, 127А, 230001, г. Гродно (Испытательный комплекс) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 1.2* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие и растяжение при изгибе | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.0-83 |
| 1.3* |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 1.4* |  | 23.61/ 26.141 | Водонепроницаемости (ускоренный метод) |  | ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д |
| 1.5* |  | 23.61/ 29.119 | Средняя плотность бетона |  | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |
| 1.6* |  | 23.61/ 29.151 | Водопоглащение бетона |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 1.7* |  | 23.61/ 29.070 | Истираемость бетона |  | ГОСТ 13087-2018 |
| 2.2* | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | 22.23/ 29.119 | Плотность | СТБ 1437-2004 | СТБ 1437-2004 п.7.3 ГОСТ 17177-94 п.7.2 |
| 2.3* |  | 22.23/ 29.151 | Влажность |  | СТБ 1437-2004 п.7.4 ГОСТ 17177-94 п.8 |
| 2.4* |  | 22.23/ 26.141 | Водопоглащение |  | СТБ 1437-2004 п.7.6 ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001) |
| 2.5* |  | 22.23/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  | СТБ 1437-2004 п.7.4.3 ГОСТ 17177-94 п.15 |
| 2.6* |  | 22.23/ 26.080 | Время самостоятельного горения |  | СТБ 1437-2004 п.7.8 |
| 2.7* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность на сжатие при 10% деформации |  | СТБ 1437-2004 п.7.4 ГОСТ 17177-94 п.13 |
| 3.1*** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 22856-89 | ГОСТ 8267-93 п.5.6 ГОСТ 22856-89 п.2.5 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 3.2* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
| 3.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 3.4* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
| 3.5* |  | 08.12/ 29.121 | Дробимость | ГОСТ 22856-89 ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 3.6* |  |  | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |
| 4.1*** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 4.2* |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 4.3* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 4.4* |  | 08.12/ 11.116 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 8735-88 п.6 |
| 4.5* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 5.1*** | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 | СТБ 1035-96 п.6.1 СТБ 1545-2005 п.4 ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 5.2* |  | 23.63/ 29.144 | Удобоукладываемость |  | СТБ 1035-96 п.5.2 СТБ 1545-2005 п.5 |
| 5.3* |  | 23.63/ 11.116 | Сохраняемость удобоукладываемости во времени |  | СТБ 1035-96 п.6.5 СТБ 1545-2005 п.10 |
| 6.1* | Бетоны конструкционные тяжелые. Бетоны легкие Бетоны конструкционные тяжелые. Бетоны легкие | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 СТБ 1187-2020 | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 СТБ 1152-99 п.7.1 |
| 6.2* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие (методы: пластических деформаций, ударного импульса) |  | ГОСТ 22690-2015 СТБ 2264-2012 |
| 6.3* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 СТБ 1152-99 п.7.1 |
| 6.4* |  | 23.61/ 26.080 | Морозостойкость бетона |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1152-99 п.7.2 |
| 6.5* |  | 23.61/ 26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) |  | ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д |
| 6.6* |  | 23.61/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |
| 7.1*** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб (образцов) | СТБ 1307-2012 | СТБ 1307-2012 п.7.1 ГОСТ 5802-86 п.1.2, п.1.3 |
| 7.2* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 7.3* |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 7.4* |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость раствора |  | СТБ 1307-2012 п.7.8 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 5802-86 п.10 |
| ул. Суворова, 135, 230001, г. Гродно (Испытательный комплекс) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 1.2* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие и растяжение при изгибе | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.0-83 |
| 2.1*** | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | 22.23/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1437-2004 | СТБ 1437-2004 п.6.8, п.7.1.1 |
| 3.1*** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 22856-89 | ГОСТ 8267-93 п.5.6 ГОСТ 22856-89 п.2.5 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 4.1*** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 5.1*** | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 | СТБ 1035-96 п.6.1 СТБ 1545-2005 п.4 ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 5.2* |  | 23.63/ 29.144 | Удобоукладываемость | СТБ 1035-96 | СТБ 1035-96 п.5.2 СТБ 1545-2005 п.5 |
| 6.1* | Бетоны конструкционные тяжелые. Бетоны легкие Бетоны конструкционные тяжелые. Бетоны легкие | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 СТБ 1187-2020 | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 СТБ 1152-99 п.7.1 |
| 6.2* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие (методы: пластических деформаций, ударного импульса) |  | ГОСТ 22690-2015 СТБ 2264-2012 |
| 6.3* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 СТБ 1152-99 п.7.1 |
| 6.6* |  | 23.61/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |
| 7.1*** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб (образцов) | СТБ 1307-2012 | СТБ 1307-2012 п.7.1 ГОСТ 5802-86 п.1.2, п.1.3 |
| 7.2* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |
| 7.3* |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 10.1* | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 25.11/ 29.121 | Прочность сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 СТБ 2174-2011 | ГОСТ 10922-2012 п.6.31 СТБ 2174-2011 п.7.10, п.7.11 |
| 11.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/ 11.116 | Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений | СТБ 11.13.22-2011 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |
| 11.2 *** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ступеньки лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.7, п.5.8 |
| 11.3 *** |  |  | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10, п.5.11 |
| 11.4 *** |  |  | Прочность площадок и маршей лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 11.5 *** |  |  | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |
| 11.6 *** |  |  | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							  Т.А. Николаева