ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Грузоподъёмные краны и механизмы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной металл) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы – Минск.: «Инженерный центр» «БОИМ», 2006, Утв. Приказом Проматомнадзора от 30 декабря 2005 г. № 145 | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающий веществами – капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл |  | СТБ 1172-99 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 2.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 | ГОСТ 14782-86 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172-99 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 2.4** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) |  | МВИ.МН 4884-2014 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 3.1** | Паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 °C | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 30735-2001 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. Постановлением МЧС РБ от 01 февраля 2021г. №5. | ГОСТ 14782-86 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172-99 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 3.4** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости (сварные соединения и основной металл) |  | МВИ.МН 4884-2014 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 4.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (сварные соединения и основной металл) | ГОСТ 31385-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 | ГОСТ 14782-86 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172-99 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 5.1** | Цистерны, емкости и оборудование, предназначенное для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | 71.20/ 22.000 | Проверка наличия непрерывной электрической цепи с измерением переходного сопротивления контактных соединений на корпусе автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов | Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом Республики Беларусь Утв. Постановление МЧС РБ от 17.05.2021 № 35 ТКП 339-2022 п.4.3.8.2; п.4.4.28.6 ГОСТ EN 12972-2020 Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 2023 | МВИ.МН.4210-2012 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (сварные соединения и основной металл) |  | ГОСТ 14782-86 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 5.3** | Цистерны, емкости и оборудование, предназначенное для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом Республики Беларусь Утв. Постановление МЧС РБ от 17.05.2021 № 35 ТКП 339-2022 п.4.3.8.2; п.4.4.28.6 ГОСТ EN 12972-2020 Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 2023 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172-99 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 5.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 6.1** | Лифты, строительные подъёмники | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения и основной металл) | Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановление МЧС РБ от 30.12.2020 № 56. ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8479-70 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ EN 12454-2011 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 6.2** | Лифты, строительные подъёмники | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 7.1** | Заземляющие устройства | 71.20/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2; п.4.4.28.6 ГОСТ 30331.3-95, п.п. 413.1.3.3-413.1.3.5 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановление МЧС РБ от 30.12.2020 № 56. | МВИ.ГМ. 1829-2019 МВИ.ГМ. 1830-2019 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 7.2** | Заземляющие устройства | 71.20/ 22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановление МЧС РБ от 30.12.2020 № 56. | МВИ.ГМ. 1830-2019 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 8.1** | Электродвигатели переменного тока | 71.20/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 | МВИ.ГМ. 1829-2019 МВИ.ГМ. 1830-2019 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |
| 9.1** | Электрические аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч.: - электрические краны; - лифты и строительные грузопассажирские подъёмники | 71.20/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2022 п.4.3.8.2; п.4.4.26.1 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановление МЧС РБ от 30.12.2020 № 56. | МВИ.ГМ. 1829-2019 МВИ.ГМ. 1830-2019 | ул. Челюскинцев 115, 212003, г. Могилев, Беларусь |