ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1263–2001 ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п.8.1 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1.2* |  | 23.64/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1.3* |  | 23.64/29.151 | Влажность |  | СТБ 1263–2001 п.8.6 ГОСТ 8735-88 п.10 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1.4* |  | 23.64/11.116 | Цвет покрытия |  | ГОСТ 28196-89 п.4.3 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1.5* |  | 23.64/29.151 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-2024 п.8 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1.6* |  | 23.64/11.116 | Усадка покрытия |  | СТБ 1263-2001 п.8.12 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1.7* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1263-2001 п.8.9 ГОСТ 28574-2014 п.5 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1.8* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п.8.13 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1.9* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость, марка |  | СТБ 1263-2001 п.8.10 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1.10* |  | 23.64/26.141 | Коэффициент паропроницаемости |  | СТБ 1263-2001 п.8.11 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1.11* |  | 23.64/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1.12* |  | 23.64/29.040 | Остаток на сите 0,2 (на гипсовом вяжущем) |  | ГОСТ 23789-2018 п.5 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.13* | Композиции защитно-отделочные строительные | 23.64/11.116 | Начало схватывания (на гипсовом вяжущем) | СТБ 1263–2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23789-2018 п.6 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1.14* |  | 23.64/11.116 | Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п.8.22 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1.15* |  | 23.64/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1.16* |  | 23.64/11.116 | Способность шлифоваться |  | ГОСТ 10277-90 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1.17* |  | 23.64/29.054 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1.18* |  | 23.64/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 10277-90 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 2.1** | Грунтовка | 20.30/42.000 | Отбор проб | СТБ 1263-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9980.2-2014 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 2.2* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания до степени 3 |  | ГОСТ 19007-2023 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 2.3* |  | 20.30/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 28196-89 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 2.4* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 2.5* |  | 20.30/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 2.6* |  | 20.30/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1263-2001 п. 8.9 ГОСТ 28574-2014 п.5 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 2.7* |  | 20.30/29.121 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1** | Растворные смеси сухие кладочные, для стяжек, штукатурные, облицовочные (клеевые облицовочные), для самонивелирующих-ся стяжек, ремонтные, жаростойкие (кладочные и штукатурные) | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1307–2012 п.7.1 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 3.2* |  | 23.64/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735–88 п. 9.1 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 3.3* |  | 23.64/29.151 | Влажность |  | СТБ 1307-2012 п. 7.7 ГОСТ 8735-88 п. 10 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 3.4* |  | 23.64/29.151 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-2024 п. 8 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 3.5* |  | 23.64/29.049 | Подвижность, марка Сохраняемость |  | ГОСТ 5802-2024 п. 5 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 3.6* |  | 23.64/29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802–2024 п. 10 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 3.7* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1307–2012 п.7.12 СТБ 1307-2012 п.7.20 ГОСТ 28574-2014 п.5 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 3.8* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307–2012 п.7.8, п. 7.9, п. 7.21 ГОСТ 5802-2024 п. 9 ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.4-81 п. 2.2 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 3.9* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1307-2012 п.7.15 ГОСТ 5802-2024 п. 13 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 3.10* |  | 23.64/26.080 | Расчетная температура применения |  | СТБ 1307-2012 п.7.10 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 3.11* |  | 23.64/29.121 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1307-2012 п.7.16 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 3.12* |  | 23.64/11.116 | Усадка |  | СТБ 1307-2012 п.7.13 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 3.13* |  | 23.64/29.049 | Растекаемость |  | ГОСТ 23789-2018 п.6 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 3.14* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе |  | СТБ 1307-2012 п. 7.11, п. 7.21 ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.4-81 п. 2.2 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.15* | Растворные смеси сухие кладочные, для стяжек, штукатурные, облицовочные (клеевые облицовочные), для самонивелирующих-ся стяжек, ремонтные, жаростойкие (кладочные и штукатурные) | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1307-2012 п.7.18 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 12730.0-2020 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 3.16* |  | 23.64/29.061 | Линейное расширение |  | СТБ 1335-2002 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 4.1** | Композиции для заполнения швов | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1503-2004 ТНПА и другая документация | СТБ 1503–2004 п.6.3 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 4.2* |  | 23.64/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735–88 п. 9.1 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 4.3* |  | 23.64/29.151 | Влажность |  | СТБ 1503-2004 п. 7.1 ГОСТ 8735-88 п. 10 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 4.4* |  | 23.64/29.151 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-2024 п. 8 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 4.5* |  | 23.64/11.116 | Усадка |  | СТБ 1503-2004 п. 7.8 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 4.6* |  | 23.64/11.116 | Цвет покрытия |  | ГОСТ 28196-89 п.4.3 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 4.7* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п.8.13 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 4.8* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1503-2004 п. 7.6 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 4.9* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1263-2001 п.8.10 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 4.10* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-2024 п. 9 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1** | Смеси сухие гидроизоляцион-ные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1543-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1543-2005 п. 6.2 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 5.2* |  | 23.64/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735–88 п.9.1 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 5.3* |  | 23.64/29.151 | Влажность |  | СТБ 1543-2005 п.7.1 ГОСТ 8735-88 п.10 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 5.4* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п.8.13 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 5.5* |  | 23.64/11.116 | Усадка |  | СТБ 1543-2005 п.7.5 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 5.6* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 1543-2005 п.7.9 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 12730.0-2020 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 5.7* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1543-2005 п.7.3 ГОСТ 28574-2014 п.5 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 5.8* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-2024 п. 9 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 5.9* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 310.4-81 п.2.2 ГОСТ 310.1-76 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 5.10* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1263-2001 п.8.10 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 5.11* |  | 23.64/26.141 | Коэффициент паропроницаемости |  | СТБ 1263-2001 п.8.11 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 5.12* |  | 23.64/29.165 | Гибкость |  | СТБ 1543-2005 п.7.10 ГОСТ 26589-94 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 6.1** | Составы клеевые полимер-минеральные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1621-2006 п.6.3 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 6.2* |  | 23.64/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 6.3* |  | 23.64/29.151 | Влажность |  | СТБ 1621-2006 п. 7.1 ГОСТ 8735-88 п. 10 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 6.4* |  | 23.64/29.151 | Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-2024 п.8 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 6.5* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п.8.13 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.6* | Составы клеевые полимер-минеральные | 23.64/26.141 | Коэффициент паропроницаемости | СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1263-2001 п.8.11 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 6.7* |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с основанием |  | СТБ 1263-2001 п. 8.9 ГОСТ 28574-2014 п.5 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 6.8* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | СТБ 1263-2001 п.8.10 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 6.9* |  | 23.64/26.080 | Расчетная температура применения |  | СТБ 1307–2012 п.7.10 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 7.1* | Песок для строительных работ | 08.12/29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.9 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 7.2* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 7.3* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 7.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 7.5* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.3 ГОСТ 8269.0-97 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.1** | Краски водно-дисперсионные акриловые; Праймер битумный; Мастика гидроизоляционная битумная; Мастики кровельные и гидроизоляцион-ные; Мастика гидроизоляционная полимерная однокомпонентная «Тайфун Мастер «WODER UNO» | 23.99/42.000 20.30/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 500586454.004-2014, ТУ BY 500586454.006-2015, ТУ BY 500586454.007–2015, ТУ BY 500586454.009–2019 СТБ 1262–2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9980.2–2014 СТБ 1262–2021 п. 9.1, п.9.2 ТУ BY 500586454.009–2019 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 8.2* |  | 20.30/29.121 | Прочность сцепления с основанием |  | ГОСТ 28574-2014 п.5 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 8.3* |  | 23.99/29.119 20.30/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1–2012 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 8.4* |  | 23.99/29.040 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 8.5* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания до степени 3 |  | ГОСТ 19007-2023 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 8.6* |  | 20.30/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 28196-89 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 8.7* |  | 20.30/11.116 | Укрывистость высушенного покрытия |  | ГОСТ 8784-75 п.1 ТУ BY 500586454.004–2014 п.5.4 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 8.8* |  | 23.99/11.116 | Время высыхания до степени 2 |  | ГОСТ 19007-2023 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 8.9* |  | 20.30/29.054 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 | ул. Аульская, 18, 230003, г. Гродно |
| 9.1* | Составы клеевые полимер-минеральные | 23.64/29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом | СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1621-2006 п.7.11 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1** | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляцион-ные на битумном и битумно-полимерном вяжущем; Рубероид; Пергамин кровельный; Рубероид облегченный «IzoLUX» | 23.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 1107-2022, ГОСТ 10923-93, СТБ 1093-97, ТУ BY 500586454.010-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п. 3.1 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно |
| 10.2* |  | 23.99/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.2 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно |
| 10.3** |  | 23.99/29.061 | Линейные размеры, площадь |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.3 СТБ 1107-2022 п. 8.4 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно |
| 10.4* |  | 23.99/29.040 | Масса 1 м2 материала |  | ГОСТ 2678-94 п.3.22 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно |
| 10.5* |  | 23.99/29.040 | Масса вяжущего с наплавляемой стороны |  | ГОСТ 2678-94 п.3.19 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно |
| 10.6* |  | 23.99/11.116 | Гибкость |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.9 СТБ 1107-2022 п. 8.8 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно |
| 10.7* |  | 23.99/29.121 | Разрывная сила при растяжении |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.4 СТБ 1107-2022 п. 8.6 ГОСТ 10923-93 п.7.1 СТБ 1093-97 п.4.2.10 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно |
| 10.8* |  | 23.99/29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 2678–94 п. 3.4 СТБ 1107-2022 п. 8.6 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно |
| 10.9* |  | 23.99/11.116 | Теплостойкость |  | ГОСТ 2678-94 п.3.12 СТБ 1107-2022 п. 8.9 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно |
| 10.10* |  | 23.99/29.040 | Потеря посыпки |  | ГОСТ 2678-94 п.3.25 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно |
| 10.11* |  | 23.99/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 2678-94 п.3.11 СТБ 1107-2022 п.8.19 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно |
| 10.12* |  | 23.99/26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 2678-94 п.3.10 СТБ 1107-2022 п.8.18 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно |
| 10.13* |  | 23.99/29.145 | Температура хрупкости |  | ГОСТ 2678-94 п.3.23 ГОСТ 11507-78 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно |
| 10.14* |  | 23.99/11.116 | Полнота пропитки |  | ГОСТ 2678-94 п.3.29 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно |
| 10.15* |  | 23.99/29.040 | Отношение массы пропиточного битума к массе абсолютно сухой основы |  | ГОСТ 2678-94 п.3.16 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.16* | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляцион-ные на битумном и битумно-полимерном вяжущем; Рубероид; Пергамин кровельный; Рубероид облегченный «IzoLUX» | 23.99/29.040 | Масса покровного состава | СТБ 1107-2022, ГОСТ 10923-93, СТБ 1093-97, ТУ BY 500586454.010-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п.3.15 | ул. Аульская, 23Б, 230003, г. Гродно |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;