ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п.2 | ш.Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |
| 1.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 1.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |  |
| 1.5* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |  |
| 1.6* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9 |  |
| 1.7* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 1.8* |  | 08.12/29.040 | Содержание глинистых частиц (метод набухания) |  | ГОСТ 8735-88 п.14 |  |
| 2.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ш.Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 2.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |  |
| 2.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |  |
| 2.5* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 2.6* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластичной (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 | ш.Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |
| 2.7* |  | 08.12/29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 2.8* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |  |
| 2.9* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 |  |
| 2.10* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |
| 2.11* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 |  |
| 2.12* |  | 08.12/29.040 | Водопоглощение горной породы и щебня (гравия) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |  |
| 2.13* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 3.1** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-14 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ш.Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 3.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 3.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание частиц пылевидных и глинистых. Метод мокрого просеивания |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |  |
| 3.5* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность (пикнометрический метод) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |  |
| 3.6* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |
| 3.7* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 4.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ш.Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |
| 4.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | СТБ 2318-2013 п.6.2 |  |
| 4.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |  |
| 4.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 2318-2013 п.6.7 |  |
| 4.5* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | СТБ 2318-2013 п.6.8 |  |
| 4.6* |  | 08.12/29.144 | Число пластичности щебня |  | СТБ 2318-2013 п.6.9 |  |
| 4.7* |  | 08.12/29.151 | Водостойкость щебня (гравия) |  | СТБ 2318-2013 п.6.10 |  |
| 4.8* |  | 08.12/29.040 | Коэффициент фильтрации готовых смесей |  | СТБ 2318-2013 п.6.11 |  |
| 4.9* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность |  | СТБ 2318-2013 п.6.12 |  |
| 5.1** | Смеси щебеночные оптимального гранулометрического состава для покрытий и оснований дорожных одежд автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 2507-2025 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ш.Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |
| 5.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 5.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |  |
| 5.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 5.5* |  | 08.12/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 5.6** |  | 08.12/29.040 | Модуль упругости и однородности уплотнения материалов |  | СТБ 1501-2013 |  |
| 6.1** | Асфальтогранулят | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1705-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ш.Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |
| 6.2* |  | 23.64/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 6.3* |  | 23.64/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |  |
| 6.4* |  | 23.64/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |
| 6.5* | Асфальтогранулят | 23.64/29.040 | Содержание органического вяжущего | СТБ 1705-2015 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 | ш.Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |
| 6.6* |  | 23.64/29.040 | Зерновой состав минеральной части |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.7 |  |
| 7.1** | Грунты | 08.12/42.000 | Отбор проб | СП 5.01.04-2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12071-2014 | ш.Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |
| 7.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов ситовым методом |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |
| 7.3* |  | 08.12/29.151 | Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |
| 7.4* |  | 08.12/29.144 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |
| 7.5* |  | 08.12/29.144 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |
| 7.6* |  | 08.12/29.119 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |  |
| 7.7** |  | 08.12/29.119 | Плотность грунта методом режущего кольца |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |
| 7.8* |  | 08.12/29.040 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2023 |  |
| 7.9** |  | 08.12/29.040 | Динамическое зондирование |  | СТБ 1377-2003 |  |
| 8.1** | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.4 | ш.Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |
| 8.2* |  | 23.64/42.000 | Приготовление смесей в лаборатории |  | СТБ 1115-2013 п.5 |  |
| 8.3* |  | 23.64/42.000 | Изготовление образцов из смеси |  | СТБ 1115-2013 п.6 |  |
| 8.4** |  | 23.64/42.000 | Изготовление образцов из кернов (вырубок) |  | СТБ 1115-2013 п.7 |  |
| 8.5* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |
| 8.6* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.2 |  |
| 8.7* |  | 23.64/29.040 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.3 |  |
| 8.8* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.64/29.040 | Истинная плотность смеси расчетным методом | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.4.2 | ш.Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |
| 8.9* |  | 23.64/29.040 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона пикнометрическим методом |  | СТБ 1115-2013 п.8.4.3 |  |
| 8.10* |  | 23.64/29.040 | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.5 |  |
| 8.11* |  | 23.64/29.040 | Остаточная пористость асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.6 |  |
| 8.12* |  | 23.64/26.141 | Водонасыщение асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |
| 8.13* |  | 23.64/26.141 | Набухание (приращение объема) асфальтобетона |  | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |
| 8.14* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии при температуре 50 ºС и 20 ºС |  | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |
| 8.15* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности асфальтобетона при растяжении при расколе при температуре 0 ºС |  | СТБ 1115-2013 п.8.10 |  |
| 8.16* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 ºС |  | СТБ 1115-2013 п.8.11 |  |
| 8.17* |  | 23.64/29.040 | Индекс сопротивления пластическим деформациям |  | СТБ 1115-2013 п.8.13 |  |
| 8.18* |  | 23.64/29.121 | Индекс трещиностойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.14 |  |
| 8.19* |  | 23.64/26.080 | Коэффициент морозостойкости |  | СТБ 1115-2013 п.8.15 |  |
| 8.20* |  | 23.64/29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2013 п.8.16 |  |
| 8.21* |  | 23.64/29.040 | Содержание вяжущего расчетным методом |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.5 |  |
| 8.22* |  | 23.64/29.040 | Содержание вяжущего методом выжигания |  | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 |  |
| 8.23* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.64/29.040 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1115-2013 п.8.18 | ш.Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |
| 8.24* |  | 23.64/29.119 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях |  | СТБ 1115-2013 п.8.20 |  |
| 8.25* |  | 23.64/29.144 | Стекание вяжущего |  | СТБ 1115-2013 п.8.21 |  |
| 8.26* |  | 23.64/29.121 | Однородность смеси по коэффициенту вариации |  | СТБ 1115-2013 п.8.23 |  |
| 9.1** | Битум и битумные вяжущие | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ EN 12591-2010 | ГОСТ EN 58-2016 | ш.Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |
| 9.2* |  | 19.20/42.000 | Подготовка проб |  | СТБ EN 12591-2010 |  |
| 9.3** |  | 19.20/11.116 | Органолептические свойства: -внешний вид -присутствие посторонних веществ -консистенция -однородность -запах |  | ГОСТ EN 1425-2013 |  |
| 9.4* |  | 19.20/29.165 | Глубина проникания иглы (пенетрация при 25 ºС) |  | ГОСТ EN 1426-2017 |  |
| 9.5* |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ EN 1427-2017 |  |
| 10.1** | Минеральный порошок | 23.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ16557-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16557-2005 п.6 | ш.Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |
| 10.2* |  | 23.52/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |  |
| 10.3* |  | 23.52/29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.3 |  |
| 10.4* |  | 23.52/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |  |
| 11.1** | Стабилизирующая добавка | 17.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1769-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1769-2013 п.9.2 | ш.Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |
| 11.2* |  | 17.11/29.151 | Влажность |  | СТБ 1769-2013 п.9.3 |  |
| 11.3* |  | 17.11/29.061 | Средняя длина и средний диаметр гранул |  | СТБ 1769-2013 п.9.7 |  |
| 11.4* |  | 17.11/29.061 | Содержание мелких частиц |  | СТБ 1769-2013 п.9.9 |  |
| 11.5* |  | 17.11/29.040 | Зольность волокна |  | СТБ 1769-2013 п.9.6 |  |
| 12.1** | Смеси бетонные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1545-2005 СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация | СТБ 1545-2005 п.4 | ш.Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |
| 12.2** |  | 23.64/29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |
| 12.3* |  | 23.64/29.040 | Раствороотделение |  | СТБ 1545-2005 п.8.3 |  |
| 12.4* |  | 23.64/29.040 | Водоотделение |  | СТБ 1545-2005 п.8.4 |  |
| 12.5* |  | 23.64/29.145 | Температура (в зимний период) |  | СТБ 1545-2005 п.9 |  |
| 12.6** |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие по контрольным образцам (в установленном проектной документацией промежуточном возрасте) |  | ГОСТ 10180-2012 |  |
| 13.1** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2021 | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 ГОСТ 18105-2018 п. 7.2.3, п. 7.2.4 | ш.Бешенковичское, 38, 210007, г. Витебск |
| 13.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность бетона на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.3 |  |
| 13.3** |  | 23.63/29.121 | Прочность бетона (неразрушающий контроль) |  | СТБ 2264-2012 п. 7.7.2, п.7.9 |  |
| 13.4* |  | 23.63/29.121 23.63/26.080 | Морозостойкость бетона |  | ГОСТ 10060.0-95 (2-й метод ускоренный) ГОСТ 10060.2-95 (второй метод) |  |