ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Трубопроводы и арматура, предназначенная для сжатых, сжиженых, растворённых под давлением нгазов и паров- . Трубы и изделия стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном. | 24.20/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, (эхо-метод): - сварные соединения | ГОСТ 14782-86 | ул. Советская, 106, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область (лаборатория неразрушающего контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 1.1** | Трубы стальные, трубы и изделия предварительно термоизолированные в защитной оболочке | 24.20/32.030 | Ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо метод) сварные соединения | ГОСТ 14782-86 | ул. Советская, 106, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 1.2* ТР | Трубопроводы и арматура, предназначенная для сжатых, сжиженых, растворённых под давлением нгазов и паров- . Трубы и изделия стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном. | 24.20/32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения, -основной металл. | ГОСТ 23479-79 | ул. Советская, 106, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область (лаборатория неразрушающего контроля) | ТР ТС 032/2013 |
| 1.2** | Трубы стальные, трубы и изделия предварительно термоизолированные в защитной оболочке. | 24.20/32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) сварные соединения и основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Советская, 106, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 1.3* | Трубы стальные, трубы и изделия предварительно термоизолированные в защитной оболочке | 24.20/29.119, 22.21/29.119 | кажущаяся плотность термоизоляции | EN 253:2019+A1:2023 п.5.3.4; EN 448:2025 п.5.2; EN ISO 1923:1995; EN ISO 845:2009; ГОСТ 17177-94; ГОСТ 30732-2020 п.9.9; ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006); СТБ 2252-2012 п.7.1.3; СТБ 2270-2012 п.7.1.3 | ул. Советская, 106, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 1.4* |  | 24.20/29.061 | средний размер ячеек ППУ | EN 253:2019+A1:2023 п.5.3.2.1; EN 448:2025 п.5.2; ГОСТ 30732-2020 п.9.21; СТБ 2252-2012 п.7.1.2; СТБ 2270-2012 п.7.1.2 |  |  |
| 1.5* |  | 24.20/29.061, 22.21/29.061 | Основные размеры и отклонения от размеров, длина неизолированных концевых участков ПИ-изделий, длина выводов кабеля. Высота и внешний вид буртика сварного шва трубы-оболочки из ПЭ ПИ-изделий. Минимальная толщина теплоизоляции. | EN 448:2025 п.5.6.2; п.5.6.4; EN ISO 3126:2005; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 30732-2020 п.9.3; п.9.4; п.9.6; ГОСТ ISO 3126-2023; ГОСТ Р 56730-2015 п.8.3; СТБ 2251-2012 п.7.2; СТБ 2252-2012 п.7.2.1; СТБ 2270-2012 п.7.2.1 |  |  |
| 1.6* |  |  | Увеличение наружного диаметра трубы-оболочки | EN 253:2019+A1:2023 п.4.5.4; EN ISO 3126:2005; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2252-2012 п.7.2.2; СТБ 2270-2012 п.7.2.2 |  |  |
| 1.7* |  |  | Отклонение от соосности внутреннего патрубка и трубы-оболочки. Отклонение от перпендикулярности плоскости торца к оси. | EN 448:2025 п.5.6.1; EN ISO 3126:2005; ГОСТ 30732-2020 п.9.7; СТБ 2251-2012 п.7.7; СТБ 2252-2012 п.7.2.3; СТБ 2270-2012 п.7.2.3 |  |  |
| 1.8* |  | 24.20/29.061 | Глубина отслоения термоизоляции на торцах ПИ-изделия | СТБ 2270-2012 п.7.2.4 |  |  |
| 1.9* |  | 24.20/11.116 | Герметичность сварных и соединительных швов труб-оболочек ПИ-изделий, узлов герметизации выводов кабеля и узлов герметизации металлических заглушек термоизоляции | EN 448:2025 п.5.6.2; ГОСТ 30732-2020 п.9.8; СТБ 2270-2012 п.7.2.5 |  |  |
| 1.12* |  | 24.20/29.137 | Электрическое сопротивление между стальной трубой (стальной деталью ПИ-изделия) или стальной трубой оболочкой из оцинкованной стали и последовательно соединёнными контрольными проводниками. Отсутствие обрыва контрольных проводников. Электрический контакт контрольного проводника заземления со стальной частью ПИ-изделия. | EN 14419:2019; ГОСТ 30732-2020 п.9.22; СТБ 2252-2012 п.7.3; СТБ 2270-2012 п.7.3 |  |  |
| 1.13* |  | 24.20/26.095 | Ударопрочность | EN 15632-1:2022 п.5.3; EN 15698-1:2025 п.5.5.5; EN 253:2019+A1:2023 п.5.4.5; EN ISO 3127:2017; СТБ 2252-2012 п.7.2.5 |  |  |
| 1.14* |  | 24.20/29.040 | Количество закрытых пор | EN 253:2019+A1:2023 п.5.3.2.2; EN ISO 4590:2016; СТБ 2252-2012 п.7.1.6; СТБ 2270-2012 п.7.1.6 |  |  |
| 1.15* |  | 24.20/29.121 | Напряжение при 10%-ной деформации сжатия | EN 15698-1:2025 п.5.2; EN 253:2019+A1:2023 п.5.3.3; EN ISO 844:2021; ГОСТ 17177-94; ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014); ГОСТ 30732-2020 п.9.9; СТБ 2252-2012 п.7.1.4; СТБ 2270-2012 п.7.1.4 |  |  |
| 1.16* |  | 24.20/29.040, 22.21/29.040 | Водопоглощение по объёму. Водопоглощение теплоизоляционного слоя. | EN 15632-1:2022 п.5.4.2; EN 253:2019+A1:2023 п.5.3.5; ГОСТ 30732-2020 п.9.13; ГОСТ Р 56730-2015 п.8.8; СТБ 2252-2012 п.7.1.5; СТБ 2270-2012 п.7.1.5 |  |  |
| 1.17* |  | 24.20/29.121, 22.21/29.121 | Предел прочности конструкции ПИ-трубы на сдвиг в осевом направлении. Прочность на сдвиг в осевом направлении. | EN 15632-2:2022 п.6.3; EN 15698-1:2025 п.5.5.1; EN 253:2019+A1:2023 п.5.4.1; п.5.4.2; ГОСТ 30732-2020 п.9.16; п.9.17; п.9.19; ГОСТ Р 54468-2011 п.8.5; ГОСТ Р 56730-2015 п.8.6; СТБ 2252-2012 п.7.2.4 |  |  |
| 1.18* |  | 22.21/29.121 | Прочность при разрыве. Относительное удлинение при разрыве. Предел текучести при растяжении. Относительное удлинение при пределе текучести. | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 16337-2022 п.7.10; ГОСТ 16338-85 п.5.14; ГОСТ 18599-2001 п.8.4; ГОСТ 32415-2013 п.8.12; п.8.13; ГОСТ ISO 6259-1-2023; ГОСТ ISO 6259-3-2023; ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) п.7; ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) п.9; ГОСТ Р 70628.3-2023 (ИСО 4427-3:2019) п.8; СТБ 1293-2001 п.7.3; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5 |  |  |
| 1.19* |  | 24.20/11.116, 22.21/11.116 | Внешний вид, маркировка, качество нанесения маркировки, комплектность, упаковка. Качество нанесения антикоррозийного покрытия металлических заглушек термоизоляции ПИ-концевых элементов и неизолированных стальных деталей ПИ-неподвижных опор и стальной арматуры, комплектность. | EN 15632-1:2022 п.7; EN 253:2019+A1:2023 п.5.2.1; ГОСТ 30732-2020 п.9.2; ГОСТ Р 54468-2011 п.8.2; ГОСТ Р 56730-2015 п.8.2; СТБ 2251-2012 п.7.3; СТБ 2252-2012 п.7.4; СТБ 2270-2012 п.7.2.7 |  |  |
| 1.21* |  | 22.21/29.121 | Изгиб швов | EN 12814-1:2025; EN 448:2025 п.4.4.3.4; п.5.6.3 |  |  |
| 1.22* |  | 24.20/29.145, 22.21/29.145 | Теплопроводность ППУ до старения и в искусственно состаренном состоянии методом "трубы" | ГОСТ 30732-2020 п.9.10; п.9.23; Приложение К; ГОСТ 32025-2012 (EN ISO 8497:1996); СТБ 2252-2012 п.7.1.7 |  |  |
| 3.4* | Трубы полимерные, в том числе с тепловой изоляцией в защитной оболочке | 22.21/29.165 | Гибкость изолированной трубы. | EN 15632-1:2022 п.6.2; ГОСТ Р 54468-2011 п.8.3; ГОСТ Р 56730-2015 п.8.4 | ул. Советская, 106, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 3.5* |  | 22.21/29.151 | Линейная водонепроницаемость | EN 15632-2:2022 п.6.4; ГОСТ Р 54468-2011 п.8.4; ГОСТ Р 56730-2015 п.8.5 |  |  |
| 3.6* |  | 22.21/29.121 | Целостность структуры после деформации. Кольцевая жёсткость изолированной трубы. Стойкость к расслоению. | EN 15632-1:2022 п.5.3.1; EN ISO 9969:2016; ГОСТ 18599-2001 п.В.2.4; ГОСТ ISO 9969-2025; ГОСТ Р 54475-2011 п.8.4; п.8.5; ГОСТ Р 56730-2015 п.8.7 |  |  |
| 3.14* |  | 22.21/26.080 | Ползучесть при сжатии теплоизоляционного слоя. Длительная теплостойкость материала изоляции. | ГОСТ Р 54568-2011 п.8.8; ГОСТ Р 56730-2015 п.8.9 |  |  |
| 4.9* | Трубы полимерные, фасонные части, соединительные узлы и детали к ним | 22.21/29.165 | Максимально допустимый радиус изгиба | СТБ 1293-2001 7.7 | ул. Советская, 106, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 4.13* |  | 22.21/26.141 | Определение длительной гидростатической прочности на трубах методом экстраполяции. | EN ISO 9080:2012; ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-2-2013; ГОСТ ISO 9080-2023 |  |  |
| 6.1* | Трубы полимерные и соединительные детали к ним. Композиции полимеров для изготовления труб. | 22.21/11.116 | Внешний вид поверхности, цвет, маркировка, комплектность, упаковка. | EN ISO 15875-2:2025 п.10; EN ISO 22391-2:2009 п.10; EN ISO 22391-3:2009 п.11; ГОСТ 18599-2001 п.8.2; ГОСТ 32415-2013 п.8.2; ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) п.5.1; ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) п.5.1; п.5.2; ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) п.6.1; п.6.2; ГОСТ Р 70628.3-2023 (ИСО 4427-3:2019) п.12; п.13; СТБ 1293-2001 п.7.1; СТБ 1916-2008 п.6.1; СТБ 2244-2012 п.8.2; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.3 | ул. Советская, 106, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 6.2* |  | 22.21/29.061 | Определение основных размеров и отклонения от размеров. | EN ISO 15875-2:2025 п.6; EN ISO 22391-2:2009 п.6; EN ISO 3126:2005; ГОСТ 18599-2001 п.8.3; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32415-2013 п.8.4; ГОСТ ISO 3126-2023; ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) п.6.1; ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) п.6.1; ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) п.7.1; ГОСТ Р 70628.3-2023 (ИСО 4427-3:2019) п.7.1; СТБ 1293-2001 п.7.2; СТБ 1916-2008 п.6.2; СТБ 2244-2012 п.8.3; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.4 |  |  |
| 6.3* |  | 22.21/26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении. Термическая стабильность при длительном испытании внутренним давлением. Стойкость труб, фитингов и/или их соединений. Герметичность сварных деталей и узлов. Герметичность под внутренним давлением механических соединений. | EN ISO 1167-1:2006; EN ISO 1167-2:2006; EN ISO 1167-3:2007; EN ISO 1167-4:2007; EN ISO 15875-2:2025; EN ISO 15875-5:2025; EN ISO 22391-2:2009 п.7; п.8; EN ISO 22391-3:2009 п.4.1.1; п.4.2.2.2; п.7; EN ISO 22391-5:2009 п.4.2; ГОСТ 18599-2001 п.8.6; ГОСТ 32415-2013 п.8.5; п.8.6; п.8.7; п.8.8; п.8.9; ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-2-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013; ГОСТ ISO 1167-4-2013; ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) п.7; ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) п.8; ГОСТ Р 70628.3-2023 (ИСО 4427-3:2019) п.8; ГОСТ Р ИСО 3458-2020; СТБ 1293-2001 п.7.5; СТБ 1916-2008 п.6.4; СТБ 2244-2012 п.8.4; п.8.9; СТБ 2251-2012 п.7.5; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.7 |  |  |
| 6.4* |  | 22.21/26.080 | Изменение размеров и внешнего вида после прогрева, в том числе окружная и продольная усадка. | EN ISO 15875-2:2025; EN ISO 22391-2:2009; EN ISO 2505:2023; ГОСТ 18599-2001 п.8.5; ГОСТ 27078-2025; ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023); ГОСТ 30732-2020 п.9.15; ГОСТ 32415-2013 п.8.11; ГОСТ Р 53630-2015 п.8.10; ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) п.6.4; п.8.2; ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) п.9; СТБ 1293-2001 п.7.4; СТБ 1916-2008 п.6.3; СТБ 2244-2012 п.8.5; СТБ EN ISO 2505-2011; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.6 |  |  |
| 6.5* |  | 20.16/29.121, 22.21/29.121 | Прочность при разрыве. Относительное удлинение при разрыве. Предел текучести при растяжении. Относительное удлинение при пределе текучести. | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 16337-2022 п.7.10; ГОСТ 16338-85 п.5.14; ГОСТ 18599-2001 п.8.4; ГОСТ 32415-2013 п.8.12; п.8.13; ГОСТ ISO 6259-1-2023; ГОСТ ISO 6259-3-2023; ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) п.7; ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) п.9; ГОСТ Р 70628.3-2023 (ИСО 4427-3:2019) п.8; СТБ 1293-2001 п.7.3; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5 |  |  |
| 6.6* |  | 22.21/26.095 | Ударная прочность труб и фасонных частей | ГОСТ 32415-2013 п.8.15; ГОСТ 32415-2013; ГОСТ ISO 3127-2024 |  |  |
| 6.7* |  | 22.21/29.128 | Степень сшивки. | EN ISO 10147:2012; EN ISO 15875-2:2025 п.8; ГОСТ 32415-2013 п.8.18; ГОСТ 35267-2025 (ISO 10147:2011); ГОСТ Р 53630-2015 п.8.12; СТБ 1293-2001 п.7.6 |  |  |
| 6.9* |  | 22.21/29.121 | Стойкость соединений при переменной температуре. Стойкость соединений напорных труб к циклическому изменению температуры. | EN 15632-2:2022 п.6.2; EN ISO 15875-5:2025 п.4.5; EN ISO 19893:2018; EN ISO 22391-5:2009 п.4.5; ГОСТ 32415-2013 п.8.22; ГОСТ ISO 19893-2024; ГОСТ Р 53630-2015 п.8.9; ГОСТ Р 54468-2011 п.8.6; ГОСТ Р 56730-2015 п.8.10 |  |  |
| 6.10* |  |  | Стойкость соединений к действию растягивающей нагрузки. | EN ISO 15875-5:2025 п.4.4; EN ISO 22391-5:2009 п.4.4; EN ISO 3501:2022; ГОСТ 32415-2013 п.8.24 |  |  |
| 6.11* |  |  | Стойкость к осевому растяжению сварного стыкового соединения (сварного шва) | ГОСТ 18599-2001 Приложение К; ГОСТ 32415-2013 п.8.27; ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) Приложение Д |  |  |
| 6.12* |  | 22.21/26.141 | Герметичность соединений под отрицательным давлением | EN ISO 13056:2018; EN ISO 15875-5:2025 п.4.7; EN ISO 22391-5:2009 п.4.7; ГОСТ 32415-2013 п.8.26; ГОСТ ISO 13056-2025; ГОСТ ISO 3459-2024 метод В |  |  |
| 6.14* |  |  | Стойкость соединений к воздействию переменного давления | EN ISO 15875-5:2025 п.4.6; EN ISO 19892:2018; EN ISO 22391-5:2009 п.4.6; ГОСТ 32415-2013 п.8.23; ГОСТ ISO 19892-2024; ГОСТ Р 54468-2011 п.8.7 |  |  |
| 6.15* |  | 22.21/08.082 | Термостабильность (индукционный период окисления методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) | ГОСТ 18599-2001 Приложение Ж; ГОСТ 32415-2013 п.8.17; ГОСТ Р 55134-2012 (ИСО 11357-1:2009); ГОСТ Р 56756-2015 (ИСО 11357-6:2008); ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014); ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) п.8; ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) п.9; ГОСТ Р 70628.3-2023 (ИСО 4427-3:2019); СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.9 |  |  |
| 7.1* | Трубы и соединения труб стальные. Арматура стальная. | 24.20/29.061, 25.99/29.061 | Внешний вид, качество поверхности, размеры и отклонения от размеров. | ГОСТ 15763-2005 п.7.1; ГОСТ 20295-85 п.4; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 3262-75 п.4; ГОСТ 8731-2025 п.9.11; п.9.12; ГОСТ 8731-74 п.3.2; ГОСТ 8733-74 п.3.2 | ул. Советская, 106, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 7.1.1* |  | 25.99/29.040 | Масса. | ГОСТ 33257-2015 п.8.3.4.2 |  |  |
| 7.2* |  | 24.20/29.061 | Угол скоса фаски (торца) | ГОСТ 10705-80 п.4.4; ГОСТ 3262-75 п.4.8 |  |  |
| 8.1* | Полиэтилен высокого и низкого давления и изделия из него | 20.16/29.144, 22.21/29.144 | Показатель текучести расплава | EN 253:2019+A1:2023 п.4.3.1.2; EN ISO 1133-1:2022; EN ISO 22391-2:2009 п.8; EN ISO 22391-3:2009 п.8; ISO 1133-1:2022; ГОСТ 11645-2021; ГОСТ 16337-2022 п.7.6; ГОСТ 16338-85 п.5.3; п.5.9; ГОСТ 32415-2013 п.8.16; ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) п.6.2.3; ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) п.8; ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) п.8; ГОСТ Р 70628.1-2023 (ИСО 4427-1:2019) п.5.3.1; ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) п.9; ГОСТ Р 70628.3-2023 (ИСО 4427-3:2019) 9; СТБ 2251-2012 п.4.1.2; СТБ ISO 1133-1-2024 | ул. Советская, 106, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 8.2* | Полиэтилен высокого и низкого давления и изделия из него. | 20.16/29.040 | Массовая доля летучих веществ в полиэтилене и изделиях их него | ГОСТ 26359-84 | ул. Советская, 106, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 8.3* | Полиэтилен высокого и низкого давления и изделия из него | 20.16/29.040, 22.21/29.040 | Плотность полиэтилена | ГОСТ 15139-69 п.3; ГОСТ 16337-2022 п.7.5; ГОСТ 16338-85 п.5.8 | ул. Советская, 106, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область (лаборатория неразрушающего контроля) |  |
| 8.4* |  |  | Содержание сажи. Доля технического углерода. | EN 15632-1:2022 п.5.5.1; EN 253:2019+A1:2023 п.4.3.1.1; ISO 6964:2019; ГОСТ 26311-84; ГОСТ ISO 6964-2025 |  |  |