ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Грунты | 100.06/29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) | СП 1.03.06-2023 п. 7.1.2, п. 9.3.2; СП 1.03.14-2024 п. 5.6.2, п. 6.1.5.2, п. 7.5.2; СП 1.03.17-2025 п. 5.1.6, п. 5.2.6; СП 4.01.07-2024 п. 6.3.1, п. 6.4.1; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п. 6.2 | ул. Матусевича, д. 38, пом. 109, 220104, г. Минск (строительная лаборатория) |  |
| 2.1* | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.119 | Средняя плотность раствора | ГОСТ 5802-2024 п. 10 | ул. Ф.Скорины, 52/7, пом. 20, 220084, г. Минск (Строительная лаборатория) |  |
| 2.2* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-2024 п. 9; СТБ 1307-2012 п. 7.8 |  |  |
| 3.1* | Бетоны конструкционные | 23.63/29.119 | Средняя плотность (образцов правильной формы) | ГОСТ 12730.1-2020 | ул. Ф.Скорины, 52/7, пом. 20, 220084, г. Минск (Строительная лаборатория) |  |
| 3.2** |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015 (методы: ударный импульс, отрыв со скалыванием) | ул. Матусевича, д. 38, пом. 109, 220104, г. Минск (строительная лаборатория); ул. Ф.Скорины, 52/7, пом. 20, 220084, г. Минск (Строительная лаборатория) |  |
| 4.1* | Бетоны легкие | 23.63/29.119 | Средняя плотность (образцов правильной формы) | ГОСТ 12730.1-2020 | ул. Ф.Скорины, 52/7, пом. 20, 220084, г. Минск (Строительная лаборатория) |  |
| 4.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018 |  |  |
| 5.1** | Щебеночные, гравийные, песчано-гравийные основания и основания из асфальтогранулята, вторичного щебня и т.п. покрытия | 08.12/11.116 | Степень уплотнения (качество уплотнения) | СП 1.03.06-2023 п. 9.3.4.2; ТКП 059.1-2020 (33200) п. 7.3.5; ТКП 45-3.02-7-2005 (02250) п.7.3.7; ТКП 45-3.02-70-2009 (02250) п.6.13 | ул. Матусевича, д. 38, пом. 109, 220104, г. Минск (строительная лаборатория) |  |
| 6.1* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.98/29.040 | Средняя плотность | СТБ 1115-2013 п. 8.1 | ул. Ф.Скорины, 52/7, пом. 20, 220084, г. Минск (Строительная лаборатория) |  |
| 6.2* |  |  | Истинная плотность | СТБ 1115-2013 п. 8.4.3 |  |  |
| 6.3* |  |  | Остаточная пористость | СТБ 1115-2013 п. 8.6 |  |  |
| 6.4* |  |  | Водонасыщение | СТБ 1115-2013 п. 8.7 |  |  |
| 6.5* |  |  | Набухание | СТБ 1115-2013 п. 8.8 |  |  |
| 6.6* |  |  | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) | СТБ 1115-2013 п. 8.20 |  |  |