ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Стойки для опор контактной сети железных дорог | 23.61/29.061, 23.63/29.061, 23.69/29.061 | Основные размеры | ГОСТ 19330-2013 п. 5.4.4; ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 003/2011 |
| 1.1** | Вяжущие материалы, бетоны и растворы и изделия на их основе, изделия для каменной кладки, заполнители для бетонов и растворов, смеси строительные, смеси асфальтобетонные, материалы теплоизоляционные, материалы и изделия из древесины, изделия химически стойкие и термостойкие керамические, блоки керамические поризованные | 08.11/29.121, 08.12/29.121, 08.99/29.121, 16.10/29.121, 16.21/29.121, 16.22/29.121, 16.23/29.121, 16.29/29.121, 19.20/29.121, 20.16/29.121, 20.30/29.121, 22.21/29.121, 22.23/29.121, 22.29/29.121, 23.14/29.121, 23.20/29.121, 23.31/29.121, 23.32/29.121, 23.44/29.121, 23.49/29.121, 23.51/29.121, 23.52/29.121, 23.61/29.121, 23.62/29.121, 23.63/29.121, 23.64/29.121, 23.65/29.121, 23.69/29.121, 23.70/29.121, 23.99/29.121, 24.31/29.121, 24.33/29.121 | Прочность при сжатии | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 10635-88; ГОСТ 15588-2014 п. 7.5; ГОСТ 15613.1-84; ГОСТ 17177-94 п. 13, 14, 17; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015; ГОСТ 22783-2022; ГОСТ 23789-2018 п. 7; ГОСТ 24452-2023; ГОСТ 2678-94 п. 3.5; ГОСТ 28570-2019; ГОСТ 30629-2011 п. 6.5; ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 33120-2026; ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002); ГОСТ 473.6-81; ГОСТ 5802-2024 п. 9 прил. А; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.8, 4.19; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8, 4.20; ГОСТ 8462-85; ГОСТ 9550-81; ГОСТ 9758-2012 п. 27; СТБ 1115-2013 п. 8.9, 8.10, 8.11; СТБ 1152-99 прил. А, Г; СТБ 1182-99; СТБ 1307-2012 п. 7.21; СТБ 1437-2004 п. 7.4; СТБ 1543-2005 п. 7.6; СТБ 1719-2007 п. 7.9; СТБ 1740-2007 п. 6, 10; СТБ 2264-2012 (ударный импульс, отрыв со скалыванием); СТБ 2674-2025 п. 6.1, прил. Г, Е, Ж, К (п. К.2.1); СТБ EN 1015-11-2024; СТБ EN 12390-3-2012; СТБ EN 12430-2016; СТБ EN 12504-1-2012; СТБ EN 13055-2018 прил. C; СТБ EN 13791-2012; СТБ EN 772-1-2020; СТБ EN 826-2016; СТБ ЕН 1051-1-2005 прил. А; СТБ ЕН 1338-2007 прил. F | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.2** ТР | Стойки для опор контактной сети железных дорог | 23.61/32.089, 23.63/32.089, 23.69/32.089 | Толщина защитного слоя бетона | ГОСТ 19330-2013 п. 5.4.5; ГОСТ 22904-2023²; ГОСТ 22904-93²; ГОСТ 26433.1-89² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 003/2011 |
| 1.2* | Вяжущие материалы, бетоны и растворы и изделия на их основе, изделия для каменной кладки, облицовочные материалы, заполнители для бетонов и растворов, смеси строительные, смеси асфальтобетонные, материалы теплоизоляционные, материалы и изделия из древесины, изделия химически стойкие и термостойкие керамические, плиты гипсовые | 08.11/29.121, 08.12/29.121, 08.99/29.121, 16.10/29.121, 16.21/29.121, 16.22/29.121, 16.23/29.121, 16.29/29.121, 19.20/29.121, 20.16/29.121, 20.30/29.121, 22.21/29.121, 22.23/29.121, 22.29/29.121, 23.14/29.121, 23.20/29.121, 23.31/29.121, 23.32/29.121, 23.44/29.121, 23.49/29.121, 23.51/29.121, 23.52/29.121, 23.61/29.121, 23.62/29.121, 23.63/29.121, 23.64/29.121, 23.65/29.121, 23.69/29.121, 23.70/29.121, 23.99/29.121, 24.31/29.121, 24.33/29.121 | Прочность при изгибе | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 10633-2018 п. 5.4; ГОСТ 10635-88; ГОСТ 15588-2014 п. 7.7; ГОСТ 15613.4-78; ГОСТ 17177-94 п. 15; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 18124-2012 п. 8.3; ГОСТ 19414-2023 п. 7; ГОСТ 23789-2018 п. 7; ГОСТ 27180-2019 п. 7; ГОСТ 28570-2019; ГОСТ 30340-2012 п. 8.4; ГОСТ 30629-2011 п. 6.6; ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.8; ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п. 5.7, 5.8; ГОСТ 33120-2026; ГОСТ 4248-2018 п. 8.3; ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010); ГОСТ 473.8-81; ГОСТ 6266-97 п. 8.4; ГОСТ 8462-85; ГОСТ 8747-88 п. 4; ГОСТ 9550-81; СТБ 1002-2003 п. 7.3; СТБ 1064-97 п. 7.3, 7.9; СТБ 1065-97 п. 7.3, прил. Б; СТБ 1152-99 прил. Б, Г; СТБ 1184-99 п. 7.4; СТБ 1230-2000 п. 7.3, прил. Б; СТБ 1307-2012 п. 7.21; СТБ 1374-2003 п. 6.2; СТБ 1437-2004 п. 7.4; СТБ EN 1015-11-2024; СТБ EN 12089-2016; СТБ EN 12390-5-2013; СТБ EN 12390-6-2012; СТБ EN 12859-2015; СТБ EN ISO 10545-4-2015; СТБ ЕН 1339-2007 прил. F; СТБ ЕН 1340-2007 прил. F | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.3* ТР | Стойки для опор контактной сети железных дорог | 23.61/26.141, 23.63/26.141, 23.69/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020²; ГОСТ 12730.5-2018²; ГОСТ 19330-2013 п. 5.4.10 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 003/2011 |
| 1.3** | Бетоны и растворы и изделия на их основе, материалы кровельные, материалы теплоизоляционные, полимерные материалы, материалы кровельные, материалы гидроизоляционные, лакокрасочные материалы, смеси строительные, изделия химически стойкие и термостойкие керамические | 08.11/29.121, 08.12/29.121, 08.99/29.121, 16.10/29.121, 16.21/29.121, 16.22/29.121, 16.23/29.121, 16.29/29.121, 19.20/29.121, 20.16/29.121, 20.30/29.121, 22.21/29.121, 22.23/29.121, 22.29/29.121, 23.14/29.121, 23.20/29.121, 23.31/29.121, 23.32/29.121, 23.44/29.121, 23.49/29.121, 23.51/29.121, 23.52/29.121, 23.61/29.121, 23.62/29.121, 23.63/29.121, 23.64/29.121, 23.65/29.121, 23.69/29.121, 23.70/29.121, 23.99/29.121, 24.31/29.121, 24.33/29.121 | Прочность при растяжении, прочность сцепления | ГОСТ 10636-2018; ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11529-2016 п. 9, 14; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 15140-78 (метод 1); ГОСТ 15588-2014 п. 7.6; ГОСТ 15867-79; ГОСТ 17177-94 п. 16, прил. E; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 24944-81 п. 4.8, 4.9; ГОСТ 25885-83; ГОСТ 26589-94 п. 3.3, 3.4 (метод А), 3.5, 3.6; ГОСТ 2678-94 п. 3.4; ГОСТ 27325-87; ГОСТ 28089-2012; ГОСТ 28570-2019; ГОСТ 28574-2014 п. 5; ГОСТ 33120-2026; ГОСТ 379-2015 п. 7.11; ГОСТ 473.7-81; ГОСТ 9550-81; ГОСТ 9624-2009; СТБ 1107-2022 п. 8.6; СТБ 1264-2001 п. 8.18; СТБ 1267-2001 п. 8.2, 8.3; СТБ 1307-2012 п. 7.16; СТБ 1437-2004 п. 7.5; СТБ 1464-2024 прил. А; СТБ 1520-2023 п. 8.19, прил. А; СТБ 1617-2006 п. 7.8, 7.9; СТБ 1621-2006 п. 7.4, 7.5, 7.11; СТБ 1740-2007 п. 5, 7, 8, 9; СТБ 2151-2010 п. 8.21; СТБ 2184-2011 п. 8.9, 8.10, прил. Г, Д; СТБ EN 1052-3-2017 метод В; СТБ EN 1607-2016; СТБ EN 1608-2016 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.4* ТР | Стойки для опор контактной сети железных дорог | 23.61/26.080, 23.63/26.080, 23.69/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012 п. 5, 6, прил. Б; ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 19330-2013 п. 5.4.9 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 003/2011 |
| 1.4* | Изделия для заполнения оконных дверных проемов | 16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.11/29.121, 25.12/29.121 | Прочность угловых соединений | ГОСТ 24700-99 п. 7.1.9, 7.2.2; ГОСТ 30674-2023 п. 8.17; СТБ 1264-2001 п. 8.14; СТБ 2433-2015 п. 8.4.4, прил. Д; СТБ 939-2013 п. 8.10.3, 8.10.4, прил. В | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.5* ТР | Стойки для опор контактной сети железных дорог | 23.61/29.121, 23.63/29.121, 23.69/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012²; ГОСТ 18105-2018²; ГОСТ 19330-2013 п.п. 5.4.6, 5.4.7 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 003/2011 |
| 1.5* | Смеси асфальтобетонные, материалы теплоизоляционные | 08.99/29.121, 22.21/29.121, 23.14/29.121, 23.99/29.121, 24.33/29.121 | Прочность при сдвиге | СТБ 1115-2013 п. 8.11; СТБ 1740-2007 п. 7, 11; СТБ EN 12090-2016 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.6** ТР | Стойки для опор контактной сети железных дорог | 23.61/29.121, 23.63/29.121, 23.69/29.121 | Отпускная прочность бетона на сжатие | ГОСТ 19330-2013 п. 5.4.8; ГОСТ 22690-2015² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 003/2011 |
| 1.6** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 08.11/29.061, 08.12/29.061, 08.99/29.061, 16.10/29.061, 16.21/29.061, 16.22/29.061, 16.23/29.061, 16.29/29.061, 19.20/29.061, 20.16/29.061, 20.30/29.061, 22.19/29.061, 22.21/29.061, 22.23/29.061, 22.29/29.061, 23.12/29.061, 23.14/29.061, 23.19/29.061, 23.20/29.061, 23.31/29.061, 23.32/29.061, 23.42/29.061, 23.44/29.061, 23.49/29.061, 23.51/29.061, 23.52/29.061, 23.61/29.061, 23.62/29.061, 23.63/29.061, 23.64/29.061, 23.65/29.061, 23.69/29.061, 23.70/29.061, 23.99/29.061, 24.10/29.061, 24.20/29.061, 24.31/29.061, 24.32/29.061, 24.33/29.061, 24.42/29.061, 24.44/29.061, 24.51/29.061, 24.52/29.061, 25.11/29.061, 25.12/29.061, 25.94/29.061, 25.99/29.061, 32.99/29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности) | ГОСТ 10632-2014 п. 7.2, 7.14, 7.15, 7.16; ГОСТ 11529-2016 п. 4; ГОСТ 13015.0-83; ГОСТ 13449-2017 п. 4; ГОСТ 13449-82 п. 1.1 - 1.7; ГОСТ 15588-2014 п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3; ГОСТ 17177-94 п. 4, 5, 6; ГОСТ 18599-2001 п. 8.3; ГОСТ 2140-81; ГОСТ 23342-2012 п. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6; ГОСТ 24045-2016 п. 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8; ГОСТ 24053-2021; ГОСТ 24700-99 п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3; ГОСТ 24944-81 п. 4.2, 4.3, 4.7; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 2678-94 п. 3.2, 3.3; ГОСТ 27180-2019 п. 5; ГОСТ 30674-2023 п. 8.3; ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3; ГОСТ 32557-2013 п. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15; ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п. 5.2, 5.3, 5.4; ГОСТ 32962-2014 р. 7, 8; ГОСТ 379-2015 п. 7.1 - 7.6; ГОСТ 4598-2018 п. 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11; ГОСТ 5336-80 п. 4; ГОСТ 6266-97 п. 8.2; ГОСТ 9479-2011 п. 7.2; ГОСТ 9480-2024 п. 7.2.3 - 7.2.6; ГОСТ EN 1279-1-2014 п. 5.3.2, 5.3.3; СТБ 1064-97 п. 7.1; СТБ 1074-2009 п. 6.1, 6.2; СТБ 1108-2017 п. 8.4; СТБ 1160-99 п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.12; СТБ 1184-99 п. 7.1; СТБ 1227-2000 п. 8.2; СТБ 1230-2000 п. 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5; СТБ 1264-2001 п. 8.2; СТБ 1286-2001 п. 7.1, 7.3; СТБ 1380-2003 п. 7.4; СТБ 1382-2003 п. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7; СТБ 1423-2003 п. 6.2, 6.3; СТБ 1451-2004 п. 7.2; СТБ 1457-2004 п. 5, 6, 7, 8, 9; СТБ 1515-2004 п. 5, 6, 7, 8, 9; СТБ 1527-2005 п. 7.2 - 7.7; СТБ 1548-2005 п. 7.2, 7.3, 7.6; СТБ 1549-2005 п. 7.4, 7.5; СТБ 1554-2005 п. 7.3, 7.5.2; СТБ 1702-2006 п. 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9; СТБ 1807-2007 п. 7.16; СТБ 2120-2010 п. 7.1, 7.2, 7.3; СТБ 2184-2011 п. 8.4; СТБ 2433-2015 п. 8.3, 8.6; СТБ 814-93 п. 8.1, 8.5; СТБ 939-2013 п. 8.9, 8.12; СТБ EN 12085-2016; СТБ EN 12431-2016; СТБ EN 12859-2015; СТБ EN 13055-2018 п. 5.3, 5.7; СТБ EN 772-16-2014; СТБ EN 772-20-2008; СТБ EN 822-2016; СТБ EN 823-2016 методы В1, В3; СТБ EN 824-2016; СТБ EN 825-2016; СТБ ЕН 1051-1-2005 п. 5.3.1.1, 5.3.1.3; СТБ ЕН 1338-2007 прил. С; СТБ ЕН 1339-2007 прил. С; СТБ ЕН 1340-2007 прил. С; СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п. 2, 3 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.7** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции, строительно-монтажные работы | 08.11/11.116, 08.12/11.116, 08.99/11.116, 16.10/11.116, 16.21/11.116, 16.22/11.116, 16.23/11.116, 16.29/11.116, 19.20/11.116, 20.16/11.116, 20.30/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.23/11.116, 22.29/11.116, 23.12/11.116, 23.14/11.116, 23.19/11.116, 23.20/11.116, 23.31/11.116, 23.32/11.116, 23.42/11.116, 23.44/11.116, 23.49/11.116, 23.51/11.116, 23.52/11.116, 23.61/11.116, 23.62/11.116, 23.63/11.116, 23.64/11.116, 23.65/11.116, 23.69/11.116, 23.70/11.116, 23.99/11.116, 24.10/11.116, 24.20/11.116, 24.31/11.116, 24.32/11.116, 24.33/11.116, 24.42/11.116, 24.44/11.116, 24.51/11.116, 24.52/11.116, 25.11/11.116, 25.12/11.116, 25.94/11.116, 25.99/11.116, 32.99/11.116, 41.00/11.116, 42.21/11.116, 43.12/11.116, 43.22/11.116, 43.29/11.116, 43.31/11.116, 43.32/11.116, 43.33/11.116, 43.34/11.116, 43.39/11.116, 43.91/11.116, 43.99/11.116 | Органолептические, внешний вид | ГОСТ 10277-90; ГОСТ 10632-2014 п. 7.10, 7.13, 7.14; ГОСТ 13449-82 п. 1.8; ГОСТ 18124-2012 п. 8.1; ГОСТ 18599-2001 п. 8.2; ГОСТ 2140-81; ГОСТ 24404-80; ГОСТ 24700-99 п. 7.1.7; ГОСТ 24866-2014 п. 7.7; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26589-94 п. 3.2; ГОСТ 2678-94 п. 3.2; ГОСТ 27180-2019 п. 5.7; ГОСТ 28196-89 п. 4.3; ГОСТ 30246-2016 п. 7.2; ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.4; ГОСТ 8736-2025 п. 6.6³; ГОСТ 9.304-87 п. 2.3.2; СП 1.03.04-2022 п. 7.1.9, 7.3.7; СП 1.03.05-2023 п. 6.5; СП 1.03.06-2023 п. 6.2, 10.2, 10.3, 10.6, 10.14, 12.1, 13.2, 14.5, 15.1, 15.5, 16.2, 17.5, 18.1, 18.2; СП 1.03.07-2023 п. 5.2, 5.8, 6.2, 7.2, 7.3, 8.2, 8.4, 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3.2, 9.3.6, 9.3.9, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3; СП 1.03.09-2023 п. 6.4.1; СП 1.03.10-2023 п. 6.6; СП 1.03.10-2023 п. 7.2.8, 7.3.12; СП 1.03.13-2024 п. 5.14, 5.17; СП 1.03.17-2025 п. 5.1.5, 5.4.2.7; СП 4.01.07-2024 п. 10, 7.4.4; СП 4.01.08-2024 п. 5.2.4, 5.3.3; СП 4.02.07-2024 п. 5.5; СП 4.02.08-2024 п. 5.13; СП 4.02.10-2025 п. 7.5.4; СП 4.02.11-2025 п. 5.7; СП 4.03.03-2026 п. 5.10; СТБ 1002-2003 п. 7.2; СТБ 1008-2024 п. 7.6; СТБ 1065-97 п. 7.1; СТБ 1074-2009 п. 6.3; СТБ 1108-2017 п. 8.5; СТБ 1112-98 п. 9.2; СТБ 1118-2008 п. 7.13; СТБ 1133-98 п. 6.2; СТБ 1160-99 п. 7.8; СТБ 1197-2008 п. 5.3; СТБ 1227-2000 п. 8.1; СТБ 1263-2001 п. 8.7; СТБ 1286-2001 п. 7.2; СТБ 1317-2002 п. 6.8; СТБ 1380-2003 п. 7.3, 7.4, 7.9; СТБ 1382-2003 п. 7.6, 7.8; СТБ 1394-2003 п. 7.8; СТБ 1423-2003 п. 6.1, 6.10; СТБ 1496-2004 п. 8.3; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.3; СТБ 1520-2023 п. 8.10, 8.24; СТБ 1554-2005 п. 7.5; СТБ 1684-2006 п. 6.2, 6.6, 6.7, 6.9, 7.6, 7.8, 8.4, 10.12, 11.5, 11.12; СТБ 1806-2007 п.7.12; СТБ 1807-2007 п. 7.16; СТБ 1808-2007 п. 7.12; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.3; СТБ 1846-2008 п. 6.2, 6.8, 7.8, 8.6, 8.8, 9.2, 9.10, 11.9, 11.10, 17.13; СТБ 2120-2010 п. 7.5; СТБ 814-93 п. 8.4, 8.6; СТБ 939-2013 п. 8.9, 8.13; СТБ EN 771-3-2014 п. 5.3; СТБ EN 771-4-2014 п. 5.3; СТБ EN 771-5-2014 п. 5.3; СТБ ЕН 1051-1-2005 п. 7; СТБ ЕН 1338-2007 прил. J; СТБ ЕН 1339-2007 прил. J; СТБ ЕН 1340-2007 прил. J; СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п. 7 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.8** | Здания и сооружения, конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные, панели металлические с утеплителем, изделия для каменной кладки, блоки дверные и оконные, изделия и конструкции на основе стекла | 16.23/34.138, 22.23/34.138, 23.11/34.138, 23.12/34.138, 23.19/34.138, 23.20/34.138, 23.32/34.138, 23.61/34.138, 23.62/34.138, 23.64/34.138, 23.65/34.138, 23.69/34.138, 23.70/34.138, 24.33/34.138, 25.11/34.138, 25.12/34.138, 41.00/34.138 | Сопротивление теплопередаче | ГОСТ 25380-2014; ГОСТ 26254-84; ГОСТ 26602.1-2023; ГОСТ 26629-85; МВИ.МН 5656-2017; СТБ 1160-99 п. 7.14, 7.13; СТБ EN 13187-2016 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.9* | Бетоны и растворы и изделия на их основе, материалы теплоизоляционные, панели металлические с утеплителем, материалы для каменной кладки | 08.11/34.064, 22.21/34.064, 23.14/34.064, 23.20/34.064, 23.32/34.064, 23.44/34.064, 23.49/34.064, 23.51/34.064, 23.52/34.064, 23.61/34.064, 23.62/34.064, 23.63/34.064, 23.64/34.064, 23.65/34.064, 23.69/34.064, 23.70/34.064, 23.99/34.064, 24.33/34.064 | Коэффициент теплопроводности | СТБ 1618-2006 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.10* | Вяжущие материалы, бетоны и растворы и изделия на их основе, изделия для каменной кладки, заполнители для бетонов и растворов, смеси строительные, смеси асфальтобетонные, материалы теплоизоляционные, материалы и изделия из древесины, облицовочные материалы, материалы и изделия полимерные, материалы кровельные, изделия санитарные керамические, изделия химически стойкие и термостойкие керамические, плиты гипсовые | 08.11/26.141, 08.12/26.141, 08.99/26.141, 16.10/26.141, 16.21/26.141, 16.22/26.141, 16.23/26.141, 16.29/26.141, 19.20/26.141, 20.16/26.141, 20.30/26.141, 22.21/26.141, 22.23/26.141, 23.14/26.141, 23.20/26.141, 23.31/26.141, 23.32/26.141, 23.44/26.141, 23.49/26.141, 23.51/26.141, 23.52/26.141, 23.61/26.141, 23.62/26.141, 23.63/26.141, 23.64/26.141, 23.69/26.141, 23.70/26.141, 23.99/26.141, 24.20/26.141, 24.33/26.141 | Водопоглощение (влажность и пр.) | ГОСТ 10633-2018 п. 5.1, 5.3; ГОСТ 10634-88 п. 3.1; ГОСТ 10832-2009 п. 8.3; ГОСТ 11529-2016 п. 10; ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020; ГОСТ 12730.3-2020; ГОСТ 12865-67 п. 2.9, 2.10; ГОСТ 13449-2017 п. 5.2; ГОСТ 13449-82 п. 2.2; ГОСТ 15588-2014 п. 7.4, 7.8; ГОСТ 16557-2005 п. 7.10; ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 2; ГОСТ 17177-94 п. 8, 9, 10.3, 10.4; ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); ГОСТ 21513-76 п. 1; ГОСТ 23789-2018 п. 10; ГОСТ 25945-98 п. 3.5; ГОСТ 26589-94 п. 3.9; ГОСТ 2678-94 п. 3.10; ГОСТ 27180-2019 п. 6; ГОСТ 30629-2011 п. 6.4; ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п. 5.9.2; ГОСТ 32962-2014 р. 10; ГОСТ 33352-2015 (EN 1062-3:2008); ГОСТ 4598-2018 п. 7.4, 7.12; ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) п. 6.3; ГОСТ 473.3-2025; ГОСТ 5802-2024 п. 12; ГОСТ 6266-97 п. 8.6; ГОСТ 7025-91 п. 2; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.17, 4.18; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18, 4.19; ГОСТ 8735-88 п. 10; ГОСТ 9758-2012 п. 15; СТБ 1064-97 п. 7.4; СТБ 1065-97 п. 7.4; СТБ 1072-97 п. 7.2, 7.6; СТБ 1115-2013 п. 8.7; СТБ 1184-99 п. 7.8; СТБ 1230-2000 п. 7.4; СТБ 1263-2001 п. 8.6, 8.13; СТБ 1307-2012 п. 7.7; СТБ 1617-2006 п. 7.6; СТБ 2151-2010 п. 8.15; СТБ EN 1015-18-2013; СТБ EN 1062-3-2014; СТБ EN 12087-2016; СТБ EN 12859-2015; СТБ EN 1609-2016; СТБ EN 771-2-2014 п. 5.10; СТБ EN 772-10-2008; СТБ EN 772-11-2014; СТБ ЕН ИСО 10545-3-2007 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.11** | Профили металлические, лакокрасочные материалы | 20.30/26.080, 24.10/26.080, 24.20/26.080, 24.31/26.080, 24.32/26.080, 24.33/26.080, 24.42/26.080, 24.44/26.080, 24.51/26.080, 24.52/26.080, 25.11/26.080, 25.99/26.080 | Оценка декоративных и защитных свойств покрытия | ГОСТ 9.407-2015 п. 8, 9 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.12** | Смеси бетонные, смеси растворные, смеси строительные | 23.20/29.049, 23.63/29.049, 23.64/29.049 | Удобоукладываемость (консистенция) | ГОСТ 10181-2014 п. 4; СТБ 1035-96 п. 6.5; СТБ 1545-2005 п. 5, 10; СТБ EN 12350-2-2012; СТБ EN 12350-5-2012; СТБ EN 12350-8-2014 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.13* | Вяжущие материалы, бетоны и растворы и изделия на их основе, изделия для каменной кладки, заполнители для бетонов и растворов, смеси строительные, смеси асфальтобетонные, добавки для бетонов, материалы кровельные, лакокрасочные материалы, облицовочные материалы | 08.11/26.080, 08.12/26.080, 08.99/26.080, 16.21/26.080, 19.20/26.080, 20.16/26.080, 20.30/26.080, 22.21/26.080, 22.23/26.080, 22.29/26.080, 23.20/26.080, 23.31/26.080, 23.32/26.080, 23.44/26.080, 23.49/26.080, 23.51/26.080, 23.52/26.080, 23.61/26.080, 23.62/26.080, 23.63/26.080, 23.64/26.080, 23.65/26.080, 23.69/26.080, 23.70/26.080, 23.99/26.080, 24.20/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012 п. 5, 6, прил. Б; ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 18124-2012 п. 8.6; ГОСТ 27037-86; ГОСТ 27180-2019 п. 11; ГОСТ 30340-2012 п. 8.10; ГОСТ 30629-2011 п. 6.10; ГОСТ 5802-2024 п. 13; ГОСТ 7025-91 п. 7, 8; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.11; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12; ГОСТ 8735-88 п. 13; ГОСТ 8747-88 п. 12; ГОСТ 9758-2012 п. 29; СТБ 1064-97 п. 7.5; СТБ 1065-97 п. 7.5; СТБ 1115-2013 п. 8.15; СТБ 1184-99 п. 7.9; СТБ 1263-2001 п. 8.10; СТБ 1307-2012 п. 7.15; СТБ 1543-2005 п. 7.8; СТБ 1570-2005 прил. Б; СТБ EN 12091-2008; СТБ EN 13055-2018 п. 5.13; СТБ EN 1367-1-2010; СТБ EN 1367-2-2011; СТБ ЕН ИСО 10545-12-2007 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.14** | Бетоны и растворы и изделия на их основе, смеси строительные, облицовочные материалы, материалы кровельные | 08.11/26.141, 08.99/26.141, 16.10/26.141, 16.21/26.141, 20.30/26.141, 22.23/26.141, 22.29/26.141, 23.20/26.141, 23.31/26.141, 23.44/26.141, 23.49/26.141, 23.61/26.141, 23.63/26.141, 23.64/26.141, 23.65/26.141, 23.69/26.141, 23.99/26.141 | Водонепроницаемость (водопроницаемость и пр.) | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018; ГОСТ 22944-78 п. 2; СТБ 1002-2003 п. 7.5; СТБ 1065-97 п. 7.6; СТБ 1184-99 п. 7.3; СТБ 2184-2011 п. 8.6.2 прил. В | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.15* | Материалы кровельные гидроизоляционные | 08.99/26.141, 19.20/26.141, 23.99/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 26589-94 п. 3.10²; ГОСТ 2678-94 п. 3.11 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.16* | Бетоны и растворы и изделия на их основе, смеси строительные, облицовочные материалы | 08.11/29.070, 20.30/29.070, 22.23/29.070, 23.20/29.070, 23.31/29.070, 23.32/29.070, 23.42/29.070, 23.44/29.070, 23.49/29.070, 23.51/29.070, 23.61/29.070, 23.63/29.070, 23.64/29.070, 23.69/29.070, 23.70/29.070, 23.99/29.070 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018; ГОСТ 27180-2019 п. 8; ГОСТ 30629-2011 п. 6.8; СТБ ЕН 1338-2007 прил. H; СТБ ЕН 1339-2007 прил. H; СТБ ЕН 1340-2007 прил. H | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.17* | Вяжущие материалы, бетоны и растворы и изделия на их основе, изделия для каменной кладки, заполнители для бетонов и растворов, смеси строительные, смеси асфальтобетонные, материалы теплоизоляционные, материалы и изделия из древесины, облицовочные материалы, материалы и изделия полимерные, материалы кровельные, изделия санитарные керамические, добавки для бетонов, изделия химически стойкие и термостойкие керамические, плиты гипсовые | 08.11/29.119, 08.12/29.119, 08.99/29.119, 16.10/29.119, 16.21/29.119, 16.22/29.119, 16.23/29.119, 16.29/29.119, 19.20/29.119, 20.16/29.119, 20.30/29.119, 20.59/29.119, 22.21/29.119, 22.23/29.119, 22.29/29.119, 23.14/29.119, 23.20/29.119, 23.31/29.119, 23.32/29.119, 23.42/29.119, 23.44/29.119, 23.49/29.119, 23.51/29.119, 23.52/29.119, 23.61/29.119, 23.62/29.119, 23.63/29.119, 23.64/29.119, 23.65/29.119, 23.69/29.119, 23.70/29.119, 23.99/29.119, 24.20/29.119, 24.33/29.119 | Плотность | ГОСТ 10181-2014 п. 5; ГОСТ 10633-2018 п. 5.2; ГОСТ 10634-88 п. 3.2; ГОСТ 10832-2009 п. 8.1; ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020; ГОСТ 15588-2014 п. 7.3; ГОСТ 17177-94 п. 7; ГОСТ 18329-2014 (ISO 1675:1985); ГОСТ 18329-73; ГОСТ 27005-2014; ГОСТ 28512.1-90 (ИСО 5311-83); ГОСТ 29190-91 (ИСО 1064-74); ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.1, 6.3.2; ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011); ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п. 5.11; ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006); ГОСТ 473.4-81; ГОСТ 5802-2024 п. 6; ГОСТ 7025-91 п. 5, 6; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.14, 4.16; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15, 4.17; ГОСТ 8735-88 п. 8, 9; ГОСТ 9758-2012 п. 6, 8; СТБ 1115-2013 п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.20; СТБ 1187-2020; СТБ 1307-2012 п. 7.7; СТБ 1545-2005 п. 6; СТБ 1787-2007 п. 7.7; СТБ EN 1015-6-2014; СТБ EN 12350-4-2012; СТБ EN 12350-6-2012; СТБ EN 12859-2015; СТБ EN 1602-2016; СТБ EN 772-13-2008; СТБ ЕН 1097-3-2007 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.18** | Материалы и изделия на основе древесины | 16.10/32.166, 16.21/32.166, 16.22/32.166, 16.23/32.166, 16.29/32.166, 32.99/32.166 | Измерение влажности электрическим методом | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1; ГОСТ 21718-84 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.19* | Бетоны и растворы и изделия на их основе, изделия для каменной кладки, смеси строительные, облицовочные материалы | 08.11/29.040, 08.12/29.040, 23.20/29.040, 23.31/29.040, 23.32/29.040, 23.42/29.040, 23.44/29.040, 23.49/29.040, 23.51/29.040, 23.52/29.040, 23.61/29.040, 23.62/29.040, 23.63/29.040, 23.64/29.040, 23.65/29.040, 23.69/29.040, 23.70/29.040, 23.99/29.040 | Пористость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.4-2020; ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.4; СТБ 1115-2013 п. 8.5, 8.6 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.20* | Облицовочные материалы, материалы и изделия полимерные, материалы кровельные, материалы гидроизоляционные, плиты гипсовые, изделия для каменной кладки, смеси строительные, материалы теплоизоляционные | 08.11/29.040, 08.12/29.040, 20.16/29.040, 20.59/29.040, 22.21/29.040, 22.23/29.040, 22.29/29.040, 23.14/29.040, 23.20/29.040, 23.31/29.040, 23.32/29.040, 23.44/29.040, 23.49/29.040, 23.61/29.040, 23.64/29.040, 23.65/29.040, 23.69/29.040, 23.70/29.040, 23.99/29.040, 24.33/29.040, 24.51/29.040, 25.99/29.040 | Массовые характеристики | ГОСТ 11529-2016 п. 12; ГОСТ 12865-67 п. 2.6, 2.10; ГОСТ 17177-94 п. 11; ГОСТ 2678-94 п. 3.15, 3.19, 3.20, 3.22; ГОСТ 6266-97 п. 8.3; ГОСТ 7025-91; ГОСТ 9758-2012 п. 33, 36; СТБ 1002-2003 п. 7.6; СТБ 1008-2024 п. 7.8; СТБ 1065-97 п. 7.7; СТБ 1230-2000 п. 7.2; СТБ 1264-2001 п. 8.5; СТБ 1380-2003 п. 7.10; СТБ 1451-2004 п. 7.4; СТБ 1548-2005 п. 7.5; СТБ EN 12859-2015; СТБ ЕН 1051-1-2005 п. 5.4; СТБ ЕН 13820-2007 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.21* | Лакокрасочные материалы | 20.16/29.040, 20.30/29.040, 20.59/29.040, 23.99/29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007) | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.22* | Смеси строительные, добавки для бетонов, материалы лакокрасочные | 08.99/32.166, 20.16/32.166, 20.30/32.166, 20.59/32.166, 23.51/32.166, 23.61/32.166, 23.62/32.166, 23.63/32.166, 23.64/32.166 | Водородный показатель | ГОСТ 28196-89 п. 4.5; СТБ 1112-98 п. 9.5; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.4; СТБ EN 12859-2015 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.23* | Бетоны и растворы и изделия на их основе, смеси строительные, лакокрасочные материалы, материалы для каменной кладки | 08.11/29.040, 20.16/29.040, 20.30/29.040, 22.23/29.040, 22.29/29.040, 23.20/29.040, 23.31/29.040, 23.32/29.040, 23.51/29.040, 23.52/29.040, 23.61/29.040, 23.63/29.040, 23.64/29.040, 23.65/29.040, 23.69/29.040, 23.70/29.040, 23.99/29.040 | Коэффициент паропроницаемости (сопротивление паропроницаемости) | ГОСТ 25898-2020; ГОСТ 28575-2014; ГОСТ 33355-2015 (ISO 7783:2011); СТБ 1263-2001 п. 8.11; СТБ EN 1015-19-2013; СТБ EN 12086-2016; СТБ ISO 12572-2020; СТБ ISO 7783-2025 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.24* | Смеси строительные, материалы кровельные, лакокрасочные материалы | 08.99/26.080, 20.30/26.080, 23.64/26.080, 23.99/26.080 | Условная светостойкость (коэффициент диффузного отражения) | ГОСТ 21903-76 метод 2; СТБ 1520-2023 п. 8.14 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.25* | Смеси строительные, лакокрасочные материалы, материалы кровельные | 08.99/11.116, 20.30/11.116, 23.64/11.116, 23.99/11.116 | Время высыхания | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.26** | Лакокрасочные материалы, плиты фанерные и панели из древесины, конструкции деревянные строительные, металлоконструкции и их части, двери и окна металлические | 16.21/29.121, 16.23/29.121, 20.30/29.121, 24.33/29.121, 25.11/29.121, 25.12/29.121 | Адгезия (метод решетчатых надрезов) | ГОСТ 15140-78 метод 2 -4; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.27* | Изделия и конструкции с применением стекла, стеклопакеты | 23.11/26.080, 23.12/26.080, 23.19/26.080 | Коэффициент пропускания света | ГОСТ 26302-2021 п. 8.1; ГОСТ 26602.4-2012 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.28* | Блоки дверные, блоки оконные | 16.23/36.038, 22.23/36.038, 25.12/36.038 | Механические испытания (показатели надежности) | ГОСТ 24033-2018; СТБ 1456-2004; СТБ 1912-2008 п. 8.1.2; СТБ 2433-2015 п. 8.1.1., 8.1.2; СТБ 940-2004 п. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; СТБ EN 12046-1-2012; СТБ EN 12046-2-2012; СТБ EN 947-2012; СТБ EN 948-2014; СТБ EN 949-2012; СТБ EN 950-2012 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.29** | Материалы и изделия из древесины | 16.10/32.115, 16.21/32.115, 16.22/32.115, 16.23/32.115, 16.29/32.115, 32.99/32.115 | Шероховатость древесины | ГОСТ 15612-2013 п. 4 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.30* |  | 16.10/26.141, 16.21/26.141, 16.22/26.141, 16.23/26.141, 16.29/26.141 | Стойкость клеевых соединений к температурным и влажностным воздействиям | ГОСТ 17005-82; ГОСТ 17580-82; ГОСТ 18446-73; ГОСТ 33121-2014 |  |  |
| 1.31** | Бетоны и растворы и изделия на их основе | 23.20/32.089, 23.61/32.089, 23.63/32.089, 23.64/32.089, 23.69/32.089, 32.99/32.089 | Защитный слой бетона | ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 22904-93 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.32* | Материалы теплоизоляционные, материалы полимерные, материалы кровельные, материалы гидроизоляционные | 08.99/26.080, 16.21/26.080, 20.16/26.080, 20.30/26.080, 20.59/26.080, 22.21/26.080, 22.23/26.080, 23.14/26.080, 23.31/26.080, 23.44/26.080, 23.63/26.080, 23.64/26.080, 23.99/26.080, 24.33/26.080 | Стойкость к температурным и влажностным воздействиям | ГОСТ 11529-2016 п. 8.1; ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986); ГОСТ 26589-94 п. 3.13; ГОСТ 2678-94 п. 3.13; ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023); ГОСТ EN 1603-2015; СТБ 1264-2001 п. 8.12, 8.13; СТБ 1451-2004 п. 7.9; СТБ 1548-2005 п. 7.11; СТБ EN 1604-2016 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.33** | Материалы лакокрасочные | 20.30/29.061 | Толщина лакокрасочного покрытия | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) методы 4А, 7С; ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4; СТБ 1380-2003 п. 7.8; СТБ ISO 2808-2023 методы 1А, 4А, 7В.2 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.34* | Смеси бетонные и растворные | 23.20/29.128, 23.63/29.128, 23.64/29.128 | Расслаиваемость смеси | ГОСТ 10181-2014 п. 7; ГОСТ 5802-2024 п. 7; СТБ 1545-2005 п. 8; СТБ EN 12350-11-2014 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.35** | Строительные материалы | 23.61/34.065, 23.63/34.065, 23.64/34.065 | Температура материала | ГОСТ 10181-2014 п. 8 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.36** | Смеси бетонные | 23.61/29.049, 23.63/29.049, 23.64/29.049 | Сохраняемость бетонной смеси | ГОСТ 10181-2014 п. 9; ГОСТ 30459-96 п. 5.4; СТБ 1545-2005 п. 10 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.37* | Растворы строительные, смеси строительные | 23.20/29.061, 23.61/29.061, 23.62/29.061, 23.64/29.061 | Деформация усадки | ГОСТ 24544-2020 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.38* | Бетоны и растворы, смеси строительные, композиции защитно-отделочные | 20.30/29.061, 23.20/29.061, 23.61/29.061, 23.62/29.061, 23.63/29.061, 23.64/29.061 | Усадка | СТБ 1263-2001 п. 8.12; СТБ 1307-2012 п. 7.13; СТБ 1503-2004 п. 7.8; СТБ 1543-2005 п. 7.5 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.39* | Смеси строительные, материалы полимерные, материалы кровельные и гидроизоляционные, лакокрасочные материалы | 08.99/29.165, 20.16/29.165, 20.30/29.165, 20.59/29.165, 22.23/29.165, 23.64/29.165, 23.99/29.165 | Гибкость, эластичность при изгибе | ГОСТ 11529-2016 п. 11; ГОСТ 26589-94 п. 3.12; ГОСТ 2678-94 п. 3.9; ГОСТ 31974-2012 (ISO 1519:2011); ГОСТ 6806-2024; СТБ 1548-2005 п. 7.8 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.40* | Заполнители для бетонов и растворов | 08.12/29.061 | Зерновой состав | ГОСТ 10832-2009 п. 8.2; ГОСТ 23735-2014 п. 6.5, 6.7, 6.8; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; ГОСТ 8735-88 п. 3; ГОСТ 8736-2025 п. 6.1³; ГОСТ 9758-2012 п. 17; СТБ 1217-2000 п. 7.1; СТБ 1705-2015 п. 8.2; СТБ 2318-2025 п. 6.2; СТБ EN 933-1-2015; СТБ ЕН 933-5-2007 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.41* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.6; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6; ГОСТ 8735-88 п. 4; СТБ 1705-2015 п. 8.2 |  |  |
| 1.42* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.5; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5; ГОСТ 8735-88 п. 5.1, 5.3, 14; СТБ 2318-2025 п. 6.4 |  |  |
| 1.43** | Материалы полимерные, материалы кровельные и гидроизоляционные | 08.99/29.143, 20.16/29.143, 20.17/29.143, 20.59/29.143, 22.19/29.143, 22.21/29.143, 22.23/29.143, 22.29/29.143, 23.99/29.143 | Твердость по Шору | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003); ГОСТ 263-75; ГОСТ 2678-94 п. 3.8 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.44* | Материалы полимерные, изделия санитарные керамические, материалы гидроизоляционные, материалы кровельные, материалы облицовочные | 08.11/26.095, 08.99/26.095, 20.16/26.095, 20.30/26.095, 20.59/26.095, 22.21/26.095, 22.23/26.095, 22.29/26.095, 23.31/26.095, 23.32/26.095, 23.42/26.095, 23.44/26.095, 23.49/26.095, 23.64/26.095, 23.70/26.095, 23.99/26.095, 24.33/26.095 | Стойкость к удару (при определенной температуре и/или влажности) | ГОСТ 18297-96 п. 7.8; ГОСТ 2678-94 п. 3.6; ГОСТ 30353-2022; ГОСТ 30629-2011 п. 6.7; ГОСТ 4765-2024; СТБ 1264-2001 п. 8.10; СТБ 1451-2004 п. 7.6; СТБ 1496-2004 п. 8.4; СТБ 1548-2005 п. 7.7 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.45* | Материалы стеновые и облицовочные, материалы кровельные | 08.11/32.115, 08.99/32.115, 20.59/32.115, 23.20/32.115, 23.31/32.115, 23.32/32.115, 23.44/32.115, 23.49/32.115, 23.52/32.115, 23.99/32.115 | Наличие известковых включений | СТБ 1160-99 п. 7.10; СТБ 1184-99 п. 7.6; СТБ 1286-2001 п. 7.3 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.46* | Материалы гидроизоляционные, материалы кровельные, лакокрасочные материалы | 08.99/29.049, 20.30/29.049, 20.59/29.049, 23.99/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.47* | Материалы гидроизоляционные, материалы кровельные | 08.99/29.127, 20.59/29.127, 23.99/29.127 | Условное время вулканизации | СТБ 1262-2021 п. 9.7 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.48* |  | 08.99/29.145, 20.59/29.145, 23.99/29.145 | Температура размягчения | ГОСТ 11506-73; ГОСТ 2678-94 п. 3.20, 3.24 |  |  |
| 1.49* |  | 08.99/29.049, 20.59/29.049, 23.99/29.049 | Глубина проникновения иглы | ГОСТ 11501-78; СТБ 1062-97 п. 7.4 |  |  |
| 1.50* | Оконные и дверные блоки | 16.23/26.141, 22.23/26.141, 25.12/26.141 | Воздухо- и водонепроницаемость оконных и дверных блоков, воздействие климатических факторов | ГОСТ 26602.2-99; ГОСТ 30630.2.2-2001; СТБ EN 1026-2012; СТБ EN 1121-2014; СТБ EN 13420-2014 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.51* |  | 16.23/36.038, 22.23/36.038, 25.12/36.038 | Сопротивление ветровой нагрузке оконных и дверных блоков | ГОСТ 26602.5-2001 |  |  |
| 1.52* | Материалы и изделия из древесины | 16.10/29.137, 16.21/29.137, 16.22/29.137, 16.23/29.137, 16.29/29.137 | Удельное сопротивление выдергиванию шурупов | ГОСТ 10637-2019 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.53* | Материалы для каменной кладки | 08.11/34.138, 23.20/34.138, 23.32/34.138, 23.61/34.138, 23.65/34.138 | Теплотехнические характеристики (расчетное значение теплотехнических свойств) | ГОСТ EN 1745-2015 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.54* | Материалы лакокрасочные, материалы и изделия полимерные, материалы кровельные и гидроизоляционные | 08.99/26.080, 20.30/26.080, 20.59/26.080, 22.23/26.080, 22.29/26.080 | Определение стойкости покрытия к воздействию низкой температуры | ГОСТ 9.401-2018 метод А | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.55* |  |  | Стойкость покрытия к воздействию переменной температуры, повышенной влажности и солнечного излучения. Устойчивость покрытия к воздействию переменных температур | ГОСТ 19720-74; ГОСТ 9.401-2018 (методы 2 - 4) |  |  |
| 1.56* |  |  | Воздействие климатических факторов, срок службы | ГОСТ 9.401-2018 (метод 2, 3); СТБ 1197-2008 п. 5.18 |  |  |
| 1.57* | Лакокрасочные материалы, изделия санитарные, материалы кровельные, материалы гидроизоляционные, материалы облицовочные, смеси строительные, изделия химически стойкие и термостойкие керамические | 08.11/26.045, 08.99/26.045, 16.21/26.045, 20.16/26.045, 20.30/26.045, 20.59/26.045, 22.21/26.045, 22.23/26.045, 23.31/26.045, 23.32/26.045, 23.42/26.045, 23.44/26.045, 23.49/26.045, 23.63/26.045, 23.64/26.045, 23.99/26.045 | Воздействие химических факторов | ГОСТ 473.10-81; СТБ 1197-2008 п. 5.13; СТБ 1227-2000 п. 8.5, 8.8; СТБ 1262-2021 п. 9.19; СТБ 1496-2004 п. 8.13; СТБ 1503-2004 п. 7.11; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 5.3.1 табл. 1; СТБ EN ISO 10545-14-2019; СТБ ISO 10545-13-2020; СТБ ЕН ИСО 10545-7-2007 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 1.58** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 08.11/42.000, 08.12/42.000, 08.99/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.29/42.000, 19.20/42.000, 20.16/42.000, 20.30/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.23/42.000, 22.29/42.000, 23.12/42.000, 23.14/42.000, 23.19/42.000, 23.20/42.000, 23.31/42.000, 23.32/42.000, 23.42/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000, 23.51/42.000, 23.52/42.000, 23.61/42.000, 23.62/42.000, 23.63/42.000, 23.64/42.000, 23.65/42.000, 23.69/42.000, 23.70/42.000, 23.99/42.000, 24.10/42.000, 24.20/42.000, 24.31/42.000, 24.32/42.000, 24.33/42.000, 24.42/42.000, 24.44/42.000, 24.51/42.000, 24.52/42.000, 25.11/42.000, 25.12/42.000, 25.94/42.000, 25.99/42.000, 32.99/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 10180-2012 п. 4.2; ГОСТ 10632-2014 п. 6; ГОСТ 10633-2018 п. 4; ГОСТ 10832-2009 п. 7.10 - 7.12; ГОСТ 125-2018 п. 5.1; ГОСТ 12865-67 п. 2.3; ГОСТ 13015.0-83; ГОСТ 13015.1-81; ГОСТ 13996-2019 п. 7; ГОСТ 15167-93 п. 6; ГОСТ 18599-2001 п. 7; ГОСТ 22245-90 п. 2; ГОСТ 23166-2024 п. 7; ГОСТ 23735-2014 п. 5; ГОСТ 23789-2018 п. 4; ГОСТ 24045-2016 п. 6; ГОСТ 24700-99 п. 6; ГОСТ 24866-2014 п. 6; ГОСТ 2517-2012; ГОСТ 28570-2019 п. 5; ГОСТ 30459-96 п. 4; ГОСТ 30515-2013 п. 7, 8; ГОСТ 30547-97 п. 6; ГОСТ 30629-2011 п. 5; ГОСТ 30693-2000 п. 6; ГОСТ 30844-2003 п. 8; ГОСТ 30972-2002 п. 5; ГОСТ 31108-2020 п. 11; ГОСТ 4598-2018 п. 6, 7.1; ГОСТ 475-2016 п. 6; ГОСТ 5336-80 п. 3; ГОСТ 6266-97 п. 7; ГОСТ 6617-2021 п. 7; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2; ГОСТ 8736-2025 п. 5³; ГОСТ 9548-2023 п. 7; ГОСТ 965-89 п. 2; ГОСТ 9758-2012 п. 5; ГОСТ 9980.1-86; ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013); ГОСТ EN 1279-6-2014; ГОСТ EN 13163-2015 п. 5.1; СТБ 1002-2003 п. 6; СТБ 1008-2024 п. 6; СТБ 1033-2016 п. 7; СТБ 1035-96 п. 5; СТБ 1062-97 п. 7; СТБ 1065-97 п. 6; СТБ 1071-2007 п. 5; СТБ 1072-97 п. 6; СТБ 1074-2009 п. 5; СТБ 1076-97 п. 5; СТБ 1097-2012 п. 6; СТБ 1102-2005 п. 6; СТБ 1107-2022 п. 7; СТБ 1108-2017 п. 7; СТБ 1112-98 п. 8; СТБ 1115-2013 п. 4; СТБ 1118-2008 п. 6; СТБ 1158-2013 п. 7, 8.2; СТБ 1160-99 п. 6; СТБ 1161-99 п. 6; СТБ 1184-99 п. 6; СТБ 1217-2000 п. 6.6; СТБ 1262-2021 п. 8; СТБ 1263-2001 п. 8.1; СТБ 1264-2001 п. 7; СТБ 1286-2001 п. 6; СТБ 1307-2012 п. 7.1; СТБ 1311-2002 п. 6.5; СТБ 1345-2002 п. 5; СТБ 1380-2003 п. 6; СТБ 1382-2003 п. 6; СТБ 1394-2003 п. 6; СТБ 1423-2003 п. 5; СТБ 1437-2004 п. 6; СТБ 1451-2004 п. 6; СТБ 1464-2024 п. 7; СТБ 1496-2004 п. 7; СТБ 1503-2004 п. 6; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 8; СТБ 1520-2023 п. 7; СТБ 1543-2005 п. 6; СТБ 1554-2005 п. 6; СТБ 1570-2005 п. 6; СТБ 1617-2006 п. 6; СТБ 1621-2006 п. 6; СТБ 1647-2006 п. 6; СТБ 1705-2015 п. 7; СТБ 1787-2007 п. 6; СТБ 1806-2007 п. 6; СТБ 1807-2007 п. 6; СТБ 1808-2007 п. 6; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 8; СТБ 1915-2020 п. 6; СТБ 1995-2009 п. 7; СТБ 2115-2010 п. 6; СТБ 2120-2010 п. 6; СТБ 2318-2025 п. 5.4; СТБ 2674-2025 п. 5; СТБ 814-93 п. 7; СТБ 939-2013 п. 7; СТБ EN 1015-11-2024 п. 6; СТБ EN 12859-2015 п. 5.1; СТБ EN 13162-2015 п. 5.1; СТБ EN 13164-2015 п. 5.1; СТБ EN 771-1-2020 прил. А; СТБ EN 771-2-2014 прил. А, В; СТБ EN 771-3-2014 прил. А; СТБ EN 771-4-2014 прил. А, В; СТБ EN 771-5-2014 прил. А; СТБ EN ISO 10545-1-2016 п. 6; СТБ ЕН 1338-2007 п. 6.2.3; СТБ ЕН 1339-2007 п. 6.2.3; СТБ ЕН 1340-2007 п. 6.2.3; СТБ ЕН 932-1-2002 п. 8.8, 9.4 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 2.1** ТР | Фундаменты для опор контактной сети железных дорог | 23.61/29.061, 23.63/29.061, 23.69/29.061 | Размеры и отклонения | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 32209-2013 п. 5.5.6 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 003/2011 |
| 2.1* | Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним | 24.10/29.121, 24.20/29.121, 24.31/29.121, 24.32/29.121, 24.33/29.121, 24.52/29.121 | Прочность покрытия при изгибе «Т» | ГОСТ 30246-2016 прил. В; СТБ 1527-2005 п. 7.10 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 2.2** ТР | Фундаменты для опор контактной сети железных дорог | 23.61/32.089, 23.63/32.089, 23.69/32.089 | Толщина защитного слоя бетона | ГОСТ 22904-2023²; ГОСТ 22904-93²; ГОСТ 32209-2013 п. 5.5.5 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 003/2011 |
| 2.3** ТР |  | 23.61/11.116, 23.61/29.061, 23.63/11.116, 23.63/29.061, 23.69/11.116, 23.69/29.061 | Качество наружной поверхности (внешний вид, размеры раковин, наплывов, сколов бетона, ширина раскрытия трещин) | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 32209-2013 п.п. 5.5.6, 5.5.7 |  |  |
| 2.4* ТР |  | 23.61/29.121, 23.63/29.121, 23.69/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012²; ГОСТ 18105-2018²; ГОСТ 32209-2013 п. 5.5.1 |  |  |
| 2.5** ТР |  |  | Отпускная прочность бетона на сжатие | ГОСТ 22690-2015²; ГОСТ 32209-2013 п. 5.5.1 |  |  |
| 2.6* ТР |  | 23.61/26.080, 23.63/26.080, 23.69/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012 п. 5, 6, прил. Б; ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 32209-2013 п. 5.5.2 |  |  |
| 2.7** ТР |  | 23.61/26.141, 23.63/26.141, 23.69/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020²; ГОСТ 12730.5-2018²; ГОСТ 32209-2013 п. 5.5.3 |  |  |
| 3.1* ТР | Битумы нефтяные дорожные жидкие | 08.99/29.121, 19.20/29.121, 23.99/29.121 | Адгезия вяжущего | ГОСТ 11508-74; ГОСТ 11955-82 п. 5.2² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.1* | Смеси бетонные | 23.63/29.040 | Пористость (воздухосодержание) | ГОСТ 10181-2014 п. 6; ГОСТ 7473-2010 п. 7.2 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 3.2* ТР | Битумы нефтяные дорожные жидкие | 08.99/29.145, 19.20/29.145, 23.99/29.145 | Температура размягчения | ГОСТ 11506-73; ГОСТ 11955-82 п. 2.2 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 3.2* | Смеси бетонные | 23.63/29.040 | Объем воздуха или газа в бетонной смеси (объемный метод) | ГОСТ 10181-2014 п. 6.3; ГОСТ 7473-2010 п. 7.2 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 3.3* |  |  | Объем воздуха или газа в бетонной смеси (расчетный метод) | ГОСТ 10181-2014 п. 6.5; ГОСТ 7473-2010 п. 7.2 |  |  |
| 3.4* |  |  | Объем межзерновых пустот в бетонной смеси | ГОСТ 10181-2014 п. 6.6; ГОСТ 7473-2010 п. 7.2 |  |  |
| 4.1* ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки | 08.99/26.045, 19.20/26.045, 23.99/26.045 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей | ГОСТ 32829-2014 п. 4.5; ГОСТ 32848-2014 п. 7²; ГОСТ 32849-2014 п. 4.8; ГОСТ 9.403-2022² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 4.1* | Бетоны | 23.61/29.061, 23.63/29.061, 23.69/29.061 | Усадка при высыхании | СТБ 1570-2005 п. 7.4, прил. А | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 4.2* |  | 23.61/29.040, 23.63/29.040, 23.69/29.040 | Полный объем пор бетона (расчетным путем по формуле) | ГОСТ 12730.1-2020; ГОСТ 12730.4-2020 п. 6.3; ГОСТ 8269.0-2025; ГОСТ 8269.0-97; СТБ 2221-2020 п. 7.6 |  |  |
| 4.3* |  |  | Открытый объем капиллярных пор бетона (расчетным путем по формуле) | ГОСТ 12730.3-2020; ГОСТ 12730.4-2020 п. 6.1; СТБ 2221-2020 п. 7.6 |  |  |
| 4.4* |  |  | Открытый объем некапиллярных пор бетона (расчетным путем по формуле) | ГОСТ 12730.1-2020; ГОСТ 12730.4-2020; СТБ 2221-2020 п. 7.6 |  |  |
| 4.5* |  |  | Объем условно-закрытых пор бетона (расчетным путем по формуле) | ГОСТ 12730.4-2020 п. 6.2; СТБ 2221-2020 п. 7.6 |  |  |
| 4.6* |  |  | Микропористость бетона | ГОСТ 12730.4-2020; СТБ 1976-2009; СТБ 2221-2020 п. 7.6 |  |  |
| 5.1** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные | 23.61/29.061, 23.63/29.061, 23.69/29.061 | Контроль геометрических параметров и размеров | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89 п. 6, прил.1, табл. 1²; ГОСТ 32956-2014 п. 7 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.1* | Добавки для бетонов | 20.59/26.045 | Коррозионное воздействие противоморозных добавок на бетон | ГОСТ 30459-96 прил. В | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 5.2** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные | 23.61/11.116, 23.61/29.061, 23.63/11.116, 23.63/29.061, 23.69/11.116, 23.69/29.061 | Контроль внешнего вида и качества поверхности. Качество наружной поверхности (внешний вид, размеры раковин, сколов, ширина и длина раскрытия трещин) | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89 п. 6, прил. 1, табл. 1²; ГОСТ 32956-2014 п. 8 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.2* | Добавки для бетонов | 20.59/11.116 | Определение образования высолов на поверхности бетона | ГОСТ 30459-96 прил. Г | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 5.3** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные | 23.61/29.121, 23.63/29.121, 23.69/29.121 | Прочность конструкционных материалов (прочность на сжатие) | ГОСТ 10180-2012²; ГОСТ 18105-2018²; ГОСТ 22690-2015²; ГОСТ 28570-2019²; ГОСТ 32956-2014 п. 10 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 5.4* ТР |  |  | Прочность конструкционных материалов (прочность на растяжение при изгибе) | ГОСТ 10180-2012²; ГОСТ 18105-2018²; ГОСТ 32956-2014 п. 10 |  |  |
| 5.5* ТР |  | 23.61/29.040, 23.63/29.040, 23.69/29.040 | Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси | ГОСТ 10181-2014 п. 6²; ГОСТ 32956-2014 п. 11 |  |  |
| 5.6* ТР |  | 23.61/26.080, 23.63/26.080, 23.69/26.080 | Морозостойкость конструкционного материала | ГОСТ 10060-2012 п. 5, 6, прил. Б²; ГОСТ 10060.0-95²; ГОСТ 10060.1-95²; ГОСТ 10060.2-95²; ГОСТ 32956-2014 п. 12 |  |  |
| 5.7** ТР |  | 23.61/26.141, 23.63/26.141, 23.69/26.141 | Водонепроницаемость конструкционного материала | ГОСТ 12730.0-2020²; ГОСТ 12730.5-2018 прил.Д²; ГОСТ 32956-2014 п. 13 |  |  |
| 5.8* ТР |  |  | Водопоглощение конструкционного материала | ГОСТ 12730.0-2020²; ГОСТ 12730.3-2020²; ГОСТ 32956-2014 п. 14 |  |  |
| 5.9* ТР |  | 23.61/29.070, 23.63/29.070, 23.69/29.070 | Истираемость конструкционного материала | ГОСТ 13087-2018²; ГОСТ 32956-2014 п. 15 |  |  |
| 5.10** ТР |  | 23.61/32.089, 23.63/32.089, 23.69/32.089 | Толщина защитного слоя бетона | ГОСТ 22904-2023²; ГОСТ 22904-93²; ГОСТ 32956-2014 п. 17.2 |  |  |
| 6.1** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые | 23.61/29.061, 23.63/29.061, 23.69/29.061 | Контроль параметров и размеров | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89 п. 6, прил.1, табл. 1²; ГОСТ 32962-2014 п. 7 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.1** | Растворы строительные | 23.51/29.049, 23.64/29.049 | Подвижность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п. 5; СТБ 1307-2012 п. 7.4; СТБ EN 1015-3-2014 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 6.2** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые | 23.61/29.121, 23.63/29.121, 23.69/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012²; ГОСТ 18105-2018²; ГОСТ 22690-2015²; ГОСТ 28570-2019²; ГОСТ 32962-2014 п. 9 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.2* | Растворы строительные | 23.51/29.049, 23.64/29.049 | Расслаиваемость растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п. 7; СТБ 1307-2012 п. 7.4 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 6.3* ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые | 23.61/29.121, 23.63/29.121, 23.69/29.121 | Прочность бетона на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012²; ГОСТ 18105-2018²; ГОСТ 32962-2014 п. 9 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.3* | Растворы строительные | 23.51/29.049, 23.52/29.049, 23.64/29.049 | Растекаемость растворной смеси | ГОСТ 23789-2018 п. 6; СТБ 1307-2012 п. 7.6 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 6.4* ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые | 23.61/29.121, 23.63/29.121, 23.69/29.121 | Прочность на сжатие горной породы | ГОСТ 30629-2011 п. 6.5²; ГОСТ 32962-2014 п. 9 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.4** | Растворы строительные | 23.51/29.049, 23.64/29.049 | Жизнеспособность, группа по сохраняемости подвижности растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п. 5; СТБ 1307-2012 п. 7.4 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 6.5* ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые | 23.61/26.080, 23.63/26.080, 23.69/26.080 | Морозостойкость бетона | ГОСТ 10060-2012 п.п. 5, 6, прил. Б²; ГОСТ 10060.0-95²; ГОСТ 10060.1-95²; ГОСТ 10060.2-95²; ГОСТ 32962-2014 п. 11 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.5* | Растворы строительные | 23.51/25.039, 23.64/25.039 | Расчетная температура применения растворных смесей | СТБ 1307-2012 п. 7.10 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 6.6* ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые | 23.61/26.080, 23.63/26.080, 23.69/26.080 | Морозостойкость горной породы | ГОСТ 30629-2011 п. 6.10²; ГОСТ 32962-2014 п. 11 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 6.6* | Растворы строительные | 23.51/29.061, 23.51/29.137, 23.64/29.061, 23.64/29.137 | Самонапряжение и линейное расширение | СТБ 1307-2012 п. 7.19; СТБ 1335-2002 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 6.7* |  | 23.51/25.039, 23.64/25.039 | Предельная температура применения жаростойких растворов | СТБ 1307-2012 п. 7.22 |  |  |
| 6.8* |  | 23.51/29.151, 23.64/29.151 | Водоудерживающая способность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п. 8; СТБ 1307-2012 п. 7.4 |  |  |
| 7.1* ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные | 23.61/26.080, 23.63/26.080, 23.69/26.080 | Определение стойкости покрытия к воздействию низкой температуры | ГОСТ 33128-2014 п. 7.8²; ГОСТ 9.401-2018 метод А² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 7.1* | Композиции защитно-отделочные строительные | 20.30/29.040, 23.52/29.040, 23.64/29.040 | Остаток на сите | ГОСТ 23789-2018; СТБ 1263-2001 п. 8.17 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 7.2* ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные | 23.61/26.080, 23.63/26.080, 23.69/26.080 | Стойкость покрытий к воздействию переменной температуры, повышенной влажности и солнечного излучения | ГОСТ 33128-2014 п. 7.8²; ГОСТ 9.401-2018 метод 2 - 4² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 7.2* | Композиции защитно-отделочные строительные | 20.30/29.137, 23.52/29.137, 23.64/29.137 | Способность шпатлевок шлифоваться | ГОСТ 10277-90; СТБ 1263-2001 п. 8.18 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 7.3* ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные | 23.61/26.045, 23.63/26.045, 23.69/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкости | ГОСТ 33128-2014 п. 7.8²; ГОСТ 9.403-2022² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 7.3* | Композиции защитно-отделочные строительные | 20.30/29.137, 23.52/29.137, 23.64/29.137 | Определение удобонаносимости | СТБ 1263-2001 п. 8.22 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 7.4** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные | 23.61/11.116, 23.63/11.116, 23.69/11.116 | Контроль качества обезжиривания методом протирки | ГОСТ 33128-2014 п. 7.8²; ГОСТ 9.402-2004 п. 6.4.4² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 7.5** ТР |  |  | Контроль степени очистки от окалины и ржавчины | ГОСТ 33128-2014 п. 7.8²; ГОСТ 9.402-2004 п. 6.5² |  |  |
| 7.6** ТР |  |  | Оценка декоративных свойств покрытия | ГОСТ 33128-2014 п. 7.8²; ГОСТ 9.407-2015 п. 8² |  |  |
| 7.7** ТР |  |  | Оценка защитных свойств покрытия | ГОСТ 33128-2014 п. 7.8²; ГОСТ 9.407-2015 п. 9² |  |  |
| 7.8** ТР |  |  | Внешний вид | ГОСТ 33128-2014 п. 7.8²; ГОСТ 9.407-2015 п.п. 8, 9² |  |  |
| 7.9** ТР |  | 23.61/29.121, 23.63/29.121, 23.69/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012²; ГОСТ 18105-2018²; ГОСТ 22690-2015²; ГОСТ 28570-2019²; ГОСТ 33128-2014 п. 7.9² |  |  |
| 7.10* ТР |  |  | Прочность бетона на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012²; ГОСТ 18105-2018²; ГОСТ 33128-2014 п. 7.9² |  |  |
| 7.11* ТР |  | 23.61/26.080, 23.63/26.080, 23.69/26.080 | Морозостойкость бетона | ГОСТ 10060-2012 п.п. 5, 6, прил. Б²; ГОСТ 10060.0-95²; ГОСТ 10060.1-95²; ГОСТ 10060.2-95²; ГОСТ 33128-2014 п. 7.9² |  |  |
| 8.1** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.061, 23.63/29.061, 23.69/29.061 | Геометрические параметры и размеры | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89 п. 6, прил.1, табл. 1²; ГОСТ 33147-2014 п. 6 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 8.1* | Композиции полимерминеральные для устройства пола | 20.16/11.116, 20.30/11.116, 23.64/11.116, 23.99/11.116 | Подготовка образцов наливных композиций | СТБ 1496-2004 п. 8.2 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 8.2** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.061, 23.63/29.061, 23.69/29.061 | Внешний вид и качество поверхности | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89 п. 6, прил. 1, табл. 1²; ГОСТ 33147-2014 п. 7 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 8.2* | Композиции полимерминеральные для устройства пола | 20.16/26.045, 20.30/26.045, 23.64/26.045, 23.99/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию агрессивных сред | ГОСТ 9.403-2022 метод Б; СТБ 1496-2004 п. 8.13 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 8.3** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.121, 23.63/29.121, 23.69/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012²; ГОСТ 18105-2018²; ГОСТ 22690-2015²; ГОСТ 28570-2019²; ГОСТ 33147-2014 п. 10 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 8.3* | Композиции полимерминеральные для устройства пола | 20.16/29.049, 20.30/29.049, 23.64/29.049, 23.99/29.049 | Жизнеспособность | СТБ 1496-2004 п. 8.16 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 8.4* ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.121, 23.63/29.121, 23.69/29.121 | Прочность бетона на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012²; ГОСТ 18105-2018²; ГОСТ 33147-2014 п. 10 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 8.5** ТР |  | 23.61/32.089, 23.63/32.089, 23.69/32.089 | Защитный слой бетона | ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 22904-93; ГОСТ 33147-2014 п. 14.2 |  |  |
| 8.6* ТР |  | 23.61/26.080, 23.63/26.080, 23.69/26.080 | Морозостойкость бетона | ГОСТ 10060-2012 п.п. 5, 6, прил. Б²; ГОСТ 10060.0-95²; ГОСТ 10060.1-95²; ГОСТ 10060.2-95²; ГОСТ 33147-2014 п. 12 |  |  |
| 8.7** ТР |  | 23.61/26.141, 23.63/26.141, 23.69/26.141 | Водонепроницаемость бетона | ГОСТ 12730.0-2020²; ГОСТ 12730.5-2018 прил. Д²; ГОСТ 33147-2014 п. 11 |  |  |
| 8.9* ТР |  |  | Водопоглощение бетона | ГОСТ 12730.0-2020²; ГОСТ 12730.3-2020²; ГОСТ 33147-2014 п. 11 |  |  |
| 8.10* ТР |  | 23.61/29.070, 23.63/29.070, 23.69/29.070 | Истираемость бетона | ГОСТ 13087-2018²; ГОСТ 33147-2014 п. 13 |  |  |
| 9.1* ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные | 20.30/29.040 | Содержание нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022²; ГОСТ 32754-2014 п. 4.2 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 9.1* | Композиции для заполнения швов | 20.16/26.045, 20.30/26.045, 23.64/26.045, 23.99/26.045 | Определение стойкости к статическому воздействию жидкостей | СТБ 1503-2004 п. 7.11 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 10.1* ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки | 20.30/11.116 | Время высыхания материала | ГОСТ 19007-2023²; ГОСТ 19007-73²; ГОСТ 32829-2014 п. 4.4 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 10.1* | Составы клеевые полимерминеральные | 20.16/11.116, 20.30/11.116, 23.64/11.116, 23.99/11.116 | Определение открытого времени | СТБ 1621-2006 п. 7.3 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 10.2* ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки | 20.30/26.045 | Стойкость материала к статическому воздействию жидкости | ГОСТ 32829-2014 п. 4.5.1; ГОСТ 9.403-2022 метод А² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 10.3* ТР |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 32829-2014 п. 4.8; ГОСТ 8420-2022 п. 6.1² |  |  |
| 10.4* ТР |  | 20.30/29.061 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000)²; ГОСТ 32829-2014 п. 4.9 |  |  |
| 10.5* ТР |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022²; ГОСТ 32829-2014 п. 4.10 |  |  |
| 10.6* ТР |  | 20.30/29.121 | Адгезия красок (эмалей) к стеклу | ГОСТ 15140-78 п. 2²; ГОСТ 32829-2014 п. 4.11 |  |  |
| 11.1** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные | 23.61/29.121, 23.63/29.121, 23.69/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012²; ГОСТ 18105-2018²; ГОСТ 22690-2015²; ГОСТ 28570-2019²; ГОСТ 32871-2014 п. 5.6.1.2² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 11.1* | Цементы | 23.51/29.049 | Нормальная густота цементного теста | ГОСТ 310.3-76 п. 1 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 11.2* ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные | 23.61/29.121, 23.63/29.121, 23.69/29.121 | Прочность бетона на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012²; ГОСТ 18105-2018²; ГОСТ 32871-2014 п. 5.6.1.2² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 11.2* | Цементы | 23.51/29.049 | Сроки схватывания | ГОСТ 310.3-76 п. 2; ГОСТ 965-89 п. 3.1; СТБ 2115-2010 п. 7.3 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 11.3* ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные | 23.61/26.080, 23.63/26.080, 23.69/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012 п. 5, 6, прил. Б; ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 32871-2014 п. 5.6.1.3² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 11.3* | Цементы | 23.51/29.040 | Равномерность изменения объема цемента | ГОСТ 310.3-76 п. 3; СТБ 2115-2010 п. 7.3 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 11.4** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные | 23.61/26.141, 23.63/26.141, 23.69/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020²; ГОСТ 12730.5-2018 прил. Д²; ГОСТ 32871-2014 п. 5.6.1.4² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 11.4* | Цементы | 23.51/29.040 | Тонкость помола цемента по остатку на сите | ГОСТ 310.2-76 п. 1; ГОСТ 965-89 п. 3.1; СТБ 2115-2010 п. 7.4 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 11.5** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные | 23.61/32.089, 23.63/32.089, 23.69/32.089 | Защитный слой бетона | ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 22904-93; ГОСТ 32871-2014 п. 5.6.1.6² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 11.5* | Цементы | 23.51/29.040 | Плотность цемента | ГОСТ 310.2-76 п. 2.3 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 11.6** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные | 23.61/29.061, 23.63/29.061, 23.69/29.061 | Отклонение от геометрических параметров | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89 п. 6, прил.1, табл. 1²; ГОСТ 32871-2014 п. 5.4² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 11.6* | Цементы | 23.51/42.000 | Подготовка пробы | ГОСТ 310.1-76 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 12.1* ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные | 08.99/26.141, 19.20/26.141, 23.99/26.141 | Водопоглощение | ГОСТ 26589-94 п. 3.9²; ГОСТ 32842-2014 п. 4.5 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 12.1* | Битумы нефтяные | 08.99/29.121, 19.20/29.121, 23.99/29.121 | Адгезия вяжущего к щебню | ГОСТ 11508-74 метод А | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 12.2* ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные | 08.99/29.145, 19.20/29.145, 23.99/29.145 | Температура размягчения | ГОСТ 11506-73; ГОСТ 32842-2014 п. 4.6 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 12.3* ТР |  | 08.99/26.141, 19.20/26.141, 23.99/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 26589-94 п. 3.10²; ГОСТ 32842-2014 п. 4.10 |  |  |
| 12.4* ТР |  | 08.99/29.121, 19.20/29.121, 23.99/29.121 | Сцепление между слоями | ГОСТ 26589-94 п. 3.6²; ГОСТ 32842-2014 п. 4.11 |  |  |
| 12.5* ТР |  | 08.99/11.116, 19.20/11.116, 23.99/11.116 | Время высыхания | ГОСТ 19007-2023²; ГОСТ 19007-73²; ГОСТ 32842-2014 п. 4.15 |  |  |
| 13.1** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Металлические опоры | 25.11/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89 п. 6, прил.1, табл. 1²; ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.4 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 13.1* | Щебень и гравий, смеси щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | ГОСТ 8267-93 п. 6.1; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.7; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7; СТБ 1311-2002 п. 7.1, 7.4 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 13.2** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Металлические опоры | 25.11/11.116 | Контроль качества обезжиривания методом протирки | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.6; ГОСТ 9.402-2004 п. 6.4.4² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 13.2* | Щебень и гравий, смеси щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8267-93 п. 6.1; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.4; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.4 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 13.3** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Металлические опоры | 25.11/11.116 | Контроль степени очистки от окалины и ржавчины | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.6; ГОСТ 9.402-2004 п. 6.5² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 13.3* | Щебень и гравий, смеси щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 8267-93 п. 6.1; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.9; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9; СТБ 1311-2002 п. 7.1 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 13.4** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Металлические опоры | 25.11/11.116 | Оценка декоративных свойств покрытия | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.7; ГОСТ 9.407-2015 п. 8² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 13.4* | Щебень и гравий, смеси щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/29.040 | Содержание зерен кубовидной формы | СТБ 1311-2002 п. 7.5 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 13.5** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Металлические опоры | 25.11/11.116 | Оценка защитных свойств покрытия | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.7; ГОСТ 9.407-2015 п. 9² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 13.6** ТР |  |  | Качество антикоррозионного покрытия | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.7; ГОСТ 9.032-74² |  |  |
| 13.7** ТР |  | 25.11/32.089 | Толщина защитного покрытия | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.9; ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4² |  |  |
| 14.1* ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Железобетонные опоры | 23.61/26.080, 23.69/26.080, 23.63/26.080 | Морозостойкость бетона | ГОСТ 10060-2012 п.п. 5, 6, прил. Б²; ГОСТ 10060.0-95²; ГОСТ 10060.1-95²; ГОСТ 10060.2-95²; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.2 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 14.1* | Гравий, щебень искусственные пористые, песок и щебень перлитовые вспученные | 08.12/29.061, 23.61/29.061, 23.69/29.061 | Коэффициент формы зерен | ГОСТ 9758-2012 п. 19 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 14.2** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Железобетонные опоры | 23.61/26.141, 23.69/26.141, 23.63/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020²; ГОСТ 12730.5-2018 прил. Д²; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.3 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 14.2* | Гравий, щебень искусственные пористые, песок и щебень перлитовые вспученные | 08.12/29.040, 23.61/29.040, 23.69/29.040 | Содержание расколотых зерен | ГОСТ 9758-2012 п. 20 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 14.3** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Железобетонные опоры | 23.61/11.116, 23.69/11.116, 23.63/11.116 | Оценка декоративных свойств покрытия | ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.4; ГОСТ 9.407-2015 п. 8² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 14.3* | Гравий, щебень искусственные пористые, песок и щебень перлитовые вспученные | 08.12/29.040, 23.61/29.040, 23.69/29.040 | Содержание невспученных частиц в пористом песке | ГОСТ 9758-2012 п. 21 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 14.4** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Железобетонные опоры | 23.61/11.116, 23.69/11.116, 23.63/11.116 | Оценка защитных свойств покрытия | ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.4; ГОСТ 9.407-2015 п. 9² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 14.4* | Гравий, щебень искусственные пористые, песок и щебень перлитовые вспученные | 08.12/29.151, 23.61/29.151, 23.69/29.151 | Водопотребность пористого песка | ГОСТ 9758-2012 п. 38 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 14.5** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Железобетонные опоры | 23.61/32.089, 23.69/32.089 | Толщина защитного покрытия | ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.4; ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4² | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 14.6** ТР |  | 23.61/29.121, 23.69/29.121, 23.63/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012²; ГОСТ 18105-2018²; ГОСТ 22690-2015²; ГОСТ 28570-2019²; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.6 |  |  |
| 14.7** ТР |  | 23.61/29.061, 23.69/29.061, 23.63/29.061 | Размеры и отклонения от геометрических параметров | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89 п. 6, прил. 1, табл. 1²; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.10 |  |  |
| 14.8** ТР |  | 23.61/11.116, 23.61/29.061, 23.69/11.116, 23.69/29.061, 23.63/11.116, 23.63/29.061 | Качество наружной поверхности (внешний вид, размеры раковин, наплывов, сколов бетона, ширина раскрытия трещин) |  |  |  |
| 14.9** ТР |  | 23.61/32.089, 23.69/32.089, 23.63/32.089 | Толщина защитного слоя бетона | ГОСТ 22904-2023²; ГОСТ 22904-93²; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.11 |  |  |
| 15.1** ТР | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Композитные опоры | 23.61/29.061, 23.63/29.061, 23.69/29.061 | Геометрические размеры и прямолинейность | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89 п. 6, прил.1, табл. 1²; ГОСТ 32949-2014 п. 4.3.2 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ТС 014/2011 |
| 15.1* | Облицовочные материалы | 08.11/29.121, 23.20/29.121, 23.31/29.121, 23.32/29.121, 23.99/29.121 | Определение сцепление гипсового сердечника с картоном | ГОСТ 6266-97 п. 8.5 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 16.1** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 13.99/11.116, 13.99/26.095, 16.23/11.116, 16.23/26.095, 22.19/11.116, 22.19/26.095, 22.23/11.116, 22.23/26.095, 23.14/11.116, 23.14/26.095, 25.99/11.116, 25.99/26.095, 42.99/11.116, 42.99/26.095, 16.29/11.116, 16.29/26.095, 22.29/11.116, 22.29/26.095 | Прочность конструкции, несущая способность | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) прил. С | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 16.1* | Материалы стеновые и облицовочные | 08.11/29.119, 23.20/29.119, 23.31/29.119, 23.32/29.119, 23.51/29.119, 23.61/29.119, 23.62/29.119, 23.69/29.119, 23.99/29.119 | Пустотность изделий и размеры пустот | ГОСТ 379-2015 п. 7.1; СТБ 1160-99 п. 7.12; СТБ 1286-2001 п. 7.6; СТБ 1787-2007 п. 7.6 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 16.2** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 13.99/11.116, 13.99/26.095, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/26.095, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/26.095, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/26.095, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/26.095, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/26.095, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/26.095, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/26.095, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/26.095, 22.29/29.061 | Защита от защемления (застревания) | ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 4.4.7, прил. D | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 16.3** ТР |  |  | Общие требования к оборудованию, конструкции, материалам | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 26433.2-94²; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1 |  |  |
| 16.4** ТР |  |  | Доступ для взрослых |  |  |  |
| 16.5** ТР |  |  | Защита от падений (поручни, перила, ограждения, требования к прочности, требования к обхвату, требования к захвату) |  |  |  |
| 16.6** ТР |  | 13.99/11.116, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/29.061 | Поверхность оборудования |  |  |  |
| 16.7** ТР |  |  | Подвижные части |  |  |  |
| 16.8** ТР |  |  | Высота свободного падения |  |  |  |
| 16.9** ТР |  |  | Минимальное пространство |  |  |  |
| 16.10** ТР |  |  | Свободное пространство, зона безопасности |  |  |  |
| 16.11** ТР |  |  | Размеры зоны падения |  |  |  |
| 16.12** ТР |  |  | Пределы пространства падения |  |  |  |
| 16.13** ТР |  |  | Защита от травм в свободном пространстве для пользователей, осуществляющих вынужденное движение, обусловленное оборудованием |  |  |  |
| 16.14** ТР |  |  | Защита от травм в пространстве падения |  |  |  |
| 16.15** ТР |  |  | Защита от повреждений, обусловленных поверхностью в зоне приземления |  |  |  |
| 16.16** ТР |  |  | Защита от травм, вызванных другими видами движения |  |  |  |
| 16.17** ТР |  |  | Средства доступа (лестницы приставные, лестницы, трап, отвесный игровой элемент, легкодоступное оборудование игровых площадок) |  |  |  |
| 16.18** ТР |  |  | Соединения |  |  |  |
| 16.19** ТР |  |  | Быстроизнашивающиеся элементы |  |  |  |
| 16.20** ТР |  |  | Канаты |  |  |  |
| 16.21** ТР |  |  | Цепи |  |  |  |
| 16.22** ТР |  |  | Фундамент |  |  |  |
| 16.23** ТР |  |  | Раскачивающийся брус |  |  |  |
| 16.24** ТР |  |  | Прыжковое устройство |  |  |  |
| 16.25** ТР |  | 13.99/11.116, 16.23/11.116, 22.19/11.116, 22.23/11.116, 23.14/11.116, 25.99/11.116, 42.99/11.116, 16.29/11.116, 22.29/11.116 | Стойкость покрытия к воздействию внешних факторов | ГОСТ 9.401-2018 п. 5.1, методы 2, 3, 4 |  |  |
| 16.26** ТР |  |  | Оценка декоративных и защитных свойств покрытия | ГОСТ 9.407-2015 раздел 9 |  |  |
| 17.1** ТР |  | 13.99/11.116, 13.99/26.095, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/26.095, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/26.095, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/26.095, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/26.095, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/26.095, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/26.095, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/26.095, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/26.095, 22.29/29.061 | Клиренс | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 26433.2-94²; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) разделы 4 - 6, прил. А |  |  |
| 17.1* | Материалы и изделия из поливинилхлорида: изделия погонажные профильные поливинилхлоридные, лакокрасочные материалы | 20.16/26.080, 20.30/26.080, 22.21/26.080, 22.23/26.080, 22.29/26.080 | Цветоустойчивость | СТБ 1264-2001 п. 8.3, прил. Б; СТБ 1548-2005 п. 7.4.2, 7.1; СТБ 2225-2011; СТБ ISO 7724-1-2008; СТБ ISO 7724-2-2008; СТБ ISO 7724-3-2008 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 17.2** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 13.99/11.116, 13.99/26.095, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/26.095, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/26.095, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/26.095, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/26.095, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/26.095, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/26.095, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/26.095, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/26.095, 22.29/29.061 | Свободное пространство под сидением качелей с одной точкой крепления (тип 3) | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 26433.2-94²; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) разделы 4 - 6, прил. А | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 17.3** ТР |  |  | Минимальное свободное пространство и боковая устойчивость сидений качелей с несколькими точками крепления (минимальное расстояние между сиденьями качелей, боковая устойчивость сидений качелей) |  |  |  |
| 17.4** ТР |  |  | Элементы подвеса |  |  |  |
| 17.5** ТР |  | 13.99/11.116, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/29.061 | Конструкция |  |  |  |
| 17.6** ТР |  |  | Высота свободного падения и зона приземления, размеры пространства падения и зоны приземления |  |  |  |
| 17.7** ТР |  |  | Качели с несколькими осями вращения (тип 2) |  |  |  |
| 17.8** ТР |  |  | Качели с одной точкой крепления (тип 3) |  |  |  |
| 17.9** ТР |  |  | Качели коллективные (тип 4) |  |  |  |
| 17.10** ТР |  | 13.99/11.116, 13.99/26.095, 16.23/11.116, 16.23/26.095, 22.19/11.116, 22.19/26.095, 22.23/11.116, 22.23/26.095, 23.14/11.116, 23.14/26.095, 25.99/11.116, 25.99/26.095, 42.99/11.116, 42.99/26.095, 16.29/11.116, 16.29/26.095, 22.29/11.116, 22.29/26.095 | Динамические нагрузки на качели | ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) прил. С |  |  |
| 18.1** ТР |  | 13.99/11.116, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/29.061 | Общие требования | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 26433.2-94²; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) разделы 4, 5; ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) разделы 4 - 5 |  |  |
| 18.1* | Плитки керамические | 23.20/29.121, 23.31/29.121, 23.32/29.121, 23.49/29.121 | Прочность наклеивания плиток на основу | ГОСТ 27180-2019 п. 19 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 18.2** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 13.99/11.116, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/29.061 | Доступ | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 26433.2-94²; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) раздеы 4, 5; ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) разделы 4, 5 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 18.2* | Плитки керамические | 23.20/26.080, 23.31/26.080, 23.32/26.080, 23.49/26.080 | Термическая стойкость | ГОСТ 13996-2019 р. 8; ГОСТ 27180-2019 п. 10 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 18.3** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 13.99/11.116, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/29.061 | Стартовый участок (длина и угол, защитный участок, ширина, боковая защита (бортики)) | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 26433.2-94²; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) разделы 4, 5 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 18.3* | Плитки керамические | 23.20/26.045, 23.31/26.045, 23.32/26.045, 23.49/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 13996-2019 р. 8; ГОСТ 27180-2019 п. 12, 15 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 18.4** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 13.99/11.116, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/29.061 | Участок скольжения (длина и угол, ширина, бортики и профиль горки) | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 26433.2-94²; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) разделы 4, 5 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 18.4* | Плитки керамические | 23.20/26.045, 23.31/26.045, 23.32/26.045, 23.49/26.045 | Определение кислотостойкости | ГОСТ 473.1-2023 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 18.5** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 13.99/11.116, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/29.061 | Конечный участок | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 26433.2-94²; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) разделы 4, 5 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 18.5* | Плитки керамические | 23.20/26.045, 23.31/26.045, 23.32/26.045, 23.49/26.045 | Определение щелочестойкости | ГОСТ 473.2-2025 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 18.6** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 13.99/11.116, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/29.061 | Поверхность горки | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 26433.2-94²; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) разделы 4, 5 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 18.7** ТР |  |  | Свободное пространство |  |  |  |
| 18.8** ТР |  |  | Зона приземления |  |  |  |
| 18.9** ТР |  |  | Тоннельные горки и комбинированные тоннельные горки (проем, положение) |  |  |  |
| 19.1** ТР |  |  | Общие требования | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 26433.2-94²; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) разделы 4 - 6 |  |  |
| 19.1* | Материалы строительные теплоизоляционные | 20.16/25.039, 22.21/25.039, 23.14/25.039, 23.99/25.039 | Время самостоятельного горения | СТБ 1437-2004 п. 7.1, 7.8 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 19.2** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 13.99/11.116, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/29.061 | Высота свободного падения | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 26433.2-94²; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) разделы 4 - 6 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 19.3** ТР |  |  | Ограничение движения |  |  |  |
| 19.4** ТР |  |  | Опоры для ног |  |  |  |
| 19.5** ТР |  |  | Опоры для рук |  |  |  |
| 19.6** ТР |  |  | Форма профиля |  |  |  |
| 19.7** ТР |  |  | Защемление (застревание) |  |  |  |
| 19.8** ТР |  |  | Пространство падения |  |  |  |
| 19.9** ТР |  |  | Прикрытие основания |  |  |  |
| 19.10** ТР |  | 13.99/11.116, 13.99/26.095, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/26.095, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/26.095, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/26.095, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/26.095, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/26.095, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/26.095, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/26.095, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/26.095, 22.29/29.061 | Осевые качалки-балансиры (тип 1) |  |  |  |
| 19.11** ТР |  |  | Качалки-балансиры (качалки на нескольких опорах) (тип 3А) |  |  |  |
| 19.12** ТР |  |  | Шатунная качалка (тип 4) |  |  |  |
| 19.13** ТР |  |  | Качалки-балансиры с одной осью вращения вокруг одной центральной оси, расположенной на высоте (тип 6) |  |  |  |
| 19.14** ТР |  |  | Принудительное перемещение |  |  |  |
| 19.15** ТР |  |  | Угол наклона сиденья (места для стояния) и клиренса | ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) прил. В |  |  |
| 19.16** ТР |  |  | Защемление, раздавливание | ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) прил. С |  |  |
| 19.17** ТР |  |  | Боковая устойчивость | ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) прил. D |  |  |
| 19.18** ТР |  | 13.99/11.116, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/29.061 | Наличие выступающих конструктивных элементов опор для рук/ног | ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) прил. Е |  |  |
| 20.1** ТР |  | 13.99/11.116, 13.99/26.095, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/26.095, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/26.095, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/26.095, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/26.095, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/26.095, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/26.095, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/26.095, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/26.095, 22.29/29.061 | Общие требования | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 26433.2-94²; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) разделы 4 - 5 |  |  |
| 20.1* | Материалы рулонные гидроизоляционные и кровельные | 20.59/25.039, 23.99/25.039 | Теплостойкость | ГОСТ 2678-94 п. 3.12; СТБ 1107-2022 п. 8.9 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 20.2** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 13.99/11.116, 13.99/26.095, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/26.095, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/26.095, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/26.095, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/26.095, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/26.095, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/26.095, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/26.095, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/26.095, 22.29/29.061 | Основание и точки крепления каната | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 26433.2-94²; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) разделы 4 - 5 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 20.2* | Материалы рулонные гидроизоляционные и кровельные | 20.59/11.116, 23.99/11.116 | Потеря крупнозернистой посыпки | ГОСТ 2678-94 п. 3.25; СТБ 1107-2022 п. 8.12 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 20.3** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 13.99/11.116, 13.99/26.095, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/26.095, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/26.095, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/26.095, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/26.095, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/26.095, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/26.095, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/26.095, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/26.095, 22.29/29.061 | Каретка | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 26433.2-94²; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1; ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) разделы 4 - 5 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 20.4** ТР |  |  | Подвесной элемент |  |  |  |
| 20.5** ТР |  |  | Параллельные канатные дороги |  |  |  |
| 20.6** ТР |  |  | Захваты для рук |  |  |  |
| 20.7** ТР |  |  | Сиденья |  |  |  |
| 20.8** ТР |  |  | Высота свободного падения |  |  |  |
| 20.9** ТР |  |  | Клиренс |  |  |  |
| 20.10** ТР |  |  | Расстояние от подвесного каната сиденья/захвата |  |  |  |
| 20.11** ТР |  |  | Зона приземления и пространство падения |  |  |  |
| 20.12** ТР |  |  | Скорость движения каретки | ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) прил. В |  |  |
| 20.13** ТР |  |  | Остановка (контроль функции торможения) | ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) прил. А |  |  |
| 21.1** ТР |  | 13.99/11.116, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/29.061 | Защита от падений в пространственной игровой сети | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 26433.2-94²; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) раздел 5; ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014) разделы 4 - 5 |  |  |
| 21.1* | Материалы рулонные гидроизоляционные и кровельные | 20.59/25.039, 23.99/25.039 | Теплостойкость и потеря массы при нагревании | ГОСТ 2678-94 п. 3.12, 3.14; ГОСТ 30547-97 п. 7.1, 7.2 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 21.2** ТР | Оборудование для детских игровых площадок | 13.99/11.116, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/29.061, 22.19/11.116, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 23.14/11.116, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/29.061, 16.29/11.116, 16.29/29.061, 22.29/11.116, 22.29/29.061 | Дополнительные требования к размеру ячеек трехмерно установленных плоских сетей | ГОСТ 26433.0-85²; ГОСТ 26433.1-89²; ГОСТ 26433.2-94²; ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) раздел 5; ГОСТ 34614.11-2019 (EN 1176-11:2014) разделы 4 - 5 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) | ТР ЕАЭС 042/2017 |
| 21.3** ТР |  |  | Защита от повреждений в пространстве падения |  |  |  |
| 21.4** ТР |  |  | Сходящиеся элементы |  |  |  |
| 22.1* | Материалы кровельные | 20.59/25.039, 23.99/25.039 | Стойкость к образованию пузырей | СТБ 1617-2006 п. 7.1, 7.7 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 23.1* | Мастики кровельные | 20.30/26.045, 20.59/26.045, 23.99/26.045 | Устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред (изменение условной прочности при растяжении) | ГОСТ 9.030-74 метод В; СТБ 1262-2021 п. 9.19 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 24.1** | Плиты древесно-стружечные для строительства | 16.21/32.115 | Вид пятен. Волнистость поверхности плит. Площадь пятен. Глубина углублений и высота выступов на поверхности | ГОСТ 10632-2014 п. 7.14; СТБ 1554-2005 п. 7.5.1 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 24.2* |  | 16.21/29.040 | Разбухание по толщине за 2 часа | ГОСТ 10634-88 п. 3.3; СТБ 1554-2005 п. 7.6 |  |  |
| 25.1* | Плиты древесноволокнистые | 16.21/29.040 | Разбухание по толщине за 2 часа и водопоглощение за 2 часа | ГОСТ 10633-2018 п. 5.3; ГОСТ 4598-2018 п. 7.1 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 26.1* | Стеклопакеты клееные | 23.12/26.141 | Герметичность | ГОСТ 24866-2014 п. 7.10 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 26.2* |  | 23.12/26.080 | Точка росы | ГОСТ 24866-2014 п. 7.11 |  |  |
| 26.3* |  | 23.12/36.057 | Долговечность | ГОСТ 24866-2014 п. 7.12; ГОСТ 30779-2014 |  |  |
| 26.4* |  | 23.12/29.151 | Эффективность влагопоглотителя | ГОСТ 24866-2014 п. 7.14 |  |  |
| 26.5* |  | 23.12/08.156 | Оптические искажения (определение оптических искажений в проходящем свете) | ГОСТ 24866-2014 п. 7.8, 7.1; ГОСТ 33003-2014 п. 6 |  |  |
| 26.6* |  | 23.12/29.121 | Адгезия (прочность сцепления) герметизирующего слоя | ГОСТ 32998.4-2014 (EN 1279-4:2002) п. 5.1; ГОСТ 32998.6-2024 (EN 1279-6:2018) прил. D |  |  |
| 27.1* | Лакокрасочные материалы. Покрытия лакокрасочные | 20.16/29.040, 20.30/29.040 | Укрывистость | ГОСТ 8784-75 п. 1; СТБ 1197-2008 п. 5.11; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.7 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 27.2* |  | 20.16/26.045, 20.30/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкости | ГОСТ 35093-2024 п. 9.7, 9.8; ГОСТ 9.403-2022 метод А; СТБ 1197-2008 п. 5.13; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.6 |  |  |
| 27.3* |  | 20.16/29.061, 20.16/29.142, 20.30/29.061, 20.30/29.142 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000); ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000)²; СТБ 1197-2008 п. 5.8; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.6, п. 5.3.1 табл. 1, 2; СТБ 1520-2023 п. 8.16; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 5.3.1 табл. 1 |  |  |
| 27.5* |  | 20.16/29.144, 20.30/29.144 | Растекаемость при температуре нанесения | СТБ 1520-2023 п. 8.20 прил. Б |  |  |
| 27.6** |  | 20.16/11.116, 20.30/11.116 | Контроль качества обезжиривания методом протирки | ГОСТ 9.402-2004 п. 6.4.4 |  |  |
| 27.7** |  |  | Контроль степени очистки от окалины и ржавчины | ГОСТ 9.402-2004 п. 6.5 |  |  |
| 27.8* |  | 20.16/26.080, 20.30/26.080 | Стойкость покрытия к воздействию температуры | СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.13 |  |  |
| 27.9* |  | 20.16/29.049, 20.30/29.049 | Жизнеспособность | ГОСТ 27271-2014 (ISO 9514:2005) |  |  |
| 28.1* | Изделия санитарные керамические (унитазы керамические, писсуары керамические, пьедесталы керамические для умывальников, биде керамические, умывальники керамические, бачки смывные керамические и арматура к ним) | 23.42/26.045, 23.44/26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-2017 п. 7; ГОСТ 13449-82 п. 4; ГОСТ 15167-93 п. 7 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 28.2* |  | 23.42/26.080, 23.44/26.080 | Термическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-2017 п. 8; ГОСТ 13449-82 п. 5; ГОСТ 15167-93 п. 7 |  |  |
| 28.3* |  |  | Термическая стойкость изделий | ГОСТ 13449-2017 п. 9; ГОСТ 13449-82 п. 6; ГОСТ 15167-93 п. 7 |  |  |
| 28.4* |  | 23.42/26.141, 23.44/26.141 | Герметичность запирания опускного отверстия | ГОСТ 21485-2016 п. 13.7 |  |  |
| 28.5* |  |  | Герметичность поплавка | ГОСТ 21485-2016 п. 13.6 |  |  |
| 28.15* |  | 23.42/29.061, 23.44/29.061 | Размеры изделий | ГОСТ 13449-2017 п. 4; ГОСТ 13449-82 п. 1.1 |  |  |
| 28.16* |  |  | Деформация (коробление) | ГОСТ 13449-2017 п. 4; ГОСТ 13449-82 п. 1.2 - 1.4 |  |  |
| 28.17* |  | 23.42/11.116, 23.44/11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей | ГОСТ 13449-2017 п. 4; ГОСТ 13449-82 п. 1.5 |  |  |
| 28.18* |  |  | Наличие сквозных трещин, холодного треска и цека | ГОСТ 13449-2017 п. 4; ГОСТ 13449-82 п. 1.6, 1.7 |  |  |
| 28.19* |  | 23.42/29.151, 23.44/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-2017 п. 5.2; ГОСТ 13449-82 п. 2.2 |  |  |
| 28.20* |  | 23.42/29.121, 23.44/29.121 | Механическая прочность изделий | ГОСТ 13449-2017 п. 6; ГОСТ 13449-82 п. 3 |  |  |
| 28.21* |  | 23.42/11.116, 23.44/11.116 | Функциональная пригодность | ГОСТ 13449-2017 п. 10; ГОСТ 13449-82 п. 7 |  |  |
| 29.1* | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 08.99/29.040, 19.20/29.040, 23.99/29.040 | Набухание (приращение объема) | СТБ 1115-2013 п. 8.8; СТБ 1345-2002 п. 6.1 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 29.2* |  | 08.99/26.095, 19.20/26.095, 23.99/26.095 | Индекс сопротивления пластическим деформациям | СТБ 1115-2013 п. 8.13 |  |  |
| 29.3* |  |  | Индекс трещиностойкости | СТБ 1115-2013 п. 8.14 |  |  |
| 29.4* |  | 08.99/26.045, 19.20/26.045, 23.99/26.045 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1115-2013 п. 8.16; СТБ 1345-2002 п. 6.1 |  |  |
| 29.5* |  | 08.99/29.040, 19.20/29.040, 23.99/29.040 | Определение состава а/бетона и смеси | СТБ 1115-2013 п. 8.17.2 |  |  |
| 29.6* |  |  | Определение состава а/бетонной смеси ускоренным методом | СТБ 1115-2013 п. 8.17.4 |  |  |
| 29.7* |  | 08.99/29.121, 19.20/29.121, 23.99/29.121 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси | СТБ 1115-2013 п. 8.18 |  |  |
| 29.8* |  | 08.99/29.142, 19.20/29.142, 23.99/29.142 | Определение слеживаемости холодных смесей | СТБ 1115-2013 п. 8.19; СТБ 1345-2002 п. 6.1 |  |  |
| 29.9* |  | 08.99/29.040, 19.20/29.040, 23.99/29.040 | Коэффициент (степень) уплотнения а/бетона в покрытиях и основаниях | СТБ 1115-2013 п. 8.20 |  |  |
| 29.10* |  | 08.99/29.144, 19.20/29.144, 23.99/29.144 | Определение стекания вяжущего | СТБ 1115-2013 п. 8.21 |  |  |
| 29.11* |  | 08.99/29.121, 19.20/29.121, 23.99/29.121 | Однородность смеси | СТБ 1033-2016 п. 8.1.2, 8.1.3; СТБ 1115-2013 п. 8.23 |  |  |
| 30.1* | Асфальтогранулят | 08.12/29.040, 08.99/29.040 | Содержание органического вяжущего и зерновой состав | СТБ 1115-2013 п. 8.17.3, 8.17.4; СТБ 1705-2015 п. 8.3 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 31.1* | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 08.12/29.040, 08.93/29.040 | Содержание зерен противогололедного материала | ГОСТ 8269.0-2025; ГОСТ 8269.0-97; СТБ 1158-2013 п. 8.4 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 31.2* |  | 08.12/26.045, 08.93/26.045 | Плавящая способность | СТБ 1158-2013 п. 8.8 |  |  |
| 31.3* |  | 08.12/29.040, 08.93/29.040 | Содержание водорастворимых веществ | СТБ 1158-2013 п. 8.5 |  |  |
| 32.1* | Кирпич строительный керамический | 23.20/29.040, 23.32/29.040 | Объем нетто и процентной доли пустот посредством гидростатического взвешивания | СТБ EN 772-3-2008 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 32.2* |  |  | Объем нетто и процентной доли пустот посредством заполнения песком | СТБ EN 772-9-2008 |  |  |
| 32.3* |  |  | Определение процентной доли пустот в строительных блоках (по отпечатку по бумаге) | СТБ EN 772-2-2008 |  |  |
| 33.1* | Силикатные строительные блоки | 23.61/29.061 | Форма (направление пустот) | СТБ EN 772-2-2008 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 33.2* |  |  | Форма (объем и процентная доля пустот, объем нетто посредством заполнения песком) | СТБ EN 772-16-2014 п. 7.2, 7.3; СТБ EN 772-9-2008 |  |  |
| 34.1* | Блоки строительные из автоклавного ячеистого бетона | 23.61/29.061 | Усадка | СТБ EN 680-2008 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 35.1* | Керамические плитки и плиты | 23.20/26.080, 23.31/26.080 | Термическая стойкость | СТБ EN ISO 10545-9-2016 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 35.2* |  |  | Влажностное расширение | СТБ ЕН ИСО 10545-10-2006 |  |  |
| 35.3* |  | 23.20/26.045, 23.31/26.045 | Химическая стойкость (устойчивость к кислотам, щелочам и бытовым химическим добавкам) | СТБ ISO 10545-13-2020 |  |  |
| 35.4* |  | 23.31/26.045 | Устойчивость к образованию пятен (метод А, В, D) | СТБ EN ISO 10545-14-2019; СТБ ЕН ИСО 10545-7-2007 |  |  |
| 36.2* | Материалы строительные теплоизоляционные | 22.21/26.095, 23.99/26.095, 24.33/26.095 | Ползучесть при сжатии | СТБ EN 1606-2016 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 36.3* |  | 22.21/26.080, 22.21/26.095, 23.99/26.080, 23.99/26.095, 24.33/26.080, 24.33/26.095 | Определение свойств при попеременном замораживании и оттаивании | ГОСТ EN 12091-2015; СТБ EN 12091-2008 |  |  |
| 37.1* | Заполнители | 08.12/29.040 | Определение содержания ракушечника | СТБ ЕН 933-7-2002 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 38.1* | Камни мощения бетонные | 23.61/26.080 | Стойкость к внешним климатическим воздействиям: общее водопоглощение, устойчивость к попеременному замораживанию и оттаиванию | СТБ ЕН 1338-2007 прил. D, прил. E | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 39.1* | Плиты бетонные | 23.61/26.080, 23.63/26.080, 23.69/26.080 | Стойкость к внешним климатическим воздействиям: общее водопоглощение, устойчивость к попеременному замораживанию и оттаиванию | СТБ ЕН 1339-2007 прил. D, прил. E | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 40.1* | Камни бордюрные бетонные | 23.61/26.080, 23.69/26.080 | Стойкость к внешним климатическим воздействиям: общее водопоглощение, устойчивость к попеременному замораживанию и оттаиванию | СТБ ЕН 1340-2007 прил. D, прил. E | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 41.1* | Стеклопакеты | 23.12/29.151, 23.19/29.151 | Коэффициент влагопоглощения | ГОСТ EN 1279-2-2014 п. 5 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 41.2* |  | 23.12/26.080, 23.19/26.080 | Точка росы | ГОСТ EN 1279-2-2014 п. 6.1, прил. А |  |  |
| 41.3* |  | 23.12/26.080, 23.12/29.121, 23.19/26.080, 23.19/29.121 | Физические свойства контурного уплотнения: -адгезия -паропроницаемость | ГОСТ EN 1279-4-2014 п. 5.1 прил. А, В, п. 5.2 прил. С |  |  |
| 41.4* |  | 23.12/34.064, 23.19/34.064 | Коэффициент теплопередачи остеклений (расчетный метод) | СТБ EN 673-2014 |  |  |
| 42.1* | Теплоизоляционный материал | 08.12/29.040, 23.99/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 12865-67 п. 2.5, 2.10 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 43.1* | Блоки из горных пород для производства облицовочных архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий | 08.11/29.040, 08.12/29.040, 23.52/29.040, 23.62/29.040, 23.69/29.040, 23.70/29.040 | Пористость | ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.4; ГОСТ 9479-2011 п. 7.4 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 43.2* |  | 08.11/26.045, 08.12/26.045, 23.52/26.045, 23.62/26.045, 23.69/26.045, 23.70/26.045 | Кислотостойкость горной породы | ГОСТ 30629-2011 п. 6.11; ГОСТ 9479-2011 п. 7.4 |  |  |
| 43.3* |  |  | Солестойкость горной породы | ГОСТ 30629-2011 п. 6.12; ГОСТ 9479-2011 п. 7.4 |  |  |
| 44.1* | Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений | 24.10/26.141, 24.20/26.141, 24.52/26.141 | Водонепроницаемость фальцевых соединений | СТБ 1549-2005 п. 7.2 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 45.1* | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | 20.16/25.047, 22.21/25.047 | Время самостоятельного горения | ГОСТ 15588-2014 п. 7.10 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 46.1* | Гипс | 08.11/29.049, 23.52/29.049 | Нормальная густота | ГОСТ 125-2018 п. 5.1; ГОСТ 23789-2018 п. 6 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 46.2* |  |  | Сроки схватывания |  |  |  |
| 47.1** | Штукатурные работы, облицовочные работы, малярные работы, стекольные работы, устройство полов, устройство антикоррозионных покрытий, монтаж легких ограждающих конструкций | 43.12/35.065, 43.22/35.065, 43.29/35.065, 43.31/35.065, 43.32/35.065, 43.33/35.065, 43.34/35.065, 43.39/35.065, 43.91/35.065, 43.99/35.065 | Температура окружающего воздуха | СП 1.03.06-2023 п. 5.1; СП 1.03.07-2023 п. 5.1, 7.1, 9.1; СП 1.03.10-2023 п. 7.1; СТБ 1684-2006 п. 4.1 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 47.2** |  | 43.12/35.060, 43.22/35.060, 43.29/35.060, 43.31/35.060, 43.32/35.060, 43.33/35.060, 43.34/35.060, 43.39/35.060, 43.91/35.060, 43.99/35.060 | Влажность воздуха | СП 1.03.06-2023 п. 5.1; СП 1.03.07-2023 п. 5.1, 7.1; СП 1.03.10-2023 п. 7.1; СТБ 1684-2006 п. 4.1 |  |  |
| 47.3** | Строительно-монтажные работы | 41.00/29.061, 42.21/29.061, 43.12/29.061, 43.22/29.061, 43.29/29.061, 43.31/29.061, 43.32/29.061, 43.33/29.061, 43.34/29.061, 43.39/29.061, 43.91/29.061, 43.99/29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры; угловые размеры; отклонения от совмещения ориентиров, совпадение осей, симметричности установки, совпадения поверхностей, отклонение от заданного положения точки в плане; отклонение от отвесной линии конструкций и элементов; отклонение точек конструкций и их элементов от проектных отметок; отклонение от заданного уклона (наклона) конструкций и их элементов; отклонение от прямолинейности конструкций и их элементов; отклонение от формы заданных профиля, поверхности; отклонение от плоскостности поверхностей конструкций и их элементов; измерение методом фотограмметрии, отклонение от горизонтальности, отклонение от вертикальности) | ГОСТ 16310-80; ГОСТ 2140-81; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.04-2022 п. 7.1.5, 7.1.6, 7.1.9, 7.2, 8.6.1, 8.8.5.1, 8.8.5.7; СП 1.03.05-2023 п. 5.2, 5.8, 5.16, 5.17.3, 7.2, 7.3, 6.3, 8.4; СП 1.03.06-2023 п. 7.2, 8.2, 8.6, 8.7, 9.2, 10.1, 10.7, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 13.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 15.2, 15.3, 17.3, 17.4, 18.2; СП 1.03.07-2023 п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.3, 8.3, 9.2.3, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.7, 9.3.8; СП 1.03.09-2023 п. 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.6, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.4.3, 5.6.7, 6.2.5, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.5, 6.4.11, 6.4.12; СП 1.03.10-2023 п. 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.6, 5.5.2, 5.5.4, 5.7.1, 5.7.4, 5.7.7, 5.7.9, 5.7.11, 5.7.15, 5.7.16, 5.7.23, 5.7.24, 5.7.29, 5.7.30, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.15, 6.16, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.26, 6.27, 7.2.4, 7.3.2, 7.3.8, 7.3.11, 7.4.8; СП 1.03.13-2024 п. 5.3, 5.5, 5.10, 5.12, 5.15; СП 1.03.14-2024 п. 9.2; СП 1.03.17-2025 п. 5.2.5, 5.3.3, 5.5.2; СП 4.01.08-2024 п. 5.1.1, 5.3.1; СП 4.02.07-2024 п. 5.1; СП 4.02.08-2024 п. 5.2, 6.2; СП 4.02.11-2025 п. 5.1; СП 4.03.03-2026 п. 5.1; СТБ 1476-2004 п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3; СТБ 1684-2006 п. 6.8, 7.4, 10.11, 11.6, 11.7, 11.8, 11.13, 11.14; СТБ 1846-2008 п. 6.7, 9.2, 9.6, 11.1, 15, 16, 17.4 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 47.4** | Штукатурные работы, облицовочные работы, малярные работы, обойные работы, устройство полов | 43.29/35.060, 43.31/35.060, 43.33/35.060, 43.34/35.060, 43.39/35.060, 43.99/35.060 | Влажность | ГОСТ 21718-84 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 47.5** | Устройство полов | 43.29/34.065, 43.33/34.065, 43.39/34.065, 43.99/34.065 | Температура материала | СП 1.03.06-2023 п. 16.1 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 47.6** | Штукатурные работы, устройство изоляционных покрытий, устройство антикоррозионных покрытий, устройство полов | 43.29/29.121, 43.31/29.121, 43.33/29.121, 43.34/29.121, 43.99/29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28089-2012; СП 1.03.06-2023 п. 10.12, 10.13; СТБ 1684-2006 п. 11.4; СТБ 1846-2008 п. 7.7, 8.7 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 47.7** | Сети, устройство антикоррозионных покрытий | 43.33/29.121, 43.34/29.121, 43.39/29.121, 43.99/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 9.304-87 п. 2.3.5 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 47.8** | Грунты, устройство полов | 43.29/29.040, 43.33/29.040, 43.34/29.040, 43.39/29.040, 43.99/29.040 | Коэффициент уплотнения (или плотность) грунта | ГОСТ 19912-2012; СП 1.03.06-2023 п. 9.3 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 47.9** | Устройство дорожных покрытий, устройство асфальтобетонных покрытий, устройство оснований и фундаментов | 42.11/29.040, 43.12/29.040, 43.29/29.040 | Коэффициент уплотнения грунта (метод ускоренного определения динамическим зондированием) | СТБ 1377-2003 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 47.10** | Устройство асфальтобетонных покрытий | 42.11/29.040, 43.12/29.040, 43.29/29.040 | Коэффициент уплотнения асфальтобетонного покрытия | СТБ 1115-2013 п. 8.20 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 47.11** | Малярные работы, устройство полов | 43.33/29.061, 43.34/29.061 | Толщина слоя покрытия (метод с применением гребенки) | СТБ ISO 2808-2023 метод 1А | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 47.12** | Устройство антикоррозионных покрытий | 43.29/29.061, 43.33/29.061 | Толщина покрытия (метод с применением микрометра или толщиномера) | ГОСТ 9.304-87 п. 2.3.4; СТБ ISO 2808-2023 метод 4А, 7В.2 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 47.13** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.32/29.121 | Прочность крепления окон и дверей в проемах | СТБ 1477-2004 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 47.14** |  | 43.32/34.138 | Сопротивление теплопередаче швов при заполнении оконных и дверных проемов | СТБ 1478-2004 |  |  |
| 47.15** |  | 43.32/26.141 | Воздухопроницаемость стыков | СТБ 1479-2004 |  |  |
| 47.16** |  |  | Водонепроницаемость стыков | СТБ 1683-2006 |  |  |
| 47.17** | Устройство антикоррозионных покрытий | 43.29/29.049, 43.34/29.049 | Соответствие условной вязкости (консистенции) рабочих составов способу нанесения | ГОСТ 310.3-76; ГОСТ 8420-2022 п. 6.1; СТБ 1684-2006 п. 6.1 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 47.18** | Конструкции стальные | 41.00/29.121, 43.29/29.121 | Натяжение болтов | СП 1.03.10-2023 п. 5.4.5 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 47.19** | Бетонные работы | 41.00/29.121 | Прочность бетона | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019; СТБ 2264-2012 (ударный импульс, отрыв со скалыванием); СТБ 2674-2025 п. 6.1, прил. Г, Е, Ж, К (п. К.2.1) | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 47.20** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.32/29.121 | Усилие вырыва крепежных элементов | СТБ 2068-2025 п. 12 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 47.21** | Устройство антикоррозионных покрытий | 43.29/32.115, 43.33/32.115 | Качество антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.032-74 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 47.22** |  |  | Сплошность покрытия | СТБ 1684-2006 п. 6.10, 7.7, 10.13 |  |  |
| 49.1** | Теплотехнические характеристики зданий | 41.00/34.138, 41.00/34.146, 43.29/34.138, 43.29/34.146 | Воздухопроницаемость зданий | СТБ EN ISO 9972-2017 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 50.1** | Бетоны и растворы, и изделия на их основе, смеси строительные, изделия для каменной кладки | 08.11/29.121, 23.20/29.121, 23.31/29.121, 23.32/29.121, 23.61/29.121, 23.63/29.121, 23.64/29.121, 23.69/29.121, 23.70/29.121 | Прочность при сжатии | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019; ГОСТ 5802-2024 п. 9 прил. А; ГОСТ 8462-85; СТБ 2264-2012 (ударный импульс) | ул. Козубовского, 25, 225711, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Испытательная лаборатория в г. Пинске) |  |
| 50.2* |  |  | Прочность при изгибе | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019; ГОСТ 8462-85 |  |  |
| 50.3** | Изделия на основе бетонов и растворов, материалы для каменной кладки, материалы облицовочные, материалы и изделия из древесины | 08.11/29.061, 16.10/29.061, 16.21/29.061, 16.22/29.061, 16.23/29.061, 16.29/29.061, 20.16/29.061, 22.19/29.061, 22.21/29.061, 22.23/29.061, 22.29/29.061, 23.11/29.061, 23.12/29.061, 23.19/29.061, 23.20/29.061, 23.31/29.061, 23.32/29.061, 23.42/29.061, 23.44/29.061, 23.61/29.061, 23.62/29.061, 23.63/29.061, 23.64/29.061, 23.65/29.061, 23.69/29.061, 23.70/29.061, 23.99/29.061, 24.10/29.061, 24.20/29.061, 24.31/29.061, 24.32/29.061, 24.33/29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности) | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 28574-2014 п. 5; ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3; ГОСТ 379-2015 п. 7.11; СТБ 1074-2009 п. 6.1, 6.2; СТБ 1160-99 п. 7.1, 7.2; СТБ 1286-2001 п. 7.1, 7.3; СТБ 2120-2010 п. 7.1, 7.2, 7.3 | ул. Козубовского, 25, 225711, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Испытательная лаборатория в г. Пинске) |  |
| 50.4* | Материалы облицовочные, материалы для каменной кладки, бетоны и изделия на их основе, смеси строительные, материалы и изделия на основе древесины, заполнители для бетонов и растворов | 08.11/26.141, 08.12/26.141, 16.10/26.141, 16.21/26.141, 16.22/26.141, 16.23/26.141, 16.29/26.141, 23.20/26.141, 23.31/26.141, 23.32/26.141, 23.61/26.141, 23.63/26.141, 23.64/26.141, 23.69/26.141, 23.70/26.141, 23.99/26.141 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020; ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 2; ГОСТ 7025-91 п. 2; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.17, 4.18; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18, 4.19; ГОСТ 8735-88 п.10; СТБ 1307-2012 п. 7.7 | ул. Козубовского, 25, 225711, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Испытательная лаборатория в г. Пинске) |  |
| 50.5** | Материалы и изделия на основе древесины | 16.10/32.166, 16.21/32.166, 16.22/32.166, 16.23/32.166, 16.29/32.166, 32.99/32.166 | Измерение влажности электрическим методом | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1 | ул. Козубовского, 25, 225711, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Испытательная лаборатория в г. Пинске) |  |
| 50.6** | Смеси бетонные | 23.63/29.049 | Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п. 5 | ул. Козубовского, 25, 225711, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Испытательная лаборатория в г. Пинске) |  |
| 50.7** | Бетоны и растворы и изделия на их основе | 23.20/26.141, 23.61/26.141, 23.63/26.141, 23.64/26.141, 23.69/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020²; ГОСТ 12730.5-2018² | ул. Козубовского, 25, 225711, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Испытательная лаборатория в г. Пинске) |  |
| 50.8* | Бетоны и растворы и изделия на их основе, материалы и изделия из древесины, материалы облицовочные, материалы для каменной кладки, заполнители для бетонов и растворов | 08.11/29.119, 08.12/29.119, 16.10/29.119, 16.21/29.119, 16.22/29.119, 16.23/29.119, 16.29/29.119, 23.20/29.119, 23.31/29.119, 23.32/29.119, 23.61/29.119, 23.63/29.119, 23.64/29.119, 23.69/29.119, 23.70/29.119, 23.99/29.119 | Плотность материала | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020; ГОСТ 27005-2014; ГОСТ 5802-2024 п. 6; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.14, 4.16; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15, 4.17; ГОСТ 8735-88 п. 8, 9; СТБ 1187-2020; СТБ 1307-2012 п. 7.7; СТБ 1545-2005 п. 6 | ул. Козубовского, 25, 225711, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Испытательная лаборатория в г. Пинске) |  |
| 50.9** | Материалы и изделия из древесины, лакокрасочные покрытия | 16.10/29.121, 16.21/29.121, 16.22/29.121, 16.23/29.121, 16.29/29.121, 20.30/29.121 | Адгезия (метод решетчатых надрезов) | ГОСТ 15140-78 метод 2 | ул. Козубовского, 25, 225711, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Испытательная лаборатория в г. Пинске) |  |
| 50.10** | Материалы и изделия из древесины | 16.10/32.115, 16.21/32.115, 16.22/32.115, 16.23/32.115, 16.29/32.115, 32.99/32.115 | Шероховатость древесины | ГОСТ 15612-2013 п. 4, 7 | ул. Козубовского, 25, 225711, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Испытательная лаборатория в г. Пинске) |  |
| 50.11* | Заполнители для бетонов и растворов | 08.12/29.061 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 23735-2014 п. 6.5, 6.7; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; ГОСТ 8735-88 п. 3; СТБ 2318-2025 п. 6.2 | ул. Козубовского, 25, 225711, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Испытательная лаборатория в г. Пинске) |  |
| 50.12* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.6; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6; ГОСТ 8735-88 п. 4 |  |  |
| 50.13* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.5; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5; ГОСТ 8735-88 п. 5.1, 5.3, 14; СТБ 2318-2025 п. 6.4 |  |  |
| 50.14* | Материалы для каменной кладки, материалы облицовочные | 08.11/26.095, 23.20/26.095, 23.32/26.095, 23.70/26.095, 23.99/26.095 | Наличие известковых включений | СТБ 1160-99 п. 7.10; СТБ 1286-2001 п. 7.3 | ул. Козубовского, 25, 225711, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Испытательная лаборатория в г. Пинске) |  |
| 50.15** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 08.11/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.29/42.000, 23.20/42.000, 23.31/42.000, 23.32/42.000, 23.61/42.000, 23.70/42.000, 23.99/42.000, 24.42/42.000, 24.44/42.000, 24.51/42.000, 24.52/42.000, 25.11/42.000, 25.12/42.000, 25.94/42.000, 25.99/42.000, 32.99/42.000 | Отбор образцов (проб) | СТБ 1035-96 п. 5; СТБ 1065-97 п. 6; СТБ 1074-2009 п. 5; СТБ 1076-97 п. 5; СТБ 1108-2017 п. 7; СТБ 1160-99 п. 6; СТБ 1217-2000 п. 6.6; СТБ 1262-2021 п. 8; СТБ 1286-2001 п. 6; СТБ 1307-2012 п. 7.1; СТБ 1311-2002 п. 6.5 | ул. Козубовского, 25, 225711, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Испытательная лаборатория в г. Пинске) |  |
| 50.16** |  |  |  | ГОСТ 10180-2012 п. 4.2; ГОСТ 10832-2009 п. 7.10 - 7.12; ГОСТ 125-2018 п. 5.1; ГОСТ 13015.1-81; ГОСТ 23735-2014 п. 5; ГОСТ 23789-2018 п. 4; ГОСТ 24045-2016 п. 6; ГОСТ 2517-2012; ГОСТ 28570-2019 п. 5; ГОСТ 30515-2013 п. 7, 8; ГОСТ 30972-2002 п. 5; ГОСТ 31108-2020 п. 11; ГОСТ 6266-97 п. 7; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2; ГОСТ 8736-2025 п. 5³; ГОСТ 9758-2012 п. 5; ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013); СТБ 1382-2003 п. 6; СТБ 1437-2004 п. 6; СТБ 1570-2005 п. 6; СТБ 1787-2007 п. 6; СТБ 2115-2010 п. 6; СТБ 2120-2010 п. 6; СТБ 2318-2025 п. 5.4; СТБ 2674-2025 п. 6 |  |  |
| 50.17** | Материалы и изделия из древесины, материалы облицовочные, материалы для каменной кладки | 08.11/11.116, 16.10/11.116, 16.21/11.116, 16.22/11.116, 16.23/11.116, 16.29/11.116, 23.20/11.116, 23.31/11.116, 23.32/11.116, 23.61/11.116, 23.70/11.116, 23.99/11.116, 24.42/11.116, 24.44/11.116, 24.51/11.116, 24.52/11.116, 25.11/11.116, 25.12/11.116, 25.94/11.116, 25.99/11.116, 32.99/11.116 | Органолептические испытания, внешний вид | ГОСТ 13015.0-83; ГОСТ 17177-94 п. 5; ГОСТ 2140-81; ГОСТ 24045-2016 п. 7.2; ГОСТ 30246-2016 п. 7.2; ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.4; СТБ 1034-96 п. 6.1; СТБ 1065-97 п. 7.1; СТБ 1074-2009 п. 6.3; СТБ 1102-2005 п. 7.2; СТБ 1382-2003 п. 7.6, 7.8; СТБ 1437-2004 п. 7.2; СТБ 2120-2010 п. 7.5 | ул. Козубовского, 25, 225711, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Испытательная лаборатория в г. Пинске) |  |
| 51.1** | Растворы строительные | 23.64/29.049, 23.20/29.049 | Подвижность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п. 5; СТБ 1307-2012 п. 7.4 | ул. Козубовского, 25, 225711, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Испытательная лаборатория в г. Пинске) |  |
| 51.2** |  |  | Расслаиваемость растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п. 7; СТБ 1307-2012 п. 7.4 |  |  |
| 52.1* | Песок и смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/29.061 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 23735-2014 п. 6.8; ГОСТ 8735-88 п. 3; ГОСТ 8736-2025 п. 6.1³ | ул. Козубовского, 25, 225711, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Испытательная лаборатория в г. Пинске) |  |
| 53.1* | Щебень и гравий, смеси щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | ГОСТ 8267-93 п. 6.1; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.7; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7; СТБ 1311-2002 п. 7.1, 7.4 | ул. Козубовского, 25, 225711, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Испытательная лаборатория в г. Пинске) |  |
| 53.2* |  |  | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8267-93 п. 6.1; ГОСТ 8269.0-2025 п. 4.4; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.4 |  |  |
| 53.3* |  |  | Содержание зерен кубовидной формы | СТБ 1311-2002 п. 7.5 |  |  |
| 54.1** | Бетонные работы | 41.00/29.121 | Прочность бетона | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019; СТБ 2264-2012 (ударный импульс) | ул. Козубовского, 25, 225711, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Испытательная лаборатория в г. Пинске) |  |
| 55.1* | Изделия санитарные на основе композиционных материалов (умывальники, ванны и другие) | 22.23/29.061 | Размеры изделий | СТБ 1227-2000 п. 8.2 | ул. Лейтенанта Рябцева, 39Л/1, 224701, г. Брест, Брестская область (испытательный центр) |  |
| 55.2* |  | 22.23/29.121 | Деформация | ГОСТ 13449-82 п. 1.2; СТБ 1227-2000 п. 8.3 |  |  |
| 55.3* |  | 22.23/11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей | СТБ 1227-2000 п. 8.1 |  |  |
| 55.4* |  | 22.23/26.080 | Термическая стойкость покрытия | ГОСТ 18297-96 п. 7.3; СТБ 1227-2000 п. 8.9 |  |  |
| 55.5* |  | 22.23/26.045 | Химическая стойкость покрытия | СТБ 1227-2000 п. 8.8 |  |  |
| 55.6* |  | 22.23/29.121 | Механическая прочность изделий | ГОСТ 13449-2017 п. 6; ГОСТ 13449-82 п. 3; СТБ 1227-2000 п. 8.10 |  |  |
| 55.7* |  | 22.23/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 п. 4; СТБ 1227-2000 п. 8.4 |  |  |
| 55.8* |  | 22.23/29.070 | Стойкость покрытия к истиранию | СТБ 1227-2000 п. 8.6 |  |  |
| 55.9* |  | 22.23/26.045 | Стойкость покрытия к воздействию красящих веществ | СТБ 1227-2000 п. 8.5 |  |  |
| 55.10* |  | 22.23/26.095 | Ударная прочность покрытия | ГОСТ 18297-96 п. 7.8; СТБ 1227-2000 п. 8.7 |  |  |
| 55.11* |  | 22.23/11.116 | Требования к наполнительной и к спусковой арматуре | ГОСТ 21485-2016; СТБ 1227-2000 п. 8.13 |  |  |
| 55.12* |  |  | Требования к смыву |  |  |  |
| 55.13* |  |  | Функциональная пригодность унитазов, биде | ГОСТ 13449-2017 п. 10; ГОСТ 13449-82 п. 7; СТБ 1227-2000 п. 8.14 |  |  |
| 55.14* |  |  | Механическая прочность и деформации под нагрузкой ванн и душевых поддонов | СТБ 1227-2000 п. 8.10.2 |  |  |

³ - действует с 01.09.2026