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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Блоки стеновые из ячеистых бетонов
	23.61/42.000
	Отбор образцов
	EN 771-4:2011+A1:2015 An. A,B ¹;
ГОСТ 31360-2024 п.6.9;
СТБ 1117-98 п.п. 5.8–5.12;
СТБ EN 771-4-2014 Прил.А,В
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	1.2**
	
	23.61/29.061
	Геометрические параметры
	EN 772-16:2011 ¹;
ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ EN 772-16-2014
	
	

	1.3*
	
	23.61/29.121
	Прочность на сжатие
	EN 772-1:2011+A1:2015 ¹;
ГОСТ 10180-2012;
ГОСТ 18105-2018;
СТБ EN 772-1-2020
	
	

	1.4*
	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие
	
	
	

	1.5*
	
	23.61/29.040
	Плотность
	EN 772-13:2000 ¹;
ГОСТ 12730.1-2020;
СТБ EN 772-13-2008
	
	

	1.6*
	
	
	Влажность
	EN 772-10:1999 ¹;
ГОСТ 12730.2-2020;
СТБ EN 772-10-2008
	
	

	1.7*
	
	23.61/26.080
	Морозостойкость
	EN 15304:2010 ¹;
СТБ 1570-2005 Прил.Б;
СТБ EN 15304-2011
	
	

	1.8*
	
	23.61/29.145
	Теплопроводность
	СТБ 1117-98 п. 6.8;
СТБ 1618-2006
	
	

	1.9*
	
	23.61/29.061
	Усадка при высыхании
	EN 680:2005 ¹;
СТБ 1570-2005 Прил.А;
СТБ EN 680-2008
	
	

	2.1**
	Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов
	23.61/42.000
	Отбор образцов
	СТБ 1034-96 п.п. 5.7, 5.8, 5.12
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	2.2**
	
	23.61/29.061
	Геометрические параметры
	ГОСТ 17177-94 п.6
	
	

	2.3*
	
	23.61/29.121
	Прочность на сжатие и изгиб
	ГОСТ 10180-2012;
ГОСТ 17177-94 п. 15
	
	

	2.4*
	
	23.61/29.040
	Плотность
	ГОСТ 12730.1-2020
	
	

	2.5*
	
	
	Влажность
	ГОСТ 12730.2-2020
	
	

	2.6*
	
	23.61/29.145
	Теплопроводность
	СТБ 1034-96 п. 4.2.1;
СТБ 1618-2006
	
	

	3.1**
	Армированные изделия из ячеистых бетонов (перемычки брусковые, панели стеновые наружные)
	23.61/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 13015.1-81 п.20;
СТБ 1332-2002 п.6.2
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	3.2**
	
	23.61/29.061
	Геометрические параметры
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89
	
	

	3.3**
	
	
	Качество лицевых поверхностей
	
	
	

	3.4*
	
	23.61/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012
	
	

	3.5*
	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие
	ГОСТ 10180-2012;
ГОСТ 18105-2018
	
	

	3.6*
	
	23.61/29.040
	Плотность
	ГОСТ 12730.1-2020
	
	

	3.7*
	
	
	Влажность
	ГОСТ 12730.2-2020
	
	

	3.8*
	
	23.61/26.080
	Морозостойкость
	СТБ 1570-2005 Прил.Б;
СТБ EN 15304-2011
	
	

	3.9**
	
	23.61/29.061
	Толщина защитного слоя
	ГОСТ 22904-93
	
	

	3.10*
	
	23.61/29.145
	Теплопроводность
	СТБ 1332-2002 п. 6.6;
СТБ 1618-2006
	
	

	3.11*
	
	23.61/29.061
	Усадка при высыхании
	EN 680:2005 ¹;
СТБ 1570-2005 Прил.А;
СТБ EN 680-2008
	
	

	4.1**
	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные
	20.16/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 15588-2014 п.п. 6.6-6.8;
СТБ 1437-2004 п.п. 6.7, 6.8, 7.6, 7.8
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	4.2**
	
	20.16/29.061
	Геометрические размеры и стабильность размеров напольных плит
	ГОСТ 15588-2014 п.7.2;
ГОСТ 17177-94 п. 4-6;
СТБ 1437-2004 п. 7.2;
СТБ EN 1604-2016
	
	

	4.3*
	
	20.16/29.040
	Плотность
	ГОСТ 15588-2014 п.7.3;
ГОСТ 17177-94 п. 7;
СТБ 1437-2004 п.7.3
	
	

	4.4*
	
	20.16/29.121
	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации
	ГОСТ 15588-2014 п.7.5;
ГОСТ 17177-94 п. 13;
СТБ 1437-2004 п. 7.4
	
	

	4.5*
	
	
	Прочность при изгибе
	ГОСТ 15588-2014 п.7.7;
ГОСТ 17177-94 п. 15;
СТБ 1437-2004 п.7.4
	
	

	4.6*
	
	20.16/25.047
	Время самостоятельного горения
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.10;
СТБ 1437-2004 п.7.8
	
	

	4.7*
	
	20.16/29.040
	Влажность
	ГОСТ 15588-2014 п.7.4;
ГОСТ 17177-94 п.8;
СТБ 1437-2004 п.п.7.4.1, 7.4.2
	
	

	4.8*
	
	20.16/29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.8;
ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001);
СТБ 1437-2004 п.7.6
	
	

	4.9*
	
	20.16/29.145
	Теплопроводность
	ГОСТ 15588-2014 п.7.9;
СТБ 1437-2004 п.7.7;
СТБ 1618-2006
	
	

	4.10*
	
	20.16/29.040
	Сорбционная влажность
	ГОСТ 17177-94 п.9
	
	

	5.1**
	Смеси растворные и растворы строительные
	23.64/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 5802-2024 п.п. 4.2, 4.3;
СТБ 1307-2012 п.7.1
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	5.2**
	
	23.64/29.144
	Подвижность или консистенция
	ГОСТ 310.4-81;
ГОСТ 5802-2024 п.5;
СТБ 1307-2012 п.7.5
	
	

	5.3**
	
	
	Жизнеспособность
	ГОСТ 5802-2024 п.5
	
	

	5.4*
	
	23.64/29.040
	Средняя плотность
	ГОСТ 5802-2024 п.10
	
	

	5.5*
	
	23.64/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 310.4-81;
ГОСТ 5802-2024 п.9
	
	

	5.6*
	
	
	Прочность на растяжение при изгибе
	ГОСТ 310.4-81
	
	

	5.7*
	
	23.64/29.040
	Водоудерживающая способность
	ГОСТ 5802-2024 п.8
	
	

	5.8*
	
	23.64/29.128
	Расслаиваемость
	ГОСТ 5802-2024 п. 7
	
	

	5.9*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.2-95;
ГОСТ 5802-2024 п.13;
СТБ 1307-2012 п.7.15
	
	

	5.10*
	
	23.64/29.121
	Прочность сцепления с основанием, прочность клеевого соединения при равномерном отрыве
	ГОСТ 28574-2014 п.5;
СТБ 1307-2012 п. 7.12, п. 7.16
	
	

	5.11*
	
	23.64/29.040
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 п.п. 1.3, 10;
СТБ 1307-2012 п.7.7
	
	

	5.12*
	
	23.64/11.116
	Усадка
	СТБ 1307-2012 п.7.13
	
	

	5.13*
	
	23.64/29.144
	Растекаемость
	ГОСТ 23789-2018 п.6
	
	

	5.14*
	
	23.64/29.040
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.9
	
	

	6.1**
	Составы клеевые полимерминеральные
	23.64/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1621-2006 п.6.3
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	6.2*
	
	23.64/29.040
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 п.10;
СТБ 1621-2006 п.7.1
	
	

	6.3*
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.9
	
	

	6.4*
	
	
	Водоудерживающая способность
	ГОСТ 5802-2024 п.8
	
	

	6.5*
	
	23.64/29.121
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 28574-2014 п.5;
СТБ 1263-2001 п.8.9
	
	

	6.6*
	
	23.64/26.080
	Морозостойкость
	СТБ 1263-2001 п.8.10
	
	

	6.7*
	
	23.64/29.151
	Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе
	СТБ 1263-2001 п.8.13
	
	

	7.1**
	Композиции защитно-отделочные
	20.30/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 5802-2024 п.п. 4.2, 4.3;
СТБ 1263-2001 п.8.1
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	7.2*
	
	20.30/29.040
	Влажность
	ГОСТ 8735-88 п.10;
СТБ 1263-2001 п.8.6
	
	

	7.3*
	
	
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.9
	
	

	7.4*
	
	
	Водоудерживающая способность
	ГОСТ 5802-2024 п.8
	
	

	7.5*
	
	20.30/29.121
	Прочность сцепления с основанием
	ГОСТ 28574-2014 п.5;
СТБ 1263-2001 п.8.9
	
	

	7.6*
	
	20.30/26.080
	Морозостойкость
	СТБ 1263-2001 п.8.10
	
	

	7.7*
	
	20.30/29.040
	Остаток на сите 0,2мм
	ГОСТ 23789-2018 п.5
	
	

	7.8*
	
	20.30/11.116
	Начало схватывания
	ГОСТ 23789-2018 п.6
	
	

	7.9*
	
	
	Удобонаносимость
	СТБ 1263-2001 п.8.22
	
	

	7.10*
	
	
	Внешний вид покрытия (цвет)
	ГОСТ 10277-90 п.3.4
	
	

	7.11*
	
	
	Усадка
	СТБ 1263-2001 п. 8.12
	
	

	7.12*
	
	
	Способность шлифоваться
	ГОСТ 10277-90 п.3.9
	
	

	7.13*
	
	20.30/29.121
	Время высыхания до степени 3
	ГОСТ 19007-73;
СТБ 1263-2001 п.8.14
	
	

	7.14*
	
	20.30/08.169
	Водородный показатель
	ГОСТ 28196-89;
СТБ 1263-2001 п.8.19
	
	

	7.15*
	
	20.30/08.052
	Массовая доля нелетучих веществ
	ГОСТ 31939-2022;
СТБ 1263-2001 п.8.20
	
	

	8.1**
	Смеси бетонные
	23.63/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1035-96 п.6.1;
СТБ 1545-2005 п.4
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	8.2**
	
	23.63/29.061
	Удобоукладываемость бетонной смеси
	СТБ 1545-2005 п.5
	
	

	8.3*
	
	23.63/29.128
	Расслаиваемость
	СТБ 1545-2005 п. 8
	
	

	8.4*
	
	23.63/29.040
	Средняя плотность
	ГОСТ 12730.1-2020;
СТБ 1545-2005 п.6
	
	

	8.5**
	
	23.63/29.061
	Сохраняемость удобоукладываемости во времени
	СТБ 1545-2005 п.10
	
	

	9.1*
	Бетон
	23.63/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1545-2005 п.4
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	9.2**
	
	23.63/29.121
	Прочность на сжатие, прочность на растяжение при изгибе
	ГОСТ 10180-2012;
ГОСТ 18105-2018;
СТБ 2264-2012
	
	

	9.3**
	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие
	ГОСТ 10180-2012;
СТБ 2264-2012
	
	

	9.4*
	
	23.63/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д
	
	

	9.5*
	
	23.63/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95;
ГОСТ 10060.1-95;
ГОСТ 10060.2-95
	
	

	9.6*
	
	23.63/29.151
	Водопоглощение (в сухом состоянии)
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.3-2020
	
	

	10.1**
	Кирпич и камни силикатные
	23.99/42.000
	Отбор проб
	EN 771-2:2011+A1:2015 TableA1 ¹;
ГОСТ 379-2015 п.п.6.5-6.7;
СТБ EN 771-2-2014 Таблица А.1
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	10.2**
	
	23.99/29.061
	Геометрические параметры, размеры и дефекты внешнего вида
	EN 772-16:2011 ¹;
ГОСТ 379-2015 п.п. 7.1-7.7;
СТБ EN 772-16-2014
	
	

	10.3*
	
	23.99/29.121
	Прочность при сжатии и изгибе
	EN 772-1:2011+A1:2015 ¹;
ГОСТ 8462-85;
СТБ EN 772-1-2020
	
	

	10.4*
	
	23.99/29.040
	Масса
	ГОСТ 7025-91 п.1.3
	
	

	10.5*
	
	
	Плотность
	EN 772-13:2000 ¹;
ГОСТ 7025-91 п.5;
СТБ EN 772-13-2008
	
	

	10.6*
	
	23.99/29.151
	Водопоглощение
	EN 772-21:2011 ¹;
ГОСТ 7025-91 п.2;
СТБ EN 772-21-2014
	
	

	10.7*
	
	23.99/26.080
	Морозостойкость
	EN 772-18:2011 ¹;
ГОСТ 7025-91 п.7;
СТБ EN 772-18-2014
	
	

	11.1**
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные
	23.61/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 13015.1-81 п.20;
СТБ 1076-97;
СТБ 1077-97;
СТБ 1319-2002
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	11.2**
	
	23.61/29.061
	Геометрические параметры
	ГОСТ 26433.0-85;
ГОСТ 26433.1-89
	
	

	11.3**
	
	
	Толщина защитного слоя
	ГОСТ 22904-93
	
	

	11.4**
	
	23.61/29.121
	Прочность на сжатие, класс бетона по прочности на сжатие
	ГОСТ 10180-2012;
ГОСТ 18105-2018;
СТБ 2264-2012
	
	

	11.5*
	
	23.61/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д
	
	

	11.6*
	
	23.61/26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 10060.0-95;
ГОСТ 10060.1-95;
ГОСТ 10060.2-95
	
	

	11.7**
	
	23.61/29.061
	Качество поверхности и внешний вид
	ГОСТ 13015.0-83;
ГОСТ 26433.1-89
	
	

	11.8**
	
	
	Прочность, жесткость, трещиностойкость
	ГОСТ 8829-94;
СТБ 1163-2012 п.7.1;
СТБ 2061-2010 п. 6.1
	
	

	11.9**
	
	23.61/29.121
	Прочность строповочных устройств
	СТБ 1726-2007
	
	

	12.1**
	Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш
	25.11/29.061
	Основные размеры, их предельные отклонения
	СТБ 11.13.22-2011 п.5.4
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	12.2**
	
	25.11/41.000
	Осмотр сварных швов
	СТБ 11.13.22-2011 п.5.5
	
	

	12.3**
	
	25.11/26.095
	Прочность ступеньки вертикальной лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.7,5.9
	
	

	12.4**
	
	
	Прочность балки крепления вертикальной лестницы
	СТБ 11.13.22-2011 п.5.10
	
	

	12.5**
	
	25.11/41.000
	Внешний вид конструкций и их креплений, качество защитных покрытий
	СТБ 11.13.22-2011 п.5.6
	
	

	12.6**
	
	25.11/26.095
	Прочность ограждений и площадок лестниц
	СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.12, 5.13
	
	

	13.1**
	Известь строительная
	23.52/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 22688-2018 п.п. 3.2, 3.3;
ГОСТ 9179-2018 п.6.5.1
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	13.2*
	
	23.52/08.149
	Активные оксиды кальция и магния
	ГОСТ 22688-2018 п.4.1
	
	

	14.1**
	Песок для строительных работ и для производства силикатных изделий
	08.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8735-88 п.2;
СТБ 1727-2007 п. 5.7
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	14.2*
	
	08.12/29.040
	Зерновой состав и модуль крупности
	ГОСТ 8735-88 п.3;
СТБ EN 933-1-2015
	
	

	14.3*
	
	08.12/08.052
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8269.0-97;
ГОСТ 8735-88 п.5;
СТБ EN 933-1-2015
	
	

	14.4*
	
	08.12/29.040
	Насыпная плотность
	ГОСТ 8735-88 п.9
	
	

	14.5*
	
	08.12/08.052
	Содержание органических примесей
	ГОСТ 8735-88 п.6
	
	

	14.6*
	
	
	Содержание глины в комках
	ГОСТ 8735-88 п.4
	
	

	15.1**
	Арматурная сталь и закладные изделия. Изделия арматурные и закладные сварные для железобетонных конструкций
	24.10/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 10922-2012 п.6.14;
ГОСТ 12004-81 п.1.3;
ГОСТ 5781-82 п.3.5;
СТБ 2174-2011
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	15.2**
	
	24.10/29.061
	Геометрические параметры сварных арматурных и закладных изделий
	ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.1-7.7;
ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 2174-2011
	
	

	15.4*
	
	24.10/29.137
	Временное сопротивление разрыву. Среднее значение временного сопротивления рабочей арматуры в крестообразных соединениях. Диапазон значений временного сопротивления сварных соединений
	ГОСТ 12004-81 п.3.5;
СТБ 2174-2011 п. 7.10
	
	

	15.5**
	
	24.10/29.061
	Наличие грата в соединениях контактной сваркой
	ГОСТ 10922-2012 п.7.8;
СТБ 2174-2011 п. 7.9
	
	

	15.6**
	
	
	Относительная осадка в крестообразных соединениях
	ГОСТ 10922-2012 п.7.9;
СТБ 2174-2011 п. 7.8
	
	

	16.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль): -древесная; цементная; -неорганическая (с содержанием SiO2 в %: менее 70) ПО 0,1 мг/м3
Отбор проб
	МВИ.БР 333-2017
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	16.2**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Определение в сварочном аэрозоле концентрации марганца; ДИ 0,05 мг/м3 -1,25 мг/м3
Отбор проб
	МВИ.БР 319-2017
	
	

	16.3**
	
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Оксид углерода ДИ 0,75 мг/м3 -50 мг/м3
Отбор проб
	МВИ.МН 5561-2016
	
	

	16.4**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Определение в пыли концентрации кремния диоксида кристаллического; ДИ 0,1 мг/м3 - 3,0 мг/м3
Отбор проб
	МВИ.БР 323-2017
	
	

	17.1**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Определение серы диоксид (ангидрид сернистый, сера(IV) оксид, сернистый газ)ДИ 0,08 мг/м3 - 1,5 мг/м3
Отбор проб
	МВИ.МН 4160-2011
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	17.2**
	
	100.02/08.169, 100.02/42.000
	Определение углерод оксид (окись углерода, угарный газ) ДИ 0 мг/м3 - 50 мг/м3
Отбор проб
	МВИ.МН 5561-2016
	
	

	18.1**
	Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников
	100.01/08.052
	Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ 15 мкг/м3 - 20000 мкг/м3
	МВИ.МН 4514-2012
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	18.2**
	
	100.01/23.000, 100.01/29.061
	Расход газопылевых потоков, геометрические размеры
	МВИ.МН 1003-2017;
СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	18.3**
	
	100.01/23.000
	Скорость газопылевых потоков
	
	
	

	18.4**
	
	100.01/08.169
	Концентрация кислорода, углерода оксида (окись углерода, угарный газ), азота (IV) оксида (азота диоксид), массовый выброс ДИ.: О2 0,1 % об - 21 % об.; СО 0 мг/м3 - 5000 мг/м3; NO2 0 мг/м3 - 6000 мг/м3
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	19.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	19.2*
	
	100.05/08.156
	Аммоний-ион ДИ 0,1 мг/дм3 - 100 мг/дм3
	ГОСТ 33045-2014 Метод А
	
	

	19.3*
	
	100.05/08.149
	Хлориды ДИ 10 мг/дм3 - 250 мг/дм3
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	19.4*
	
	100.05/08.052
	Сухой остаток ДИ 50 мг/дм3 - 50000 мг/дм3
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	19.5*
	
	
	Взвешенные вещества ДИ 3,0-50 мг/дм3 ДИ св. 50 мг/дм3
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	19.6*
	
	100.05/08.156
	Железо ДИ 0,1 мг/м3 - 9,0 мг/дм3
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	19.7*
	
	
	Сульфаты ДИ 2,0 мг/м3 -40,0 мг/дм3
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	19.8*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (pH) ДИ 0 рН-14 рН
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	20.1**
	Рабочие места. Производственная территория
	100.12/35.067
	Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука в дБА (I)
	ГОСТ 12.1.050-86;
СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п 15, 20-22
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	20.2**
	
	100.12/35.059
	Общая вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьокатавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений,дБ; -эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений,дБ
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);
СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15, 20, 23, 24
	
	

	20.3**
	
	
	Локальная вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; -эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);
СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п. 15,20,23,25
	
	

	20.4**
	
	100.12/35.063
	Освещенность, лк
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	20.5**
	
	100.12/35.060, 100.12/35.063, 100.12/35.065, 100.12/35.070
	Параметры микроклимата: температура воздуха, оС;
относительная влажность воздуха, %;
скорость движения воздуха, м/с
интенсивность теплового облучения, Вт/м2;
	МВИ.ГМ.1860-2020
	
	

	20.6**
	
	100.12/35.063
	Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах "А", "В" и "С": -интенсивность теплового облучения, Вт/м2
	СанПиН от 14.12.2012 № 198 гл.2
	
	

	21.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта.
	АМИ.ГР 0013-2021
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	21.2**
	
	
	Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	

	21.3**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0018-2021
	
	

	22.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.90/22.000, 27.12/22.000, 27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	ул. Крупской, 224, 212030, г. Могилев, Могилевская область
	

	22.2**
	
	27.90/22.000
	Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	



¹ - применение НПА и ТНПА других стран, применяются только при испытаниях в рамках контрактов с этими странами
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