|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0981 |
|  | от 28.05.1996 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 августа 2024 года

| центральной заводской лаборатории Открытого акционерного общества «Беларускабель» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Октябрьская, д. 14, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.061 | Наружные размеры кабельно-проводниковых изделий, толщина элементов конструкции | ТР ТС 004/2011 Ст. 4 | ГОСТ 12177-79 п.п. 3.2; 3.4 |
| 1.2* |  | 27.32/29.113 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил и экрана постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 |
| 1.3* |  | 27.32/26.080 | Стойкость к воздействию изменения температуры |  | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 205-1 |
| 1.4* |  |  | Стойкость к воздействию повышенной температуры среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 201-1.1 |
| 1.5* |  |  | Стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха |  | ГОСТ 20.57.406-81 Методы 207-2; 208-2 |
| 1.6* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.061, 27.32/29.128 | Стойкость к деформации при повышенной температуре, растрескиванию |  | ГОСТ 22220-76; ГОСТ IEC 60811-3-1-2011; СТБ IEC 60811-3-1-2011 |
| 1.7* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к изгибу |  | ГОСТ 12182.8-80 |
| 1.8* |  | 27.32/29.121 | Физико-механические параметры изоляции и оболочки до и после старения |  | ГОСТ 11262-80; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п. 9; ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 п. 8.1; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п. 9; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п. 8.1 |
| 1.9* |  | 27.32/29.061, 27.32/29.121 | Относительное удлинение, предел прочности |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) |
| 1.10* |  | 27.32/29.061 | Усадка изоляции, оболочки |  | ГОСТ IEC 60811-1-3-2011 п.п. 10-11; СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.п. 10-11 |
| 1.11* |  | 27.32/26.141 | Влагонепроницаемость |  | ГОСТ 27893-88 Метод 10 |
| 1.12* |  | 27.32/29.113 | Коэффициент затухания |  | ГОСТ 27893-88 Метод 6 |
| 1.13* |  |  | Электрическая емкость |  | ГОСТ 27893-88 Метод 3 |
| 1.14* |  |  | Испытание напряжением |  | ГОСТ 2990-78 п. 4.1 |
| 1.15* |  |  | Переходное затухание |  | ГОСТ 27893-88 Метод 5 |
| 1.16* |  |  | Идеальный коэффициент защитного действия экрана |  | ГОСТ 27893-88 Метод 8 |
| 1.17* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |
| 1.18* |  | 27.32/26.080 | Стойкость к воздействию пониженной температуры среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 203-1 |
| 1.19* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к многократному перегибу через систему роликов |  | ГОСТ 12182.1-80 |
| 1.20* |  | 27.32/29.040 | Испытание на потерю массы изоляции и оболочки |  | ГОСТ IEC 60811-3-2-2011 п. 8; СТБ IEC 60811-3-2-2011 п. 8 |
| 1.21* |  | 27.32/26.080 | Стойкость изоляции и оболочки к низкой температуре |  | ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 п.п. 8.1; 8.2; 8.5; СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.п. 8.1; 8.2; 8.5 |
| 1.22* | Кабели, провода и шнуры. | 27.32/25.047 | Нераспространение горения при одиночной прокладке | ТР ТС 004/2011 Ст. 4; ГОСТ 31565-2012 | ГОСТ IEC 60332-1-2-2011; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011; СТБ IEC 60332-1-2-2010 |
| 1.23* |  | 27.32/25.108 | Огнестойкость |  | ГОСТ IEC 60331-21-2011; ГОСТ IEC 60331-23-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных