|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.3451 |  |
|  | от 10 октября 2005 года |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 5 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 апреля 2025 года заводской лаборатории совместного закрытого акционерного общества «Белтелекабель» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Селицкого, 21/5, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Кабели, провода, шнуры Кабели, провода, шнуры Кабели, провода, шнуры | 27.32/ 29.061 | Конструктив-ные размеры кабельных изделий Конструкция кабельных изделий | ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 26445-85 ГОСТ 1508-78 ГОСТ 24334-2020 ГОСТ 31943-2012 ГОСТ 31945-2012 ГОСТ 31946-2012 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31995-2012 ГОСТ 433-73 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 10348-80 ГОСТ 17515-72 ГОСТ 18410-73 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60502-1-2012 ГОСТ 16442-80 СТБ 1201-2012 ГОСТ 34679-2020 ГОСТ 26411-2024 ГОСТ 33326-2015 ГОСТ 34834-2022 СТБ IEC 60502-2-2018 НПА, ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 12177-79 п.3.2 ; п.3.4-3.6; п.3.7.2; п.3.1; п.3.10-3.12 СТБ IEC 60811-1-1-2009 раздел 8 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 раздел 8 ГОСТ IEC 60811-201-2015 ГОСТ IEC 60811-202-2015 ГОСТ IEC 60811-203-2015 ГОСТ IEC 60811-501-2015 |
| 1.2* |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление токопроводя-щих жил и экрана постоянному току |  | ГОСТ 7229-76 |
| 1.3* |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции оболочки, электрическое сопротивление изоляции |  | ГОСТ 3345-76 |
| 1.4* |  | 27.32/ 29.113 | Электрическая прочность изоляции и оболочек кабельных изделий |  | ГОСТ 2990-78 |
| 1.5* |  | 27.32/ 26.080 | Повышенная температура среды. Теплостойкость | ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 26445-85 ГОСТ 1508-78 ГОСТ 24334-2020 ГОСТ 31943-2012 ГОСТ 31945-2012 ГОСТ 31946-2012 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31995-2012 ГОСТ 433-73 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 10348-80 ГОСТ 17515-72 ГОСТ 18410-73 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60502-1-2012 ГОСТ 16442-80 СТБ 1201-2012 ГОСТ 34679-2020 ГОСТ 26411-2024 ГОСТ 33326-2015 ГОСТ 34834-2022 СТБ IEC 60502-2-2018 НПА, ТНПА на конкретную продукцию ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 26445-85 ГОСТ 1508-78 ГОСТ 24334-2020 ГОСТ 31943-2012 ГОСТ 31945-2012 ГОСТ 31946-2012 ГОСТ 31947-2012 ГОСТ 31995-2012 ГОСТ 433-73 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 10348-80 ГОСТ 17515-72 ГОСТ 18410-73 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60502-1-2012 ГОСТ 16442-80 СТБ 1201-2012 ГОСТ 34679-2020 ГОСТ 26411-2024 ГОСТ 33326-2015 ГОСТ 34834-2022 СТБ IEC 60502-2-2018 НПА, ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 М 201-1; М 201-2; М 201 -3; М 202-1 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) Метод 201-1.1; Метод 201-2.1 |
| 1.6* |  | 27.32/ 26.080 | Пониженная рабочая температура среды. Холодостой-кость |  | ГОСТ 20.57.406-81 М 203-1; М 204-1 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 1.7* |  | 27.32/ 26.080 | Изменение температуры среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 М 205-1; М 205-2; М 205-4; ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п. 2.3 |
| 1.8* |  | 27.32/ 26.080 | Повышенная влажность воздуха |  | ГОСТ 20.57.406-81 М 207-2; М 208-2 |
| 1.9* |  | 27.32/ 26.095 | Испытание на изгиб при отрицательной температуре |  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.1-8.2 |
| 1.10* |  | 27.32/ 26.095 | Испытание на удар при отрицательной температуре |  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.5 |
| 1.11* |  | 27.32/ 11.116 27.32/ 29.121 | Проверка маркировки |  | ГОСТ 18620-86 |
| 1.12* |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Испытания на тепловую деформацию изоляции |  | ГОСТ IEC 60811-507-2015 ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 п.9 ГОСТ 31996-2012 п.8.6.4 |
| 1.13* |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Механические свойства изоляции до и после старения |  | ГОСТ IEC 60811-501-2015 ГОСТ IEC 60811-401-2015 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 |
| 1.14* |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения |  | ГОСТ IEC 60811-501-2015 ГОСТ IEC 60811-401-2015 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 |
| 1.15* |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 29.061 | Проверка усадки изоляции и оболочки |  | СТБ IEC 60811-1-3-2008 ГОСТ IEC 60811-502-2015 ГОСТ IEC 60811-503-2015 |
| 1.16* |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 29.061 | Испытание на продавливание при высокой температуре для изоляции и оболочки |  | СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.8 ГОСТ 22220-76 метод 2 |
| 1.17* |  | 27.32/ 26.080 | Водопоглоще-ние изоляции и оболочки |  | ГОСТ 31996-2012 п.8.6.5 СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.9.2 ГОСТ IEC 60811-402-2015 |
| 1.18* |  | 27.32/ 29.040 | Испытание изоляции и оболочки на потерю массы |  | СТБ IЕС 60811-3-2-2011 п.8.1,8.2 ГОСТ 31996-2012 п.8.6.6 |
| 1.19* |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 26.095 | Испытание на стойкость изоляции и оболочки к растрескиванию |  | ГОСТ 22220-76 метод 1 |
| 2.1* | Кабели связи. Кабели сигнально-блокировочные. Кабели телефонные. Кабели цифровые. LAN-кабели. Кабели оптические. Кабельные изделия Кабели связи. Кабели сигнально-блокировочные. Кабели телефонные. Кабели цифровые. LAN-кабели. Кабели оптические. Кабельные изделия | 27.31/ 26.141 | Определение герметичности в продольном направлении герметизированных кабелей | ГОСТ 31943-2012 ГОСТ 31995-2012 ГОСТ 34679-2020 ГОСТ 26411-2024 ГОСТ 33326-2015 ГОСТ 34834-2022 СТБ IEC 60502-2-2018 НПА, ТНПА на конкретную продукцию ГОСТ 31943-2012 ГОСТ 31995-2012 ГОСТ 34679-2020 ГОСТ 26411-2024 ГОСТ 33326-2015 ГОСТ 34834-2022 СТБ IEC 60502-2-2018 НПА, ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 27893-2023 Методы 10А, 10-Б ГОСТ Р МЭК 60794-1-22 метод F5 IEC 60794-1-22:2017 |
| 2.2* |  | 27.31/ 26.141 | Проверка невытекае-мости гидрофобного заполнителя |  | ГОСТ 31943-2012 п 7.6.5 |
| 2.3* |  | 27.31/ 33.110 | Определение переходного затухания на ближнем конце кабеля Определение защищенности на дальнем конце кабеля |  | ГОСТ 27893-2023 п.8 |
| 2.4* |  | 27.31/ 33.110 | Определение коэффициента затухания |  | ГОСТ 27893-2023 п.9 |
| 2.5* |  | 27.31/ 33.110 | Определение коэффициента защитного действия |  | ГОСТ 27893-2023 п.11 |
| 2.6* |  | 27.31/ 22.000 | Электрическая емкость |  | ГОСТ 27893-2023 п.6 |
| 3.1* | Провода самонесущие | 27.32/ 26.095 | Проверка усилия сдвига изоляции | ГОСТ 31946-2012 | ГОСТ 31946-2012 п.8.4.2 |
| 3.2* |  | 27.32/ 26.095 | Проверка прочности при растяжении жил | ГОСТ 31946-2012 | ГОСТ 31946-2012 п. 8.4. ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) |
| 4.1* | Кабели, провода, шнуры в негорючем исполнении | 27.32/ 25.047 | Проверка на нераспространение горения при одиночной прокладке (ПРГО) | ГОСТ 31565-2012 НПА, ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) раздел 2 СТБ IЕС 60332-1-1-2010 СТБ IЕС 60332-1-2-2010 |
| 4.2* |  | 27.32/ 25.108 | Проверка огнестойкости |  | ГОСТ IЕС 60331-21-2011 |
| 5.1* | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи | 27.32/ 26.095 | Разрывное усилие проводов | ГОСТ 839-2019 | ГОСТ 839-2019 п.п.8.5.2 -8.5.4 |
| 6.1* | Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В | 27.32/ 29.165 | Разделяемость жил | ГОСТ 7399-97 | ГОСТ 7399-97 п.6.1.3 |
| 6.2* |  | 27.32/ 29.165 | Плотность наложения изоляции | ГОСТ 7399-97 | ГОСТ 7399-97 п. 6.1.4 |
| 7.1* | Кабели оптические Кабели оптические | 27.31/ 26.095 | Стойкость к растяжению | СТБ 1201-2012 ГОСТ Р 52266-2020 НПА, ТНПА на конкретную продукцию СТБ 1201-2012 ГОСТ Р 52266-2020 НПА, ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 12182.5-80 ГОСТ Р МЭК 60794-1-21 Методика Е1 IЕС 60794-1-21-2015 |
| 7.2* |  | 27.31/ 26.095 | Стойкость к раздавливанию |  | ГОСТ 12182.6-80 ГОСТ Р МЭК 60794-1-21 Методика Е3 IЕС 60794-1-21-2015 |
| 7.3* |  | 27.31/ 26.095 | Стойкость к осевому кручению |  | ГОСТ 12182.7-80 ГОСТ Р МЭК 60794-1-21 Методика Е7 IЕС 60794-1-21-2015 |
| 7.4* |  | 27.31/ 26.095 | Стойкость к изгибам |  | ГОСТ 12182.8-80 ГОСТ Р МЭК 60794-1-21 Методика Е6 IЕС 60794-1-21-2015 |
| 7.5* |  | 27.31/ 26.095 | Стойкость к одиночному удару |  | ГОСТ Р МЭК 60794-1-21 Методика Е4 IЕС 60794-1-21-2015 |
| 7.6* |  | 27.31/ 33.110 | Коэффициент затухания |  | ГОСТ Р МЭК 60793-1-40-2012 IЕС 60793-1-40-2019 |
| 8.1* | Пластмассы | 22.29/ 29.095 | Испытание на растяжение | ГОСТ 16336-2013 ГОСТ 5960-72 НПА, ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 11262-2017 |
| 8.2* |  | 22.29/ 29.040 | Показатель текучести расплава, разброс показателя текучести расплава |  | ГОСТ 16336-2013 п.8.4 ГОСТ 11645-2021 ГОСТ IEC 60811-4-1-2011 ГОСТ IEC 60811-511-2015 |
| 9.1* | Материалы электроизоляци-онные твердые | 22.29/ 29.113 | Электрическое сопротивление при постоянном напряжении (удельное объемное, удельное поверхностное) | НПА, ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 6433.2-71 |
| 9.2* |  | 22.29/ 29.113 | Электрическая прочность при переменном (50 Гц) и постоянном напряжении |  | ГОСТ 6433.3-71 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева