|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2624 |  |
|  | от 15.06.2007 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 сентября 2025 года лаборатории по контролю производства полиэтилена завода «Полимир» Открытого акционерного общества «Нафтан»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Промзона,211445, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Полиэтилен высокого давления | 20.16/29.040 | Массовая доля гранул размером свыше 1 мм до 2 мм и свыше 5 мм до 8 мм, массовая доля гранул размером свыше 8 мм до 10 мм | ГОСТ 16337-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16337-2022 п.7.3.1, п.7.3.2 |
| 1.2* |  | 20.16/29.040 | Массовая доля серых и окисленных гранул и массовая доля гранул другого цвета |  | ГОСТ 16337-2022 п.7.3.1, п.7.3.3 |
| 1.3* |  | 20.16/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 15139-69 р.5 |
| 1.4* |  | 20.16/29.040 | Показатель текучести расплава |  | ГОСТ 11645-2021 метод А |
| 1.5* |  | 20.16/29.040 | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии |  | ГОСТ 16337-2022 п.7.7 |
| 1.6* |  | 20.16/29.061 | Количество включений |  | ГОСТ 16337-2022 п.7.3.4 |
| 1.7* |  | 20.16/29.061 | Технологическая проба на внешний вид пленки |  | ГОСТ 16337-2022 п.7.8 |
| 1.8* |  | 20.16/11.116 | Стойкость к растрескиванию под напряжением |  | ГОСТ 13518-68 |
| 1.9* |  | 20.16/29.121 | Предел текучести при растяжении |  | ГОСТ 11262-2017 |
| 1.10* |  | 20.16/29.121 | Прочность при разрыве |  | ГОСТ 11262-2017 |
| 1.11* |  | 20.16/29.061 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 11262-2017 |
| 1.12* |  | 20.16/08.052 | Массовая доля экстрагируемых веществ |  | ГОСТ 26393-84 |
| 2.1* | Композиции полиэтилена для кабельной промышленности | 20.16/29.040 | Массовая доля гранул размером менее 2 мм и свыше 5 мм до 8 мм | ГОСТ 16336-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16336-2013 п.п.8.1.7, 8.1.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* | Композиции полиэтилена для кабельной промышленности | 20.16/29.040 | Плотность | ГОСТ 16336-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15139-69 р.5 |
| 2.3* |  | 20.16/29.040 | Показатель текучести расплава |  | ГОСТ 11645-2021 метод А |
| 2.4* |  | 20.16/29.040 | Разброс показателя текучести расплава |  | ГОСТ 16336-2013 п.8.5 |
| 2.5* |  | 20.16/29.061 | Количество включений |  | ГОСТ 16336-2013 п.8.6 |
| 2.6* |  | 20.16/08.052 | Массовая доля летучих веществ |  | ГОСТ 26359-84 |
| 2.7* |  | 20.16/11.116 | Стойкость к растрескиванию под напряжением |  | ГОСТ 13518-68 |
| 2.8* |  | 20.16/29.121 | Предел текучести при растяжении |  | ГОСТ 11262-2017 |
| 2.9* |  | 20.16/29.121 | Прочность при разрыве |  | ГОСТ 11262-2017 |
| 2.10* |  | 20.16/29.061 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 11262-2017 |
| 2.11* |  | 20.16/08.052 | Массовая доля экстрагируемых веществ |  | ГОСТ 26393-84 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.Н. Николаева