|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 2.3986 от 16 августа 2010 года на бланке № _________ на 16 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 ноября 2025 года

коррозионно-диагностической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Белпромизоляция»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Денисова, 2а, пом.74, 211501, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 24.20/32.166 | Определение суммарного потенциала (потенциала с омической составляющей) сооружения, находящегося под электрохимической защитой | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 ТКП 054-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.602-2016 приложение Ц |
| 1.2*** |  | 24.20/32.166 | Определение опасного влияния блуждающего постоянного тока |  | ГОСТ 9.602-2016 приложение Д |
| 1.3*** |  | 24.20/32.166 | Измерение параметров коррозионного состояния и состояния изоляционных покрытий (методы интенсивных измерений) |  | АМИ.ГМ 0376-2025 |
| 1.4*** |  | 24.20/32.166 | Контроль состояния изоляционного покрытия трубопроводов |  | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 приложение Д |
| 1.5*** |  | 24.20/32.089 | Определение толщины защитного покрытия металлических сооружений |  | АМИ.ГМ 0360-2024 |
| 1.6*** |  | 24.20/29.121 | Определение адгезии защитных покрытий |  | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п. 6.2.6, приложение Б |
| 1.7*** |  | 24.20/32.166 | Определение поляризационного потенциала (потенциала без омической составляющей) сооружения, находящегося под электрохимической защитой |  | ГОСТ 9.602-2016 приложение Х |
| 1.8*** |  | 24.20/32.166 | Контроль диэлектрической сплошности защитных покрытий |  | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.п. 4.8, 6.2.8, 6.2.9 |
| 1.9*** |  | 24.20/32.166 | Определение исправности вставки электроизолирующей |  | АМИ.ГМ 0377-2025 |
| 1.10*** |  | 24.20/32.166 | Измерение сопротивления растеканию тока анодных заземлений, токоотводов – протекторов |  | АМИ.ГМ 0377-2025 |
| 1.11*** | Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 24.20/32.166 | Определение наличия блуждающих токов в земле | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 ТКП 054-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.602-2016 приложение Г |
| 1.12*** |  | 24.20/32.166 | Определение удельного электрического сопротивления грунта |  | ГОСТ 9.602-2016 приложение А (А.1) |
| 1.13*** |  | 24.20/22.000 | Измерение сопротивления цепи «труба – кожух» |  | АМИ.ГМ 0377-2025 |
| 2.1*** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл; - антикоррозионная наплавка | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 054-2007 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 №84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 2.2*** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.3*** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 2.4*** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуально-оптический метод; - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 2.5*** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.6*** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 2.7*** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 2.8*** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 2.9*** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0237-2023 |
| 2.10*** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение микроструктуры материалов - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 |
| 2.11*** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 3.1*** | Оборудование объектов и производств с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом Qв > 9 | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл; - антикоррозионная наплавка | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 29.12.2017 №54 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 3.2*** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.3*** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 3.4*** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуально-оптический метод; - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 3.5*** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.6*** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 3.7*** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 3.8*** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 3.9*** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0237-2023 |
| 3.10*** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение микроструктуры материалов - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 |
| 3.11*** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 4.1*** | Оборудование аммиачно-холодильных установок с содержанием аммиака от 1000 кг | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл; - антикоррозионная наплавка | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 28.12.2017 №46 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 4.2*** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.3*** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 4.4*** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуально-оптический метод; - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 4.5*** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.6*** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 4.7*** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 4.8*** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 4.9*** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0237-2023 |
| 4.10*** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение микроструктуры материалов - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 |
| 4.11*** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 5.1*** | Оборудование объектов газораспреде-лительной системы и газопотребления | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл; - антикоррозионная наплавка | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 ГОСТ ИСО 10816-4-2002 СП 4.03.01-2020 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 05.12.2022 №66 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 5.2*** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.3*** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 5.4*** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуально-оптический метод; - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 5.5*** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.6*** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 5.7*** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 5.8*** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 5.9*** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0237-2023 |
| 5.10*** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение микроструктуры материалов; - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 |
| 5.11*** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 5.12*** |  | 24.10/35.059 | Вибродиагностический контроль, измерение параметров вибрации: - виброперемещение; - виброскорость; - виброускорение |  | ГОСТ 31350-2007 ГОСТ 31351-2007 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 ГОСТ ИСО 10816-4-2002 |
| 6.1*** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл; - антикоррозионная наплавка | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 ГОСТ ИСО 10816-4-2002 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1- 2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТКП 054-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 6.2*** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.3*** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 6.4*** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуально-оптический метод; - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 6.5*** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 6.6*** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 6.7*** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 6.8*** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 6.9*** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0237-2023 |
| 6.10*** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение микроструктуры материалов - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 |
| 6.11*** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 6.12*** |  | 24.10/35.059 | Вибродиагностический контроль, измерение параметров вибрации: - виброперемещение; - виброскорость; - виброускорение |  | ГОСТ 31350-2007 ГОСТ 31351-2007 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 ГОСТ ИСО 10816-4-2002 |
| 7.1*** | Оборудование объектов, на которых осуществляется бурение скважин, предназначенных для использова-ния геотермаль-ных ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов производства, а также скважин глубиной 20 м и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл; - антикоррозионная наплавка | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 13846-2003 ГОСТ 30196-94 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин, утв.постановлением МЧС Республики Беларусь от 17.05.2021 № 34 Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа, утв. постанов-лением МЧС Республики Беларусь от 22.11.2013 №55 (с изменениями и дополнениями, Постановление МЧС Республики Беларусь от 16.03.2015 №9, от 29.12.2017 №55) ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 7.2*** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 7.3*** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 7.4*** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуально-оптический метод; - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 7.5*** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 7.6*** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 7.7*** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 7.8*** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 7.9*** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0237-2023 |
| 7.10*** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение микроструктуры материалов - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 |
| 7.11*** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 8.1*** | Резервуары, технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы, в том числе оборудование химических и нефтехимических производств, аммиачных холодильных установок, трубчатые печи, промышленная трубопроводная арматура | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл; - антикоррозионная наплавка | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. постановлени-ем МЧС Республи-ки Беларусь от 23.04.2020 №21 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 8.2*** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 8.3*** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 8.4*** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуально-оптический метод; - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 8.5*** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 8.6*** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 8.7*** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 8.8*** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 8.9*** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0237-2023 |
| 8.10*** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение микроструктуры материалов - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 |
| 8.11*** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 9.1*** | Насосное и компрессорное оборудование, вентиляторы промышленные | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл; - антикоррозионная наплавка | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 054-2007 ГОСТ 31350-2007 ГОСТ 31351-2007 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 ГОСТ ИСО 10816-4-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 9.2*** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 9.3*** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 9.4*** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуально-оптический метод; - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 9.5*** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 9.6*** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 9.7*** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 9.8*** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 9.9*** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0237-2023 |
| 9.10*** |  | 24.10/35.059 | Вибродиагностический контроль, измерение параметров вибрации: - виброперемещение; - виброскорость; - виброускорение |  | ГОСТ 31350-2007 ГОСТ 31351-2007 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 ГОСТ ИСО 10816-4-2002 |
| 9.11*** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение микроструктуры материалов - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 |
| 9.12*** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 10.1*** | Технологи-ческое оборудование с вращающи-мися деталями | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл; - антикоррозионная наплавка | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 054-2007 ГОСТ 31350-2007 ГОСТ 31351-2007 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 ГОСТ ИСО 10816-4-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 10.2*** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 10.3*** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 10.4*** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуально-оптический метод; - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 10.5*** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 10.6*** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 10.7*** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 10.8*** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 10.9*** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0237-2023 |
| 10.10*** |  | 24.10/35.059 | Вибродиагностический контроль, измерение параметров вибрации: - виброперемещение; - виброскорость; - виброускорение |  | ГОСТ 31350-2007 ГОСТ 31351-2007 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 ГОСТ ИСО 10816-4-2002 |
| 10.11*** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение микроструктуры материалов - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 |
| 10.12*** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 11.1*** | Объекты железнодорожного транспорта (грузовые вагоны) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл; - антикоррозионная наплавка | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов железно-дорожным транспортом, утв. постановлением МЧС Республики Беларусь от 28.12.2021 №85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 11.2*** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 11.3*** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 11.4*** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуально-оптический метод; - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 11.5*** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 11.6*** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 11.7*** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 11.8*** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 11.9*** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0237-2023 |
| 11.10*** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение микроструктуры материалов - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 |
| 11.11*** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 12.1*** | Автомобильные цистерны для перевозки опасных грузов | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл; - антикоррозионная наплавка | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобиль-ным транспортом, утв.постановлением МЧС Республики Беларусь от 17 мая 2021 г. № 35 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| 12.2*** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 12.3*** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 12.4*** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуально-оптический метод; - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 12.5*** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 12.6*** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 12.7*** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 12.8*** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 12.9*** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0237-2023 |
| 12.10*** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение микроструктуры материалов - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 |
| 12.11*** |  | 24.10/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |

| 13.1*** | Металлопродукция, изделия машиностроения и металлопроизводства (поковки, прокат, отливки, штамповки, листы, трубы и другие изделия) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 054-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2*** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 13.3*** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 13.4*** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуально-оптический метод; - визуальный метод - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 13.5*** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 13.6*** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 13.7*** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 13.8*** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 13.9*** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - основной металл |  | АМИ.ГМ 0237-2023 |
| 13.10*** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: - определение микроструктуры материалов - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 |

| 14.1*** | Металлические конструкции, лестничные марши, площадки и ограждения стальные, ограждения лестниц и крыш стальные | 25.11/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 054-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2*** |  | 25.11/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 14.3*** |  | 25.11/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 14.4*** |  | 25.11/32.115 | Оптический контроль: - визуально-оптический метод; - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения (только для сварных соединений) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 14.5*** |  | 25.11/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 14.6*** |  | 25.11/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 14.7*** |  | 25.11/32.044 | Вихретоковый контроль: - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 14.8*** |  | 25.11/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 14.9*** |  | 25.11/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.ГМ 0237-2023 |
| 14.10*** |  | 25.11/18.115 | Металлографические исследования: -определение микроструктуры материалов - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 |
| 14.11*** |  | 25.11/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |

| 15.1*** | Цистерны, резервуары и аналогичные емкости металлические прочие | 25.29/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 054-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 СТБ ИСО 10124-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2*** |  | 25.29/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 15.3*** |  | 25.29/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 15.4*** |  | 25.29/32.115 | Оптический контроль: - визуально-оптический метод; - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения (только для сварных соединений) - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 15.5*** |  | 25.29/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 15.6*** |  | 25.29/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): - пузырьковый метод - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 15.7*** |  | 25.29/32.089 | Вихретоковый контроль: - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 15.8*** |  | 25.29/32.044 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |

| 15.9*** | Цистерны, резервуары и аналогичные емкости металлические прочие | 25.29/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 054-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21105-87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.10*** |  | 25.29/18.115 | Металлографические исследования: - определение микроструктуры материалов - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 5640-2020 |
| 15.11*** |  | 25.29/32.123 | Радиографический метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                  			Т.А. Николаева