ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на 21 ноября 2025 г.

Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго»

наименование юридического лица

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики филиала “Могилевские тепловые сети

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

№ BY/112 2.4050

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды и аппараты, работающие под давлением - паровые и водогрейные котлы, включая трубопроводы в пределах котла - трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия (эхо-метод): - сварные соединения | ГОСТ 10705-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 27303-87 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 28269-89 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 21563-2016 СТБ ISO 23278-2013 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 СН 4.02.01-2019 СТП 09110.17.309-10 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-18 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.432-15 СТП 33240.26.510-21 СТП 33240.39.201-21 СТП 34.20.805 СТП 34.17.101 (РТМ-1С-89) Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, Утв. Постановлением МЧС РБ №84 от 27.12.2022 Другие ТНПА и проектно-конструкторская документация | ГОСТ 14782-86 | ул. Челюскинцев, 93, 212003, г. Могилев, Могилевская область |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения, - основной металл |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |  |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль, (магнито- порошковый метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ИСО 17638-2013 ГОСТ 21105-87 |  |
| 1.5** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды и аппараты, работающие под давлением - паровые и водогрейные котлы, включая трубопроводы в пределах котла - трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 | ул. Челюскинцев, 93, 212003, г. Могилев, Могилевская область |