ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Рубероид, рубероид облегченный | 23.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 2678-94 | ГОСТ 2678-94 п. 3.1 | ул. Чапаева, 11, 213760, г. Осиповичи, Могилевская область |
| 1.2 ** |  | 23.99/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 10923-93 ТУ BY 790683385.013-2017 | ГОСТ 2678-94 п. 3.2 |  |
| 1.3 ** |  | 23.99/29.061 | Линейные размеры, площадь | ГОСТ 10923-93 ТУ BY 790683385.013-2017 | ГОСТ 2678-94 п. 3.3 |  |
| 1.4 * |  | 23.99/29.040 | Масса 1м2 | ГОСТ 10923-93 ТУ BY 790683385.013-2017 | ГОСТ 2678-94 п.3.22 |  |
| 1.5 * |  | 23.99/29.040 | Масса покровного состава | ГОСТ 10923-93 ТУ BY 790683385.013-2017 | ГОСТ 2678-94 п.3.15 |  |
| 1.6 * |  | 23.99/11.116 | Гибкость | ГОСТ 10923-93 ТУ BY 790683385.013-2017 | ГОСТ 2678-94 п. 3.9 |  |
| 1.7 * |  | 23.99/11.116 | Теплостойкость | ГОСТ 10923-93 ТУ BY 790683385.013-2017 | ГОСТ 2678-94 п.3.12 |  |
| 1.8 * |  | 23.99/29.121 | Разрывная сила при растяжении | ГОСТ 10923-93 ТУ BY 790683385.013-2017 | ГОСТ 10923-93 п.7 ГОСТ 2678-94 п. 3.4 |  |
| 1.9 * |  | 23.99/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 10923-93 ТУ BY 790683385.013-2017 | ГОСТ 2678-94 п.3.10 |  |
| 1.10 * |  | 23.99/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 10923-93 ТУ BY 790683385.013-2017 | ГОСТ 2678-94 п.3.11 |  |
| 1.11 * |  | 23.99/29.040 | Потеря посыпки | ГОСТ 10923-93 ТУ BY 790683385.013-2017 | ГОСТ 2678-94 п.3.25 |  |
| 1.12 * |  | 23.99/11.116 | Полнота пропитки | ГОСТ 10923-93 ТУ BY 790683385.013-2017 | ГОСТ 2678-94 п.3.29 |  |
| 2.1 ** | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем | 23.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 2678-94 | ГОСТ 2678-94 п.3.1 | ул. Чапаева, 11, 213760, г. Осиповичи, Могилевская область |
| 2.2 ** |  | 23.99/11.116 | Внешний вид | СТБ 1107-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п.3.2 |  |
| 2.3 ** |  | 23.99/29.061 | Линейные размеры, площадь | СТБ 1107-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п.3.3 СТБ 1107-2022 пп.8.3-8.5 |  |
| 2.4 * |  | 23.99/29.040 | Масса 1м2 | СТБ 1107-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п.3.22 |  |
| 2.5 * |  | 23.99/29.040 | Масса вяжущего с наплавляемой стороны | СТБ 1107-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п.3.19 |  |
| 2.6 * |  | 23.99/11.116 | Гибкость | СТБ 1107-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п.3.9 |  |
| 2.7 * |  | 23.99/11.116 | Теплостойкость | СТБ 1107-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п.3.12 |  |
| 2.8 * |  | 23.99/29.121 | Разрывная сила при растяжении | СТБ 1107-2022 ТНПА и другая документация | СТБ 1107-2022 п.8.6 ГОСТ 2678-94 п.3.4 |  |
| 2.9 * |  | 23.99/29.121 | Относительное удлинение | СТБ 1107-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п.3.4 |  |
| 2.10 * |  | 23.99/29.040 | Водопоглощение | СТБ 1107-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п.3.10 |  |
| 2.11 * |  | 23.99/26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 1107-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п.3.11 |  |
| 2.12 * |  | 23.99/29.040 | Потеря посыпки | СТБ 1107-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2678-94 п.3.25 |  |
| 2.13 * |  | 23.99/29.145 | Температура хрупкости | СТБ 1107-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11507-78 |  |
| 3.1 ** | Пергамин кровельный | 17.12/42.000 23.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 2678-94 | ГОСТ 2678-94 п.3.1 | ул. Чапаева, 11, 213760, г. Осиповичи, Могилевская область |
| 3.2 ** |  | 17.12/11.116 23.99/11.116 | Внешний вид | СТБ 1093-97 ТУ BY 790683385.021-2021 | ГОСТ 2678-94 п.3.2 |  |
| 3.3 ** |  | 17.12/29.061 23.99/29.061 | Линейные размеры, площадь | СТБ 1093-97 ТУ BY 790683385.021-2021 | ГОСТ 2678-94 п.3.3 |  |
| 3.4 * |  | 17.12/29.121 23.99/29.121 | Разрывная сила при растяжении | СТБ 1093-97 ТУ BY 790683385.021-2021 | ГОСТ 2678-94 п.3.4 ТУ BY 790683385.021-2021 п.4.1 |  |
| 3.5 * |  | 17.12/11.116 23.99/11.116 | Гибкость | СТБ 1093-97 ТУ BY 790683385.021-2021 | ГОСТ 2678-94 п.3.9 |  |
| 3.6 * |  | 17.12/29.040 23.99/29.040 | Водопоглощение | СТБ 1093-97 ТУ BY 790683385.021-2021 | ГОСТ 2678-94 п.3.10 |  |
| 3.7 * |  | 17.12/26.141 23.99/26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 1093-97 ТУ BY 790683385.021-2021 | ГОСТ 2678-94 п.3.11 |  |
| 3.8 * |  | 17.12/11.116 23.99/11.116 | Полнота пропитки | СТБ 1093-97 ТУ BY 790683385.021-2021 | ГОСТ 2678-94 п.3.29 |  |
| 4.1 ** | Мастика кровельная и гидроизоляционная битумно-полимерная горячая | 23.99/42.000 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1262-2021 | СТБ 1262-2021 п.9.1, п.9.2 | ул. Чапаева, 11, 213760, г. Осиповичи, Могилевская область |
| 4.2 * |  | 23.99/11.116 19.20/11.116 | Однородность | СТБ 1262-2021 | СТБ 1262-2021 п.9.18 |  |
| 4.3 * |  | 23.99/29.040 19.20/29.040 | Водопоглощение | СТБ 1262-2021 | ГОСТ 26589-94 п.3.9 СТБ 1262-2021 п.9.12 |  |
| 4.4 * |  | 23.99/29.040 19.20/11.116 | Гибкость | СТБ 1262-2021 | СТБ 1262-2021 п.9.13 |  |
| 4.5 * |  | 23.99/11.116 19.20/11.116 | Теплостойкость | СТБ 1262-2021 | СТБ 1262-2021 п.9.14 ГОСТ 26589-94 п.3.13 |  |
| 4.6 * |  | 23.99/29.145 19.20/29.145 | Температура размягчения | СТБ 1262-2021 | ГОСТ 11506-73 |  |
| 4.7 * |  | 23.99/29.061 19.20/29.061 | Глубина проникания иглы | СТБ 1262-2021 | ГОСТ 11501-78 |  |
| 5.1 ** | Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г | 23.99/42.000 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 2125-2010 | СТБ 2125-2010 п.6.4 | ул. Чапаева, 11, 213760, г. Осиповичи, Могилевская область |
| 5.2 * |  | 23.99/11.116 19.20/11.116 | Внешний вид | СТБ 2125-2010 | СТБ 2125-2010 п.7.3 |  |
| 5.3 * |  | 23.99/29.145 19.20/29.145 | Температура размягчения | СТБ 2125-2010 | ГОСТ 11506-73 |  |
| 5.4 * |  | 23.99/29.061 19.20/29.061 | Глубина проникания иглы | СТБ 2125-2010 | ГОСТ 11501-78 |  |
| 5.5 * |  | 23.99/11.116 19.20/11.116 | Гибкость | СТБ 2125-2010 | ГОСТ 26589-94 п.3.12 |  |
| 5.6 * |  | 23.99/11.116 19.20/11.116 | Удобонаносимость | СТБ 2125-2010 | СТБ 2125-2010 п.7.11 |  |
| 6.1 ** | Битум нефтяной строительный | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6617-2021 ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 6617-2021 п.7.2 ГОСТ 2517-2012 | ул. Чапаева, 11, 213760, г. Осиповичи, Могилевская область |
| 6.2 * |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения | ГОСТ 6617-2021 | ГОСТ 11506-73 |  |
| 6.3 * |  | 19.20/29.061 | Глубина проникания иглы | ГОСТ 6617-2021 | ГОСТ 11501-78 |  |
| 6.4 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки | ГОСТ 6617-2021 | ГОСТ 4333-2014 |  |
| 7.1 ** | Битумы модифицированные дорожные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 | ул. Чапаева, 11, 213760, г. Осиповичи, Могилевская область |
| 7.2 * |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения | СТБ 1220-2020 | ГОСТ 11506-73 |  |
| 7.3 * |  | 19.20/29.061 | Глубина проникания иглы | СТБ 1220-2020 | ГОСТ 11501-78 |  |
| 7.4 * |  | 19.20/29.145 | Температура хрупкости | СТБ 1220-2020 | ГОСТ 11507-78 |  |
| 7.5 * |  | 19.20/11.116 | Однородность | СТБ 1220-2020 | СТБ 1220-2020 п.9.10 |  |
| 8.1 * | Мастики кровельные и гидроизоляционные битумные, битумно-полимерные горячие | 23.99/29.121 19.20/29.121 | Прочность сцепления с основанием | СТБ 1262-2021 СТБ 2125-2010 | ГОСТ 26589-94 п.3.4 СТБ 1262-2021 п.9.9 СТБ 2125-2010 п.7.8 | ул. Чапаева, 11, 213760, г. Осиповичи, Могилевская область |
| 8.2 * |  | 23.99/29.121 19.20/29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения | СТБ 1262-2021 СТБ 2125-2010 | ГОСТ 26589-94 п.3.6 СТБ 1262-2021 п.9.10 СТБ 2125-2010 п.7.9 |  |
| 8.3 * |  | 23.99/29.121 19.20/29.121 | Условная прочность, относительное удлинение | СТБ 1262-2021 СТБ 2125-2010 | ГОСТ 26589-94 п.3.3 СТБ 1262-2021 п.9.11 |  |