ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Технические устройства объектов и производств с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - визуально-оптический метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск |  |
| 1.1** ТР | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (сварные соединения и основной металл) | 24.10/32.089 | Магнитная память металла | ГОСТ Р 52330-2005; ГОСТ Р ИСО 24497-1-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ТР ТС 032/2013 п. 28 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск | ТР ТС 032/2013 |
| 1.2** | Технические устройства объектов и производств с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4284-2012 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск |  |
| 1.2** ТР | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (сварные соединения и основной металл) | 24.10/32.089 | Магнитная память металла | ГОСТ Р 52330-2005; ГОСТ Р ИСО 24497-1-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ТР ТС 032/2013 п. 28 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск | ТР ТС 032/2013 |
| 1.3** | Технические устройства объектов и производств с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 4263-2012; МВИ.МН 5749-2017; МВИ.МН 5854-2017 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск |  |
| 1.3** ТР | Магистральные трубопроводы, внутрипромысловые и местные распределительные трубопроводы, оборудование, предназначенное для транспортирования газа, нефти и других продуктов, и другое оборудование, используемое на станциях регулирования давления или на ком-прессорных станциях (сварные соединения и основной металл) | 24.10/32.089 | Магнитная память металла | ГОСТ Р 52330-2005; ГОСТ Р ИСО 24497-1-2009; ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009; ТР ТС 032/2013 п. 28 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск | ТР ТС 032/2013 |
| 1.4** | Технические устройства объектов и производств с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск |  |
| 1.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 1.6** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 1.7** |  |  | Ультразвуковой контроль, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005; СТБ ИСО 10124-2001 |  |  |
| 1.8** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 1.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -определение макроструктуры материала; -определение глубины обезуглероженного слоя; -определение неметаллических включений; -выявление и определение величины зерна; -определение микроструктуры материалов; -определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 1.10** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности, вакуумно-пузырьковый метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 1.11** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 2.1** | Технические устройства, эксплуатируемые на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 кг | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - визуально-оптический метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск |  |
| 2.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4284-2012 |  |  |
| 2.3** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 4263-2012; МВИ.МН 5749-2017; МВИ.МН 5854-2017 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 2.6** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 2.7** |  |  | Ультразвуковой контроль, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005; СТБ ИСО 10124-2001 |  |  |
| 2.8** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 2.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -определение макроструктуры материала; -определение глубины обезуглероженного слоя; -определение неметаллических включений; -выявление и определение величины зерна; -определение микроструктуры материалов; -определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 2.10** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности, вакуумно-пузырьковый метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 2.11** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 3.1** | Потенциально опасные объекты и эксплуатируемые на них технические устройства: оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - визуально-оптический метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск |  |
| 3.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4284-2012 |  |  |
| 3.3** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 4263-2012; МВИ.МН 5749-2017; МВИ.МН 5854-2017 |  |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 3.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 3.6** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 3.7** |  |  | Ультразвуковой контроль, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005; СТБ ИСО 10124-2001 |  |  |
| 3.8** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 3.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -определение макроструктуры материала; -определение глубины обезуглероженного слоя; -определение неметаллических включений; -выявление и определение величины зерна; -определение микроструктуры материалов; -определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 3.10** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности, вакуумно-пузырьковый метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 3.11** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 4.1** | Потенциально опасные объекты и эксплуатируемые на них технические устройства газораспределительной системы | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - визуально-оптический метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск |  |
| 4.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4284-2012 |  |  |
| 4.3** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 4263-2012; МВИ.МН 5749-2017; МВИ.МН 5854-2017 |  |  |
| 4.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 4.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 4.6** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 4.7** |  |  | Ультразвуковой контроль, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005; СТБ ИСО 10124-2001 |  |  |
| 4.8** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 4.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -определение макроструктуры материала; -определение глубины обезуглероженного слоя; -определение неметаллических включений; -выявление и определение величины зерна; -определение микроструктуры материалов; -определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 4.10** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности, вакуумно-пузырьковый метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 4.11** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 5.1** | Потенциально опасные объекта и эксплуатируемые на них технические устройства: газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - визуально-оптический метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск |  |
| 5.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4284-2012 |  |  |
| 5.3** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 4263-2012; МВИ.МН 5749-2017; МВИ.МН 5854-2017 |  |  |
| 5.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 5.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 5.6** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 5.7** |  |  | Ультразвуковой контроль, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005; СТБ ИСО 10124-2001 |  |  |
| 5.8** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 5.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -определение макроструктуры материала; -определение глубины обезуглероженного слоя; -определение неметаллических включений; -выявление и определение величины зерна; -определение микроструктуры материалов; -определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 5.10** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности, вакуумно-пузырьковый метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 5.11** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 6.1** | Потенциально опасные объекты магистральных трубопроводов и эксплуатируемые на них технические устройства | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - визуально-оптический метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск |  |
| 6.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4284-2012 |  |  |
| 6.3** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 4263-2012; МВИ.МН 5749-2017; МВИ.МН 5854-2017 |  |  |
| 6.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 6.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 6.6** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 6.7** |  |  | Ультразвуковой контроль, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005; СТБ ИСО 10124-2001 |  |  |
| 6.8** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 6.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -определение макроструктуры материала; -определение глубины обезуглероженного слоя; -определение неметаллических включений; -выявление и определение величины зерна; -определение микроструктуры материалов; -определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 6.10** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности, вакуумно-пузырьковый метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 6.11** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 7.1** | Технологические трубопроводы и их элементы, промышленная трубопроводная арматура | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - визуально-оптический метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск |  |
| 7.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4284-2012 |  |  |
| 7.3** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 4263-2012; МВИ.МН 5749-2017; МВИ.МН 5854-2017 |  |  |
| 7.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 7.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 7.6** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 7.7** |  |  | Ультразвуковой контроль, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005; СТБ ИСО 10124-2001 |  |  |
| 7.8** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 7.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -определение макроструктуры материала; -определение глубины обезуглероженного слоя; -определение неметаллических включений; -выявление и определение величины зерна; -определение микроструктуры материалов; -определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 7.10** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности, вакуумно-пузырьковый метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 7.11** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 8.1** | Оборудование для хранения углеводородов в глубинных горизонтах, нефтяные и газовые скважины и контролируемые на них элементы, в том числе установки по закачке нефти, газа и нефтепродуктов в глубинные горизонты; трубопроводы для закачки нефти, газа и нефтепродуктов; фонтанная и запорная арматура скважин | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - визуально-оптический метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск |  |
| 8.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4284-2012 |  |  |
| 8.3** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 4263-2012; МВИ.МН 5749-2017; МВИ.МН 5854-2017 |  |  |
| 8.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 8.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 8.6** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 8.7** |  |  | Ультразвуковой контроль, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005; СТБ ИСО 10124-2001 |  |  |
| 8.8** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 8.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -определение макроструктуры материала; -определение глубины обезуглероженного слоя; -определение неметаллических включений; -выявление и определение величины зерна; -определение микроструктуры материалов; -определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 8.10** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности, вакуумно-пузырьковый метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 8.11** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 9.1** | Насосное и компрессорное оборудование, вентиляторы промышленные. Технологическое оборудование с вращающимися деталями | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - визуально-оптический метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск |  |
| 9.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4284-2012 |  |  |
| 9.3** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 4263-2012; МВИ.МН 5749-2017; МВИ.МН 5854-2017 |  |  |
| 9.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 9.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 9.6** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 9.7** |  |  | Ультразвуковой контроль, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005; СТБ ИСО 10124-2001 |  |  |
| 9.8** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 9.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -определение макроструктуры материала; -определение глубины обезуглероженного слоя; -определение неметаллических включений; -выявление и определение величины зерна; -определение микроструктуры материалов; -определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 9.10** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности, вакуумно-пузырьковый метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 9.11** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 9.12** |  | 24.10/35.059 | Вибродиагностический контроль, измерение параметров вибрации: - виброперемещение; - виброскорость; - виброускорение | ГОСТ 24347-80; ГОСТ 31350-2007 (ИСО 14694:2003); ГОСТ 31351-2007 (ИСО 14695:2003); ГОСТ ИСО 10816-1-97; ГОСТ ИСО 10816-3-2002; ГОСТ ИСО 10816-4-2002 |  |  |
| 10.1** | Объекты железнодорожного транспорта (грузовые вагоны) | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - визуально-оптический метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск |  |
| 10.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4284-2012 |  |  |
| 10.3** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 4263-2012; МВИ.МН 5749-2017; МВИ.МН 5854-2017 |  |  |
| 10.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 10.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 10.6** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 10.7** |  |  | Ультразвуковой контроль, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005; СТБ ИСО 10124-2001 |  |  |
| 10.8** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 10.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -определение макроструктуры материала; -определение глубины обезуглероженного слоя; -определение неметаллических включений; -выявление и определение величины зерна; -определение микроструктуры материалов; -определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 10.10** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности, вакуумно-пузырьковый метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 10.11** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 11.1** | Автомобильные цистерны для перевозки опасных грузов | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - визуально-оптический метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск |  |
| 11.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4284-2012 |  |  |
| 11.3** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 4263-2012; МВИ.МН 5749-2017; МВИ.МН 5854-2017 |  |  |
| 11.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 11.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 11.6** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 11.7** |  |  | Ультразвуковой контроль, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005; СТБ ИСО 10124-2001 |  |  |
| 11.8** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 11.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -определение макроструктуры материала; -определение глубины обезуглероженного слоя; -определение неметаллических включений; -выявление и определение величины зерна; -определение микроструктуры материалов; -определение содержания ферритной фазы - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 11.10** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности, вакуумно-пузырьковый метод: - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 11.11** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия: - сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 12.1** | Металлопродукция, изделия машиностроения и металлопроизводства, металлоконструкции (поковки, прокат, отливки, штамповки, листы, трубы и др.) | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - визуально-оптический метод - основной металл | ГОСТ 23479-79 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск |  |
| 12.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4284-2012 |  |  |
| 12.3** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения; - основной металл | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 4263-2012; МВИ.МН 5749-2017; МВИ.МН 5854-2017 |  |  |
| 12.4** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия - основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 12.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль: - основной металл | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 17638-2013 |  |  |
| 12.6** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой контроль, эхо-метод: - основной металл | ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 28831-90 |  |  |
| 12.7** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый контроль: - основной металл | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 12.8** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -определение макроструктуры материала; -определение глубины обезуглероженного слоя; -определение неметаллических включений; -выявление и определение величины зерна; -определение микроструктуры материалов; -определение содержания ферритной фазы - основной металл | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 8233-56 |  |  |
| 13.1** | Магистральные трубопроводы. Оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления. Технологические трубопроводы. Сооружения подземные | 24.10/32.089 | Измерение толщины антикоррозионных покрытий | АМИ.ГМ 0360-2025; МВИ.МН 5756-2017 | ул. Франциска Скорины, 51, пом.301Б, 220084, г. Минск |  |
| 13.2** |  | 24.10/32.166 | Электрический метод контроля антикоррозионных покрытий: - измерение параметров коррозионного состояния и состояния изоляционных покрытий (методы интенсивных измерений); - определение коррозионной агрессивности грунта по удельному электрическому сопротивлению; -определение наличия блуждающих токов в земле; - определение опасного влияния блуждающего постоянного тока; - определение опасного влияния переменного тока; - определение переходного электрического сопротивления защитного покрытия; - измерение поляризационного потенциала сооружения при электрохимической защите; - измерение суммарного потенциала сооружения при электрохимической защите; - определение исправности вставки электроизолирующей; - измерение сопротивлений растеканию тока анодных заземлений, токоотводов-протекторов; - измерение сопротивления цепи «труба-кожух»; - контроль состояния изоляционного покрытия трубопроводов | ГОСТ 9.602-2016; МВИ.МН 4614-2013; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |  |
| 13.3** |  | 24.10/29.137 | Определение сопротивления защитного покрытия вдавливанию (пенетрации) | ГОСТ 9.602-2016; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 |  |  |
| 13.4** |  | 24.10/29.121 | Определение прочности защитного покрытия при ударе |  |  |  |
| 13.5** |  | 24.10/29.137 | Определение адгезии изоляционных покрытий |  |  |  |