|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0207

от 29 января 1996 года

на  бланке №

на  5  листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «31» марта 2016 на 5 листах

отдела технического контроля

Филиала «Лидастройконструкция»

Открытого акционерного общества «Гроднооблсельстрой»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | А10.Б46 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 3.13 табл.1, 11, 16 | ГОСТ 13015.1-81 п. 20 ГОСТ 10180-2012 п. 2.2 |
| 1.2 |  | А10.Б29 | Линейные размеры изделий и конструкций, и их элементов, в том числе: | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1, табл.1 ГОСТ 13015.1-81 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1, 2.2, 3.1, 3.2 |
|  |  |  | - определяющие положение закладных изделий и элементов; |  |  |
|  |  |  | - отклонение от прямолинейности; |  |  |
|  |  |  | - отклонение от плоскостности; |  |  |
|  |  |  | - отклонение от перпендикулярности; |  |  |
|  |  |  | - отклонение от равенства длин диагоналей |  |  |
| 1.3 |  | А10.Б29 | Ширина раскрытия трещин | ГОСТ 13015.0-83 п. 13.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 п. 1.5 |
| 1.4 |  | А10.Б29 | Толщина защитного слоя бетона | ГОСТ 13015.0-83 п. 12.2 табл. 2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22904-93 |

|  | _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | 25.03.2016 дата (число, месяц, год) | Лист 1 Листов 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0207 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Смеси бетонные | А10.Б46 | Отбор проб | стб 1035-96 | СТБ 1035-96 п.6.1 СТБ 1545-2005 п.4 |
| 2.2 |  | А10.Б29 | Марка по удобоукладываемости | СТБ 1035-96 п.4.5 | СТБ 1035-96 п.5.2 СТБ 1545-2005 п.5 |
| 2.3 |  | А10.Б29 | Плотность | стб 1035-96 | СТБ 1035-96 п.5.3 СТБ 1545-2005 п.6 |
| 3.1 | Растворы строительные | А10.Б29 | Марка раствора по прочности на сжатие | СТБ 1307-2012 п.5.3.2 | ГОСТ 5802-86 п. 6 |
| 4.1 | Бетоны конструкционные тяжелые. Бетоны легкие Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | А10.Б46 | Отбор проб и изготовление контрольных образцов | СТБ 1545-2005 п.4 СТБ 1035-96 | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |
| 4.2 |  | А10.Б39 | Класс бетонов по прочности на сжатие и растяжение при изгибе | СТБ 1544-2005 п.п. 4.4.1, 6.9, 7.3 СТБ 1187-99 п.4.1.3 СТБ 2221-2011 п.4.4 | ГОСТ 10180-2012 |
| 4.3 |  | А10.Б29 | Средняя плотность | СТБ 1544-2005 п.3.14 СТБ 1187-99 п.4.1.6 | ГОСТ 12730.1-78 |
| 4.4 |  | А10.Б29 | Водопоглащение | СТБ 1544-2005 п.7.6 | ГОСТ12730.3-78 |
| 4.5 |  | А10.Б29 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-81 п. 2 |
| 4.6 |  | А10.Б40 | Марка бетона по морозостойкости | СТБ 1544-2005 п.4.4.2 СТБ 2221-2011 п.4.4 | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 5.1 | Камни бетонные стеновые | А10.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1008-95 | СТБ 1008-95 п.5 |
| 5.2 |  | А10.Б29 | Геометрические размеры |  | СТБ 1008-95 п.6.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 5.3 |  | А10.Б29 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 5.4 |  | А10.Б29 | Предел прочности на сжатие |  | ГОСТ 8462-85 |
| 5.5 |  | А10.Б29 | Масса камня |  | СТБ 1008-95 п.6.10 |
| 5.6 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 |

| ________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | 25.03.2016 дата (число, месяц, год) | Лист 2 Листов 5 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0207 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Камни бетонные и железобетонные бортовые | А10.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1097-2012 | СТБ 1097-2012 п.6.1 ГОСТ 13015.1-81 |
| 6.2 |  | А10.Б29 | Внешний вид и категория лицевой поверхности |  | СТБ 1097-2012 п.4.6 ГОСТ 13015.0-83 п.13 |
| 6.3 |  | А10.Б29 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 6.4 |  | А10.Б29 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1152-99 п.7.1 |
| 6.5 |  | А10.Б29 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1152-99 п.7.1 |
| 6.6 |  | А10.Б29 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 6.7 |  | А10.Б29 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 |
| 7.1 | Плиты бетонные и железобетонные тротуарные | А10.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1071-2007 | СТБ 1071-2007 п.5.1 ГОСТ 13015.1-81 |
| 7.2 |  | А10.Б29 | Внешний вид и категория лицевой поверхности |  | СТБ 1071-2007 п.4.9 ГОСТ 13015.0-83 п.13 |
| 7.3 |  | А10.Б29 | Геометрические размеры |  | СТБ 1071-2007 п.6.10 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 7.4 |  | А10.Б29 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1152-99 п.7.1 |
| 7.5 |  | А10.Б29 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1152-99 п.7.1 |
| 7.6 |  | А10.Б29 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 |
| 7.7 |  | А10.Б29 | Истираемость |  | ГОСТ 13087-81 п.2 |
| 7.8 |  | А10.Б29 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 |

| ________________________ М.П. подпись ведущего оценщика |  | 25.03.2016 дата (число, месяц, год) | Лист 3 Листов 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0207 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Арматура напрягаемая и ненапрягаемая | А10.Б29 | Отбор образцов | СТБ 1706-2006 | ГОСТ 12004-81 п.1 |
| 8.2 |  | А10.Б29 | Временное сопротивление разрыву | СТБ 1704-2012 СТБ 1341-2009 | ГОСТ 12004-81 п.2, п.3 |
| 8.3 |  | А10.Б29 | Предел текучести |  | ГОСТ 12004-81 п.2, п.3 |
| 8.4 |  | А10.Б29 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 12004-81 п.2, п.3 |
| 9.1 | Песок для строительных работ | А10.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 8736-93 п.5.5 | ГОСТ 8735-88 п. 2 |
| 9.2 |  | А10.Б29 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-93 п.4.3 | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 9.3 |  | А10.Б29 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8736-93 п.4.4.1, табл. 4 | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 9.4 |  | А10.Б29 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 9.5 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 9.6 |  | А10.Б29 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8736-93 п.4.4.1, табл.4 | ГОСТ 8735-88 п. 5.1 |
| 10.1 | - Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | А10.Б46 | Отбор образцов | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-90 ТНПА и другая документация | СТБ 2174-2011 п. 6.9 ГОСТ 10922-2012 п.6.17-6.18, п. 6.26-6.27 |
| 10.2 |  | А10.Б29 | Диаметр, класс и марка арматурной стали |  | СТБ 2174-2011 п.7.1 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.2 |
| 10.3 |  | А10.Б29 | Длина отдельных стержней, расстояние между крайними стержнями по длине, ширине или высоте |  | СТБ 2174-2011 п.7.1, п.7.2 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.1-89 п.1.1.1 |
| 10.4 |  | А10.Б29 | Расстояние от крайнего стержня одного направления до торца стержня другого направления (длина выпуска стержня) |  | СТБ 2174-2011 п. 7.3 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1 |

| ________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | 25.03.2016 дата (число, месяц, год) | Лист 4 Листов 5 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0207 |
| --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.5 |  | - Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | А10.Б29 | Расстояние между двумя соседними продольными стержнями | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-90 ТНПА и другая документация | СТБ 2174-2011 п.п. 7.1, 7.2 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1 ГОСТ 10922-2012 |
| 10.6 |  |  | А10.Б29 | Длина и ширина плоского элемента |  |  |
| 10.7 |  |  | А10.Б29 | Расстояние от края плоского элемента изделия до ближайшей точки поверхности анкерного стержня |  | СТБ 2174-2011 п. 7.1 ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1.1 ГОСТ 10922-2012 |
| 10.8 |  |  | А10.Б29 | Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов |  | СТБ 2174-2011 п.7.4 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.1-89 п.1.1.1 |
| 10.9 |  |  | А10.Б29 | Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней |  | СТБ 2174-2011 п.7.5 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.1-89 п. 2.2 |
| 10.10 |  |  | А10.Б31 | Качество сварных соединений |  | СТБ 2174-2011 п.7.9 ГОСТ 10922-2012 |
| 10.11 |  |  | А10.Б39 | Прочность сварных соединений в закладных деталях | ГОСТ 10922-2012 п.5.14, табл.4 СТБ 2174-2011 п.5.5, табл.2 | ГОСТ 10922-2012 п.7.15, п.7.16 СТБ 2174-2011 п.п. 7.10, 7.11 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации Республики

Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»                                 Т.А.Николаева

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | 25.03.2016 дата (число, месяц, год) | Лист 5 Листов 5 |
| --- | --- | --- |