|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3597 от «21» апреля 2008 года На бланке № _________ На 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» апреля 2016 года

испытательной лаборатории

Белорусско-американского совместного предприятия «Завод стеклопакетов и

архитектурного стекла» в форме общества с ограниченной ответственностью

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Стеклопакеты клееные | А10.Б29 | Высота, ширина, предельные отклонения по высоте и ширине | ГОСТ 24866-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24866-99 п. 6.2 |
| 1.2 |  | А10.Б29 | Толщина, предельные отклонения от номинальной толщины |  | ГОСТ 24866-99 п. 6.3 |
| 1.3 |  | А10.Б29 | Разность длин диагоналей |  | ГОСТ 24866-99 п. 6.2 |
| 1.4 |  | А10.Б29 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 24866-99 п. 6.5 |
| 1.5 |  | А10.Б29 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 24866-99 п. 6.4 |
| 1.6 |  | А10.Б29 | Отклонения от формы |  | ГОСТ 24866-99 п.п. 6.2-6.5 |
| 1.7 |  | А10.Б29 | Глубина герметизирующих слоев |  | ГОСТ 24866-99 п. 6.8 |
| 1.8 |  | А10.Б31 | Непрерывность герметизирующих слоев |  | ГОСТ 24866-99 п. 6.8 |
| 1.9 |  | А10.Б31 | Пороки внешнего вида |  | ГОСТ 24866-99 п. 6.6 |
| 1.10 |  | А10.Б33 | Оптические искажения |  | ГОСТ 24866-99 п. 6.7 ГОСТ 111-2001 п. 7.7 |
| 1.11 |  | А10.Б29 | Герметичность |  | ГОСТ 24866-99 п. 6.9 |
| 1.12 |  | А10.Б29 | Объем заполнения камер газом |  | ГОСТ 24866-99 п.6.16 |
| 1.13 |  | А10.Б29 | Точка росы |  | ГОСТ 24866-99 п.6.10 |
| 1.14 |  | А10.Б39 | Механическая прочность |  | ГОСТ 24866-99 п.6.14 СТБ 51.2.06-2005 п.п. 9.6, 9.7 |
| 1.15 |  | А10.Б29 | Эффективность влагопоглотителя |  | ГОСТ 24866-99 п.6.18 |
| 1.16 | Стеклопакеты клееные | А10.Б39 | Адгезионная способность герметика первого (внутреннего) герметизирующего слоя | ГОСТ 24866-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24866-99 п.6.19 |
| 1.17 |  | А10.Б39 | Адгезионная способность герметика второго герметизирующего слоя |  | ГОСТ 24866-99 п.6.20 |
| 2.1 | Стекло листовое (в т.ч. узорчатое, армированное, многослойное, окрашенное в массе, закаленное, солнцезащитное, с низко-эмиссионным твердым покрытием, энерго-сберегающее с мягким покрытием) | А21.Б29 | Номинальная толщина, предельные отклонения по толщине и разно-толщинность листа | ГОСТ 111-2001 ГОСТ 5533-86 ГОСТ 30826-2001 ГОСТ 30698-2000 ГОСТ 30733-2000 ГОСТ 31364-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 111-2001 п. 7.1 ГОСТ 5533-86 п. 4.2 ГОСТ 30826-2001 п. 6.2 ГОСТ 30698-2000 п. 6.3 ГОСТ 30733-2000 п. 6.2 |
| 2.2 |  | А21.Б29 | Предельные отклонения номинальных размеров, длина и ширина |  | ГОСТ 111-2001 п. 7.2 ГОСТ 5533-86 п. 4.1 ГОСТ 30826-2001 п. 6.1 ГОСТ 30733-2000 п. 6.1 ГОСТ 30698-2000 п. 6.2 ГОСТ 31364-2007 п. 9.1 |
| 2.3 |  | А21.Б29 | Смещение листов стекла |  | ГОСТ 30826-2001 п. 6.1 |
| 2.4 |  | А21.Б29 | Длина диагоналей, разность длин диагоналей |  | ГОСТ 111-2001 п. 7.3 ГОСТ 5533-86 п. 4.1 ГОСТ 30826-2001 п. 6.1 ГОСТ 30698-2000 п. 6.2 ГОСТ 31364-2007 п. 9.2 ГОСТ 30733-2000 п. 6.1 |
| 2.5 |  | А21.Б29 | Отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 111-2001 п. 7.4 ГОСТ 30698-2000 п. 6.14 ГОСТ 30826-2001 п. 6.13 ГОСТ 31364-2007 п. 9.3 |
| 2.6 |  | А21.Б29 | Отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 111-2001 п. 7.5 ГОСТ 31364-2007 п. 9.4 ГОСТ 30826-2001 п. 6.14 ГОСТ 30698-2000 п.6.15 ГОСТ 30733-2000 п. 6.11 |
| 2.7 | Стекло листовое (в т.ч. узорчатое, армированное, многослойное, окрашенное в массе, закаленное, солнцезащитное, с низко-эмиссионным твердым покрытием, энерго-сберегающее с мягким покрытием) | А21.Б29 | Отклонение от формы | ГОСТ 111-2001 ГОСТ 5533-86 ГОСТ 30826-2001 ГОСТ 30698-2000 ГОСТ 30733-2000 ГОСТ 31364-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30698-2000 п. 6.4 |
| 2.8 |  | А21.Б29 | Требования к краю Требования к качеству кромки и углов |  | ГОСТ 111-2001 п.п. 7.5, 7.6 ГОСТ 5533-86 п. 4.4 ГОСТ 30826-2001 п. 6.3 ГОСТ 30698-2000 пп. 6.6, 6.7 ГОСТ 30733-2000 п.6.4 ГОСТ 31364-2007 п.п. 9.4, 9.6 |
| 2.9 |  | А21.Б31 | Внешний вид |  | ГОСТ 5533-86 п. 4.3 ГОСТ 30826-2001 п. 6.4. |
| 2.10 |  | А21.Б31 | Количество и размеры допустимых пороков |  | ГОСТ 111-2001 п. 7.9 ГОСТ 5533-86 п. 4.3 ГОСТ 30826-2001 п. 6.4 ГОСТ 30698-2000 п. 6.8 ГОСТ 30733-2000 п. 6.3 ГОСТ 31364-2007 п. 9.5 |
| 2.11 |  | А21.Б33 | Оптические искажения |  | ГОСТ 111-2001 п. 7.7 ГОСТ 30698-2000 п. 6.12 ГОСТ 30733-2000 п. 6.6 ГОСТ 31364-2007 п. 9.8 |
| 2.12 |  | А21.Б39 | Стойкость к удару мягким телом |  | ГОСТ 30826-2001 п. 6.11 |
| 2.13 |  | А21.Б39 | Механическая прочность |  | ГОСТ 30826-2001 п. 6.9 ГОСТ 30698-2000 п. 6.9 |

.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		Т.А.Николаева