|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2741 от 11 июля 2005 года на 7 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 сентября 2008 года

Управления лабораторных и исследовательских работ

Производственного республиканского унитарного предприятия

«Минский автомобильный завод»

| Наименование объекта или видов испытания | КОД МКС | Характеристика объекта или видов испытания | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | продукции | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Металлоконструк-ции, трубы: (при аттестации сварщиков): - контрольные образцы сварных соединений |  | Испытание на статический изгиб Испытание на растяжение Испытание на сплющивание | Правила аттестации сварщиков РБ по руч-ной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением Утв. Проматомнадзор РБ 27.06.94г. п. 3.1 (табл. 4), п. 3.8 СТБ 1016-96 Соединения сварные. Общие технические условия | ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств |
| Сосуды, ра-ботающие под давлением (воздухопроводы, ресиверы, фильтры паропроводов): - при техническом диагностировании и в эксплуатации |  | Измерение твердости | Правила устройства и безопасной эксплуата-ции сосудов, работаю-щих под давлением. Утв. постановлением МЧС РБ № 56 от 27.12.2005г. СНиП III-18-75 Металлические конструкции РД 34.17.439-96 Методические указания по техническому диагностированию и продлению срока службы сосудов, работающих под давлением п. 5.9 | ГОСТ 9012-59 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю |

№ BY/112 02.2.0.2741								лист 2 листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крепежные изделия |  | Класс прочности | КД на изделие (чертеж изделия) | ГОСТ 1759.4-87 Болты, винты и шпильки. Механи-ческие свойства и методы испытаний |
| Детали МАЗ |  | Твердость | КД на изделие (чертеж изделия) | ГОСТ 9012-59 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердос-ти по Роквеллу ГОСТ 2999-75 Металлы. Метод измерения твердос- ти по Виккерсу ГОСТ 22975-78 Метод измерения твердости по Рок-веллу при малых нагрузках (по супер-Роквеллу) |
| Чугунное литье |  | Твердость Временное сопротивление Относительное удлинение | ТУ РБ 05808729.010-94 Отливки и детали из ковкого чугуна для изделий автотехники ТУ РБ 05808729.029-95 Отливки и детали из серого чугуна для изделий автотехники ГОСТ 7293-85 Чугун с шаровидным графитом для отливок | ГОСТ 9012-59 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение |
| Стальное литье |  | Твердость Временное сопротивление Относительное удлинение | ГОСТ 977-88 Отливки стальные ТУ РБ 05808729.048-96 Отливки и детали из конструкционной нелегированной стали ИМ 37.160.323-81 Приемка отливок, изго-товляемых методом литья по выплавляемым моделям | ГОСТ 9012-59 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение |

№ BY/112 02.2.0.2741								лист 3 листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветное литье |  | Твердость Временное сопротивление Относительное удлинение | ГОСТ 1583-93 Сплавы алюминиевые литейные ГОСТ 17711-93 Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные ГОСТ 613-79 Бронзы оловянные литейные | ГОСТ 9012-59 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение |
| Проволока стальная |  | Временное сопротивление Относительное удлинение, сужение Число скручиваний | ГОСТ 9389-75 Проволока стальная углеродистая пружинная ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 5663-79 Проволока стальная углеродистая для холодной высадки | ГОСТ 10446-80 Проволока. Метод испытания на растяжение ГОСТ 10447-93 Проволока. Метод испытания на навивание ГОСТ 1545-80 Проволока. Метод испытания на скручивание |
| Прокаливае-мость |  | Полоса прокаливаемости | ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отдел-кой поверхности из углеродистой ка-чественной конс-трукционной стали ГОСТ 4543-71 Прокат из легиро-ванной конструк-ционной стали | ГОСТ 5667-69 Сталь. Метод испытания на прокаливаемость |
| Накладки тормозные |  | Твердость | ГОСТ 1786-95 Накладки фрикционные. Общие технические требования | ГОСТ 9012-59 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю |

№ BY/112 02.2.0.2741								лист 4 листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокат стальной (листы, ленты) |  | Твердость Временное сопротивление Относительное удлинение Глубина выдавливания сферической лунки | ГОСТ 4041-71 Прокат листовой для холодной штамповки из конструкционной качественной стали. ГОСТ 2284-79 Лента холоднокатаная из углеродистой конструкционной стали ГОСТ 503-81 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали ГОСТ 9045-93 Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения | ГОСТ 9012-59 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердос-ти по Роквеллу ГОСТ 22975-78 Метод измерения твердости по Рок-веллу при малых нагрузках (по супер-Роквеллу) ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение ГОСТ 11701-84 Металлы. Методы испытания на растяжение тонких листов и лент ГОСТ 10510-80 Металлы. Метод испытания на выдавливание листов и лент по Эриксену |
| Листы и ленты из цветных металлов |  | Временное сопротивление Относительное удлинение | ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 13726-97 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 1173-2006 Фольга, ленты, листы и плиты медные ГОСТ 2208-2007 Фольга, ленты, листы и плиты латунные | ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение ГОСТ 11701-84 Металлы. Методы испытания на растяжение тонких листов и лент |

№ BY/112 02.2.0.2741								лист 5 листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубы |  | Твердость Временное сопротивление Относительное удлинение | ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горяче-деформированные ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. ГОСТ 10707-80 Трубы стальные элек-тросварные холодно-деформированные | ГОСТ 10006-80 Трубы металличес-кие. Методы испы-тания на растяжение ГОСТ 9012-59 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю ГОСТ 8695-75 Трубы. Метод испытания на сплющивание |
| Прутки стальные |  | Группа осадки Твердость | ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиб-рованный, со специаль-ной отделкой поверх-ности из углеродистой качественной конс-трукционной стали ГОСТ 4543-71 Прокат из легирован-ной конструкционной стали ГОСТ 10702-78 Прокат из качественной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки | ГОСТ 8817-82 Метод испытания на осадку ГОСТ 9012-59 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю |
| Детали, подвергаемые химико-термической обработке |  | Твердость Толщина диффузионного слоя | КД на изделие (чертеж изделия) | ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу ОСТ 37.001.056-74 Методы измерения толщины цементиро-ванного слоя деталей ОСТ 37.001.058-74 Методы измерения толщины цианиро-ванного слоя деталей ОСТ 37.001.059-74 Методы измерения толщины азотиро-ванного слоя деталей |

№ BY/112 02.2.0.2741								лист 6 листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детали, подвергаемые закалке ТВЧ |  | Твердость Толщина закаленного ТВЧ слоя | КД на изделие (чертеж изделия) | ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод из-мерения твердости по Роквеллу ОСТ 37.001.060-74 Методы измерения толщины поверхнос-тной закалки деталей |
| Детали, подвергаемые улучшению |  | Твердость | КД на изделие (чертеж изделия) | ГОСТ 9012-59 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердос-ти по Роквеллу |
| Входной контроль стального металлопроката |  | Макроструктура Качество поверхности | ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отдел-кой поверхности из углеродистой ка-чественной конс-трукционной стали ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали | ГОСТ 10243-75 Методы испытаний и оценки макроструктуры |
| Входной контроль стального металлопроката |  | Определение содержания С, Si. S. Mn. Cr. Ni. Cu в марках стали 20, 30, 35, 40, 45, 50 | ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отдел-кой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали | ГОСТ 22536.0-87 Сталь углеродистая и чугун нелегиро-ванный. Общие требования к мето-дам анализа ГОСТ 22536.1-88 Сталь углеродистая и чугун нелегиро-ванный. Методы определения обще-го углерода и гра-фита. Кулономет-ричесий метод ГОСТ 22536.2-87 Сталь углеродистая и чугун нелегиро-ванный. Методы определения серы. Метод йодид-йо-датного титрования ГОСТ 22536.4-87 Сталь углеродистая и чугун нелегиро-ванный. Методы определения крем-ния. Гравиметри-ческий метод |

№ BY/112 02.2.0.2741								лист 7 листов 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входной контроль стального металлопроката |  | Определение содержания С, Si. S. Mn. Cr. Ni. Cu в марках стали У8, У8Г, У9, У10 | ГОСТ 1435-99 Прутки, полосы и мотки из инструментальной нелегированной стали | ГОСТ 22536.5-87 Сталь углеродистая и чугун нелегиро-ванный. Методы определения марганца. Титриметрический метод ГОСТ 22536.7-88 Сталь углеродистая и чугун нелегиро-ванный. Методы определения хрома. Титриметрический метод ГОСТ 22536.8-88 Сталь углеродистая и чугун нелегиро-ванный. Методы определения меди. Фотометрический метод ГОСТ 22536.9-88 Сталь углеродистая и чугун нелегиро-ванный. Методы определения нике-ля. Гравиметри-ческий метод |

| Директор БелГИМ- Руководитель Органа по аккредитации лабораторий |  | Н.А. Жагора |
| --- | --- | --- |