|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0075 |  |
|  | от 14.02.1995 |  |
|  | на бланке № 0010257 |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 апреля 2023 года центральной заводской лаборатории инженерно-технического центра Открытого акционерного общества «Белшина»

| № п/п | Наимено-вание объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливаю-щего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ш. Минское, 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Резина, резиновые изделия, шины, проре-зиненная ткань | 22.19/29.143 | Твердость по Шору А | ГОСТ 13298 ТНПА и другая документация | ГОСТ 263 |
| 1.2* |  | 22.19/29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 12251 |
| 1.3* |  | 22.19/26.080 | Температурный предел хрупкости |  | ГОСТ 7912 |
| 1.4* |  | 22.19/29.121 | Напряжение при заданном удлинении |  | ГОСТ ISO 37 |
| 1.5* |  | 22.19/29.121 | Прочность при разрыве |  | ГОСТ ISO 37 |
| 1.6* |  | 22.19/29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ ISO 37 |
| 1.7* |  | 22.19/29.121 | Относительная остаточная деформация после разрыва |  | ГОСТ 270 |

| 1.8* | Резина, резиновые изделия, шины проре-зиненная ткань | 22.19/29.121 | Условное напряжение при заданном удлинении | ГОСТ 13298 ТНПА и другая документация | ГОСТ 270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9* |  | 22.19/29.121 | Условная прочность при растяжении |  | ГОСТ 270 |
| 1.10* |  | 22.19/29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 270 |
| 1.11* |  | 22.19/29.137 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ 262 (ИСО 34) (Метод Г) |
| 1.12* |  | 22.19/29.121 | Прочность связи между слоями при расслоении |  | ГОСТ 6768 |
| 1.13* |  | 22.19/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 267 (гидростати-ческий метод) |
| 1.14* |  | 22.19/29.121 | Прочность связи резинового основания вентиля с металлическим корпусом |  | ГОСТ 13298 п. 3.15 |
| 1.15* |  | 22.19/29.121 | Прочность связи резины камеры с резиновым основанием вентиля |  | ГОСТ 13298 п. 3.16 |
| 1.16* |  | 22.19/08.052 | Водопоглощение |  | ГОСТ 16914 п. 3.19 |
| 2.1* | Каучуки, резиновые смеси | 20.17/29.049 | Вязкость по Муни | ТНПА и другая документация | ISO 289-1 ISO 1795 |
| 3.1* | Ткань кордная | 13.10/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | ГОСТ 24221 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23785.1 |
| 3.2* |  | 13.10/29.061 | Толщина |  | ГОСТ 23785.2 |
| 4.1* | Металло-корд | 24.10/29.121 | Разрывное усилие | ГОСТ 14311-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14311 |
| 4.2* |  | 24.10/29.061 | Диаметр |  | ГОСТ 14311 |
| 5.1* | Проволока | 24.10/29.121 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 26366 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10446 |
| 6.1* | Нефте- продукты | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая | ГОСТ 20799 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33 п.10 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных