|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5320 от 24.09.2021 на бланке № 0009014 на 2 листах редакция 03 |
| --- | --- |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 июня 2023 года |  |
| --- | --- |

строительной лаборатории Представительства акционерного общества "Атомстройэкспорт» в Республике Беларусь Акционерного общества «Атомстройэкспорт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадка строительства атомной электростанции г. Островец, Гродненская область, Республика Беларусь, 231201 |  |  |  |  |  |
| 1.2 *** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона (метод ударного импульса) | СТБ 1544-2005 ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 18105-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 18105-2018 |
| 3.1 *** | Бетонные поверхности | 23.61/ 35.060 | Влажность диэлькометрическим методом | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21718-84 |
| 4.1 *** | Покрытия защитные, лакокрасочные | 43.34/ 29.121 43.34/ 11.116 | Адгезия (метод решетчатых надрезов) | ГОСТ Р 51102-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28574-2014 п. 6 ГОСТ 15140-78 п. 2 |
| 4.2 *** |  | 43.34/ 29.061 | Толщина покрытия (ультразвуковой метод) |  | ГОСТ Р ИСО 16809 - 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1* | Грунты (кроме органоминеральных и загипсованных) | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов | ГОСТ 25100-2020 СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 |  |
| 5.2* |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |
| 5.3* |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Верхний предел пластичности- влажность грунта на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п. 7 |  |
| 5.4* |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Нижний предел пластичности- влажность грунта на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п. 8 |  |
| 5.5* |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Число пластичности |  | ГОСТ 5180-2015 п. 8 ГОСТ 5180-2015 п.7 СТБ 943-2007 п. 3.60 ГОСТ 25100-2020 т.А.1 п. 49 |  |
| 5.6* |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Показатель текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.5, 7, 8 СТБ 943-2007 п.3.42 ГОСТ 25100-2020 т.А.1, п. 34, п.49 |  |
| 5.7 ** |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Плотность грунта | ГОСТ 25100-2020 СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5180-2015 п.9 СТБ 2176-2011 п. 6.1 |
| 5.8* |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Плотность сухого грунта, коэффициент уплотнения |  | ГОСТ 5180-2015 п.5, 9, 12 СТБ 2176-2011 п. 6.1 |
| 5.9* |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных