Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0181

от 29 января 1996 года

на бланке №_______

на 13 листах

Редакция №

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июня 2024 года

сварочной лаборатории

Открытого акционерного общества «ПРОМТЕХМОНТАЖ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пер. Калининградский, д. 19А, 220012, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды и аппараты, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 СТБ 2116-2010 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4524-2012 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4529-2012 МВИ.МН 5759-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.7** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды и аппараты, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия,дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | нагрева воды не выше 115 °С. Утв. Постановление МЧС РБ от 31.12.2013 №79 ТНПА и другая документация ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | СТБ EN 583-6-2013 СТБ ISO 10863-2013 |
| 1.8** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов. Рентгенофлуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | ГОСТ 28033-89 |
| 1.9** |  | 24.10/ 32.089 | Определение ферритной фазы (ферритного числа): - сварные соединения. | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | СТБ ISO 8249-2013 |
| 2.1** | Грузоподъемные краны и механизмы, аттракционы, грузозахватные приспособления, тара | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ 2174-2011 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕN 13814-2008 СТБ ISO 5817-2019 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4524-2012 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл | ТКП 45-1.03-103-2009 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ EN 12517-1-2008 | СТБ 1172-99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.5** | Грузоподъемные краны и механизмы, аттракционы, грузозахватные приспособления, тара | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл | ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.12.2018 №66 Правила по обеспечению промышленной безопасностиаттракционов. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2019 №67 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация. | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4529-2012 МВИ.МН 5759-2017 |
| 2.7** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия,дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | СТБ EN 583-6-2013 СТБ ISO 10863-2013 |
| 2.8** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов. Рентгенофлуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | ГОСТ 28033-89 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, оборудование химических производств | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ 2174-2011 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕN 13814-2008 СТБ ISO 5817-2019 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 13445-5-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4524-2012 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.5** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы, оборудование химических производств | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4529-2012 МВИ.МН 5759-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.7** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия,дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | СТБ EN 583-6-2013 СТБ ISO 10863-2013 |
| 3.8** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов. Рентгенофлуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | ГОСТ 28033-89 |
| 3.9** |  | 24.10/ 32.089 | Определение ферритной фазы (ферритного числа): - сварные соединения. | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | СТБ ISO 8249-2013 |
| 4.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СТБ 2174-2011 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕN 13814-2008 СТБ ISO 5817-2019 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ 2039-2010 ТКП 45-5.04-121-2009 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4524-2012 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 4.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл | СН 1.03.01-2019 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 30.05.2017 №22) Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4529-2012 МВИ.МН 5759-2017 |
| 4.7** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия,дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения |  | СТБ EN 583-6-2013 СТБ ISO 10863-2013 |
| 4.8** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов. Рентгенофлуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | ГОСТ 28033-89 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов, сыпучих продуктов и других веществ. | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 31385-2023 СТБ 2174-2011 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕN 13814-2008 СТБ ISO 5817-2019 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ 2634-2023 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4524-2012 |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.106 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; Течеискание (пузырьковый метод) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 5.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.6 |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4529-2012 МВИ.МН 5759-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.7** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов, сыпучих продуктов и других веществ. | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия,дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | СТБ EN 583-6-2013 СТБ ISO 10863-2013 |
| 5.8** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов. Рентгенофлуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | ГОСТ 28033-89 |
| 5.9** |  | 24.10/ 32.089 | Определение ферритной фазы (ферритного числа): - сварные соединения. | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | СТБ ISO 8249-2013 |
| 6.1** | Металлические конструкции | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -сварные соединения | СТБ 2174-2011 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕN 13814-2008 СТБ ISO 5817-2019 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 13445-5-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 СП 1.03.02-2020 | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4524-2012 |
| 6.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; Течеискание (пузырьковый метод) -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 6.6** | Металлические конструкции | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4529-2012 МВИ.МН 5759-2017 |
| 6.7** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия,дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | СТБ EN 583-6-2013 СТБ ISO 10863-2013 |
| 6.8** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов. Рентгенофлуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | ГОСТ 28033-89 |
| 6.9** |  | 24.10/ 32.089 | Определение ферритной фазы (ферритного числа): - сварные соединения. | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | СТБ ISO 8249-2013 |
| 7.1** | Магистральные трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 7.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - -основной металл | СТБ 2174-2011 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕN 13814-2008 СТБ ISO 5817-2019 СТБ EN 12517-1-2008 СТБ EN 13445-5-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 СНиП III-42-80 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной иавтоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4524-2012 |
| 7.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 7.5** | Магистральные трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 7.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4529-2012 МВИ.МН 5759-2017 |
| 7.7** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия,дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 | СТБ EN 583-6-2013 СТБ ISO 10863-2013 |
| 7.8** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов. Рентгенофлуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | ГОСТ 28033-89 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1** | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-008-89 ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 НП-010-98 НП-046-18 НП-045-18 НП-044-18 НП 089-15 НП-104-18 НП-105-18 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля». Утв. Постановление МЧС РБ от 12.06.2017 №26. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля сварных соединений элементов локализующих систем безопасности атомных электростанций». Утв. Постановление МЧС РБ от 12.06.2017 №26 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ПНАЭ Г-7-017-89 |
| 8.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - -сварные соединения |  | ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 ГОСТ 14782-86 |
| 8.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - -основной металл |  | ПНАЭ Г-7-031-91 ГОСТ EN 14127-2015 МВИ.МН 4524-2012 |
| 8.4** |  | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.106 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия; -течеискание (пузырьковый метод) -сварные соединения; -основной металл |  | РБ-090-14 ГОСТ 18442-80 ПНАЭ Г-7-019-89 |
| 8.5** | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | РБ-089-14 ГОСТ 23479-79 |
| 8.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 4529-2012 МВИ.МН 5759-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.7** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия,дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | СТБ EN 583-6-2013 СТБ ISO 10863-2013 |
| 8.8** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов. Рентгенофлуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | ГОСТ 28033-89 |
| 8.9** |  | 24.10/ 32.089 | Определение ферритной фазы (ферритного числа): - сварные соединения. | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | СТБ ISO 8249-2013 |
| 9.1** | Железобетонные конструкции | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 СТБ 2174-2011 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕN 13814-2008 СТБ ISO 5817-2009 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 СТБ ЕН 1435-2004 |
| 9.2** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 9.3** | Железобетонные конструкции | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл | СТБ EN 12517-1-2008 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 СП 1.03.02-2020 | МВИ.МН 4529-2012 МВИ.МН 5759-2017 |
| 9.4** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов. Рентгенофлуоресцентный метод: - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5781-82 ГОСТ 10885-83 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 10498-82 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 2246-70 СТБ EN 15617-2013 | ГОСТ 28033-89 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.1* | Образцы сварных соединений | 24.10/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ ЕН 1708-1-2012 СТБ ЕН 1708-2-2013 СТБ ИСО 9692-1-2006 СТБ ISO 9006-1-2022 ГОСТ 10922-2012 ПНАЭ Г-7-003-87 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Организация и выполнение сварочных работ на объектах использования атомной энергии». Утв. Постановление МЧС РБ от 12.06.2017 №26. ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66 р. 2 |
| 10.2* |  | 24.10/ 32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 ПНАЭ Г-7-017-89 |
| 10.3* |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения |  | СТБ 1133-98 РБ-089-14 |
| 10.4* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р. 8 ГОСТ 6996-66 р. 9 ГОСТ 6996-66 р. 5 |

- Примечание:

- * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

- ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

- *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

- Руководитель органа

- по аккредитации

- Республики Беларусь –

- директор государственного

- предприятия «БГЦА»					                           Е.В.Бережных