|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.0205 |
| от 29.01.1996 |
| на бланке №  на 2 листах |
| редакция 05 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**  от21 февраля 2025 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательного центра  Открытого акционерного общества "Гродненский стеклозавод" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Суворова, 40, 230001, г. Гродно, Гродненская область** | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Тара стеклянная:  -бутылки стеклянные;  -флаконы стеклянные | 23.13/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 32131-2021 | ГОСТ 32131-2021 п.6 |
| 1.3\* | 23.13/26.045 | Водостойкость стекла | ТР ТС 005/2011 статья 5, п.р.6, п.6.2; ГОСТ 32131-2021 | ГОСТ 32131-2021 п.7.15; ГОСТ 33202-2014 |
| 1.4\* | 23.13/26.080 | Термостойкость | ГОСТ 13903-2016 Метод А; ГОСТ 32131-2021 п.7.8 |
| 1.5\* | 23.13/26.141 | Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению | ГОСТ 13904-2019 Метод А, стандартный режим испытания; ГОСТ 32131-2021 п.7.9 |
| 2.1\*\*\* | Тара стеклянная:  -банки стеклянные;  -бутылки стеклянные | 23.13/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 005/2011;  ГОСТ 5717.1-2021 | ГОСТ 5717.1-2021 п.6 |
| 2.2\* | 23.13/26.045 | Кислотостойкость | ТР ТС 005/2011 статья 5, п.р.6, п.6.2;  ГОСТ 5717.1-2021 | ГОСТ 5717.1-2021 п.7.18 |
| 2.3\* | 23.13/26.080 | Термостойкость | ГОСТ 13903-2016 Метод А; ГОСТ 5717.1-2021 п.7.10 |
| 2.4\* | 23.13/26.141 | Сопротивление внутреннему гидростатическо-му давлению | ГОСТ 13904-2019 Метод А, стандартный режим испытания; ГОСТ 5717.1-2021 п.7.11 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2.5\* | Тара стеклянная:  -банки стеклянные;  -бутылки стеклянные | 23.13/26.045 | Водостойкость стекла | ТР ТС 005/2011 статья 5, п.р.6, п.6.2;  ГОСТ 5717.1-2021 | ГОСТ 33202-2014; ГОСТ 5717.1-2021 п.7.17 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева