|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации # № ВY/112 2.1515 от 22.02.2001 на бланке № _____ на 15 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 марта 2025 года
         испытательной лаборатории

отдела технического контроля и управления качеством

Открытого акционерного общества «Гомельстекло»

| № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметр) | Обозначение документа, устанавливаю-щего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Михаила Ломоносова, 25, 246030, г. Гомель, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Стекло листовое | 23.11/ 29.061 | Номинальная толщина, предельные отклонения по толщине и разнотолщинность | ГОСТ 111-2014 | ГОСТ 32557-2013 п.8.2 |
| 1.2* |  | 23.11/ 29.061 | Длина, ширина, предельные отклонения размеров по длине и ширине | ГОСТ 111-2014 | ГОСТ 32557-2013 п.9.2 |
| 1.3* |  | 23.11/ 29.061 | Разность длин диагоналей | ГОСТ 111-2014 | ГОСТ 32557-2013 п.10.2 |
| 1.4* |  | 23.11/ 29.061 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 111-2014 | ГОСТ 32557-2013 п.11.2 |
| 1.5* |  | 23.11/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок | ГОСТ 111-2014 | ГОСТ 32557-2013 п.12.2 |
| 1.6* |  | 23.11/ 29.061 | Отклонение от прямоугольности углов | ГОСТ 111-2014 | ГОСТ 32557-2013 п.13.2 |
| 1.7* |  | 23.11/ 11.116 | Оптические искажения, видимые в проходящем свете | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 111-2014 | ГОСТ 33003-2014 п.6 |
| 1.8* |  | 23.11/ 11.116 | Оптические искажения, видимые в отраженном свете | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 111-2014 | ГОСТ 33003-2014 п.7 Метод А |
| 1.9* | Стекло листовое | 23.11/ 11.116 | Количество и размер пороков | ГОСТ 111-2014 | ГОСТ 32557-2013 п.19 |
| 2.1* | Флоат-стекло | 23.11/ 29.061 | Толщина, предельные отклонения | EN 572-2:2012 EN 572-8:2012+ А1:2016 | EN 572-2:2012п. 4.1 EN 572-8:2012+A1:2016 п. 5.2 Таблица 2 |
| 2.2* |  | 23.11/ 29.061 | Длина, ширина и прямоугольность | EN 572-2:2012 EN 572-8:2012+ А1:2016 | EN 572-2:2012 п. 4.2 EN 572-8:2012+A1:2016 п. 5.3 Таблица 4, Таблица 7 |
| 2.3* |  | 23.11/ 11.116 | Оптические дефекты | EN 572-2:2012 EN 572-8:2012+ А1:2016 | EN 572-2:2012 п. 5.2.1 EN 572-8:2012+A1:2016 п. 6.2.1 |
| 2.4* |  | 23.11/ 11.116 | Видимые (визуальные) дефекты | EN 572-2:2012 EN 572-8:2012+ А1:2016 | EN 572-2:2012 п. 5.2.2 EN 572-8:2012+A1:2016 п. 6.2.2.1 Приложение А п. А.1.1 п. 6.2.2.2 Приложение А п. А.1.2 |
| 2.5* |  | 23.11/ 29.121 | Определение прочности стекла на изгиб | PN-EN 572-1:2012+ А1:2016 п. 6.2 EN 572-1:2012+ А1:2016 п. 6.2 СТБ 2416-2015 (EN 572-1:2012) п. 6.2 | СТБ EN 1288-3-2013 СТБ EN 1288-1-2013 EN 1288-3:20001 PN-EN 1288-3-200211 |
| 3.1* | Полка-стекло для бытовых холодиль-ников | 23.19/ 29.061 | Геометрические размеры: длина, ширина, предельные отклонения по длине и ширине | ТУ РБ 400051823.015-2004 | ГОСТ 32557-2013 п.9.2 |
| 3.2* |  | 23.19/ 29.061 | Толщина, предельные отклонения по толщине и разнотолщинность | ТУ РБ 400051823.015-2004 | ГОСТ 32557-2013 п.8.2 |
| 3.3* |  | 23.19/ 29.061 | Разность длин диагоналей | ТУ РБ 400051823.015-2004 | ГОСТ 32557-2013 п.10.2 |
| 3.4* |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от плоскостности | ТУ РБ 400051823.015-2004 | ГОСТ 6799-2005 п.7.7 ГОСТ 6799-2021 п.7.1 ГОСТ 32557-2013п.11 |
| 3.5* |  | 23.19/ 11.116 | Качество кромок | ТУ РБ 400051823.015-2004 | ГОСТ 6799-2005 п.7.4 ГОСТ 6799-2021 п.7.3 ГОСТ 32557-2013 п.20 |
| 3.6* |  | 23.19/ 11.116 | Показатели внешнего вида (пороки) | ТУ РБ 400051823.015-2004 | ГОСТ 32557-2013 п.19.3 |
| 3.7* |  | 23.19/ 26.095 | Механическая прочность | ТУ РБ 400051823.015-2004 | ГОСТ 30698-2014 п.9.9 |
| 3.8* | Полка-стекло для бытовых холодиль-ников | 23.19/ 26.095 | Характер разрушения | ТУ РБ 400051823.015-2004 | ГОСТ 33002-2014 п.9 |
| 4.1* | Изделия из закаленного стекла для духовых шкафов газовых и электри-ческих плит | 23.19/ 29.061 | #### Форма и геометри- #### ческие размеры: длина, ширина, допуски на линейные размеры | ТУ BY 400051823.019-2005 | ГОСТ 32557-2013 п.9.2 |
| 4.2* |  | 23.19/ 29.061 | Разность длин диагоналей | ТУ BY 400051823.019-205 | ГОСТ 32557-2013 п.10.2 |
| 4.3* |  | 23.19/ 29.061 | Толщина, предельные отклонения по толщине и разнотолщинность | ТУ BY 400051823.019-2005 | ГОСТ 32557-2013 п.8.2 |
| 4.4* |  | 23.19/ 29.061 | #### Отклонение от плоскостности | ТУ BY 400051823.019-2005 | ГОСТ 6799-2005 п.7.7 ГОСТ 6799-2021 п.7.1 ГОСТ 32557-2013 п. 11 |
| 4.5* |  | 23.19/ 11.116 | #### Показатели внешнего вида (пороки) | ТУ BY 400051823.019-2005 | ГОСТ 32557-2013 п.19.3 |
| 4.6* |  | 23.19/ 11.116 | Качество кромок | ТУ BY 400051823.019-2005 | ГОСТ 6799-2005 п.7.4 ГОСТ 6799-2021 п.7.3 ГОСТ 32557-2013 п.20 |
| 4.7* |  | 23.19/ 11.116 | Качество рисунка | ТУ BY 400051823.019-2005 | ГОСТ 6799-2005 п.7.4, 7.5 ГОСТ 6799-2021 п.7.1, п.7.2, п.7.4, п.7.5 ГОСТ 32557-2013 п.21 |
| 4.8* |  | 23.19/ 26.095 | Механическая прочность | ТУ BY 400051823.019-2005 | ГОСТ 30698-2014 п.9.9 |
| 4.9* |  | 23.19/ 26.080 | Термическая стойкость | ТУ BY 400051823.019-2005 | ГОСТ 25535-2013 п.8.3 метод Б |
| 5.1* | Стекло-изделия для мебели | 23.19/ 29.061 | Размеры, толщина изделий | ГОСТ 6799-2005 ГОСТ 6799-2021 | ГОСТ 6799-2005 п.7.1; п.7.3 ГОСТ 6799-2021 п.7.1, п.7.2 ГОСТ 32557-2013 п.8, п.9 |
| 5.2* |  | 23.19/ 29.061 | Предельные отклонения по длине, ширине, толщине | ГОСТ 6799-2005 ГОСТ 6799-2021 | ГОСТ 6799-2005 п.7.1 ГОСТ 6799-2021 п.7.1, п.7.2 ГОСТ 32557-2013 п.8, п.9 |
| 5.3* | Стекло-изделия для мебели | 23.19/ 29.061 | Разность длин диагоналей (для прямоугольных изделий) | ГОСТ 6799-2005 ГОСТ 6799-2021 | ГОСТ 6799-2005 п.7.1 ГОСТ 6799-2021 п.7.1, п.7.2 ГОСТ 32557-2013 п.10 |
| 5.4* |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от заданной формы | ГОСТ 6799-2005 ГОСТ 6799-2021 | ГОСТ 6799-2005 п.7.2 ГОСТ 6799-2021 п.7.1, п.7.2 |
| 5.5* |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение сторон от прямолинейности | ГОСТ 6799-2005 ГОСТ 6799-2021 | ГОСТ 6799-2005 п.7.6 ГОСТ 6799-2021 п.7.1, п.7.2 ГОСТ 32557-2013 п.12 |
| 5.6* |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 6799-2005 ГОСТ 6799-2021 | ГОСТ 6799-2005 п.7.7 ГОСТ 6799-2021 п.7.1 ГОСТ 32557-2013 п.11 ГОСТ 32565-2013 п. 7.4 |
| 5.7* |  | 23.19/ 11.116 | Показатели внешнего вида, цвет изделий | ГОСТ 6799-2005 ГОСТ 6799-2021 | ГОСТ 6799-2005 п.7.4, п.7.5 ГОСТ 6799-2021 п.7.1, п.7.4 ГОСТ 32557-2013, п.21 |
| 5.8* |  | 23.19/ 11.116 | Качество кромок, углов | ГОСТ 6799-2005 ГОСТ 6799-2021 | ГОСТ 6799-2005 п.7.4 ГОСТ 6799-2021 п.7.3 ГОСТ 32557-2013 п.20 |
| 5.9* |  | 23.19/ 11.116 | Качество отверстий, рисунка | ГОСТ 6799-2005 ГОСТ 6799-2021 | ГОСТ 6799-2005 п.7.4 ГОСТ 6799-2021 п.7.1, п.7.2, п.7.5 ГОСТ 32557-2013 п.21 |
| 5.10* |  | 23.19/ 26.095 | Характер разрушения закаленных изделий | ГОСТ 6799-2005 | ГОСТ 6799-2005 п.7.9 ГОСТ 33002-2014 п. 9 |
| 5.11* |  | 23.19/ 26.095 | Механическая прочность закаленных изделий | ГОСТ 6799-2005 ГОСТ 6799-2021 | ГОСТ 6799-2005 п.7.9 ГОСТ 6799-2021 п.7.8 ГОСТ 30698-2014 п. 9.9 |
| 5.12* |  | 23.19/ 29.121 | Стойкость к статической нагрузке | ГОСТ 6799-2021 | ГОСТ 6799-2021 п.7.7 ГОСТ 32280-2013 |
| 6.1* | Стекло закаленное | 23.19/ 29.061 | Отклонения по толщине | ГОСТ 30698-2014 | ГОСТ 6799-2005 п.7.9 ГОСТ 6799-2021 п.7.8 ГОСТ 33002-2014 п.9 |
| 6.2* |  | 23.19/ 29.061 | Отклонения по длине (ширине) | ГОСТ 30698-2014 | ГОСТ 32557-2013 п.9.1 ГОСТ 32557-2013 |
| 6.3* | Стекло закаленное | 23.19/ 29.061 | Разность длин диагоналей | ГОСТ 30698-2014 | ГОСТ 32557-2013 п.10.2 ГОСТ 32557-2013 |
| 6.4* |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 30698-2014 | ГОСТ 32557-2013 п.11.3 ГОСТ 32557-2013 |
| 6.5* |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок | ГОСТ 30698-2014 | ГОСТ 32557-2013 п.12.2 ГОСТ 32557-2013 |
| 6.6* |  | 23.19/ 11.116 | Требования к качеству кромок и углов | ГОСТ 30698-2014 | ГОСТ 30698-2014 п.п.9.8.3, 9.8.2 ГОСТ 32557-2013 |
| 6.7* |  | 23.19/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 30698-2014 | ГОСТ 30698-2014 п.9.8.1 ГОСТ 32557-2013 п.19 |
| 6.8* |  | 23.19/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 30698-2014 | ГОСТ 30698-2014 п.9.16 ГОСТ 32530-2013 п.4.1 |
| 6.9* |  | 23.19/ 26.095 | Характер разрушения | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 30698-2014 | ГОСТ 30698-2014 п.9.10 ГОСТ 33002-2014 |
| 6.10* |  | 23.19/ 11.116 | Оптические искажения | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 30698-2014 | ГОСТ 30698-2014 п.9.12 ГОСТ 33003-2014 п.7.3 |
| 6.11* |  | 23.19/ 26.095 | Механическая прочность | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 30698-2014 | ГОСТ 30698-2014 п.9.9 |
| 6.12* |  | 23.19/ 26.080 | Термическая стойкость | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 30698-2014 | ГОСТ 30698-2014 п.9.11 ГОСТ 25535-2013 п.8 метод Б |
| 6.13* |  | 23.19/ 26.095 | Класс защиты | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 30698-2014 | ГОСТ 30698-2014 п.9.13 ГОСТ 30698-2014 п.9.13.4 |
| 6.14* |  | 23.19/ 11.116 | Требования к отверстиям | ГОСТ 30698-2014 | ГОСТ 30698-2014 п.9.15.2 |
| 6.15* |  | 23.19/ 11.116 | Требования к пазам и/или вырезам | ГОСТ 30698-2014 | ГОСТ 30698-2014 п. 9.15.2 |
| 6.16* |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение размеров стекол непрямоугольной формы | ГОСТ 30698-2014 | ГОСТ 30698-2014 п.9.3 |
| 6.17* |  | 23.19/ 33.112 | Оптические характеристики (коэффициент пропускания света) | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 30698-2014 | ГОСТ 30698-2014 п.9.14 |
| 7.1* | Стеклопа- кеты клееные | 23.19/ 29.061 | Отклонение толщины | ГОСТ 24866-2014 | ГОСТ 24866-2014 п.7.3 ГОСТ 32557-2013 п.8.2 |
| 7.2* |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение длины (высоты), ширины | ГОСТ 24866- 2014 | ГОСТ 24866-2014 п.7.2 ГОСТ 32557-2013 п.9.2 |
| 7.3* |  | 23.19/ 29.061 | Разность длин диагоналей | ГОСТ 24866-2014 | ГОСТ 24866-2014 п.7.6 ГОСТ 32557-2013 п.10.2 |
| 7.4* |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 24866-2014 | ГОСТ 24866-2014 п.7.4 ГОСТ 32557-2013 п.11.3 |
| 7.5* |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок | ГОСТ 24866-2014 | ГОСТ 24866-2014 п.7.5 ГОСТ 32557-2013 п.12.2 |
| 7.6* |  | 23.19/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 24866-2014 | ГОСТ 24866-2014 п.7.7 ГОСТ 32557-2013 |
| 7.7* |  | 23.19/ 29.061 | Требования к герметизации | ГОСТ 24866-2014 | ГОСТ 24866-2014 п.7.9 ГОСТ 32557-2013 п.15.2 |
| 7.8* |  | 23.19/ 11.116 | Оптические искажения | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 24866-2014 | ГОСТ 33003-2014 п. 6.2.2.2 , 6.4 |
| 7.9* |  | 23.19/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.10 |
| 7.10* |  | 23.19/ 26.080 | Точка росы |  | ГОСТ 24866-2014 п.7.11 |
| 7.11* |  | 23.19/ 11.116 | Маркировка, упаковка | ГОСТ 24866-2014 | ГОСТ 24866-2014 п.7.18 |
| 7.12* |  | 23.19/ 33.112 | Оптические характеристики (коэффициент направленного пропускания света) | ГОСТ 24866-2014 | ГОСТ 24866-2014 п. 7.16 ГОСТ 26302-2021 п.8 Метод А |
| 8.1* | Стекло безопасное закаленное | 23.19/ 29.061 | #### Форма #### геометрические размеры, предельные отклонения размеров | ГОСТ 32565-2013 ТУ BY 400051823.017-2005 ТУ BY 400051823.018-2005 | ГОСТ 32565-2013 п.7.2 |
| 8.2* |  | 23.19/ 29.061 | #### Толщина, предельные отклонения толщины | ГОСТ 32565-2013 ТУ BY 400051823.017-2005 ТУ BY 400051823.018-2005 | ГОСТ 32565-2013 п.7.1 |
| 8.3* |  | 23.19/ 29.061 | #### Отклонение от плоскостности | ГОСТ 32565-2013 ТУ BY 400051823.017-2005 ТУ BY 400051823.018-2005 | ГОСТ 32565-2013 п.7.4 |
| 8.4* | Стекло безопасное закаленное | 23.19/ 11.116 | Показатели внешнего вида (пороки) | ГОСТ 32565-2013 ТУ BY 400051823.017-2005 ТУ BY 400051823.018-2005 | ГОСТ 32565-2013 п.7.2 |
| 8.5* |  | 23.19/ 26.095 | Механическая прочность | ГОСТ 32565-2013 ТУ BY 400051823.017-2005 ТУ BY 400051823.018-2005 | ГОСТ 32565-2013 п.п. 7.11, 7.12 |
| 8.6* |  | 23.19/ 26.095 | Характер разрушения | ГОСТ 32565-2013 ТУ BY 400051823.017-2005 ТУ BY 400051823.018-2005 | ГОСТ 32565-2013 п.7.17 |
| 8.7* |  | 23.19/ 11.116 | Оптическое искажение | ГОСТ 32565-2013 ТУ BY 400051823.017-2005 ТУ BY 400051823.018-2005 | ГОСТ 32565-2013 п.7.9 |
| 8.8* |  | 23.19/ 11.116 | Смещение вторичного изображения ветровых стекол | ГОСТ 32565-2013 ТУ BY 400051823.017-2005 ТУ BY 400051823.018-2005 | ГОСТ 32565-2013 п.7.10 |
| 9.1* | Стекло безопасное для наземного транспорта | 23.19/ 26.095 | Стойкость к удару шара массой 227 г | ГОСТ 32565-2013 | ГОСТ 32565-2013 п.7.11 |
| 9.2* |  | 23.19/ 26.095 | Стойкость к удару моделью головы | ГОСТ 32565-2013 | ГОСТ 32565-2013 п.7.13 |
| 9.3* |  | 23.19/ 26.095 | Стойкость к удару шара массой 2260 г | ГОСТ 32565-2013 | ГОСТ 32565-2013 п.7.12 |
| 9.4* |  | 23.19/ 26.095 | Дробление | ГОСТ 32565-2013 | ГОСТ 32565-2013 п.7.17 |
| 9.5* |  | 23.19/ 26.080 | Жаропрочность | ГОСТ 32565-2013 | ГОСТ 32565-2013 п.7.16 |
| 9.6* |  | 23.19/ 11.116 | Оптические искажения | ГОСТ 32565-2013 | ГОСТ 32565-2013 п.7.9 |
| 9.7* |  | 23.19/ 11.116 | Смещение вторичного изображения | ГОСТ 32565-2013 | ГОСТ 32565-2013 п.7.10 |
| 9.8* |  | 23.19/ 33.111 | Светостойкость | ГОСТ 32565-2013 | ГОСТ 32565-2013 п.7.14 |
| 9.9* | Стекло безопасное для наземного транспорта | 23.19/ 26.080 | Влагостойкость | ГОСТ 32565-2013 | ГОСТ 32565-2013 п.7.15 |
| 9.10* |  | 23.19/ 33.112 | Светопропускание | ГОСТ 32565-2013 | ГОСТ 32565-2013 п.7.8 |
| 9.11* |  | 23.19/ 11.116 | Вид, качество обработки торцов | ГОСТ 32565-2013 | ГОСТ 32565-2013 п.7.7 |
| 9.12* |  | 23.19/ 11.116 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 32565-2013 | ГОСТ 32565-2013 п.7.4 |
| 9.13* |  | 23.19/ 11.116 | #### Определение прочности кромок стекла царапаньем | ГОСТ 32565-2013 | ГОСТ 32565-2013 п.7.22 |
| 10.1* | Упрочненное стекло | 23.19/ 26.095 | #### Дробление | Правила ООН № 43 (01)/ Пересмотр 4 | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 Приложение 5 п.2 (А5/2) Приложение 3 п.1 (А3/1) |
| 10.2* |  | 23.19/ 26.095 | Механическая прочность: - при ударе с помощью шара 227 г | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 Приложение 5 п.3.1 (А5/3.1) Приложение 3 п.2.1 (А3/2.1) |
| 10.3* |  | 23.19/ 11.116 | #### Оптическое искажение | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 Приложение 3 п.9.2 (А3/9.2) |
| 10.4* |  | 23.19/ 33.112 | Пропускание света | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 Приложение 3 п.9.1 (А3/9.1) |
| 10.5* |  | 23.19/ 11.116 | Раздвоение изображения | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 Приложение 3 п.9.1 (А3/9.1) |
| 11.1* | Стекло безопасное многослойное | 23.19/ 33.112 | #### Светопропускание | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | ГОСТ 32565-2013 п.7.8.4 |
| 11.2* |  | 23.19/ 26.095 | #### Стойкость к удару | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | ГОСТ 32565-2013 п.п.7.11.4, 7.13.5 |
| 11.3* |  | 23.19/ 33.111 | #### Светостойкость | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | ГОСТ 32565-2013 п.7.14.4 |
| 11.4* |  | 23.19/ 26.080 | Жаропрочность | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | ГОСТ 32565-2013 п.7.16.4 |
| 11.5* | Стекло безопасное многослойное | 23.19/ 26.080 | #### Влагостойкость | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | ГОСТ 32565-2013 п.7.15.4 |
| 11.6* |  | 23.19/ 11.116 | Оптическое искажение ветровых стекол | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | ГОСТ 32565-2013 п.7.9.5 |
| 11.7* |  | 23.19/ 11.116 | Смещение вторичного изображения ветровых стекол | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | ГОСТ 32565-2013 п.7.10.5.2 |
| 12.1* | Стекла безосколоч- ные (стекло многослойное безосколочное) | 23.19/ 26.095 | Механическая прочность: - при ударе с помощью шара 227 г | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 Приложение 3 п.2.1 (А3/2.1) Приложение 6 п.4.3 (А6/4.3) |
| 12.2* |  | 23.19/ 26.095 | Механическая прочность: - при ударе с помощью шара 2260 г | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 Приложение 3 п.2.2 (А3/2.2) Приложение 6 п.4.2 (А6/4.2) |
| 12.3* |  | 23.19/ 26.095 | Прочность при ударе с помощью модели головы без измерения замедления | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 Приложение 3 п.3.1 (А3/3.1) Приложение 6 п.3.2 (А6/3.2) |
| 12.4* |  | 23.19/ 26.080 | Жаропрочность | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 Приложение 3 п.5 (А3/5) |
| 12.5* |  | 23.19/ 33.111 | Стойкость к воздействию излучения | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 Приложение 3 п.6 (А3/6) |
| 12.6* |  | 23.19/ 26.080 | Влагоустойчивость | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 Приложение 3 п.7 (А3/7) |
| 12.7* |  | 23.19/ 33.112 | Пропускание света | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 Приложение 3 п.9.1 (А3/9.1) |
| 12.8* | Стекла безосколоч- ные (стекло многослой-ное безоско-лочное) | 23.19/ 11.116 | Оптическое искажение | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 Приложение 3 п.9.2 (А3/9.2) |
| 12.9* |  | 23.19/ 11.116 | Раздвоение изображения | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 43 | Правила ООН № 43 (01) / Пересмотр 4 Приложение 3 п.9.3 (А3/9.3) |
| 13.1* | Стекло многослойное | 23.19/ 29.061 | Отклонение длины (высоты), ширины | ГОСТ 30826-2014 | ГОСТ 30826-2014 п.9.1 ГОСТ 32557-2013 п.9.2 |
| 13.2* |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение толщины | ГОСТ 30826-2014 | ГОСТ 30826-2014 п.9.2 ГОСТ 32557-2013 п.8.2 |
| 13.3* |  | 23.19/ 29.061 | Смещение листов стекла | ГОСТ 30826-2014 | ГОСТ 30826-2014 п.9.1 ГОСТ 32557-2013 п.14.2 |
| 13.4* |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 30826-2014 | ГОСТ 30826-2014 п.9.5 ГОСТ 32557-2013п.11.3 |
| 13.5* |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок | ГОСТ 30826-2014 | ГОСТ 30826-2014 п.9.6 ГОСТ 32557-2013 п.12.2 |
| 13.6* |  | 23.19/ 29.061 | Разность длин диагоналей | ГОСТ 30826-2014 | ГОСТ 30826-2014 п.9.11 ГОСТ 32557-2013 п.10.2 |
| 13.7* |  | 23.19/ 11.116 | Пороки внешнего вида | ГОСТ 30826-2014 | ГОСТ 30826-2014 п.9.4 ГОСТ 32557-2013 п.19 |
| 13.8* |  | 23.19/ 11.116 | Качество обработки края и расположение слоев | ГОСТ 30826-2014 | ГОСТ 30826-2014 п.9.3 |
| 13.9* |  | 23.19/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 30826-2014 | ГОСТ 30826-2014 п.9.22 ГОСТ 32530-2013 п.4.1 |
| 13.10* |  | 23.19/ 11.116 | Оптические искажения | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 30826-2014 | ГОСТ 30826-2014 п.9.10 ГОСТ 33003-2014 п.7.3 |
| 13.11* |  | 23.19/ 33.111 | Стойкость к ультрафиолетовому излучению | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 30826-2014 | ГОСТ 30826-2014 п.9.8 ГОСТ 33089-2014 п.п. 7, 8 |
| 13.12* |  | 23.19/ 26.080 | Влагостойкость | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 30826-2014 | ГОСТ 30826-2014 п.9.9 ГОСТ 33088-2014 п. 8 |
| 13.13* |  | 23.19/ 26.095 | Безопасность при эксплуатации | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 30826-2014 | ГОСТ 30826-2014 п.9.14 |
| 13.14* |  | 23.19/ 33.112 | Коэффициент направленного пропускания света | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 30826-2021 п.8 Метод А | ГОСТ 30826-2014 п.9.20 |
| 13.15* |  | 23.19/ 26.095 | Ударостойкость | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 30826-2014 | ГОСТ 30826-2014 п.9.12 ГОСТ 32564.1-2013 п.7 |
| 14.1* | Термически закаленное натрий-кальций-силикатное безопасное стекло | 23.19/ 29.061 | Ширина, длина; предельные значения | EN 12150-1:2015+А1:2019 | EN 12150-1:2015 +А1:2019 п.6.2.3 Таблица 2 |
| 14.2* |  | 23.19/ 29.061 | Прямоугольность; предельные отклонения для разности длин диагоналей | EN 12150-1:2015+А1:2019 | EN 12150-1:2015 +А1:2019 п.6.2.3 Таблица 3 |
| 14.3* |  | 23.19/ 29.061 | Общее искривление, предельно допустимые значения | EN 12150-1:2015+А1:2019 | EN 12150-1:2015 +А1:2019 п.6.3.2 Таблица 4 |
| 14.4* |  | 23.19/ 29.061 | Искривление по типу «бегущая волна», предельно допустимые значения | EN 12150-1:2015+А1:2019 | EN 12150-1:2015 +А1:2019 п.6.3.3 Таблица 4 |
| 14.5* |  | 23.19/ 29.061 | Измерение величины изгиба кромки, предельно допустимые значения | EN 12150-1:2015+А1:2019 | EN 12150-1:2015 +А1:2019 п.6.3.4 Таблица 5 |
| 14.6* |  | 23.19/ 11.116 | Обработка кромок | EN 12150-1:2015+А1:2019 | EN 12150-1:2015 +А1:2019 п.7.2 |
| 14.7* |  | 23.19/ 11.116 | Круглые отверстия | EN 12150-1:2015+А1:2019 | EN 12150-1:2015 +А1:2019 п.7.4 |
| 14.8* |  | 23.19/ 26.095 | Оценка структуры разрушения | EN 12150-1:2015+А1:2019 | EN 12150-1:2015 +А1:2019 п.8 |
| 14.9* |  | 23.19/ 11.116 | Оптические искажения | EN 12150-1:2015+А1:2019 | EN 12150-1:2015 +А1:2019 п.9.1.2 ГОСТ 33003-2014 п.7.3 Метод А |
| 14.10* |  | 23.19/ 26.080 | Термическая стойкость | EN 12150-1:2015+А1:2019 | EN 12150-1:2015 +А1:2019 п.9.3 ГОСТ 25535-82 Метод Б |
| 14.11* |  | 23.19/ 26.095 | Механическая прочность | EN 12150-1:2015+А1:2019 | EN 12150-1:2015+А1:2019 п.9.4 СТБ EN 1288-3-2013 СТБ EN 1288-1-2013 EN 1288-3:20001 PN-EN 1288-3:20001 |
| 14.12* |  | 23.19/ 11.116 | Маркировка | EN 12150-1:2015 | EN 12150-1:2015+А1:2019 п.10 |
| 14.13* |  | 23.19/ 29.061 | Номинальные значения и допустимые отклонения толщины | EN 12150-1:2015+А1:2019 | EN 12150-1:2015+А1:2019 п.6.1 Таблица 1 |
| 14.14* |  | 23.19/ 11.116 | Пазы и вырезы | EN 12150-1:2015+А1:2019 | EN 12150-1:2015 +А1:2019 п.7.6 |
| 15.1* | Противо-ударное стекло | 23.19/ 26.095 | Стойкость к удару твердым предметом: - при ударе с помощью шара 4110 г | СТБ 51.2.06-2005 | СТБ 51.2.06-2005 п.9.6 |
| 16.1* | Многослой-ное и безопасное многослой- ное стекло | 23.19/ 29.061 | Длина, ширина, отклонения по длине и ширине | СТБ EN 14449-2008 EN 14449:2005+ АС:2005 | EN ISO 12543-5:2021 п. 4.2.1, 4.2.3 |
| 16.2* |  | 23.19/ 29.061 | Разность длин диагоналей | СТБ EN 14449-2008 EN 14449:2005+ АС:2005 | EN ISO 12543-5:2011 п. 4.2.2 |
| 16.3* |  | 23.19/ 29.061 | Толщина, предельные отклонения по толщине | СТБ EN 14449-2008 EN 14449:2005+ АС:2005 | EN ISO 12543-5:2011 п.4.1.1, 4.1.2.1 |
| 16.4* |  | 23.19/ 11.116 | Обработка кромок | СТБ EN 14449-2008 EN 14449:2005+ АС:2005 | EN ISO 12543-5:2011 п.п..5.2, 5.3 |
| 16.5* |  | 23.19/ 26.080 | Испытание на влагостойкость | СТБ EN 14449-2008 EN 14449:2005+ АС:20 05 | EN ISO 12543-5:2011 п.6.3.1 |
| 16.6* |  | 23.19/ 26.095 | Механическая прочность (испытание падающим шаром) | СТБ EN 14449-2008 EN 14449:2005+ АС:2005 Приложение С п.С.2.1 | EN 14449:2005+ АС:2005 Приложение С.2 |
| 16.7* |  | 23.19/ 26.080 | Испытание при высоких температурах | EN 14449:2005+ АС:2005 Приложение В, таблица В.3 метод А | EN ISO 12543-4:2021 п. 5.3.1 а), 5.3.2, 5.3.3, 5.4 |
| 16.8* |  | 23.19/ 33.111 | Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучению | EN ISO 12543-4:2021 п. 7.1 | EN ISO 12543-4:2021 п.7.2, 7.3.2 |
| 17.1* | Стекло с мягким покрытием | 23.19/ 11.116 | Оптические искажения | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 31364-2014 ГОСТ 33086-2014 ГОСТ 34998-2023 | ГОСТ 31364—2014 п.9.6 ГОСТ 33086-2014 п.9.8 ГОСТ 111-2014 п.7.2 ГОСТ 34998-2023 п.7.9 ГОСТ 30698-2014 п.9.12 ГОСТ 30826-2014п.9.10 ГОСТ 33003-2014 п.6, п.7.3 |
| 17.2* |  | 23.19/ 11.116 | Пороки внешнего вида | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 31364-2014 ГОСТ 33086-2014 ГОСТ 34998-2023 | ГОСТ 31364—2014 п.9.4 ГОСТ 33086-2014 п.9.5 ГОСТ 34998-2023п.7.2.2 ГОСТ 32557-2013 п.19.3, п. 20.2 |
| 17.3* | Стекло с мягким покрытием | 23.19/ 33.111 | Стойкость к ультрафиолетовому излучению | ГОСТ 31364-2014 ГОСТ 33086-2014 ГОСТ 34998-2023 | ГОСТ 31364—2014 п.9.9 ГОСТ 33086-2014 п.9.10 ГОСТ 34998-2023 п.7.7 ГОСТ 33089-2014 п.7, 8 |
| 18.1* | Стекло с покрытием | 23.19/ 11.116 | Внешний вид | EN 1096-1:2012 | EN 1096-4:2018 Таблица А1 п. 3.2.1 |
| 18.2* |  | 23.19/ 11.116 | Цвет |  | EN 1096-4:2018 Таблица А1 п. 3.2.2 |
| 19.1* | Стекло с твердым покрытием | 23.19/ 11.116 | Оптические искажения | ТР 2009/013/BY Ст.5 п.2.6 ГОСТ 30733-2014 ГОСТ 111-2014 п.5.1.1 | ГОСТ 30733-2014 п.9.7 ГОСТ 33003-2014 п. 6, п.7 Метод А |
| 20.1* | Многослой-ное безопасное стекло и многослой-ное стекло | 23.19/ 26.080 | Испытание при высоких температурах | EN ISO 12543-2:2021 EN ISO 12543-3:2021 | EN ISO 12543-2:2021 п.5.1 EN ISO 12543-3:2021 п.5.1 EN ISO 12543-4:2021 п.5.3 |
| 20.2* |  | 23.19/ 33.111 | Стойкость к ультрафиолетовому излучению |  | EN ISO 12543-4:2021 п.7 Метод В |
| 21.1* | Стекло листовое, окрашенное в массе | 23.11/ 29.061 | Номинальная толщина, предельные отклонения по толщине, разнотолщинность | ГОСТ 32997-2014 | ГОСТ 32557-2013 п. 8.2, 8.3 |
| 21.2* |  | 23.11/ 29.061 | Предельные отклонения размеров по длине и ширине |  | ГОСТ 32557-2013 п. 9.2, 9.3 |
| 21.3* |  | 23.11/ 29.061 | Разность длин диагоналей |  | ГОСТ 32557-2013 п. 10.2, 10.3 |
| 21.4* |  | 23.19/ 29.061 | Общее отклонение от плоскостности |  | ГОСТ 32557-2013 п.11.3 |
| 21.5* |  | 23.11/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок |  | ГОСТ 32557-2013 п. 12.2 |
| 21.6* |  | 23.11/ 29.061 | Отклонение от прямоугольности углов |  | ГОСТ 32557-2013 п. 13.2 |
| 21.7* |  | 23.11/ 11.116 | Оптические искажения, видимые в проходящем свете |  | ГОСТ 32997-2014 п.7.2 ГОСТ 33003-2014 п.6 |
| 21.8* |  | 23.11/ 11.116 | Оптические искажения, видимые в отраженном свете |  | ГОСТ 32997-2014 п.7.2 ГОСТ 33003-2014 п.7 Метод А |
| 21.9* |  | 23.11/ 11.116 | Количество и размер пороков |  | ГОСТ 32557-2013п. 19.3 |
| 21.10* |  | 23.19/ 11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 32530-2013 п.4.1.5.1 ГОСТ 32557-2013п. 20.2 |
| 22.1* | Стеклопакеты для наземного транспорта | 23.19/ 29.061 | Длина, ширина, предельные отклонения | ГОСТ 32568-2013 | ГОСТ 32568-2013 п.7.1 ГОСТ 24866-2014 п. 7.2 ГОСТ 32557-2013 п.9.2 |
| 22.2* |  | 23.19/ 29.061 | Толщина, отклонение от номинальной толщины | ГОСТ 32997-2014 | ГОСТ 32568-2013 п.7.1 ГОСТ 24866-2014 п. 7.3 ГОСТ 32557-2013 п.8.2 |
| 22.3* |  | 23.19/ 29.061 | Разность длин диагоналей (для прямоугольных) | ГОСТ 32997-2014 | ГОСТ 32568-2013 п.7.1 ГОСТ 24866-2014 п. 7.6 ГОСТ 32557-2013 п.10.2 |
| 22.4* |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 32997-2014 | ГОСТ 32568-2013 п.7.3 |
| 22.5* |  | 23.19/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности кромок | ГОСТ 32997-2014 | ГОСТ 32568-2013 п.7.4 |
| 22.6* |  | 23.19/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32568-2013 | ГОСТ 32568-2013 п.7.5 |
| 22.7* |  | 23.19/ 11.116 | Качество кромок и углов | ГОСТ 32568-2013 | ГОСТ 32568-2013 п.7.5 |
| 22.8* |  | 23.19/ 11.116 | Чистота стекол в стеклопакете | ГОСТ 32568-2013 | ГОСТ 32568-2013 п.7.5 |
| 22.9* |  | 23.19/ 26.141 | Герметичность | ГОСТ 32568-2013 | ГОСТ 32568-2013 п.7.6 ГОСТ 24866-2014 п.7.9 ГОСТ 32557-2013 п.15.2 |
| 22.10* |  | 23.19/ 26.141 | Непрерывность и глубина герметизирующих слоев | ГОСТ 32568-2013 | ГОСТ 32568-2013 п.7.5 |
| 22.11* |  | 23.19/ 26.080 | Точка росы | ГОСТ 32568-2013 | ГОСТ 32568-2013 п.7.7 ГОСТ 24866-2014 п.7.11 |
| 22.12* |  | 23.19/ 26.080 | Влагоустойчивость | ГОСТ 32568-2013 | ГОСТ 32568-2013 п.7.8 |
| 22.13* |  | 23.19/ 26.080 | Ускоренные климатические испытания | ГОСТ 32568-2013 | ГОСТ 32568-2013 п.7.9 Приложение Б |
| 22.14* |  | 23.19/ 26.095 | Удар с использованием модели головы | ГОСТ 32568-2013 | ГОСТ 32568-2013 п.7.11 |
| 22.15* |  | 23.19/ 33.112 | Коэффициент направленного пропускания света | ГОСТ 32568-2013 | ГОСТ 32568-2013 п.7.12 |
| 22.16* |  | 23.19/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 32568-2013 | ГОСТ 32568-2013 п.7.14 |
| 22.17* |  | 23.19/ 26.080 | Надежность | ГОСТ 32568-2013 | ГОСТ 32568-2013 п.7.10 Приложение В |
| 23.1* | Изделия остекления железнодорожного подвижного состава | 23.19/ 26.141 | Герметичность | ГОСТ 34936-2023 | ГОСТ 34936-2023 п.8.2 ГОСТ 32568-2013 п. 7.6 ГОСТ 24866-2014 п.7.9 ГОСТ 32557-2013 п.15.2 |
| 23.2* |  | 23.19/ 33.112 | Светопропускание | ГОСТ 34936-2023 | ГОСТ 34936-2023 п.8.4 |
| 23.3* |  | 23.19/ 26.095 | Удар шаром массой 227 г | ГОСТ 34936-2023 | ГОСТ 34936-2023 п.8.1 ГОСТ 32565-2013 п.7.11 |
| 23.4* |  | 23.19/ 26.080 | Влагостойкость (стеклопакеты) | ГОСТ 34936-2023 | ГОСТ 34936-2023 п.8.2 ГОСТ 32568-2013 п.7.8 |
| 23.5* |  | 23.19/ 26.080 | Ускоренные климатические испытания (стеклопакеты) | ГОСТ 34936-2023 | ГОСТ 34936-2023 п.8.2 ГОСТ 32568-2013 п.7.9 Приложение Б |

| 23.6* |  | 23.19/ 26.080 | Влагостойкость (многослойное стекло) | ГОСТ 34936-2023 | ГОСТ 34936-2023 п.8.11 ГОСТ 32565-2013 п.7.15 ГОСТ 33088-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.7* |  | 23.19/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 34936-2023 | ГОСТ 34936-2023 п.8.8 |

Примечание:

1 – при поставках продукции в страны Западной Европы

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева