|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0010 |
|  | от 30.03.1994 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 40 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября 2025 года

испытательного центра

научно-исследовательского и проектно-производственного республиканского дочернего предприятия «Институт НИИСМ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Минина, 23, 220014. г.Минск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Керамические стеновые материалы Керамические стеновые материалы | 23.32/29.061 |  | Геометрические размеры | ТР 2025/013/BY СТБ 1160-99 СТБ 1286-2001 СТБ 1296-2001 СТБ 1787-2007 ТНПА и другая документация на продукцию ТР 2025/013/BY СТБ 1160-99 СТБ 1286-2001 СТБ 1296-2001 СТБ 1787-2007 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1160-99 п.п.7.1- 7.5; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1296-2001 п.п.7.1-7.6 |  |
| 1.2* |  | 23.32/29.151 |  | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 7025-91 п.2 |  |
| 1.3* |  | 23.32/29.040 |  | Масса |  |  | ГОСТ 7025-91 п.12 |  |
| 1.4* |  | 23.32/26.080 |  | Известковые включения |  |  | СТБ 1160-99 п.7.10; СТБ 1286-2001 п.7.3; СТБ 1296-2001 п.7.9 |  |
| 1.5* |  | 23.32/29.121 |  | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 7025-91 п.п.7, 8 |  |
| 1.6* |  | 23.32/29.121 |  | Предел прочности при сжатии и изгибе |  |  | ГОСТ 8462-85 п.3 |  |
| 1.7* |  | 23.32/29.070 |  | Износостойкость (истираемость) |  |  | СТБ 1296- 2001 п.7.12; СТБ 1787-2007 п.7.8; ГОСТ 27180-2019 п.8.2; ГОСТ 13087-2018 |  |
| 1.8* |  | 23.32/26.045 |  | Кислотостойкость |  |  | ГОСТ 473.1-2023 |  |
| 2.1* | Керамические строительные блоки | 23.32/26.095 |  | Предел прочности при сжатии | ТР 2025/013/BY ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ЕN 772-1-2020 |  |
| 2.2* |  | 23.32/29.040 |  | Процентная доля пустот (по отпечатку на бумаге) по массе |  |  | СТБ ЕН 772-2-2008 п.п.8.1, 8.2.3 |  |
| 2.3* |  | 23.32/29.040 |  | Объем и процентная доля пустот посредством заполнения песком |  |  | СТБ ЕН 772- 9-2008 |  |
| 2.4* |  | 23.32/29.151 |  | Начальное водопоглощение |  |  | СТБ EN 772-11-2014 |  |
| 2.5* |  | 23.32/29.040 |  | Объемная плотность в сухом состоянии (брутто) |  |  | CТБ ЕН 772-13-2008 п.п.7.1, 7.3 |  |
| 2.6* |  | 23.32/29.061 |  | Геометрические размеры |  |  | СТБ EN 772-16-2014 |  |
| 3.1* | Плитки и плиты керамические Плитки и плиты керамические | 23.32/29.061 |  | Геометрические Размеры | ТР 2025/013/BY ГОСТ 13996-2019 ТНПА и другая документация на продукцию ТР 2025/013/BY ГОСТ 13996-2019 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 27180-2019 п.п.5.2; 5.3 |  |
| 3.2* |  | 23.32/29.061 |  | Правильность формы |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.п.5.4; 5.5; 5.6 |  |
| 3.3* |  | 23.32/29.151 |  | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.6.5.1.1 |  |
| 3.4* |  | 23.32/29.145 |  | Термическая стойкость |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.10 |  |
| 3.5* |  | 23.32/11.116 |  | Показатели внешнего вида |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.5.7 |  |
| 3.6* |  | 23.32/29.121 |  | Предел прочности при изгибе |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.7 |  |
| 3.7* |  | 23.32/26.045 |  | Химическая стойкость |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.12; СТБ ISO 10545-13-2020 |  |
| 3.8* |  | 23.32/26.045 |  | Устойчивость к образованию пятен |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.15 |  |
| 3.9* |  | 23.32/26.080 |  | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.11 |  |
| 3.10* |  | 23.32/29.070 |  | Износостойкость |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.п.8.2; 9 |  |
| 3.11* |  | 23.32/29.121 |  | Прочность наклеивания плиток |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.19 |  |
| 3.12* |  | 23.32/26.045 |  | Кислотостойкость |  |  | ГОСТ 473.1-2023 |  |
| 3.13* |  | 23.32/26.045 |  | Щелочестойкость |  |  | ГОСТ 473.2-81 |  |
| 3.14* |  | 23.32/29.061 |  | Геометрические размеры | ТР 2025/013/BY СТБ EN 14411-2015 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п.п.2-3 |  |
| 3.15* |  | 23.32/29.061 |  | Правильность формы |  |  | CТБ EН ИСО 10545-2-2006 п.п.4-6 |  |
| 3.16* |  | 23.32/11.116 |  | Качество поверхности |  |  | СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п.7 |  |
| 3.17* |  | 23.32/29.151 |  | Водопоглощение |  |  | СТБ ЕН ИСО 10545-3-2007 п.п.5.1.1,6.1 |  |
| 3.18* |  | 23.32/29.121 |  | Предел прочности при изгибе |  |  | СТБ EN ISO 10545-4-2015 |  |
| 4.1* | Плитки кислотоупорные и термокислото-упорные керамические | 23.31/29.061 |  | Геометрические размеры | ГОСТ 961-89 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 961-89 п.п.3.2, 3.3 |  |
| 4.2* |  | 23.31/29.061 |  | Кривизна (стрела прогиба) лицевой поверхности и боковой грани |  |  | ГОСТ 961-89 п.3.4 |  |
| 4.3* |  | 23.31/29.151 |  | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 473.3-81 |  |
| 4.4* |  | 23.31/29.121 |  | Предел прочности при сжатии |  |  | ГОСТ 473.6-81 |  |
| 4.5* |  | 23.31/29.121 |  | Предел прочности при статическом изгибе |  |  | ГОСТ 473.8-81 |  |
| 4.6* |  | 23.31/26.080 |  | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 7025-91 п.7 |  |
| 4.7* |  | 23.31/29.145 |  | Термическая стойкость |  |  | ГОСТ 473.5-81 |  |
| 4.8* |  | 23.31/29.070 |  | Износостойкость |  |  | ГОСТ 961-89 п.3.13 |  |
| 5.1* | Трубы керамические дренажные | 23.32/29.061 |  | Отклонение от размеров, перпендикулярности плоскости торцов труб (перекос) | СТБ 1720-2007 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1720-2007 п.7 |  |
| 5.2* |  | 23.32/26.080 |  | Наличие известковых включений |  |  | СТБ 1160-99 п.п.5.2.1.3, 7.10 |  |
| 5.3* |  | 23.32/26.080 |  | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 7025-91 п.7 |  |
| 5.4* |  | 23.32/29.121 |  | Внешняя нагрузка |  |  | СТБ 1720-2007 п.7.9 |  |
| 6.1* | Черепица керамическая | 23.32/29.061 |  | Геометрические размеры, отклонения от габаритных и кроющих размеров | ТР 2025/013/BY СТБ 1184-99 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 6.2* |  | 23.32/29.040 |  | Масса 1 м2 покрытия |  |  | СТБ 1184-99 п.5.2.3 |  |
| 6.3* |  | 23.32/29.121 |  | Разрушающая нагрузка при изгибе |  |  | СТБ 1184-99 п.п.7.4.1-7.4.3 |  |
| 6.4* |  | 23.32/26.080 |  | Морозостойкость |  |  | СТБ 1184-99 п.п.7.9.1-7.9.8 |  |
| 6.5* |  | 23.32/26.080 |  | Наличие известковых включений |  |  | СТБ 1184-99 п.7.6 |  |
| 6.6* |  | 23.32/26.141 |  | Водонепроницае-мость |  |  | СТБ 1184-99 п.7.3 |  |
| 7.1* | Изделия санитарные керамические, санитарно-технические чугунные эмалированные и санитарно-технические на основе композиционных материалов Изделия санитарные керамические, санитарно-технические чугунные эмалированные и санитарно-технические на основе композиционных материалов Изделия санитарные керамические, санитарно- технические чугунные эмалированные и санитарно-технические на основе композиционных материалов. | 23.42/29.061 |  | Габаритные размеры | ТР 2025/013/BY ГОСТ 30493-96 ГОСТ 21485-2016 СТБ 1227-2000 ГОСТ 15167-93 ГОСТ 18297-96 ГОСТ 23695-2016 ТНПА и другая документация на продукцию ТР 2025/013/BY ГОСТ 30493-96 ГОСТ 21485-2016 СТБ 1227-2000 ГОСТ 15167-93 ГОСТ 18297-96 ГОСТ 23695-2016 ТНПА и другая документация на продукцию ТР 2025/013/BY ГОСТ 30493-96 ГОСТ 21485-2016 СТБ 1227-2000 ГОСТ 15167-93 ГОСТ 18297-96 ГОСТ 23695-2016 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 13449-82 п.1.1 СТБ 1227-2000 п.8.2 |  |
| 7.2* |  | 23.42/29.151 |  | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 13449-82 п.2 ГОСТ 7025-91 п.2 |  |
| 7.3* |  | 23.42/29.121 |  | Механическая прочность |  |  | ГОСТ 13449-82 п.3 СТБ 1227-2000 п.8.10 |  |
| 7.4* |  | 23.42/29.145 |  | Термическая стойкость |  |  | ГОСТ 13449-82 п.п.5, 6; ГОСТ 18297-96 п.7.3; ГОСТ 23695-2016 п.8.3 |  |
| 7.5* |  | 23.42/11.116 |  | Цвет изделий |  |  | ГОСТ 13449-82 п.1.8 |  |
| 7.6* |  | 23.42/11.116 |  | Показатели внешнего вида |  |  | ГОСТ 13449-82 п.1.5; СТБ 1227-2000 п.8.1 |  |
| 7.7* |  | 23.42/11.116 |  | Наличие невидимых трещин |  |  | ГОСТ 13449-82 п.1.6 |  |
| 7.8* |  | 23.42/11.116 |  | Наличие посечек |  |  | ГОСТ 13449-82 п.1.7 |  |
| 7.9* |  | 23.42/08.052 |  | Химическая стойкость глазури, покрытия |  |  | ГОСТ 13449-82 п.4; ГОСТ 18297-96 п.п.7.4-7.5; СТБ 1227-2000 п.8.8; ГОСТ 23695-2016 п.п.8.4, 8.5 |  |
| 7.10* |  | 23.42/29.061 |  | Деформация поверхностей |  |  | ГОСТ 13449-82 п.п.1.2-1.4 |  |
| 7.11* |  | 23.42/29.121 |  | Прочность крепления и устойчивость на опорах |  |  | ГОСТ 18297-96 п.7.12; ГОСТ 23695-2016 п.8.13 |  |
| 7.12* |  | 23.42/29.070 |  | Стойкость к истиранию |  |  | ГОСТ 18297-96 п.7.6; ГОСТ 23695-2016 п.8.6; СТБ 1227-2000 п.8.6 |  |
| 7.13* |  | 23.42/11.116 |  | Функциональная пригодность |  |  | ГОСТ 13449-82 п.7 |  |
| 7.14* |  | 23.42/26.095 |  | Ударная прочность |  |  | ГОСТ 18297-96 п.7.8; ГОСТ 23695-2016 п.8.8 |  |
| 7.15* |  | 23.42/26.045 |  | Устойчивость покрытия к воздействию красящих веществ |  |  | ГОСТ 18297-96 п.7.7; ГОСТ 23695-2016 п.8.7; СТБ 1227-2000 п.8.5 |  |
| 7.16* |  | 23.42/11.116 |  | Уклон днища |  |  | ГОСТ 18297-96 п.7.15; ГОСТ 23695-2016 п.8.16 |  |
| 7.17* |  | 23.42/26.141 |  | Герметичность поплавкового клапана и герметичность его запирания |  |  | ГОСТ 21485-201 п.13.16 |  |
| 7.18* |  | 23.42/29.040 |  | Полезная емкость бачков |  |  | ГОСТ 21485 -2016 п.13.2 |  |
| 7.19* |  | 23.42/29.144 |  | Интенсивность смыва |  |  | ГОСТ 21485 -2016 п.13.3 |  |
| 7.20* |  | 23.42/29.040 |  | Время заполнения бачка водой |  |  | ГОСТ 21485-2016 п.13.5 |  |
| 7.21* |  | 23.42/26.141 |  | Герметичность спускного устройства |  |  | ГОСТ 21485 -2016 п.13.7 |  |
| 7.22* |  | 23.42/11.116 |  | Отсутствие разбрызгивания воды |  |  | ГОСТ 21485 -2016 п.13.19 |  |
| 7.23* |  | 23.42/36.038 |  | Легкость хода механизма и штока |  |  | ГОСТ 21485 -2016 п.13.11 |  |
| 7.24* |  | 23.42/29.040 |  | Стабильность уровня воды в бачке |  |  | ГОСТ 21485 -2016 п.13.16 |  |
| 7.25* |  | 23.42/29.040 |  | Средний расход воды через переливное устройство |  |  | ГОСТ 21485 -2016 п. 13.14 |  |
| 7.26* |  | 23.42/11.116 |  | Наличие и длина уравнителя электрических потенциалов, длина проводника электрических потенциалов |  |  | ГОСТ 18297-96 п.7.1 |  |
| 7.27* |  | 23.42/11.116 |  | Наличие защитного покрытия на уравнителях электрических потенциалов |  |  | ГОСТ 18297-96 п.7.1 |  |
| 7.28* |  | 23.42/11.116 |  | Состояние контактных поверхностей приливов (пластин) для крепления электрических потенциалов |  |  | ГОСТ 18297-96 п.7.1 |  |
| 7.29* |  | 23.42/29.061 |  | Размеры приливов (двух стальных пластин) |  |  | ГОСТ 18297-96 п.7.2 |  |
| 8.1* | Арматура санитарно-техническая водоразборная Арматура санитарно-техническая водоразборная | 22.23/11.116 |  | Внешний вид и качество поверхности | ГОСТ 19681-94 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 19681-94 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 19681-94 п.7.1 |  |
| 8.2* |  | 22.23/11.116 |  | Удобство пользования рукояткой |  |  | ГОСТ 19681-94 п.7.17 |  |
| 8.3* |  | 22.23/11.116 |  | Размеры и качество резьбы |  |  | ГОСТ 19681-94 п.7.2 |  |
| 8.4* |  | 22.23/36.038 |  | Плавность перемещения рукоятки |  |  | ГОСТ 19681-94 п.7.9 |  |
| 8.5* |  | 22.23/29.121 |  | Усилие на рукоятках арматуры и изливе |  |  | ГОСТ 19681-94 п.7.7 |  |
| 8.6* |  | 22.23/29.040 |  | Самопроизвольное изменение расхода воды |  |  | ГОСТ 19681-94 п.7.8 |  |
| 8.7* |  | 22.23/29.061 |  | Радиус факела душа |  |  | ГОСТ 19681-94 п.7.13 |  |
| 8.8* |  | 22.23/29.121 |  | Качество защитно-декоративного покрытия (магнитно-индукционный метод, метод термошока) |  |  | ГОСТ 19681-94 п.7.24 ГОСТ 9.916-2023 п.п.5.1-5.3, 6.1, 6.2.4, 9.2.12, приложение В |  |
| 8.9* |  | 22.23/29.121 |  | Герметичность арматуры |  |  | ГОСТ 19681-94 п.7.4 |  |
| 8.10* |  | 22.23/29.121 |  | Герметичность узлов арматуры, находящихся после запорного элемента |  |  | ГОСТ 19681-94 п.7.5 |  |
| 8.11* |  | 22.23/29.145 |  | Температура наружной поверхности металлических рукояток в месте захвата |  |  | ГОСТ 19681-94 п.7.18 |  |
| 9.1* | Цементы: Общестроитель-ные, специальные; портландцемент и шлакопортландцемент; цементы сульфатостой-кие | 23.51/29.136 |  | Сроки схватывания | ТР 2025/013/BY ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 22266-2013 ГОСТ 969-2019 СТБ 942-93 СТБ 1335-2002 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п.п.1, 2 ГОСТ 30744-2001 п.п.4, 6 |  |
| 9.2* |  | 23.51/29.061 |  | Равномерность изменения объема |  |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п.п.1, 3 ГОСТ 30744-2001 п.п.4, 6, 7 |  |
| 9.3* |  | 23.51/29.040 |  | Тонкость помола по остатку на сите с сеткой № 008 |  |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 п.1 ГОСТ 30744-2001 п.5.1 |  |
| 9.4* |  | 23.51/29.054 |  | Тонкость помола по удельной поверхности |  |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 п.2 ГОСТ 30744-2001 п.5.2 |  |
| 9.5* |  | 23.51/29.121 |  | Предел прочности при сжатии и изгибе |  |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 30744-2001 п.п.4, 8 ГОСТ 969-2019 п.9.1 |  |
| 9.8* |  | 23.51/29.061 |  | Линейное расширение |  |  | СТБ 942-93 п.7.4 СТБ 1335-2002 п.7.3 |  |
| 9.9* |  | 23.51/29.136 |  | Водоотделение |  |  | ГОСТ 310.6-2020 |  |
| 9.10* | Цемент | 23.51/29.121 |  | Прочность при сжатии и изгибе | ТР 2025/013/BY СТБ EN 197-1-2015 СТБ EN 413-1-2014 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ EN 196-1-2018 |  |
| 9.11* |  | 23.51/29.136 |  | Сроки схватывания |  |  | СТБ EN 196-3-2020 п.п.4,5,6 СТБ EN 413-2-2011 п.п.3,4 |  |
| 9.12* |  | 23.51/29.061 |  | Равномерность изменения объема |  |  | СТБ EN 196-3-2020 п.п.4,5,7 |  |
| 9.13* |  | 23.51/29.040 |  | Тонкость помола по остатку на сите с сеткой № 009 |  |  | СТБ EN 196-6-2012 п.3 |  |
| 9.14* |  | 23.51/29.040 |  | Тонкость помола по удельной поверхности |  |  | СТБ EN 196-6-2012 п.4 |  |
| 10.1* | Песок для испытаний цемента | 08.12/29.040 |  | Гранулометрический состав | СТБ EN 196-1-2018 |  | СТБ EN 196-1-2018 п.5.1 |  |
| 11.1* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 |  | Зерновой (гранулометрический) состав и модуль крупности | ТР 2025/013/BY ГОСТ 8736-2014 СТБ EN 13139-2007 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8735-88 п.3 СТБ EN 933-1-2015 |  |
| 11.2* |  | 08.12/29.061 |  | Форма зерен |  |  | СТБ EN 933-3-2015 |  |
| 11.3* |  | 08.12/29.040 |  | Насыпная плотность, пустотность |  |  | ГОСТ 8735-88 п.9 |  |
| 11.4* |  | 08.12/29.040 |  | Содержание глины в комках |  |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |
| 11.5* |  | 08.12/29.040 |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  | ГОСТ 8735-88 п.п.5.1, 5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.5.1, 4.5.3 |  |
| 11.6* |  | 08.12/29.040 |  | Содержание ракушечника |  |  | СТБ ЕН 933-7-2002 |  |
| 11.7* |  | 08.12/26.080 |  | Устойчивость к попеременному замораживанию и оттаиванию (морозостойкость) |  |  | ГОСТ 8735-88 п.13 СТБ EN 1367-1-2010 |  |
| 11.8* |  | 08.12/26.045 |  | Испытание сульфатом магния |  |  | СТБ EN 1367-2-2011 |  |
| 11.9* |  | 08.12/08.082 |  | Наличие органических примесей |  |  | ГОСТ 8735-88 п.6 ГОСТ 32724-2014 |  |
| 11.10* |  | 08.12/11.116 |  | Наличие посторонних засоряющих примесей |  |  | ГОСТ 8736-2014 п.п.4.2.18, 6.6 |  |
| 11.11* |  | 08.12/29.040 |  | Определение минералого-петрографического состава |  |  | ГОСТ 8735-88 п.7 ГОСТ 32723-2014 |  |
| 11.12* |  | 08.12/29.040 08.12/08/052 |  | Определение реакционной способности |  |  | ГОСТ 8735-88 п.11 ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.22.1, 4.22.2 |  |
| 11.13* |  | 08.12/08.052 |  | Определение содержания сульфатных и сульфидных соединений |  |  | ГОСТ 8735-88 п.12 |  |
| 11.14* |  | 08.12/26.141 |  | Коэффициент фильтрации |  |  | ГОСТ 8736-2014 п.6.2 ГОСТ 25584-2023 п.п.4, 6, 8 |  |
| 11.15* |  | 08.12/29.040 |  | Влажность |  |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 11.16* |  | 08.12/29.040 |  | Истинная плотность |  |  | ГОСТ 8735-88 п.8 |  |
| 12.1* | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов производства для строительных работ Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов производства для строительных работ. Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути | 08.12/29.040 |  | Зерновой состав | ТР 2025/013/BY ГОСТ 8267-93 ГОСТ 7392-2014 СТБ EN 12620- 2010 СТБ ЕН 13242-2007 СТБ ЕН 13450-2007 СТБ ЕН 13043-2007 СТБ ЕН 13139-2007 ТНПА и другая документация на продукцию ТР 2025/013/BY ГОСТ 8267-93 ГОСТ 7392-2014 СТБ EN 12620- 2010 СТБ ЕН 13242-2007 СТБ ЕН 13450-2007 СТБ ЕН 13043-2007 СТБ ЕН 13139-2007 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.2 СТБ EN 933-1-2015 |  |
| 12.2* |  | 08.12/29.040 |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |
| 12.3* |  | 08.12/29.040 |  | Содержание глины в комках |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.3 |  |
| 12.4* |  | 08.12/29.040 |  | Содержание дробленых зерен |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.12 СТБ ЕН 933-5-2007 |  |
| 12.5* |  | 08.12/29.040 |  | Содержание в щебне (гравии) зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. Форма зерен |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.6 СТБ EN 933-3-2015 СТБ EN 933-4-2012 |  |
| 12.6* |  | 08.12/29.121 |  | Прочность при сжатии |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.20 |  |
| 12.7* |  | 08.12/29.121 |  | Дробимость |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |
| 12.8* |  | 08.12/29.040 |  | Содержание зерен слабых пород |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.4 |  |
| 12.9* |  | 08.12/26.080 |  | Устойчивость к попеременному замораживанию и оттаиванию (морозостойкость) |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 ГОСТ 7392-2014 п. п.7.1, 7.11 СТБ EN 1367-1-2010 |  |
| 12.10* |  | 08.12/26.045 |  | Испытание сульфатом магния |  |  | СТБ EN 1367-2- 2011 |  |
| 12.11* |  | 08.12/29.040 |  | Насыпная плотность |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 СТБ EN 1097-3-2007 |  |
| 12.12* |  | 08.12/29.040 |  | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |  |
| 12.13* |  | 08.12/29.040 |  | Содержание ракушечника |  |  | СТБ ЕН 933-7-2002 |  |
| 12.14* |  | 08.12/29.040 08.12/08.052 08.12/08.082 |  | Содержание вредных примесей |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.13, 4.14, 4.22, 4.24, 4.25 ГОСТ 33031-2014 ГОСТ 33046-2014 ГОСТ 33050-2014 |  |
| 12.15* |  | 08.12/29.040 |  | Устойчивость структуры против всех видов распада |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.23 |  |
| 12.16* |  | 08.12/29.113 |  | Электроизоляционные свойства |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.27 ГОСТ 7392-2014 п.7.13 |  |
| 12.17* |  | 08.12/26.095 |  | Сопротивление удару на копре |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.11 ГОСТ 7392-2014 п. п.7.1, 7.9 |  |
| 12.18* |  | 08.12/29.143 |  | Устойчивость крупных заполнителей к истиранию |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 ГОСТ 7392-2014 п.п.7.1, 7.8 СТБ EN 1097-1-2016 |  |
| 12.19* |  | 08.12/29.040 |  | Влажность |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 13.1* | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | 23.99/29.040 |  | Плотность (насыпная, средняя, истинная) | ТР 2025/013/BY СТБ 1217-2000 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 9758-2012 п.п.6-11 ГОСТ 10832-2009 п.8.1 |  |
| 13.2* |  | 23.99/29.040 |  | Влажность |  |  | ГОСТ 9758-2012 п.15 |  |
| 13.3* |  | 23.99/29.040 |  | Зерновой состав |  |  | ГОСТ 9758-2012 п.17 |  |
| 13.4* |  | 23.99/29.040 |  | Стойкость против силикатного, железистого распада |  |  | ГОСТ 9758-2012 п.п.31, 32 |  |
| 13.5* |  | 23.99/29.121 |  | Прочность (марочная, при сдавливании в цилиндре) |  |  | ГОСТ 9758-2012 п.п.25, 27 |  |
| 13.6* |  | 23.99/26.080 |  | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 9758-2012 п.29 |  |
| 13.7* |  | 23.99/29.040 |  | Содержание слабообожженных зерен |  |  | ГОСТ 9758-2012 п.34 |  |
| 13.8* |  | 23.99/29.040 |  | Содержание расколотых зерен |  |  | ГОСТ 9758-2012 п.20 |  |
| 13.9* |  | 23.99/29.040 |  | Потеря массы при прокаливании и кипячении |  |  | ГОСТ 9758-2012 п.п.33, 36 |  |
| 13.10* |  | 23.99/29.040 |  | Содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений |  |  | ГОСТ 9758-2012 п.35 |  |
| 13.11* |  | 23.99/29.040 |  | Насыпная плотность | ТР 2025/013/BY ГОСТ EN 14063-1-2015 |  | СТБ EN 1097-3-2007 |  |
| 13.12* |  | 23.99/29.040 |  | Гранулометрический состав |  |  | СТБ EN 933-1-2015 |  |
| 13.13* |  | 23.99/29.121 |  | Прочность при раздавливании |  |  | СТБ EN 13055-2018 |  |
| 14.1* | Смеси растворные и растворы строительные Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.040 |  | Насыпная плотность | ТР 2025/013/BY СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию ТР 2025/013/BY СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1307-2012 п.7.7 ГОСТ 8735 -88 п.9.1 |  |
| 14.2* |  | 23.64/29.121 |  | Прочность на сжатие |  |  | СТБ 1307-2012 п.п.7.8, 7.9 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 310.4-81 |  |
| 14.3* |  | 23.64/29.121 |  | Прочность на растяжение при изгибе |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.11 ГОСТ 310.4-81 |  |
| 14.4* |  | 23.64/26.080 |  | Морозостойкость |  |  | СТБ 1307-2012 п.п.7.8, 7.15 ГОСТ 5802-86 п.10 ГОСТ 10060.2-95 |  |
| 14.5* |  | 23.64/29.144 |  | Подвижность раствора |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.2 |  |
| 14.6* |  | 23.64/29.136 |  | Расслаиваемость |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.4 |  |
| 14.7* |  | 23.64/29.040 |  | Водоудерживающая способность |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.5 |  |
| 14.8* |  | 23.64/29.040 |  | Влажность |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.7 ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 14.9* |  | 23.64/29.144 |  | Растекаемость растворной смеси |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.6 ГОСТ 23789-2018 п.6 |  |
| 14.10* |  | 23.64/29.121 |  | Прочность сцепления с основанием (адгезия) |  |  | СТБ 1307-2012 п.п.7.12, 7.20 ГОСТ 28574-2014 п.5 |  |
| 14.11* |  | 23.64/29.061 |  | Усадка |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.13 |  |
| 14.12* |  | 23.64/29.061 |  | Деформация усадки |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.14 ГОСТ 24544-2020 |  |
| 14.13* |  | 23.64/29.121 |  | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.16 ГОСТ 28574-2014 п.5 |  |
| 14.14* |  | 23.64/08.052 |  | Содержание водорастворимого хлорида |  |  | СТБ EN 1015-17-2012 |  |
| 14.15* |  | 23.64/29.144 |  | Консистенция |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.5 |  |
| 14.16* |  | 23.64/29.136 |  | Жизнеспособность (группа по сохраняемости) |  |  | СТБ 1307-2012 п.п.7.4, 7.5 ГОСТ 5802-86 п.2 ГОСТ 310.4 – 81 |  |
| 14.17* |  | 23.64/29.040 |  | Средняя плотность |  |  | СТБ 1307-2012 п.п.7.8 ГОСТ 5802-86 п.7 |  |
| 15.1* | Добавки для бетонов: пластифицирующие; стабилизирующие и водоудерживающие регулирующие сохраняемость бетонной смеси; замедляющие или ускоряющие твердение бетона; противоморозные; гидрофобизирующие | 20.59/29.040 |  | Массовая доля сухого вещества | ТР 2025/013/BY СТБ 1112-98 ГОСТ 30459-96 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ EN 480-8-2018 |  |
| 15.2* |  | 20.59/29.040 |  | Плотность |  |  | СТБ 1112-98 п.9.4 ГОСТ 18995.1-73 ГОСТ 28512.1-90 ГОСТ 28512.2-90 ГОСТ 28512.3-90 СТБ 1113-98 п.7.3 |  |
| 15.3* |  | 29.04/08.169 |  | Водородный показатель (рН) |  |  | СТБ 1112-98 п.9.5 СТБ 1113-98 п.7.6 |  |
| 15.4* |  | 20.59/12.042 |  | Образование высолов |  |  | ГОСТ 30459-96 Приложение Г |  |
| 15.5* |  | 20.59/29.144 |  | Удобоукладываемость (консистенция) по показателям подвижности (осадка) конуса |  |  | СТБ 1545-2005 п.5.3 |  |
| 15.6* |  | 20.59/29.121 |  | Прочность бетона на сжатие |  |  | ГОСТ 10180-2012 |  |
| 15.7* |  | 20.59/29.136 |  | Расслаиваемость бетона |  |  | СТБ 1545-2005 п.8 |  |
| 15.8* |  | 20.59/29.040 |  | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 12730.3-2020 |  |
| 15.9* |  | 20.59/08.052 |  | Содержание растворимых в воде хлоридов |  |  | СТБ 1112-98 п.9.7 СТБ EN 480-10-2011 |  |
| 15.10* |  | 20.59/08.156 |  | Содержание щелочи |  |  | СТБ EN 480-12-2011 |  |
| 15.11* |  | 23.99/08.052 |  | Содержание азотсодержащих соединений |  |  | СТБ 1112-98 п.9.9 |  |
| 16.1* | Кирпич и камни силикатные Кирпич и камни силикатные | 23.61/29.061 |  | Геометрические размеры | ТР 2025/013/BY ГОСТ 379-2015 СТБ ЕN 771-2- 2014 ТНПА и другая документация на продукцию ТР 2025/013/BY ГОСТ 379-2015 СТБ ЕN 771-2- 2014 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 379-2015 п.п.7.1, 7.2, 7.3 СТБ ЕN 772-16-2014 СТБ ЕN 771-2-2014 п.п.7, 8, 9, 10, Приложение С СТБ ЕН 772-20-2008 |  |
| 16.2* |  | 23.61/11.116 |  | Форма, внешний вид |  |  | СТБ ЕN 772-16-2014 СТБ ЕН 772-2-2008 СТБ ЕН 772-9-2008 СТБ ЕН 772-20-2008 ГОСТ 379-2015 п.п.7.1, 7.4, 7.5 |  |
| 16.3* |  | 23.61/29.040 |  | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 7025-91 п.2 СТБ ЕN 771-2-2014 |  |
| 16.4* |  | 23.61/29.040 |  | Масса |  |  | ГОСТ 7025-91 п.1 |  |
| 16.5* |  | 23.61/29.040 |  | Плотность (плотность в сухом состоянии) |  |  | ГОСТ 7025-91 п.5 СТБ ЕН 772-13-2008 |  |
| 16.6* |  | 23.61/26.080 |  | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 7025-91 п.7 СТБ ЕN 772-18-2014 |  |
| 16.7* |  | 23.61/29.121 |  | Предел прочности при сжатии и изгибе |  |  | ГОСТ 8462-85 п.3 СТБ ЕN 772-1-2020 |  |
| 17.1* | Блоки и панели из ячеистых бетонов стеновые, блоки лотковые и перемычки из ячеистого бетона | 23.61/29.061 |  | Геометрические размеры | ТР 2025/013/BY СТБ 1117-98 СТБ 1185-99 СТБ ЕN 771-4-2014 СТБ 1332-2002 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1117-98 п.3.2 СТБ ЕN 772-16-2014 СТБ ЕН 772-20-2008 |  |
| 17.2* |  | 23.61/11.116 |  | Форма, внешний вид |  |  | СТБ ЕN 772-16-2014 СТБ ЕН 772-20-2008 |  |
| 17.3* |  | 23.61/29.121 |  | Прочность при сжатии |  |  | ГОСТ 10180-2012 п.п.7, 8.2 ГОСТ 18105-2018 СТБ ЕN 772-1-2020 |  |
| 17.4* |  | 23.61/29.040 |  | Плотность |  |  | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 СП 5.03.02-2021 СТБ ЕН 772-13-2008 |  |
| 17.5* |  | 23.61/29.040 |  | Водопоглощение |  |  | СТБ ЕN 772-11-2014 |  |
| 17.6* |  | 23.61/26.080 |  | Морозостойкость |  |  | СТБ 1570-2005 СТБ ЕN 15304-2011 |  |
| 17.7* |  | 23.61/29.061 |  | Усадка при высыхании |  |  | СТБ 1570-2005 СТБ ЕN 680-2008 |  |
| 17.8* |  | 23.61/29.040 |  | Отпускная влажность, влажность |  |  | ГОСТ 12730.2-2020 |  |
| 18.1* | Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов | 23.61/29.040 |  | Плотность | ТР 2025/013/BY СТБ 1034-96 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |
| 18.2* |  | 23.61/29.121 |  | Предел прочности при изгибе |  |  | ГОСТ 17177-94 п.15 |  |
| 18.3* |  | 23.61/29.121 |  | Предел прочности при сжатии |  |  | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |  |
| 19.1* | Камни бетонные стеновые | 23.61/29.061 |  | Размеры образцов | ТР 2025/013/BY СТБ 1008-2024 СТБ ЕN 771-3- 2014 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ ЕN 772-16-2014 СТБ ЕН 772-20-2008 |  |
| 19.2* |  | 23.61/11.116 |  | Форма, внешний вид |  |  | СТБ ЕN 772-16-2014 СТБ ЕН 772- 2-2008 СТБ ЕН 772-20-2008 |  |
| 19.3* |  | 23.61/11.116 |  | Категория бетонной поверхности |  |  | ГОСТ 13015.0-83 |  |
| 19.4* |  | 23.61/29.040 |  | Плотность, масса |  |  | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 СТБ ЕН 772-13-2008 СТБ 1008-2024 п.7.8 |  |
| 19.5* |  | 23.61/29.121 |  | Предел прочности при сжатии |  |  | ГОСТ 8462-85 СТБ ЕN 772-1-2020 |  |
| 19.6* |  | 23.61/29.040 |  | Водопоглощение |  |  | СТБ ЕN 772-11-2014 |  |
| 19.7* |  | 23.61/26.080 |  | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 7025-91 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |  |
| 20.1* | Бетоны тяжелые, мелкозернистые и силикатные плотные; бетоны химически стойкие; смеси бетонные | 23.63/29.121 |  | Прочность (на сжатие, на растяжение при изгибе) | ТР 2025/013/BY ГОСТ 25214-2021 СТБ 2221-2020 СТБ 1035-96 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 |  |
| 20.2* |  | 23.63/26.080 |  | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |  |
| 20.3* |  | 23.63/29.040 |  | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |  |
| 20.4* |  | 23.63/26.141 |  | Водонепроницаемость |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |  |
| 20.5* |  | 23.63/08.052 |  | Химическая стойкость бетонов |  |  | ГОСТ 25881-83 |  |
| 20.6* |  | 23.63/29.040 |  | Плотность |  |  | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |
| 21.1* | Черепица кровельная (цементно- песчаная; из термопласт-композитов) | 23.61/29.061 |  | Линейные размеры | ТР 2025/013/BY СТБ 1002-2003 СТБ 1065-97 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 21.2* |  | 23.61/29.040 |  | Масса 1 м2 покрытия |  |  | СТБ 1002-2003 п.7.6 СТБ 1065-97 п.7.7 |  |
| 21.3* |  | 23.61/26.141 |  | Водонепроницаемость |  |  | СТБ 1002-2003 п.7.5 СТБ 1065-97 п.7.6 |  |
| 21.4* |  | 23.61/29.040 |  | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 12730.3-2020 СТБ 1065-97 п.7.4 |  |
| 21.5* |  | 23.61/26.080 |  | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1002-2003 п.7.4 СТБ 1065-97 п.7.5 |  |
| 21.6* |  | 23.61/29.121 |  | Разрушающая нагрузка при испытании на изгиб |  |  | СТБ 1002-2003 п.7.3 СТБ 1065-97 п.7.3 |  |
| 22.1* | Плиты бетонные | 23.61/29.121 |  | Прочность (на сжатие, на растяжение при изгибе) | ТР 2025/013/BY СТБ 1071-2007 СТБ 1374-2003 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 10180-2012 п.п.7.2, 7.3 СТБ 1152-99 СТБ 1374-2003 п.6.2 |  |
| 22.2* |  | 23.61/26.080 |  | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1152-99 |  |
| 22.3* |  | 23.61/29.070 |  | Истираемость |  |  | ГОСТ 13087-2018 |  |
| 22.4* |  | 23.61/26.141 |  | Водонепроницаемость |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |  |
| 22.5* |  | 23.61/29.040 |  | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |  |
| 22.6* |  | 23.61/11.116 |  | Категория бетонной поверхности |  |  | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 22.7* |  | 23.61/29.061 |  | Геометрические размеры |  |  | ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 22.8* |  | 23.61/29.040 |  | Масса |  |  | СТБ 1374-2003 п.6.7 |  |
| 23.1* | Камни бортовые бетонные и железобетонные | 3.61/29.121 |  | Прочность - класс бетона по прочности на сжатие - класс бетона камней на растяжение при изгибе | ТР 2025/013/BY СТБ 1097-2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 10180-2012 СТБ 1152-99 |  |
| 23.2* |  | 23.61/26.080 |  | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1152-99 |  |
| 23.3* |  | 23.61/29.040 |  | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |  |
| 23.4* |  | 23.61/11.116 |  | Категория бетонной поверхности |  |  | ГОСТ 13015.0-83 |  |
| 23.5* |  | 23.61/29.061 |  | Геометрические размеры |  |  | ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 24.1* | Материалы и изделия облицовочные из горных пород Материалы и изделия облицовочные из горных пород | 23.70/29.061 |  | Геометрические размеры | ТР 2025/013/BY ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 9480-2012 ГОСТ 23342-2012 ТНПА и другая документация на продукцию ТР 2025/013/BY ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 9480-2012 ГОСТ 23342-2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 9480-2012 п.п.5.2, 5.3 ГОСТ 23342-2012 п.п.6.2, 6.3, 6.4 |  |
| 24.2* |  | 23.70/29.061 |  | Отклонение от плоскостности |  |  | ГОСТ 9480-2012 п.п.5.2, 5.4 ГОСТ 23342-2012 п.п.6.2, 6.5 |  |
| 24.3* |  | 23.70/11.116 |  | Качество лицевой поверхности |  |  | ГОСТ 9480-2012 п.п.5.2, 5.5 ГОСТ 23342-2012 п.п.6.2, 6.7 |  |
| 24.4* |  | 23.70/29.040 |  | Средняя плотность |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.3.1 |  |
| 24.5* |  | 23.70/29.040 |  | Водопоглощение горной породы |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.4 |  |
| 24.6* |  | 23.70/29.121 |  | Прочность при сжатии (МПа) и снижение прочности при сжатии горной породы в водонасыщенном состоянии |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.5 |  |
| 24.7* |  | 23.70/29.070 |  | Истираемость горной породы |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.8 |  |
| 24.8* |  | 23.70/26.080 |  | Морозостойкость горной породы |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.10 |  |
| 24.9* |  | 23.70/29.095 |  | Сопротивление ударным воздействиям |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.7 |  |
| 24.10* |  | 23.70/26.045 |  | Кислотостойкость |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.11 |  |
| 24.11* |  | 23.70/26.045 |  | Солестойкость |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.12 |  |
| 24.12* |  | 08.12/29.040 |  | Истинная плотность |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.п.6.3.2, 6.3.3 |  |
| 25.3* | Изделия и материалы огнеупорные | 23.20/29.121 |  | Предел прочности при сжатии | ТР 2025/013/BY ГОСТ 8691-2018 ГОСТ 28874-2004 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 4071.1-2021 |  |
| 26.2* | Бетоны жаростойкие | 23.20/29.121 |  | Предел прочности при сжатии, остаточная прочность | ГОСТ 20910-2019 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 20910-2019 п.6.1, Приложение А ГОСТ 10180-2012 |  |
| 26.3* |  | 23.20/29.145 |  | Термостойкость |  |  | ГОСТ 20910-2019 п.6.1, прил. В ГОСТ 7875.0-2018 ГОСТ 7875.2-2018 |  |
| 27.1* | Композиции защитно-отделочные строительные и составы полимерминеральные, смеси сухие гидроизоляционные, композиции для заполнения швов Композиции защитно-отделочные строительные и составы полимерминеральные, смеси сухие гидрои-золяционные, композиции для заполнения швов Композиции защитно-отделочные строительные и составы полимерминеральные, смеси сухие гидрои-золяционные, композиции для заполнения швов | 23.64/11.116 |  | Цвет покрытия и внешний вид после высыхания | ТР 2025/013/BY СТБ 1496-2004 СТБ 1072-97 СТБ 1263-2001 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация на продукцию ТР 2025/013/BY СТБ 1496-2004 СТБ 1072-97 СТБ 1263-2001 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация на продукцию ТР 2025/013/BY СТБ 1496-2004 СТБ 1072-97 СТБ 1263-2001 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 28196-89 п.4.3 ГОСТ 10277-90 п.п.3.3, 3.4 |  |
| 27.2* |  | 23.64/29.040 |  | Влажность |  |  | СТБ 1072-97 п.7.2 ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 27.3* |  | 23.64/29.040 |  | Плотность |  |  | ГОСТ 8735-88 п.9 ГОСТ 5802-86 п.3 ГОСТ 31992.1-2012 |  |
| 27.4* |  | 23.64/26.141 |  | Водонепроницаемость |  |  | ГОСТ 12730.5-2018 п.п.1, 2, 3, 4 |  |
| 27.5* |  | 23.64/29.121 |  | Предел прочности на сжатие и растяжение при изгибе |  |  | ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 310.4-81 |  |
| 27.6* |  | 23.64/29.121 |  | Прочность сцепления, адгезия |  |  | ГОСТ 28574-2014 п.5 СТБ 1263-2001 п.8.9 |  |
| 27.7* |  | 23.64/29.040 |  | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  |  | СТБ 1072-97 п.7.6 СТБ 1263-2001 п.8.13 |  |
| 27.8* |  | 23.64/29.040 |  | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 5802-86 п.9 ГОСТ 4650-2014 |  |
| 27.9* |  | 23.64/26.080 |  | Морозостойкость покрытия |  |  | СТБ 1072-97 п.7.10 СТБ 1263-2001 п.8.10 ГОСТ 7025-91 п.7 ГОСТ 28574-2014 п.5 СТБ 1466-2004 п.7.3.18 ГОСТ 9.401-2018 п.5, Метод А |  |
| 27.10* |  | 23.64/11.116 |  | Усадка |  |  | СТБ 1543-2005 п.7.5 ГОСТ 24544-2020 СТБ 1503-2004 п.7.8 СТБ 1263-2001 п.8.12 |  |
| 27.11* |  | 23.64/29.121 |  | Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве |  |  | СТБ 1072-97 п.7.5 ГОСТ 28089-2012 |  |
| 27.12* |  | 23.64/29.040 |  | Водоудерживающая способность |  |  | ГОСТ 5802-86 п.5 |  |
| 27.13* |  | 23.64/29.040 |  | Остаток на сите |  |  | ГОСТ 23789-2018 п.5 |  |
| 27.14* |  | 23.64/29.136 |  | Начало схватывания |  |  | ГОСТ 23789-2018 п.6 |  |
| 27.15* |  | 23.64/29.143 |  | Способность шлифоваться |  |  | ГОСТ 10277-90 п.3.9 |  |
| 27.16* |  | 23.64/08.169 |  | Водородный показатель (рН) |  |  | ГОСТ 28196-89 п.4.5 |  |
| 27.17* |  | 23.64/29.136 |  | Удобонаносимость |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.22 |  |
| 27.18* |  | 23.64/29.070 |  | Истираемость |  |  | ГОСТ 13087-2018 п.5 |  |
| 27.19* |  | 23.64/29.144 |  | Растекаемость |  |  | СТБ 1496-2004 п.8.14 |  |
| 27.20* |  | 23.64/26.095 |  | Прочность покрытия при ударе |  |  | ГОСТ 4765-73 |  |
| 27.21* |  | 23.64/29.165 |  | Эластичность покрытия при изгибе |  |  | ГОСТ 6808-2024 |  |
| 27.22* |  | 23.64/29.136 |  | Жизнеспособность |  |  | СТБ 1496-2004 п.8.16 СТБ 1466-2004 п.7.3.7 ГОСТ 19279-73 п.3.6 |  |
| 27.23* |  | 23.64/29.143 |  | Адгезия покрытия к металлу (метод решетчатых надрезов) |  |  | ГОСТ 15140-78 п.2 |  |
| 27.24* |  | 23.64/26.080 |  | Теплостойкость |  |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.12 |  |
| 27.25* |  | 23.64/29.165 |  | Гибкость на брусе |  |  | ГОСТ 26589-94 п.3.12 |  |
| 28.1* | Краски и эмали фасадные и композиции декоративно-отделочные | 20.30/11.116 |  | Внешний вид покрытия | ТР 2025/013/BY СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 СТБ 1827-2008 ГОСТ 27037-86 ГОСТ 28196-89 ГОСТ Р 51691-2008 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 28196-89 п.4.3 |  |
| 28.2* |  | 20.30/08.169 |  | Водородный показатель (рН) |  |  | ГОСТ 28196-89 п.4.5 ГОСТ 23955-80 |  |
| 28.3* |  | 20.30/26.080 |  | Устойчивость к воздействию переменных температур |  |  | ГОСТ 27037-86 |  |
| 28.4* |  | 20.30/29.040 |  | Массовая доля летучих и нелетучих веществ |  |  | ГОСТ 28196-89 п.4.4 ГОСТ 31939-2022 ГОСТ 31991.1-2012 |  |
| 28.5* |  | 20.30/11.116 |  | Время высыхания до степени 3 |  |  | ГОСТ 19007-73 п.3.8 |  |
| 28.6* |  | 20.30/29.040 |  | Укрывистость |  |  | ГОСТ 8784-75 п.1 |  |
| 28.7* |  | 20.30/29.061 |  | Степень перетира |  |  | ГОСТ 31973-2013 |  |
| 28.8* |  | 20.30/26.141 |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при t = 202 С |  |  | ГОСТ 9.403-2022 метод А ГОСТ 28196-89 п.4.7 |  |
| 28.9* |  | 20.30/29.121 |  | Адгезия к основанию |  |  | ГОСТ 28574-2014 п.5 |  |
| 28.10* |  | 20.30/29.144 |  | Условная вязкость по вискозиметру В3-246 |  |  | ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |  |
| 28.11* |  | 20.30/26.080 |  | Морозостойкость покрытия |  |  | ГОСТ 7025-91 п.7 ГОСТ 28574-2014 п.5 |  |
| 29.1* | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные Материалы и изделия строительные теплоизоляционные Материалы и изделия строительные теплоизоляционные | 23.99/29.061 |  | Линейные размеры | ТР 2025/013/BY СТБ 1437-2004 СТБ 1995-2009 ГОСТ 21880-2022 ГОСТ 10140-2003 СТБ ЕN 13162-2015 ГОСТ ЕN 13163-2015 СТБ ЕN 13164-2015 ГОСТ ЕN 13165-2015 ГОСТ ЕN 13167-2015 ГОСТ ЕN 13500-2015 ТНПА и другая документация на продукцию ТР 2025/013/BY СТБ 1437-2004 СТБ 1995-2009 ГОСТ 21880-2022 ГОСТ 10140-2003 СТБ ЕN 13162-2015 ГОСТ ЕN 13163-2015 СТБ ЕN 13164-2015 ГОСТ ЕN 13165-2015 ГОСТ ЕN 13167-2015 ГОСТ ЕN 13500-2015 ТНПА и другая документация на продукцию ТР 2025/013/BY СТБ 1437-2004 СТБ 1995-2009 ГОСТ 21880-2022 ГОСТ 10140-2003 СТБ ЕN 13162-2015 ГОСТ ЕN 13163-2015 СТБ ЕN 13164-2015 ГОСТ ЕN 13165-2015 ГОСТ ЕN 13167-2015 ГОСТ ЕN 13500-2015 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 17177-94 п.4, Прил. А ГОСТ 25015-2017 ГОСТ 20989-2017 СТБ 2251-2012 п 4.1.3 СТБ 2252-2012 п.п.3.1,3.2 СТБ 2270-2012 п.п.3.1, 3.2 |  |
| 29.2* |  | 23.99/29.121 |  | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации |  |  | ГОСТ 17177-94 п.13 СТБ 1995-2009 п.п.4.4.3, 7.3 ГОСТ 23206-2017 СТБ 2270-2012 п.п.4.1.6.4, 7.1.4 |  |
| 29.3* |  | 23.99/29.040 |  | Плотность |  |  | ГОСТ 17177-94 п.7.2 ГОСТ 409-2017 СТБ 2251-2012 п.4.1.2 |  |
| 29.4 * |  | 23.99/29.040 |  | Влажность |  |  | ГОСТ 17177-94 п.8 СТБ 1437-2004 п.7.4 |  |
| 29.5* |  | 23.99/29.121 |  | Предел прочности при сжатии |  |  | ГОСТ 17177-94 п.14 |  |
| 29.6* |  | 23.99/29.121 |  | Предел прочности при изгибе |  |  | ГОСТ 17177-94 п.15 СТБ 1437-2004 ГОСТ 18564-2017 |  |
| 29.7* |  | 23.99/29.121 |  | Предел прочности при растяжении |  |  | ГОСТ 17177-94 п.16 |  |
| 29.8* |  | 23.99/29.121 |  | Предел прочности при разрыве в направлении перпендикулярном поверхности |  |  | СТБ 1437-2004 п.7.5 |  |
| 29.10* |  | 23.99/29.061 |  | Сжимаемость и упругость |  |  | ГОСТ 21880-2022 п.10.18 ГОСТ 17177-94 п.17 |  |
| 29.11* |  | 23.99/29.121 |  | Предел прочности на отрыв слоев |  |  | ГОСТ 17177-94 Приложение Е |  |
| 29.12* |  | 23.99/25.047 |  | Время самостоятельного горения |  |  | СТБ 1437-2004 п.7.8 |  |
| 29.13* |  | 23.99/29.040 |  | Водопоглощение |  |  | СТБ 989-95 п.7.7 ГОСТ 17177-94 п.10 СТБ 1437-2004 п.7.6 ГОСТ 20869-2017 СТБ 2252-2012 п.7.1.5 СТБ 2270-2012 п.7.1.5 |  |
| 29.14* |  | 23.99/29.040 |  | Сорбционная влажность (ускоренный метод) |  |  | ГОСТ 17177-94 п.9 |  |
| 29.15* |  | 23.99/08.149 |  | Определение кислотного числа |  |  | ГОСТ 17177-94 п.п.21, 22 |  |
| 29.16* |  | 23.99/08.052 |  | Средний диаметр волокон |  |  | ГОСТ 17177-94 п.20 |  |
| 29.17* |  | 23.99/08.169 |  | Водостойкость (рН) |  |  | ГОСТ 4640-2011 п.7.3 |  |
| 29.18* |  | 23.99/29.040 |  | Содержание органических веществ |  |  | ГОСТ 17177-94 п.11 |  |
| 29.19* |  | 23.99/08.052 |  | Полнота поликонденсации фенолформальдегидного связующего |  |  | ГОСТ 17177-94 п.12 |  |
| 29.20* |  | 23.99/29.061 |  | Линейные размеры. Стабильность размеров |  |  | СТБ EN 822-2016 СТБ EN 823-2016 СТБ EN 824-2016 СТБ EN 825-2016 ГОСТ EN 1603-2015 СТБ EN 1604-2016 СТБ EN 12085-2016 |  |
| 29.21* |  | 23.99/29.040 |  | Плотность |  |  | СТБ EN 1602-2016 |  |
| 29.22* |  | 23.99/29.121 |  | Предел прочности при сжатии; прочность на сжатие при 10% линейной деформации |  |  | СТБ EN 826-2016 |  |
| 29.23* |  | 23.99/29.040 |  | Водопоглощение |  |  | СТБ EN 1609-2016 СТБ EN 12087-2016 |  |
| 29.24* |  | 23.99/29.121 |  | Предел прочности при изгибе |  |  | СТБ EN 12089-2016 |  |
| 29.25* |  | 23.99/29.121 |  | Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты |  |  | СТБ EN 1607-2016 |  |
| 29.26* |  | 23.99/29.121 |  | Предел прочности при растяжении в плоскости плиты |  |  | СТБ EN 1608-2016 |  |
| 29.27* |  | 23.99/29.121 |  | Сосредоточенная нагрузка |  |  | СТБ EN 12430-2016 |  |
| 29.28* |  | 23.99/29.121 |  | Толщина теплоизоляционных материалов для «плавающего» пола |  |  | СТБ EN 12431-2016 |  |
| 29.30* |  | 23.99/29.121 |  | Ползучесть при сжатии |  |  | СТБ EN 1606-2016 |  |
| 29.31* |  | 23.99/29.121 |  | Прочность при сдвиге |  |  | СТБ EN 12090-2016 |  |
| 29.32* |  | 23.99/29.121 |  | Прочность сцепления клеевого и армированного слоя с теплоизоляционным материалом |  |  | ГОСТ EN 13494-2015 СТБ 1621-2006 п.7.11 |  |
| 29.33* |  | 23.99/29.121 |  | Прочность сцепления армирующего слоя с плитой минераловатной |  |  | ГОСТ EN 13494-2015 |  |
| 29.34* |  | 23.99/29.121 |  | Прочность сцепления клеевого состава /клеевого раствора с плитой минераловатной |  |  | ГОСТ EN 13494-2015 |  |
| 29.35* |  | 23.99/29.121 |  | Прочность на отрыв системы наружной теплоизоляционной с механическим креплением |  |  | ГОСТ ЕН 13495-2015 |  |
| 29.36* |  | 23.99/29.121 |  | Прочность на растяжение армирующего материала |  |  | ГОСТ ЕN 13496-2014 |  |
| 29.37* |  | 23.99/29.121 |  | Ударная прочность |  |  | ГОСТ ЕN 13497-2015 |  |
| 29.38* |  | 23.99/29.121 |  | Сопротивление вдавливанию |  |  | ГОСТ ЕN 13498-2015 |  |
| 29.39* |  | 23.99/29.121 |  | Прочность при сдвиге |  |  | СТБ 1740-2007 п.7 |  |
| 29.42* |  | 23.99/08.052 |  | Содержание органических веществ |  |  | СТБ ЕН 13820-2007 |  |
| 29.43* |  | 23.99/08.052 |  | Содержание неволокнистых включений | ТР 2025/013/BY СТБ 1908-2008 ГОСТ 4640-2011 |  | СТБ 1908-2008 п.7.3 ГОСТ 4640-2011 п. 7.5.2 |  |
| 30.1* | Пластмассы Пластмассы | 22.29/29.121 |  | Прочность при растяжении | ТНПА и другая документация на продукцию ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 11262-2017 п.п.8, 9.1 ГОСТ 15873-2017 |  |
| 30.2* |  | 22.29/29.121 |  | Прочность при разрыве |  |  | ГОСТ 11262-2017 п.п.8, 9.1 |  |
| 30.3* |  | 22.29/29.121 |  | Предел текучести при растяжении |  |  | ГОСТ 11262-2017 п.п.8, 9.1 |  |
| 30.4* |  | 22.29/29.121 |  | Условный предел текучести |  |  | ГОСТ 11262-2017 п.п.8, 9.1 |  |
| 30.5* |  | 22.29/29.121 |  | Относительное удлинение при максимальной нагрузке |  |  | ГОСТ 11262-2017 п.п.8, 9.1 ГОСТ 15873-2017 |  |
| 30.6* |  | 22.29/29.121 |  | Относительное удлинение при разрыве |  |  | ГОСТ 11262-2017 п.п.8, 9.1 ГОСТ 17370-2017 п.7.1 ГОСТ 15873-2017 |  |
| 30.7* |  | 22.29/29.121 |  | Относительное удлинение при пределе текучести |  |  | ГОСТ 11262-2017 |  |
| 30.8* |  | 22.29/26.045 |  | Стойкость к действию химических сред |  |  | ГОСТ 12020-2018 |  |
| 31.1* | Плиты древесно-стружечные | 16.21/29.040 |  | Плотность | ТР 2025/013/BY СТБ 1554-2005 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 10634-88 п.3.2 |  |
| 31.2* |  | 16.21/29.040 |  | Влажность |  |  | ГОСТ 10634-88 п.3.1 |  |
| 31.3* |  | 16.21/29.040 |  | Водопоглощение и разбухание в воде по толщине |  |  | ГОСТ 10634-88 п.3.3 |  |
| 31.4* |  | 16.21/29.121 |  | Предел прочности и модуль упругости при изгибе |  |  | ГОСТ 10635-88 |  |
| 31.5* |  | 16.21/29.121 |  | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к плоскости плиты |  |  | ГОСТ 10636-2018 |  |
| 31.6* |  | 16.21/29.121 |  | Твердость |  |  | ГОСТ 11843-76 |  |
| 32.1* | Материалы и изделия строительные (стеновые, теплоизоляционные и отделочные) Материалы и изделия строительные (стеновые, теплоизоляционные и отделочные) | 23.99/29.145 |  | Теплопроводность | ТР 2025/013/BY СТБ 939-2013 СТБ 1617-2006 СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 1808-2007 СТБ 2433-2015 ГОСТ 9.401-2018 ТНПА и другая документация на продукцию ТР 2025/013/BY СТБ 939-2013 СТБ 1617-2006 СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 1808-2007 СТБ 2433-2015 ГОСТ 9.401-2018 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1618-2006 ГОСТ 26254-84 СТБ 1160-99 СТБ 2252-2012 п.п..4.1.6.6, 7.1.7 СТБ 2270-2012 п.п..4.1.6.6, 7.1.7 ГОСТ 379-2015 СТБ ЕН 12667-2007 СТБ ЕН 12939-2007 ГОСТ 7076-99 ГОСТ EN 1745-2015 СТБ ISO 6946-2022 СТБ EN ISO 10456-2011 ГОСТ 9758-2012 приложение Б |  |
| 32.2* |  | 23.99/29.040 |  | Сорбционная влажность |  |  | ГОСТ 24816-2014 ГОСТ 17177-94 СТБ ЕN 12088-2016 |  |
| 32.3* |  | 23.99/26.040 |  | Паропроницаемость, сопротивление паропроницанию |  |  | ГОСТ 25898-2020 ГОСТ 28575-2014 СТБ 1263-2001 СТБ ISO 12572-2020 СТБ EN 12086-2016 ГОСТ 26589-94 п.3.7 |  |
| 32.4* |  | 23.99/26.080 |  | Условная светостойкость |  |  | ГОСТ 21903-76, метод 2 ГОСТ 965-89 п.3 |  |
| 32.5* |  | 23.99/26.080 |  | Коэффициент диффузного отражения (белизна) |  |  | ГОСТ 21903-76, метод 2 ГОСТ 965-89 п.3.2 ГОСТ 30113-94 |  |
| 32.7* |  | 23.99/29.145 |  | Термическое сопротивление и сопротивление теплопередаче |  |  | ГОСТ 26254-84; ГОСТ 26602.1-2023 |  |
| 32.8* |  | 23.99/26.080 |  | Атмосферостойкость |  |  | ГОСТ 9.401-2018 п.6.5 |  |
| 32.10* |  | 23.99/26.080 |  | Стойкость к воздействию климатических факторов |  |  | СТБ 1617-2006 п.7.10 ГОСТ 9.401-2018 п.п.6.1, 6.3-6.7, 6.15, 6.16, 6.17 |  |
| 32.11* |  | 23.99/26.080 |  | Климатическое старение |  |  | ГОСТ 9.707-81 п.п.2.5.3, 2.5.4 |  |
| 32.12* | Материалы и изделия строительные (рулонные, кровельные и гидроизоляционные) | 23.99/29.121 |  | Разрывная сила при растяжении | ТР 2025/013/BY ГОСТ 10923-93 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 2678-94 п.3.4 |  |
| 32.13* |  | 23.99/29.040 |  | Масса покрывного состава |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.15 |  |
| 32.14* |  | 23.99/29.040 |  | Водопоглощение в течение 24 ч. |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.10 |  |
| 32.15* |  | 23.99/29.040 |  | Потеря посыпки |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.25 |  |
| 32.16* |  | 23.99/29.165 |  | Гибкость |  |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.9 |  |
| 32.17* |  | 23.99/26.080 |  | Теплостойкость |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.12 |  |
| 32.18* |  | 23.99/26.141 |  | Водонепроницаемость |  |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.11 |  |
| 32.19* |  | 23.99/26.080 |  | Цветостойкость посыпки |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.27 |  |
| 33.1* | Мел | 08.11/29.040 |  | Массовая доля металломагнитных примесей | ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 13496.9-96 |  |
| 34.1* | Мука доломитовая | 23.52/29.040 |  | Зерновой состав | ГОСТ 14050-93 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 14050-93 п.4.4 |  |
| 35.1* | Известь строительная | 23.52/29.054 |  | Степень дисперсности | ТР 2025/013/BY ГОСТ 9179-2018 СТБ ЕN 459-2-2013 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 22688-2018 п.4.7 |  |
| 35.2* |  | 23.52/29.061 |  | Равномерность изменения объема |  |  | ГОСТ 22688-2018 п.4.10 |  |
| 35.3* |  | 23.52/29.121 |  | Предел прочности при сжатии |  |  | ГОСТ 22688-2018 п.4.8 |  |
| 35.4* |  | 23.52/29.040 |  | Содержание непогасившихся зерен |  |  | ГОСТ 22688-2018 п.4.5 |  |
| 35.5* |  | 23.52/29.151 |  | Влажность гидратной извести |  |  | ГОСТ 22688-2018 п.4.6 |  |
| 35.6* |  | 23.52/29.145 |  | Температура и время гашения |  |  | ГОСТ 22688-2018 п.4.9 |  |
| 35.7* |  | 23.52/08.149 |  | Активность извести |  |  | ГОСТ 22688-2018 п.4.1 СТБ ЕN 459-2-2013 СП 5.03.02-2021 |  |
| 36.1* | Гипсовое вяжущее и изделия на его основе | 23.62/29.040 |  | Тонкость помола | ТР 2025/013/BY ГОСТ 125-2018 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 23789-2018 п.5 |  |
| 36.2* |  | 23.62/29.049 |  | Сроки схватывания |  |  | ГОСТ 23789-2018 п.6 |  |
| 36.3* |  | 23.62/29.121 |  | Предел прочности на растяжение при изгибе и сжатии |  |  | ГОСТ 23789-2018 п.7 |  |
| 36.4* |  | 23.62/29.061 |  | Объемное расширение |  |  | ГОСТ 23789-2018 п.9 |  |
| 36.5* |  | 23.62/29.040 |  | Содержание металлопримесей |  |  | ГОСТ 23789-2018 п.12 |  |
| 36.6* |  | 23.62/29.040 |  | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 23789-2018 п.10 |  |
| 37.1* | Листы гипсокартонные Листы гипсокартонные | 23.62/29.040 |  | Масса 1 м2 (поверхностная плотность) | ТР 2025/013/BY ГОСТ 6266-97 ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) ТНПА и другая документация на продукцию ТР 2025/013/BY ГОСТ 6266-97 ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 6266-97 п.8.3 |  |
| 37.2* |  | 23.62/26.095 |  | Сцепление гипсового сердечника с картоном |  |  | ГОСТ 6266-97 п.8.5 |  |
| 37.3* |  | 23.62/26.095 |  | Разрушающая нагрузка |  |  | ГОСТ 6266-97 п.8.4 |  |
| 37.4* |  | 23.62/29.040 |  | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 6266-97 п.8.6 |  |
| 37.5* |  | 23.62/25.108 |  | Сопротивляемость воздействию открытого пламени |  |  | ГОСТ 6266-97 п.8.7 |  |
| 37.6* |  | 23.62/29.061 |  | Ширина |  |  | ГОСТ 32614-2012 п.5.2 |  |
| 37.7* |  | 23.62/29.061 |  | Длина |  |  | ГОСТ 32614-2012 п.5.3 |  |
| 37.8* |  | 23.62/29.061 |  | Толщина |  |  | ГОСТ 32614-2012 п.5.4 |  |
| 37.9* |  | 23.62/29.061 |  | Прямоугольность |  |  | ГОСТ 32614-2012 п.5.5 |  |
| 37.10* |  | 23.62/29.121 |  | Прочность при изгибе |  |  | ГОСТ 32614-2012 п.5.7 |  |
| 37.11* |  | 23.62/29.040 |  | Общее водопоглощение |  |  | ГОСТ 32614-2012 п.5.9 |  |
| 37.12* |  | 23.62/29.40 |  | Плотность |  |  | ГОСТ 32614-2012 п.5.11 |  |
| 37.13* |  | 23.62/29.145 |  | Определение стойкости гипсового сердечника при воздействии высокой температуры |  |  | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009), п.5.10 |  |
| 37.14* |  | 23.62/29.143 |  | Определение твердости поверхности плит |  |  | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п.5.12 |  |
| 38.1* | Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок | 23.62/29.061 |  | Линейные размеры, правильность геометрической формы | ТР 2025/013/BY СТБ 1786-2007 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1786-2007 п.п.7.1.2-7.1.7 |  |
| 38.2* |  | 23.62/29.121 |  | Предел прочности при изгибе и сжатии |  |  | СТБ 1786-2007 п.7.2 |  |
| 38.3* |  | 23.62/29.040 |  | Отпускная влажность |  |  | СТБ 1786-2007 п.7.3 |  |
| 38.4* |  | 23.62/29.040 |  | Водопоглощение |  |  | СТБ 1786-2007 п.7.4 |  |
| 38.5* |  | 23.62/29.040 |  | Плотность |  |  | СТБ 1786-2007 п.7.4 |  |
| 39.1* | Плиты гипсовые для перегородок | 23.62/29.061 |  | Размеры | ТР 2025/013/BY ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ ЕN 12859- 2015 п.5.3 |  |
| 39.2* |  | 23.62/29.061 |  | Плоскостность |  |  | СТБ ЕN 12859-2015 п.5.4 |  |
| 39.3* |  | 23.62/29.040 |  | Плотность в сухом состоянии |  |  | СТБ ЕN 12859-2015 п.5.6 |  |
| 39.4* |  | 23.62/29.121 |  | Предел прочности на растяжение при изгибе |  |  | СТБ ЕN 12859-2015 п.5.7 |  |
| 39.5* |  | 23.62/08.169 |  | Водородный показатель (рН) |  |  | СТБ ЕN 12859-2015 п.5.10 |  |
| 40.1* | Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообраба-тывающей промышлен- ности |  | 16.29/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Правила ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения (постановление Министерства лесного хозяйства №1 от 15.01.2001 в ред. № 30 от13.1.2010) ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) |  |  | МВИ.МН 2418-2005 |
| 41.1* | Материалы и изделия строительные и товары народного потребления (тарное стекло, керамическая, фарфоровая, стеклянная посуда) |  | 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: радия - 226 тория - 232 калия – 40 | ТР 2025/013/BY ГОСТ 30108-94 ТНПА на конкретный вид продукции "Контрольные уровни содержания естественных радионуклидов в отдельных видах продукции Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь" ТКП 45-2.04-133-2009 |  |  | МВИ.МН 1112-99 |
| 42.1* | Окружающая среда |  | 10.11/04.125 | Объемная активность изотопов радона – 222 | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» (Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь в ред. №137 от 31.12.2013) ТКП 45-2.03-134-2009 |  |  | МВИ.МН 1111-99 |
| 42.2* |  |  | 100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения (МД-) |  |  |  | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 43.1* | Вода питьевая |  | 100.09/08.082 | Массовая доля общего железа | СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 4011-72 |
| 43.2* |  |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  |  |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 43.3* |  |  | 100.09/08.149 | Содержание хлоридов |  |  |  | ГОСТ 4245-72 |
| 43.4* |  |  | 100.09/08.082 | Содержание фторидов |  |  |  | ГОСТ 4386-89 |
| 43.5* |  |  | 100.09/08.052 | Содержание сульфатов |  |  |  | ГОСТ 4389-72 |
| 43.6* |  |  | 100.09/08.052 | Содержание сухого остатка |  |  |  | ГОСТ 18164-72 |
| 43.7* |  |  | 100.09/08.082 | Содержание алюминия |  |  |  | ГОСТ 18165-2014 |
| 44.1* | Вода для бетонов и растворов Вода для бетонов и растворов |  | 36.00/08.052 | Мутность | СТБ 1114-98 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1114-98 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 3351-74 |
| 44.2* |  |  | 36.00/08.149 | Содержание хлоридов |  |  |  | ГОСТ 4245-72 ГОСТ 23268.17-78 |
| 44.3* |  |  | 36.00/08.052 | Содержание сульфатов |  |  |  | ГОСТ 4389-72 |
| 44.4* |  |  | 36.00/08.156 | Содержание ионов натрия |  |  |  | ГОСТ 23268.6-78 |
| 44.5* |  |  | 36.00/08.156 | Содержание ионов калия |  |  |  | ГОСТ 23268.7-78 |
| 44.6* |  |  | 36.00/08.156 | Содержание ионов кальция и магния |  |  |  | ГОСТ 23268.5-78 |
| 44.7* |  |  | 36.00/08.156 | Содержание ионов железа |  |  |  | ГОСТ 23268.11-78 |
| 44.8* |  |  | 36.00/08.149 | Окисляемость |  |  |  | ГОСТ 23268.12-78 |
| 44.9* |  |  | 36.00/08.052 | Содержание сухого остатка |  |  |  | ГОСТ 18164-72 |
| 44.10* |  |  | 36.00/08.169 | Водородный показатель (pH) |  |  |  | СТБ 1114-98 п.6.6 |
| 45.1* | Силикатные материалы Силикатные материалы Силикатные материалы Силикатные материалы Силикатные материалы Силикатные материалы Силикатные материалы Силикатные материалы |  | 23.99/08.052 | Гигроскопическая влага | ТНПА и другая документация на продукцию ТНПА и другая документация на продукцию ТНПА и другая документация на продукцию ТНПА и другая документация на продукцию ТНПА и другая документация на продукцию ТНПА и другая документация на продукцию ТНПА и другая документация на продукцию ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 2642.1-2016 ГОСТ 5100-85 ГОСТ 5382-2019 п.6 ГОСТ 29234.5-91 ГОСТ 22552.5-2019 ГОСТ 26318.11-84 ГОСТ 14050-93 п.4.5 ГОСТ 6943.8-2015 п.9.3 ГОСТ 22688-2018 п.4.6 ГОСТ 19609.14-89 ГОСТ 23409.5-78 ГОСТ 8269.1-97 п.4.2 |
| 45.2* |  |  | 23.99/08.052 | Потери массы при прокаливании |  |  |  | ГОСТ 2642.2-2014 ГОСТ 5382-2019 п.7 ГОСТ 26318.14-84 ГОСТ 29234.13-91 ГОСТ 6943.8-201 п.9.4 ГОСТ 13079-2021 п.6.4 ГОСТ 19609.13-89 ГОСТ 8269.1-97 п.4.3 СТБ EN 196-2-2016 ГОСТ 5100-85 СТБ EN 1744-1-2012 п.17 |
| 45.3* |  |  | 23.99/08.052 | Массовая доля диоксида кремния |  |  |  | ГОСТ 2642.3-2014 ГОСТ 26318.2-84 ГОСТ 18958-73 п.4.9 ГОСТ 5382-2019 п.9 ГОСТ 29234.2-91 ГОСТ 26564.3-85 ГОСТ 22552.1-2019 ГОСТ 13078-2021 п.п.6.3, 6.4 ГОСТ 13079-2021 п.п.6.5, 6.7 ГОСТ 3594.1-77 ГОСТ 25542.1-2019 ГОСТ 8269.1-97 п.4.4 СТБ ГОСТ Р 52022-2003 |
| 45.4* |  |  | 23.99/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде осадка |  |  |  | ГОСТ 13078-2021 п.6.13 ГОСТ 5100-85 |
| 45.5* |  |  | 23.99/08.156 23.99/08.149 | Массовая доля оксида алюминия |  |  |  | ГОСТ 26318.4-84 ГОСТ 2642.4-2016 ГОСТ 5382-2019 п.12 ГОСТ 8269.1-97 п.4.5 ГОСТ 22552.3-2019 ГОСТ 21138.7-78 ГОСТ 13078-2021 п.6.5 ГОСТ 13079-2021 п.6.8 ГОСТ 19609.3-89 ГОСТ 23409.4-78 СТБ ГОСТ Р 52022-2003 |
| 45.6* |  |  | 23.99/08.156 23.99/08.149 | Массовая доля оксида железа (III) и (II), металлического железа |  |  |  | ГОСТ 26318.3-84 ГОСТ 2642.5-2016 ГОСТ 5382-2019 п.11 ГОСТ 22552.2-2019 ГОСТ 29234.7-91 ГОСТ 21138.8-78 ГОСТ 13078-2021 п.6.6 ГОСТ 13079-2021 п.п.6.9, 6.10 ГОСТ 19609.1-89 ГОСТ 23409.2-78 ГОСТ 25542.2-2019 ГОСТ 8269.1-97 п.п.4.5, 4.9 ГОСТ 5100-85 ГОСТ 13997.5-84 СТБ ГОСТ Р 52022-2003 |
| 45.7* |  |  | 23.99/08.156 | Массовая доля оксидов титана |  |  |  | ГОСТ 26318.5-84 ГОСТ 2642.6-2017 ГОСТ 5382-2019 п.13 ГОСТ 22552.4-2019 ГОСТ 19609.2-89 ГОСТ8269.1-97 п.4.12 |
| 45.8* |  |  | 23.99/08.156 | Массовая доля оксида фосфора |  |  |  | ГОСТ 26318.10-84 ГОСТ 5382-2019 п.9 ГОСТ 2642.10-2018 ГОСТ 8269.1-97 п.4.14 СТБ ГОСТ Р 52022 – 2003 |
| 45.9* |  |  | 23.99/08.156 | Массовая доля оксида хрома |  |  |  | ГОСТ 2642.9-2018 ГОСТ 5382-2019 п.18 ГОСТ 8269.1-97 п.4.13 СТБ 1239-2000 п.9.5 |
| 45.10* |  |  | 23.99/08.149 | Массовая доля оксида марганца |  |  |  | ГОСТ 2642.12-2018 ГОСТ 5382-2019 п.17 ГОСТ 21138.9-78 ГОСТ 19609.7-89 ГОСТ 8269.1-97 п.4.11 ГОСТ 22772.2-96 ГОСТ 22772.3-96 |
| 45.11* |  |  | 23.99/08.149 | Массовая доля оксида циркония |  |  |  | ГОСТ 2642.14-2019 ГОСТ 13997.4-84 ГОСТ 25702.17-83 |
| 45.12* |  |  | 23.99/08.052 | Массовая доля оксида бора |  |  |  | ГОСТ 2642.13-2018 СТБ ГОСТ Р 52022- 2003 |
| 45.13* |  |  | 23.99/08.149 | Массовая доля оксида магния |  |  |  | ГОСТ 2642.8-2017 ГОСТ 5382-2019 п.10 ГОСТ 29234.9-91 ГОСТ 23409.1-78 ГОСТ 8269.1-97 п.4.6 ГОСТ 26318.6-84 СТБ EN 196-2-2016 СТБ ГОСТ Р 52022-2003 |
| 45.14* |  |  | 23.99/08.149 | Массовая доля оксида кальция |  |  |  | ГОСТ 2642.7-2017 ГОСТ 5382-2019 п.10 ГОСТ 29234.8-91 ГОСТ 13078-2021 п.6.7 ГОСТ 13079-2021 п.6.11 ГОСТ 19609.4-89 ГОСТ 23409.1-78 ГОСТ 8269.1-97 п.4.6 ГОСТ 26318.6-84 СТБ EN 196-2-2016 СТБ ГОСТ Р 52022-2003 |
| 45.15* |  |  | 23.99/08.052 | Массовая доля оксида бария |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.20 СТБ ГОСТ Р 52022-2003 |
| 45.16* |  |  | 23.99/08.052 | Массовая доля оксида серы |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.14 ГОСТ 13078-2021 п.6.8 ГОСТ 13079-2021 п.п.6.12, 6.13 ГОСТ 19609.6-89 ГОСТ 3594.4-77 ГОСТ 8269.1-97 п.4.7 ГОСТ 26318.9-84 СТБ EN 196-2-2016 СТБ EN 13055-2018 п.5.25.4 ГОСТ 5100-85 СТБ ГОСТ Р 52022-2003 СТБ EN 1744-1-2012 п.11 |
| 45.17* |  |  | 23.99/08.156 | Массовая доля оксида калия |  |  |  | ГОСТ 2642.11-2018 ГОСТ 5382-2019 п.15 ГОСТ 29234.10-91 ГОСТ 19609.5-89 ГОСТ 25542.3-93 ГОСТ 8269.1-97 п.4.8 ГОСТ 26318.7-84 ГОСТ 18958-73 п.4.8 СТБ ГОСТ Р 52022-2003 |
| 45.18* |  |  | 23.99/08.149 | Массовая доля свободного оксида кальция |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.16 ГОСТ 8269.1-97 п.4.15 |
| 45.19* |  |  | 23.99/08.052 | Массовая доля свободного оксида кремния |  |  |  | ГОСТ 26564.4-85 ГОСТ 21216-2014 п.5.8 ГОСТ 26318.13-84 |
| 45.20* |  |  | 23.99/08.156 | Массовая доля оксида натрия |  |  |  | ГОСТ 2642.11-2018 ГОСТ 5382-2019 п.15 ГОСТ 29234.10-91 ГОСТ 13078-2021 п.6.9 ГОСТ 13079-2021 п.6.14 ГОСТ 19609.5-89 ГОСТ 5100-85 ГОСТ 25542.3-73 ГОСТ 8269.1-97 п.4.8 ГОСТ 26318.7-84 СТБ ГОСТ Р 52022-2003 |
| 45.21* |  |  | 23.99/08.052 | Массовая доля карбида кремния |  |  |  | ГОСТ 26564.1-85 |
| 45.22* |  |  | 23.99/08.052 | Массовая доля углерода |  |  |  | ГОСТ 2642.15-2021 ГОСТ 26564.2-85 |
| 45.23* |  |  | 23.99/08.149 23.99/08.052 23.99/08.169 | Массовая доля хлор-иона |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.21 ГОСТ 21216-2014 п.5.19 ГОСТ 21138.3-85 ГОСТ 19609.10-89 ГОСТ 8269.1-97 п.4.10 СТБ EN 13055-2018 п.5.25.3 ГОСТ 5100-85 СТБ EN 1744-1-2012 п.п.7, 8 |
| 45.24* |  |  | 23.99/08.052 | Массовая доля сульфат-ионов в водной вытяжке (водорастворимых сернистых и сернокислых соединений), фульвеновой кислоты |  |  |  | ГОСТ 9758-2012 п.35 ГОСТ 21216-2014 п.5.17 ГОСТ 21138.2-85 ГОСТ 19609.11-89 СТБ EN 13055-2018 п.5.25.6 СТБ EN 1744-1-2012 п.12 |
| 45.25* |  |  | 23.99/08.156 | Массовая доля фтор- иона |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.22 ГОСТ 24596.7-2015 СТБ ГОСТ Р 52022-2003 |
| 45.26* |  |  | 23.99/08.149 | Массовая доля ионов кальция в водной вытяжке |  |  |  | ГОСТ 21216-2014 п.5.18 ГОСТ 19609.12-89 |
| 45.27* |  |  | 23.99/08.149 | Массовая доля ионов магния в водной вытяжке |  |  |  | ГОСТ 21216-2014 п.5.18 ГОСТ 19609.12-89 |
| 45.28* |  |  | 23.99/08.149 | Массовая доля карбонатов кальция и магния |  |  |  | ГОСТ 14050-93 п.4.3 СТБ 1285-2001 Приложения А и Б ГОСТ 21138.5-78 |
| 45.29* |  |  | 23.99/08.149 | Массовая доля меди |  |  |  | ГОСТ 21138.4-85 ГОСТ 19609.8-89 |
| 45.30* |  |  | 23.99/08.052 | Массовая доля нерастворимого в соляной кислоте остатка |  |  |  | ГОСТ 21138.6-78 ГОСТ 23789-2018 п.11 ГОСТ 5382-2019 п.8 |
| 45.31* |  |  | 23.99/08.149 | Массовая доля активных оксидов кальция и магния |  |  |  | ГОСТ 22688-2018 п. 4.1 |
| 45.32* |  |  | 23.99/08.052 | Массовая доля CO2 |  |  |  | ГОСТ 22688-2018 п.4.3 СТБ EN 196-2-2016 |
| 45.33* |  |  | 23.99/08.052 | Массовая доля гидратной воды |  |  |  | ГОСТ 23789-79 п.7 ГОСТ 22688-2018 п.4.3 |
| 45.34 |  |  | 23.99/08.169 | Концентрация водородных ионов (рН) |  |  |  | ГОСТ 29234.6-91 ГОСТ 19609.19-89 ГОСТ 3594.5-77 ГОСТ 23409.22-78 |
| 45.35* |  |  | 23.99/08.052 | Массовая доля глинистых |  |  |  | ГОСТ 29234.1-91 ГОСТ 23409.18-78 ГОСТ 3594.9-77 ГОСТ 8735-88 |
| 45.36* |  |  | 23.99/08.052 | Силикатный модуль |  |  |  | ГОСТ 13078-2021 п.6.10 ГОСТ 13079-2021 п.6.15 ГОСТ 18958-73 п.4.10 |
| 45.37* |  |  | 23.99/29.119 | Плотность |  |  |  | ГОСТ 13078-2021 п.п.6.11, 6.12 ГОСТ 18958-73 п.4.7 |
| 45.38* |  |  | 23.99/08.149 | Массовая доля трехкальциевого алюмината |  |  |  | ГОСТ 5382-2019 п.п.11,12 СТБ 1239-2000 п.9.4 |
| 45.39* |  |  | 23.99/08.052 | Пористость |  |  |  | ТУ РБ 1000016844. 241-2001 |
| 45.40* |  |  | 23.99/08.052 | Химическая стойкость |  |  |  | ТУ РБ 1000016844. 241- 2001 |
| 45.41* |  |  | 23.99/08.052 | Содержание добавок в цементе |  |  |  | СТБ 1465-2004 |
| 45.42* |  |  | 23.99/08.156 | Содержание активных растворимых солей |  |  |  | СТБ EN 772-5-2018 |
| 45.43* |  |  | 23.99/08.149 | Массовая доля серосодержащих восстановителей |  |  |  | ГОСТ 32438-2013 |
| 45.44* |  |  | 23.99/29.040 | Содержание легких органических примесей |  |  |  | СТБ ЕN 1744-1-2012 п.14.2 |
| 46.1* | Стекло, изделия из стекла Стекло, изделия из стекла |  | 23.13/29.040 | Плотность | ТР 2025/013/BY ГОСТ 34382-2017 ГОСТ 19808-86 ГОСТ 111-2014 ГОСТ 5533-2013 ГОСТ 7481-2013 ГОСТ 9272-2017 СТБ 2416-2015 СТБ ГОСТ Р 52022-2003 ТНПА и другая документация на продукцию ТР 2025/013/BY ГОСТ 34382-2017 ГОСТ 19808-86 ГОСТ 111-2014 ГОСТ 5533-2013 ГОСТ 7481-2013 ГОСТ 9272-2017 СТБ 2416-2015 СТБ ГОСТ Р 52022-2003 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 9553-2017 |
| 46.2* |  |  | 23.13/29.145 | Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) |  |  |  | ГОСТ 10978-2014 СТБ ISO 7991-2009 |
| 46.3* |  |  | 23.13/33.111 | Коэффициент направленного пропускания света (коэффициент пропускания света, коэффициент общего светопропускания) |  |  |  | ГОСТ 26302-2021 п.8 метод А ГОСТ 111-2014 п.7.4 СТБ EN 410-2014 п.5.2 СТБ ГОСТ Р 52022- 2003 п.5.5 ГОСТ EN 410-2014 п.5.2 |
| 46.4* |  |  | 23.13/33.111 | Коэффициент пропускания солнечного излучения |  |  |  | СТБ EN 410-2014 п.5.4.3 ГОСТ EN 410-2014 п.5.4.3 |
| 46.5* |  |  | 23.13/26.141 | Водостойкость |  |  |  | ГОСТ 10134.1-2017 ГОСТ 33202-2014 |
| 46.6* |  |  | 23.13/08.035 | Химический состав (метод атомно- эмиссионного спектрального анализа): массовые доли SiO2 Al 2O3 CaO MqO Na2O K2O Fe2O3 SO3 B2O3 BaO PbO ZnO Cr2O3 |  |  |  | МВИ.МН 3985-2011 |
| 46.7* |  |  | 23.13/33.111 | Цветопередача |  |  |  | СТБ EN 410-2014 п.5.6 |
| 47.1* | Сталь |  | 24.10/08.035 | Химический состав (метод атомно-эмис-сионного спектраль-ного анализа): - массовая доля углерода C - массовая доля никеля Ni - массовая доля меди Cu - массовая доля марганца Mn - массовая доля хрома Cr - массовая доля кремния Si - массовая доля вольфрама W - массовая доля молибдена Мo -массовая доля титана Тi -массовая доля ванадия V -массовая доля алюминия Al -массовая доля ниобия Nb | ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 18895-97 МВИ. МН 3985-2011 |
| 48.1* | Вода дистиллированная |  | 20.13/29.40 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.3 |
| 48.2* |  |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |
| 48.3* |  |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация нитратов |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |
| 48.4* |  |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация сульфатов |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |
| 48.5* |  |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация хлоридов |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |
| 48.6* |  |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация алюминия |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.9 |
| 48.7* |  |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация железа |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |
| 48.8* |  |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация кальция |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |
| 48.9* |  |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация веществ, восстанавливющих марганцовокислый калий |  |  |  | ГОСТ 6709-72.3 п.3.15 |
| 48.10* |  |  | 20.13/08.169 | Водородный показатель (рН) |  |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.16 |
| 49.1* | Песок природный для дорожного строительства |  | 08.12./29.040 | Зерновой состав (гранулометрический состав) | ГОСТ 32824-2014 ГОСТ 32730-2014 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 32727-2014 |
| 49.2* |  |  | 08.12./29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  |  |  | ГОСТ 32721-2014 |
| 49.3* |  |  | 08.12./29.040 | Содержание глины в комках |  |  |  | ГОСТ 32726-2014 |
| 49.4* |  |  | 08.12./29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | ГОСТ 32725-2014 |
| 49.5* |  |  | 08.12/29.040 | Истинная плотность |  |  |  | ГОСТ 32722-2014 (метод А) |
| 49.6* |  |  | 08.12/29.040 | Влажность |  |  |  | ГОСТ 32768-2014 |
| 50.1* | Щебень и гравий из горных пород для дорог автомобильных общего пользования Щебень и гравий из горных пород для дорог автомобильных общего пользования |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав (гранулометрический состав) | ГОСТ 32703-2014 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 32703-2014 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 33029-2014 |
| 50.2 |  |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | ГОСТ 33055-2014 |
| 50.3* |  |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  |  |  | ГОСТ 33026-2014 |
| 50.4* |  |  | 08.12/29.040 | Содержание дробленых зерен |  |  |  | ГОСТ 33051-2014 |
| 50.5* |  |  | 08.12/29.040 | Содержание в щебне (гравии) зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  |  |  | ГОСТ 33053-2014 |
| 50.6* |  |  | 08.12/29.121 | Прочность при сжатии (дробимость) |  |  |  | ГОСТ 33030-2014 |
| 50.7* |  |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород |  |  |  | ГОСТ 33054-2014 |
| 50.8* |  |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость |  |  |  | ГОСТ 33109-2014 |
| 50.9* |  |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  |  |  | ГОСТ 33047-2014 |
| 50.10* |  |  | 08.12/29.040 | Средняя и истинная плотность, пористость и водопоглощение |  |  |  | ГОСТ 33057-2014 СТБ ЕN 1097-6-2018 ГОСТ 8269.0-97 п.п.4.15, 4.16, 4.18 |
| 50.11* |  |  | 08.12/29.040 | Устойчивость структуры против распадов |  |  |  | ГОСТ 33056-2014 |
| 50.12* |  |  | 08.12/29.070 | Устойчивость крупных заполнителей к истиранию (сопротивление дроблению и износу) |  |  |  | ГОСТ 33049-2014 |
| 50.13* |  |  | 08.12/29.070 | Сопротивление истираемости по показателю микро-Деваль |  |  |  | ГОСТ 33024-2014 |
| 50.14* |  |  | 08.12/29.040 | Влажность |  |  |  | ГОСТ 33028-2014 |
| 50.15* |  |  | 08.12/29.040 | Определение минералого-петрографического состава |  |  |  | ГОСТ 33031-2014 |
| 50.16* |  |  | 08.12/29.040 | Реакционная способность |  |  |  | ГОСТ 33050- 2014 |
| 50.17* |  |  | 08.12/29.040 | Наличие органичес-ких примесей |  |  |  | ГОСТ 33046-2014 |
| 51.1* | Плиты декоративные на основе природного камня |  | 23.70/29.061 | Геометрические размеры | ТР 2025/013/BY ГОСТ 24099-2013 ТНПА и другая на продукцию |  |  | ГОСТ 24099-2013 |
| 51.2* |  |  | 23.70/26.080 | Морозостойкость |  |  |  | ГОСТ 7025-91 п.7 |
| 51.3* |  |  | 23.70/29.040 | Водопоглощение |  |  |  | ГОСТ 7025-91 п.2 |
| 51.4* |  |  | 23.70/29.121 | Прочность на сжатие |  |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.5 ГОСТ 10180-2012 |
| 51.5* |  |  | 23.70/29.121 | Прочность на изгиб |  |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.7 |
| 51.6* |  |  | 23.70/29.070 | Истираемость |  |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.8 |
| 51.7* |  |  | 23.70/26.095 | Стойкость к ударным воздействиям |  |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.7 |
| 52.1* | Камни бортовые для автомобильных дорог |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 32961-2014 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 32962-2014 |
| 53.1* | Изделия строительно-дорожные из природного камня |  | 23.61/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 32018-2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.4 |
| 54.1* | Легкие и тяжелые штукатурные системы, вентилируемые системы и системы утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий |  | 23.99/29.040 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СП 3.02.01-2020 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | СТБ 2033-2010 п.8 СТБ 2079-2010 п.15 СТБ 2080-2010 п.11 |
| 54.2* |  |  | 23.99/26.080 | Морозостойкость |  |  |  | СТБ 2033-2010 п.9 СТБ 2079-2010 п.16 СТБ 2080-2010 п.12 |
| 54.3* |  |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии |  |  |  | СТБ 2068-2010 п.7 СТБ 2079-2010 п.6 |
| 54.4* |  |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при растяжении |  |  |  | СТБ 2068-2010 п.8 СТБ 2079-2010 п.7 |
| 54.5* |  |  | 23.99/29.121 | Прочность при сдвиге |  |  |  | СТБ ЕN 12090-2016 |
| 54.6* |  |  | 23.99/29.121 | Прочность сцепления армированного слоя с теплоизоляционным материалом |  |  |  | ГОСТ ЕN 13494-2015 |
| 54.7* |  |  | 23.99/29.121 | Сопротивление удару |  |  |  | ГОСТ ЕN 13497-2015 |
| 54.8* |  |  | 23.99/29.121 | Сопротивление вдавливанию |  |  |  | ГОСТ ЕN 13498-2015 |
| 54.9* |  |  | 23.99/29.145 | Теплопроводность, термическое сопротивление |  |  |  | СТБ 2033-2010 п.6 СТБ 2079-2010 п.13 |
| 54.10* |  |  | 23.99/29.040 | Паропроницаемость, сопротивление паропроницанию |  |  |  | СТБ 2033-2010 п.7 СТБ 2079-2010 п.14 СТБ 2080-2010 п.10 |
| 54.11* |  |  | 23.99/26.080 | Атмосферостойкость, стойкость к воздейст-вию климатических факторов |  |  |  | СТБ 2033-2010 п.10 СТБ 2079-2010 п.17 СТБ 2080-2010 п.13 |
| 55.1* | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов |  | 08.12/26.141 | Коэффициент фильтрации | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | СТБ 2318-2013 п.6.11 ГОСТ 25584-2023 п.п.4, 6, 8 |
| 55.2* |  |  | 08.12/29.040 | Водостойкость |  |  |  | СТБ 2318-2013 п.6.10 |
| 55.3* |  |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  |  | СТБ 2318-2013 п.6.7 |
| 55.4* |  |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  |  |  | СТБ 2318-2013 п.6.8 |
| 55.5* |  |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав |  |  |  | СТБ 2318-2013 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 55.6* |  |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне и гравии |  |  |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
| 56.1* | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня |  | 08.12/26.141 | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 31424-2010 ТНПА и другая документация на продукцию |  |  | ГОСТ 31424-2010 ГОСТ 25607-2009 СТБ 2318-2013 п.6.11 |
| 57.1* | Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые |  | 23.62/29.040 | Тонкость помола |  | СТБ EN 13279-1-2010 |  | СТБ EN 13279-2-2012 п.4.1 |
| 57.2* |  |  | 23.62/29.049 | Водогипсовое отношение |  |  |  | СТБ EN 13279-2-2012 п.4.3 |
| 57.3* |  |  | 23.62/29.049 | Начало схватывания |  |  |  | СТБ EN 13279-2-2012 п.4.4 |
| 57.4* |  |  | 23.62/29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе |  |  |  | СТБ EN 13279-2-2012 п.4.5.4 |
| 57.5* |  |  | 23.62/29.121 | Предел прочности при сжатии |  |  |  | СТБ EN 13279-2-2012 п.4.5.5 |
| 57.6* |  |  | 23.62/29.121 | Прочность сцепления |  |  |  | СТБ EN 13279-2-2012 п.4.6 |
| 57.7* |  |  | 23.62/08.052 | Содержание оксида серы (VI) |  |  |  | СТБ EN 13279-2-2012 п.4.2 |
| 58.1* | Изделия керамические народных художественных промыслов Изделия керамические народных художественных промыслов |  | 23.41/11.116 | Качество |  | СТБ 841-2003 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 841-2003 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 841-2003 п.7.1-7.4, табл. 1; 2 |
| 58.2* |  |  | 23.41/29.061 | Номинальные размеры |  |  |  | СТБ 841-2003 п.п.7.2-7.4 |
| 58.3* |  |  | 23.41/29.061 | Номинальные размеры |  |  |  | СТБ 841-2003 п.7.6 |
| 58.4* |  |  | 23.41/26.141 | Водонепроницаемость |  |  |  | СТБ 841-2003 п.7.7 |
| 58.5* |  |  | 23.41/29.145 | Термостойкость |  |  |  | СТБ 841-2003 п.7.14 |
| 58.6* |  |  | 23.41/29.040 | Водопоглощение |  |  |  | СТБ 841-2003 п.7.13 |
| 58.7* |  |  | 23.41/29.121 | Прочность красок и ангобов |  |  |  | СТБ 841-2003 п.7.10 |
| 58.8* |  |  | 23.41/11.116 | Устойчивость на горизонтальной поверхности |  |  |  | СТБ 841-2003 п.7.12 |
| 58.9* |  |  | 23.41/11.116 | Наличие сквозных трещин |  |  |  | СТБ 841-2003 п.7.8 |
| 58.10* |  |  | 23.41/29.121 | Механическая прочность |  |  |  | СТБ 841-2003 п.7.11 |
| 58.11* |  |  | 23.41/29.061 | Овальность округлых изделий |  |  |  | СТБ 841-2003 п.7.4 |
| 59.1* | Кирпич кислотоупорный |  | 23.32/29.061 | Геометрические размеры, форма, отклонения от размеров и формы |  | ГОСТ 474-90 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 474-90 п.п.3.3-3.5 |
| 59.2* |  |  | 23.32/29.040 | Водопоглощение |  |  |  | ГОСТ 473.3-81 п.3.1 |
| 59.3* |  |  | 23.32/29.121 | Предел прочности при сжатии |  |  |  | ГОСТ 473.6 -81 |
| 59.4* |  |  | 23.32/26.141 | Водопроницаемость |  |  |  | ГОСТ 13993-78 |
| 59.5* |  |  | 23.32/29.145 | Термическая стойкость |  |  |  | ГОСТ 473.5-81 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за её пределами;

*** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации 
Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева