ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Ленты конвейерные резинотканевые | 22.19/29.061 | толщина наружных обкладок, мм | ГОСТ 20-2018 п. 9.7; СТП Калийпроект 004-2025 п. 9.1.2, Приложение В | ул. Шоссейная, 4, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.2* |  | 22.19/25.108 | время горения, с, наличие повторного воспламенения образца при обдуве | ГОСТ ISO 340-2014; СТП Калийпроект 004-2025 Приложение Д |  |  |
| 1.3* |  |  | длина неповрежденного участка образца после горения, мм (%) | СТП Калийпроект 004-2025 Приложение Е |  |  |
| 1.4* |  | 22.19/25.047 | воспламеняемость при трении на барабане, °С | ГОСТ 20-2018 Приложение Г; СТП Калийпроект 004-2025 Приложение Г |  |  |
| 1.5* |  | 22.19/26.095 | прочность при растяжении по всей толщине, Н/мм | ГОСТ ISO 283-2019 |  |  |
| 1.6* |  |  | прочность при растяжении прокладки, Н/мм | ГОСТ 20-2018 п. 9.8-9.9; СТП Калийпроект 004-2025 п. 9.3.2 |  |  |
| 1.7* |  |  | удлинение при стандартной нагрузке, % | ГОСТ ISO 283-2019 |  |  |