Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0960 от 27 ноября 1998 года на бланке на 3 листах Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 ноября 2025 года

« Группы входного контроля сырья и материалов»

| республиканского унитарного производственно–торгового предприятия «Оршанский льнокомбинат» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том чис-ле правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул.Молодежная, 3, г. Орша, 211382 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Волокно льняное короткое | 01.16/42.000 | Отбор проб | СТБ 1850-2009 | СТБ 1850-2009 п.6.1 |  |
| 1.2* |  | 01.16/29.151 | Влажность | СТБ 1850-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1850-2009 п.6.7 |  |
| 1.3* |  | 01.16/29.121 | Разрывная нагрузка скрученной ленточки |  | СТБ 1850-2009 п.6.9 |  |
| 1.4* |  | 01.16/29.040 | Содержание массовой доли костры и сорных примесей |  | СТБ 1850-2009 п.6.10 |  |
| 1.5* |  | 01.16/11.116 | Наличие лубообразного волокна, зажгученного волокна, гнёзд костры, недоработки, волокна зелёного цвета, бурого, рыжего и красноватых оттенков, горстей длинного волокна и горстей, связанных скрученным волокном, |  | СТБ 1850-2009 п.6.3, п.6.8 |  |
| 1.5* | Волокно льняное короткое | 01.16/11.116 | гнилостного запаха, посторонних примесей, подмокшего и загрязненного волокна. | СТБ 1850-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1850-2009 п.6.3, п.6.8 |  |
| 1.6* |  | 01.16/29.061 | Номер льняного короткого волокна по результатам инструментальной оценки |  | СТБ 1850-2009 п.6.11 |  |
| 2.1*** | Волокно льняное трепаное длинное | 01.16/42.000 | Отбор проб | СТБ 1195-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1195-2008 п.6.1 |  |
| 2.2* |  | 01.16/29.151 | Влажность |  | СТБ1195-2008 п.6.7 |  |
| 2.3* |  | 01.16/29.040 | Массовая доля костры и сорных примесей ручным методом |  | СТБ 1195-2008 п.6.8, 6.8.2 |  |
| 2.4* |  | 01.16/29.040 | Массовая доля недоработки |  | СТБ 1195-2008 п.6.9 |  |
| 2.5* |  | 01.16/29.040 | Массы горстей |  | СТБ 1195-2008 п.6.4 |  |
| 2.6* |  | 01.16/29.061 | Горстевая длина |  | СТБ 1195-2008 п.6.10 |  |
| 2.7* |  | 01.16/11.116 | Наличие лубообразных волокон, гнилостного запаха, посторонних примесей, подмокшего и загрязненного льняного волокна |  | СТБ 1195-2008 п.6.11 |  |
| 2.8* |  | 01.16/11.116 | Группа цвета |  | СТБ 1195-2008 п.6.12 |  |
| 2.9* |  | 01.16/29.165 | Гибкость |  | СТБ 1195-2008 п.6.13 |  |
| 2.10* |  | 01.16/29.121 | Разрывная нагрузка |  | СТБ 1195-2008 п.6.14 |  |
| 2.11* |  | 01.16/29.061 | Общий коэффициент вариации по разрывной нагрузке и гибкости |  | СТБ 1195-2008 п.6.16 |  |
| 2.12* |  | 01.16/29.061 | Расчетный номер льняного трепаного длинного волокна |  | СТБ 1195-2008 п.6.17 |  |

| 2.13* | Волокно льняное трепаное длинное | 01.16/29.061 | Номер льняного трепаного длинного волокна по результатам инструментальной оценки | СТБ 1195-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1195-2008 п.6.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия

(далее – ООС);

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                    Т.А.Николаева