ДОПОЛНЕНИЕ №1

к области аккредитации

от «13» августа 2012 года на 13 листах

лаборатории контроля качества строительных работ

Республиканского унитарного предприятия «Витебский ЦСМС»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1.Контроль качества работ по устройству изоляционных покрытий |  | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п. 7.7 |  |
|  |  | 1.2 Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п. 7.8 |  |
|  |  | Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Величина нахлестки армирующего материала |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п. 8.4 |  |
|  |  | 1.4 Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п.8.6 |  |
|  |  | 1.5 Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п.8.7 |  |
|  |  | Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п. 9.2 |  |
|  |  | 1.7 Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п. 9.6 |  |
|  |  | 1.8 Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п. 9.7 |  |
|  |  | 1.9 Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п. 9.9 |  |
|  |  | 1.10 Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п. 9.8 , п.6.4 |  |
|  |  | 1.11 Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п. 9.10 |  |
| 1.Контроль качества работ по устройству изоляционных покрытий |  | Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12 Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и требованиям ТНПА |  | ТКП 45-5.08-75-2007 ГОСТ 16310-80 |  | СТБ 1846-2008, п.11.5 |  |
|  |  | 1.13 Сцепление листовых материалов с основанием |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п.11.6 |  |
|  |  | 1.14 Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п.11.10 |  |
|  |  | Устройство тепло и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.15 Величина нахлестки плит тепло и звукоизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п.17.4 |  |
|  |  | 1.16 Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п.17.10 |  |
|  |  | 1.17 Отклонение от вертикальности поверхности тепло и звукоизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п.17.11 |  |
|  |  | 1.18 Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п.17.12 |  |
|  |  | 1.19 Внешний вид поверхности тепло и звукоизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008, п.17.13 |  |
| 2. Контроль качества работ по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  | Арматурные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2.1 Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями |  | ТКП 45-5.03-131-2009 ТКП 45-5.03-20-2009 |  | СТБ 1958-2009, п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - 2.2 Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | ТКП 45-5.03-131-2009 ТКП 45-5.03-20-2009 |  | СТБ 1958-2009, п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - 2.3 Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации |  | ТКП 45-5.03-131-2009 ТКП 45-5.03-20-2009 |  | СТБ 1958-2009, п.6.5 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | - 2.4 Отклонение толщины - защитного слоя бетона от проектной документации |  | ТКП 45-5.03-131-2009 ТКП 45-5.03-20-2009 |  | СТБ 1958-2009, п.6.6 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | Бетонные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 Прочность бетона |  | ТКП 45-5.03-131-2009 |  | СТБ 1958-2009, п.7.10 ГОСТ 22690-88 п.4.8 |  |
|  |  | Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6 Внешний вид поверхностей конструкций |  | ТКП 45-5.03-131-2009 |  | СТБ 1958-2009, п.8.1 |  |
| 2. Контроль качества работ по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  | 2.7 Отклонение от прямо- линейности (ровность) поверхности конструкций |  | ТКП 45-5.03-131- 2009 ТКП 45-5.03-20-2009 |  | СТБ 1958-2009, п.8.2 |  |
|  |  | 2.8 Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка |  | ТКП 45-5.03-131-2009 ТКП 45-5.03-20-2009 |  | СТБ 1958-2009, п.8.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 2.9 Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | ТКП 45-5.03-131-2009 СТБ 1958 -2009 |  | СТБ 1958-2009, п.8.8 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 3. Контроль качества работ по монтажу сборных бетонных и железобетонных конструкций |  | Монтаж стен подземной части зданий |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 Отклонение от вертикали плоскости блоков стен |  | ТКП 45-5.03-130-2009 |  | СТБ 1959-2009, п.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 3.2 Отклонение от горизонтали рядов блоков стены |  | ТКП 45-5.03-130-2009 |  | СТБ 1959-2009, п.4.5 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий |  | ТКП 45-5.03-130-2009 |  | СТБ 1959-2009, п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 3.4 Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей |  | ТКП 45-5.03-130-2009 |  | СТБ 1959-2009, п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 3.5 Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости |  | ТКП 45-5.03-130-2009 |  | СТБ 1959-2009, п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | Монтаж ригелей ,балок, ферм, плит |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах |  | ТКП 45-5.03-130-2009 |  | СТБ 1959-2009, п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 3.7 Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве |  | ТКП 45-5.03-130-2009 |  | СТБ 1959-2009, п.6.7 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | Монтаж панелей стен |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8 Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей |  | ТКП 45-5.03-130-2009 |  | СТБ 1959-2009, п.7.8 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 3.9 Разность отметок верха панелей |  | ТКП 45-5.03-130-2009 |  | СТБ 1959-2009, п.7.7 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 3. Контроль качества работ по монтажу сборных бетонных и железобетонных конструкций |  | Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок (далее –элементы конструкции) |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.10 Отклонение от вертикали стен шахты лифта |  | ТКП 45-5.03-130-2009 |  | СТБ 1959-2009, п.8.8 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 3.11 Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка |  | ТКП 45-5.03-130-2009 |  | СТБ 1959-2009, п.8.9 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 3.12 Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц |  | ТКП 45-5.03-130-2009 |  | СТБ 1959-2009, п.8.11 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 3.13 Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета |  | ТКП 45-5.03-130-2009 |  | СТБ 1959-2009, п. 8.12 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 4. Контроль качества работ по монтажу стальных конструкций |  | Укрупнительная сборка элементов конструкций |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций |  | ТКП 45-5.04-41-2006 |  | СТБ 1749-2007, п.5.1 |  |
|  |  | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 Плотность стяжки собранного пакета |  | ТКП 45-5.04-41-2006 |  | СТБ 1749-2007, п.7.6 |  |
|  |  | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высоко прочных болтах с контролируемым натяжением |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 Натяжение болтов |  | ТКП 45-5.04-41-2006 |  | СТБ 1749-2007, п.8.5 |  |
|  |  | 4.4 Плотность соединений |  | ТКП 45-5.04-41-2006 |  | СТБ 1749-2007, п.8.6 |  |
|  |  | 4.5 Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проекта |  | ТКП 45-5.04-41-2006 |  | СТБ 1749-2007, п.8.8 |  |
|  |  | Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6 Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу |  | ТКП 45-5.04-41-2006 |  | СТБ 1749-2007, п.9.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонаре зающих винтах |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7 Плотность соединяемых элементов конструкций |  | ТКП 45-5.04-41-2006 |  | СТБ 1749-2007, п.10.3 |  |
|  |  | Колонны и опоры |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.8 Соответствие закрепления колонн требованиям проекта |  | ТКП 45-5.04-41-2006 |  | СТБ 1749-2007, п.12.9 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 4. Контроль качества работ по монтажу стальных конструкций |  | Фермы, ригели, балки и прогоны |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.9 Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта |  | ТКП 45-5.04-41-2006 |  | СТБ 1749-2007, п.12.18 |  |
|  |  | Подкрановые балки |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.10 Соответствие закрепления элементов конструкций подкрановых балок требованиям проекта |  | ТКП 45-5.04-41-2006 |  | СТБ 1749-2007, п.12.21 |  |
|  |  | Крановые пути мостовых кранов |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.11 Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта |  | ТКП 45-5.04-41-2006 |  | СТБ 1749-2007, п.12.29 |  |
|  |  | Крановые пути подвесных кранов |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.12 Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта |  | ТКП 45-5.04-41-2006 |  | СТБ 1749-2007, п.12.34 |  |
|  |  | Профилированный настил |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.13 Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков |  | ТКП 45-5.04-41-2006 |  | СТБ 1749-2007, п.12.35 |  |
|  |  | 4.14 Соответствие крепления настила требованиям проекта |  | ТКП 45-5.04-41-2006 |  | СТБ 1749-2007, п.12.37 |  |
|  |  | Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.15 Соответствие закрепления всех элементов конструкций нижележащего и монтируемого ярусов. |  | ТКП 45-5.04-41-2006 |  | СТБ 1749-2007 п.13.10 |  |
| 5. Контроль качества работ по возведению каменных и армокаменных конструкций |  | Возведение каменных и армокаменных конструкций |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1 Толщина конструкций |  | ТКП 45-5.02-82-2010 |  | СТБ 2087-2010, п.5.10 |  |
|  |  | 5.2 Ширина простенков |  | ТКП 45-5.02-82-2010 |  | СТБ 2087-2010, п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 5.3 Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки |  | ТКП 45-5.02-82-2010 |  | СТБ 2087-2010, п.5.14 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 5.4 Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки |  | ТКП 45-5.02-82-2010 |  | СТБ 2087-2010, п.5.15 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 5.5 Внешний вид наружных поверхностей кладки |  | ТКП 45-5.02-82-2010 |  | СТБ 2087-2010, п.5.32 |  |
| 6. Контроль качества работ по монтажу деревянных конструкций |  | Монтаж элементов конструкций |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1 Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен |  | ТКП-45-5.05-64-2007 |  | СТБ 1766-2007, п. 6.25 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 6.2 Ровность верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки |  | ТКП-45-5.05-64-2007 |  | СТБ 1766-2007, п. 6.26 |  |
| 7. Контроль качества работ по устройству кровель |  | Устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1 Суммарная толщина слоев мастики, количество слоев армирующего материала и качество их раскладки при устройстве мастичной кровли. Внешний вид мастичной пароизоляции и водоизоляционного ковра из мастик. |  | СНБ 5.08.01-2000 СТБ 1991-2009 |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.6 п.6.1.8 п.6.1.9 |  |
|  |  | 7.2 Соответствие сплошности выполнения по поверхности водоизоляционного ковра неэксплуатируемых кровель защитной посыпки, защитных покрытий требованиям ТНПА и проектной документации |  | СНБ 5.08.01-2000 СТБ 1991-2009 |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.16 |  |
|  |  | 7.3 Соответствие качества выполнения работ по укладке слоев эксплуатируемых кровель и кровель с озеленением требованиям ТНПА и проектной документации |  | СНБ 5.08.01-2000 СТБ 1991-2009 |  | СТБ 1992-2009 п. 6.1.19 |  |
| 8.Контроль качества работ по устройству кровель из листовых и штучных материалов |  | Устройство кровель из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1 Соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящих сквозь кровлю требованиям ТНПА и проектной документации |  | СНБ 5.08.01-2000 СТБ 1991-2009 |  | СТБ 2040-2010 п. 5.2.7 п. 8.2.8 |  |
|  |  | 8.2 Соответствие размещения на поверхности кровли мостов, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации |  | СНБ 5.08.01-2000 СТБ 1991-2009 |  | СТБ 2040-2010 п. 5.2.8 п. 5.2.9 |  |
|  |  | Устройство кровель из мелкоштучных материалов (черепицы,битумно- полимерных плиток) |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.3 Соответствие схемы раскладки черепицы, продольной и поперечной нахлестки, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации | СНБ 5.08.01-2000 СТБ 1991-2009 |  | СТБ 2040-2010 п. 6.2.2 |  |  |
| 8.Контроль качества работ по устройству кровель из листовых и штучных материалов |  | 8.4 Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации |  | СНБ 5.08.01-2000 СТБ 1991-2009 |  | СТБ 2040-2010 п. 7.2.7 |  |
|  |  | Устройство кровель из листовой стали, металлического профилирован ного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных метал лических листов |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.5 Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации |  | СНБ 5.08.01-2000 СТБ 1991-2009 |  | СТБ 2040-2010 п. 8.2.8 |  |
|  |  | 8.6 Соответствие размещение на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации |  | СНБ 5.08.01-2000 СТБ 1991-2009 |  | СТБ 2040-2010 п. 8.2.9 |  |
|  |  | 8.7 Соответствие выполнения молниезащиты и защиты от статического электричества металлических кровель требованиям ТНПА и проектной документации |  | СНБ 5.08.01-2000 СТБ 1991-2009 |  | СТБ 2040-2010 п. 8.2.10 |  |
| 9.Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  | Монтаж систем отопления зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1 Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов |  | ТКП45-1.03-85-2007 СНБ 4.02.01-03 СТБ 2020-2009 |  | СТБ 2038-2010, п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 9.2 Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | ТКП45-1.03-85-2007 СНБ 4.02.01-03 СТБ 2020-2009 |  | СТБ 2038-2010, п.5.13 |  |
|  |  | 9.3 Соответствие расстояния установки отопительных приборов |  | ТКП45-1.03-85-2007 СНБ 4.02.01-03 СТБ 2020-2009 |  | СТБ 2038-2010, п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4 Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | ТКП 45-1.03-85-2007 |  | СТБ 2017-2009 п.5.6 |  |
|  |  | 9.5 Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними |  | ТКП 45-1.03-85-2007 |  | СТБ 2017-2009 п.5.9 |  |
|  |  | 9.6 Отклонение от высоты установки санитарных приборов |  | ТКП 45-1.03-85-2007 |  | СТБ 2017-2009 п.6.2 |  |
| 9.Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  | 9.7 Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений. |  | ТКП 45-1.03-85-2007 |  | СТБ 2017-2009 п.6.3 |  |
|  |  | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.8 Соответствие размеров сечений воздуховодов ПД |  | ТКП 45-1.03-85-2007 СНБ 4.02.01-03 СТБ 2020-2009 |  | СТБ 2021-2010, п.5.4 |  |
|  |  | 9.9 Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА |  | ТКП 45-1.03-85-2007 СНБ 4.02.01-03 СТБ 2020-2009 |  | СТБ 2021-2010 п.5.6 |  |
|  |  | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.10 Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации |  | ТКП45-1.03-85-2007 СТБ 2020-2009 |  | СТБ 2039-2010, п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 9.11 Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов |  | ТКП45-1.03-85-2007 СТБ 2020-2009 |  | СТБ 2039-2010, п.5.6 |  |
|  |  | 9.12 Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | ТКП45-1.03-85-2007 СНБ 4.03.01-98 СТБ 2020-2009 |  | СТБ 2039-2010, п.5.10 СТБ 1133 ГОСТ 3242 ГОСТ 16037 |  |
|  |  | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.13 Соответствие расстояния между опорами трубопроводов требованиям проектной документации |  | ТКП 45-1.03-85-2007 СТБ 2020-2009 |  | СТБ 2001-2009, п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 9.14 Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | ТКП 45-1.03-85-2007 СТБ 2020-2009 |  | СТБ 2001-2009 П.5.6 |  |
|  |  | 9.15 Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  | ТКП 45-1.03-85-2007 СТБ 2020-2009 |  | СТБ 2001-2009, п.6.0 |  |
|  |  | Монтаж тепловых пунктов и котельных |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.16 Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | ТКП45-1.03-85-2007 СТБ 2020-2009 |  | СТБ 1999-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 9.17 Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | ТКП45-1.03-85-2007 СНБ 4.03.01-98 СТБ 2020-2009 |  | СТБ 1999-2009 п.5.7 СТБ 1133 ГОСТ 3242 ГОСТ 16037 |  |
| 10.Контроль качества работ по монтажу легких ограждающих конструкций |  | Монтаж гипсобетонных перегородок |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | ТКП-45-5.06-136-2009 |  | СТБ 1970-2009, п. 5.4 |  |
|  |  | 10.2 Внешний вид перегородок |  | ТКП-45-5.06-136-2009 |  | СТБ 1970-2009, п.5.8 |  |
| 10.Контроль качества работ по монтажу легких ограждающих конструкций |  | Монтаж каркасно-обшивных перегородок |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3 Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | ТКП-45-5.06-136-2009 |  | СТБ 1970-2009, п.6.10 |  |
|  |  | 10.4 Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки |  | ТКП-45-5.06-136-2009 |  | СТБ 1970-2009, п.6.11 |  |
|  |  | 10.5 Внешний вид поверхности |  | ТКП-45-5.06-136-2009 |  | СТБ 1970-2009, п.6.12 |  |
|  |  | Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6 Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен |  | ТКП-45-5.06-136-2009 |  | СТБ 1970-2009, п.7.5 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 10.7 Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт |  | ТКП-45-5.06-136-2009 |  | СТБ 1970-2009, п.7.6 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 11.Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений |  | Работы по устройству вентилируемых систем утепления |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1 Соответствие расположения подоблицовочных конструкций проекту |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2034-2010, п.7.3 |  |
|  |  | 11.2 Отклонение элементов каркаса и направляющих от вертикальности |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2034-2010, п.7.6 СТБ 1473-04, п.5.6.4 |  |
|  |  | 11.3 Соответствие соединений элементов каркасов и направляющих проектной документации |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2034-2010, п.7.7 |  |
|  |  | 11.4 Соответствие крепления элементов облицовки требованиям проектной документации |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2034-2010, п.8.1 |  |
|  |  | 11.5 Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2034-2010, п.8.2 СТБ 1473-2004, п. 5.6 |  |
|  |  | 11.6 Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2034-2010, п. 8.3 СТБ 1473-2004, п.5.6 |  |
|  |  | 11.7 Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2034-2010, п. 8.4 СТБ 1473-2004, п.5.7 |  |
|  |  | 11.8 Отклонение перепада между элементами облицовки на стыках и швах |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2034-2010, п. 8.8 |  |
|  |  | 11.9 Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2034-2010, п. 8.9 |  |
| 11.Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений |  | Работы по устройству систем утепления на основе комплексныхтеп лоизоляционных изделий |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.10 Соответствие расположения теплоизоляционных изделий и крепёжных элементов проектной документации |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2088-2009 СТБ 2032-2010, п.7.4 |  |
|  |  | 11.11 Наличие швов между теплоизоляционными изделиями |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2088-2009 п.7.6 СТБ 2032-2010, п.7.7 |  |
|  |  | 11.12 Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2088-2009 п. 8.2 |  |
|  |  | 11.13 Отклонение от вертикальности и прямолинейности поверхности |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2088-2009 п.8.3; 8.4 СТБ 1473-2004, п. 5.6 |  |
|  |  | 11.14 Отклонение перепадов на стыках смежных теплоизоляционных изделий |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2088-2009 п. 8.7 СТБ 2034-209, п.8.8 |  |
|  |  | Работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем уте пления |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.15 Соответствие установки конструктивных элементов теплоизоляционного слоя проектной документации |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2032-2010, п.7.5 |  |
|  |  | 11.16 Наличие швов между плитами (блоками) |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2032-2010, п.7.7 |  |
|  |  | 11.17 Отклонение перепадов на стыках смежных плит (блоков) |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2032-2010 п.7.8 |  |
|  |  | 11.18 Толщина армированного и декоративно-защитного слоя |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2032-2010 п.8.2 СТБ 1473-2004, п. 5.5 |  |
|  |  | 11.19 Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации |  | ТКП-45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2032-2010, п. 8.4 СТБ 1474-2004 |  |
| 12.Контроль качества работ по устройству антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений |  | Лакокрасочные покрытия |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.1 Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п.6.4 СТБ ГОСТ 51694 – 2001 |  |
|  |  | 12.2 Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п.6.5 СТБ ГОСТ 51694 - 2001 |  |
|  |  | 12.3 Внешний вид покрытия |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п. 6.9; 7.6; 10.12; 11.12 |  |
| 12.Контроль качества работ по устройству антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений |  | 12.4 Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п. 6.11; 7.9; 10.14 |  |
|  |  | Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.5 Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п.6.4 СТБ ГОСТ Р 51694 - 2001 |  |
|  |  | 12.6 Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п.6.5 СТБ ГОСТ Р 51694 - 2001 |  |
|  |  | 12.7 Внешний вид покрытия |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п. 6.9 |  |
|  |  | 12.8 Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п. 6.11 |  |
|  |  | Покрытия гуммировочные |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.9 Внешний вид покрытия |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п.7.6 |  |
|  |  | 12.10 Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п.7.8 |  |
|  |  | 12.11 Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п.7.9 |  |
|  |  | Металлизационные покрытия |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.12 Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п.8.3 |  |
|  |  | 12.13 Внешний вид покрытия |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п.8.4 |  |
|  |  | 12.14 Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п.8.5 |  |
|  |  | Комбинированные покрытия (металлизационные покрытия) |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.15 Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п.8.5 |  |
|  |  | Комбинированные покрытия (лакокрасочные покрытия) |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.16 Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п. 6.11 |  |
|  |  | Оклеечные покрытия |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.17 Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п.10.11 |  |
|  |  | 12.18 Внешний вид покрытия |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п.10.12 |  |
|  |  | 12.19 Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | ТКП-45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006, п.10.14 |  |
|  |  | Облицовочные и футеровочные покрытия |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.20 Ширина швов |  | ТКП-45-5.09--33-2006 |  | СТБ 1684-2006 п.11.7 |  |
| 12.Контроль качества работ по устройству антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений |  | 12.21 Полнота заполнения и размеры швов |  | ТКП-45-5.09--33-2006 |  | СТБ 1684-2006 п.11.8 |  |
|  |  | 12.22 Внешний вид покрытия |  | ТКП-45-5.09--33-2006 |  | СТБ 1684-2006 п.11.12 |  |
|  |  | 12.23 Величина перепада между смежными элементами |  | ТКП-45-5.09--33-2006 |  | СТБ 1684-2006 п.11.14 |  |
| 13.Контроль качества работ по устройству дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных |  | Сооружение земляного полотна |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.1 Степень уплотнения грунта земляного полотна |  | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1685-2006, п.5.7 СТБ 1377-2003 |  |
|  |  | Установка бортового камня |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.2 Прямолинейность установки бортового камня |  | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1685-2006, п.7.3 СТБ 1377-2003 |  |
|  |  | 13.3 Соответствие высотных отметок бортового камня |  | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1685-2006, п. 7.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 13.4 Перепад высот смежных элементов |  | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1685-2006, п. 7.5 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | Укладка плит |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.5 Перепад высот междусмежными элементами |  | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1685-2006, п. 8.2.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 13.6 Размер шва между смежными сборными элементами |  | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1685-2006, п. 8.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 13.7 Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1685-2006, п. 8.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  | 13.8 Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой 3 м.) |  | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.5 |  |
|  |  | 13.9 Искривление линий швов между плитами тротуарными. |  | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.6 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 14. Контроль качества работ по устройству фундаментов на основаниях из естественных грунтов |  | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.1 Глубина заложения фундаментов |  | ТКП 45-5.01-254-2012 |  | СТБ 1164.0-1999 СТБ 1164.1-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                 _________                         Т.А. Николаева