ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Стойки для опор контактной сети железных дорог | 23.61/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл. 2 ¹); ГОСТ 19330-2013 п.п. 5.3.1-5.3.8 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область | ТР ТС 003/2011 |
| 1.1* | Песок | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8735-88 п. 2 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 1.2** ТР | Стойки для опор контактной сети железных дорог | 23.61/29.061 | Определение геометрических параметров | ГОСТ 19330-2013 п.5.4.4; ГОСТ 26433.0-85 ¹); ГОСТ 26433.1-89 Прил.1 табл.1 пп.1.1, 1.1.1 (а-в), 1.2,1.3,1.4,2.2,3.1,3.2 ¹) | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область | ТР ТС 003/2011 |
| 1.2* | Песок | 08.12/29.040 | Определение зернового состава и модуля крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 1.3** ТР | Стойки для опор контактной сети железных дорог | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя бетона | ГОСТ 19330-2013 п.п. 5.4.5, 5.3.14; ГОСТ 22904-2023 п. 6¹); ГОСТ 26433.0-85 ¹); ГОСТ 26433.1-89 прил.1 табл.1 п.п. 1.1,1.1.1 (а-в) ¹) | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область | ТР ТС 003/2011 |
| 1.3* | Песок | 08.12/29.040 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.5.3 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 1.4** ТР | Стойки для опор контактной сети железных дорог | 23.61/29.061 | Качество наружной поверхности | ГОСТ 19330-2013 пп.5.4.19, 5.4.4; ГОСТ 26433.0-85 ¹); ГОСТ 26433.1-89 Прил.1 табл.1 пп.1.1, 1.1.1 (а-в), 1.5 ¹) | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область | ТР ТС 003/2011 |
| 1.4* | Песок | 08.12/29.040 | Определение влажности | ГОСТ 8735-88 п.10 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 1.5* ТР | Стойки для опор контактной сети железных дорог | 23.61/42.000 | Отбор образцов бетона для определения прочности на сжатие | ГОСТ 10180-2012 пп.4.2, 4.3 ¹) | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область | ТР ТС 003/2011 |
| 1.5* | Песок | 08.12/29.040 | Определение насыпной плотности | ГОСТ 8735-88 п.9.1 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 1.6* ТР | Стойки для опор контактной сети железных дорог | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012 пп.6, 7.1-7.2, 8 ¹); ГОСТ 18105-2018 ¹); ГОСТ 19330-2013 пп.5.4.6, 5.4.7 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область | ТР ТС 003/2011 |
| 1.7* ТР |  | 23.61/29.113 | Электрическое сопротивление (не менее 10 кОм) | ГОСТ 19330-2013 п.п. 5.4.22, 5.4.23 прил.В, п. 5.4.27 |  |  |
| 1.8** ТР |  | 23.61/29.121 | Прочность, жесткость и трещиностойкость (Жесткость; Прочность; Трещиностойкость) | ГОСТ 19330-2013 пп.5.4.1, 5.4.11-5.4.17, прил.В, Г; ГОСТ 8829-94 ¹) |  |  |
| 1.9** ТР |  | 23.61/32.115 | Качество сварных швов | ГОСТ 19330-2013 пп.5.4.21,5.4.38; ГОСТ 23118-2019 ¹); СТБ 1133-98 пп.5-7 ¹) |  |  |
| 1.10** ТР |  | 23.61/29.061 | Защитное покрытие | ГОСТ 26433.0-85 ¹); ГОСТ 26433.1-89 прил.1 табл.1 п.1.1 ¹) |  |  |
| 2.1** ТР | Ригели жестких поперечин для контактной сети железнодорожного транспорта | 25.11/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 33797-2016 п. 6 табл.2 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область | ТР ТС 003/2011 |
| 2.1* | Щебень | 08.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 2.2** ТР | Ригели жестких поперечин для контактной сети железнодорожного транспорта | 25.11/29.061 | Определение геометрических параметров конструкции | ГОСТ 26433.0-85 ¹); ГОСТ 26433.1-89 прил.1 табл.1 пп.1-3 ¹); ГОСТ 26433.2-94 ¹); СТБ 1565-2009 п.11.1 ¹) | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область | ТР ТС 003/2011 |
| 2.2* | Щебень | 08.99/29.040 | Определение зернового состава, фракция до 20 мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 2.3** ТР | Ригели жестких поперечин для контактной сети железнодорожного транспорта | 25.11/11.116 | Внешний вид покрытий | ГОСТ 33797-2016 п.7.5; ГОСТ 9.032-74 п.2 ¹); ГОСТ 9.307-2021 пп.4.5.1-4.5.3, 7.1-7.3 табл.3, 8.1 ¹); ГОСТ 9.916-2023 пп.5, 6.2.2 ¹) | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область | ТР ТС 003/2011 |
| 2.3* | Щебень | 08.99/29.040 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 пп.4.5.1,4.5.3 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 2.4* |  |  | Определение насыпной плотности, фракция до 20 мм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |  |
| 2.5* |  |  | Определение влажности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |  |
| 3.1* | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1545-2005 п. 4 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 3.2* |  | 23.63/29.144 | Определение осадки конуса (П1; П2; П3; П4) | СТБ 1545-2005 п.5.3 |  |  |
| 3.3* |  |  | Определение жесткости (Ж1; Ж2; Ж3) | СТБ 1545-2005 п.5.4.3 |  |  |
| 3.4* |  | 23.63/29.145 | Определение температуры | СТБ 1035-96 п.6.7; СТБ 1545-2005 п.9 |  |  |
| 3.5* |  |  | Определение группы сохраняемости удобоукладываемости бетонной смеси во времени | СТБ 1545-2005 п.5.3, п.10 |  |  |
| 4.1* | Бетоны | 23.61/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10180-2012 п. 4.2, п. 4.3; ГОСТ 12730.1-2020; ГОСТ 28570-2019 п. 5 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 4.2* |  | 23.61/29.121 | Определение прочности бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.п. 6,7.1-7.2, 8; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 28570-2019 п.п. 7,8,9; СТБ 1152-99 п.п. 7.1.1-7.1.7, 8.1-8.3 |  |  |
| 4.3* |  | 23.61/29.061 | Определение отклонений от плоскостности и перпендикулярности рабочих граней образцов | ГОСТ 10180-2012 п.п. 6.6, 6.7 |  |  |
| 4.4* |  | 23.61/29.040 | Определение плотности бетона | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |  |  |
| 4.5* |  | 23.61/42.000 | Отбор образцов для определения водопоглощения бетона | ГОСТ 12730.0-2020 |  |  |
| 4.6* |  | 23.61/29.040 | Определение водопоглощения | ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 5.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22, табл. 2,3 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 5.2** |  | 23.61/29.061 | Определение геометрических параметров: | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 Прил.1 табл.1 п.п. 1.1, 1.1.1 (а-в), 1.2.1, 1.3, 1.4, 2.2, 3.1, 3.2; СТБ 1109-98 п. 6.9 |  |  |
| 5.3** |  |  | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 Прил.1 табл.1 п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2 |  |  |
| 5.4** |  | 23.61/32.089 | Определение толщины защитного слоя бетона до арматуры | ГОСТ 22904-2023 п. 6; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 Прил.1 табл.1 п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |  |  |
| 5.5* |  | 23.61/29.121 | Определение трещиностойкости | МВИ.МН 6295-2020; СТБ 1075-97 п. 6.1 |  |  |
| 5.6** |  |  | Проверка прочности, жесткости и трещиностойкости | ГОСТ 8829-94 |  |  |
| 6.1* | Арматура для железобетонных конструкций | 24.10/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12004-81 п. 1; СТБ 1341-2009 п. 6.4 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 6.2* |  | 24.10/29.061 | Определение относительного удлинения | ГОСТ 12004-81 п.п. 3.1, 3.2; ГОСТ 26433.0-85 Прил.1 табл.1 п.1.1.1.в |  |  |
| 6.3* |  | 24.10/29.121 | Определение временного сопротивления разрыву | ГОСТ 12004-81 п. 3.5 |  |  |
| 6.4* |  |  | Определение физического предела текучести | ГОСТ 12004-81 п. 3.6 |  |  |
| 6.5* |  |  | Определение отношения временного сопротивления к физическому пределу текучести | СТБ 1704-2012 п. 5.4 табл. 7 |  |  |
| 7.1** | Соединения сварные арматуры и закладные | 25.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10922-2012 п. 6, п. 7.17 рис. 7; СТБ 2174-2011 п.п. 6.12, 6.13, 6.16, 7.10.2, Прил. Е | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 7.2** |  | 25.99/32.115 | Визуальный осмотр и определение геометрических параметров сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.8, 7.9; ГОСТ 14098-2014 п. 5.9; ГОСТ 23279-2012 п. 7.3; СТБ 2174-2011 п.п. 7.1, 7.8, 7.9 |  |  |
| 7.3* |  | 25.99/29.121 | Механические испытания контрольных образцов сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 п.п. 6.31, 6.32, 7.10, 7.11, 7.14-7.16; ГОСТ 12004-81; ГОСТ 23279-2012 п. 7.3; СТБ 2174-2011 п. 5.4 прил. Д, табл. Д1; п.п. 6.20-6.23, 7.10, 7.11 |  |  |
| 8.1** | Изделия арматурные сварные | 25.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10922-2012 п. 6, п. 7.17 рис. 7; ГОСТ 23279-2012 п. 6.2, п. 6.3; СТБ 2174-2011 п. 6.9 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 8.2** |  | 25.99/29.061 | Определение линейных размеров арматурного изделия | ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.1-7.3; ГОСТ 23279-2012 п. 7.2; ГОСТ 26433.1-89 п.п. 6-7, Прил. 1 табл. 1; СТБ 2174-2011 п.п. 7.1-7.3 |  |  |
| 8.3** |  |  | Определение линейных размеров закладного изделия | ГОСТ 10922-2012 п. 7.1; ГОСТ 26433.1-89 п.п. 6-7, Прил.1 табл.1; СТБ 2174-2011 п.п. 7.1-7.3 |  |  |
| 9.1** | Временные концевые анкера в виде высаженных головок (диаметр арматуры 10, 12, 14 мм) | 25.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10922-2012 п. 6.26; СТБ 1706-2006 п. 6.5, п. 7.7 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 9.2* |  | 25.99/29.121 | Определение прочности временного концевого анкера | ГОСТ 10922-2012 п. 7.15; ГОСТ 12004-81 |  |  |
| 10.1** | Сварные соединения | 25.11/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 1497-2023 п. 4.1, п. 4.2 прил. В | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 10.2** |  | 25.11/32.115 | Определение качества сварных соединений визуальный осмотр и измерения | ГОСТ 26433.1-89 п.п. 6-7, Прил.1 табл.1; СТБ 1133-98 п.п. 5-7; СТБ 1565-2009 п.п. 10.3.1-10.3.3 |  |  |
| 10.3* |  | 25.11/29.121 | Определение -временного сопротивления разрыву металла; -твердости металла; -относительного удлинения | ГОСТ 1497-2023 п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 7.5, 7.6; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 7,8 |  |  |
| 11.1** | Конструкции стальные строительные | 25.11/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 п. 3.4, прил. 1, п. 4.3.3 ¹); ГОСТ 23118-2019 п. 6; СТБ 1317-2002 п. 5; СТБ 1381-2003 п. 5; СТБ 1565-2009 п. 11 | ул. Фортечная, 1, 224024, г. Брест, Брестская область |  |
| 11.2** |  | 25.11/29.061 | Определение геометрических параметров конструкций | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 Прил.1 табл.1, п.п. 1-3; ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1565-2009 п.11.1 |  |  |
| 11.3** |  | 25.11/11.116 | Внешний вид покрытия | ГОСТ 9.307-2021 п.п. 7.1-7.3, табл.3, п. 8.1; ГОСТ 9.916-2023 п. 5; СТБ 1565-2009 п.п. 11.2.5.1, 11.2.5.1, 11.2.5.4-11.2.5.6 |  |  |
| 11.4** |  | 25.11/32.089 | Определение толщины покрытия | ГОСТ 9.307-2021 п.п. 7.5, 7.9-7.14, 8.2.1; СТБ 1565-2009 п. 11.2.5.8 |  |  |
| 11.5** |  | 25.11/29.121 | Определение адгезии покрытий | ГОСТ 15140-78 п.п. 2, 4 |  |  |

¹) - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов, могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции.