ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/32.103 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -основной металл Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -антикоррозионная наплавка | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 21120-75; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 26126-84; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 1.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4871-2014 |  |  |
| 1.3** |  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -основной металл -сварные соединения | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): -основной металл -сварные соединения -капиллярный метод - пузырьковый метод | ГОСТ 24054-80; СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 1.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: способ приложенного поля: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 1.6** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 1.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: -измерение коэрцитивной силы: -основной металл; -сварные соединения | МВИ МН 5524-2016 |  |  |
| 1.8** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -сварные соединения | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 1.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -определение величины зерна Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение микроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -оценка макроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение склонности к межкристаллитной коррозии; Металлографические исследования: -основной металл; -определение глубины обезуглероженного слоя; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение содержания ферритной фазы; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями; | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 6032-2017 |  |  |
| 1.10** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -основной металл; -сварные соединения | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 1.11** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 | ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 1.12** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | EN ISO 15626:2018; ГОСТ ISO 10863-2022 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 1.13** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения | EN ISO 19285:2017; ГОСТ ISO 13588-2022 |  |  |
| 2.1** | Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 | 24.10/32.103 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -антикоррозионная наплавка Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -основной металл | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 21120-75; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 26126-84; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 2.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4871-2014 |  |  |
| 2.3** |  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -основной металл -сварные соединения | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): -основной металл -сварные соединения -капиллярный метод - пузырьковый метод | ГОСТ 24054-80; СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 2.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: способ приложенного поля: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 2.6** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 2.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: -измерение коэрцитивной силы: -основной металл; -сварные соединения | МВИ МН 5524-2016 |  |  |
| 2.8** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -сварные соединения | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 2.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -определение величины зерна Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение микроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -оценка макроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение склонности к межкристаллитной коррозии; Металлографические исследования: -основной металл; -определение глубины обезуглероженного слоя; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение содержания ферритной фазы; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями; | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 6032-2017 | ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 2.10** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -основной металл; -сварные соединения | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 2.11** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 2.12** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | EN ISO 15626:2018; ГОСТ ISO 10863-2022 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 2.13** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения | EN ISO 19285:2017; ГОСТ ISO 13588-2022 |  |  |
| 3.1** | Аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 до 3000 килограммов | 24.10/32.103 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -основной металл Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -антикоррозионная наплавка | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 21120-75; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 26126-84; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 3.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4871-2014 |  |  |
| 3.3** |  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -основной металл -сварные соединения | СТБ 1172-99 |  |  |
| 3.4** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): -основной металл -сварные соединения -капиллярный метод - пузырьковый метод | ГОСТ 24054-80; СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 3.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: способ приложенного поля: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 21105-87 |  |  |
| 3.6** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 3.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: -измерение коэрцитивной силы: -основной металл; -сварные соединения | МВИ МН 5524-2016 |  |  |
| 3.8** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -сварные соединения | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 3.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -определение величины зерна Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение микроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -оценка макроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение склонности к межкристаллитной коррозии; Металлографические исследования: -основной металл; -определение глубины обезуглероженного слоя; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение содержания ферритной фазы; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями; | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 6032-2017 |  |  |
| 3.10** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -основной металл; -сварные соединения | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 3.11** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 | ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 3.12** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | EN ISO 15626:2018; ГОСТ ISO 10863-2022 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 3.13** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения | EN ISO 19285:2017; ГОСТ ISO 13588-2022 |  |  |
| 4.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления на которых находятся или могут находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 МПа или сжиженный углеводородный газ с избыточным давлением до 1,6 МПа | 24.10/32.103 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -основной металл Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -антикоррозионная наплавка | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 21120-75; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 26126-84; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 4.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4871-2014 |  |  |
| 4.3** |  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -основной металл -сварные соединения | СТБ 1172-99 |  |  |
| 4.4** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): -основной металл -сварные соединения -капиллярный метод - пузырьковый метод | ГОСТ 24054-80; СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 4.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: способ приложенного поля: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 21105-87 | ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 4.6** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 4.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: -измерение коэрцитивной силы: -основной металл; -сварные соединения | МВИ МН 5524-2016 |  |  |
| 4.8** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -сварные соединения | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 4.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -определение величины зерна Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение микроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -оценка макроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение склонности к межкристаллитной коррозии; Металлографические исследования: -основной металл; -определение глубины обезуглероженного слоя; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение содержания ферритной фазы; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями; | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 6032-2017 |  |  |
| 4.10** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -основной металл; -сварные соединения | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 4.11** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 | ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 4.12** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | EN ISO 15626:2018; ГОСТ ISO 10863-2022 |  |  |
| 4.13** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения | EN ISO 19285:2017; ГОСТ ISO 13588-2022 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 5.1** | Газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции | 24.10/32.103 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -основной металл Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -антикоррозионная наплавка | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 21120-75; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 26126-84; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 5.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4871-2014 |  |  |
| 5.3** |  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -основной металл -сварные соединения | СТБ 1172-99 |  |  |
| 5.4** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): -основной металл -сварные соединения -капиллярный метод - пузырьковый метод | ГОСТ 24054-80; СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 5.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: способ приложенного поля: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 21105-87 | ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 5.6** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 5.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: -измерение коэрцитивной силы: -основной металл; -сварные соединения | МВИ МН 5524-2016 |  |  |
| 5.8** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -сварные соединения | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 5.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -определение величины зерна Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение микроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -оценка макроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение склонности к межкристаллитной коррозии; Металлографические исследования: -основной металл; -определение глубины обезуглероженного слоя; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение содержания ферритной фазы; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями; | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 6032-2017 |  |  |
| 5.10** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -основной металл; -сварные соединения | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 5.11** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 | ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 5.12** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | EN ISO 15626:2018; ГОСТ ISO 10863-2022 |  |  |
| 5.13** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения | EN ISO 19285:2017; ГОСТ ISO 13588-2022 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 6.1** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/32.103 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -основной металл Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -антикоррозионная наплавка | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 21120-75; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 26126-84; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 6.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4871-2014 |  |  |
| 6.3** |  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -основной металл -сварные соединения | СТБ 1172-99 |  |  |
| 6.4** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): -основной металл -сварные соединения -капиллярный метод - пузырьковый метод | ГОСТ 24054-80; СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 6.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: способ приложенного поля: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 21105-87 | ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 6.6** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 6.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: -измерение коэрцитивной силы: -основной металл; -сварные соединения | МВИ МН 5524-2016 |  |  |
| 6.8** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -сварные соединения | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 6.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -определение величины зерна Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение микроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -оценка макроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение склонности к межкристаллитной коррозии; Металлографические исследования: -основной металл; -определение глубины обезуглероженного слоя; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение содержания ферритной фазы; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями; | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 6032-2017 |  |  |
| 6.10** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -основной металл; -сварные соединения | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 6.11** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 | ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 6.12** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | EN ISO 15626:2018; ГОСТ ISO 10863-2022 |  |  |
| 6.13** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения | EN ISO 19285:2017; ГОСТ ISO 13588-2022 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 7.1** | Технологические трубопроводы | 24.10/32.103 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -основной металл Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -антикоррозионная наплавка | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 21120-75; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 26126-84; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 7.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4871-2014 |  |  |
| 7.3** |  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -основной металл -сварные соединения | СТБ 1172-99 |  |  |
| 7.4** |  | 24.10/32.106 | Контроль герметичности (течеискание): -основной металл -сварные соединения -капиллярный метод - пузырьковый метод | ГОСТ 24054-80; СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 7.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: способ приложенного поля: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 21105-87 | ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 7.6** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 7.7** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: -измерение коэрцитивной силы: -основной металл; -сварные соединения | МВИ МН 5524-2016 |  |  |
| 7.8** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -сварные соединения | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 7.9** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -определение величины зерна Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение микроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -оценка макроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение склонности к межкристаллитной коррозии; Металлографические исследования: -основной металл; -определение глубины обезуглероженного слоя; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение содержания ферритной фазы; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями; | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 6032-2017 |  |  |
| 7.10** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -основной металл; -сварные соединения | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 7.11** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 | ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 7.12** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | EN ISO 15626:2018; ГОСТ ISO 10863-2022 |  |  |
| 7.13** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения | EN ISO 19285:2017; ГОСТ ISO 13588-2022 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 8.1** | Подъемные сооружения | 24.10/32.103 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -основной металл Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -антикоррозионная наплавка | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 21120-75; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 26126-84; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 8.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4871-2014 |  |  |
| 8.3** |  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -основной металл -сварные соединения | СТБ 1172-99 |  |  |
| 8.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: способ приложенного поля: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 21105-87 | ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 8.5** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 8.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: -измерение коэрцитивной силы: -основной металл; -сварные соединения | МВИ МН 5524-2016 |  |  |
| 8.7** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -сварные соединения | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 8.8** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -определение величины зерна Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение микроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -оценка макроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение склонности к межкристаллитной коррозии; Металлографические исследования: -основной металл; -определение глубины обезуглероженного слоя; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение содержания ферритной фазы; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями; | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 6032-2017 |  |  |
| 8.9** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -основной металл; -сварные соединения | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 8.10** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 | ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 8.11** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | EN ISO 15626:2018; ГОСТ ISO 10863-2022 |  |  |
| 8.12** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения | EN ISO 19285:2017; ГОСТ ISO 13588-2022 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 9.1** | Вагоны-цистерны, контейнеры-цистерны | 24.10/32.103 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -основной металл Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -антикоррозионная наплавка | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 21120-75; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 26126-84; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 9.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4871-2014 |  |  |
| 9.3** |  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -основной металл -сварные соединения | СТБ 1172-99 |  |  |
| 9.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: способ приложенного поля: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 21105-87 | ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 9.5** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 9.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: -измерение коэрцитивной силы: -основной металл; -сварные соединения | МВИ МН 5524-2016 |  |  |
| 9.7** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -сварные соединения | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 9.8** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -определение величины зерна Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение микроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -оценка макроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение склонности к межкристаллитной коррозии; Металлографические исследования: -основной металл; -определение глубины обезуглероженного слоя; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение содержания ферритной фазы; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями; | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 6032-2017 |  |  |
| 9.9** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -основной металл; -сварные соединения | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 9.10** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 | ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 9.11** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | EN ISO 15626:2018; ГОСТ ISO 10863-2022 |  |  |
| 9.12** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения | EN ISO 19285:2017; ГОСТ ISO 13588-2022 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 10.1** | Металлические строительные конструкции и изделия | 24.10/32.103 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -основной металл Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -антикоррозионная наплавка | ГОСТ 12503-75; ГОСТ 14782-86; ГОСТ 17410-2022; ГОСТ 21120-75; ГОСТ 22727-88; ГОСТ 24507-80; ГОСТ 26126-84; СТБ EN 10160-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 10.2** |  |  | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015; МВИ.МН 4871-2014 |  |  |
| 10.3** |  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -основной металл -сварные соединения | СТБ 1172-99 |  |  |
| 10.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: способ приложенного поля: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ 21105-87 | ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 10.5** |  | 24.10/32.044 | Вихретоковая дефектоскопия: -основной металл; -сварные соединения | СТБ ЕН 1711-2006 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 10.6** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль: -измерение коэрцитивной силы: -основной металл; -сварные соединения | МВИ МН 5524-2016 |  |  |
| 10.7** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -основной металл Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения; -сварные соединения | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 10.8** |  | 24.10/18.115 | Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -определение величины зерна Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение микроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -оценка макроструктуры материалов; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение склонности к межкристаллитной коррозии; Металлографические исследования: -основной металл; -определение глубины обезуглероженного слоя; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения; -определение содержания ферритной фазы; Металлографические исследования: -основной металл, -сварные соединения: -метод Л - определение загрязненности неметаллическими включениями; | ГОСТ 10243-75; ГОСТ 11878-66; ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77); ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79); ГОСТ 5639-82; ГОСТ 5640-2020; ГОСТ 6032-2017 |  |  |
| 10.9** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости: -основной металл; -сварные соединения | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 10.10** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: -основной металл; -сварные соединения | ГОСТ Р 52727-2007 | ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 10.11** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, дифракционно-временной метод (ToFD): - сварные соединения | EN ISO 15626:2018; ГОСТ ISO 10863-2022 |  |  |
| 10.12** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, контроль с применением фазированных решеток - сварные соединения | EN ISO 19285:2017; ГОСТ ISO 13588-2022 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 11.1** | Изоляция | 23.14/32.147, 23.20/32.147, 23.31/32.147, 23.32/32.147, 23.65/32.147, 23.99/32.147 | Тепловой контроль: -контроль температуры твёрдых тел; -контроль дефектов типа нарушений сплошности | ГОСТ 23483-79; МВИ.МН 5571-2016 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 12.1** | Изделия из термопластов (полиэтилен, полипропилен) | 22.21/32.115, 22.23/32.115, 22.29/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод | ГОСТ 16971-71; ГОСТ 23479-79 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 13.1** | Подшипники скольжения (биметаллы) | 28.15/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод -наружный осмотр и обмер | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 26877-2008 приложение А таблица А.1 п.1.1, п.3.1; СТБ 1133-98 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |
| 13.2** |  | 28.15/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | ГОСТ 22727-88; ГОСТ 26126-84 |  |  |
| 13.3** |  | 28.15/32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -основной металл -сварные соединения | СТБ 1172-99 |  |  |
| 14.1** | Неметаллические (неферромагнитные) покрытия | 20.30/32.089, 23.99/32.089 | Магнитный метод измерения толщины покрытия | ГОСТ 9.916-2023 | ул. Калиновского, д. 77 А, комн. 129, 220103, г. Минск (служба контроля качества ); ул. Уручская, 31б, каб.1, г. Минск (служба контроля качества ) |  |