Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2996

от 19 февраля 2008 года

на бланке № 0010063

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «25» октября 2013г. на 10-и листах

Центральная заводская лаборатория

Открытого акционерного общества «Кожевник»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Кожа для низа обуви. Воротки и полы |  | Массовая доля влаги Д.и.: 10.0-17.0% Сходимость: ±0.1% Число продуба Д.и.: н/м 56.0 % Массовая доля окиси хрома Д.и.: н/б 1.2 % Сходимость: н/б 0.2 % Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями Д.и.: 2.0-5.0% Сходимость: ±0.2 % Массовая доля водовымываемых веществ Д.и.: н/б 26.0% Сходимость: ±0.4 % РН хлоркалиевой вытяжки Д.и.: 3.5-5.0 Сходимость: н/б 0.1% Предел прочности при растяжении Д.и.: н/м 2.0 МПа Толщина кожи Отбор проб | ГОСТ 1903-78 | ГОСТ 938.1-67 ГОСТ 938.4-70 ГОСТ 938.3-77 ГОСТ 938.5-68 ГОСТ 938.6-68 ГОСТ 938.8-69 ГОСТ 938.11-69 ГОСТ 938.15-70 ГОСТ 938.0-75 |
| 2 Юфть для верха обуви хромового дубления термоустойчивая |  | Массовая доля влаги Д.и.: н/б 16 % Сходимость: ±0.1 % Массовая доля окиси хрома Д.и.: н/м 3.5 Сходимость: н/б 0.2% Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями Д.и.: 7.0-15.0 % Сходимость: ±0.3% Предел прочности при растяжении Д.и.: н/м1.75 МПа; при удлинение Д.и.:18.0-35.0 % Относительная паропроницаемость Д.и.: н/м 15% Температура сваривания Д.и.: н/м 104 Водопроницаемость в статических условиях Д.и.: н/б 1.0 мл/см2,час Толщина кожи Отбор проб | ТУ РБ 00312165.001-98 | ГОСТ 938.1-67 ГОСТ 938.3-77 ГОСТ 938.5-68 ГОСТ 938.11-69 ГОСТ 938.17-70 ГОСТ 938.25-73 ГОСТ 938.21-71 ГОСТ 938.15-70 ГОСТ 938.0-75 |
| 3 Кожа для низа обуви |  | Массовая доля влаги Д.и.: 12-17 % Сходимость: ±0.4% Массовая доля окиси хрома Д.и.: н/б 1.2 % Сходимость: н/б 0.2% Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями Д.и.: 3.1-4.6% Сходимость: ±0.2% Массовая доля водовымываемых веществ Д.и.: н/б 18% Сходимость: ±0.4% РН хлоркалиевой вытяжки Д.и.: 3.5-5.0 Сходимость: н/б 0.1 % | ГОСТ 29277-92 | ГОСТ 938.1-67 ГОСТ 938.3-77 ГОСТ 938.5-68 ГОСТ 938.6-68 ГОСТ 938.8-69 |
| 3 Кожа для низа обуви |  | Предел прочности при растяжении Д.и.: н/м 2.0 МПа Влагоемкость Д.и.: н/б 65% Сопротивление истиранию в воздушно-сухом состоянии Д.и.: н/м 160 об/мм Толщина кожи Число продуба Д.и.: н/м 55.0 % Отбор проб Сопротивление истиранию во влажном состоянии Д.и.: н/м 5.0 ч/мм | ГОСТ 29277-92 | ГОСТ 938.11-69 ГОСТ 938.24-72 ГОСТ 10642-63 ГОСТ 938.15-70 ГОСТ 938.4-70 ГОСТ 938.7-67 ГОСТ 10656-63 |
| 4 Кожа шорно- седельная |  | Массовая доля влаги Д.и.: 11-17 % Сходимость: ±0.4% Массовая доля окиси хрома Д.и.: 1.5-4.5 Сходимость: ±0.2% Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями Д.и.: 8.0-15.0 % Сходимость: ±0.3% Массовая доля водовымываемых веществ Д.и.: н/б 7.0 % Сходимость: ±0.2% РН хлоркалиевой вытяжки Д.и.: 4.0-5.0 Сходимость: н/б 0.1 % Предел прочности при растяжении, Д.и.: н/м 2.0МПа; При удлинение Д.и.: 15.0-30.0% Толщина кожи Число продуба Д.и.: 25.0-45.0% | ТУ РБ 700049385. 006-2003 | ГОСТ 938.1-67 ГОСТ 938.3-77 ГОСТ 938.5-68 ГОСТ 938.6-68 ГОСТ 938.8-69 ГОСТ 938.11-69 ГОСТ 938.15-70 ГОСТ 938.4-70 |
| 4 Кожа шорно-седельная |  | Отбор проб | ГОСТ 938.0-75 | ГОСТ 938.0-75 |
| 5 Кожа для рантов |  | Массовая доля влаги Д.и.: 12-17 % Сходимость: ±0.4% Массовая доля окиси хрома Д.и.: 0.7-1.2% Сходимость: н/б 0.2% Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями Д.и.: 7.0-10.0% Сходимость: ±0.2% Массовая доля водовымываемых веществ Д.и.: н/б 7.0% Сходимость: ±0.2% РН хлоркалиевой вытяжки Д.и.: 3.5-4.5 Сходимость: н/б 0.1 % Предел прочности при растяжении, Д.и.: н/м 1.7 МПа; при удлинение Д.и.:10-17 % Толщина кожи Число продуба Д.и.: 45-65% Отбор проб | ГОСТ 9182-75 | ГОСТ 938.6-69 ГОСТ 938.3-77 ГОСТ 938.5-68 ГОСТ 938.6-68 ГОСТ 938.8-69 ГОСТ 938.11-69 ГОСТ 938.15-70 ГОСТ 938.4-70 ГОСТ 938.0-75 |
| 6 Сыромять |  | Массовая доля влаги Д.и.: н/б 18.0% Сходимость: ±0.1% Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими веществами Д.и.: 17-21 % Сходимость: ±0.4% Массовая доля водовымываемых веществ Д.и.: н/б 8.2 Сходимость: н/б ± 0,2 % | ТУ РБ 00312165. 005-2000 | ГОСТ 938.1-67 ГОСТ 938.5-68 ГОСТ 938.6-68 |
| 6 Сыромять |  | Предел прочности при растяжении Д.и.: н/м 6.0МПа; при удлинение Д.и.: н/б 35.0% РН хлоркалиевой вытяжки Д.и.: н/м 4.0 Сходимость: н/б 0.1% Толщина кожи Отбор проб | ТУ РБ 00312165. 005-2000 | ГОСТ 938.11-69 ГОСТ 938.8-69 ГОСТ 938.15-70 ГОСТ 938.0-75 |
| 7 Кожа для верха обуви |  | Массовая доля влаги Д.и.: 10.0-16.0 % Сходимость: ±0.1% Массовая доля окиси хрома Д.и.: н/м 3.5% Сходимость: н/б 0.2% Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями Д.и.: 3.7-10.0% Сходимость: ±0.2% Предел прочности при растяжении, Д.и.: н/м 1.5 МПа; при удлинение Д.и.: 20-40% Толщина кожи Отбор проб | ГОСТ 939-94 | ГОСТ 938.1-67 ГОСТ 938.3-77 ГОСТ 938.5-68 ГОСТ 938.11-69 ГОСТ 938.15-70 ГОСТ 938.0-755 |
| 8 Кожа для подкладки обуви |  | Массовая доля влаги Д.и.: 10.0-16.0 % Сходимость: ±0.1% Массовая доля окиси хрома Д.и.: н/м 4.3% Сходимость: н/б 0.2% Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями Д.и.: н/м 3.7% Сходимость: ±0.2% Предел прочности при растяжении, Д.и.: н/м 1.4МПа; при удлинение Д.и.: 15-35% Толщина кожи | ГОСТ 940-81 | ГОСТ 938.1-67 ГОСТ 938.3-77 ГОСТ 938.5-68 ГОСТ 938.11-69 ГОСТ 938.15-70 |
| 8 Кожа для подкладки обуви |  | Отбор проб | ГОСТ 938.0-75 | ГОСТ 938.0-75 |
| 9 Мыло хозяйственное твердое |  | Качественное число (массовая доля жирных кислот) Д.и.: н/м 64.0 Сходимость: 0.8% Массовая доля свободной едкой щелочи Д.и.: н/б 0.20% Сходимость: н/б 0.03% Массовая доля свободной углекислой соды Д.и.: н/б 1.0 Сходимость: н/б ±0,05 % Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла Д.и.: 35-42; н/м 300см3 Сходимость: н/б 0.4;21.0% н/б 0.4;21.0% Первоначальный объем пены Д.и.: н/м 300см3 Сходимость: 21.0% | ГОСТ 30266-95 | ГОСТ 790-89 п.3.2. ГОСТ 790-89 п.3.3. ГОСТ 790-89 п.3.4. ГОСТ 790-89 п.3.6. ГОСТ 790-89 п.10 |
| 10 Полуфабрикат «Ветблю» |  | 10.1. Массовая доля влаги Д.и.: 55.0-65.0% Сходимость: ±0.2% 10.2. Массовая доля окиси хрома Д.и.: 3.5-4.0% Сходимость: н/б 0.2% 10.4. Отбор проб | ТУ РБ 00312165. 004-99 | ГОСТ 938.1-67 ГОСТ 938.3-77 ГОСТ 938.0-75 |
| 11 Вода сточная |  | Отбор проб РН (водородный показатель) Д.и.: 6,5-8,5 Сходимость: н/б ±0.1% Воспроизводимость: н/б ±0.1% Взвешенные вещества Д.и.: 250 мг/дм3 Сходимость н/б ±10% Воспроизводимость: н/б ±10% Концентрация сульфатов Д.и.: н/б 100 мг/дм3 Сходимость: н/б ±10% Воспроизводимость: н/б ±10% | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Решение Могилевско го Гориспол кома от 05.04.2011 № 9-48 «Об утверждении условий сброса промышленных стоков в городскую канализационную сеть г. Могилева, установле- нии уровней допустимых концентра-ций загрязняю-щих веществ в производст-венных сточных водах» | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Издан Минск, БелНИЦ «Экология» 2011 (далее-Сборник МВИ), Ч. 2, М № 2.2.15, с. 207 МВИ рН (водородный показатель) потенциометрии ческим методом Сборник МВИ, Ч.3, М № 2.2.13.2, с. 207 МВИ концентрация взвешенных веществ гравиметрическим методом Сборник МВИ, Ч.2, М № 2.2.47.5, с.249 МВИ концентрация сульфатов турбидиметрическим методом |
| 11 Вода сточная |  | Концентрация СПАВ анионоактивных Д.и.: н/б 1,5 мг/дм3 Сходимость: н/б ±25% Воспроизводимость: н/б ±25% Концентрация железа Д.и.: н/б 2,0 мг/дм3 Сходимость: н/б ±50% Воспроизводимость: н/б ±50% Концентрация хлоридов Д.и.: н/б 300 мг/дм3 Сходимость: н/б ±10% Воспроизводимость: н/б ±10% Сухой остаток Д.и.: н/б 1500 мг/дм3 Сходимость: н/б ±5% Воспроизводимость: н/б ±5% Концентрация фенола Д.и.: н/б 2,0 мг/дм3 Сходимость: н/б ±50% Воспроизводимость: н/б ±50% | Решение Могилевско го Гориспол кома «Об утверждении условий сброса промышленных стоков в городскую канализационную сеть г. Могилева, установле- нии уровней допустимых концентра-ций загрязняю-щих веществ в производст-венных сточных водах» | Сборник МВИ, Ч.2, М № 2.1.35.2, с.173 МВИ концентрация анионоактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим СборникМВИ, Ч.1, М № 2.1.10.2; 2.2.16.1, с.142 МВИ концентрация железа (III) и железо общее фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой Сборник МВИ, Ч.3, М № 2.1.44.1, с.146 МВИ концентрация хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра Сборник МВИ, Ч. 1, М № 2.2.50.2, с.255 МВИ концентрация растворенных веществ (сухой остаток) гравиметричес- ким методом Сборник МВИ, Ч.3 М № 2.2.53.3, с.228 МВИ концентрация летучих с паром фенолов фотометричес- ким методом |
| 11 Вода сточная |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д.и.: н/б 300 мг/дм3 О2 Химическое потребление кислорода (ХПК) Д.и.: н/б 750 мг/дм3 О2 Концентрация хрома Д.и.: н/б 2,6 мг/дм3 Сходимость: н/б ±25% Воспроизводимость: н/б ±25% Концентрация ионов аммония Д.и.: н/б 100 мг/дм3 Сходимость: н/б ±10% Воспроизводимость: н/б ±10% | Решение Могилевско го Гориспол кома от «Об утверждении условий сброса промышленных стоков в городскую канализационную сеть г. Могилева, установле- нии уровней допустимых концентра-ций загрязняю-щих веществ в производст-венных сточных водах» | Сборник МВИ, Ч.1, М № 2.1.5.2; 2.2.10.4, с.124 МВИ концентрация БПК стандартным методом Сборник МВИ, Ч.2, М № 2.2.58.3, с.258 МВИ ХПК бихроматным методом Аналитическая химия промышленных сточных вод. Ю.Ю. Лурье, М., Химия, 1984., п.6.25.3 Фотометричес-кий метод определение хрома Аналитическая химия промышленных сточных вод. Ю.Ю. Лурье, М., Химия, 1984., п.7.1.2. Титриметричес- кий метод |
| 12 Рабочие места. Производствен-ные помещения |  | Температура 25±10оС Относительная влажность 45-80% | ГОСТ 12.1.005-88 ГН №33 от 30.04.20123 СанПиН №33 от 30.04.2013 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №33 от 30.04.2013, глава 4 |
| 13 Воздух рабочей зоны |  | Концентрация серной кислоты Д.и.: н/б 1.0 мг/м3 Сходимость: н/б ±25% Воспроизводимость: н/б ±25% Концентрация хрома Д.и.: н/б 0.06 мг/м3 Сходимость: н/б ±25% Воспроизводимость: н/б ±25% Концентрация пыли, сварочный аэрозоль Д.и.: н/б 1,0 мг/м3 Сходимость: н/б ±25% Воспроизводимость: н/б ±25% Концентрация фенола Д.и.: н/б 1.0 мг/м3 Сходимость: н/б ±8,5% Воспроизводимость: н/б ±8,5% Концентрация аммиака Д.и.: н/б 20 мг/м3 Сходимость: н/б ±25% Воспроизводимость: н/б ±25% Концентрация железа в ТССА Д.и.: н/б 6.0 мг/м3 Сходимость: н/б ±20% Воспроизводимость: н/б ±20% Концентрация марганца в ТССА Д.и.: н/б 0.6 мг/м3 Сходимость: н/б ±20% Воспроизводимость: н/б ±20% Концентрация оксида азота в ТССА Д.и.: н/б 5,0 мг/м3 Сходимость: н/б ±25% Воспроизводимость: н/б ±25% | СанПиН, утв. Постановле-нием МЗ РБ № 240 от 31.12.2008 | МУ № 4588-88 утв. МЗ СССР от 20.03.1988г. МУ № 1633-77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977г. МУ № 4436-87 утв. МЗ СССР от 18.11.1987г МУ № 3141-84 утв. МЗ СССР от 20.03.1984г МУ № 1637-77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977г МУ № 4945-88 утв. МЗ СССР от 22.12.1988г МУ № 4945-88 утв. МЗ СССР от 22.12.1988г МУ № 4945-88 утв. МЗ СССР от 22.12.1988г |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия "БГЦА"      		                               		Т.А.Николаева