|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1557 от 29 января 1998 года на бланке № 0000945 на 4 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 июля 2016 года

испытательной лаборатории физико-механических испытаний

центральной лаборатории филиала «Завод Химволокно»

Открытого акционерного общества «Гродно Азот»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ткань кордная | А08.Б29 | Разрывная нагрузка | ГОСТ 24221-94 ТУ РБ 500048054.022-2003 ТУ РБ 500048054.042-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23785.1-2001 |
|  |  |  | Удлинение нити при определенных нагрузках, при разрыве |  |  |
|  |  |  | Коэффициенты вариации по разрывной нагрузке, удлинению при разрыве |  |  |
|  |  |  | Толщина |  | ГОСТ 23785.2-2001 |
|  |  |  | Число кручений (1, 2 крутка) |  | ГОСТ 23785.3-2001 |
|  |  |  | Линейная усадка |  | ГОСТ 23785.5-2001 |
|  |  |  | Термостойкость |  | ГОСТ 23785.6-2001 |
|  | Ткань кордная пропитанная | А08.Б29 | Разрывная нагрузка | ТУ BY 500048054.067-2007 ТУ BY 500048054.073-2007 ТУ BY 500048054.074-2008 ТУ BY 500048054.091-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23785.1-2001 |
|  |  |  | Удлинение нити при определенных нагрузках, при разрыве |  |  |
|  |  |  | Коэффициенты вариации по разрывной нагрузке, удлинению при разрыве |  |  |
|  |  |  | Толщина |  | ГОСТ 23785.2-2001 |
|  |  |  | Число кручений |  | ГОСТ 23785.3-2001 |
|  |  |  | Линейная усадка |  | ГОСТ 23785.5-2001 |
|  |  |  | Прочность связи с резиной |  | ГОСТ 23785.7-89 |

|  | Нить из химических волокон для технических изделий | А08.Б29 | Линейная плотность | ГОСТ 22693-98 ТУ РБ 00206262.129-99 ТУ ВУ 500048054.092-2009 ТУ ВУ 500036524.141-2012 ТУ РБ 00206262.154-99 ТУ ВУ 500036524.147-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6611.1-73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной |  |  |
|  |  |  | Отклонение фактической линейной плотности от номинальной |  |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка |  | ГОСТ ISO 2062-2014 |
|  |  |  | Удельная разрывная нагрузка |  |  |
|  |  |  | Удлинение нити при разрыве, удлинение при определенной нагрузке |  |  |
|  |  |  | Коэффициенты вариации по разрывной нагрузке, удлинению при разрыве |  |  |
|  |  |  | Число кручений на 1 м |  | ГОСТ 6611.3-2003, п. 4.1 (метод непосредственного раскручивания) |
|  |  |  | Линейная усадка |  | ГОСТ 19603-74 |
|  | Нити полиамидные текстурированные BCF | А08.Б29 | Линейная плотность | ТУ BY 500048054.062-2005 ТУ BY 500048054.085-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23362-2001 |
|  |  |  | Отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной |  |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка |  | ГОСТ 23364-2001 |
|  |  |  | Удельная разрывная нагрузка |  |  |
|  |  |  | Удлинение при разрыве |  |  |
|  |  |  | Усадка нити |  | ГОСТ 28447.5- 90 |
|  |  |  | Плотность намотки |  | ГОСТ 11307-65 |

|  | Нити полиамидные текстурированные крученые термофиксированные | А08.Б29 | Линейная плотность | ТУ BY 500048054.086-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23362-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной |  |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка |  | ГОСТ 23364-2001 |
|  |  |  | Удельная разрывная нагрузка |  |  |
|  |  |  | Удлинение при разрыве |  |  |
|  |  |  | Число кручений |  | ГОСТ 23365-2001 |
|  |  |  | Усадка нити |  | ГОСТ 28447.5-90 |
|  | Нити крученые | А08.Б29 | Разрывная нагрузка | ТУ РБ 500048054.021-2001 ТУ BY 500048054.045-2006 ТУ BY 500048054.080-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23785.1-2001 |
|  |  |  | Удлинение при разрыве |  |  |
|  |  |  | Коэффициенты вариации по разрывной нагрузке, удлинению при разрыве |  |  |
|  |  |  | Число кручений |  | ГОСТ 6611.3-2003 ГОСТ 23785.3-2001 |
|  |  |  | Линейная усадка в сухом состоянии |  | ГОСТ 19603-74 |
|  |  |  | Линейная плотность, отклонение фактической линейной плотности от номинальной |  | ГОСТ 6611.1-73 |
|  | Ткани технические | А08.Б29 | Поверхностная плотность | ГОСТ 18215-87 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29104.1-91 |
|  |  |  | Число нитей на 10 см по основе и утку |  | ГОСТ 29104.3-91 |
|  |  |  | Разрывная нагрузка полоски ткани по основе, по утку |  | ГОСТ 29104.4-91 |
|  |  |  | Удлинение полоски ткани при разрыве по основе, по утку |  |  |
|  |  |  | Удлинение полоски ткани по основе при 10 %-ной нагрузке от установленной |  |  |
|  |  |  | Толщина ткани |  | ГОСТ 29104.2-91 |
|  |  |  | Усадка ткани в горячем воздухе |  | ГОСТ 29104.9-91 |

|  | Ткани технические пропитанные | А08.Б29 | Разрывная нагрузка полоски ткани по основе, по утку | ТУ BY 500036524.140-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29104.4-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удлинение полоски ткани по основе при 10 %-ной нагрузке от установленной |  |  |
|  |  |  | Прочность связи между слоями при расслоении |  | ГОСТ 6768-75 |
|  |  |  | Количество нитей на 10 см (по основе, по утку) |  | ГОСТ 29104.3-91 |
|  |  |  | Толщина |  | ГОСТ 29104.2-91 |
|  |  |  | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 29104.1-91 |
|  | Нить для производства товаров народного потребления (ТНП) | А08.Б29 | Разрывная нагрузка | ТУ РБ 00206262.136-96 ТУ РБ 500048054.010-2000 | ГОСТ 23785.1-2001 ГОСТ ISO 2062-2014 |
|  |  |  | Удлинение при разрыве |  |  |
|  |  |  | Удельная разрывная нагрузка |  |  |
|  |  |  | Линейная плотность |  | ГОСТ 6611.1-73 |
|  |  |  | Отклонение фактической линейной плотности от номинальной |  |  |
|  |  |  | Число кручений |  | ГОСТ 6611.3-2003 |
|  |  |  | Линейная усадка |  | ГОСТ 19603-74 |
|  | Ровинг из стеклянных нитей | А08.Б29 | Линейная плотность, отклонение по линейной плотности | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6943.1-2015 п.7.3 |
|  | Пряжа и нить для утка | А08.Б29 | Линейная плотность | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6611.1-73 |
|  |  |  | Отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной |  |  |
|  |  |  | Коэффициент вариации по линейной плотности |  |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка |  | ГОСТ ISO 2062-2014 |
|  |  |  | Удельная разрывная нагрузка |  |  |
|  |  |  | Удлинение при разрыве |  |  |
|  |  |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке |  |  |
|  |  |  | Коэффициент вариации по удлинению при разрыве |  |  |
|  |  |  | Число кручений на 1 м |  | ГОСТ 6611.3-2003 |
|  |  |  | Коэффициент крутки |  |  |
|  |  |  | Плотность намотки |  | ГОСТ 11307-65 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- |